Дилатометр DIL 402 PC работает с программным пакетом Proteus® в операционной системе MS Windows®. Программное обеспечение Proteus® включает в себя все необходимое для проведения измерений и вывода результатов. Комбинация интуитивно понятных меню и автоматизированных подпрограмм делает программное обеспечение очень дружественным инструментом, позволяя при этом проводить сложные анализы. Программное обеспечение Proteus® лицензировано и может быть установлено на другие вычислительные системы.

Особенности дилатометрического анализа:

- Предоставление абсолютных или относительных кривых расширения/сжатия.

- Различные опции коррекции:
- расширение прободержателя может быть скорректировано либо проведением калибровки, либо коррекцией прободержателя. 
- offset коррекция

- Полуавтоматические подпрограммы для определения температур начала, конца и пиков эффектов.

- Переход стеклования и точки размягчения

- Расчеты в соответствии с DIN (немецкие стандарты)

- Автоматическое определение точки размягчения

- Коэффициенты расширения: графическое или табличное представление технического и физического коэффициентов расширения

- Анализ стадий спекания

- Автоматическое определение сжатия в течение стадии спекания

Характеристики прибора

- Температурный диапазон: RT ... 1600°C

- Скорость охлаждения и нагревания: 0.01 K/мин ... 50 K/мин

- Держатель образца:
Al2O3 <1600°C

- Измеряемый диапазон: 500/5000 мкм

- Длина образца: макс. 50 мм

- Диаметр образца: макс. 12 мм

- Δl разрешение: 8 нм

- Атмосферы измерений: окислительная: статическая и динамическая, инертная: динамическая

- Контроллер потока газов для продувочного газа (опция)

- Встроенная электроника

- USB интерфейс для подключения к ПК