Прибор NOVA 2200-е осуществляет быстрый и точный анализ сорбции азота (или другого некорродирующего газа) на поверхности твердых тел, полностью автоматизированных анализаторов, для измерения удельной площади поверхности по методам БЭТ, а также анализа размеров пор и их распределения по размерам

Область решаемых задач:

- Изотермы адсорбции и десорбции

- Определение удельной площади поверхности по методу БЭТ

- Определение удельной площади поверхности по методу Лэнгмюра

- Анализ распределения пор по размерам по методу BJH

- Анализ распределения пор по размерам по методу Доллимора-Хила

- Определение площади микропор по методу Дубинина-Радушкевич

- Определение общего объема пор

- Определение среднего размера пор

- Анализ внешней поверхности (метод STSA)

- t-Метод

- αS-метод Синга

- Распределение пор по размерам

- Фрактальная размерность

- Модели расчета по нелокальному функционалу плотности

- Модель расчета по методу Монте-Карло

Технические характеристики:

- Диапазон определяемых площадей  от 0,01 до свыше 2000 м2

- Диапазон определяемых диаметров пор от 3,5 до 2000Å

- Адсорбаты  N2, Ar, CO2, CH4

- Подготовка образца вакуумная дегазация или в потоке газа

- Диапазон температур: до 350oC

- Воспроизводимость (по полной шкале) 0,02%