STA 449 F3 Jupiter ® представляет собой совмещенный ТГА/ДСК/CTA анализатор, который позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла.

Синхронный термический анализ позволяет проводить термогравиметрические и калориметрические измерения на одном образце и в одном приборе. Преимущества такого подхода очевидны: условия исследования идентичны и для калориметрических, и для термогравиметрических измерений (та же самая скорость нагрева, атмосфера, поток газов, давление пара на образец, тепловой контакт тигля с образцом и сенсором, действие излучения и т.д.)

Область решаемых задач:

- Контроль качества материалов.

- Изучение термической стабильности.

- Определение тепловых эффектов химических реакций.

- Определение температуры и энтальпии фазовых переходов.

- Изучение окислительной стабильности.

- Определение кристалличности полукристаллических материалов.

Технические характеристики:

- Диапазон температур - до 1500°С.

- Скорость нагрева до 1200°C - от 0.1 до 50°C/мин.

- Скорость нагрева до 1500°C - от 0.1 до 20°C/мин.

- Скорость охлаждения печи - от 0 до 50°C/мин.

- Масса образца - до 200 мг (35 г вместе с держателем образца).

- Разрешение прибора по массе во всем диапазоне - 1 мкг.

- Калориметрическая точность/воспроизводимость - ± 2% (по металлическим стандартам).

- Чувствительность по ДСК сигналу- 1мкВт.

- Диапазон значений потока продувочных газов, от 5 до 250 мл/мин.

- Используемые газы аргон, азот, воздух.

- Термопары - Pt / Pt-Rh (тип R).

- Тигли:

платиновые: 40 мкл, 110 мкл;

керамические (Al2O3): 40 мкл, 90 мкл.

| ДСК позволяет определять и исследовать: - Температуры и теплоты плавления и кристаллизации - Фазовые переходы в твердом состоянии - Полиморфизм - Степень кристалличности - Стеклование - Реакции сшивания полимеров - Окислительную устойчивость - Наличие или отсутствие примесей в образце | ТГ позволяет определять и исследовать: - Изменение массы образца - Температурную стабильность образца - Режимы окисления/восстановления - Разложение образца - Стадии коррозии образца - Анализ состава образца - Термокинетику |
| --- | --- |

Области применения

Определение параметров фарфорового сырца

| СТА-МС измерение фарфорового сырца показывает 3 стадии потери массы. До температуры ~250°C происходит испарение влаги. Между 250°C и 450°C наблюдается выгорание органического связующего, которое сопровождается выделением энергии 156 Дж/г. При температурах выше 450°C начинается дегидратация каолина, |  |
| --- | --- |
| на которую затрачивается 262 Дж/г. Масс-спектрометр регистрирует массовые числа 18 и 44, что указывает на выделение соответственно H2O и CO2. Экзотермический ДСК пик при 1006°C с энтальпией в -56 Дж/г свидетельствует о твердофазном переходе. |  |

Строительные материалы:стекловолокно

| Стекловолокно часто используется для теплоизоляции зданий и отопительных трубопроводов. Измерение показывает три стадии потери массы до температуры ~600°C, которые обусловлены испарением влаги и выгоранием органического связующего. Последние видны благодаря значительному ДСК |  |
| --- | --- |
| сигналу в этом температурном диапазоне. Ступенька ДСК сигнала при 728°C соответствует переходу стеклования (увеличение удельной теплоемкости на0.41Дж/(г•K)). Экзотермический ДСК пик при 950°C сэнтальпией в -287 Дж/г соответствует кристаллизации; эндотермические эффекты между ~1050°C и 1250°C с полной энтальпией 549Дж/г обозначают плавление. Незначительная потеря массы при температуре выше 700°C наиболее вероятно обусловлена окислением и испарением примесей. |  |

Фазовые переходы γ-TiAl

| Огнеупорный сплав γ-TiAl отличается высокой температурной и коррозионной устойчивостью и небольшим удельным весом. Он используется, например, в турбинных зарядных устройствах, в газовых турбинах и двигателях, также как в авиастроении и космосе. |  |
| --- | --- |
| ДСК сигнал показывает эндотермический эффект (температура пика1323°C) начиная от экстраполируемой температуры начала эффекта1195°C; это соответствует α2→α структурному переходу. При 1476°C (температура пика ДСК) наблюдается α→β переход. Эндотермический пик ДСК при 1528°C соответствует плавлению образца (температура начала эффекта ~1490°C, температура ликвидуса выше 1560°C). В течение эксперимента не было зафиксировано существенного изменения массы образца. |  |

Анализ композитных материалов

| Полимеры, армированные углеродными волокнами (CFRP), – хорошо известные композитные материалы, состоящие из полимерной матрицы и встроенных углеродных волокон. CFRP – очень легкие и обладают при этом высокой прочностью и упругостью. Поэтому они широко применяются в |  |
| --- | --- |
| автомобильной, космической промышленности и авиастроении. Измерение СТА показало эндотермический ДСК пик с энтальпией 25 Дж/г при 329°C, который соответствует плавлению полимерной матрицы. Между 480°Cи 620°C произошло пиролитическое разложение полимера. При 650°C атмосфера была переключена с N2 на O2, результатом явилось экзотермическое разложение волокон углерода 24.7%. Остаточная масса 0.0% на конец эксперимента показала отсутствие в образце неорганических наполнителей или стекловолокна. |  |