# Ультразвуковая томография

Ультразвуковые методы контроля обладают несколькими важными достоинствами, по сравнению с рентгеновскими методами. Во-первых, они безопасны, во-вторых довольно дешевы, в-третьих, используется преимущественно односторонний доступ к объекту контроля, в четвертых можно обнаруживать очень тонкие трещины. К одному из самых главных их недостатков следует отнести сложность интерпретации полученных результатов (из-за многочисленных отражений и преобразования типов волн), особенно в случае неоднородных сред и сложной формы объекта контроля (см. Рис. 1).

Рис. 1.Сложная картина отражения УЗ-волн и преобразования их типов

В данной лекции кратко рассмотрены идеи математических методов, лежащие в основе получения данных и реконструкции изображений.

Рис. 2.Система для автоматического сбора ультразвуковых данных

На рис. 2 показаны составные части системы для автоматического сбора ультразвуковых данных. Как правило, такая система состоит из манипулятора, для автоматического перемещения УЗ-датчика, генератора УЗ-импульсов, АЦП-преобразователя для преобразования сигнала от датчика в цифровую форму и компьютера для хранения полученных данных и управления всей системой. По мере перемещения датчика вдоль поверхности контролируемого объекта он периодически посылает УЗ-импульсы внутрь объекта и регистрирует изменение отражённого сигнала во времени в каждой из своих позиций на поверхности. Простейший путь сканирования – вдоль прямой линии показан на рис. 3.

Рис. 3. Сканирование вдоль поверхности объекта контроля и точки зондирования

Рис. 4. Типичный вид УЗ-сигналов при сканировании по поверхности. 
Слева B-развёртка, справа A-развёртка.

На рис. 4 показан типичный вид сигналов при сканировании датчика вдоль поверхности объекта контроля. B-развёртка состоит из множества A-развёрток. A-развёртка представляет собой изменение во времени сигнала зарегистрированного датчиком, после посылки УЗ-импульса внутрь объекта контроля в заданной позиции под заданным углом.

Как правило, самый сильный сигнал приходит, отражаясь от нижней (донной) поверхности объекта контроля.

Рис. 5. Идея метода синтезированной апертуры

Идея метода реконструкции, называемого методом синтезированной апертуры показана на рис.5. Она состоит в сложении сигналов, зарегистрированных в разных положениях датчиков в момент времени, который нужен звуковой волне для достижения данной точки области и возвращения обратно. Если в данной точке области есть дефект, отражающий УЗ-волны, то сигнал в данной точке усилится за счёт сложения сигналов от многих положений датчика. Очевидно, что для усиления эффекта желательно брать датчики с возможно более широкой диаграммой направленности.

Рис. 6 Сложение сигналов от многих положений датчиков (без фильтрации)

На рис. 6 и 7 показаны результаты сложения сигналов от многих положений датчиков без фильтрации и с фильтрацией в горизонтальном направлении, соответственно. В качестве фильтра использовалось преобразование Гильберта (в горизонтальном направлении), дающее низкочастотную огибающую нашего высокочастотного сигнала.

Рис. 7 Сложение сигналов от многих положений датчиков (с фильтрацией)

Рис. 8 Результат реконструкции методом синтезированной апертуры.

На рис. 8 показан результаты реконструкции в сечении объекта контроля под линией сканирования. Для получения объёмной реконструкции нужно выполнить сканирование вдоль множества параллельных друг другу линий на поверхности объекта контроля.

Рис. 9 Влияние направления прозвучивания

Рассмотрим теперь ряд особенностей интерпретации изображений, полученных методом синтезированной апертуры. Так на рис. 9 показано влияние направления прозвучивания объекта контроля с дефектом в виде трещины длиной 20мм и наклоном 26 градусов. Видим, что для направления -45º сигнал отражается только от концов дефекта, в отличии от направления +45º, когда отражает вся поверхность дефекта.

Относительно артефактов на изображениях. Для угла +45º преобразование типов волн даёт артефакт в виде слабо выраженного сигнала правее основного. Для угла -45º аналогичный артефакт имеет вид точки ниже сигнала от верхней точки дефекта.

Интерпретация результатов реконструкции ещё более усложняется в случае анизотропных сред, каковыми являются, например, сварные швы в нержавеющей стали. В этом случае могут помочь результаты трассировки лучей в таких средах (см. Рис. 10 и 11)

Рис. 10 Распространение продольных УЗ-волн в анизотропной среде.

Рис. 11 Распространение поперечных УЗ-волн в анизотропной среде.

Рассмотрим пример сравнения УЗ-данных полученных в результате натурного эксперимента на образце, показанном на рис. 12 и результатов численного моделирования на модели, показанной на рис. 13. Датчик MSW45 излучал поперечные волны под углом 45º.

Рис. 12 Натурный образец и установка для сканирования

Рис. 13 Компьютерная модель образца

В качестве вычислительной модели выбиралась модель, для которой вся поверхность дефекта заменялась набором элементарных прямоугольных поверхностей (рис. 14), каждый из которых при попадании на него УЗ-волны излучал отраженные и преобразованные волны. Суммирование таких волн для каждого положения датчика на поверхности давало численные результаты сканирования

Рис. 14 Модель отражения волн от элементарного прямоугольного элемента поверхности

Рис. 15 Результаты эксперимента (слева) и численного моделирования (справа)

На рис.15 показано сравнение результатов эксперимента и численного моделирования на примере B-развёртки. Видим достаточно хорошее соответствие численной модели эксперименту. На рис.16 показана форма A-развёртки сигнала для одного из положений датчика на поверхности тестового образца.

Рис. 16 Форма рассчитанной A-развёртки (справа) для одного из положений датчика (слева)

А на рис. 17 показаны результаты реконструкции сечения методом синтезированной апертуры для экспериментальных данных (слева) и численной модели (справа). Из этого рисунка видно, что численная модель даёт только первое приближение сложной реальной картины взаимодействия УЗ-волн с дефектами и датчиком. В ней не были учтены преобразования типов волн и множественность отражений волн. Кроме того, форма дефектов была учтена лишь приближённо.

Рис. 17 Результаты сравнения реконструкции методом синтезированной апертуры для экспериментальных данных (слева) и численной модели (справа)

Литература

1. Домаркас В.И., Пилецкас З.Я. Ультразвуковая эхо-скопия. -. Л.: Машиностроение, 1983.