Календарный рейтинг-план изучения дисциплины

| ОЦЕНКИ | КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН изучения дисциплины | Лекции, ч | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Отлично» | А+ | 96–100 баллов | «Методы испытаний электротехнических материалов и изделий» | Практ. занятия, ч | 18 |
|  | А | 90–95 баллов | для студентов групп(ы) | 5А1К | , института/факультета | ЭНИН | ООП | 140400 | Лаб. Занятия, ч | 18 |
| «Хорошо» | В+ | 80–89 баллов |  | Всего ауд. работа, ч | 60 |
|  | В | 70–79 баллов | или для студентов по всем направлениям ____ кластера по __________________________ | СРС, ч | 60 |
| «Удовл.» | С+ | 65–69 баллов | дисциплина | ИТОГО, часов/ кредитов | 120/4 |
|  | С | 55–64 баллов |  | 8 | семестр 2014 / 2015 учебного года | Итог. контроль | зачет |
| Зачтено | D | больше или равно 55 баллов | Лектор: старший преподаватель каф. ЭКМ Шуликин С.Н. |  |  |
| Неудовлетворительно / незачет | F | менее 55 баллов |  |  |  |

Результаты обучения по дисциплине:

| РД 6 | Знание современных тенденций развития электроизоляционных материалов и систем электротехнических устройств и методов их диагностики. Знание основных критериев определения перечня испытательного и измерительного оборудования |
| --- | --- |
| РД 8 | Знание и опыт работы с ГОСТами и соответствующей нормативно-технической документацией. |
| РД 11 | Знание методов измерения электрических, тепловых и механических характеристик изоляции электротехнических устройств и материалов. Знание современных методов и средств измерения и диагностики эксплуатационных свойств материалов, электротехнических устройств и кабелей |
| РД 12 | Знание основных нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов |

| Оценивающие мероприятия | Кол-во | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Выступление | 2 | 10 |
| Защита отчета по лабораторной работе | 5 | 36 |
| Контрольная работа | 2 | 14 |
| ИТОГО |  | 60 |

| Неделя | Дата начала недели | Результат обучения по дисциплине | Вид учебной деятельности по разделам | Кол-во часов | Оценивающие мероприятия | Кол-во баллов | Технология проведения занятия (ДОТ)* | Информационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ауд. | Сам. | Реферат | Выступление | Защита отчета по ЛР | Контр. раб. |  |  |  | Учебная литература | Интернет-ресурсы | Видео-ресурсы |
| 1-3 |  |  | Раздел 1. Основные положения курса. Основы теории обработки экспериментальных данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | РД6 РД8 РД11 | Лекция 1. Современное состояние измерительной техники по испытанию и исследованию свойств электроизоляционных материалов. Методы испытаний электротехнических конструкций. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 1 | ИР2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие. Определение погрешности косвенных измерений. Определение масштаба построения графических зависимостей по результатам измерений. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 2 ДОП1 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа 1. Определение геометрических размеров кабельных изделий. | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | ОСН 3 | ИР1 |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 2. Конструкции электродов и способы их нанесения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | РД6 РД8 РД11 | Лекция 2. Конструкции электродов и требования, предъявляемые к ним. Способы нанесения электродов. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 1 | ИР 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие. Оценка «грубых» ошибок | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 2 ДОП1 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа 2. Определение сопротивления ТПЖ кабелей и проводов. | 2 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | ОСН 3 | ИР1 |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | РД6 РД8 РД12 | Лекция 3. Способы нанесения электродов. Выбор электродов для определения электрического сопротивления диэлектриков, диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь, пробивного напряжения. Электроды для испытаний жидкостей. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 1 | ИР 2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие. Оценка влияния подклеивающих слоев электродов на величину измеряемых диэлектрических характеристик (ε, tgδ). | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 2 ДОП2 |  |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Раздел 3. Измерение электрического сопротивления изоляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | РД6 РД8 РД11 | Лекция 4. Методы определения сопротивления диэлектрических материалов. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 | ИР2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа 3. Определение сопротивления изоляции кабельных изделий. | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | ОСН3 ДОП2 | ИР1 |  |
|  |  |  | Лекция 5. Методы определения сопротивления проводниковых материалов. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН2 ДОП2 |  |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-6 |  |  | Раздел 4. Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | РД6 РД8 РД11 | Лекция 6. Мостовые методы определения Сх и tg( на частотах 50 ГЦ, звуковых и радиочастотах (106 - 108 Гц) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 | ИР2 |  |
|  |  |  | Лабораторная работа 4. Измерение tgδ и Сх кабельных изделий на технической частоте. | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | ОСН3 ДОП2 | ИР1 |  |
|  |  |  | Лекция 7. Типы мостовых схем, безиндуктивные мосты и мосты с индуктивно связанными плечами. Трансформаторные мосты. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 | ИР2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие. Расчет параметров моста при измерении tgδ и Сх | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 2 ДОП2 |  |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | РД11 РД12 | Конференц-неделя 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лекция 8. Получение, регулировка и измерение высокого напряжения. (Контрольная работа №1) | 2 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | ОСН1 | ИР2 |  |
|  |  |  | Конференция |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Контролирующие мероприятия (ЦОКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по контрольной точке (аттестации) 1 |  |  |  | 5 | 28 | 7 |  | 40 |  |  |  |  |
| 7-8 |  |  | Раздел 5. Методы испытания диэлектриков высоким напряжением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | РД8 РД11 РД12 | Лекция 9 Принципиальные электрические схемы для пробоя диэлектриков на переменном, постоянном, импульсном напряжении. Стандартные установки для пробоя диэлектриков. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 | ИР2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие. Расчет мощности испытательного трансформатора для испытания кабельной линии на постоянном и переменном напряжении. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 2 ДОП2 |  |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | РД8 РД11 | Лекция 10 Методы исследования характеристик частичных разрядов в неоднородных диэлектриках. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 | ИР2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие. Высоковольтные испытания действующих кабельных линий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 2 ДОП2 |  |  |
|  |  |  | Лабораторная работа 5 Испытание кабелей высоким напряжением. Измерение емкости. | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | ОСН3 ДОП2 | ИР1 |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Раздел 6. Измерение механических характеристик электроизоляционных материалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | РД8 РД11 РД12 | Лекция 11 Методы определения механических характеристик электротехнических материалов | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 | ИР2 |  |
| 10 |  |  | Практическое занятие (семинар). Современные методы определения механических характеристик электроизоляционных наноматериалов | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 2 ДОП2 |  |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-12 |  |  | Раздел 7. Способы получения и измерения повышенных и пониженных температур. Методы определения теплофизических характеристик диэлектриков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | РД8 РД11 РД12 | Лекция 10. Методы создания заданных климатических условий испытаний. Способы измерения параметров микроклимата. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН1 | ИР2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие (семинар). Критерии выбора методов определения повышенных температур при измерении диэлектрических характеристик | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСН 2 ДОП2 |  |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | РД8 РД11 РД12 | Конференц-неделя 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Лекция 12. Методы определения теплофизических характеристик диэлектриков. (Контрольная работа №2) | 2 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  | ОСН1 | ИР2 |  |
|  |  |  | Практическое занятие (семинар). Область применения климатических испытаний электроизоляционных материалов и изделий. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конференция |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | ОСН 2 ДОП2 |  |  |
|  |  |  | Контролирующие мероприятия (ЦОКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СРС |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Консультационное занятие |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по контрольной точке (аттестации) 2 |  |  |  | 5 | 8 | 7 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | Зачёт |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Общий объем работы по дисциплине | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

* заполняется только в тех случаях, когда обучение осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ)

Информационное обеспечение:

| № (код) | Основная учебная литература (ОСН) |  | № (код) | Название интернет-ресурса (ИР) | Адрес ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСН 1 | Холодный С.Д. Методы испытаний и диагностики в электроизоляционной и кабельной технике : учебное пособие / С. Д. Холодный, С. В. Серебрянников, М. А. Боев. – Москва: Изд-во МЭИ, 2009. – 232 с. |  | ИР 1 | база нормативной технической документации на русском языке | http://www.complexdoc.ru/ |
| ОСН 2 | Петров А.В. Методы испытаний электрической изоляции. Учебное пособие к практическим занятиям. Изд. ТПУ, 2004.–120 с. |  | ИР 2 | Информационно-справочное издание, посвящённое вопросам кабельной тематики | www.kabel-news.ru/ |
| ОСН 3 | Петров А.В. Практикум по курсу «Методы испытаний электрической изоляции». Учебное пособие к лабораторным работам. Изд. ТПУ, 2005.– 121 с. |  |  |  |  |
| № (код) | Дополнительная учебная литература (ДОП) |  | № (код) | Видеоресурсы (ВР) | Адрес ресурса |
| ДОП 1 | Агамиров Л.В. Методы статистического анализа механических испытаний : справочник / Л. В. Агамиров. – Москва: Интермет Инжиниринг, 2004. – 127 с. |  | ВР 1 |  |  |
| ДОП 2 | Лущейкин Г.А. Методы исследования электрических свойств полимеров. М.: Химия, 1988, с 271. |  | ВР 2 |  |  |