ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Томский политехнический университет

Утверждаю

Декан МСФ

_______________ Р.И.Дедюх

«____»______________2008г.

Разработка типового технологического процесса хромирования образцов художественно-промышленных изделий методом вакуумно-дугового напыления покрытий, освоение вакуумной установки ННВ-6,6И1 и получение образцов покрытий

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине  “Технология декоративных покрытий” для студентов, обучающихся по направлению 656700 “Технология художественной обработки материалов”.

Томск 2008

Методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине  “Технология декоративных покрытий” для студентов 4 курса, обучающихся по направлению 656700 “Технология художественной обработки материалов”.

Составитель					доц., к. ф.-м. н. В.П.Сергеев

Рецензент					проф., д.т.н. О.В.Сизова

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры «Физика высоких технологий в машиностроении»

Зав. кафедрой ФВТМ

Проф., д.ф-м.н. ________________________________ Псахье С.Г.

Цель работы.

Приобретение навыков по разработке типового технологического процесса хромирования образцов художественно-промышленных изделий методом вакуумно-дугового напыления покрытий на вакуумной установке ННВ-6,6И1, освоение работы установки и получение образцов покрытий.

Описание и порядок выполнения работы.

Технология ионно-плазменного нанесения хромовых покрытий основана на электродуговом распылении материала хромового катода в вакууме с последующей конденсацией на поверхность деталей. При выборе покрытия и режимов его нанесения необходимо учитывать:

- назначение покрытия;

- условия эксплуатации;

- материал детали.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Требования  к качеству поверхности деталей перед нанесением ионно-плазменных покрытий.

    - Шероховатость поверхности деталей, Rа, под защитно-декоративные покрытия должно быть не ниже 0,1,  за исключением внутренних поверхностей деталей, отверстий, резьбовых деталей.

На элементах декоративно обработанной поверхности, не  подлежащей полировке, шероховатость должна быть не ниже 0,8.

    - Поверхность деталей после подготовки под  ионно-плазменное покрытие не должна иметь следов полировальной  и шлифовальной паст, масляных загрязнений, не допускается  наличие ворсинок, нитей.

  - Требования к выбору толщины покрытия.

    - Выбор толщины покрытия следует  производить в зависимости от назначения покрытия.

    - Ряд толщин покрытий приведен в табл. 2.

###### Таблица 2

Ряд толщин покрытий

| Металл покрытия | Ряд толщин, мкм |
| --- | --- |
| Хром | 1,0; 3,0; 6,0 |

    - Вид, минимальную толщину и условное обозначение покрытия деталей следует выбирать в соответствии с табл. 3.

    - В обозначении покрытий следует указывать минимальную толщину покрытия. Максимальная толщина покрытия должна быть не более значения, следующего за установленным минимальным.

  - Требования к покрытиям

    - К покрытиям деталей должны предъявляться  требования по внешнему виду, толщине, прочности сцепления с основным металлом и в случае необходимости коррозионной стойкости, защитной способности и износостойкости.

    - По внешнему виду цвет покрытия – блестящий светло-серый с синеватым оттенком в соответствии с утвержденными в установленном порядке эталонными образцами. Допускается более темный цвет и незначительная неравномерность цвета и блеска в отверстиях и на внутренней поверхности деталей.

Покрытие должно быть сплошным по всей поверхности детали, за исключением внутренних поверхностей. Допускается отсутствие покрытия в отверстиях, узких полостях.

    - Толщина покрытия должна соответствовать требованиям настоящего документа (см. табл. 2,3). Допускается снижение толщины в отверстиях и на внутренней поверхности деталей.

    - Покрытие должно быть прочно сцепленным с основным металлом, без шелушений и вздутий.

    - В случае необходимости покрытия должны выдерживать  испытания на коррозионную стойкость, защитную способность и износостойкость.

Таблица 3.

Вид, толщина и условное  обозначение покрытия

| Материал детали | Вид покрытия | Условное обозначение покрытия | Дополнительное указание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь нержавеющая, сталь углеродистая, алюминиевые сплавы, медь, латунь | Декоративное - защитное | Ип.Х 0,5; 1,0; 3,0 | Не допускается последующая механическая обработка, пайка, сварка |

Ип.Х – ионно-плазменное хромовое покрытие

- ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Последовательность выполнения операций технологических процессов нанесения покрытий в зависимости от их назначения в соответствии с табл. 4.

  - Подготовка поверхности деталей перед нанесением покрытий

    - Подготовка поверхности деталей перед нанесением покрытий состоит из операции химического обезжиривания в ультразвуке и ионной очистки (очистка поверхности от загрязнений  ионной бомбардировкой путем распыления поверхностных слоев детали и одновременный нагрев).

    - Химическое обезжиривание в ультразвуке производить в соответствии с табл. 5.

Таблица 4.

Последовательность выполнения операций технологических процессов

| 1. Обезжиривание в ультразвуке 2. Протирка спиртом 3. Ионная очистка 4. Нанесение покрытия | Проводить в случае увеличения времени межоперационного хранения, в случае образования окисных пленок Проводить непосредственно перед загрузкой в камеру установки нанесения ионно-плазменного покрытия. Проводить в едином технологическом цикле с операцией нанесения покрытия |
| --- | --- |

Таблица 5

Химическое обезжиривание в ультразвуке

| Вид загрязнения | Состав раствора | Режим обработки |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование компонентов | Содержание компонентов, г/л | Температура, (С | Продолжи-тельность, мин |
| Полировальная паста, паста ГОИ Жировые загрязнения | ТМС – 31 Ацетон | 50 – 80 | 70 – 80 20 – 30 | 3,0 – 5,0 3,0 – 5,0 |

2.1.3.	Изделия из меди и ее сплавов, алюминия  и его сплавов в случае образования окисных пленок необходимо подвергнуть операции травления  (травление – ионная очистка).

    - Перед загрузкой в камеру установки изделия протереть этиловым спиртом.

    - Ионную очистку проводить в установках ионно-плазменного нанесения покрытий в едином технологическом цикле с операцией нанесения покрытия.

    - Изделия, подлежащие обработке в едином технологическом цикле, комплектовать по однотипной конструкции, единому материалу и одинаковой массе.

    - Обезжиренные по п.4.2.2. детали смонтировать на оснастку и загрузить в камеру установки. Закрыть крышку рабочей камеры и откачать камеру до давления 6,6 ( 10-3Па.

    - Произвести ионную очистку изделий. Режимы ионной очистки в соответствии с табл. 6.

При проведении ионной очистки применяется аргон.

  - Нанесение покрытия

    - Снять  с изделий высокое напряжение, подать опорное 50 – 100В.

    - Произвести нанесение покрытия. Режимы нанесения – в соответствии с табл. 7.

    - Произвести нанесение хрома. Режимы нанесения – в соответствии с табл. 7.

      - Время  нанесения определяется необходимой  толщиной покрытия. Технологический процесс обеспечивает скорость нанесения покрытий 0,01 – 0,03 мкм/мин  (скорость нанесения покрытий зависит от величины тока дуговых испарителей).

  - Перечень материалов, применяемых в технологических процессах нанесения ионно-плазменных покрытий в соответствии с Приложением 3.

  - Технологические рекомендации к операциям технологических процессов нанесения покрытий – в соответствии с Приложением 5.

Таблица 6

Режимы ионной очистки

| Вид покрытия | Материал детали | Остаточ-ное давление газов в камере, Па | Напряжение на детали, кВ | Ток дугового разряда, А | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декоратив-ное - защитное | Медь и сплавы меди, сталь нержавеющая, сталь углеродистая, алюминиевые сплавы | 0,0066 0,0066 | 1,0 – 1,2 1,3 – 1,5 | 40 – 60 40 – 60 | При использовании аргона в процессе ионной очистки давление в камере 0,06 –0,10Па. |

Таблица 7

Режимы нанесения покрытий

| Вид покрытия | Материал | Опорное напряжение на детали, В | Ток дуги испарителя, А | Время нанесе-ния покрытия, мин | Время ионной очистки, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декоративно-защитное хромовое, метод КИБ | Сталь углеро-дистая, медь и сплавы меди, алюминиевые сплавы | 40–60 | 30–50 | 10 - 30 | 5-10 |

Таблица 8

Пассивирование

| Обозначение варианта операции | Состав раствора | Режим обработки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование компонентов | Содержание компонентов, г/л | Температура, (С | Продолжительность, мин |  |
| а б | Раствор 1 Кислота серная Ангидрид хромовый Раствор 2 Кислота серная Натрий (калий) двухромово-кислый Ангидрид хромовый Натрий сернокислый Натрий азотнокислый Спирт поливиниловый | 5 – 10 80 – 100 15 – 25 90 – 130 70 3 2 2 | 15 – 30 15 – 30 15 - 30 | 0,25 – 0,30 0,25 – 0,60 1,00 | Пассивирование производить последовательно в 1 и 2 растворе Поливиниловый спирт растворять отдельно в горячей воде |

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - Для проверки соответствия покрытий деталей требованиям настоящего документа предприятие – изготовитель должно проводить приемочный контроль.

  - Приемочному контролю следует подвергать каждую партию деталей одного наименования, покрытых в одном технологическом цикле.

  - На соответствие требованиям п. 2.1.2. контроль качества подготовки поверхности следует проводить по  ГОСТ 9.402 – 80.

  - На соответствие требованиям подраздела 2.2. следует контролировать местную толщину покрытий при  освоении  процесса нанесения покрытий  на новую партию деталей. Количество деталей, отбираемых на контроль, должно быть от 0,05 до 3% от партии, но не менее 3-х деталей.

Местную толщину следует определять оптическим методом по ГОСТ 9.302-79.

    - При серийном производстве толщину покрытий  деталей следует контролировать правильностью выполнения  технологического процесса, подтвержденной записью в рабочем журнале.

  - На соответствие требованиям п. 2.3.2. внешний вид  покрытий деталей следует проверять визуально, на расстоянии 25 см от контролируемой  поверхности в помещении с освещенностью не менее  300 лк  сравнением с утвержденными эталонными образцами.

В случае необходимости допускается количественное измерение цвета  с помощью приборов (спектрофотометры, компараторы цвета).

  - На соответствие требованиям п. 2.3.4 прочность сцепления покрытий следует проверять по ГОСТ 9.302-79.

  - На соответствие требованиям п. 2.3.5 испытания на коррозионную стойкость и защитную способность проводить по техническим условиям на конкретный вид изделий, которыми руководствуется предприятие – изготовитель.

Испытания на износостойкость проводить по ГОСТ 9.302-79.

  - При получении неудовлетворительных результатов по одному из контролируемых параметров (толщине, прочности сцепления, коррозионной стойкости, износостойкости)  следует проводить повторный контроль на удвоенном количестве деталей в выборке. В случае неудовлетворительных результатов при повторном контроле вся партия бракуется.

  - Бракованные детали передаются на операцию снятия ионно-плазменного покрытия. Снятие проводить в соответствии с табл. 9.

Таблица 9

Снятие ионно-плазменных покрытий

| Материал изделия | Наименование компонента | Кол-во, г/л | Режим работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Температура, (С | Анодная плотность тока, А/дм2 |  |
| Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медь и ее сплавы, алюминиевые сплавы | Кислота фто-ристоводород-ная (уд.вес 1,14) Кислота азотная (уд.вес 1,4) Натрий фтористый Уротропин Натрий едкий | 865 130 15 50 600 | 20 – 30 75 - 85 | - 10 | Снятие проводить троекратным окунанием в раствор на 0,5–1 с Материал катода – сталь 30, 40, 50 |

Приложение 1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Ионно-плазменное нанесение Ионная очистка | Получение пленочных покрытий распылением в плазме материала катода Удаление распылением высокоэнергетических ионов поверхностных слоев материала с целью очистки его от загрязнений |

Приложение 2

| Наименование вредного вещества | Величина предельно допустимой концентрации, мг/м3 | Класс опасности | Токсико-гигиенические свойства вредного вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| Ангидрид хромовый Ацетон Кислота азотная Кислота фтористоводо-родная Кислота серная Натрий азотнокислый Натрий едкий Натрий фтористый Спирт этиловый Средство моющее синтетическое ТМС-31 | 0,01 200,00 0,05 1,00 - 0,50 1,00 1000,00 | 1 4 1 2 - 2 2 4 | Токсичен, при концентрации выше допустимой вызывает поражение слизистых оболочек, кожных покровов Токсичен, действует как наркотик, поражает центральную нервную систему При непосредственном контакте с кожей вызывает ожоги. Дым, содержащий азотную кислоту, раздражает дыхательные пути, вызывает разрушение зубов Действует обжигающе на кожу. Пары могут вызвать как острое, так и хроническое отравление, стойкие изменения в органах пищеварения и дыхания, функциональные сдвиги со стороны вегетативной и сердечно-сосудистой систем Обладает сильным прижигающим и раздражающим слизистые оболочки действием Действует раздражающе на органы дыхания, слизистые оболочки и кожные покровы. При попадании внутрь организма изменяет состав крови Действует раздражающе на органы дыхания, слизистые оболочки и кожные покровы Токсичен. При увеличении концентрации может вызвать как острые, так и хронические отравления с поражением жизненно важных органов Наркотик, вызывающий сначала возбуждение, а затем паралич центральной нервной системы. При длительном воздействии больших доз может вызвать тяжелое заболевание нервной системы, почек, сердечно сосудистой системы, пищеварительного тракта Наркотик, вызывает возбуждение, а затем паралич центральной нервной системы |

Приложение 3

Перечень материалов, применяемых в технологических процессах нанесения ионно-плазменных покрытий

| Наименование материала | Химическая формула | Обозначение нормативно-технического документа |
| --- | --- | --- |
| Аргон Ацетон Батист Бумага наждачная Масло вакуумное ВМ-1 Или ВМ-1С Перчатки хлопчатобумажные Перчатки капроновые Салфетки бязевые Смазка ЦИАТИМ Средство моющее синтетическое ТМС-31 Спирт поливиниловый Спирт этиловый Хром ЭРХ Щетка металлическая | Ar CH3COCH3 - - - - - - - - CH2CH(OH)CH2CH(OH) C2H5OH - | ГОСТ 10157-79 ГОСТ 2768-84 ГОСТ 8474-80 ГОСТ 5009-82 ГОСТ 23013-78 ГОСТ 1108-84 ГОСТ 1108-84 ГОСТ 11680-76 ГОСТ 6267-74 ТУ 38-107113-78 ГОСТ 18300-72 ГОСТ 19807-74 ГОСТ 36-2460-82 |

Приложение 5

- Нанесение покрытия

  - Отладку и корректировку технологического процесса рекомендуется проводить на контрольном образце, изготовленном из материала обрабатываемых изделий. При подборе цвета лучше использовать изделие, предназначенное под покрытие.

  - Для контроля толщины, адгезии необходимо использовать  контрольные образцы с покрытием, нанесенным в одном технологическом цикле с изделиями.

  - После операции нанесения необходимо дать изделиям остыть в вакууме в течение 5 – 40мин, в зависимости от их массы.

Приложение 6

Основные дефекты при нанесении покрытий и способы их устранения

| Вид дефекта | Причина возникновения | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отслаивание покрытия Несплошность покрытия Занижена толщина покрытия Микродуги Несоответствие цвета контрольному образцу | Плохо подготовлена поверхность детали Возможность экранировки Плохая подготовка поверхности деталей Не выдержано время нанесения покрытия Плохо подготовленная поверхность деталей Не выдержаны режимы нанесения покрытия | Улучшить качество подготовки поверхности Изменить положение детали Улучшить качество подготовки поверхности деталей Увеличить время нанесения покрытия Улучшить качество подготовки поверхности деталей Откорректировать режимы нанесения покрытия |

Лабораторная работа выполняется в следующем порядке:

1. Изучение технического описания и инструкции по эксплуатации установки вакуумно-дугового напыления покрытий ННВ-6.6И1.

2. Приготовление поверхности металлических образцов под напыление декоративных хромовых покрытий.

3. Напыление покрытий на образцы с помощью установки ННВ-6.6И1.

4. Составление отчета о выполненной работе.

Содержание отчета.

В отчете должны быть кратко изложены цель, содержание и порядок выполнения работы. Он должен содержать в сжатой форме вопросы, изложенные в предыдущем разделе, а также основные результаты, полученные в лабораторной работе.

Оборудование и материалы для выполнения работы.

1. Установка вакуумно-дугового напыления покрытий ННВ-6.6И1.

2. Набор шлифовальных шкурок, полировальных паст, моющих и обезжиривающих растворов для подготовки поверхности образцов перед напылением покрытий.

3. Металлические образцы для напыления покрытий.

Литература.

1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации установки ННВ-6.6И1. СарЗЭТО, г. Саратов, 2002г.

2. Покрытия защитно-декоративные. Метод ионно-плазменного напыления. РДТ-2003.

Методические указания

к выполнению лабораторной работы по дисциплине  “Технология декоративных покрытий” для студентов 4 курса, обучающихся по направлению 656700 “Технология художественной обработки материалов”.

Составитель					доц., к.ф.-м.н. В.П.Сергеев

Рецензент					проф., д.т.н. О.В.Сизова

Подписано к печати

Формат 60х84/16. Бумага офсетная

Плоская печать. Усл.печ.л.		. Уч.-изд.л.

Тираж 40 экз. Заказ № 	.