Лабораторная работа N 4

"Фокусировка пучка

импульсного Nd-лазера ГОС-301М с удлиненным импульсом

генерации с помощью телескопической системы СОК_1. Знакомство с операцией сварки тонких пластин и сварки с глубоким проплавлением"

(4 час)

Цель работы:  1. Ознакомиться с работой лазера с удлиненным

импульсом генерации

2. Изучить влияние конструкции резонатора на

энергетику излучения и структуру лазерного

пучка

3. Освоить измерительную аппаратуру и методику

измерения технологических параметров

4.  Выяснить особенности и возможности

технологических операций при  удлиненном

импульсе излучения

Краткое описание установки и работы

Лазерная технологическая установка ГОС-301М разработана на базе промышленного лазера ГОС-301. По параметрам излучения она значительно превосходит промышленный технологический лазер такого типа "Квант - 15".

Квантрон лазера смонтирован на основе активного элемента из стекла с неодимом (стержень размерами 15*300 мм с торцами, скошенными под углами 85оОшибка! Закладка не определена. к оси) и диффузного отражателя. Длина волны излучения  l = 1,06 мкм.  Длина резонатора  Lр » 1 м.  Изменение длительности накачки задается изменением параметров распределенного разрядного контура  L   и С. Изменение структуры пучка осуществляется переходом от плоского резонатора к плоско-сферическому путем введения положительной линзы в плоский резонатор. Энергия излучения  Wи меняется в пределах 0¸25 Дж уровнем накачки, расщепителями и нейтральными светофильтрами. Длительность импульса излучения tи изменяется от 1 мс до 12 мс. Лазер снабжен измерителем энергии ИКТ-1М, расщепителем   пучка  (плоско-параллельная пластина), прибором ФЭК-09 (фотоэлемент коаксиальный), фотоумножителем ФЭУ-28 (ФЭУ-30), осциллографом С8-14, а также технологической приставкой СОК-1 с телескопом, поворотным зеркалом , набором технологических объективов и окуляром наблюдения. Телескоп снабжен механизмом рассторойки, что позволяет менять размер фокального пятна в широких пределах.

Схема установки привелена на рис. 1.

Рис.1. ГНЛ -  гелий-неоновый лазер ЛГ-38; ТЛ -  технологический

лазер (1- квантрон; 2 - зеркало резонатора; 3 - положитель-

ная длиннофокусная линза;  4 -  внутрирезонаторная диа-

фрагма) ; Р1 ¸ Р2 - расщепители (п/п пластинки);

ФЭК -  фотоэлемент ;  ИКТ - калориметр ИКТ-1М;  ФЭУ -

фотоумножитель ФЭУ-28;  СОК-1 - система оптического

контроля (ТС - телескопическая система; ТО - технологический

объектив; ОК - окуляр наблюдения; ИП - источник подсвета);

ОД - обрабатываемая деталь; ОС - осциллограф запоминающий

двухлучевой С8-14; БПУ - блок питания и управления; НС -

нейтральные светофильтры.

Измерение размеров пучка в ближней и   дальней зонах проводится по отпечатку на черной бумаге  или на фотопленке. Измерение фокального пятна - по отпечатку на металлической пластинке с оценкой размера  на измерительном микроскопе . Полная оптическая схема, электрические схемы  и описания приборов находятся на рабочем месте установки.

Порядок работы

1. Изучить оптическую схему, электрическую схему, ознакомиться с работой    ФЭУ, ФЭК,  ИКТ, осциллографа С8-14, микроскопа БСМ-  9  . Объяснить     назначение элементов. Вычислить коэффициент деления по формуле

r(2-r)

К  =  ---------------

(1-r)2       ,                              (1)

где  r - коэффициент отражения поверхности пластинки ( в схеме установки падение можно считать нормальным и значение r считать по упрощенной формуле Френеля

r = ( (N-1)/(N+1))2,

где N - показатель  преломления стекла;  N  » 1,5)

2.  Удалить из резонатора линзу, удалить прибор СОК-1, установить элементы схемы по лучу гелий-неонового лазера и провести юстировку резонатора. Установить длительность накачки  t и » 1 мс. Включить лазер согласно инструкции, питание калориметра и фотоэлемента, установить развертку осциллографа » 1 мс/дел .Установить в резонатор диафрагму 4 диаметром  do = 15мм. Подобрать нейтральные светофильтры перед фотокатодом ФЭК-09 и чувствительность осциллографа.  Установить напряжение на накомительных конденсаторах

р =2,5 кВ. Произвести "выстрел" и зарисовать осциллограмму импульса генерации.

3. Установить поглощающий экран на расстоянии 0,1; 0,5; 1 и 2 м от плоского зеркала и по отпечаткам нарисовать структуру пучка, определить угловую расходимость 2fo, инвариант пучка  J и  энергетическую яркость В.

Данные занести в табл.1.

4. Измерить энергию излучения лазера при напряжениях накачки Uн = 2.0; 2.5;

3.0; 3.5; 4.0 кВ. Данные занести в табл. 1. Установить длительность накачки

tи = 8 мс и повторить измерения при различных уровнях накачки. Зарисовать осциллограмму импульса излучения t и.

Энергию излучения определить по выражению

W и  =   Wикт* (1+К)/К,                                     (2)

где Wикт - показания калориметра.

5. Установить в резонатор диафрагму , соответствующую диффракционному пучку

_____

do = dдиф = 2ÖlLр                                         (3)

6.   Установить в резонатор длиннофокусный объектив (F=2 м), произвести облучение и зарисовать осциллограмму импульса генерации. Выполнить измерения в соответствии с п.3, п.4 и п.5. Данные занести в табл. 2. Расчет  do = dдиф производить по формуле

_______

dдиф = 2ÖlZk/p                                             (4)

где  Zk 2 = (R-Lэ/2)*Lэ/2 - конфокальный параметр; Lэ = 2*Lр;  R = 2F -

эквивалентный радиус кривизны заднего зеркала.

Таблица 1

(резонатор плоский)

| и = 1 мс |  |  |  |  | и = 8 мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do = 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | W | 2fo | J | B | W | 2fo | J | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кВ | Дж | рад | мм | Вт/см2ср | Дж | рад | мм | Вт/см2ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do = d диф  2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | W | 2fo | J | B | W | 2fo | J | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кВ | Дж | рад | мм | Вт/см2ср | Дж | рад | мм | Вт/см2ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

( резонатор плоско-сферический)

| и = 1 мс |  |  |  |  | и = 8 мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| do = 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | W | 2fo | J | B | W | 2fo | J | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кВ | Дж | рад | мм | Вт/см2ср | Дж | рад | мм | Вт/см2ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| do = d диф  2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | W | 2fo | J | B | W | 2fo | J | B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кВ | Дж | рад | мм | Вт/см2ср | Дж | рад | мм | Вт/см2ср |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет  энергетической яркости пучка проводится по формуле

Wи * 4

В = -------------------     = (Wи/tи)*(4/pJ2)      (5)

tи*pdo2*(2fo)2

Результаты измерений оформить в виде отчета , в котором представить зависимости Wи = f(Uн) для обоих тпов резонаторов и для каждой длительности излучения , осциллограммы импульсов генерации, выводы о структуре и качестве пучка.

При защите отчета необходимо ответить  на вопросы:

1. Какие типы резонаторов исследовались в работе?

2. Почему в плоско-сферическом резонаторе импульс генерации имеет

"гладкую"   временную структуру?

3. В чем преимущества и недостатки каждого из двух типов резонаторов?

4. Какую максимальную плотность мощности можно достичь ,

фокусируя исследуемый пучок?