| № | Вещество | ΔН0298, кДж/моль | S0298, Дж/(К·моль) | Сp, Дж/(К·моль) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH4F | - 463,1 | 71,7 | 65,27 |
| 2 | NH4F·HF | - 800 | 115,6 | 206,59 |
| 3 | SiO2 | - 910.7 | 41.5 | 44.6 |
| 4 | (NH4)2SiF6 | -2660.302 | 282.357 | 238.0065 |
| 5 | NH3 | -361.271 | 165.560 | 154.891 |
| 6 | H2O ж | -285,83 | 70,08 | 75,299 |
| 7 | H2O г | -241,82 | 188,72 | 33,58 |

Тепловой баланс

Тепловой расчет процесса включает в себя определение тепловых потоков, составление таблицы теплового баланса и определение мощности нагревателя.

Расчет тепловых потоков проводится на основании уравнения теплового баланса, которое в общем виде запишется по формуле:

∑Qприх.= ∑Qрасх.,

где ∑Qприх. – количество тепла, вносимое в аппарат с исходными веществами и нагревателем, кДж/ч;

∑Qприх. – количество тепла, уносимое из аппарата продуктами, идущее на нагрев аппарата и теряемое в окружающую среду, кДж/ч.

SiO2 + 6NH4F = (NH4)2SiF6 + 4NH3+2H2O

При расчете теплового баланса примем температуру помещения 25ºС или 298К,а температуру внутри барабана возьмем среднюю из трех замеров в начале, середине и конце барабана 108,7ºС или 381,7К.

Приход тепла:

1) тепло, вносимое в реактор продуктами реакции:

Qвн = QА+ QБ + QВ + …. + QX;

QА= (mА·CрА∙tА)/М и т.д., m – масса вещества, подаваемая в единицу времени, кг/ч; Cр – теплоемкость вещества,  Дж/(моль∙К); t – температура вещества, К; М – молекулярная масса вещества, г/моль.

SiO2:

Q1 = n SiO2·C SiO2∙t SiO2= (103∙44,6∙298)/60·1000 =221,5 кДж/ч.

NH4F:

Q2 = n NH4F ·C NH4F ∙t NH4F = (3700∙65,27∙298)/6∙36·1000 =  333,2кДж/ч.

  - тепло выделяющееся в результате химической реакции – сумма теплот затраченных на протекание всех химических превращений в реакторе в час:

Δ Qр = Qр1 + Qр2 + Qр3 + … + Qрn;

Qp= m·∆Hp/M, кДж/ч,

m – масса вещества, подаваемая в единицу времени, кг/ч;

∆Hp – энтальпия химической реакции, кДж/моль;

М – молекулярная масса вещества, г/моль.

Найдем тепловой эффект реакции, по закону Гесса. Используя тепловой эффект реакции с учетом массы диоксида кремния рассчитаем, тепло выделяющееся в результате химической реакции:

∆Hp. = -2660,302 +4·(–361,271) +2·(- 241,82) – ((–910,7)+6·(-463,1))=-899,7 кДж/моль;

Qp. = 1000·899,7/60 = 14995 кДж/ч.

Расход тепла:

1)Найдем теплоту необходимую для нагрева реагентов до температуры реакции:

2)тепло, затрачиваемое на нагрев шихты до заданной температуры (продуктов реакции): ΔQнагр = QГ + QД + QЕ + … + QZ;  QГ = (mГ·CрГ∙tГ)/М;

(NH4)2SiF6:

Q3 = n(NH4)2SiF6 ·C (NH4)2SiF6 ∙t (NH4)2SiF6  = (2966,7∙238,0065∙381,7)/178·1000 = 1514,14 кДж/ч.

NH3:

Q4 = n NH3·C NH3∙t NH3 = (1,13∙103∙154,891∙381,7)/(4∙17) ·1000= 982,5 кДж/ч.

H2O:

Q5= n H2O ·C H2O ∙t H2O=(0,6∙103∙33,58∙381,7)/(2∙18)·1000=213,6 кДж/ч.

3)тепло затрачиваемое на испарение вещества в час, основное вещество, испаряемое в печах – влага:

Qисп.= r·Wвл., кДж/ч,

r – удельная теплота парообразования, кДж/кг;

Wвл. – количество влаги, подаваемое в аппарат за 1 час, кг/ч.

При испарении температура остается постоянной, для воды при атмосферном давлении она равна 100 °С. Подводимое тепло расходуется только на изменение агрегатного состояния.

Удельная теплота парообразования воды – 2256 кДж/кг.  Подставляем в формулу для расчета тепла затрачиваемого на испарение вещества в час, в нашем случае это вода.

Qисп.= r·Wвл=2256·0,6=1353,6 кДж/ч

4)Тепло, теряемое через стенки и футеровку печи в час:

, кДж/ч, где

λ – теплопроводность материала, ;

δ – толщина стенки, м;

tст1 – температура внутренней стенки, К;

tст2 – температура внешней стенки, К;

F – поверхность стенки, м2.

Данные потери необходимо на практике минимизировать. Зная тепло необходимое на протекание химических процессов и нагрев шихты можно определить толщину огнеупора необходимого для предотвращения потерь тепла в окружающую среду.

Для расчета тепла теряемого через стенки и футеровку определим температуру внутри и снаружи барабана tст1=114K, tст2=108,7K.

Δ=0,008м, λ=46,5,площадь поверхности барабана равна Fбар=πdh=2.426м2 ,

Тепло потерянное через стенку из базальта

Δ=0,05м, λ=0,03,

Fпов=ав=0,65·2,75+0,43·2,75+0,43·0,55=3,2068м2

Тепло потерянное через стенку из вермикулита

Δ=0,1м, λ=0,08,

Fпов=ав=0,65·2,75=1,7875м2

Тепло потерянное через стенку из стали

Δ=0,002м, λ=46,5,

Fпов=ав=(0,65·2,75)+ (0,65·2,75+0,43·2,75+0,43·0,55)=4,9943м2

5)Расход тепла на нагрев вспомогательных устройств в час:

mв – масса кладки, кг;

с – теплоемкость материала вспомогательного устройства при конечной (tк) и начальной (tн) температурах, Дж/(моль∙К);

М – молекулярная масса вещества, г/моль.

Mоб =60+156.215+54.35=270.565кг

Внутри барабана находится 60 килограммов голтовки, и три колосника

mкол=V·ρ=0,0023·7850=18,117кг·3=54,35кг.

Vкол=πd2/4·h=3.14·0.0352/4·2,4=0,0023м2

Vбар=Vвнеш-Vвн=(0,3252-0,3092)·3,14·2,5/4=0,0199 м2

mбар=0,0199·7850=156,215кг.

6)Потери тепла, аккумулированные кладкой, конструкционными материалами и вспомогательными устройствами в час:

Qкл.= , кДж/ч;

mкл – масса кладки, кг;

φк, φн – конечное и начальное теплосодержание слоя кладки, кДж/кг;

.

Формула вермикулита

М= 56·3+(27+28)·4+16·10+(16+1)·2+4(16+2)=654г/моль

ρ=400кг/м3

ср=3Дж/Кмоль

V=0.1·0.65·2.75=0.17875м3

m=0,17875·400=71,5кг

Средний химический состав базальтов следующий: SIО2 - 48,7%, Аl2О3 - 13,81%, Fe2O3 + FeO - 13,7%, TiO2 - 1,59%, МnО - 0,26%, СаО - 8,12%, MgO - 6,72%. Ka2O + Na2O - 3,81%, SO3 - 0,04%

М=(28+16·2)·0,487+(27·2+16·3)·0,1389+(56·2+16·3)·0,137+(48+16·2)·0,0159+(55+16)·0,0026+(40+16)·0,0812+(24+16)·0,0672+(39·2+16)·0,0381+(23·2+16)·0,0381+(32+16·3)·0,0004=79,9752г/моль

V=2(0.05·0.65·2.75)+2(0,05·0,55·0,43)+2(0,05·0,43·2,75)=0,31965м3

m=0.31965·90=28.78кг

7)Для расплавления (сжижения) твердого вещества его необходимо нагреть до температуры расплавления и затем подвести теплоту плавления Qпл:

, кДж/ч;

q – удельная теплота плавления, кДж/кг;

m – масса расплавляемого вещества подаваемое в аппарат за 1 час, кг/ч.

При расплавлении температура остается постоянной – например, у воды при атмосферном давлении она составляет 0 °С. Подводимое тепло расходуется только на изменение агрегатного состояния. Удельная теплота плавления q есть количество тепла, необходимое для превращения 1 кг твердого вещества в жидкость той же температуры. Параметр определяется для каждого конкретного вещества. Зависит только от высокого давления.

Удельная теплота плавления фторида аммония 19,09кДж/моль

8) Потери тепла через стенку трубы за 1 час:

λ – теплопроводность материала, ;

s – толщина стенки, м;

r – средний радиус трубы, м;

l – длина трубы, м;

tст1 – температура внутренней стенки, К;

tст2 – температура внешней стенки, К.

Λ=46,5

S=0,008м

r=0,1585м

l=2,5м

tст1=114˚С

tст2=108,7˚С

Таблица 6. Тепловой баланс в час

| Приход в час | Расход в час |
| --- | --- |
| Статья прихода | Количество тепла, кДж | % | Статья расхода | Количество тепла, кДж | % |
| Q1 Q2 Qр Qэл | 221,5 333,2 14995 12513,75 | 0,79 1,2 53,4 44,61 | Q3 Q4 Qф Qи Q5 Qпл Qтр Qкл Qн | 1514,14 982,5 0,0562 1353,6 213,6 53,03 0,00002 0,025 23946,5 | 5,41970993 3,5 0,0002 4,8 0,76 0,19 0,00000007 0,00009 85,33 |
| Итого | 28063,45 | 100 | Итого | 28063,45 | 100 |

Найдем разницу между количеством теплоты расходуемым и приходящим:

ΔQ=Q1-Q2=28063,45-(221,5+333,2+14995)=12513,75кДж/ч

Данное количество тепла нам необходимо подать в печь с помощью электрического обогрева.

отсюда мощность

Переведем килоджоули в киловатты для этого разделим, разность теплот на 3600 т.к. 1кВт/ч=3600кДж.

Отсюда КПД тэнов 0,75.

Найдем количество тэнов зная мощность 1го тэна

Таким образом, для нормальной работы печи нужно 8 тэнов, по 600ватт.

Которые должны непрерывно работать. Для увлечения нагрева, устанавливаем количество ТЭНов равное 11. Для регулирования температуры нагрева устанавливаем регулятор температуры.