## Slide 1: Практическое занятие №3
«Расчёт кривых нагружения»

## Slide 2
Проверочная работа № 2
Тема «Дефекты кристаллических решёток и механические свойства твёрдых тел»
Для заданного дефекта:
1) изобразить дефект;
2) охарактеризовать дефект (точечный, линейный, поверхностный, объёмный) и дать ему определение;
3) описать механизм формирования дефекта.
Варианты дефектов:
вар. 1: вакансия;
вар. 2: атом замещения
вар. 3: атом внедрения;
вар. 4: краевая дислокация;
вар. 5: винтовая дислокация;
вар. 6: дефект упаковки;
вар. 7: двойниковая граница;
вар. 8: двойник;
вар. 9: граница зерна;
вар. 10: микропора;
вар. 11: микротрещина.

## Slide 3: Испытания на растяжение
В процессе растяжения, реализуемого на специальных испытательных машинах, автоматически записывается диаграмма испытания в координатах сила – удлинение (рабочая, или индикаторная диаграмма).
Рис. 1. Диаграмма испытания
(на примере малоуглеродистой стали).
OB – участок упругости. После нагружения в пределах этого участка образец возвращается в исходное состояние. Такая деформация, полностью исчезающая после разгрузки, называется упругой (механизм упругой деформации – изменение расстояния между атомами).
BC – участок общей текучести (площадка текучести). На этом участке на поверхности образца появляется сетка линий, направленных под углом приблизительно 45° к оси растяжения – линии Чернова-Людерса. Эти линии свидетельствуют о появлении нового механизма деформации, заключающегося в сдвиге атомных слоев друг относительно друга. Из-за этих сдвигов после разгрузки образец не возвращается в исходное состояние, приобретая остаточную, или пластическую, деформацию.
Примечание: нагружение производится с постоянной скоростью деформации

## Slide 4: Испытания на растяжение
CD – участок упрочнения. Пластическая деформация изменяет внутреннюю структуру материала, в результате чего образец снова проявляет сопротивление деформированию, и растягивающая сила повышается.
DK – участок местной текучести. Точка D диаграммы соответствует появлению на образце локального сужения – шейки. Дальнейшая деформация локализуется в этой области, и за счет уменьшения площади поперечного сечения необходимая для растяжения сила снижается. Точка K соответствует разделению образца на части. Разрыв происходит в самом тонком месте шейки.
Рис. 1. Диаграмма испытания
(на примере малоуглеродистой стали).

## Slide 5: Условная диаграмма
Чтобы исключить влияние геометрических размеров образца, рабочая диаграмма перестраивается в условную (в координатах напряжение – деформация).
Полученная диаграмма называется условной потому, что при вычислении напряжения и деформации сила и удлинение относятся не к действительным, а к начальным значениям соответственно площади поперечного сечения и длины образца.
Рис. 2. Условная диаграмма испытания.
Условное напряжение σ определяется, используя соотношение:
где F – нагрузка, приложенная к образцу (Н), S0 – поперечное сечение рабочей части образца (мм2), S0 = a0b0, а0 – ширина образца (мм), b0 – толщина образца (мм).
Условная деформация определялась по формуле: ,
где Δl – удлинение рабочей части образца (мм), l0 – начальная длина рабочей части образца (мм).

## Slide 6: Условная диаграмма
На условной диаграмме выделяют следующие характерные точки:
σпц – предел пропорциональности: максимальное напряжение, до которого справедлив закон Гука (т.е. наблюдается прямая пропорциональная зависимость между напряжением и деформацией);
σу – предел упругости: максимальное напряжение, до которого в материале не возникает пластических деформаций;
σт – предел текучести: напряжение, при котором наблюдается рост деформации при постоянном напряжении;
σв – предел прочности (или временное сопротивление разрыву): максимальное напряжение, которое может выдержать образец без разрушения.
Рис. 2. Условная диаграмма испытания.
*Если прекратить нагружение в точке К и снять нагрузку, то разгрузка произойдет по закону Гука, т.е. По линии, параллельной участку упругости (отрезок КO1). Таким образом, отрезок OO1 определяет величину остаточной деформации образца, а отрезок O1O2 – величину упругой деформации на момент разрыва.

## Slide 7: Характеристики прочности
предел текучести σт;
предел прочности σв.
Если диаграмма растяжения не имеет площадки текучести, то определяют условный предел текучести σ0,2 – напряжение, соответствующее величине остаточной деформации 0,2%.
Для некоторых материалов величину условного предела текучести определяют при остаточной деформации 0,5% (σ 0,5). Используется также понятие условного предела упругости σ0,001 или σ0,005 – напряжение, соответствующее величине остаточной деформации 0,001 или 0,005%.
Рис. 3. Условный предел текучести.

## Slide 8: Относительное остаточное удлинение при разрыве
Относительное остаточное удлинение при разрыве можно определить непосредственно по диаграмме растяжения, проведя из точки разрыва линию, параллельную участку упругости, до пересечения с осью абсцисс (отрезок OL):
где l0 – начальная длина образца (до испытания), lк – конечная длина образца (после разрушения).
Рис. 4. Относительное остаточное удлинение при разрыве.
Полная деформация при разрыве = упругая деформация + пластическая (т.е. остаточное удлинение при разрыве).

## Slide 9: Пластичные и хрупкие материалы
По величине относительного остаточного удлинения при разрыве принято различать:
пластичные материалы – способные получать без разрушения большие остаточные деформации ( > 10%);
хрупкие материалы – способные разрушаться без образования заметных остаточных деформаций ( < 5%).
Рис. 5. Пластичный (1) и хрупкий (2) материалы при растяжении.
Пластичные и хрупкие материалы отличаются также по характеру разрушения. Пластичные материалы перед разрывом образуют заметную шейку, а разрушение происходит под углом примерно 45° к оси растяжения (последнее хорошо видно на плоских образцах). Хрупкие материалы разрушаются по плоскости, нормальной оси растяжения, практически без образования шейки.

## Slide 10: Принципы работы разрывной машины для испытания материалов и изделий
В нижеприведённых ссылках представлены видеоматериалы, описывающие принципы работы разрывных машин в различном их исполнении:
разрывная машина РЭМ;
разрывная машина Shimadzu;
испытание сварного соединения (1);
испытание сварного соединения (2);
испытание образца на растяжение;
разрыв стального стержня;
сжатие стального образца.

## Slide 11
Экспериментальная установка
Instron VHS 40/50-20
Рис. 6. Общий вид установки.

## Slide 12
Проверочная работа №3
Тема: «Расчет кривой пластического течения»
Необходимо построить кривую пластического течения (диаграмму растяжения)
2) Затем требуется определить механические характеристики:
предел текучести σ0,2 (σт),
предел прочности σв,
величину упругой деформации ε упр
модуль упругости Е
удлинение до разрушения (максимальная деформация до разрушения)
3) Необходимо дать описание полученных результатов и диаграммы растяжения.

## Slide 13
Форма и размеры образцов
Для проведения экспериментов были подготовлены плоские образцы из сплава Zr-1%Nb. Их размеры приведены в приложенном файле «Размеры образцов Zr-1Nb.doc» и на слайде 14 .
Рис. 7. Общий вид образцов
на растяжение.

## Slide 14
Исходные параметры образцов
Номер образца | Ширина, а, мм | Толщина, b, мм | Длина рабочей части, l0, мм | Структурное состояние
1 | 8,05 | 0,89 | 30 | Ультрамелкозернистое состояние, Средний размер зерна – 0,2 мкм
2 | 8,04 | 0,76 | 30 | 
3 | 8,02 | 0,82 | 30 | 
4 | 7,97 | 0,87 | 30 | 
5 | 7,87 | 0,9 | 30 | 
6 | 7,96 | 0,71 | 30 | 
7 | 8,06 | 0,73 | 30 | 
8 | 7,94 | 0,84 | 30 | 
9 | 7,97 | 0,81 | 30 | Ультрамелкозернистое состояние + отжиг длительностью 1 час при 400С, средний размер зерна – 0,3 мкм
10 | 7,99 | 0,84 | 30 | 
11 | 8,07 | 0,87 | 30 | 
12 | 8,02 | 0,83 | 30 | 
13 | 7,85 | 0,92 | 30 | Ультрамелкозернистое состояние + отжиг длительностью 1 час при 450С, средний размер зерна – 0,7 мкм
14 | 7,86 | 0,96 | 30 | 
15 | 7,96 | 0,85 | 30 | 
16 | 7,98 | 0,68 | 30 | 
17 | 8,02 | 0,87 | 30 | Ультрамелкозернистое состояние + отжиг длительностью 1 час при 500С, средний размер зерна – 1,2 мкм
18 | 8,02 | 0,92 | 30 | 
19 | 8,08 | 0,9 | 30 | 
20 | 8,09 | 0,91 | 30 | 
21 | 7,95 | 0,81 | 30 | Ультрамелкозернистое состояние + отжиг длительностью 1 час при 600С, средний размер зерна – 2,0 мкм
22 | 8,0 | 0,82 | 30 | 
23 | 8,02 | 0,83 | 30 | 
24 | 8,0 | 0,82 | 30 | 
25 | 7,93 | 0,81 | 30 | 
26 | 8,01 | 0,82 | 30 | 
27 | 8,04 | 0,83 | 30 | 
28 | 8,06 | 0,83 | 30 | 
Таблица 1 – Данные образцов и их предварительной обработки.

## Slide 15
Микроструктура сплава Zr – 1 мас. % Nb
Рис. 8. Электронно-микроскопические светлопольные с соответствующими микродифракциями изображения сплава Zr - 1 мас. % Nb в УМЗ состоянии и после отжигов, С: a  УМЗ; b  400; c 450; стрелками показаны рефлексы от идентифицированных фаз и сами фазы.
С помощью термического отжига в диапазоне температур 400-600 С были подготовлены образцы с различным размером зёрен (от 0,2 до 2 мкм). Параметры обработки представлены в файле «Размеры образцов Zr-1Nb.doc» и на слайде №14. (см. столбец «Структурное состояние»). Ниже приведены изображения их структуры.

## Slide 16
Образцы сплава после механических испытаний на растяжение
Рис. 9. Фотографии
образцов после
испытаний.

## Slide 17
Результаты испытаний
В таблице Excel приведены следующие данные:
в столбце 1 – время (сек);
в столбце 2 - расстояние (мм);
в столбце 3 – нагрузка (кН).
Рис. 10. Результаты испытаний.

## Slide 18: Последовательность выполнения задания
1. Импортировать заданный файл с измерениями в проект OriginPro 8.1 с помощью команд: File->Import->CommaDelimited(csv) [Доступ к программе через сайт vap.tpu.ru (логин и пароль от личного кабинета на сайте ТПУ)]
2. С помощью программного пакета Origin построить кривые нагружения:
«время - удлинение»;
«время - нагрузка».
3. На графике «Нагрузка от времени»:
- найти значение «мертвого времени» t0*;
в колонке «Load» найти значение соответствующее t0;
* «Мертвое время» – время до начала изменения удлинения образца (т.е. до устранения возможных люфтов при закреплении образца в захватах).
Всё, что соответствует горизонтальному участку графика на начальном этапе, т.е. до времени порядка 4 сек, нужно вырезать.

## Slide 19
вырезать массивы исходных данных выше значения t0;
- вычесть из «Time» значение t0;
Для выполнения этих процедур нужно использовать следующие команды из верхней строчки меню: Analysis->Mathematics->Set Column Values.
В этом окне с помощью пункта Col(A) горизонтального меню выбрать нужный нам столбец (например, А). В поле для формулы записать нужную формулу для вычислений с участием данных в столбце А.
Эти действия нужно выполнять, предварительно выделив какой-либо столбец (все данные в этом столбце будут заменены на значения, которые рассчитаются с помощью назначенной формулы), или записав его в окошке, справа от стрелок. Затем нужно нажать на кнопку «Apply».

## Slide 20
4. Рассчитать Δl:
ко всем значениям в колонке «Position» (B(Y)) прибавить «нулевое» значение (соответствующее окончанию «мёртвого времени»).
5. Рассчитать деформацию: ε = Δl/l0
(l0 - размеры образца до растяжения, приведены в таблице 1)

## Slide 21
6. Рассчитать напряжение:
σ = F/S0,
где F – нагрузка (Н), S0 = a0  b0 [мм2], а0 – ширина образца, b0 – толщина образца.
a0, b0 - (приведены в таблице 1) размеры образца до растяжения.
7. Построить кривую пластического течения «деформация (%) - напряжение (МПа)».
Рисунок. Диаграмма растяжения сплава Zr - 1 мас. % Nb, далее указываем состояние, как в таблице.

## Slide 22
8. По величине относительного остаточного удлинения при разрыве определить тип испытуемого материала (пластичный или хрупкий).
По величине относительного остаточного удлинения при разрыве принято различать:
пластичные материалы – способные получать без разрушения большие остаточные деформации ( > 10%);
хрупкие материалы – способные разрушаться без образования заметных остаточных деформаций ( < 5%).
9. Определить механические характеристики:
предел текучести σ0,2 (σт) - если диаграмма растяжения не имеет площадки текучести, то определить величину условного предела текучести σ0,2,
предел прочности σв,
величину упругой деформации ε упр

## Slide 23
11. На графике «напряжение (МПа) – деформация (%)» показать участки упругости, площадку текучести, участок упрочнения, участок местной текучести.
10. Определить модуль упругости Е