## Slide 1
Состав презентации
Титульный лист
Актуальность работы и постановка проблемы
Цель и задачи работы
Методы исследования
Экспериментальное оборудование
Параметры эксперимента/методика расчетов
Результаты эксперимента и/или расчета
Заключение
Рекомендации по оформлению презентации:
По всей презентации необходимо использовать одинаковый шрифт! Допускаются заголовки большего размера.
Не применять яркий/темный фон презентации.
Использовать на презентации не более 3х цветов текста (лучше черный и красный/синий для выделения важного текста).
Не увлекаться анимацией на презентации.

## Slide 2
Тема работы
Выполнил:
Научный руководитель:
Инженерная школа ядерных технологий
Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга
Направление подготовки – 14.03.02 «Ядерные физика и технологии»
Специализация - «Пучковые и плазменные технологии»
отчет по учебному проекту

## Slide 3: Актуальность (что изучаем и зачем это нужно)
Таблица 1 - Основные параметры хромовых покрытий
Параметр | Значение
Структура решётки | кубическая объёмно-центрированная
Параметры решётки | 2,885 Å
Температура плавления | 1856°С
Твёрдость, ГПа | 6-8
Коэффициент трения при комнатной температуре с влажностью 40%, при нагрузке 20-150 Н | 0,15-0,16
Применение хромовых покрытий:
повышение износостойкости поверхности деталей
для защиты от коррозии
3
Хромовые покрытия получают магнетронным распылением, так как метод позволяет получать покрытия с высокой чистотой и высокими функциональными свойствами.

## Slide 4: Магнетронное распыление (в чем состоит проблема)
Предлагаемое решение: применение ионного ассистирования источником индуктивно-связанной плазмы.
1 Dmitrii V. Sidelev, Galina A. Bleykher, Valeriy P. Krivobokov, Zhanumgyl Koishybayeva, High-rate magnetron sputtering with hot target, Surface and Coatings Technology, Volume 308, 2016, Pages 168-173.
Высокоскоростное
Классическое
+ высокие скорости осаждения покрытия1
- возможно снижение функциональных свойств покрытий
Магнетрон с охлаждаемой или холодной мишенью – традиционный тип конструкции магнетронной распылительной системы
Магнетрон с сублимирующей или горячей мишенью –конструкция, где дополнительно к процессу ионного распыления используется сублимация материала мишени из-за её нагрева при ионной бомбардировке и теплоизоляции от системы охлаждения.
+ оптимальные функциональные свойства покрытий
низкие скорости осаждения покрытия

## Slide 5: Цель и задачи
Цель данного исследования – изучение влияния ионного ассистирования высокочастотной индуктивно-связанной плазмой на структурные и функциональные свойства хромовых покрытий, нанесенных с помощью магнетронного распыления.
Задачи следующие: (что необходимо сделать, чтобы добиться цели)
Подбор режимов магнетронного осаждения хромовых покрытий.
Проведение процесса магнетронного распыления хрома с использованием и без ионного ассистирования в случае горячей и холодной мишеней.
Исследование кристаллической структуры, микроструктуры, твёрдости и износостойкости, адгезии, коррозионных свойств полученных покрытий.
Анализ полученных результатов.

## Slide 6: Методика и оборудование
Рисунок 1 - Схема эксперимента: 1 – магнетронная система; 2 – держатель подложки; 3 – вращающийся столик; 4 – экран; 5 – РПГ-128.
РПГ-128 - радиочастотный плазменный генератор, представляет собой источник индуктивно-связанной плазмы, имеющий плоскую катушку, формирующую при пропускании высокочастотного тока переменное магнитное поле, что позволяет активировать газовую среду в камере.
Условия осаждения
Рабочий газ – Аргон (99,999 %).
Мощность РПГ-128 – 500 Вт.
Остаточное давление – 2×10-3 Па.
Планетарное вращение для осаждения Cr.
Плотность мощности МРС – 15,7 Вт/см2.
Параметр | Значение
Vосажд, нм/с | 0,48
Vосажд, нм/с (сублимация) | 0,21
Vосажд, нм/с (распыление) | 0,28
Примечание: Vосажд – скорость осаждения материала мишени; Nсубл.част – количество сублимированных частиц; Nрасп.част. – количество распыленных частиц. | 
Таблица 2 – Характеристики скоростей осаждения материала при магнетронном распылении горячей мишени2
2 Грудинин В. А., Высокоскоростное осаждение покрытий на основе соединений хрома и азота с использованием плазмы магнетронных распылительных систем: дис. канд. техн. наук. – Томск, 2022.

## Slide 7: Параметры осаждения покрытий
Тип осаждения | Режим распыления | WRF, Вт | - Uсм, В | Iсм, мA/см2 | U, В | I, A | P, Пa | Vос, нм/с
Высокоскоростной + ионное ассистирование | горячая мишень + РПГ-128 | 500 | 50 | 3,7 | 574 | 1,72 | 0,33 | 0,42
Высокоскоростной | горячая мишень | 500 | 50 | 2,3 | 509 | 1,95 | 0,32 | 0,48
Классический + ионное ассистирование | холодная мишень + РПГ-128 | 500 | 50 | 1,9 | 405 | 1,84 | 0,39 | 0,28
Классический | холодная мишень | 500 | 50 | 1,1 | 338 | 2,94 | 0,31 | 0,31
Примечание: WRF – мощность высокочастотного источника индуктивно связанной плазмы; Uсм – напряжение смещения на подложке; Iсм – плотность ионного тока на подложке; U – напряжение разряда; I – ток разряда ; P – рабочее давление; Vос- скорость осаждения распыленных частиц. |  |  |  |  |  |  |  | 
Таблица 3 – Параметры осаждения покрытий

## Slide 8: Оборудование
Наименование | Назначение
Вакуумная ионно-плазменная установка | Получение хромовых покрытий при разных режимах
Рентгеновский дифрактометр XRD-7000S Shimadzu | Получение данных о кристаллической структуре хромовых покрытий
Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) Hitachi S-3400N | Получение изображений микроструктуры хромовых покрытий
Потенциостат-гальваностат Electrochemical Instruments P45-X | Измерение коррозионной стойкости хромовых покрытий
Нанотвердомер NHT2 | Измерение микротвёрдости хромовых покрытий
Трибометр TNTSAH0000 | Измерение трибологических характеристик хромовых покрытий
Micro-Scratch Tester MST-S-AX-0000 | Получение адгезионных характеристик хромовых покрытий
Таблица 4 – Используемое оборудование

## Slide 9: Рентгеноструктурный анализ (результат и основной краткий вывод по этому результату)
При классическом и высокоскоростном режимах наблюдается рост хромового покрытия в направлении Cr (110).
При ионном ассистировании наблюдается изменение направления роста хромового покрытия: от Cr (110) в Cr (211).
Рисунок 2 - Рентгенограмма покрытий для разных режимов осаждения хромовых покрытий

## Slide 10: Микроструктура (результат и основной краткий вывод по этому результату)
Рисунок 3 – СЭМ поперечного сечения Cr покрытий:
а) холодная, б) холодная + РПГ-128,
в) горячая, г) горячая + РПГ-128.
Толщина полученных покрытий составила 2,4±0,2 мкм.
Высокоскоростное осаждение хрома приводит к формированию пористой структуры покрытия из-за снижения количества ускоренных ионов, приходящихся на один осаждаемый атом (в потоке - сублимированные атомы).
Ионное ассистирование приводит к уплотнению хромовых покрытий за счет дополнительной ионной бомбардировки поверхности подложки.

## Slide 11: Твёрдость (результат и основной краткий вывод по этому результату)
Рисунок 4 - Твёрдость полученных хромовых покрытий для разных режимов
Уплотнение структуры хромовых покрытий при использовании ионного ассистирования приводит к увеличению твёрдости покрытий в 1,4-2 раза.
Высокоскоростной режим также приводит к увеличению твёрдости покрытий с 4,80,4 ГПа до 8,90,4 ГПа.
Рисунок 5 – Схема различных режимов разрушения при тестировании на царапание, которые преобладают в зависимости от твёрдости покрытия и подложки (Hc и Hs, соответственно)

## Slide 12: Адгезия (результат и основной краткий вывод по этому результату)
Рисунок 6 - Отношение критических нагрузок хромовых покрытий, полученных при разных режимах осаждения
Увеличение твёрдости хромовых покрытий привело к уменьшению адгезионных свойств покрытий.
При использовании высокоскоростного режима адгезионные свойства хромовых покрытий уменьшаются.

## Slide 13: Износостойкость покрытий (результат и основной краткий вывод по этому результату)
Рисунок 7 – Скорость износа хромовых покрытий при разных режимах осаждения
Таблица 5 – Значения коэффициента трения и скорости износа покрытия.
Режим распыления | Коэффициент трения, µ
Горячая + РПГ-128 | Надежно не установлено
Горячая | 0,51±0,04
Холодная + РПГ-128 | 0,57±0,04
Холодная | 0,53±0,02
Увеличение твёрдости хромовых покрытий при ионном ассистировании привело к увеличению износостойкости хромовых покрытий.
При использовании высокоскоростного режима скорость износа хромовых покрытий уменьшается с 39∙10-5мм3/Нм до 24 ∙10-5мм3 /Нм

## Slide 14: Оценка коррозионной стойкости (результат и основной краткий вывод по этому результату)
Таблица 6 - Электрохимические параметры полученных покрытий
Режим распыления | U, мВ | j,·10-9 A/см2
горячая + РПГ-128 | -223,5 | 3,6
горячая | -324,9 | 24,5
холодная + РПГ-128 | -358,9 | 17,7
холодная | -233,8 | 27,5
Рисунок 8 - Потенциодинамические кривые, полученные для хромовых покрытий в зависимости от конфигурации мишени и плазменного ассистирования
Столбчатая структура, полученная при использовании высокоскоростного режима, приводит к уменьшению коррозионной стойкости хромовых покрытий.
Плотная микроструктура хромовых покрытий, полученных при использовании ионного ассистирования, приводит к увеличению их коррозионной стойкости.

## Slide 15: Заключение
Показано, что при высокоскоростном режиме осаждения микроструктура покрытий становится более столбчатой.
Применение ионного ассистирования приводит к увеличению твёрдости хромовых покрытий и повышению износостойкости.
Коррозионная стойкость покрытий может быть увеличена при использовании ионного ассистирования, создаваемого РПГ- 128, как для случая распыления холодной, так и горячей мишеней из хрома.
Предложенный подход осаждения Cr покрытий применим для компенсации ухудшения функциональных характеристик покрытий при магнетронном распылении сублимирующей мишени.