## Slide 1: Химическая технология ядерного топлива
Амелина Галина Николаевна
доцент ОЯТЦ ИЯТШ
334-10 к.
Тема 2. Соединения урана с кислородом

## Slide 2
Оксиды урана
Основные оксиды урана, известные с времен Э.Пелиго
UO2, U3O8, UO3
Кроме основных идентифицированы:
UO,
U3O7,
U4O9,
U2O5 и др.
Гомологический ряд описывается общей формулой
UnO2n+2
2

## Slide 3
Часть фазовой диаграммы системы U–О
в области составов от U до UO2
Оксиды урана
3

## Slide 4
Часть фазовой диаграммы системы U–О в области составов от UO2 до UO3
Оксиды урана
4

## Slide 5
Монооксид урана
UO ‒ единственне исключение в гомологическом ряду. Получен в виде тонкой поверхностной пленки на металлическом уране.
При н.у. термодинамически неустойчив, диспропорционирует
ТД устойчив при темп. выше 2000 °С
Обладает хрупкостью, металлическим блеском с серым цветом.
Плотность – 13,6÷14,2 г/см3
Кристаллическая решетка – кубическая (изоморфен с монокарбидом и мононитридом).
5

## Slide 6
Диоксид урана
UO2 – диоксид урана.
Цвет: от темно-коричневого до черного
6

## Slide 7
Плотность теоретическая – 10,96 г/см3
Экспериментальная плотность – 8,11-11,1 г/см3
tпл= 2875±45 0С (теоретическая)
tкип = ---
При 1600 0С теряет кислород
Диоксид урана

## Slide 8
Структура диоксида урана –
гранецентрированная кубическая
Диоксид урана
8

## Slide 9
Нестехиометрическое соединение с переменным составом UO1,6-2,25
Изоморфен с диоксидом тория и диоксидом плутония, что используется для изготовления смешанного топлива.
Использование в качестве топлива обусловлено постоянством формы при облучении
и высокой механической прочностью - на сжатие ≈ 10 т/см2
Диоксид урана
9
Notes: Неустойчив к циклическим тепловым нагрузкам

## Slide 10
Теплопроводность Значение, Вт/(м·К)
Cu 401
Al 237
C 129
Fe 80,20
U 27,5
UO2 4,5
Диоксид урана
10
Notes: Неустойчив к циклическим тепловым нагрузкам

## Slide 11
Химические свойства UO2
Взаимодействие с простыми веществами
UO2 + O2 → U3O8
UO2 + F2 → UO2F2; UO2F2 + F2 → UF6 + O2
UO2 + Cl2 → UO2Cl2
UO2 + K → U + K2O
UO2 + H2 (CO, C, NH3) ≠
11

## Slide 12
Химические свойства UO2
Взаимодействие с кислотами-неокислителями
UO2 + HCl(конц) → UCl4 + H2O
UO2 + H2SO4(конц) → U(SO4)2 + H2O
UO2 + HF(газ, жид.) → UF4 + H2O
t
12
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 13
Химические свойства UO2
Взаимодействие с азотной кислотой
UO2 + HNO3 → UO2(NO3)2 + NO2 + H2O
1 U+4 - 2ē→ U+6
2 N+5 + 1ē→ N+4
UO2 + 4HNO3 → UO2(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
13
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 14
Химические свойства UO2
Взаимодействие с азотной кислотой
UO2 + HNO3 → UO2(NO3)2 + NO2 + H2O
1 U+4 - 2ē→ U+6
2 N+5 + 1ē→ N+4
UO2 + 4HNO3 → UO2(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
14
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 15
Химические свойства UO2
Взаимодействие с кислотами
в присутствии окислителей
UO2 + ?H2SO4 + ?MnO2 → UO2SO4 + ?MnSO4 + H2O
UO2 + H2SO4 + H2O2 → UO2SO4 + 2H2O
UO2 + ?H2SO4 + ?Fe2(SO4)3 → UO2SO4 + ?FeSO4 + H2O
UO2 + Fe2(SO4)3 → UO2SO4 + 2FeSO4
15
H2SO4
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 16
Химические свойства UO2
Взаимодействие с кислотами в присутствии окислителей
3UO2 + 3H2SO4 + 2HNO3 → 3UO2SO4 + 2NO + 4H2O
Конц. H2SO4, моль/л | Степень растворения диоксида урана, % при концентрации HNO3, моль/л |  |  | 
 | - | 0,032 | 0,094 | 0,186
0,05 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
0,10 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0
0,26 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,8
0,51 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 3,1
1,02 | 0,9 | 1,1 | 1,9 | 7,2
2,04 | 1,0 | 18,0 | 27,0 | 38,0
t=20 0C, время 3 ч.
16
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 17
Получение UO2
1. Восстановление высших оксидов
U3O8 + H2 → UO2 + H2O
UO3 + H2 → UO2 + H2O
UO3 + CO → UO2 + CO2
900-1000 °С
700-800°С
350°С
17
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 18
Получение UO2
2. Прокаливание нестойких солей до 1000 °С
в инертной или восстановительной атмосфере
(NH4)4[UO2(CO3)3] → UO2 + CO2 + H2O + N2 + NH3
(NH4)2U2O7 → UO2 + H2O + N2 + NH3
UO4∙2H2O → UO2 + H2O + O2 (H2O)
UO2(NO3)2 → UO2 + NO2 + O2 (H2O)
U(C2O4)2 → UO2 + CO2 + CO
H2
H2
18
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 19
Получение UO2
3. Электролиз солей уранила
UO2SO4+ H2O → UO2 + H2SO4 + O2
Анод (+): 2H2O – 4ē = O2 + 4H+
Катод (-): UO22+ + 2ē = UO2
Гидратированный диоксид урана UO2·nH2O
электролиз
19
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 20
Диоксид урана

## Slide 21
Закись-окись урана U3O8
Правильное название – октаоксид триурана
U3O8 - порошок от темно-зеленого, почти черного цвета до оливкового (зависит от дисперсности состава и кристаллической модификации – их 4).
Самый устойчивый оксид на воздухе при температуре до 1000°С.
ТД устойчива при 650-900 °С
Плотность – 8,39 г/см3
Кристаллическая решетка – ромбическая.
Температуры плавления и кипения нет
21

## Slide 22
U3O8 долгое время рассматривали как
смесь UO2 и UO3 и приписывали формулу
UO2∙2UO3.
Также были предложены формулы:
UO3∙U2O5
Формально для простоты решения химических и технологических задач будем опираться
на формулу UO2∙2UO3
(UO2)2UO4
U(UO4)2
- истинный состав
22
Закись-окись урана U3O8

## Slide 23
1. Проявляет окислительные свойства
U3O8 + H2 → UO2 + H2O
U3O8 + CO → UO2 + CO2
U3O8 + NH3 → UO2 + H2O + N2
900 ºС
2. Взаимодействие с галогенами
U3O8 + F2 → O2 + UO2F2
UO2F2 + F2 → O2 + UF6
U3O8 + Cl2(Br2) → UO2Cl2+ O2
350ºС
900 ºС
900 ºС
23
Закись-окись урана U3O8

## Slide 24
3. Взаимодействие с кислотами-неокислителями
U3O8 + 8HCl(конц) → UCl4 + 2UO2Cl2 + 4H2O
U3O8 + 4H2SO4(конц) → U(SO4)2 + 2UO2SO4 + 4H2O
t
4. Взаимодействие с азотной и азотистой кислотой
U3O8 + HNO3 → UO2(NO3)2 + NO2 + H2O
U3O8 + HNO2 → UO2(NO2)2 + NO2 + H2O
24
Закись-окись урана U3O8
t
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 25
Взаимодействие с азотной и азотистой кислотой (д/з)
3U3O8 + 20HNO3 → 9UO2(NO3)2 + 2NO + 10H2O
U3O8 + 8HNO2 → 3UO2(NO2)2 + 2NO + 4H2O

## Slide 26
5. Взаимодействие с кислотами в присутствии окислителей
U3O8 + H2SO4 + MnO2 → UO2SO4 + MnSO4 + H2O
U3O8 + H2SO4 + H2O2 → UO2SO4 + H2O
U3O8 + H2SO4 + Fe2(SO4)3 → UO2SO4 + FeSO4 + H2O
U3O8 + H2SO4 + HNO3 → UO2SO4 + NO + H2O
6. Взаимодействие с карбонатами
U3O8 + Na2CO3 + H2O → Na4[UO2(CO3)3] + UO2 + NaОH
U3O8 + Na2CO3 + H2O2 → Na4[UO2(CO3)3] + NaОH
26
Закись-окись урана U3O8
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 27
Получение U3O8
UO3 → U3O8 + O2
UO2 + O2 → U3O8
600-800 °С
>185 °С
Прокаливание оксидов урана
Схема взаимных превращений оксидов урана
27
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 28
2. Прокаливание нестойких солей в воздушной атмосфере (800-900 С)
(NH4)4[UO2(CO3)3] → U3O8 + CO2 + H2O + N2 + NH3
(NH4)2U2O7 → U3O8 + H2O + N2 + NH3
U(C2O4)2 → U3O8 + CO2 + CO
UO4∙2H2O → U3O8 + H2O + O2
UO2(NO3)2 → U3O8 + NO2 + O2
Получение U3O8
28

## Slide 29
Триоксид урана
UO3 - порошок от желтого до красного (зависит от дисперсности состава и кристаллической модификации).
Плотность – 6,8…8,54 г/см3
Кристаллическая решетка – ромбическая, гексагональная, кубическая, триклинная, моноклинная и аморфная.
Температуры плавления и кипения нет.
Устойчив в окислительной атмосфере до 600 ºС
29
Notes: Полиморфизм-аллотропия

## Slide 30
Оксид | Цвет | Кристал-лическая структура | Плотность г /см3 | Условия получения |  | 
 |  |  |  | Р, атм. | t, оС | Исходное соед-е.
UO3(А) | оранже-вый | рентгено-аморфен | 6,5 |  |  | 
-UO3 | бежевый | гексаго- нальная | 7,09 | 40 | 500 | UO3(А)
-UO3 | оранжево-красный | моноклин-ная | 8,25 | 40 | 550 | U3O8, -UO3
-UO3 | желтый | ромби- ческая | 7,3 | 40 | 650 | UO3(А); ,   -UO3
-UO3 | темно-красный | кубичес-кая | 6,99 |  |  | 
-UO3 | красный | неизвестна | 8,54 |  |  | 
ή-UO3 | коричне- вый | неизвестна | – | 60 |  | 
Триоксид UO3
30
Notes: Получение различных модификаций триоксида урана

## Slide 31
1. Проявляет окислительные свойства, из него можно получить диоксид или закись-окись:
UO3 + H2 → H2O + UO2
UO3 + CO → U3O8 + CO2
UO3 + NH3 → UO2 + N2
2. Взаимодействие с галогенами
UO3 + Cl2(Br2) → UO2Cl2+ O2
UO3 + F2 → UO2F2+ O2
UO2F2 + F2 → UF6 + O2
( 350°С)
31
Триоксид урана

## Slide 32
3. Взаимодействие с кислотами → соли уранила
UO3 + HCl → UO2Cl2 + H2O
UO3 + H2SO4 → UO2SO4 + H2O
UO3 + HNO3 → UO2(NO3)2 + H2O
4. Взаимодействие с растворами щелочей → уранаты
UO3 + NH4OH → (NH4)2U2O7 + H2O
5. С карбонатными р-рами → карбонатные комплексы
UO3 + Na2CO3+H2O → Na4[UO2(CO3)3] + 2NaOH
Амфотерен!
32
Триоксид урана
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 33
Получение UO3
U3O8 + O2 → UO3
UO2 + O2 → UO3
1. Прокаливание оксидов урана при 600°С
Технологическое значение UО3 несколько меньше, чем у низших окислов.
2. Прокаливание нестойких солей до 600 °С в атмосфере кислорода
33
Notes: В разбавленных кислотах не растворяется

## Slide 34
Гидраты триоксида урана
H4UO5 – UO3∙2H2O – дигидрат (урановая кислота)
желто-зеленого цвета
H2UO4 – UO3∙H2O – моногидрат (моноурановая
кислота) желтого цвета
H2U2O7 – UO3∙0,5H2O – полугидрат (диурановая
кислота) оранжевого цвета
Общий гомологический ряд – Н2UnО3n+1
Уранаты – соединения оксидов урана с более оснόвными оксидами других элементов.
Цвет – желтый; оранжевый
Уранаты и их соли не растворимы в воде!
34

## Slide 35
H4UO5 ; H2UO4 ; H2U2O7 - получают действием паров воды на UO3 в разных условиях (P, t, τ)
H4UO5
UO3 + xH2O H2UO4
H2U2O7
Гидраты триоксида урана
35

## Slide 36
Порошок триоксида урана необходимо хранить и транспортировать в герметичной rape, исключающей контакт с парами влаги воздуха.
Гидраты триоксида урана
36

## Slide 37
Сплавление
UO2(NO3)2 + NaOH → Na2UO4
2. Термическое разложение
Ва[UO2(С2О4)2] → ВаUO4+2CO +2CO2
3. В растворе
UO2(NO3)2 + NH4OH → (NH4)2U2O7
Уранаты
Гидраты триоксида урана

## Slide 38
UО3 при высоких t взаимодействует с оксидами металлов (Li, Ag, Ca, Ba, Sr, Mg, Zn, Cd, Hg, Cu, Pb, Co, Ni, Mn, Cr, Fe, Al, V) → уранаты
Уранаты
Растворяются в кислотах
K2UО4 + 4HCl  UО2Cl2 + 2KCl + 2H2O

## Slide 39
Взаимодействие с азотной и азотистой кислотой (д/з)
3U3O8 + 20HNO3 → 9UO2(NO3)2 + 2NO + 10H2O
U3O8 + 8HNO2 → 3UO2(NO2)2 + 2NO + 4H2O

## Slide 40
Перуранаты
Взаимодействие уранатов щелочных металлов в щелочных или карбонатных растворах с перекиcью водорода → растворимые перуранаты (Na2UO5)
40

## Slide 41
Пероксид урана

## Slide 42
Пероксид урана
UO4∙xH2O – пероксид урана, кристаллизуется только в гидратной форме с 2…5 молекулами воды.
Труднорастворимое соединение с яркой светло-желтой окраской.
42

## Slide 43
Сильный окислитель.
Встречается в виде минерала студтит
43
Пероксид урана

## Slide 44
44
Получение пероксида урана
1. Воздействие пероксида водорода на соли уранила при pH от 0.5 до 3.5
UO2SO4 + H2O2 + xH2O → UO4∙yH2O↓ + H2SO4
UO2(NO3)2 + H2O2 + xH2O → UO4∙yH2O↓ + 2 H2NO3
Количество кристаллизационной воды и размер частиц зависит от условий осаждения:
температура,
скорость осаждения,
pH раствора,
концентрации осадителя и урана,
содержание примесей в растворе.

## Slide 45
При рН > 3,5 - растворимый
уранил-гидропероксид-ион (UO2ООН)+.
Пероксид урана

## Slide 46
UO4‧2Н2О + H2SO4 
 UO2SO4 + 3Н2О + 1/2 O2↑
2UO4‧2Н2О + 2NaOH 
 Na2U2O7↓ + 5Н2О + O2↑
Пероксид урана
Взаимодействие с растворами кислот и щелочей