Лекция №12

Лектор: доц. Педиков А. В.

Автор: доц. Педиков А.В.

Расчет сжатых железобетонных элементов.

Вопросы:

- Элементы конструкций, работающие в условиях сжатия;

- Конструирование сжатых элементов;

- Характер разрушения сжатых элементов;

- Условия прочности нормальных сечений сжатых элементов.

## Элементы конструкций, работающие в условиях сжатия.

Внецентренно-сжатыми называются элементы, подверженные одновременному воздействию продольной сжимающей силы N и изгибающего момента М, что равносильно внецентренному сжатию усилием N с эксцентриситетом  относительно продольной оси элемента (Рис. 12.3).

Таким образом, величина начального эксцентриситета определяется по выражению:

В соответствии со СНиП 2.03.01–84* [Error: Reference source not found] величина случайного эксцентриситета  принимается большей из следующих значений: ;  и , где L – длина элемента.

Рис. 12.1. Конструкции, в которых возникают сжимающие усилия: С – сжимающие усилия.

В условиях сжатия работают многие конструкции и элементы конструкций: колонны одноэтажных и многоэтажных зданий, верхние пояса ферм и элементы решетки, арки и другие конструкции (Рис. 12.1).

При отсутствии изгибающих моментов элемент будет называться условно центрально сжатым, т.к. обеспечить центральное сжатие практически невозможно и всегда присутствует случайный эксцентриситет , обусловленный не учтенными в расчете факторами (несовпадением геометрического и физического центров тяжестей сечения, искривлениями продольной оси, неоднородностью бетона, смещениями продольной арматуры из проектного положения, и другими причинами).

## Конструирование сжатых элементов.

Форма и размеры поперечных сечений сжатых железобетонных элементов назначаются с учетом требований прочности, технологии изготовления, архитектурных требований. При сжатии со случайными эксцентриситетами  наиболее целесообразны сечения, приближающиеся к симметричным в обоих направлениях (Рис. 12.2).

Рис. 12.2. Сечения сжатых железобетонных элементов, сжатых со случайными эксцентриситетами.

При эксцентриситетах больших, чем случайные () более рациональны сечения, развитые в плоскости действия изгибающих моментов (Рис. 12.3). Размеры сечений должны быть такими, чтобы гибкость элемента в любом направлении не превышала предельных значений.

Рис. 12.3. Сечения сжатых железобетонных элементов при эксцентриситетах .

Величина предельно допустимой гибкости зависит от назначения элемента. Например:  – для любых железобетонных элементов (для элементов прямоугольного сечения );  () – для колонн зданий,  () – для бетонных элементов.

Здесь  – расчетная длина элемента, зависящая от граничных условий его закрепления (Рис. 12.4),  – радиус инерции, I – момент инерции, А – площадь поперечного сечения элемента, h – размер прямоугольного элемента в плоскости действия момента.

Для сжатых элементов применяется бетон не ниже класса В 15. Продольная арматура сжатых элементов выполняется из сталей классов А–II; А–III; Aт–IIIc А–IV, Aт–IV, Aт–IVК. Минимальные проценты армирования  и  принимаются по табл. 38 СНиП 2.03.01–84* [Error: Reference source not found] в зависимости от показателя гибкости  и составляет 0.05…0.25%.

Рис. 12.4. Расчетные длины элементов  в зависимости от условий опирания стержня.

Поперечная арматура в сжатых элементах предназначена для фиксации продольной арматуры в проектном положении при бетонировании. Кроме того, поперечная арматура должна препятствовать потере устойчивости продольной арматуры. Шаг поперечной арматуры не должен превышать 15 диаметров продольной арматуры при вязаных каркасах и 20 диаметров при сварных каркасах. В любом случае он не должен превышать 500 мм. При использовании арматуры класса А–IV, Aт–IVC шаг поперечных стержней не должен превышать 400 мм, 12d – при вязаных каркасах и 15d – при сварных каркасах. При интенсивности продольного армирования более 3%, шаг поперечного армирования не должен превышать 10 диаметров продольной арматуры.

Требования к толщине защитного слоя бетона и расстояния между стержнями в свету такие же, как и для изгибаемых элементов. Защитный слой принимается не менее 20 мм и не менее диаметра арматуры (для поперечной арматуры – не менее 15 мм).

Схемы армирования сечений сжатых элементов показаны на Рис. 12.5.

## Учет влияния продольного изгиба.

Сжатые элементы под действием внецентренно приложенной силы изгибаются. Это приводит к увеличению начального эксцентриситета приложения продольной силы. Это увеличение учитывается коэффициентом , на который умножается величина начального эксцентриситета . Значение коэффициента  определяется по формуле С.П. Тимошенко:

Рис. 12.5. Армирование сжатых элементов: а – сварные каркасы; б – вязаные каркасы.

Рис. 12.6. Увеличение эксцентриситета приложения продольной силы вследствие продольного изгиба в гибких элементах.

,

где  – действующая продольная сила,  – условная критическая сила.

При гибкости сжатого элемента  (для прямоугольного сечения ) .

В общем случае условная критическая сила определяется по формуле

,

где  – момент инерции продольной арматуры относительно центра тяжести сечения элемента;  – расстояния от центра тяжести сечения до арматуры ;  – начальный модуль упругости бетона;  – момент инерции бетонного сечения (для прямоугольных сечений );  – расчетная длина элемента,

– коэффициент, принимаемый по табл. 30 СНиП 2.03.01-84* [Error: Reference source not found] в зависимости от вида бетона (для тяжелого бетона ),  – момент внешних сил относительно оси, проходящей через центр тяжести арматуры  от полных нагрузок,  – то же от постоянных и длительно действующих нагрузок.

## Характер разрушения сжатых элементов.

На основании многочисленных экспериментов установлено, что величина разрушающей нагрузки зависит от величины эксцентриситета .

Случай 1 внецентренного сжатия. Относится к внецентренно сжатым элементам с относительно большими эксцентриситетами. В этом случае разрушение начинается с растянутой зоны, где напряжения в растянутой арматуре  достигает предела текучести , трещины интенсивно раскрываются, сокращая высоту сжатой зоны бетона, и, когда напряжение в сжатой зоне бетона достигнет , элемент разрушается (Рис. 12.7, г). Разрушение носит пластический характер. Растянутая арматура  не разрывается. Разрушается сжатая зона бетона, при этом сжатая арматура  выпучивается в месте разрушения.

Разрушение внецентренно сжатых элементов по данной схеме происходит при относительной высоте сжатой зоны . Напряженное состояние и разрушение по характеру близко к напряженному состоянию изгибаемых элементов.

Случай 2 внецентренного сжатия. Относится к внецентренно сжатым элементам с относительно малыми эксцентриситетами. В этом случае, перед разрушением напряжения в более загруженных волокнах бетона достигают значения , а в менее загруженных волокнах действуют незначительные сжимающие (Рис. 12.7, б) или незначительные растягивающие (Рис. 12.7, в) напряжения. Напряжения в арматуре  достигают величины .

Разрушение внецентренно сжатых элементов по данной схеме происходит при относительной высоте сжатой зоны .

При сжатии со случайными эксцентриситетами () напряжения сжатия в бетоне по всему сечению будут одинаковыми и перед разрушением равны . Напряжения в продольной арматуре принимаются равными расчетному сопротивлению арматуры при сжатии – .

Рис. 12.7. Напряжения в бетоне и арматуре при центральном сжатии (а), при малых (б), (в) и больших (г) эксцентриситетах.

## Условия прочности нормальных сечений сжатых элементов.

Прочность нормального сечения внецентренно сжатых элементов разрушающихся по случаям 1 и 2 считается обеспеченной, если изгибающий момент от внешних нагрузок М не превышает момента от внутренних сил, определенных, например, относительно оси, проходящей через центр тяжести растянутой (или слабо сжатой) арматуры  (Рис. 12.8):

.

Высота сжатой зоны определяется из условия равенства нулю суммы проекции всех сил на продольную ось элемента:

- Для случая 1 внецентренного сжатия оно будет иметь вид:

.

- Для случая 2 внецентренного сжатия:

.

В условии   – статический момент сжатой зоны бетона относительно оси, проходящей через центр тяжести растянутой арматуры .

Рис. 12.8. Усилия в сжатом железобетонном элементе.

При малых эксцентриситетах  напряжение в арматуре  не достигают значений , а бывают растягивающими или сжимающими. При бетоне класса не выше В30 и арматуре классов А–I, A–II и A–III, напряжение в арматуре  определяется по формуле, предложенной Е.А. Чистяковым.

.

При использовании бетонов выше В30 и арматуры классов А–IV и выше напряжение определяется в арматуре  по формуле

.

Элементы, разрушающиеся по случаю 1 следует проектировать так, чтобы соблюдалось условие . В противном случае арматура этой части сечения находится за пределами сжатой зоны и напряжения в ней , т.е. прочность сжатой арматуры не используется. Поэтому, при  в расчетных условиях  и  принимают .

Прочность внецентренно сжатых элементов в плоскости, перпендикулярной плоскости изгиба, проверяют на действие продольной силы, приложенной со случайными эксцентриситетами.

Проверку прочности наклонных сечений внецентренно сжатых элементов производят аналогично расчету изгибаемых элементов.