Лекция №15

Лектор: доц. Педиков А. В.

Автор: доц. Педиков А.В.

Расчет железобетонных элементов по раскрытию и закрытию трещин  (2-я группа предельных состояний).

Вопросы:

- Общие положения расчета по раскрытию трещин;

- Определение ширины раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента;

- Расчет по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента;

- Расчет по закрытию трещин, нормальных и наклонных к продольной оси элемента.

## Общие положения расчёта по раскрытию трещин.

После образования трещин в растянутых зонах железобетонных элементов при дальнейшем увеличении нагрузки происходит их раскрытие (стадия II напряжённо деформированного состояния).

Расчёт по раскрытию трещин осуществляется для следующих конструкций:

не подвергаемых предварительному напряжению;

для предварительно напряжённых железобетонных элементов, относящихся к 3-ей категории трещиностойкости, проводится проверка на непродолжительное и продолжительное раскрытие трещин;

для предварительно напряжённых элементов 2-й категории трещиностойкости выполняется проверка на кратковременное раскрытие трещин и последующий расчёт на их закрытие.

Расчёт железобетонных элементов по раскрытию трещин, а также их закрытию для элементов 2-й категории трещиностойкости выполняют на действие нагрузок с коэффициентом надёжности по нагрузке  (нормативные нагрузки) по стадии II напряжённо деформированного состояния.

Сущность расчёта по раскрытию трещин, нормальных и наклонных к продольной оси, заключается в определении ширины раскрытия трещин на уровне растянутой арматуры () и сравнении её с предельной шириной раскрытия []

Если условие  соблюдается, то конструкция удовлетворяет требованиям по ширине раскрытия трещины.

Ширина раскрытия трещины () определяется на уровне растянутой арматуры (Рис. 16.1).

Рис. 16.1. К определению ширины раскрытия трещины:  – расстояние между трещинами.

Предельная ширина раскрытия трещин [] (продолжительная и непродолжительная в эксплуатации) зависит от класса арматурной стали, условий работы конструкции, вида действующей нагрузки и установлена нормами в пределах 0.1…0.4 мм. Она принимается по табл. 2 СНиП 2.03.01-84. «Бетонные и железобетонные конструкции».

Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 2-й категории по трещиностойкости, ширина непродолжительного раскрытия трещин определяется при суммарном воздействии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок.

Для элементов, к трещиностойкости которых предъявляются требования 3-й категории по трещиностойкости, ширина продолжительного раскрытия трещин определяется от действия постоянных и длительных нагрузок. Ширина непродолжительного раскрытия трещин () определится по формуле

где  – ширина раскрытия трещины от непродолжительного действия всей нагрузки;  – ширина раскрытия трещины от непродолжительного действия постоянной и длительно действующей нагрузки;  – ширина раскрытия трещины от постоянной и длительно действующей нагрузок.

## Определение ширины раскрытия трещин нормальных к продольной оси элемента.

Ширина раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, представляет собой разность удлинений арматуры и растянутого бетона на участке между трещинами длиной , т.е.

,

где  – средние деформации растянутого бетона на участке между трещинами;  – средние деформации растянутой арматуры.

Средней деформацией растянутого бетона , как величиной малой в сравнении со средней деформацией растянутой арматуры , обычно пренебрегают и принимают

.

Если обозначить отношение средних деформаций растянутой арматуры на участке между трещинами к деформациям арматуры в сечении с трещиной коэффициентом ,

,

то выражение  можно переписать:

или ширина раскрытия трещин на уровне оси растянутой арматуры

Как видно из формулы , на ширину раскрытия трещин влияют следующие факторы: коэффициент , зависящий от сцепления арматуры с бетоном; напряжение в арматуре в сечении с трещиной , а также расстояние между трещинами .

Нормативные документы разных стран рекомендуют определять ширину раскрытия трещин по своим эмпирическим зависимостям. Нормы Румынии, например, рекомендуют определять  по формуле .

Согласно СНиП 2.03.01–84 «Бетонные и железобетонные конструкции» [12] рекомендуется определять ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, на уровне оси растянутой арматуры по эмпирической формуле

,

где  – коэффициент, принимаемый для изгибаемых и внецентренно сжатых элементов, равным 1, для растянутых 1.2;  – коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки, при кратковременном действии нагрузки ; при продолжительном действии постоянных и длительных нагрузок, а также многократно повторяющейся нагрузки – для тяжелого бетона ;  – коэффициент, зависящий от вида и профиля продольной растянутой арматуры: для стержневой арматуры периодического профиля ; для стержневой арматуры гладкой ; для проволочной арматуры и канатов ; для гладкой проволоки классов В–I, В–II – ;  – коэффициент армирования сечения, принимается не более 0.02;  – диаметр арматуры в мм;  – напряжение в растянутой арматуре в сечении с трещиной или, при наличии предварительного напряжения, приращение напряжений от действия внешней нагрузки.

Для центрально-растянутых элементов (после превышения усилием от внешней нагрузки  усилия обжатия ) в сечении с трещиной приращение напряжения () запишется (Рис. 16.2)

Рис. 16.2. Распределение усилий в центрально-растянутом элементе.

где  – усилие предварительного обжатия, при отсутствии ненапрягаемой арматуры или в элементах без предварительного напряжения .

Для изгибаемых элементов, необходимо составить уравнение – сумму моментов сил относительно центра тяжести сжатой зоны бетона (Рис. 16.3).

Рис. 16.3. К определению приращения напряжения в растянутой предварительно напряженной арматуре при изгибе.

(при отсутствии в сечении ненапрягаемой арматуры),

где , z – расстояние между усилием в растянутой арматуре и равнодействующей усилий в бетоне и арматуре сжатой зоны (R),  – расстояние от точки приложения усилия предварительного обжатия (Р) до оси, проходящей через центр тяжести растянутой арматуры, перпендикулярно плоскости изгиба,  – приращение напряжений в растянутой арматуре;  – представляет собой упругопластический момент сопротивления после образования трещин по растянутой зоне.

Для внецентренно сжатых элементов (сумма моментов сил относительно центра тяжести сжатой зоны бетона) (Рис. 16.4)

Рис. 16.4. Распределение усилий в железобетонном элементе при внецентренном сжатии.

Для внецентренно растянутых элементов () (Рис. 16.5)

Если  – расстояние между точкой приложения внешнего усилия и центром тяжести приведённого сечения меньше , то в формуле  принимаем ;  – расстояние между центрами тяжести растянутой и сжатой арматуры.

Рис. 16.5. Распределение усилий в железобетонном элементе при внецентренном растяжении.

Поясним определение значения усилия в предварительно напряженной арматуре, расположенной в сжатой зоне.

Известно, что . Вместе с тем напряжение в напрягаемой арматуре, расположенной в зоне сжатой от внешних нагрузок, равно . Величина  входит в Р, следовательно .

При расположении растянутой арматуры в несколько рядов по высоте сечения в изгибаемых, внецентренно сжатых, а также внецентренно растянутых элементах при  напряжения , подсчитанные по формулам ,  и , должны умножаться на коэффициент , равный

где , ,  – расстояния от центра тяжести площади сечения соответственно всей арматуры S и крайнего ряда стержней до наиболее растянутого волокна бетона.

В формулах , , ,  напряжение  определяется от соответствующих нагрузок, в зависимости от того, какую ширину раскрытия трещины мы определяем (по формуле ).

## Расчёт по раскрытию трещин, наклонных к продольной оси элемента.

Ширина раскрытия трещин, наклонных к продольной оси элемента, при армировании хомутами, нормальными к продольной оси, должна определяться по формуле

,

где  – коэффициент, принимаемый в зависимости от вида действующей нагрузки;  – при кратковременных нагрузках и непродолжительном действии постоянных и длительных нагрузок;  – для многократно повторяющихся нагрузок, а также продолжительного действия постоянных и длительных нагрузок для конструкций из тяжёлого бетона естественной влажности;  – те же нагрузки, но бетон в водонасыщенном состоянии;  – то же, что и в ;  – диаметр хомутов;

– напряжение в хомутах.

,

где Q – поперечная сила от внешней нагрузки.

Обозначения в  см. лекцию «Расчёт прочности изгибаемых железобетонных элементов по наклонным сечениям.»

## Расчёт по закрытию трещин, нормальных и наклонных к продольной оси элемента.

Как мы уже говорили, закрытие трещин, нормальных и наклонных к продольной оси элемента, должно быть обеспечено в предварительно напряженных конструкциях, отвечающих требованиям 2-й категории трещиностойкости. Закрытие трещин необходимо для обеспечения долговечности конструкции, предохранения арматуры от коррозии.

Если трещины образуются при полной нагрузке (кратковременной и длительной), то при снижении нагрузки до длительно действующей они закроются лишь при условии, что арматура работала упруго, необратимые деформации не возникали.

Для надёжного закрытия трещин, нормальных к продольной оси элемента, должны соблюдаться условия:

,

– приращение напряжения в напрягаемой арматуре от действия внешних нагрузок, определяется по формулам  ... ,  – предварительное напряжение в арматуре с учетом всех потерь;

сечение элемента с трещиной в растянутой зоне от действия постоянных, длительных и кратковременных нагрузок должно оставаться обжатым при действии постоянных и длительных нагрузок с нормальными напряжениями сжатия  на растягиваемой внешними нагрузками грани элемента не менее 0.5 МПа, при этом величина  определяется как для упругого тела от действия внешних нагрузок и усилия предварительного обжатия;

для обеспечения надежного закрытия трещин, наклонных к продольной оси элемента, оба главных напряжения в бетоне, определяемые на уровне центра тяжести приведенного сечения при действии постоянных и длительных нагрузок, должны быть сжимающими и по величине не менее 0.5 МПа

Чтобы обеспечить выполнение этого требования, может оказаться необходимым создание двухосного предварительного напряжения (при помощи напрягаемых хомутов или отогнутых стержней).