Таблица сопоставления значений твёрдости для сталей и чугунов

| HRC | HRA | HV | HB | HRC | HRA | HV | HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 | 87 86 86 85 85 84 84 83 83 82 81 81 80 80 79 79 78 78 77 77 76 75 75 74 74 73 73 72 72 71 71 70 70 69 69 68 68 67 67 66 66 65 65 64 64 | 1076 1004 940 900 865 832 800 772 746 720 697 674 653 633 613 595 577 560 544 528 513 498 484 471 458 446 434 423 412 402 392 382 372 363 354 345 336 327 318 310 302 294 286 279 272 | 815 801 786 771 755 739 722 705 688 670 654 634 615 595 577 560 543 523 512 496 481 469 455 443 432 421 409 400 390 381 371 362 353 344 336 327 319 311 301 294 286 279 271 264 258 | 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - | 63 63 62 62 61 61 60 59 59 58 58 58 57 57 56 56 56 55 54 54 53 53 52 51 51 50 50 49 49 48 47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 42 42 42 41 41 | 266 260 254 248 243 238 234 230 226 222 217 213 208 204 200 196 192 188 184 180 176 172 168 164 160 156 152 148 144 141 139 137 135 132 130 127 125 123 120 118 116 115 114 113 112 | 253 247 240 234 228 222 218 214 210 208 205 203 200 195 193 190 185 180 176 172 169 165 162 159 156 153 150 147 144 141 139 137 135 132 130 127 125 123 121 119 117 116 114 112 110 |