Министерство общего и профессионального образования

Российской Федерации

Томский политехнический университет

_______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой КМП

академик РАН

_____________ В. Е. Панин

“___”________ 1999 г.

Изучение коллекции образцов конструкционных сталей с дефектами различного происхождения

Методические указания по выполнению лабораторной

работы по курсу “Физические методы контроля качества”

для студентов направления 55.16.00 — Материаловедение

и технология новых материалов

Томск 1999

УДК 621.078

Изучение коллекции образцов конструкционных сталей с дефектами различного происхождения: Метод. указ. по выполн. лаб. работы по курсу “Физические методы контроля качества” для студентов направления 55.16.00 — Материаловедение и технология новых материалов — Томск: Изд. ТПУ, 1999. - 4  с.

Составитель  доц., канд. техн. наук Е. В. Беликов

Рецензент	доц., канд. техн. наук Н. А. Ерофеев

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры КМП “___”________1999г.

Зав. кафедрой

академик РАН	______________ В. Е. Панин

Лабораторная работа

Изучение коллекции образцов конструкционных сталей с дефектами различного происхождения

Цель работы

1. Изучить заводскую коллекцию образцов инструментальных и конструкционных сталей с дефектами металлургического и технологического происхождения.

2. Разделить коллекцию образцов по 2-м категориям дефектов: металльные (металлургического происхождения) и технологические.

3. Ознакомиться с заводской методикой обнаружения поверхностного обезуглероживания (стали ШХ15) при нагреве под закалку в печах с защитной атмосферой.

Общая часть

При металлургическом переделе металла на металлургических  заводах и особенно при производстве калиброванного проката часто возникают условия для формирования “скрытых” дефектов в металле, которые могут быть выявлены только специальными методами и при тщательном и трудоемком анализе специально отобранных образцов. Это, так называемые дефекты металлургического или металльного происхождения.

Как правило, они выявляются при выполнении отдельных технологических операций уже на машиностроительных заводах и часто могут восприниматься уже как дефекты технологические, особенно когда они вскрываются при операциях связанных с нагревом и охлаждением на машиностроительных заводах. Речь идет об операциях горячей штамповки в кузнечном производстве и закалке, нормализации и других операциях в термическом производстве. Определить в таких случаях причину возникновения дефекта и операцию на которой он возникает бывает весьма затруднительно. Тем не менее специалисты в области материаловедения и особенно - металловедения способны решать такие задачи, используя современные методы исследования и операционного контроля качества материалов.

Выполнение работы

Каждый студент последовательно осматривает все образцы коллекции, наиболее интересные с точки зрения проявления дефекта, зарисовывает их в рабочую тетрадь. Тщательно описывает и его происхождение и указывает возможную причину его возникновения.

Затем, каждый студент готовит по предложенной методике объект (образец) для исследования и определения глубины обезуглероженного слоя. Для этого используются специально подготовленный микроскоп и набор образцов со следами обезуглероживания.

В условиях завода “обезуглероживание” поверхности деталей довольно частый случай возникновения технологического дефекта. Он появляется при нагреве деталей в защитной атмосфере под закалку в электропечи типа ОКБ 134 (СИЗ 4.45.6/9), что является основной технологической операцией при термической обработке деталей подшипников.

Оформление отчета

В отчете указывают и описывают основные причины формирования дефектов различного происхождения. Приводят зарисовки некоторых из них: не менее 5% и указывают тип.

Подробно описывают работу нагревательной печи с защитной атмосферой. Указывают состав атмосферы, которая считается оптимальной, затем указывают причины по которым атмосфера перестает быть защитной. Затем приводят рисунок структуры образца со следами обезуглероженного слоя. Указывают его ориентировочную толщину, поясняют почему этот дефект приводит к забраковыванию изделия.

В конце отчета делают выводы по проведенной работе.

Рекомендуемая литература

1. 	Раузин Я. Р. Термическая обработка хромистой стали. М.:Маш-	ие, 1978.- 240 с.

2.	Гуляев А. П. Металловедение.М.: Маш-ие, 1980.- 760 с.

3.	Жук Н. П. Курс коррозии и защиты металлов. М.: Металлургия, 	1976.- 472 с.

4.	Заводская нормаль по контролю на дефекты нагрева изделий при 	термообработке. М.: ВНИИПП, 1988.