УТВЕРЖДАЮ

Проректор - директор ФТИ

_____________ Долматов О.Ю.

«____»______________ 2015 г.

Рабочая программа дисциплины

Радиационная физика твёрдого тела

Направление ООП: подготовка магистров по направлению 16.04.01  «Техническая физика»

Профиль подготовки: пучковые и плазменные технологии

Квалификация (степень):  магистр

Базовый учебный план приема:  2015 г.

Курс: I, семестры:  I, II

Количество кредитов: 6

Виды учебной деятельности и временной ресурс

Лекционные занятия:                       24 час.

Практические занятия:                     72 час.

Самостоятельная работа:                 120 час.

Итого:                                                216 час.

Форма обучения: очная

Вид промежуточной аттестации:  экзамен, экзамен

Обеспечивающее подразделение:  кафедра ЭФ ФТИ

Заведующий кафедрой ЭФ                                      Кривобоков В.П.

Руководитель ООП                   _________________   Кривобоков В.П.

Преподаватель                           _________________  Блейхер Г.А.

2015 г.

1. Цели освоения дисциплины

1. Получение студентами фундаментальных теоретических знаний в области воздействия плазмы и пучков заряженных частиц на вещество, диссипации энергии высокоэнергетических частиц в облучаемом веществе, эрозии облучаемой поверхности, массопереноса, стимулированного облучением, образованием радиационных дефектов и развитием дефектной структуры.

2. Формирование навыков использования полученных знаний для прогнозирования результатов облучения вещества пучками заряженных частиц, потоками плазмы и электромагнитного излучения.

3. Приобретение навыков постановки задач и проведения оценочных расчётов, связанных с результатами воздействия пучков заряженных частиц, плазмы и электромагнитного излучения на твёрдое тело.

2. Место дисциплины в структуре  ООП

Дисциплина «Радиационная физика твердого тела» относится к вариативной части общенаучного цикла дисциплин основной образовательной программы подготовки магистров по направлению «Техническая физика».

Для освоения данной дисциплины необходимо иметь степень бакалавра физики или бакалавра технической физики, владеть знаниями в области механики, термодинамики, молекулярной физики, электричества, магнетизма и волн, базовых разделов высшей математики, теории вероятностей и математической статистики, методов математической физики,  владеть инструментами информатики и компьютерной математики,

Пререквизиты: дисциплина предназначена для студентов, прослушавших курсы общей физики, математики, информатики, элементов компьютерной математики, атомной и ядерной физики.

Кореквизиты: параллельно с данной дисциплиной могут изучаться курсы теоретической физики, физики твердого тела, плазменных и радиационных технологий.

3. Результаты освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать принципы теоретического описания взаимодействия быстрых заряженных частиц, потоков плазмы, электромагнитного излучения с веществом, диссипации энергии пучков заряженных частиц и плазмы в облучаемом веществе, массопереноса, генерации радиационных дефектов, стимулированных облучением;

уметь самостоятельно использовать различные теоретические закономерности и формулы для прогнозирования результатов воздействия на вещество пучков заряженных частиц, потоков плазмы и электромагнитного излучения;

владеть методиками расчета углового распределения и потерь энергии потоков быстрых заряженных частиц и электромагнитного излучения при их взаимодействии с атомами вещества, способами решения задач тепло- и массопереноса, эрозии поверхности в условиях облучения твердого тела потоками высокоэнергетических частиц.

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной дисциплины

| Результаты | Составляющие результатов обучения |
| --- | --- |
|  | Код | Знания | Код | Умения | Код | Владение опытом |
| Р1 | З. 1. 1 | Основные особенности научного метода познания. | У. 1. 1 | Определять, систематизировать и получать необходимые данные в справочной научно-технической литературе, используя современные информационные технологии. | В. 1. 1 | Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. Навыками критического восприятия информации и адаптации ее к решению профессиональных задач. |
|  | З.1. 2 | Основные понятия и закономерности естественнонаучных и профессиональных дисциплин в области радиационных, пучковых и плазменных технологий. | У.1. 2 | Доказывать и обосновывать актуальность исследований, правильность выбранного подхода к решению проблемы, адекватность применяемых методов и способов и достоверности получаемых результатов. | В.1. 2 | Методами физико-математического моделирования процессов и объектов по направлению профессиональной деятельности. |
| Р3 | З. 3. 1 | Современное состояние теоретических и экспериментальных работ в области пучковых и плазменных технологий. | У. 3. 1 | Проявлять способность к планированию и проведению исследований в области профессиональной деятельности. | В. 3. 1 | Навыками обработки и интерпретации результатов научного исследования |
|  | З. 3. 2 | Основные этапы проведения аналитических исследований в области радиационных и пучково-плазменных технологиях. | У. 3. 2 | Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования. | В. 3. 1 | Методологией научного исследования. Критически оценивать полученные теоретические и экспериментальные результаты. |
| Р4 | З. 4. 1 | Методы проведения аналитических и имитационных исследований с применением современных достижений науки и техники. | У. 4. 1 | Самостоятельно выбирать адекватную модель изучаемой системы, составлять алгоритмы и выполнять расчеты, используя стандартные и специально разработанные программные средства | В. 4. 1 | Практическими навыками математического и компьютерного моделирования в области технической физики. |
| Р5 | З. 5. 1 | Физические принципы и явления, используемые для совершенствования известных и создания новых вакуумных пучково-плазменных установок. | У. 5. 1 | Планировать, организовывать и проводить необходимые эксперименты, в том числе с использованием программных продуктов. |  | Приемами обработки информации в специальных математических пакетах. Навыками проектирования пучково-плазменного оборудования. |

В процессе освоения дисциплины студентом должны быть достигнуты следующие результаты.

Таблица 2.

Планируемые результаты освоения дисциплины

| № п/п | Результат |
| --- | --- |
| РД1 | Способность проявлять глубокие профессиональные знания в области в области воздействия плазмы, пучков заряженных частиц и электромагнитного излучения на вещество. |
| РД2 | Готовность к постановке задач, касающихся прогнозирования результатов воздействия на вещество пучков заряженных частиц, потоков плазмы и электромагнитного излучения, и их самостоятельному решению. |
| РД3 | Способность к расчету основополагающих характеристик прохождения потоков заряженных частиц и электромагнитного излучения через вещество, задач, связанных с диссипацией их энергии в облучаемом веществе. |

4. Структура и содержание дисциплины

Осенний семестр

1. Классификация способов обработки материалов потоками заряженных частиц. Процессы, происходящие в твердом теле под действием ускоренных электронов и ионов (2 часа).

Классификация способов обработки материалов потоками заряженных частиц. Общие черты и особенности воздействия на вещество различных видов потоков заряженных частиц. Структура, цели и задачи настоящего курса.

Обзор процессов, происходящих в твердом теле при его бомбардировке ускоренными электронами и ионами.

- Основы теории переноса излучения в веществе. (6 часов).

  - Сечения взаимодействия частиц. Прицельный параметр.

  - Угловые распределения рассеянных частиц.

  - Сечения рассеяния и поглощения энергии.

  - Тормозная способность вещества.

  - Закон ослабления нерассеянного излучения.

  - Полный пробег ускоренной частицы в веществе.

  - Основные понятия и определения в теории переноса излучения в веществе (фазовое пространство, дифференциальная плотность потока частиц, интеграл столкновений, энергетический спектр излучения, интенсивность излучения и др.).

  - Кинетическое уравнение, его физический смысл и структура.

  - Физические приближения, используемые для упрощения кинетического уравнения.

3. Взаимодействие ускоренных электронов с веществом (16 часов)

  - Угловое рассеяние электронов (формула Резерфорда; первое приближение Борна; однократное рассеяние; многократное рассеяние; угловое распределение электронов, прошедших некоторый слой поглотителя (распределение Гоудсмита-Саундерсона, распределение Мольер)).

  - Ионизация.

  - Торможение ускоренных электронов в веществе в результате неупругих электрон-электронных взаимодействий. Сечения неупругих столкновений ускоренных электронов. Потери энергии на ионизацию и возбуждение. Уравнение Бете. Формула Бете-Блоха. Траекторный пробег электрона.

  - Отражение электронов. Коэффициенты пропускания и поглощения, глубина проникновения электронов, разные виды пробегов.

  - Нахождение пространственного распределения удельных потерь энергии и пробегов (различные способы расчета), расчет потерь энергии в многокомпонентных веществах, формула Брэгга.

  - Тормозное излучение при прохождении ускоренных заряженных частиц в веществе (природа тормозного излучения; дифференциальные сечения тормозного излучения при прохождении электронов через вещество; основные особенности тормозного излучения при прохождении заряженных частиц через вещество).

  - Потери энергии на тормозное излучение и ионизацию при прохождении ускоренных электронов через вещество; радиационная длина; угловое распределение тормозного излучения.

  - Другие виды излучений, генерируемых при прохождении высокоэнергетических и электронов в веществе.

4. Взаимодействие ускоренных ионов с веществом (12 часов).

  - Торможение ускоренных ионов при упругих столкновениях (потенциалы взаимодействия; потенциалы и сечения, используемые в аналитических расчетах; ядерная тормозная способность; особенности ядерного торможения).

  - Торможение ускоренных ионов в неупругих взаимодействиях (электронная тормозная способность; электронное торможение в широком диапазоне энергий ионов, особенности электронного торможения).

  - Об обобщенной теории Линдхарда торможения атомных частиц. Соотношение ядерных и электронных потерь в широком диапазоне начальных энергий ускоренных ионов.

  - Пространственное распределение линейных потерь энергии на основе модели Линдхарда-Шарффа-Шиотта. Потери энергии на ядерное и электронное торможение. Полные потери энергии. Расчет проективного пробега и страгглинга бомбардирующих ионов. Построение профиля внедренных ионов.

  - Каналирование и другие ориентационные эффекты при бомбардировке кристаллических твердых тел ускоренными ионами (виды ориентированного движения частиц в кристаллах; как происходит каналирование; условия каналирования; основные особенности взаимодействия каналируемых ионов с атомами монокристаллов; распределение по глубине внедренных ионов при каналировании; деканалирование).

- Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом (10 часов).

  - Рассеяние электромагнитного излучения в широком диапазоне частот на свободных и связанных электронах; рассеяние электромагнитного излучения на системе зарядов; комптоновское рассеяние.

  - Прохождение рентгеновских фотонов и гамма-квантов через вещество (сечения взаимодействия, коэффициенты поглощения; ослабление излучения; расчет потерь энергии рентгеновских фотонов и гамма-квантов в веществе).

  - Взаимодействие лазерного излучения с веществом.

- Взаимодействие нейтронов с веществом (2  часа)

Виды взаимодействия нейтронов с веществом; энергетические группы нейтронов; нейтронные сечения; группа медленных нейтронов; резонансные нейтроны; основные виды взаимодействия быстрых и сверхбыстрых нейтронов с веществом).

- Заряжение диэлектриков при облучении пучками заряженных частиц и потоками электромагнитного излучения (4 часа)

Весенний семестр

8. Тепловые и термомеханические процессы в твердом теле, стимулированные воздействием   высокоинтенсивных пучков заряженных частиц и потоков плазмы (12 часов).

  - Понятие диссипации энергии пучков заряженных частиц и потоков плазмы в веществе. Каналы диссипации энергии излучения в веществе. О механизме нагрева вещества. Классификация потоков заряженных частиц для математического описания стимулированных ими тепловых процессов. Функция энерговыделения.

  - Тепловые процессы в веществе при облучении потоками заряженных частиц и плазмы.

  - Термомеханические напряжения. Упругие, упругопластические и ударные волны.

9. Эмиссионные и эрозионные явления на поверхности твёрдого тела под действием пучков заряженных частиц, плазмы и лазерного излучения (8 часов).

  - Распыление: основные определения, механизмы, основные принципы современной теории распыления, наиболее значимые факторы для коэффициента распыления; способы расчета коэффициентов распыления;  особенности распыления кристаллов; изменение топографии поверхности в результате распыления; об электронном распылении; распыление под действием высокоэнергетических ионов.

  - Испарение (механизмы испарения; скрытая теплота испарения; скорость испарения;  математическое описание кинетики испарения в зависимости от мощности излучения; особенности перехода вещества в паровую фазу в условиях вакуума). Гидродинамический разлет вещества.  Соотношение распылительного и испарительного компонентов эрозии в различных режимах облучения поверхности потоками заряженных частиц.

  - Блистеринг и флекинг.

  - Другие виды эмиссии атомов с облучаемой поверхности.

10.  Радиационные дефекты в твердом теле (6 часов).

  - Общие представления о радиационных повреждениях.

  - Основные типы структурных дефектов.

  - Стадии радиационной повреждаемости.

  - Этап генерации дефектов (смещения атомов и первично-выбитые атомы; образование каскадов смещений; каскадная функция; распределение генерации смещенных атомов по глубине).

  - Вторичные процессы при образовании дефектов (диффузионная стадия и стадия эволюции стоков).

  - Примеры образования дефектных структур при ионном облучении. Аморфизация.

  - Отжиг дефектов.

  - Влияние дефектной структуры на макроскопические свойства материалов.

  - Особенности дефектообразования под действием других видов излучения.

11. Перенос атомов в конденсированной фазе при воздействии пучков заряженных частиц и потоков плазмы (8 часов).

  - Диффузия, коэффициенты диффузии, законы диффузии.

  - Радиационно-стимулированная диффузия.

  - Баллистическое ионное перемешивание.

  - Механизмы усиления массопереноса при мощном импульсном воздействии.

- Особенности воздействия плазмы на вещество (2 часа).

- Механизмы модифицирования поверхностных свойств твёрдого тела при обработке пучками заряженных частиц и потоками плазмы (анализ статей, защита индивидуальных заданий) (4 часа).

- Семинарские занятия, посвящённые обсуждению фундаментальных аспектов и закономерностей физических явлений, лежащих в основе НИР магистрантов. (4 часа).

- Образовательные технологии

Лекционный материал данного курса сопровождается демонстрацией слайдов, подготовленных в программе для создания презентаций Microsoft PowerPoint.

Используются методы проблемного обучения, опережающая самостоятельная работа, анализ научных публикаций по заранее определённой преподавателем теме, выполнение расчётно-графических работ, курсового проекта

6. Организация и учебно-вспомогательное обеспечение

самостоятельной работы студентов

Текущая самостоятельная работа студентов включает в себя:

- проработку лекционного материала, в том числе на опережение;

- выполнение индивидуальных заданий;

- выполнение заданий по курсовому проекту;

- подготовку к проверочным, контрольным работам и экзамену.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа:

- выполнение индивидуальных заданий (расчётно-графические работы, аналитический обзор по тематике, предложенной преподавателем);

- выполнение заданий по курсовому проекту;

- анализ научных публикаций по заранее определённой преподавателем теме;

- подготовка докладов и выступление с ними на семинарских занятиях.

Темы, выносимые на самостоятельную проработку

- Получение формулы Резерфорда для упругого рассеяния заряженных частиц.

- Ионизация атомов среды при облучении ускоренными заряженными частицами.

- Отражение заряженных частиц от облучаемой поверхности.

- Черенковское излучение. Переходное излучение.

- Различные факторы, влияющие на коэффициент ионного распыления.

- Особенности распыления кристаллов.

- Блистеринг и флекинг.

- Примеры образования дефектных структур при ионном облучении.

- Механизмы усиления массопереноса при мощном импульсном воздействии.

Оценка результатов самостоятельной работы происходит по результатам выполнения проверочных и контрольных работ, индивидуальных заданий, выступления с докладами на семинарских занятиях, публичной защиты выполненных заданий по курсовому проекту.

7. Средства  текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих контролирующих мероприятий:

- выполнение текущих проверочных работ;

- выполнение контрольных работ;

- выполнение расчётно-графических заданий;

- выполнение и защита курсового проекта;

- подготовка аналитических обзоров по заданной тематике и выступление с докладами по ним;

- доклады по темам НИР о фундаментальных аспектах физических явлений;

- анализ статей по темам, связанным с модифицированием свойств твёрдого тела под действием радиационных потоков

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства:

- контрольные вопросы, задаваемые при проведении практических занятий (текущие проверочные работы);

- вопросы для контрольных работ;

- индивидуальные задания для выполнения расчётно-графических работ;

- вопросы и расчётные задания, выносимые на экзамены.

Примеры вопросов для контрольных работ.

Контрольная работа №1

- Понятие прицельного параметра. Связь между величиной прицельного параметра и типом взаимодействия заряженных частиц с веществом. Какие силы определяют рассеяние и торможение ускоренных электронов при их прохождении через вещество?

- Формула Резерфорда: ее физический смысл, в каком приближении и при каких допущениях она получена? Область ее корректного использования.

- Что такое дельта-электроны и тормозные фотоны? Сопоставить вероятность образования дельта-электронов с большой энергией и испускания фотонов с такой же энергией и пояснить результат сопоставления.

- В каких случаях следует учитывать экранирующее действие атомных электронов при рассмотрении торможения и рассеяния ускоренных электронов в веществе? как сказывается этот учет на виде дифференциальных сечений взаимодействия?

- Дифференциальное сечение ускоренных электронов, полученное в первом приближении Борна и при использовании кулоновского потенциала: физический смысл формулы, основные требования к параметрам взаимодействующих частиц.

- Полное числовое альбедо для пучка ускоренных электронов. Его физический смысл и зависимость от начальной энергии электронов и атомного номера вещества мишени.

- Ионизационные и радиационные потери энергии ускоренных электронов в веществе. какими процессами они вызываются? Их зависимость от начальной энергии ускоренных электронов. Какими соотношениями описываются  линейные потери энергии?

- Сечения рассеяния электронов с учетом угла экранирования  (физический смысл формул, описывающих эти сечения, и всех входящих в них параметров, графическое представление  в зависимости от угла рассеяния).

- Спектр фотонов тормозного излучения. Его зависимость от начальной энергии ускоренных электронов.

- В каких процессах ускоренные электроны при прохождении в веществе теряют свою энергию? Изменяют направление своего движения? Физический смысл дифференциальных сечений передачи энергии на ионизацию и возбуждение атомов. Как зависит вероятность ионизационных процессов при прохождении ускоренных электронов в веществе от энергии ускоренных электронов?

- Что описывает сечение Мотта? Для каких случаев оно разработано? Его связь с сечением Резерфорда.

- Угловое распределение тормозного излучения. Прокомментировать изменение вида диаграммы направленности испускаемых фотонов с изменение начальной энергии ускоренных электронов.

- Формула Бёте-Блоха: ее назначение, физический смысл, структура, область применимости. Как выглядит графически описываемая ею зависимость от начальной энергии электронов?

- Понятие среднего угла рассеяния и результирующего отклонения  при прохождении электронами некоторого слоя вещества. От чего они зависят и как?

- Как рассчитать полный траекторный пробег электрона в веществе с достаточно большой энергией? Какие формулы следует использовать, чтобы получить конечный результат?

- Полная тормозная способность вещества при прохождении через него ускоренных электронов. Ее зависимость от начальной энергии ускоренного электрона.

- Опишите картину рассеяния при попадании ускоренного электрона в вещество (как изменяется средний угол рассеяния и направление движения ускоренного электрона по мере его продвижения в веществе?)

- Физический смысл дифференциальных сечений испускания тормозных фотонов. Область применения этих сечений. Зависимость этих сечений от энергии испущенных фотонов.

- Понятие многократного рассеяния ускоренных электронов в веществе, стадии многократного рассеяния. Что представляют собой распределения Мольер и Гоудсмита-Саундерсона? Их физический смысл, достоинства и недостатки.

- Природа и основные свойства тормозного излучения. Объясните отличия в передаче веществу энергии ускоренного электрона в ионизационных и радиационных процессах.

- Тормозная способность вещества при прохождении через него ускоренных ионов (определение, какими процессами определяется, соотношение вкладов разных процессов в величину суммарной тормозной способности в зависимости от энергии бомбардирующих ионов).

- Что такое фокусоны и краудионы? Механизм их образования. При каких энергиях движущихся частиц они существуют?

- Зависимость электронной тормозной способности вещества от скорости бомбардирующих ионов. Методика расчета электронной тормозной способности в различных диапазонах скорости ионов.

- Расчет полного пробега иона в веществе через тормозные способности. Чему равен полный пробег ускоренных ионов в режиме каналирования?

- Потенциалы взаимодействия двух атомов; использование различных потенциалов взаимодействия  в зависимости от прицельного параметра.

- Особенности взаимодействия каналонов с атомами монокристаллов.

- Порядок расчета линейных потерь энергии ускоренных ионов на заданной глубине мишени.

- Движение пучка ускоренных ионов в монокристалле.

29.Электронная тормозная способность вещества (определение, способы расчета, особенности электронного торможения ускоренных ионов в веществе).

- Условия каналирования.

- Модели неупругого торможения ионов относительно невысоких энергий в веществе (их сущность, достоинства и недостатки).

- Факторы, влияющие на процесс каналирования. Деканалирование.

- Суть метода построения функции P(R,E0) – вероятности того, что ион с начальной энергией E0 будет иметь в данном веществе пробег R.

- Ядерная тормозная способность (определение, как может быть рассчитана). Особенности ядерного торможения ускоренных ионов в веществе

- Обобщенная теория Линхарда для нахождения тормозной способности вещества при прохождении в нем ускоренных ионов.

- Виды пробегов ускоренных ионов в веществе.

- Методика расчета пробегов с использованием приведенных параметров.

- Пространственное распределение линейных потерь энергии ускоренных ионов в веществе:  схема расчета, вид функции линейных потерь энергии тормозящегося иона по глубине мишени, соотношение потерь энергии иона на упругие и неупругие взаимодействия с частицами вещества.

Контрольная работа №2

- Понятие диссипации энергии пучков заряженных частиц и потоков плазмы в веществе. Каналы диссипации энергии.

- Уравнения состояния твердого тела: их назначение, структура.

- Механизм передачи тепловой энергии атомам облучаемого вещества.

- Функция энерговыделения. Влияние коллективных эффектов на энерговыделение.

- Уравнение термоупругости: его вид, структура; как оно выводится; в каком диапазоне нагрузок оно «работает»?

- Способы передачи тепловой энергии в конденсированном веществе.

- Причины образования термомеханических напряжений (динамического и статического характера) в твердом теле при воздействии пучков заряженных частиц и потоков плазмы.

- Коэффициент теплопроводности, механизмы теплопроводности в разных веществах.

- Ударные волны: их физическое и математическое представление. Какие возмущения в твердом теле можно назвать ударными волнами?

- Первый закон термодинамики. Получение их него дифференциального уравнения теплопроводности.

- Связь между упругими деформациями (смещениями) и напряжениями, между давлением и напряжениями для изотропных твердых тел.

- Уравнение теплопроводности в общем виде и с постоянными коэффициентами.

- «Холодные» составляющие давления и внутренней энергии конденсированного вещества: их природа, зависимость от плотности вещества, связь между ними.

- Математическая постановка задачи нагрева твердого тела пучками заряженных частиц и потоками плазмы.

- Система уравнений сплошной среды: какие уравнения входят в эту систему; их структура; учет энерговыделения излучения и теплопроводности.

- Классификация распыления. Природа столкновительного распыления. Коэффициент распыления.

- Записать математическую постановку задачи в одномерном варианте для расчета количества испарившегося вещества в условиях Ленгмюровского испарения.

- Рассчитать скорость испарения вольфрама при условной температуре испарения.

- Режимы столкновительного распыления. Характерные для каждого из режимов параметры ионной бомбардировки.

- Кипение. Условие наступления кипения.

- Рассчитать коэффициент распыления мишени из серебра пучком ионов аргона  с энергией ионов 50 кэВ.

- Коэффициент распыления, скорость распыления, в том числе и для многокомпонентных материалов. Выражения для расчета коэффициентов распыления, полученные Зигмундом; область их корректного применения.

- Проанализировать изменение механизмов перехода вещества в паровую фазу с увеличением мощности падающего на него потока заряженных частиц.

- Зависимость коэффициентов распыления от а) атомного номера ионов и мишени; б) начальной энергии бомбардирующих ионов; в) угла падения пучка ионов.

- Давление насыщенного пара Pнас. Как оно зависит от температуры вещества Т? Почему важно знать поведение Pнас(T) при разработке технологий вакуумного конденсационного осаждения пленок?

- Рассчитать зависимость длины свободного пробега атомов свинца в пристеночной области испарителя от температуры поверхности испарения в предположении, что в пристеночной области испарителя концентрация паров соответствует состоянию насыщения.

- В чем проявляются особенности распыления монокристаллов и с чем они связаны?

- Уравнение для расчета скорости испарения вещества в условиях вакуума.

- Особенности распыления многокомпонентных материалов.

- Чему равна максимальная скорость испарения веществ в вакууме? От чего она зависит? Чем сдерживается ее рост?

- Изменение топографии поверхности в результате распыления.

- Удельная теплота парообразования q. Чему она равна? Как зависит q от Т?

- Рассчитать скорость испарения атомов с поверхности свинца, разогретой до температуры 900 К.

Оценка итоговой аттестации происходит по результатам сдачи экзамена. Экзаменационные билеты содержат вопросы и расчётные задания по теоретическому материалу курса.

8. Рейтинг качества освоения дисциплины

Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (60 баллов – текущая оценка в семестре, 40 баллов – аттестация в конце семестра (экзамен)).

Выполнение курсового проекта оценивается 100 баллами (максимальная оценка). Из них в течение семестра максимальная оценка качества выполнения разделов задания соответствует 40 баллам; защита выполненного задания в конце семестра соответствует 60 баллам (максимальная оценка).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

- В. И. Беспалов. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом [Электронный ресурс]: учебное пособие / Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2008.

###### Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2010/m142.pdf

- Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом: учебное пособие / В. И. Беспалов; Томский политехнический университет (ТПУ). – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 368 с.

- Теоретические основы обработки материалов импульсными электронными и ионными пучками [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Блейхер, В. П. Кривобоков; Томский политехнический университет (ТПУ). – Томск: Изд-во ТПУ, 2009.

Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2009/m157.pdf

###### Термины радиационных и плазменных технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Кривобоков; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008.

###### Схема доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext2/m/2012/m109.pdf

Дополнительная литература

- Г. В. Павлинский. Основы физики рентгеновского излучения / М.: Физматлит, 2007. — 240 с.

- А. Н. Магунов. Теплообмен неравновесной плазмы с поверхностью / Москва: Физматлит, 2005. — 312 с.

- К. К. Кадыржанов и др. Ионно-лучевая и ионно-плазменная модификация материалов / М.: Изд-во МГУ, 2005. — 640 с.

- В. П. Вейко и др. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Силовая оптика : учебное пособие / М.: Физматлит, 2008. — 310 с.

- В. Е. Фортов. Экстремальные состояния вещества на Земле и в космосе: учебное пособие /  М.: Физматлит, 2008. — 264 с.

- Блейхер Г.А., Кривобоков В.П. Эрозия поверхности твёрдого тела под действием мощных пучков заряженных частиц. – Новосибирск: Наука, 2014. – 248 с.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные и практические занятия проходят в аудиториях, оснащенных мультимедийной техникой: в аудитории 222 11-го учебного корпуса.

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению и профилю подготовки магистров 16.04.01 «Техническая физика».

Программа одобрена на заседании кафедры ЭФ

(протокол № 35 от «__» ____________ 201__ г.).

Автор:           профессор кафедры ЭФ д.ф.-м.н. Блейхер Г.А.

Рецензент:  профессор кафедры ЭФ, д.ф.-м.н. Янин С.Н.