2.1. Резание материалов (9 семестр)

- Введение. Геометрия элементарного лезвия.

- Деформационные процессы при резании. Методы исследования. Средняя деформация в стружке. Схема стружкообразования с единственной плоскостью сдвига. Распределение деформаций и напряжений в зоне резания. Силы на передней и задней поверхностях. Работа, мощность и удельная работа при резании.

- Тепловые процессы при резании. Источники тепла и тепловые потоки в зоне резания. Температурные поля, их теоретическое и экспериментальное определение. Температура резания и ее измерение. Температурные зависимости при резании.

- Общие закономерности и связи в процессе стружкообразования. Температурно-скоростной фактор и его влияние на стружкообразование. Влияние геометрических параметров лезвия и элементов поперечного сечения среза. Особенности несвободного резания. Косоугольное резание. Закономерности элементного стружкообразования.

- Технологические аспекты процесса стружкообразования. Определение силы резания. Шероховатость обработанной поверхности. Упрочнение поверхностного слоя. Управление сходом стружки.

- Закономерности изнашиваний и разрушения инструментов. Виды разрушения. Природа износа. Влияние температурно-скоростного фактора. Стойкостные зависимости. Оптимальная геометрия лезвия.

Вопросы для самопроверки

- Дайте определение скорости резания, подачи и проиллюстрировать их примерами:

а) строгания,

б) концевого фрезерования,

в) нарезания резьбы метчиком.

- Какие рабочие углы инструмента измеряются в главной секущей плоскости и как они зависят от установки инструмента на станке?

- Как оценить передний угол резца в случае криволинейной режущей кромки?

- Может ли соотношение между скоростью резания и подачей влиять на рабочие углы инструмента? Если может, то как именно?

- Дайте определение угла наклона главной режущей кромки инструмента. Как этот угол влияет на процесс резания?

- Какие геометрические параметры инструмента называются кинематическими? Чем они отличаются от параметров заточки?

- Какой процесс резания называется свободным? Какой процесс резания называется косоугольным?

- Как влияют на процесс резания свойства формирующейся при резании новой (ювенильной) поверхности?

- Какие встречаются виды стружек? При каких условиях резания формируется каждый из них?

- Схема с единственной плоскостью сдвига, ее обоснование и использование для анализа процесса сливного стружкообразования.

- Какие методы используют для исследования напряженного состояния в зоне резания?

- Тепловой баланс при резании. Какие факторы определяют соотношение его приходных и расходных статей?

- Как скорость резания влияет на распределение тепла между инструментом, изделием и стружкой? Как это влияние обнаружить экспериментально?

- Какая температура называется температурой резания, как ее измеряют и от каких факторов она зависит?

- Какие экспериментальные методы используются для исследования температурных полей в зоне резания?

- При каких условиях на резце образуется нарост? От каких факторов зависят его геометрические параметры и как он сам влияет на процесс стружкообразования?

- Какова зависимость усадки стружки от скорости резания и температуры? Какие условия влияют на форму этой зависимости и чем объясняется наличие у нее экстремальных точек?

- На какие характеристики стружкообразования и как влияет температурно-скоростной фактор?

- При каких условиях образуется нарост на резце? Какова его природа и как наростообразование влияет на процессы образования стружки, а также износа и разрушения инструмента?

- Как скорость резания влияет на контактные условия на передней поверхности инструмента? Какова природа этого влияния и как оно связано с наростообразованием?

- Дайте сравнительную характеристику способов экспериментального определения силы резания и применяемых для этой цели динамометров.

- Почему влияние скорости резания на силу эмпирическими формулами учитывается для твердосплавных и не учитывается для быстрорежущих резцов?

- Объясните влияние переднего угла резца на деформацию и составляющие силы резания при точении, используя уравнение К. Зворыкина. Как это влияние реализуется в условиях наростообразования?

- Как связана шероховатость обработанной поверхности с процессом наростообразования? Каков механизм формирования шероховатости при наростообразовании и как он зависит от режима резания?

- Каков механизм формирования упрочненного поверхностного слоя при резании? От каких факторов зависит толщина этого слоя? Объясните физический смысл этого влияния.

- От каких факторов и как зависит шероховатость образуемой при резании поверхности детали? Как связаны параметры шероховатости (высота, шаг и др.) с характеристиками стружкообразования?

- Опишите известные Вам способы управления сходом стружки и дайте их сравнительную характеристику.

- Как на завивание и дробление стружки влияет форма передней поверхности инструмента и его геометрические параметры? Как это влияние используют в практике?

- Какие Вы знаете средства дробления и завивания стружки при резании? Чем руководствуются при их выборе?

- Какие предъявляются требования к материалу режущей части инструмента? Насколько удовлетворяют этим требованиям современные инструментальные материалы?

- Дайте характеристику современных быстрорежущих сталей с указанием видов режущих инструментов, где их применение целесообразно.

- Дайте характеристику и классификацию свойств, а также укажите конкретные области применения современных твердых сплавов для режущих инструментов.

- Какова физическая природа прочности режущей части инструмента? Как эта прочность зависит от характера нагружения, в частности, от толщины среза (подачи)?

- Какие существуют виды износа режущего инструмента, каков вклад каждого из них в процесс изнашивания и как этот вклад зависит от температуры резания?

- Каков механизм адгезионно-усталостного износа инструмента, от каких факторов зависит его интенсивность и какими средствами можно ее снизить?

- Какой вид износа характерен для быстрорежущих инструментов? Какие существуют способы повышения сопротивляемости изнашиванию их рабочих поверхностей?

- Какие виды износа характерны для твердосплавных инструментов? Какие существуют способы повышения износостойкости их рабочих поверхностей?

- Как изменяется форма режущей части инструмента в процессе изнашивания? От каких причин зависит местоположение участка наиболее интенсивного износа?

- Как наростообразование влияет на износ инструмента? От каких свойств инструментального и обрабатываемого материала зависят характер и интенсивность этого влияния?

- Как количественно оценивается износ и как он зависит от времени? Дайте физическое объяснение характера типичных кривых «время-износ».

- Как влияет температура резания на интенсивность изнашивания быстрорежущих и твердосплавных инструментов? Дайте физическое объяснение особенностей этого влияния.

- Почему элементы режима резания (скорость резания, глубина, подача) неодинаково влияют на стойкость инструмента. Объясните физическую природу влияния каждого из них.

- Объясните физический смысл влияния на стойкость инструмента его переднего угла. От каких факторов зависит величина оптимального переднего угла?

- Как влияет на стойкость задний угол инструмента? Объясните физическую сущность этого влияния. Что такое оптимальный задний угол и от каких факторов он зависит?

- Как влияют на стойкость резца его геометрические параметры в плане: углы, радиус при вершине? Объясните физическую сущность их влияния и принципы выбора их оптимальных значений.

- Какие свойства обрабатываемого материала и как определяют интенсивность изнашивания режущего инструмента?

- Назовите элементы рабочей части резца.

- Дайте определение передней поверхности инструмента.

- Дайте определение задней поверхности инструмента.

- Как определить у инструмента главную режущую кромку?

- Дайте определение основной плоскости.

- Дайте определение плоскости резания.

- Дайте определение главной секущей плоскости.

- Как изменятся углы α и γ для канавочного резца установленного выше, либо ниже оси центров?

- Как изменятся углы α и γ для расточного резца установленного выше, либо ниже оси центров?

- Как меняются углы α и γ для подрезного резца при подрезке торца?

- Как изменятся углы α и γ для резьбового резца при нарезании резьбы?

- Опишите влияние углов инструмента на величины технологических составляющих силы резания.

- Какие углы инструмента влияют на шероховатость обработанной поверхности?

- Опишите влияние углов инструмента на прочность режущего клина.

- Какой угол определяет направление схода стружки?

- Перечислите метрологические характеристики динамометра.

- Опишите схемы измерения силы резания.

- Почему силу резания разлагают на три составляющие?

- На что влияют три технологические составляющие силы резания?

- Какие параметры, и каким образом влияют на силу резания?

- Почему коэффициенты x и y всегда меньше единицы?

- Почему при увеличении параметров s и t происходит уменьшение удельной мощности резания (вывод из анализа формулы)?

- Для чего выполняется построение графиков зависимости технологических составляющих силы резания в логарифмических координатах?

- Почему с увеличением главного угла в плане сила Pz уменьшается?

- Дайте определение износу.

- Как появляется износ на передней и задней поверхностях режущего инструмента?

- Дайте определение стойкости.

- Приведите химический состав следующих марок твердого сплава:

  - Т15К6;

  - ТТ20К9;

  - ВК8;

  - ВК6М.

- Какой вид износа происходит при наростообразовании?

- Перечислите причины изнашивания режущего инструмента.

- Назовите причины абразивного износа.

- В чем состоит природа диффузионного износа? В каких условиях он проявляется?

- Чем ограничивается величина максимально допустимого износа при чистовой и черновой обработке?