Федеральное агентство по образованию РФ

Томский политехнический университет

__________________________________________________________________

Утверждаю:

Декан ХТФ

______________В.М.Погребенков

«____»			2009 г.

ТЕХНОЛОГИЯ ТОНКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов специальности 240304 (250800)«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»

| Семестр | 10 | 11 |
| --- | --- | --- |
| Лекции, часов | 2 | 18 |
| Лабораторные занятия, часов |  | 16 |
| Практические занятия, часов |  | 6 |
| Контрольная работа, часов |  |  |
| Самостоятельная работа, часов |  | 258 |
| Курсовая работа, часов |  | 8 |
| Форма контроля |  | Дифференцированный зачет Экзамен |
| Общая трудоемкость, часов |  | 306 |

Томск – 2009 г.

УДК 666.96

Технология тонкой и строительной керамики. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов специальности 240304 (250800)«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» / Составитель Погребенков В.М. – Томск: Изд.ТПУ, 2009. - 19с.

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры технологии силикатов «_____» __________ 2009 г.

Зав. кафедрой ТС, профессор, д.т.н. ___________Верещагин В.И.

Аннотация

Рабочая программа дисциплины «Технология тонкой и строительной керамики» определяет цели и задачи дисциплины, содержание, объем и последовательность изложения элементов научной теории и практики технологии керамических материалов и изделий, а также цели, состав, периодичность, формы и способы контроля и оценки уровня знаний студентов, обучающихся по специальности 250800 «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов».

В теоретическом разделе излагаются сведения по физико-химическим основам технологии керамики, процессов формования, сушки, обжига керамических изделий, их испытаниях и использовании.

Рабочая программа составлена с учетом государственных требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки инженера по специальности 250800 «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО) 2000 года издания; региональных и университетских требований основной образовательной программы ТПУ по этой специальности; рабочего учебного плана данной специальности.

Структура, содержание и оформление рабочей программы соответствует стандарту ТПУ «СТП ТПУ 2.4.01 – 99».

Дисциплина «Технология тонкой и строительной керамики» относится к элективным дисциплинам специального цикла.

Изучение данной дисциплины проходит на базе знаний, полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, социально-экономического, естественнонаучного и общепрофессионального циклов. Содержание дисциплины согласовано с материалами других дисциплин специального цикла, таких как «Минералогия и кристаллография», «Техническая петрография», «Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», «Тепловые процессы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», «Оборудование и основы проектирования», «Теоретические основы технологии керамики».

- Цели и задачи учебной дисциплины

Целью изучения дисциплины «Технология тонкой и строительной керамики» является формирование современного мировоззрения и приобретение практических навыков в области химии и технологии керамических материалов.

Основной задачей дисциплины «Технология тонкой и строительной керамики» является подготовка высококвалифицированных специалистов для выполнения следующих видов профессиональной деятельности:

- научно-исследовательской;

- проектно-конструкторской;

- инженерно-технологической;

- производственно-управленческой в области химии и технологии керамических материалов.

  - Цели преподавания дисциплины

Цели преподавания дисциплины «Технология тонкой и строительной керамики» предполагают формирование представлений, знаний и умений, которыми должен овладеть инженер, представленных в квалификационных требованиях.

Инженер должен иметь представление:

# Федеральный уровень:

- о современных научно-технических проблемах и перспективах развития науки и техники в области химии и технологии керамических материалов;

- об основных технологических схемах производства керамических изделий;

- о состоянии сырьевой базы для производства керамики;

- об основных технологических стадиях и процессах производства керамических изделий;

- об экологических аспектах использования техногенных отходов в технологии керамики и экологической безопасности производства керамических изделий;

- о закономерностях взаимосвязи состав-структура-свойства в технологии керамики;

- о закономерностях взаимосвязи состав-структура-свойство при использовании керамических изделий.

Региональный уровень:

- о геолого-минералогических особенностях природных сырьевых ресурсов Урало-Сибирского и Дальневосточного регионов;

- о специфике производства керамических материалов в данных регионах;

- о взаимосвязи промышленного производства керамики со смежными производствами;

- об использовании керамических материалов на предприятиях строительного профиля.

Университетский уровень:

- о подразделениях ТПУ, Томских ВУЗов, связанных с развитием науки и техники в области химии, технологии и использования керамики;

- о становлении и развитии научной школы в области химии и технологии керамики и выдающихся выпускниках кафедры технологии силикатов ТПУ.

Знать:

Федеральный уровень:

- основные типы и разновидности керамических материалов, их состав и строительно-технические свойства;

- теоретические положения и физико-химические основы технологии керамики;

- способы осуществления основных технологических процессов и стадий технологии керамики;

- методы оптимизации основных технологических процессов производства тонкой и строительной керамики с учетом специфических свойств исходного сырья;

- закономерности и физико-химические основы процессов формования, сушки и обжига керамики;

- современные методы входного контроля сырьевых материалов, технологических параметров основных стадий технологического процесса, качества готовой продукции;

- стандартизованные методы испытаний физико-механических, керамических и эксплуатационных свойств керамических материалов;

- организационно-экономические основы деятельности керамических заводов в современных условиях.

Уметь:

- составлять технико-экономическое обоснование производства тонкой и строительной керамики и его технологическое обеспечение;

- анализировать и оценивать пригодность сырьевых материалов для технологии тонкой и строительной керамики;

- применять современные методы исследований и испытаний объектов технологии тонкой и строительной керамики;

- выполнять технологические расчеты с использованием типовых компьютерных программ;

- проводить поиск научной и технической информации по заданной теме в области технологии тонкой и строительной керамики и ее использования.

Региональный и университетский уровни:

- использовать теоретические основы знаний в области химии и технологии керамики с учетом природных, климатических, технико-экономических и других особенностей данного региона.

Иметь опыт:

Федеральный уровень:

- использования современных методов управления технологическими процессами на действующих предприятиях;

- проведения физико-механических, физико-химических и специальных испытаний изделий тонкой и строительной керамики;

- производственной деятельности на керамических заводах и предприятиях по производству строительных материалов и изделий;

- составления и оформления научно-технической документации;

- планирования, постановки и обработки результатов теоретических и экспериментальных исследований в области технологии керамики.

Региональный и университетский уровни

- использования тонкой и строительной керамики.

  - Задачи изложения и изучения дисциплины

Изложение дисциплины направлено на совершенствование приемов познавательной деятельности студента, развитие и формирование творческого подхода к решению профессиональных задач.

Для достижения поставленных целей рабочей программой предусмотрен комплекс учебно-методических средств (лекции, учебники, методические разработки к проведению лабораторных и практических занятий, индивидуальные и контрольные задания, методические указания и методические разработки к самостоятельной работе студентов по отдельным темам) и организационных мероприятий, обусловленных особенностями студенческой аудитории, учебно-методическим и материально-техническим обеспечением учебного процесса кафедры технологии силикатов.

Для закрепления и углубления теоретических знаний, полученных на лекциях, запланировано проведение практических (аудиторных) занятий, выполнение индивидуальных (домашних) заданий каждым студентом, самостоятельное изучение теоретического материала с последующей беседой с преподавателем в форме коллоквиума или обсуждения на семинарских занятиях.

Неотъемлемой частью дисциплины является лабораторный практикум, при прохождении которого студентами приобретаются практические навыки владения методами и методиками физико-химических и технологических испытаний объектов технологии тонкой и строительной керамики.

Небольшое количество студентов в учебной группе позволяет использовать индивидуальный подход к их обучению, широко использовать во время занятий специальную литературу из библиотечного фонда кафедры и раздаточный материал.

- Содержание теоретического раздела дисциплины

Модуль 1. Состояние и перспективы развития керамического производства

Понятие «технология», технологическое знание, как высший уровень технического знания на примере технологии керамики. Современное состояние промышленного производства тонкой и строительной керамики в России и за рубежом. Задачи и перспективы отрасли.

Модуль 2. Сырьевые материалы в технологии керамики

Глинистое сырье и технологические добавки. Плавни, отощающие материалы. Технические требования к сырью. Химический состав и физические свойства сырья. Основные направления совершенствования керамического производства. Способы интенсификации процессов, пути экономии топлива и сырьевых ресурсов, повышение экологической безопасности, использование информационных технологий в управлении производством, внедрение систем менеджмента качества.

Модуль 3. Основные процессы в технологии керамики

Подготовка сырьевых материалов. Измельчение каменистых и глинистых материалов. Способы формования керамических изделий. Строение системы «глина-вода», действие электролитов. Сушка керамических изделий, способы ее интенсификации. Обжиг керамических изделий, механизмы спекания, оборудование для обжига. Дополнительная обработка керамических изделий.

Модуль 4. Технология керамической плитки

Классификация, требования ГОСТ; физико-химические и технологические свойства; составы и пути их совершенствования. Получение пресспорошков. Виды прессования.  Конструктивные особенности печей обжига. Поточно-конвейерные линии. Виды глазурей и способы их нанесения. Технико-экономические показатели производства плитки.

Модуль 5. Технология фарфоровых изделий

Технология бытового фарфора и электротехнического. Классификация, ассортимент, химические составы. Требования к сырьевым материалам, использование вторичных ресурсов. Массоподготовка, способы формования. Сушка. Утельный, политой и декоративный обжиг. Особенности конструкции печей для обжига фарфора. Составы глазурей и способы глазурования. Декорирование изделий. Гипсовые и синтетические формы и огнеприпас. Организация контроля качества изделий. Виды брака. Методы упрочнения фарфора: физико-химические основы, технологические приемы. Экономическая эффективность производства упрочненного фарфора.

Модуль 6. Технология керамических труб

Классификация, ассортимент. Сырьевые материалы, технологические схемы производства. Подготовка масс, вертикальное и горизонтальное формование. Раструбные и безраструбные трубы. Сушка, глазурование, обжиг. Физико-химические свойства, методы контроля и испытаний.

Модуль 7. Технология теплоизоляционных керамических изделий

Виды теплоизоляционных керамических изделий, их назначение, предъявляемые требования. Сырьевые материалы, способы и особенности формования, сушки и обжига  теплоизоляционных керамических изделий. Способы поризации. Волокнистые теплоизоляционные материалы. Основные направления совершенствования технологии производства теплоизоляционных керамических изделий.

Модуль 8. Технология искусственных пористых заполнителей

Виды пористых заполнителей, свойства и технические требования, методики испытания. Производство керамзита: сырьевые материалы, способы переработки и формования гранул, состав и назначение добавок, роль оксидов железа и влияние органических добавок на вспучивание, окислительно-восстановительные реакции и газообразование, механизм вспучивания. Вращающиеся печи для вспучивания керамзита, холодильники. Вспученный перлит: виды вулканических стекол, химсостав, подготовка перлита к вспучиванию, вращающиеся печи и печи кипящего слоя для вспучивания перлита. Перлитобитумные, перлитоцементные и перлитокерамические теплоизоляционные изделия.

Таблица 1

Распределение теоретического материала дисциплины

по лекционным занятиям

| № п/п | Тема | Число часов |
| --- | --- | --- |
| Установочная лекция (предыдущая сессия) 2 |
| 1. | Общее знакомство со структурой, содержанием и особенностями изучения дисциплины. Рекомендации по выполнению контрольного задания. Рекомендуемая литература. | 2 |
| Установочные лекции (текущая сессия) 18 |
| 1. | Вводная лекция. Состояние и перспективы развития керамического производства. Понятие «технология», технологическое знание, как высший уровень технического знания на примере технологии керамики. Современное состояние промышленного производства тонкой и строительной керамики в России и за рубежом. Задачи и перспективы отрасли. | 1 |
| 2. | Сырьевые материалы в технологии керамики.Глинистое сырье и технологические добавки. Плавни, отощающие материалы. Технические требования к сырью. Химический состав и физические свойства сырья. Основные направления совершенствования керамического производства. Способы интенсификации процессов, пути экономии топлива и сырьевых ресурсов, повышение экологической безопасности, использование информационных технологий в управлении производством, внедрение систем менеджмента качества. | 2 |
| 3. | Основные процессы в технологии керамики. Подготовка сырьевых материалов. Измельчение каменистых и глинистых материалов. Способы формования керамических изделий. Строение системы «глина-вода», действие электролитов. Сушка керамических изделий, способы ее интенсификации. Обжиг керамических изделий, механизмы спекания, оборудование для обжига. Дополнительная обработка керамических изделий. | 2 2 |
| 4. | Технология керамической плитки. Классификация, требования ГОСТ; физико-химические и технологические свойства; составы и пути их совершенствования. Получение пресспорошков. Виды прессования. Конструктивные особенности печей обжига. Поточно-конвейерные линии. Виды глазурей и способы их нанесения. Технико-экономические показатели производства плитки. | 2 |
| 5. | Технология фарфоровых изделий. Технология бытового фарфора и электротехнического. Классификация, ассортимент, химические составы. Требования к сырьевым материалам, использование вторичных ресурсов. Массоподготовка, способы формования. Сушка. Утельный, политой и декоративный обжиг. Особенности конструкции печей для обжига фарфора. Составы глазурей и способы глазурования. Декорирование изделий. Гипсовые и синтетические формы и огнеприпас. Организация контроля качества изделий. Виды брака. Методы упрочнения фарфора: физико-химические основы, технологические приемы. Экономическая эффективность производства упрочненного фарфора. | 2 1 |
| 6. | Технология керамических труб. Классификация, ассортимент. Сырьевые материалы, технологические схемы производства. Подготовка масс, вертикальное и горизонтальное формование. Раструбные и безраструбные трубы. Сушка, глазурование, обжиг. Физико-химические свойства, методы контроля и испытаний. | 2 |
| 7. | Технология теплоизоляционных керамических изделий. Виды теплоизоляционных керамических изделий, их назначение, предъявляемые требования. Сырьевые материалы, способы и особенности формования, сушки и обжига теплоизоляционных керамических изделий. Способы поризации. Волокнистые теплоизоляционные материалы. Основные направления совершенствования технологии производства теплоизоляционных керамических изделий. | 2 |
| 8. | Технология искусственных пористых заполнителей. Виды пористых заполнителей, свойства и технические требования, методики испытания. Производство керамзита: сырьевые материалы, способы переработки и формования гранул, состав и назначение добавок, роль оксидов железа и влияние органических добавок на вспучивание, окислительно-восстановительные реакции и газообразование, механизм вспучивания. Вращающиеся печи для вспучивания керамзита, холодильники. Вспученный перлит: виды вулканических стекол, химсостав, подготовка перлита к вспучиванию, вращающиеся печи и печи кипящего слоя для вспучивания перлита. Перлитобитумные, перлитоцементные и перлитокерамические теплоизоляционные изделия. | 2 |

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Тематика практических занятий

- Технологические расчеты в технологии керамики - 2 часа.

Расчет материального потока, подбор количества единиц оборудования. Пересчет шихтового состава масс при замене одного вида сырья другим.

- Расчет свойств тонкокерамических масс - 2 часа.

Расчет свойств (фазовый состав, кривые плавкости, коэффициент термического расширения, коэффициент кислотности) для полифазной керамики и глазури по Аппену и Кингери.

- Итоговое занятие - 2 часа. Сообщение по темам контрольных работ, их защита.

3.2. Содержание лабораторного практикума

Содержание лабораторного практикума соответствует основным темам теоретического раздела (лекций), в каждую из лабораторных работ введены элементы научных исследований, повышающие интерес студентов и их познавательную активность.

Перед лабораторной работой преподаватель обсуждает со студентами некоторые положения теоретического раздела по теме лабораторной работы и особенности ее выполнения. Каждый студент оформляет полный отчет по теме, содержащей несколько лабораторных работ. В отчете приводятся цель работы, краткие теоретические положения, методика и ход работы, схема и описание установки, таблицы экспериментальных данных, графические зависимости, расчетные формулы, вычисления и выводы. Требования к оформлению и написанию отчетов по лабораторным работам приведены в методических указаниях к выполнению лабораторных работ.

Вводная беседа – 1 час. Правила техники безопасности при работе в химической лаборатории.

Тема 1. Входной контроль сырьевых материалов (6 час.)

Химический анализ кварцевого песка с целью определения его пригодности для производства фарфора.

Тема 2. Шликерное литье керамических изделий (4 час.).

Изготовление изделий методом шликерного литья из водного или термопластичного шликера. Изучение свойств изделий после обжига.

Тема 3. Декорирование тонкокерамических изделий (4 час.).

Декорирование изделий керамическими красками, нанесение деколи.

Итоговое занятие (1 час).

4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

4.1. Общие методические указания

В процессе изучения данной дисциплины студенты выполняют контрольную работу. Выбор темы индивидуального задания (контрольной работы) определяется преподавателем.

Студенты, которые планируют выполнение выпускной квалификационной работы по научной тематике, могут выбрать в качестве контрольного задания следующие темы научных рефератов (раздел 4.2.1).

Контрольная работа выполняется на листах формата А4.

Структура работы:

- титульный лист;

- номер варианта и тема контрольной работы, содержание с указанием страниц;

- основное содержание по теме контрольной работы;

- список использованной литературы.

4.2. Варианты контрольных заданий (тематика рефератов)

Таблица 2

Темы вариантов индивидуальных заданий по контрольной работе

| № п/п задания | Тема контрольной работы |
| --- | --- |
| 1 | Технологический контроль производства фарфора |
| 2 | Технологический контроль производства фаянса |
| 3 | Технологический контроль производства плитки для пола |
| 4 | Технологический контроль производства облицовочной плитки |
| 5 | Технологический контроль производства дренажных труб |
| 6 | Технологический контроль производства керамзита |
| 7 | Технологический контроль производства перлита |
| 8 | Технологический контроль производства фритты |
| 9 | Технологический контроль производства фасадной плитки |
| 10 | Технологический контроль производства санстройизделий |

4.2.1. Тематика научных рефератов

- Керамические краски;

- Новые скоростные технологии обжига;

- Нетрадиционные сырьевые материалы в технологии керамики;

- Декоративно-отделочные керамические строительные материалы;

- Повышение прочности  фарфоровых изделий;

- Технология получения декоративных глазурей;

- Способы интенсификации процессов сушки и обжига;

- Свойства и области применения композиционных теплоизоляционных материалов.

5. КУРСОВАЯ РАБОТА

5.1. Методические указания по выполнению курсовой работы

Целью выполнения курсовой работы является углубленное изучение технологии и физико-химических основ производства одного из видов керамической продукции. Выполнение курсовой работы также направлено на развитие ключевых навыков, формирующих в большой степени профессиональную компетенцию инженера.

Курсовая работа выполняется на листах формата А4.

Структура работы:

- титульный лист;

- реферат (не номеруется);

- оглавление;

- введение;

- основные теоретические положения;

- литературный обзор;

- заключение

- литература.

Общий объем курсовой работы составляет 30-40 стр.

Содержание отдельных разделов работы:

Реферат отражает основное содержание работы, должен занимать около 0,5 стр. Приводятся сведения об объеме работы, количестве страниц, количестве и характере иллюстраций, количестве использованных литературных источников. Дается перечень ключевых слов (5-15). Основная часть реферата отражает сущность выполненной работы.

Основные теоретические положения содержат следующие разделы: Понятие о керамике. Требования, предъявляемые к данному виду керамических материалов. Компонентные составы и свойства керамического материала. Физико-химические основы процессов, протекающих при обжиге керамического материала.

Если возможно, выполнить расчеты:

- фазового состава керамики;

- коэффициента термического расширения;

- температуры обжига изделий с построением кривой плавкости по фазовой диаграмме;

- основных свойств керамики.

Литературный обзор производится по главным проблемам отрасли. Он является основным в курсовой работе. Материал собирается и систематизируется в соответствии с тем, как сформулирована проблема, вынесенная в заголовок работы. Сведения, содержащиеся в литературном обзоре, позволить объективно определить научно-технический уровень работы. В тексте необходимо дать ссылки на использованные литературные источники, среди них  наряду с основной учебной литературой обязательно должны быть использованы работы отечественных и зарубежных авторов. Особое внимание надо обратить на изучение патентной литературы.

Заключение должно содержать оценку результатов работы с точки зрения их соответствия требованиям задания.

5.2. Задания на курсовую работу

Каждый студент получает индивидуальное задание на курсовую работу, как правило, тема ее соответствует тематике курсового проекта, она может быть связана также с учебно-исследовательской работой.

7.1. Литература обязательная

- Химическая технология стекла и ситаллов / Под ред. 
Н.М. Павлушкина. - М : Стройиздат, 1983. -  432с.

- Аппен А.А. Химия стекла. - Л.: Химия, 1970.-315с.

- Виды брака в производстве стекла / Под ред. Г. Иебсена-Мардвеля.-М., 1986. – 333 с.

- Павлушкин Н.М. Основы технологии ситаллов. - М : Стройиздат, 1970. - 320с.

- Павлушкин Н.М., Сентюрин Г.Г., Ходаковская Р.Я. Практикум по технологии стекла и ситаллов. - М : Стройиздат, 1970. - 512с.

- Бутт Л.И., Поляк В.В. Технология стекла. – М.: Стройиздат, 1971. – 386 с.

- Гулоян Ю.А. Эффективность технологиченских процессов в производстве стеклянных изделий. – М.: Легкая и пищевая промышленность. – 1982. – 167 с.

- Гулоян Ю.А. Выработка выдувных изделий из стекла. – М.: Стройиздат, 1988. – 254 с.

- Справочник по производству стекла // ГИС / Под ред. 
И. И. Китайгородского и С.И.Сильвестровича. Т. 1. – М.: Госстройиздат., 1963.- 1026 с.

7.2. Литература дополнительная

- Стекло: Справочник /Под ред. Н. М. Павлушкина. – М.: Стройиздат, 1973.

- Волгина Ю.М. Технологическое оборудование стекольных заводов.-  М : Стройиздат, 1974. - 307с.

- Солинов  Ф.Г. Производство листового стекла. - М : Стройиздат, 1976. - 286 с.

- Мелконян Р.Г. Аморфные и горные породы и стекловарение. - М.: «НИА-Природа», 2002.- 264 с.

- Лясин В.Ф., Саркисов П.Д. Новые облицовочные материалы на основе стекла - М.: Стройиздат, 1987.- 193 с.

6.4. Web-ресурсы

- http://www.steklosouz.ru/

- http://www.ros-info.ru/firma.

- http://www.glasstsar.com

- http://www.rusglass.ru

- http://www.penosteklo

- http://rusreferat.info

- http://www.pereplet.ru

- http://www.glassfiles.ru

- http://www.fips.ru

- http://www.glassbranch.com

- http://www.sciteclibrary.ru