Размеры образца Zr-1Nb (Э110) и его состояние

| Номер образца | Ширина, а, мм | Толщина, b, мм | Длина рабочей части, l0, мм | Структурное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,05 | 0,89 | 30 | УМЗ, Размер зерна – 0,2 мкм |
| 2 | 8,04 | 0,76 | 30 |  |
| 3 | 8,02 | 0,82 | 30 |  |
| 4 | 7,97 | 0,87 | 30 |  |
| 5 | 7,87 | 0,9 | 30 |  |
| 6 | 7,96 | 0,71 | 30 |  |
| 7 | 8,06 | 0,73 | 30 |  |
| 8 | 7,94 | 0,84 | 30 |  |
| 9 | 7,97 | 0,81 | 30 | УМЗ+отжиг 400С, Размер зерна – 0,3 мкм |
| 10 | 7,99 | 0,84 | 30 |  |
| 11 | 8,07 | 0,87 | 30 |  |
| 12 | 8,02 | 0,83 | 30 |  |
| 13 | 7,85 | 0,92 | 30 | УМЗ+отжиг 450С, Размер зерна – 0,7 мкм |
| 14 | 7,86 | 0,96 | 30 |  |
| 15 | 7,96 | 0,85 | 30 |  |
| 16 | 7,98 | 0,68 | 30 |  |
| 17 | 8,02 | 0,87 | 30 | УМЗ+отжиг 500С, Размер зерна – 1,2 мкм |
| 18 | 8,02 | 0,92 | 30 |  |
| 19 | 8,08 | 0,9 | 30 |  |
| 20 | 8,09 | 0,91 | 30 |  |
| 21 | 7,95 | 0,81 | 30 | УМЗ+отжиг 600С, Размер зерна – 2 мкм |
| 22 | 8,0 | 0,82 | 30 |  |
| 23 | 8,02 | 0,83 | 30 |  |
| 24 | 8,0 | 0,82 | 30 |  |
| 25 | 7,93 | 0,81 | 30 |  |
| 26 | 8,01 | 0,82 | 30 |  |
| 27 | 8,04 | 0,83 | 30 |  |
| 28 | 8,06 | 0,83 | 30 |  |