## Slide 1: Практическое занятие №3
«Расчёт кривых нагружения»

## Slide 2: Испытания на растяжение
В процессе растяжения, реализуемого на специальных испытательных машинах, автоматически записывается диаграмма испытания в координатах сила – удлинение (рабочая, или индикаторная диаграмма).
Рис. 1. Диаграмма испытания.
OB – участок упругости. После нагружения в пределах этого участка образец возвращается в исходное состояние. Такая деформация, полностью исчезающая после разгрузки, называется упругой.
BC – участок общей текучести (площадка текучести). На этом участке на поверхности образца появляется сетка линий, направленных под углом приблизительно 45° к оси растяжения – линии Чернова-Людерса. Эти линии свидетельствуют о появлении нового механизма деформации, заключающегося в сдвиге атомных слоев друг относительно друга. Из-за этих сдвигов после разгрузки образец не возвращается в исходное состояние, приобретая остаточную, или пластическую, деформацию.

## Slide 3: Испытания на растяжение
CD – участок упрочнения. Пластическая деформация изменяет внутреннюю структуру материала, в результате чего образец снова проявляет сопротивление деформированию, и растягивающая сила повышается.
DK – участок местной текучести. Точка D диаграммы соответствует появлению на образце локального сужения – шейки. Дальнейшая деформация локализуется в этой области, и за счет уменьшения площади поперечного сечения необходимая для растяжения сила снижается. Точка K соответствует разделению образца на части. Разрыв происходит в самом тонком месте шейки.
Рис. 1. Диаграмма испытания.

## Slide 4: Условная диаграмма
Чтобы исключить влияние геометрических размеров образца, рабочая диаграмма перестраивается в условную (в координатах напряжение – деформация).
Полученная диаграмма называется условной потому, что при вычислении напряжения и деформации сила и удлинение относятся не к действительным, а к начальным значениям соответственно площади поперечного сечения и длины образца.
Рис. 2. Условная диаграмма испытания.

## Slide 5: Условная диаграмма
На условной диаграмме выделяют следующие характерные точки:
σпц – предел пропорциональности: максимальное напряжение, до которого справедлив закон Гука (т.е. наблюдается прямая пропорциональная зависимость между напряжением и деформацией);
σу – предел упругости: максимальное напряжение, до которого в материале не возникает пластических деформаций;
σт – предел текучести: напряжение, при котором наблюдается рост деформации при постоянном напряжении;
σв – предел прочности (или временное сопротивление разрыву): максимальное напряжение, которое может выдержать образец без разрушения.
* Если прекратить нагружение в точке G и снять нагрузку, то разгрузка произойдет по закону Гука, т.е. по линии, параллельной участку упругости (отрезок GO1). Таким образом, отрезок OO1 определяет величину остаточной деформации образца, а отрезок O1O2 – величину упругой деформации на момент разрыва.
Рис. 2. Условная диаграмма испытания.

## Slide 6: Характеристики прочности
предел текучести σт;
предел прочности σв.
Если диаграмма растяжения не имеет площадки текучести, то определяют условный предел текучести σ0,2 – напряжение, соответствующее величине остаточной деформации 0,2%.
Для некоторых материалов величину условного предела текучести определяют при остаточной деформации 0,5% (σ 0,5). Используется также понятие условного предела упругости σ0,001 или σ0,005 – напряжение, соответствующее величине остаточной деформации 0,001 или 0,005%.
Рис. 3. Условный предел текучести.

## Slide 7: Относительное остаточное удлинение при разрыве
Относительное остаточное удлинение при разрыве можно определить непосредственно по диаграмме растяжения, проведя из точки разрыва линию, параллельную участку упругости, до пересечения с осью абсцисс (отрезок OL):
где l0 – начальная длина образца (до испытания), lк – конечная длина образца (после разрушения).
Рис. 4. Относительное остаточное удлинение при разрыве.

## Slide 8: Пластичные и хрупкие материалы
По величине относительного остаточного удлинения при разрыве принято различать:
пластичные материалы – способные получать без разрушения большие остаточные деформации ( > 10%);
хрупкие материалы – способные разрушаться без образования заметных остаточных деформаций (d < 5%).
Рис. 5. Пластичный (1) и хрупкий (2) материалы при растяжении.
Пластичные и хрупкие материалы отличаются также по характеру разрушения. Пластичные материалы перед разрывом образуют заметную шейку, а разрушение происходит под углом примерно 45° к оси растяжения (последнее хорошо видно на плоских образцах). Хрупкие материалы разрушаются по плоскости, нормальной оси растяжения, практически без образования шейки.

## Slide 9: Принципы работы разрывной машины для испытания материалов и изделий
В нижеприведённых ссылках представлены видеоматериалы, описывающие принципы работы разрывных машин в различном их исполнении:
разрывная машина РЭМ;
разрывная машина Shimadzu;
испытание сварного соединения (1);
испытание сварного соединения (2);
испытание образца на растяжение;
разрыв стального стержня;
сжатие стального образца.

## Slide 10: Задание
1. С помощью программного пакета Origin построить кривые нагружения:
«время - удлинение»;
«время - нагрузка»;
«напряжение (МПа) – деформация (%)».
2. По величине относительного остаточного удлинения при разрыве определить тип испытуемого материала (пластичный или хрупкий).
3. Если диаграмма растяжения не имеет площадки текучести, то определить величину условного предела текучести σ0,2.
4. На графике «напряжение (МПа) – деформация (%)» показать участки упругости, площадку текучести, участок упрочнения, участок местной текучести.
Отчёт представить в электронном виде и отправить на почту преподавателя (sidelevdv@tpu.ru).
В отчёте должны быть указаны: исходные данные, номер образца, построенные кривые нагружения, тип испытуемого материала и его обоснование, величина условного предела текучести, график «напряжение (МПа) – деформация (%)» с выделенными областями поведения материала при нагружении.
Исходные данные взять с персонального сайта преподавателя согласно своему варианту.
Срок сдачи работы – 15 апреля 2020 г.

## Slide 11
Экспериментальная установка
Instron VHS 40/50-20
Рис. 6. Общий вид установки.

## Slide 12
Форма и размеры образцов
Для проведения экспериментов были подготовлены плоские образцы из сплава Zr-1%Nb. Их размеры приведены в приложенном файле «Размеры образцов Zr-1Nb.doc» и на слайде №7.
Рис. 7. Общий вид образцов
на растяжение.

## Slide 13
Микроструктура сплава Zr – 1 мас. % Nb
Рис. 8. Электронно-микроскопические светлопольные с соответствующими микродифракциями изображения сплава Zr - 1 мас. % Nb в УМЗ состоянии и после отжигов, С: a  УМЗ; b  400; c 450; стрелками показаны рефлексы от идентифицированных фаз и сами фазы.
С помощью термического отжига в диапазоне температур 400-600 С были подготовлены образцы с различным размером зёрен (от 0,2 до 2 мкм). Параметры обработки представлены в файле «Размеры образцов Zr-1Nb.doc» и на слайде №7. (см. столбец «Структурное состояние»). Ниже приведены изображения их структуры.

## Slide 14
Образцы сплава после механических испытаний на растяжение
Рис. 9. Фотографии
образцов после
испытаний.

## Slide 15
Исходные параметры образцов
Номер образца | Ширина, а, мм | Толщина, b, мм | Длина рабочей части, l0, мм | Структурное состояние
1 | 8,05 | 0,89 | 30 | УМЗ, Размер зерна – 0,2 мкм
2 | 8,04 | 0,76 | 30 | 
3 | 8,02 | 0,82 | 30 | 
4 | 7,97 | 0,87 | 30 | 
5 | 7,87 | 0,9 | 30 | 
6 | 7,96 | 0,71 | 30 | 
7 | 8,06 | 0,73 | 30 | 
8 | 7,94 | 0,84 | 30 | 
9 | 7,97 | 0,81 | 30 | УМЗ+отжиг 400С, Размер зерна – 0,3 мкм
10 | 7,99 | 0,84 | 30 | 
11 | 8,07 | 0,87 | 30 | 
12 | 8,02 | 0,83 | 30 | 
13 | 7,85 | 0,92 | 30 | УМЗ+отжиг 450С, Размер зерна – 0,7 мкм
14 | 7,86 | 0,96 | 30 | 
15 | 7,96 | 0,85 | 30 | 
16 | 7,98 | 0,68 | 30 | 
17 | 8,02 | 0,87 | 30 | УМЗ+отжиг 500С, Размер зерна – 1,2 мкм
18 | 8,02 | 0,92 | 30 | 
19 | 8,08 | 0,9 | 30 | 
20 | 8,09 | 0,91 | 30 | 
21 | 7,95 | 0,81 | 30 | УМЗ+отжиг 600С, Размер зерна – 2 мкм
22 | 8,0 | 0,82 | 30 | 
23 | 8,02 | 0,83 | 30 | 
24 | 8,0 | 0,82 | 30 | 
25 | 7,93 | 0,81 | 30 | 
26 | 8,01 | 0,82 | 30 | 
27 | 8,04 | 0,83 | 30 | 
28 | 8,06 | 0,83 | 30 | 
Таблица 1 – Данные образцов и их предварительной обработки.

## Slide 16
Результаты испытаний
В таблице Excel приведены следующие данные:
в столбце 1 – время (сек);
в столбце 2 - расстояние (мм);
в столбце 3 – нагрузка (кН).
Рис. 10. Результаты испытаний.

## Slide 17
ПО для графической обработки результатов испытаний Origin 8.0
Рис. 11. Рабочее окно программы.
Доступ к программе через сайт vap.tpu.ru (логин и пароль от личного кабинета на сайте ТПУ) или на своём персональном компьютере.

## Slide 18
Порядок расчета кривой нагружения
Для расчёта использовать Excel и Origin. Порядок следующий.
1. Перенести данные из Excel в Origin: File / Import / Comma Delimited (csv).
2. Построить График «Нагрузка от времени»:
- на графике найти значение «мертвого времени» t0*;
- в колонке «Load» найти значение соответствующее t0;
- вырезать массивы исходных данных выше значения t0;
- вычесть из Время значение t0 (т.е. время эксперимента должно начинаться с нуля).
3. Рассчитать Δl: к колонке «Position» прибавить «нулевое» значение в колонке «Position».
4. Рассчитать деформацию: ε = Δl/l0.
5. Рассчитать напряжение:
σ = F/S0, (2)
где F – нагрузка (Н), S0 = a0  b0 [мм2], а0 – ширина образца, b0 – толщина образца.
a0, b0 и l0 - приведены в таблицы на слайде 7, размеры образца до растяжения.
* «Мертвое время» – время до начала изменения удлинения образца (т.е. до устранения возможных люфтов при закреплении образца в захватах).

## Slide 19
Работа с Origin
Рис. 12. Рабочее окно программы с импортированными данными.

## Slide 20
Условное напряжение σ определяется, используя соотношение:
где F – нагрузка, приложенная к образцу (Н), S0 – поперечное сечение рабочей части образца (мм2), S0 = a0  b0, а0 – ширина образца (мм), b0 – толщина образца (мм).
Условная деформация определялась по формуле:
,
где Δl – удлинение рабочей части образца (мм), l0 – начальная длина рабочей части образца (мм).
Формулы для расчета напряжения и удлинения