## Slide 1: Материалы вакуумной плазменной техники
к.т.н., доцент Сиделёв Д.В.
НОЦ Вейнберга ИЯТШ ТПУ
Томск – 2021
ЛК 3

## Slide 2: Содержание лекции
Материалы. Общее.
Чугуны и стали.
Стали и сплавы для низких температур.
Цветные металлы и сплавы.
Стекло и керамика.
Пластмассы.
Вакуумные свойства материалов.

## Slide 3: Материалы. Общее
Материалы вакуумной плазменной техники в зависимости от назначения подразделяют на 3 группы:
конструкционные (изготовление вакуумных систем и элементов, например: корпуса насосов, вакуумной камеры и пр.; в первую очередь применяются чугуны, стали, титан, стекло, керамика и ситаллы);
технологические (материалы, используемые при испытаниях, ремонте, эксплуатации, например: клеи, герметики и пр.);
специальные (как материалы средств нагрева, например: вакуумная резина, фторопласт, графит и тугоплавки металлы; припои и уплотнители соединений: легкоплавкие металлы и сплавы).
Требования к материалам определяется их назначением применительно к каждой категории материалов и конкретной задачи.

## Slide 4: Чугуны и стали
Чугуны применяются для литья корпусных деталей оборудования, работающего при низком и среднем вакууме.
Чугуны с пластинчатым графитом применяются для изготовления малонагруженных изделий. Механические свойства регулируются ГОСТ 1412-85.
Высокопрочные чугуны не уступают по механическим свойствам углеродистым сталям, обладают хорошим литейными свойствами и обрабатываются резанием, износостойкие (корпуса насосов, вентили, переходники). Регулируются ГОСТ 7293-85.
Чугун | σВ, МПа | σИ, МПа | НВ
СЧ 15 | 147 | 314 | 163-229
СЧ 20 | 196 | 392 | 170-241
СЧ 25 | 245 | 451 | 180-250
СЧ 30 | 294 | 490 | 181-255
Таблица 1 - Чугуны с пластинчатым графитом.
Таблица 2 – Высокопрочные чугуны.
Чугун | σВ, МПа | σТ, МПа | НВ
ВЧ 45 | 441 | 333 | 160-220
ВЧ 50 | 490 | 343 | 180-260
ВЧ 60 | 588 | 393 | 200-280

## Slide 5: Чугуны и стали
Углеродистые стали применяются для изготовления вакуумных компонентов и узлов, работающих при давлении 10-4 Па и выше, при нормальной температуре.
Применяется хромирование и никелирование углеродистой стали для подавления коррозии.
Стали хорошо свариваются, поддаются горячему деформированию и термообработке. Скорость удельного газовыделения – 4-40·10-5 Па·м3/(м2·с).
Углеродистые стали имеют гарантированный химический состав и механические свойства (обычно их маркируют, например, 08, 10, 20, и т.д. – среднее содержание углерода в 0,01%).
Применяется нормализация и закалка сталей.
Сталь | Массовая доля, % |  | 
 | С | Mn | Si
Ст0сп | <0,23 | - | -
Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,12-0,30
Ст5сп | 0,28-0,37 | 0,50-0,80 | 0,15-0,35
Таблица 3 – Содержание элементов спокойных сталей.

## Slide 6: Чугуны и стали
Легированные стали обладают более высокими механическими свойствами, чем углеродистые. Основные легирующие элементы: Cr, Ni, Si, Mn, W, Mo, V, Ti, B.
Стали 15Х, 40ХФА, 12ХН3А (В – вольфрам, Г – марганец, Ф – ваннадий, П – фосфор, Р – бор, С – кремний, Ц – цирконий, Ю – алюминий).
Классификация | сталь конструкционная легированная, хромоникелевая
Применение | Шестерни, валы, червяки, кулачковые муфты, поршневые пальцы, к которым предъявляются требования высокой прочности, пластичности и вязкости сердцевины и высокой поверхностной твёрдости, работающие под действием ударных нагрузок или при температурах до -100 °С .
НВ, МПа | 217
σВ, МПа | 490 (трубы), 930 (пруток)
σТ, МПа | 685 (пруток)
λ, Вт/(м·⁰С) | 26-31
Таблица 4 – Свойства стали 12ХН3А.

## Slide 7: Чугуны и стали
Жаропрочные сплавы способны работать под высокой нагрузкой и температуре >500 oC. Нагружение деталей в течение длительного времени при повышенных температурах приводит к ползучести. Сопротивление металлов и сплавов ползучести при высоких температурах – жаропрочность.
Жаропрочность характеризуют условным пределом ползучести или пределом длительной прочности: - предел ползучести при допуске на деформацию 0,2% за 100 ч испытания при температуре 700 oC.
Применяются сплавы на основе железа, никеля и кобальта для Т <950 oC (инконели).
Сплавы на основе молибдена - для Т <1500 oC.
Классификация | Сплав молибденовый деформируемый с невысокими пластическим свойствами
Применение | Для производства прессованных прутков, деталей высокотемпературных нагревателей, электрических контакторов, коллекторов излучателей и электродов термоэмиссионных преобразователей, эмиттеров.
σВ (1200 оС), МПа | 340
σ100 (1200 оС), МПа | 90
Таблица 5 – Сплав ВМ1.

## Slide 8: Чугуны и стали
Коррозионно-стойкие стали содержат более 12% хрома. Добавление 8-15% Ni переводит – переход стали в аустенитное состояние (меньшая склонность к росту зерна, повышение коррозионной стойкости, снижение хладноломкости). Широкое применение получили именно в вакуумной технике (12Х18Н10Т, 12Х18Н2Т).
Проблема хромоникелевых сталей – межкристаллитная коррозия (требует уменьшения содержания углерода, введением стабилизаторов – Ti и Nb).
Стали поддаются горячей и холодной прокатке, вытяжке и профилированию, хорошая свариваемость. Применяют закалку, отжиг и отпуск.
Таблица 6 – Сталь 12Х18Н10Т.
Классификация | сталь конструкционная аустенитная
Применение | детали, работающие до 600 °С. Сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорной кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от —196 до +600 °С, а при наличии агрессивных сред до +350 °С.
НВ, МПа | 179
σВ, МПа | 510-1080 (трубы, проволока, прутки, листы)
σТ, МПа | 196-205 (прутки, листы)
λ, Вт/(м·⁰С) | 15-26

## Slide 9: Стали и сплавы для низких температур
Металлические материалы, эксплуатируемые при низких температурах (до 4,2 К) разделяют на группы:
- работающие при 219-293 К;
- работающие при 193-293 К;
- работающие при 13-293 К.
При снижении температуры прочность возрастает, а пластичность и вязкость уменьшаются. Применяют аустенитные стали 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 12Х18Н9 (имеют высокую ударную вязкость при нормальной температуре и остаётся высокой до 20 К, сохраняют свою пластичность при низких Т).
Таблица 7 – Сталь 07Х21Г7АН5.
Классификация | сталь конструкционная аустенитная
Применение | для сварных изделий, работающих при температурах до 20 К и в средах средней агрессивности; сталь аустенитного класса
σВ, МПа | 650-750 (трубы, проволока, прутки, листы)
σТ, МПа | 400 (листы, прокат)

## Slide 10: Цветные металлы и сплавы
Титан и его сплавы имеют высокую прочность, плотность жаропрочность и коррозионную стойкость до 500 оС. При большей Т – интенсивно окисляются, поглощают водород (охрупчивание).
Технические титаны обрабатываются давлением, хорошей свариваемостью в аргоне, плохо обрабатываются резанием. Обладают высокой пластичностью при низких Т. Широко применяются для изготовления газоулавливающих насосов, в криогенной технике. Легирующие добавки: Al, Mo, V, Mn, Cr, Sn, Zr, Nb, Si. Не упрочняются термической обработкой.
Таблица 8 – Титановые сплавы.
 | Сплав | Содержание, % |  |  | Механические свойства |  | 
 |  | Al | Mo | Иные | σВ, МПа | δ, % | ан, Дж/см2
α | ВТ5 | 4,6-6,2 | - | - | 750-900 | 10-14 | 30-60
 | ВТ5-1 | 4,6-6,2 |  | 2,0-3,0 Sn | 800-950 | 10-15 | 40-80
 | ОТ4 | 3,5-5,0 |  | 0,8-2,0 Mn | 700-900 | 10-20 | 40-100
α+β | ВТ9 | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 0,20-0,35 Si, 0,2-2,0 Zn | 1100 | 10 | 30
 | ВТ14 | 3,5-6,3 | 2,5-3,8 | 0,9-1,9 V | 1000 | 12 | 70
 | ВТ22 | 4,4-5,9 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 V, 0,5-2,0 Cr, 0,5-1,5 Fe | 1150 | 15 | 30

## Slide 11: Цветные металлы и сплавы
К тугоплавким металлам относятся металлы с Т плавления выше 1700 оС.
Вольфрам - тело нагрева (проволока, листы). Активно взаимодействует с кислородом (WO3 – испаряется в вакууме). σВ (2200 К) = 114 МПа.
Молибден – пластичен после отжига, можно обрабатывать резанием и пластическим деформированием. Хорошо сваривается в инертной среде, с помощью электронного луча. Применяется для изготовления вакуумно-плотных спаев с алюмосиликатными стеклами.
Тантал – самый пластичный среди тугоплавких металлов (подвергается всем видам механической обработки, свариваемость в аргоне и с помощью эл. луча). В диапазоне 700-1200 оС поглощает газы, 1200-1440 оС – обезгаживается. Тантал ТВЧ и ТВЧ-1 получают методом вакуумной плавки.
Ниобий – обладает высоким газопоглощением, низким давлением пара. Используется в качестве припоя для соединения более тугоплавких металлов.

## Slide 12: Цветные металлы и сплавы
Таблица 9 – Физические свойства тугоплавких металлов.
 | Температура, оС |  |  | Свойства |  | 
 | рекристаллизация | плавление | кипение | ρ, г/см3 | λ, Вт/(м·оС) | α·106, К-1
W | 1565 | 3380 | 5930 | 19,3 | 192 | 4,5
Re | 1400 | 3070 | 5870 | 21,0 | 68 | 6,7
Ta | 1000 | 2996 | 6100 | 16,6 | 52 | 6,6
Mo | 1130 | 2625 | 4800 | 10,2 | 140 | 5,4
Nb | 110 | 2415 | 3300 | 8,6 | 48 | 7,1
Hf |  | 1975 | 5400 | 13,4 | 21 | 6,0

## Slide 13: Цветные металлы и сплавы
Алюминиевые сплавы c магнием и марганцем (АМц, АМг) используются в качестве конструкционных материалов для изготовления вакуумных камер, корпусов вакуумной арматуры, трубопроводов и пр.
Легко обрабатываются давлением, свариваются и коррозионно-стойкие.
Таблица 10 – Алюминиевые сплавы.
Сплав | Содержание, % |  | Cвойства |  |  |  | 
 | Mn | Mg | σВ, МПа | δ, % | ρ, г/см3 | λ, Вт/(м·оС) | α·106, К-1
АМц | 1,0-1,6 | - | 130 | 23 | 2,73 | 188,5 | 24,0
АМг3 | 0,3-0,6 | 3,2-3,8 | 190 | 15 | 2,67 | 146,6 | 23,8
АМг6 | 0,5-0,8 | 5,8-6,8 | 300 | 18 | 2,63 | 293,3 | 24,0

## Slide 14: Цветные металлы и сплавы
В технике высокого и сверхвысокого вакуума широко применяется медь благодаря высокой теплопроводности и пластичности. Обладает низкой газопроницаемостью, низким давлением паров (10-9 Па при 500 оС). КТР меди близок к КТР стали 12Х18Н10Т.
Применение: системы охлаждения, уплотнители высокотемпературных соединений.
Проблемы использования меди: склонность к водородной «болезни» (несплошности в меди при её нагреве в водородсодержащей среде), окисление меди при повышенных температурах.
Применение латуни в вакууме ограничено из-за десорбции цинка при нагреве. Рекомендуется использовать бронзы.
Таблица 11 – Свойства технической меди М1.
Температура |  | Cвойства |  |  |  |  |  | 
плавления | кипения | σВ, МПа | δ, % | ρ, г/см3 | λ, Вт/(м·оС) | α·10-6, К-1 | ρэл, Ом·м | HB, МПа
1359 | 2873 | 220 | 60 | 8,96 | 395 | 16,4-19,3 | 1,67·10-8 | 36

## Slide 15: Цветные металлы и сплавы
Никель мало применяется в вакуумной технике. Как материал гальванических покрытий в узлах с пайкой, для изготовления термоэлектродов преобразователей (термопар). Пайка тугоплавких стёкол выполняется с использованием ковара (Н28К18).

## Slide 16: Стекло и керамика
Стёкла – аморфные материалы с высокой прозрачностью (основная составляющая – диоксид кремния). Используют специальные примеси: Pb, Zn, Mg, Ca и др.
В зависимости от КТР различают:
тугоплавкое (твёрдое) стекло α=5,5·10-6 оС-1;
легкоплавкое стекло α=5,5-11,0·10-6 оС-1.
Наиболее тугоплавкое стекло – кварцевое с содержанием SiO2 не менее 98,8%.
Высокие прочностные характеристики и прозрачность, активно сорбирует газы (значительное газовыделение, 59 и более мономолекулярных слоёв, преимущественно происходит сорбция паров воды, азота и CO2).
Газовыделение происходит при нагреве, обычно в течение первых 2-3 мин. Поверхностная десорбция завершается при нагреве более 300 оС. Для газовыделения паров воды и CO2 требуются температуры более 500 оС. Для формообразования стекла используют его термопластические свойства (зависимость вязкость стекла от температуры).
Таблица 13 – Свойства технической стекла.
Стекло | Предел прочности, МПа |  | Cвойства |  |  |  | 
 | разрыв | сжатие | α·10-7, оС-1 | λ, Вт/(м·оС) | Тразм, оС | Термостойкость, оС | Тотж, оС
С39-1 | 78 | 1106 | 38-41 | 1,3 | 630-650 | 250 | 400-550
кварцевое | 70-120 | 1600-2000 | 5,5-6,1 | 1,4-2,7 | 1500 | 1000 | -

## Slide 17: Стекло и керамика
Керамика по многим свойствам превосходит стёкла. Их свойства слабо зависят от Т (до 1000 оС). Стабильность их свойств обеспечивает их применение при высоких Т (1400-1600 оС). Применяют для изготовления жёстких и механически прочных вакуумных соединений с металлами (медь, никель, молибден).
Применение: изоляторы, металлокерамические узлы, для энергетических герметичных вводов.
Газовыделение керамики (вакуумно-плотной) значительно ниже, чем у стёкол. На газовыделение керамики сильно влияют адсорбция и десорбция газов из атмосферы.
Керамика на основе SiО2 сильно поглощает влагу. Интенсивность поглощения тем выше, чем больше пористость и шероховатость поверхности. Широко применяются стеклокристаллические материалы (ситаллы и цементы).
Таблица 14 – Свойства вакуумно-плотной керамики.
Стекло | Предел прочности при изгибе, МПа | Cвойства |  |  |  | 
 |  | α·10-7, оС-1 | λ, Вт/(м·оС) | εэл | tg δ, 104 | Эл. прочность, МВ/м2
Поликор | 240-290 | 57-75 | 10,4 | 9,8-10,2 | 0,5 | 50
Алюмооксидная 22Х | 70-360 | 61-79 | 27,3 | 9,3-9,5 | 8 | 54

## Slide 18: Пластмассы
Пластмассы – искусственные материалы, получаемые на основе органических полимерных связующих веществ (используют синтетические смолы, эфиры и целлюлозы). Многие пластмассы состоят из одного связующего (напр., полиэтилен).
По характеру связующего: термопласты, термореактопласты.
Термопласты применяются в качестве органических прозрачных стёкол, диэлектриков (имеют ограничение по Траб). В вакуумной технике применяется полиэтилен, политетрафторэтилен (ПТФЭ), органические стёкла и полиуретаны (шланги и трубы, уплотнители, изоляторы, деформируемые вакуумные камеры).
ПТФЭ обладает высокой химической стойкостью по отношению к химическим активным реагентам (термостабилен до 250 оС), малое газовыделение, хорошо обрабатывается резанием, не смачивается водой, стабильные электрические свойства, но хладотекуч и происходит выделение F при высоких T.

## Slide 19: Вакуумные свойства материалов
Вакуумные свойства материалов

## Slide 20: Задание для практического задания
Подготовить презентацию о применении различных материалов в вакуумной плазменной технике на основе конкретных примеров. Для работы использовать список рекомендуемой литературы и средства открытого доступа в сети «Интернет», каталоги продукции вакуумной и плазменной техники и комплектующих.
Доп. задание: доклад в виде презентации на тему «вакуумная плавка».