## Slide 1: Производство серы

## Slide 3: Сырье установки, современное оформление УПЭС

## Slide 4: Химизм процесса
Конверсия кислого газа в серу производится трехступенчатым окислительным способом Клауса с применением одной термической и двух каталитических стадий. На третьей каталитической стадии производится доочистка хвостового газа методом прямого каталитического окисления сероводорода на селективном катализаторе.
На термической стадии
2H2S + O2 → 2H2O + S2 + Q
Стехиометрическое соотношение количеств воздуха и кислого газа может быть в пределах от 2:1 до 3:1.
Реакция протекает при температурах 1000÷1500 °С, в зависимости от содержания сероводорода в кислом газе и количества углеводородов.
25÷30 % окисляется до сернистого ангидрида по реакции:
H2S + 1,5O2 → H2O + SO2 + Q
Необходимо учитывать наличие углеводородов в составе кислого газа, должно быть обеспечено их полное сжигание по реакциям:
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Q
C2H6 + 3,5O2 → 2CO2 + 3H2O + Q
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O + Q
При недостатке кислорода) при взаимодействии образовавшейся окиси углерода и водяного пара протекает реакция водяного газа:
H2O + CO  H2 + CO2
Увеличение содержания углеводородов в кислом газе свыше 2% приводит к постепенному нарушению процесса каталитической конверсии.
Увеличение содержания в кислом газе нежелательных компонентов (CO2, пары воды и углеводороды), вступающих в побочные реакции, особенно при температурах 900÷1100°С, ведет к образованию сероуглерода, серооксида углерода, окиси углерода и водорода:
CH4 + 2H2S  CS2 + 4H2
CH4 + S2  CS2 + 2H2
CH4 + 2S2  CS2 + 2H2S
2CS2 + SO2  2COS + 1,5S2
CH4 + 1,5O2  CO + 2H2O
CO + 0,5S2  COS
2CH4 + 3SO2  2COS + 0,5S2 + 4H2O
2CO2 + 1,5S2  COS + SO
Повышении температуры выше 1100°С приводит к уменьшению содержания CS2 и COS в продуктах термической стадии процесса Клауса.
Аммиак, содержащийся в газе отпарки, сгорает по следующей реакции:
2NH3 + 1,5O2  N2 + 3H2O + Q

## Slide 5: Реактор процесса Клауса
При снижении температуры технологических газов происходит сначала ассоциация молекул серы S2 (существуют при температурах порядка 900°С) в S6 и S8, а затем при снижении температуры газов ниже 400°С происходит конденсация:
3S2 → S6 + Q
4S2 → S8 + Q
4S6 → 3S8 + Q
S8(газ) → S8(жидк.) + Q

## Slide 6: Каталитическая стадия
На I и II каталитических стадиях процесса при температурах 220-240°С на входе в реакторы происходит конверсия H2S и SO2 по реакции:
2Н2S + SО2  3/6S6 + 2Н2О + Q
2Н2S + SО2  3/8S8 + 2Н2О + Q
Снижение температуры на каталитической стадии увеличивает степень конверсии.
Используемый на I и II каталитических стадиях процесса титансодержащий катализатор также активен в реакциях гидролиза сероуглерода и серооксидуглерода по следующим реакциям:
COS + H2O  CO2 + H2S
CS2 + 2H2O  CO2 + 2H2S
Для утилизации остаточного сероводорода после I и II каталитической стадии используется III каталитическая стадия, основанная на селективном окислении сероводорода кислородом на катализаторе активном в основной реакции:
Н2S + 1/2О2  1/nSn + Н2О + Q
Катализатор не должен проявлять активности в реакции Клауса.

## Slide 7: Печь дожига хвостовых газов
Сжигание отходящих газов производится для окисления всех соединений серы до SO2. Процесс сжигания производится в топочном пространстве печи дожига для термического обезвреживания сероводородсодержащего газа при температуре 820 С, данная температура необходима для обеспечения полного окисления Н2S и всех соединений серы. Необходимая температура достигается сжиганием смеси топливного газа и кислорода воздуха. Избыток кислорода способствует более эффективному процессу окисления компонентов отходящих газов.
Процессы окисления компонентов топливного и отходящих газов характеризуется положительным тепловым эффектом и идут по следующим основным реакциям:
Н2 + 0,5О2  Н2О
СН4 + 2О2  СО2 + 2Н2О
С2Н6 + 3,5О2  2СО2 + 3Н2О
С3Н8 + 5О2  3СО2 + 4Н2О
С3Н6 + 4,5О2  3СО2 + 3Н2О
С4Н10 + 6,5О2  4СО2 + 5Н2О
С5Н12 + 6О2  4СО2 + 4Н2О
С6Н14 + 8О2  5СО2 + 6Н2О
Н2S + 1,5O2  SO2 + H2O
СН4 + H2S + 2О2 ® COS + 3H2О
COS + 1,5O2  CO2 + SO2
CS2 + 3O2  CO2 + 2SO2
CO + 0,5O2  CO2
SO2 + 0,5O2  SO3

## Slide 8: Дегазация серы
Для обеспечения успешной дегазации температура серы должна находиться в требуемом интервале от 130-155°C. Вязкость жидкой серы, особенно при низком содержании H2S, очень резко повышается при температуре 160°C и выше, в результате чего уменьшается контакт между воздухом и серой, в результате чего снижается эффективность дегазации.

## Slide 9: Благодарю за внимание