## Slide 1
Технология переработки нефти
Производство битумов, пеков и технического углерода
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ ИШПР Юрьев Е.М.
Лекция № 5

## Slide 2
Технология переработки нефти
Производство битумов
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ ИШПР Юрьев Е.М.

## Slide 3
Нефтяные битумы – жидкие, полутвердые или твердые нефтепродукты, состоящие из:
Асфальтенов – твердость и высокая температура размягчения;
Смол – цементирующие свойства и эластичность;
Масел – разжижающая среда.
«Битумы – высококонцентрированные растворы асфальтенов в тяжелых маслах и смолах» (Магарил Р.З.).
Производство битумов относится к процессам, углубляющим переработку нефтяного сырья.
Производство битумов - Общая информация
масла ↔ смолы → асфальтены (ФАЗА) → → карбены (ФАЗА) → карбоиды (ФАЗА).

## Slide 4
Сырье:
ТНО: гудроны, мазуты, тяжелые нефти, асфальты деасфальтизации, крекинг-остатки и др.;
А/С и (А+С)/М должны быть высокими, н-П – низким;
нефти, из остатков которых вырабатываются битумы, должны быть хорошо обессолены, должны быть тяжелыми, высокосмолистыми;
наличие сернистых соединений в сырье не ухудшает свойств битумов (обеспечивает пластические свойства и понижению температуры хрупкости);
(оптимально) остатки из нафтеновых и нафтено-ароматических нефтей с высоким содержанием САВ;
термоокислительная стабильность компонентов сырья снижается в ряду: алканы – нафтены – арены;
н-парафины понижают растяжимость и морозостойкость битумов; наличие н-парафинов в сырье повышает расход воздуха и продолжительность процесса окисления;
парафинонафтеновые соединения в сырье выполняют роль разжижителя и пластификатора, улучшающих, прежде всего, низкотемпературные свойства Б. (желательно 10-20 % в сырье);
Сырье производства битумов
Содержание групп УВ, % мас. не менее | Гудрон | БНД 60/90 | БН 90/10 | БНК 45/190
Масла | 55 | 45-49 | 50 | 48
Смолы | 35 | 30-34 | 24 | 36
Асфальтены | 8,5 | 21-23 | 25 | 18
Таблица – Оптимальный состав сырья и битумов различного назначения
(западно-сибирские нефти)

## Slide 5
Общемировое производство битумов – 110 млн т/год, в России – 10 млн т/год (загрузка – менее 50 %).
Битумы классифицируют по назначению:
дорожные (80 % всего выпуска):
  вязкие;
  жидкие (БГ, СГ, МГ) = вязкие Б. + жидкие нефтепродукты + ПАВ;
кровельные (10 %);
  пропиточные;
  покровные;
изоляционные;
строительные (10 %);
специальные (применение в лакокрасочной и кабельной промышленности, для заливочных аккумуляторных мастик и др.)
Классификация нефтяных битумов

## Slide 6
Твердость (пенетрация) – глубина проникания иглы, (40-60)·0,1 мм;
Температура размягчения по методу «КиШ», 25-150 °С;
Растяжимость в нить (дуктильность).
Температура хрупкости – при нанесении на охлаждаемую стальную пластину (-2…-30 °С).
Вязкость битума – консистенция при температуре применения – при данной температуре применения должна быть как можно выше.
Адгезия (прилипание) – степень покрытия частиц щебня после обработки в кипящей воде.
Показатели качества нефтяных битумов
Аппарат автоматический для определения условной вязкости битумов Линтел ВУБ–20
Линтел АТХ–20 Аппарат автоматический для определения температуры хрупкости нефтебитумов
Пенетрометр для битумов "ПНБ-02" (Россия)
АКШ Аппарат для определения температуры размягчения битумов
Аппарат для определения растяжимости нефтяных битумов ДБ-2М

## Slide 7
Показатели качества нефтяных битумов

## Slide 8
Показатели качества нефтяных битумов
Наименование показателя | Норма для марки |  |  | Метод испытаний
 | БН 50/50 | БН 70/30 | БН 90/10 | 
 | ОКП 02 5624 | ОКП 02 5623 | ОКП 02 5622 | 
1. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм | 41-60 | 21-40 | 5-20 | По ГОСТ 11501
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С | 50-60 | 70-80 | 90-105 | По ГОСТ 11506
3. Растяжимость при 25 °С, не менее | 40 | 3,0 | 1,0 | По ГОСТ 11505
4. Растворимость, %, не менее | 99,50 | 99,50 | 99,50 | По ГОСТ 20739
5. Изменение массы после прогрева, %,не более | 0,50 | 0,50 | 0,50 | По ГОСТ 18180
6. Температура вспышки °С, не ниже | 230 | 240 | 240 | По ГОСТ 4333
7. Массовая доля воды | Следы |  |  | По ГОСТ 2477
ГОСТ 6617-76. Битумы нефтяные строительные

## Slide 9
Концентрирование ТНО путем их перегонки под вакуумом (остаточные битумы).
Окисление кислородом воздуха ТНО (окисленные битумы – 90 % производимых битумов).
  термоконденсация, инициируемая кислородом (!!!);
  наиболее распространено, потому что при окислении ТНО:
  М → С → А,
  С ≈ const, А/С ↑, (А+С)/М ↑.
  Основные реакции процесса окисления:
    присоединение кислорода с образованием связей С-О, С-О-О (образование оксикилот, асфальтогеновых кислоты);
    отщепление протонов Н+ (реакции конденсации с образованием воды и САВ);
  Содержание кислорода в битуме меньше, чем в исходном сырье. В битумах 60 % кислорода приходится на сложноэфирные группы, 40 % кислорода – на гидроксидные, карбоксильные и карбонильные группы.
Компаундирование остаточных и окисленных битумов и различных ТНО (компаундированные битумы).
Способы производства нефтяных битумов

## Slide 10
Окисление кислородом воздуха ТНО (окисленные битумы):
  Температура:
    должна быть высокой, но не слишком из-за образования карбенов и карбоидов (повышается tразмягчения, tхрупкости, снижается пенетрация);
    должна быть высокой, чтобы снизить вязкость сырья и улучшить контакт с воздухом;
    высокая температура увеличивает выход отгона (черного соляра);
    разница температур верха и низа колонны должна быть более 15 °С
  Расход воздуха:
    кислород является инициатором процесса, поэтому при увеличении расхода требуется меньше времени на окисление;
    НО: высокий расход увеличивает температуру;
    реакция экзотермическая, поэтому расходом воздуха можно регулировать температуру процесса;
    скорость диффузии кислорода в молекулы сырья должна быть максимальна (барботаж);
    конструкция реакционного устройства должна обеспечивать максимальную поверхность контакта реагирующих фаз;
  Давление:
    Повышение интенсифицирует процесс окисления (0,3-0,8 МПа);
    Качество битумов (твердость) повышается благодаря конденсации части масляных паров;
  Рециркуляция части битума:
    Позволяет регулировать температуру размягчения и другие показатели качества;
Основные факторы процесса производства нефтяных битумов
Показатель | Значение
ОСПС | 0,25-0,35 ч-1
Расход воздуха | 0,051-0,08 м3/с 0,8-1,5 м3/мин на 1 т битума
Удельный расход воздуха | 50-400 м3/т
tразм | 47-53 °С
Тепловой эффект окисления гудрона | 628-879 кДж/кг
Условия и показатели получения битумов БНД

## Slide 11
Окисление кислородом воздуха ТНО (окисленные битумы):
Способы производства нефтяных битумов
Основное реакционное устройство (120-500 тыс. т в год):
Дополнительные продукты (используются как топливо в печах):
газы (вода, CO2, сухие газы);
черный соляр / отгон (фенолы, кислоты, спирты, альдегиды, кетоны).
240-
270 °С
140-200°С
270°С
170-200 °С
200-240°С
250-
280 °С
0,18-0,22 МПа

## Slide 12
Реактора производства нефтяных битумов
Окислительная колонна | Трубчатый реактор (печь)
Для дорожных битумов (с температурой размягчения по КиШ более 35-55 °С) - выход 98 %. Работает в барботажном режиме или применяются турбинные мешалки. Размеры – (23-30)×(3-3,4) м; уровень битума = 2/3 высоты колонны (12-18 м); высота парового пространства – не менее 5 м | Для строительных битумов (с температурой размягчения по КиШ более 60-70 °С) - выход 94-96 %. В смесителе пенный режим. Реакция продолжается в змеевике реактора. Длина змеевика – 200-300 м;
Применяется в тех случаях, когда при окислении выделяется много избыточного тепла, которое требует «отвода», осуществляемого подачей воды на верх аппарата. Снижает трудоемкость процесса на 15-25 % (по сравнению с ТР) за счет сокращения кол-ва выбросов и меньшей закоксованности аппарата. | Реактор позволяет достигнуть нужной глубины окисления за короткое время.
Ключевые направления совершенствования при производстве битумов:
использование низкопарафинистого сырья (путем глубокой вакуумной перегонки мазута при 40-50 мм рт. ст.);
стабилизация фракционного состава сырья;
повышение степени использования кислорода воздуха с целью обеспечения пожаробезопасности процесса (за счет повышения межфазной поверхности или увеличения времени контакта фаз);
эффективное компаундирование при производстве товарных марок битумов (например, БНД 50/60 + утяжеленный гудрон);
производство битумных эмульсий (битум + вода + эмульгатор + стабилизатор + кислота).
Рисунок – Конструкция окислительной колонны с механическим перемешиванием фаз и внутренним перетоком установки Biturox
1 - патрубок для ввода сырья во внутреннюю колонну; 2 – патрубок для вывода продукта из внешней колонны; 3 – перегородки между внутренней и внешней колонной; 4 – мешалка над перфорированной тарелкой; 5 – патрубок для ввода воздуха; 6 – внешняя колонна; 7 – внутренняя колонна

## Slide 13
Многореакторная схема производства нефтяных битумов

## Slide 14
Материальный баланс
Фракция | Содержание, % мас.
ВЗЯТО: | 
Гудрон | 23,7
Асфальт деасфальтизации гудрона | 39,7
Экстракт селективной очистки масел | 32,9
ПАВ | 3,7
ПОЛУЧЕНО: | 
БНД 200/300, БНД 130/200 | 15,0
БНД 90/130 | 15,0
БНД 60/90 | 28,5
БНД 40/60 | 15,0
БНИ-IV | 11,2
БНИ-V | 11,2
Отгон | 1,3
Газы окисления | 2,8
Материальный баланс с учетом компаундирования битумов (без учета расхода воздуха)
Фракция | Содержание, % мас.
ВЗЯТО: | 
Гудрон | 100,0
Воздух | 12,9
ПОЛУЧЕНО: | 
Битум | 97,0
Азот | 10,0
Кислород | 0,6
СО2 | 1,0
Вода | 1,7
Углеводородные газы | 2,0
Отгон | 0,6
Материальный баланс окислительной колонны (с учетом сепаратора верхнего продукта)

## Slide 15
Налив битумов в автоцистерны

## Slide 16
Эстакада для загрузки битумов в железнодорожные бункеры и цистерны

## Slide 17
Установки компаундирования битумов

## Slide 18
Технология переработки нефти
Производство пеков
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ ИШПР Юрьев Е.М.

## Slide 19
Пеки – связующие вещества – материалы, обеспечивающие при определенных условиях (температура, давление и др.) связывание мелкодисперсных материалов (нефтекоксовой мелочи, угольных отсевов, отходов) в конгломерат.
Пекование – термолиз тяжелого дистиллятного или остаточного сырья, проводимый при низком давлении, умеренной температуре 360-420 °С, длительном времени реакции 0,5-10 ч.
Процесс подобен:
(по перечню реакций) термическому крекингу и висбрекингу, но отличается пониженной температурой и давлением;
(по длительности и аппаратуре) замедленному коксованию, но с меньшей температурой;
(по схеме превращения) получению битумов, но с образованием некоторого количества карбенов и карбоидов.
Производство пеков - Общая информация
масла ↔ ПЦА ↔ смолы → асфальтены (ФАЗА) → карбены (ФАЗА) → карбоиды (ФАЗА) → кокс (ФАЗА).

## Slide 20
Пек представляет собой битуминозный материал черного или бурого цвета с блестящим раковистым изломом:
при н.у. — обычно твердое вещество;
при нагревании выше tразмягч. переходит в вязко-текучее состояние.
Классификация:
I — пеки-связующие, применяемые при изготовлении самообжигающихся или обожженных анодов, графитированных электродов, электроугольных изделий и конструкционных материалов на основе графита;
II — пропитывающие;
III — брикетные пеки-связующие (для частичного брикетирования углей перед их коксованием, литейных коксобрикетов, коксобрикетов для цветной металлургии);
IV — волокнообразующие (для производства углеродных графитированных волокон);
V — специальные пеки (для производства наноматериалов);
VI — сырье коксования.
Производство пеков - Общая информация

## Slide 21
Преимущества нефтяных пеков над каменноугольными:
Более высокая реакционная способность в термохимических процессах;
Меньшая канцерогенность (меньше бензапирена);
Снижение мощностей по производству каменноугольной смолы – сырья КУ-пека;
Выделение смолистых веществ при обжиге в 2,5-3 раза ниже;
Применение пеков-связующих
Классификация пеков

## Slide 22
Твердый наполнитель (шихта из коксов) связующее (пеки при t до 180 °С)
↓ ↓
Передел смешения (120-140 °С)←←←←←←
↓ (связывает частицы твердого наполнителя и обеспечивает массе ↓ пластические и прессовые свойства)
Передел прессования (85-105 °С)
↓ (связывает частицы твердого наполнителя и обеспечивает массе ↓ пластические и прессовые свойства)
Передел обжига (850-900 °С)
↓ (создает прочные связи между частицами наполнителя за счет
↓ образования кокса из связующего – т.н. коксовый мостик)
Высокотемпературная графитация и механическая обработка
Применение пеков-связующих
Требования к пекам (…способности) | 
Связующая с. | Спекающая с.
Температура размягчения, плотность, вязкость | Коксуемость / коксовый остаток
Содержание α-фракций (карбенов, карбоидов) | Содержание α-, β-фракций (карбенов, карбоидов, асфальтенов)
Общие требования | 
Химический состав: зольность, S, влага | 
Стабильность / нетоксичность / дешевизна. | 

## Slide 23
Сырье пекования
Сырье - ТНО:
(электродные связующие и пропитывающие пеки) высокоиндексные смолы пиролиза, малосернистые дистиллятные крекинг-остатки;
(брикетные связующие пеки) асфальты деасфальтизации, остатки висбрекинга гудрона.
Почему многие ТНО не могут быть напрямую использованы как пеки???
Низкая коксуемость;
Низкая tразмягч.;
Сырье - высокоиндексная смола пиролиза (газа, Б или газойля):
ПЦА без боковых метильных групп;
Содержание С=С связей – ок. 70%;
Есть циклоалкены;
При пековании большинство реакций – полимеризация, а не поликонденсация;
Выделение газов минимально < 0,5 моль/моль сырья;
Процесс идет при пониженной температуре – меньше выход карбоидов;

## Slide 24
Сырье пекования
Цель пекования ТНО: не удаление боковых цепей из ароматики (висбрекинг, термокрекинг), не поли конденсация ароматики (коксование на УЗК), не получение высоковязкого продукта (битума, tразмягч=35-95 °С), не получение твердого продукта (коксование), а полимеризация ароматики и получение продукта с tразмягч= 100+ °С;
Специальная подготовка сырья:
Очистка от мехпримесей;
Концентрирование смол и масел, удаление компонентов, нерастворимых в хлороформе: А < (C+М), потому что А сильно реакционноспособны и их большое кол-во ведет к накоплению карбоидов и выпадению их в виде новой отдельной фазы;
167 169,5
масла ↔ ПЦА ↔ смолы → асфальтены (ФАЗА) → карбены (ФАЗА) → карбоиды (ФАЗА) → кокс (ФАЗА).
-20

## Slide 25
Схема узла пекования
(при совмещении с термокрекингом)
Термоконденсация ТНО (пекование)
(чуть ниже, чем при термокрекинге или УЗК) t = 360-420 °C, Р = 0,1-0,5 МПа;
(как в УЗК) продолжительность = 0,5-10 ч + конструкция аппаратов;
Продукты пекования | Выход, %
Газы | 8,5
Бензин | 15
∑ керосин + газойль | 40
Пек | 36,5
Реактор Р-1 – автоклавный, с мешалками (иногда добавляют инертный/природный газ), периодический. Применение кислорода / воздуха недопустимо (образуются карбоиды).
Может быть использован каскад реакторов.

## Slide 26
Технология переработки нефти
Производство технического углерода
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ ИШПР Юрьев Е.М.

## Slide 27
Технический углерод (некорректно сажа, коллоидный углерод, англ. - carbon black) – особая дисперсная форма углерода – отличается от нефтяного кокса и пироуглерода.
Метод получения – наиболее жесткий термолиз (1200-2000 °С);
Потребители ТУ:
Шинная (70 %) и резино-техническая промышленности (20 %);
Производство пластмасс;
Электротехническая промышленность;
Лакокрасочная промышленность;
Полиграфическая промышленность;
Жесткость процесса – сочетание времени и температуры для термических процессов. Чем выше температура и (или) дольше время пребывания сырья в реакционной зоне, тем сильнее крекинг и выше жесткость процесса.
Общая информация

## Slide 28
Способы получения (выход 40-70 %):
1. Печной:
наиболее распространенный (ок. 90 % всего ТУ);
время 0,01-0,07 с;
основные процессы: испарение, горение, газификация, термическое разложение нефтяного сырья, взаимодействие частиц ТУ с газообразными продуктами реакций;
2. Канальный (диффузионный):
- осаждение сажи из диффузионного пламени на холодную поверхность;
3. Термический:
- разложение сырья при высокой температуре без доступа воздуха (например, из ацетилена);
Элементный состав, %: С – 90-99; H – 0,3-0,5; O – 0,1-7; S – до 1,5; зола – до 0,5.
Общая информация

## Slide 29
Состав сырья (что является наиболее выгодным???):
ПЦА с короткими боковыми цепями;
Минимум нафтенов и парафинов, серы, асфальтенов, мех.примесей;
Высокоароматизированные дистиллятные виды сырья с высокой плотностью и высоким индексом корреляции 120-130;
Узкие пределы выкипания;
Сырье – дистилляты (!):
Газойль термокрекинга (200+ °С, содержание ароматики 60-90 %);
Продукты нефтехимии (смола пиролиза – 70-75 % сырья в России);
Продукты коксохимии (антраценовое масло, хризеновая фракция, пековый дистиллят);
Газообразные УВ (природные и попутные газы);
Происхождение сырья в России – 70-75 % нефтехимическое.
Себестоимость сырья, на сегодня, составляет ок. 50 % себестоимости ТУ. Поэтому оптимизация состава сырья приобретает важное экономическое значение.
Активные марки ТУ – наиболее часто используемые в производстве резины (более 60 %). Их производство требует высококачественного сырья.
Сырье для производства ТУ

## Slide 30
Классификация по степени ароматичности сырья:
Высокоиндексное (ИК > 120) – термомасло и тяжелые пиролизные смолы (30 % от всего нефтяного сырья для производства ТУ);
Среднеиндексное (ИК = 110-120) – экстракты газойлей каткрекинга (10 %);
Низкоиндексное (ИК = 90-110) – остальные виды (60 %);
Сырье для производства ТУ
Варианты подготовки сырья:
Смешение отдельных компонентов в потоке с использованием гомогенизаторов;
Отделение влаги в отстойниках или влагоиспарителях:
  в т.ч. при повышенных t° (плотность сырья < 1,0);
  с использованием деэмульгатора (плотность сырья > 1,0);
Отделение механических примесей в цилиндрических фильтрах и гидроциклонах;
Тонкая очистка сырья на специальных фильтрах.

## Slide 31
Маркировка ТУ (устаревшая):
Первая буква – способ производства: П – печная; Т – термическая; К – канальный;
Вторая буква – сырье: М – жидкое (масло); Г – газовое;
Цифры – величина удельной поверхности, м2/г;
ГОСТ 7885-86. Углерод технический для производства резины. Технические условия
  П 245 - печной, высокоактивный, получаемый при термоокислительном разложении жидкого углеводородного сырья, с высоким показателем дисперсности и высоким показателем структурности;
  П 234 - печной, активный, получаемый при термоокислительном разложении жидкого углеводородного сырья, с высоким показателем дисперсности и средним показателем структурности;
  К 354 - канальный, активный, получаемый в диффузионном пламени при термоокислительном разложении природного или попутного газа, с высоким показателем дисперсности и низким показателем структурности;
  П 324 - печной, активный, получаемый при термоокислительном разложении жидкого углеводородного сырья, с высоким показателем дисперсности и средним показателем структурности;
  П 514 - печной, среднеактивный, получаемый при термоокислительном разложении жидкого углеводородного сырья со средним показателем дисперсности и средним показателем структурности;
  П 701 - полуактивный, получаемый при термоокислительном разложении природного газа в чистом виде или с добавками жидкого углеводородного сырья, с низким показателем дисперсности и низким показателем структурности;
  П 702 - печной, полуактивный, получаемый при термоокислительном разложении жидкого углеводородного сырья, с низким показателем дисперсности и низким показателем структурности;
  П 705 - печной, полуактивный, получаемый при термоокислительном разложении жидкого углеводородного сырья, с низким показателем дисперсности и высоким показателем структурности;
  П 803 - печной, малоактивный, получаемый при термоокислительном разложении жидкого углеводородного сырья, с низким показателем дисперсности и средним показателем структурности;
  Т 900 - малоактивный, получаемый термическим разложением природного газа, с низким показателем дисперсности и низким показателем структурности.
Показатели качества ТУ

## Slide 32
Показатели качества:
дисперсность – размеры частиц ТУ 10-102 нм (меньше размер частиц – выше удельная поверхность); агломераты ТУ достигают 0,2-0,8 мкм;
удельная поверхность (удельная геометрическая поверхность, удельная условная поверхность, удельная внешняя поверхность, удельная адсорбционная поверхность) косвенно характеризует дисперсность:
  активные (Sуд > 65 м2/г);
  полуактивные (Sуд = 25-65 м2/г);
  малоактивные (Sуд < 25 м2/г);
  йодное число: характеризует полную поверхность частиц с учетом шероховатостей;
  соотношение между показателями удельной поверхности техуглерода и его йодным числом служит мерой шероховатости;
маслоемкость (масляное число, абсорбция дибутилфталата 60-108 мл/100 г) характеризует «структурность» (разветвленность агрегатов, полученных в результате объединения частиц при получении);
  плотность (истинная – 1,76-1,9 кг/дм3, насыпная – 0,33-0,42 кг/дм3 («пылящий» ТУ), 0,3-0,6 кг/дм3 (гранулированный ТУ);
  адсорбционная способность, содержание летучих, зольность, содержание S, O, N и др.
  Агрегаты – ансамбль рыхло и слабо связанных частиц
  Агломераты – ансамбль жестко связанных между собой частиц
Показатели качества ТУ

## Slide 33
Температура предварительного нагрева (обеспечивает эффективность распыления):
Для производства малоактивных ТУ: паровой подогрев до 120-135 °С;
Для производства высокоактивных ТУ: печной подогрев до 320 °С;
Температура реакции:
Не менее 1200 °С – чем выше, тем больше выход сажи, но ниже ее дисперсность;
Давление:
Чем выше парциальное давление сырья, тем выше выход сажи;
Технологические основы процесса
Микрофотографии полиэтиленовых пленок полученных из полиэтилена 15303-003 и технического углерода N220 при разных температурах смешения
Сырье | Арены | Прочие УВ | Для сравнения
Наблюдаемая энергия активации образования первичных зародышей сажи, кДж/моль | 460-500 кДж/моль | 710-750 кДж/моль | 80 кДж/моль (кат. реакция)
Примерная температура, при которой достигается та же скорость реакции, что и при получении ТУ из аренов | 1200 °С | 2270 °С | -30 °С

## Slide 34
Конструкция печи для получения технического углерода
В реакторе осуществляются 3 процесса:
Сгорание топлива или части сырья и создание требуемой температуры;
Разложение сырья с образованием технического углерода;
Охлаждение аэрозольной смеси с предотвращением побочных процессов
Рисунок – Внутреннее устройство печи-реактора для производства технического углерода

## Slide 35
Конструкция печи для получения технического углерода
Состав печи-реактора для производства технического углерода:
Корпус предназначен для размещения футеровки, топки, зоны реакции, зоны закалки;
Стакан предназначен для испарения воды, идущей на закалку;
Крышка закрывает корпус реактора, к ней крепится горелка со встроенной форсункой;
Горелка со встроенной сырьевой форсункой предназначена для сжигания топлива с воздухом и вводы сырья в реактора в распыленном состоянии.

## Slide 36
Технологическая схема процесса
120 °С
320 °С
8 реакторов по 500 кг/ч сырья (одновременно в работе 5-7 шт.)
или
3 реактора по 1500 кг/ч сырья (2 шт. в работе);
Выход – 42-65 %
1250-1550 °С
0,6-0,8 МПа, 0,02-0,04 сек
900 °С
700 °С
280 °С
0,5-0,7 МПа
0,8 МПа

## Slide 37
Примерный материальный баланс
Взято, % мас.: | 
Сырье (газойль каткрекинга) | 15,3
Топливо | 4,6
Воздух | 79,0
Влага воздуха | 1,1
ВСЕГО | 100,0
Получено, % мас.: | 
Технический углерод | 9,2
СН4 | 0,4
CO2 | 4,9
CO | 8,4
H2 | 1,7
N2 | 60,7
ВСЕГО | 100,0
Выход ТУ на сырье составляет ок. 60 % мас.

## Slide 38
Устройства для отделения частиц углерода от газа