## Slide 1
Технология переработки нефти
Каталитический риформинг бензиновых фракций
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Лекция № 8

## Slide 2
Поточная схема завода с глубокой переработкой сернистой нефти
Гидроочистка, риформинг
Изомеризация
Производство битума
Производство масел
Коксование,
деасфальтизация
Висбрекинг
ЭЛОУ-АТ
Гидроочистка
Гидрокрекинг
Каталитический крекинг
Процессы облагораживания тяжелого сырья
Производство светлых и дистиллятных нефтепродуктов
стационар
кипящий слой
Гудрон
ВТ
Фракция Н.К.-180 оС
Компонент бензина
Газы на переработку
Керосин (фр. 180-240 оС)
Дизельное топливо
(фр. 250-350 оС)
Керосин
Дизельное топливо
Газ
Бензин
Керосин
Диз. топливо
Остаток > 350 оС
Фракция
250-350 оС
Фракция Д.Т.
Мазут (фр. >350 оС)
С5-С6
оС
+Н2
Нефть
фр. >500 оС
Олефинсо-держащий газ
Алкилирование изобутана олефинами
Высоко-октановый бензин
Сларри и blacking -системы
ЭЛОУ-АТ – электрообессоливание нефти и атмосферная перегонка
ВТ – вакуумная перегонка

## Slide 3
Классификация и назначение гидрокаталитических процессов
1. Гидрокаталитические процессы реформирования нефтяного сырья:
  а) каталитическая ароматизация прямогонных бензинов (каталитический риформинг);
  б) каталитическая изомеризация легких (С5–С6) алканов.
2. Каталитические гидрогенизационные процессы облагораживания нефтяного сырья:
  а) гидроочистка топливных фракций;
  б) гидрообессеривание высококипящих и остаточных фракций (вакуумных газойлей, масел, парафинов и нефтяных остатков). Эти процессы предназначены для удаления из нефтяного сырья гетероорганических соединений.
3. Каталитические процессы деструктивной гидрогенизации (гидрокрекинга) нефтяного сырья:
  а) селективный гидрокрекинг нефтяного сырья (топливных фракций, масел, гидравлических жидкостей) с целью повышения октановых чисел автобензинов и получения низкозастывающих нефтепродуктов путем гидродепарафинизации;

## Slide 4
Классификация и назначение гидрокаталитических процессов
3. Каталитические процессы деструктивной гидрогенизации (гидрокрекинга) нефтяного сырья:
  б) легкий гидрокрекинг
  вакуумных газойлей для повышения содержания изопарафиновых углеводородов в бензинах;
  низкооктановых бензинов для гидроподготовки сырья каталитического крекинга с одновременным получением дизельных фракций;
  в) глубокий гидрокрекинг дистиллятного сырья (вакуумных газойлей) и нефтяных остатков с целью углубления переработки нефти;
  4. Специальные процессы гидрирования и облагораживания нефтяных фракций:
    а) гидродеароматизация реактивных топлив и масляных дистиллятов;
    б) гидрирование алкенов с целью повышения окислительной стойкости нефтяных фракций;
Распространение ГК-процессов обусловлено следующими причинами:
— непрерывным увеличением в общем балансе доли сернистых и высокосернистых нефтей;
— ужесточением требований по охране природы и к качеству товарных нефтепродуктов;
— развитием каталитических процессов с применением активных и селективных катализаторов и предварительным глубоким гидрооблагораживанием сырья (например, для процессов каталитического риформинга и крекинга);
— необходимостью дальнейшего углубления переработки нефти;

## Slide 5
Общая информация
Каталитический риформинг - один из базовых процессов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностей, предназначенный для повышения детонационной стойкости бензинов, получения ароматических углеводородов (главным образом, бензола, толуола и ксилола), и ВСГ.
Количество эксплуатируемых установок катриформинга:
    - В мире – 1500;
    - В России – 58 (Суммарная мощность 30 млн т /год).
До 2020 г. в России намечен ввод 8 новых установок риформинга, суммарной мощностью 8,5 млн т/год.
Доля каталитического риформинга бензинов (% на продукты прямой перегонки нефти) по регионам |  |  |  |  |  | 
Азия | Восточная Европа | Средний Восток | Северная Америка | Западная Европа | Россия | Среднее по миру
8 | 14,8 | 10,2 | 32,3 | 14,6 | 11,9 | 14

## Slide 6
Содержание, % | Россия (прогноз на 2010 г.) | Россия (среднее по НК «Роснефть» в Самарской области, 2011 г.) | Евросоюз (стандарты Евро-4, 5)
Бутаны | 3,5 | 0,3 | 3,5
Бензин риформинга | 42 | 35,3 | 27-35
Рафинат риформинга (АрУ) | - | 35,6 | -
Бензин каткрекинга | 25 | 0,7 | 25-30
Алкилат | 5 | - | 8-16
Изомеризат | 5 | 4 | 7-11
Низкооктановые компоненты | 7 | 17,3 | 3-4
Оксигенаты | 4 | 5 | 8-10
Сумма ароматики | 38,5 | 31,5 | < 25 %
Среднее ИОЧ | 93 | 92,3 | 95
Составы товарных автобензинов (2009 г.)

## Slide 7
Бензины автомобильные
Установка УИТ-85 для определения октанового числа по моторному и исследовательским методам (арбитражная методика)
Портативный октанометр (экспресс-методика)
Характерный металлический звон при детонации создаётся детонационной волной, многократно отражающейся от стенок цилиндра. При детонации снижается мощность двигателя и ускоряется его износ.
Испытания на детонационную стойкость проводят или на полноразмерном автомобильном двигателе, или на специальных установках с одноцилиндровым двигателем.
Исследовательское октановое число (ОЧИ) показывает, как ведёт себя бензин в режимах малых и средних нагрузок.
Моторное октановое число (ОЧМ) показывает поведение бензина на режимах больших нагрузок (под нагрузкой, движении в гору, ускорение и т. д.) ОЧМ имеет более низкие значения, чем ОЧИ.

## Slide 8
Октановые числа веществ и бензинов различных видов
Вещество | ОЧМ | ОЧИ
Метан | 110,0 | 107,5
Пропан | 100,0 | 105,7
Бутан | 91,0 | 93,6
Изобутан | 99,0 | 101,1
Пентан | 61,7 | 61,7
Пентан(2-Метилбутан) | 90,3 | 92,3
2,2,3-Триметилбутан | 101,0 | 105,0
Н-гептан | 0 | 0
Изооктан (2,2,4-триметилпентан) | 100 | 100
1-Пентен | 77,1 | 90,9
2-Метил-1-бутен | 81,9 | 101,3
Метилциклопентан | 80,0 | 91,3
Циклогексан | 77,2 | 83,0
Бензол | 111,6 | 113,0
Толуол | 102,1 | 115,7
Бензины прямой перегонки | 41-56 | 43-58
Бензины термического крекинга | 65—70 | 70—75
Бензины каталитического крекинга | 75—81 | 80—85
Бензины каталитического риформинга | 77—86 | 83—97
Бензин АИ-80 | 76 | 80
Бензин АИ-92 | 83,5 | 92
Полимербензин | 85 | 100
Алкилат | 90 | 92
Алкилбензол | 100 | 107
Этанол | 100 | 105
Метил-трет-бутиловый эфир | — | 117

## Slide 9
Бензины автомобильные
Средние компонентные составы автомобильных бензинов, % |  |  |  |  | 
Компонент | А-76 (А-80) | АИ-91 | А-92 | АИ-95 | АИ-98
Бензин каталитического риформинга: |  |  |  |  | 
мягкого режима | 40-80 | 60-90 | 60-88 | - | -
жесткого режима | - | 40-100 | 40-100 | 5-90 | 25-88
Ксилольная фракция | - | 10-20 | 10-30 | 20-40 | 20-40
Бензин каталитического крекинга | 20-80 | 10-85 | 10-85 | 10-50 | 10-20
Бензин прямой перегонки | 20-60 | 10-20 | 10-20 | - | -
Алкилбензин | - | 5-20 | 5-20 | 10-35 | 15-50
Бутаны+изопентан | 1-7 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10
Газовый бензин | 5-10 | 5-10 | 5-10 | - | -
Толуол | - | 0-7 | 0-10 | 8-15 | 10-15
Бензин коксования | 1-5 | - | - | - | -
Гидростабилизированный бензин пиролиза | 10-35 | 10-30 | 10-30 | 10-20 | 10-20
МТБЭ | <=8 | 5-12 | 5-12 | 10-15 | 10-15
* - Этилированный. |  |  |  |  | 

## Slide 10
Бензины автомобильные
Реформулирование бензина:
Этилированный бензин
отказ от соединений свинца;
2. Бензин на основе риформата
отказ от ароматических соединений (в т.ч. бензола);
3. Бензин с добавкой оксигенатов
отказ от эфиров, спиртов;
4. Бензин с балансовым количеством изомеризатов, алкилатов (из оксигенатов – только этанол).
Сегодня (в США и Европе) топливо для ДВС должно иметь такую же полноту сгорания, что и топлива с высоким содержанием оксигенатов.

## Slide 11
Переработка фракции н.к.-180 ºС
2 варианта риформинга:
Производство высокооктанового компонента бензина;
Производство ароматических УВ;
Распределение ИОЧ в типичном риформате (данные IFP)

## Slide 12
Основные реакции каталитического риформинга
Дегидрирование шестичленных нафтенов (наиболее быстрая реакция):
Дегидроизомеризация пятичленных нафтенов (медленнее на порядок):
Ароматизация (дегидроциклизация)
парафинов (медленнее на полпорядка):
Изомеризация:

## Slide 13
Основные реакции каталитического риформинга
Реакции раскрытия кольца:
Деалкилирование:
Гидрокрекинг и гидрогенолиз:
Реакции коксообразования:

## Slide 14
Особенности процесса каталитического риформинга
Образование дешевого ВСГ – важнейшая особенность процесса;
Скорости реакций: дегидрирование циклогексана >> дегидроизомеризация циклопентана >> дегидроциклизация парафинов > изомеризация парафинов.
Термодинамически выгодны: высокие температуры и низкие парциальные давления водорода;
НО: парциальное давление водорода повышено для подавления реакций коксообразования, а температуры повышаются по циклу работы катализатора для компенсации потери глубины ароматизации.
Тепловой эффект – -(250-630) кДж/кг;

## Slide 15
Сырье для риформинга
Фракционный состав:
- КРа: С6 (62-85 °С), С7 (85-105 °С), С8 (105-140 °С)
- КРб: 85-180 °С (С7-С10)
- чем тяжелее сырье, тем:
- выше выход риформата;
- выше выход ароматики и выше ОЧ;
- выше скорость образования кокса;
- при одинаковом числе атомов С температура кипения ароматики выше, чем у парафинов и нафтенов на 10-15 °С, поэтому, например, для получения продукта с к.к.=180 °С нужно взять сырье с к.к.=165-170 °С;
Химический состав
Высокое содержание нафтенов: выход риформата и водорода возрастают;
Соединения | Максимально допустимое содержание, ppm | Комментарий
Сера | 1 | образует сульфиды с металлами, требуется блок гидроочистки
Влага | 1,5 | вымывает галогены с катализатора
Азот | 0,5 | разрушает кислотные центры
Содержание УВ, % об. | Сырье | Продукт
Парафины | 50 | 35
Олефины | 0 | 0
Нафтены | 40 | 10
Ароматика | 10 | 55

## Slide 16
Основные требования, предъявляемые к промышленным катализаторам
высокая активность;
селективность (избирательность);
механическая прочность;
термостойкость;
устойчивость к действию каталитических ядов;
большая длительность работы;
легкая регенерируемость;
определенные гидродинамические характеристики;
незначительная стоимость.
  Общая потребность в катализаторах КР в РФ - 2800 т; в год – 350 т;
  Средний срок службы катализатора - 8 лет (5-8 циклов регенерации);
  Средняя стоимость катализаторов – 2,4 млн руб./т. (2014 г.)
РБ-44У
РБ-33У
РБ-44У
марка Ш

## Slide 17
Промышленные катализаторы риформинга
Бифункциональные катализаторы
Дегидрирующе-гидрирующая функция:
– Ме VIII группы (Pt, Pd, Ni);
  - Ускорение реакций:
    Дегидрирования до ароматики;
    Гидрирования промежуточных продуктов реакций, ведущих к образованию кокса;
    - Содержание Pt не более 0,6 %, потому что:
      Дорого (!), активность больше не возрастает;
      Повышается чувствительность к ядам;
      Усиливаются реакции раскрытия кольца;
  Кислотная функция:
  Оксид алюминия;
Ускорение реакций:
  Крекинга (   );
  Изомеризации;
  Для усиления кислотной активности вводят галогены (Cl до 2,0 %; редко, F):
    Стабилизирует дисперсность платины – комплексы с (Pt + Al2O3);
    Снижает скорости реакций крекинга (важно при высоких температурах);

## Slide 18
Промышленные катализаторы риформинга
Промоторы:
Ме VIII группы Re, Ir – катализаторы гидрогенизации и гидрогенолиза;
Неактивные Ме, стабилизирующие дисперсность Pt, – Ge, Sn, Ga, In, Cd;
Биметаллические катализаторы – катализаторы риформинга с двумя активными металлами, дополняющими друг друга: Pt-Re, Pt-Ir
Кластер Pt-Re-Re-Pt препятствует рекристаллизации платины
Этапы совершенствования катализаторов КР
  Алюмомолибденовый катализатор (MoO3/Al2O3);
  Монометаллический алюмоплатиновый катализатор (Pt/Al2O3);
  Промотированный галогенами платиновый катализатор (Pt(F)/Al2O3, Pt(Cl)/Al2O3);
  Биметаллический катализатор (Pt-Re/Al2O3, Pt-Ir /Al2O3);
  Полиметаллический катализатор (добавки Ti, Zr).
Снижение давления с 3,5 до 1,5-2 МПа;
Увеличение выхода бензина на 6 %;

## Slide 19
Характеристики различных марок катализаторов риформинга
Марка | Содержание, %масс. |  | Насыпная плотность, кг/м3 | Диаметр (мм) и вид гранул
 | платины | других металлов |  | 
АП-64 | 0,60-0,64 | – | 580-680 | 2,6-3,0
КР-104А | 0,36 | Cd0,25+Re0 2 | 640 | 2,8 экструдат
КР-200 | 0,26 | Re 0,42; Cl | 660 | 1,8 (2,8) экструдат
ШПР-2А | 0,38 | Sn 0,25 | 700 | 1,5-1,8 шарик
ШПР-2Б | 0,60 | Sn 0,40 | 700 | 1,5-1,8 шарик
РБ-22У | 0,22 | Re 0,44; Cl | 720 | 1,9 экструдат
РБ-44У | 0,26 | Re 0,40 | 780 | 1,6 экструдат
ПР-50 | 0,36 | Re 0,30 | 670 | 2,8 экструдат
ПР-71 | 0,23 | Re 0,35; Zr 0,30; Cl | 680 | 2,8 экструдат
REF-23М | 0,30 | Re 0,30; Ti 0,08-0,10; Zr 4,0-5,0; Cl 1,35 | 650 | 1,2±0,2 экструдат
REF-24 | 0,50 | Re 0,01-0,02; Ti 0,08-0,10; F 0,32 | 650 | 1,8±0,2 – 2,8±0,2 экструдат
RG-482 | 0,30 | Re 0,30; Cl | 590 | –
RG-682 | 0,30 | Re 0,44; Cl | 670 | –
R-56 | 0,25 | Re 0,40; Cl | 840 | –
R-98 | 0,25 | Re 0,25 | 720 | –
RU-125 | 0,25 | Re 0,40 | 660 | 1,2-1,6 экструдат
RU-130 | 0,30 | Re 0,30 | 660 | 1,2-1,6 экструдат

## Slide 20
Эксплуатация различных марок катализаторов риформинга

## Slide 21
Иерархическая структура процессов дезактивации катализатора

## Slide 22
Групповой состав сырья и кокс
Скорости образования кокса по группам УВ:
Парафины (относительные скорости)
Ароматика – скорость непрерывно возрастает с ростом ММ;
Нафтены (относительные скорости)
Chart: 
| C4H10 | C5H12 | C6H14 | C7H16 | C8H18 | C9H20 | C10H22 | C11H24
 | 1.25 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.4
Циклогексан | Метилциклогексан | Циклопентан | Метилциклопентан
1 | 1,1 | 1,5 | 1,7
1. Платина отвечает за активацию водорода и насыщение коксогенных структур.
2. Скорость образования кокса обратно пропорциональна давлению водорода.
3. Минимальная концентрация платины – такая, чтобы поверхность была в «чистом» виде, без кокса.

## Slide 23
Механизм коксообразования на поверхности Pt-контакта
Н : С = 8 : 7
Н : С = 4 : 3

## Slide 24
Электронно-микроскопические исследования.
Фотография 1 — Зерно катализатора с указанными областями (1 — центральная область зерна, 2 — область зерна вокруг центральной, 3 — периферическая область)

## Slide 25
Электронно-микроскопические исследования.
Фотография 2 —
Центральная область зерна
Рисунок 1 — Идентификационный спектр элементов центральной области зерна

## Slide 26
Электронно-микроскопические исследования.
Фотография 3 —
Область зерна вокруг центральной
Рисунок 2 — Идентификационный спектр элементов области зерна вокруг центральной

## Slide 27
Электронно-микроскопические исследования.
Фотография 4 —
Периферическая область зерна
Рисунок 3 — Идентификационный спектр элементов периферической области зерна

## Slide 28
Электронно-микроскопические исследования.
Таблица 1 — Содержание элементов на пробном участке области зерна вокруг центральной
Таблица 2 — Содержание элементов на пробном участке периферической области зерна

## Slide 29
Блокировка поверхности катализаторов
Пути образования кокса
Пиролиз реагентов в газовой фазе, отложение продуктов пиролиза на поверхности (высокая Т)
Побочные каталитические реакции на поверхности (низкая Т)
Состав кокса – СН0,4-СН1

## Slide 30
Блокировка поверхности катализаторов
Пути образования кокса
Реакции дегидрирования и конденсации
Способность к коксообразованию определяется:
Высокой адсорбционной способностью УВ;
С кислотной активностью УВ.
Прочие факторы:
-Температура;
-Фаза сырья;
-Пористая структура катализатора;
-Содержание водорода.

## Slide 31
Блокировка поверхности катализаторов
Предотвращение коксообразования:
Введение в состав катализатора специальных добавок (церий, литий, калий);
Проведение процесса в избытке водорода (смещение ТМД-равновесия реакций конденсации)
Выжигание кокса:
Жесткое В. кислородом;
Мягкое В. углекислым газом или паром.

## Slide 32
Дериватографический анализ образцов катализатора PR-9
кривая ДТА
кривая TG

## Slide 33
Управление процессом каталитического риформинга
Тепловой эффект – -(250-630) кДж/кг; поэтому катализатор размещают в нескольких реакторах с промежуточным подогревом в печи;
Распределение катализатора по реакторам: как правило, 1 : (2-3) : (4-6), при этом времена контакта в каждом реакторе различны; чем больше П в сырье, тем больше катализатора в последних реакторах;
Изменение температуры по реакторам: температура от реактора к реактору повышается, чтобы:
повысить выход высоко-ОЧ продукта в последних реакторах;
снизить интенсивность реакций гидрокрекинга в первых реакторах;
Давление (в т.ч. парциальное давление Н2) 1,8-2,0 МПа:
Высокое – уменьшается закоксовывание и чувствительность катализатора к ядам; усиливаются реакции гидрокрекинга – уменьшается выход H2, увеличивается выход газов;
Низкое – повышается термодинамически возможный выход УВ; повышается селективность процесса; резко повышается закоксовывание катализатора;
Показатель | АП-64 | Биметаллический катализатор
Давление, МПа | 3,5 | 1,5
Начальная температура процесса, °С | 490 | 470
Выход катализата, отн. ед. | 1 | 1,09
Выход Н2, отн. ед. | 1 | 1,01
Концентрация Н2 в ВСГ, отн. ед. | 1 | 1,11

## Slide 34
Температура 490-510 °С:
Высокая
  Уменьшается: выход стабильного катализата и содержание Н2 в ВСГ;
  Увеличивается: содержание ароматики в катализате + ОЧ; скорость коксообразования; выход легких алканов;
Низкая – низкие скорости процессов: высокий выход катализата, но малое содержание ароматики и низкое ОЧ, но и скорость образования кокса минимальная;
Объемная скорость подачи сырья 1,3-2,0 ч-1:
Повышение ОСПС снижает время контакта, в целом протекают только быстрые реакции: низкая степень конверсии сырья в ароматику; выход катализата высокий, но ОЧ низкое; образуется меньше водорода;
Циркуляция ВСГ 900-1500 м3/м3 (6-10 моль/моль):
Нижний предел – минимально необходимый объем для достижения pH2 и подавления коксообразования;
Верхний предел – мощность компрессорного оборудования и термодинамический выход продуктов;
Содержание H2 в ВСГ, как правило, не менее 90 %;
Управление процессом каталитического риформинга

## Slide 35
Промышленные установки
Установка | Катализатор | ОЧИ | Расход сырья, м3/ч | Давление в реакторах, МПа | Выход, мас. %
ЛЧ-35-11/1000 | RG-492, 582 | 96…98 | 140…170 | 1,40 | 89
С-200, Petrofac | RG-582 | 94 | 30 | 2,20 | 85
Л-35-6/300 | RG-682 | 95…97 | 60…65 | 1,60 | 80…82
Л-35-8/300 | RG-682 | 95…97 | 60…65 | 1,50 | 80…82
Л-35-11/1000 | RG-682 | 94…95 | 140…170 | 2,50 | 81…82
ЛГ-35-11/300 | RG-682 | 96,5 | 60…65 | 1,80 | 81…82
ЛЧ-35-11/600 | RG-682 | 96 | 100…120 | 2,50 | 81…82
ЛЧ-35-11/1000 | ПР-71 | 98 | 140 | 1,35 | 86
Л-35-8/300 | RU-125 | 97 | 60…65 | 2,53 | 84…86
ЛК-6У | R-98 | 95…96 | 140…170 | 2,30 | 86…88
Л-35-11/450К | PR-9 | 95 | 60…65 | 1,60 | 87
Л-35-11/1000 | РБ-33У, 44У | 95…96 | 140…170 | 2,00 | 86…88

## Slide 36
Промышленные установки
Варианты технологического оформления процесса
Полурегенеративный (стационарный слой катализатора);
Непрерывный (движущийся слой катализатора);
Циклический (резервный реактор);
Основные блоки установки:
Блок гидроочистки сырья;
Нагревательно-реакторный блок;
Блок сепарации продуктовой смеси (+компримирование H2);
Блок стабилизации риформата;
Наиболее распространенный вариант – со стационарным слоем катализатора:
Технологические условия процесса:
- Температура в реакторах:
  Вход - 490-520 °С (к концу цикла – 530-560 °С);
  Выход – 470-500 °С;
- Давление – 1,5-2,0 МПа;
- Объемная скорость подачи сырья - 1,3-2,0 ч-1;
- Кратность циркуляции ВСГ - 900-1500 м3/м3 (6-10 моль/моль).
- Распределение катализатора по реакторам – 1 : 2 : 4.

## Slide 37
Принципиальная схема установки

## Slide 38
Установки со стационарным слоем катализатора
Влияние температуры на показатели процесса |  | 
Температура ввода сырья, °С | 490-520 | 510-535
ИОЧ бензина | 97 | 100
Среднее давление в реакторах | 2,6 | 2,6
Продолжительность цикла работы катализатора, мес. | 12 | 6
Выход, % мас. |  | 
H2 | 1,6 | 1,7
C5 и выше | 78,6 | 76,3
Установка со стационарным слоем катализатора - наиболее часто используемая:
в России мощности установок – 300, 600, 1000 тыс. т/год;
в мире мощности установок (Chevron, UOP) – 1,0-2,0 (до 2,7) млн. т/ год.
Типовой баланс процесса риформинга (% мас.) | 
Поступило: сырье (85-180 °С) | 100
Получено: | 
Углеводородный газ | 7,4
Газ стабилизации | 4,5
Катализат | 82,3
ВСГ | 5,8
в т.ч. водород | 1,3
ИТОГО: | 100,0

## Slide 39
Конструкция реактора со стационарным слоем
1 – штуцер ввода сырья; 2 – футеровка; 3 – поверхностные термопары; 4 – корпус; 5 – многозонная термопара; 6 – фарфоровые шарики; 7 – штуцер ввода продуктов реакции; 8 – неподвижный зернистый слой катализатора.
2. Реактор с радиальным вводом газосырьевой смеси
1 – штуцер ввода сырья; 2 – распределитель; 3 – штуцер вывода продуктов реакции; 4 – корпус; 5 – наружная термопара; 6 – опорное кольцо; 7 – днище; 8 – люк для выгрузки катализатора; 9 – легкий шамот; 10 – люк;
11 – штуцер для эжекции газов; 12 – опорная решетка; 13, 15, 17 - фарфоровые шарики; 16 – неподвижный зернистый слой катализатора; 18 – футеровка; 19 – штуцер для термопары.
1. Реактор с аксиальным вводом газосырьевой смеси
А. Реактор с радиальным вводом сырья от периферии к центру
Б. Реактор с радиальным вводом сырья от центра к периферии

## Slide 40
Технологическая схема каталитического риформинга с движущимся слоем катализатора
1) Реакторный блок,
2) Регенераторный блок,
3) Блок сепарации продуктов реакции;
4) Блок стабилизации бензина по обычной схеме.

## Slide 41
Технологическая схема каталитического риформинга с движущимся слоем катализатора
Катриформинг с движущимся слоем катализатора и его непрерывной регенерацией (UOP, IFP):
Давление - 0,35-0,5 (до 1,2) МПа;
Температура - 480-535 °С;
Объемная скорость подачи сырья - 2,0-2,1 ч-1;
Кратность циркуляции ВСГ – 1-2 моль/моль (800-900 м3/м3);
Выход риформата - 86-92 % мас.;
Октановое число (ИМ) 98-105;
Шариковый катализатор, диам. 1,6 мм (UOP CCR Platforming™ Process);
Содержание ароматики в продукте – 55-58 об. %;
Регенератор:
3 технологические зоны:
  1) выжиг кокса при СО2 > 1 % мол.;
  2) выжиг кокса при СО2 = 10-20 % мол. и подаче хлорорганики;
  3) прокаливание в токе сухого воздуха;

## Slide 42
Технологическая схема каталитического риформинга с движущимся слоем катализатора
Типовой баланс процесса риформинга с движущимся слоем катализатора (% мас.) |  | 
 | ИОЧ 100 | ИОЧ 102
Поступило: сырье (85-180 °С) | 100 | 100
Получено: |  | 
Водород | 3,1 | 3,2
С1-С2 | 3,2 | 3,7
С3-С4 | 6,9 | 7,8
Катализат | 86,8 | 85,3
ИТОГО: | 100,0 | 100,0

## Slide 43
*По материалам работ ИК СО РАН (г. Новосибирск)
Ввод катализатора
Вход
сырья
Вывод
кат-ра
Теплообменное
и/или
смесительное
оборудование
Вход
на 2 слой
Выход
из 1 слоя
Выход
из 2 слоя
Вход на
3 слой
Выход
продуктов
А) Встречное движение
Выход
продуктов
Б) Попутное движение
Вход сырья
Ввод катализатора
Ввод катализатора
Вывод
кат-ра
Конструкция реактора

## Slide 44
Реактор с движущимся слоем
  Диаметр – 2,4 м; Высота – 39 м; толщина стали – 30 мм; вес – 100 т.
  Регенератор
Реакторный блок с движущимся зернистым слоем («холодный» стенд, ИК СО РАН)
*По материалам работ ИК СО РАН (г. Новосибирск)

## Slide 45
Расчёт качества продуктов переработки фр. 85-180 °С
по различным технологиям
Показатели | Риформинг со стационарным слоем | Изомеризация С7 + риформинг С8+ | Риформинг CCR (непрерывный)
ИОЧ | 95-97 | 95-97 | 100-102
Выход С5+, % мас. | 86-88 | 86-88 | 88-90
Выход Н2, % мас. | 2,3-2,5 | 1,8-2,2 | 3,2-3,6
Содержание ароматики, % мас. | 63-67 | 53-55 | 70-75
Бензол, % мас | 1,0-1,5 | < 0,5 | 0,8-1,2
Длительность цикла, мес. | 12-24 | 12-24 | не менее 24
Октано-тонны | 8170-8540 | 8170-8540 | 8800-9180
Условия: сырье – фракция 85-180 °С, П/Н/А – 60/30/10 % мас., Р = 1,5 (0,5 для CCR) МПа, ОСПС = 1,5 ч-1

## Slide 46
Пути повышения эффективности процесса каталитического риформинга бензинов
Применение более эффективных катализаторов для снижения выхода продуктов крекинга;
Усовершенствования технологии (путём строительства новых установок или реконструкцией существующих);
Сокращение энергозатрат на производство (повышение КПД печей на установке и эффективности работы теплообменников);

## Slide 47
Пути повышения эффективности процесса каталитического риформинга бензинов
К вопросу о комбинировании каталитического риформинга, гидроизомеризации и изомеризации:
Сырье - н.к.-180 °С 1) риформат; 2) прямогонная бензиновая фракция; 3) прямогонная бензиновая фракция + вторичные бензиновые фракции/риформат | Колонна-сплиттер | н.к.-62 (70) °С | Изомеризация (Al-Pt-F, Pt-цеолит)
 |  | 62 (70)-105 °С | Гидроизомеризация (Al-Pt, Al-Pt-морденит) при 270-400 °С
 |  | 105-180 °С | Каталитический риформинг
Назначение гидроизомеризации: снижение содержания бензола и другой ароматики в риформате при сохранении ОЧ;
Последствия добавления гидроизомеризации:
плюсы: уменьшение содержания ароматики, в основном, бензола до 34-42 %;
минусы: потери ОЧ (до 11 п.);

## Slide 48
Технология переработки углеводородного сырья
Каталитический риформинг бензиновых фракций
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Черновые материалы

## Slide 49
Бензины автомобильные
Для коррекции ДНП – в бензины добавляют н-бутан (реже – изобутан), насколько позволяют ограничения на ДНП (но не в летний период);
Для коррекции ОЧ - в бензины добавляют оксигенаты;
В США: ОЧ на АЗС – среднее арифметическое между ОЧи и ОЧм.
Массовые расходы по компонентам :
Риформат (ОЧи – 90-104) + прямогонный бензин;
Бензины каткрекинга и гидрокрекинга (тяжелые бензины КК и ГК можно направить на риформинг);
Изомеризат, алкилат;
Бутан + оксигенаты;
Легкий прямогонный бензин (н-С5, н-С6);

## Slide 50
Бензины автомобильные
Компоненты, критические по содержанию S:
Бензин каткрекинга
  ГО сырья снижает содержание S (без снижения ОЧ);
  ГО непосредственно бензина КК снижает содержание S (снижается ОЧ за счет высокого выхода олефинов);
Компоненты, критические по содержанию общей ароматики и бензола:
Риформат;
Бензин КК;
Прямогонный бензин;
Компоненты, критические по содержанию олефинов:
Бензин КК;
Бензин коксования;
Полимербензин;
Компоненты, критические по термохимической стабильности:
Изоалкены;
Алкены;
Ароматика;

## Slide 51
Компаундирование товарных нефтепродуктов
Суть процесса компаундирования заключается в выборе рецептуры (соотношения компонентов) и аппаратуры смешения, которые обеспечивали бы заданный выход и качество продукта. Кроме того, система компаундирования должна быть гибкой по отношению к возможным перепадам расхода какого-либо из смешивающихся компонентов и даже к его внезапному отсутствию.
Например, перечень потоков из которых готовится товарный бензин на автоматической станции смешения бензинов (АССБ):
Установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти
АССБ
Фракция «НК – 62 оС»
Фракция «62 – 85 оС»
Фракция «85 – 140 оС»
Фракция «140 – 180 оС»
Фракция «НК – 185 оС»
Установка комплексного производства ароматики
Фракция «НК – 62 оС»
Фракция «62 – 85 оС»
Фракция «85 – 140 оС»
Фракция «140 – 170 оС»
Установка физической стабилизации бензинов
Фракция «НК – 80 оС»
Фракция «НК – 180 оС» Бензин – рафинат
Установка коксования
Бензин коксования
Газофракционирующая установка
Бензин газовый
Установка гидроочистки дизельного топлива
Бензин-отгон
Низкооктановые компоненты.

## Slide 52
Компаундирование товарных нефтепродуктов
Установка каталитического крекинга
АССБ
Фракция бензиновая,
МТБЭ
Установка гидрокрекинга
Фракция бензиновая
Установка алкилирования
Алкилат
Установка производства ароматики
Фракции С8 и С9
Толуольный концентрат
Установка изомеризации
Фракция изо-пентановая
Установка каталитического риформинга
Бензин-риформат
Высокооктановые компоненты.
Присадки.
Жидкая антиокислительная присадка агидол–1 (ионол).
Твердая антиокислительная присадка агидол–12.

## Slide 53
Блокировка поверхности катализаторов
Блокировка – отложение на поверхности катализатора различных веществ – выключение активных участков поверхности, например, блокировка устья поры закрывает для исходного сырья всю пору.
Критическое содержание, как правило, - 5-20 %
Так же, как и каталитические яды, поверхность блокируют:
Примеси, присутствующие в исходных реагентах (например, металлы, образующиеся из металлорганических соединений – V, Ni, Fe, Co – катализируют образование С волокнистой структуры );
Продукты побочных реакций на поверхности (например, кокс – высокоуглеродистые органические соединения);
Условия: восстановительная атмосфера и повышенная температура.

## Slide 54: Результаты работы реактора с радиальным вводом сырья на установке Л-35-11/300
Направление движения потоков: | от периферии к центру |  | от центра к периферии |  |  | 
Месяц | январь | февраль | апрель | июнь | июль | ноябрь
Переработанное сырьё, т | 199440 | 221760 | 241920 | 285840 | 307440 | 396000
Водород, % | 80,00 | 81,00 | 84,00 | 83,00 | 81,00 | 83,00
Температура входа, °С | 489 | 492 | 483 | 486 | 489 | 486
Расход сырья, м3/ч | 45 | 48 | 38 | 41 | 40 | 37
Кратность циркуляции м3/м3 | 1222,20 | 1166,70 | 1631,60 | 1536,60 | 1575,00 | 1756,80
Степень изомеризации | 53,00 | 53,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00
Степень ароматизации | 18,13 | 16,92 | 15,82 | 16,57 | 16,58 | 17,34
Ароматика, % мас. | 61,11 | 59,78 | 58,71 | 59,47 | 59,45 | 60,30
Кокс, % мас. | 2,50 | 2,57 | 3,37 | 3,48 | 3,54 | 3,76
Октановое число | 94,30 | 93,70 | 93,20 | 93,50 | 93,50 | 94,00
Выход риформата, % мас. | 85 |  | 88 |  |  | 
Степень использования катализаторов с учетом нестационарности процесса после смены направления движения потоков в реакторе увеличилась на 7,5 - 10 %

## Slide 55
Регенерация катализаторов
Восстановление активности, когда дальнейшая эксплуатация катализатора экономически невыгодна.
Запуск смеси специального состава в тот же реактор
Выгрузка и регенерация в другом реакторе

## Slide 56
Регенерация катализаторов
В случае обратимого отравления:
Удаление яда из исходного сырья, замена сырья – например, Ni, отравленный кислородсодержащими соединениями, восстанавливают водородом
Катализатор крекинга, покрытый коксом, нагревают в окислительной атмосфере – кокс сгорает, однако, процесс сопровождается высокой Т

## Slide 57
Регенерация катализаторов
В случае необратимого отравления:
Выгрузка и извлечение активного компонента – например, благородных металлов, или в случае осаждения металлических ядов

## Slide 58: Оптимизация работы катализаторного слоя за счет внутренних устройств реакторов
Прогноз работы катализатора ПР-71
Результат переобвязки реакторов:
Снижение байпаса верхних слоев катализатора;
Повышение октанового числа за счет увеличения степени использования катализатора;
Увеличение выхода на 2-3% мас. за счет увеличения степени использования катализатора;
Увеличение длительности цикла.
1
2

## Slide 59
Технологическая схема каталитического риформинга с движущимся слоем катализатора

## Slide 60
Современные марки Pt-Re контактов
Установка | Катализаторы | Производитель
Л-35-11/1000 | R-98 | UOP
Л-35-11/300 | ПР-71 | ЗАО «Промкатализ» (ИППУ)
ЛЧ-35-11/1000 | RG-582 | Axens
Л-35-6/300 | RG-682 | Axens
Л-35-11/300 |  | 
Л-35-11/450К | PR-9 | Criterion
Л-35-11/1000 | PR-15 | Criterion
Л-35-6/300 | R-86 | UOP
Новые разработки | PR-30 | Criterion
 | ПР-81 | АЗК и ОС (ИППУ)

## Slide 61
Эксплуатация катализаторов риформинга
Марка катализатора | Установка | Выход продукта, % масс. |  | ОЧИ |  | Номер цикла | Производитель
 |  | теор | практ | теор | практ |  | 
PR-9 | Л-35-11/450К | 87,0 | 87,0 | 98,0 | 95,0 | 7 | Criterion
PR-15 | Л-35-11/1000 | 88,5 | 87,0 | 98,0 | 94,3 | 3 | Criterion
R-98 | Л-35-11/1000 | 88,3 | 82,0 | 98,0 | 95,0 | 3 | UOP
RG-582 | ЛЧ-35-11/1000 | 87,3 | 86,0 | 98,0 | 96,0 | 9 | Axens
RG-682 | Л-35-11/300 | 87,6 | 84,0 | 98,0 | 95,0 | 5 | Axens
ПР-71 | Л-35-11/300 | 87,0 | 87,0 | 98,0 | 96,0 | 1 | ЗАО «Промкатализ» (ИППУ)
  Основные критерии сравнения катализаторов:
  ОСПС, ч-1;
  Выход риформата;
  ОЧ продукта (КРб) или выход ароматики (КРа);
  Содержание легких фракций в риформате;
  Выход и состав газа;
  Срок службы катализатора;