## Slide 1
Технология переработки нефти
Каталитический крекинг
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.
Лекция № 12

## Slide 2
Вступление

## Slide 3
Вступление

## Slide 4
Общая информация

## Slide 5
Эволюция установок и катализаторов крекинга
Катализатор | Тип катализатора | Год ввода | Тип реактора | Реактор + регенератор | Сырье
Алюмосиликатный | Природный | 1935 | Неподвижный слой | В одном корпусе, периодический | Легкий газойль
Алюмосиликатный | Шариковый | 1942 | Движущийся слой | Раздельно, непрерывный | Легкий газойль
Алюмосиликатный | Микросферический | 1942 | Псевдоожиженный | Раздельно | Вакуумный газойль
Цеолитный | Микросферический | 1964 | Лифт-реактор | Раздельно | Вакуумный газойль
Цеолитный | Микросферический | 1982 | Лифт-реактор | Раздельно, Двухступенчатый регенератор | Вакуумный газойль и/или мазут
Цеолитный | Микросферический | 1990 | «Миллисекундный» реактор | Совместно, в виде надстройки | ВГ и/или мазут после ГО

## Slide 6
Эволюция установок и катализаторов крекинга

## Slide 7
Назначение: превращение тяжелого сырья в легкие топливные дистилляты, получение:
высокооктанового бензина;
жирного олефинсодержащего газа (в основном, C3H6);
Сырье:
Вакуумные газойли;
ВГ + мазут/гудрон;
Деасфальтизаты из гудрона;
Основные показатели сырья: фракционный состав; содержание смол, асфальтенов, S, N, Me; коксуемость.
Факты:
В год не менее 500 млн. т сырья в мире вовлекается в каткрекинг. В России 14,5-16 млн. т/год (max 18 млн. т/год) – соответствует 75 % ГПН.
Объем бензина каткрекинга в общем объеме бензина: 35-45 % (в США), 15-30 % (в России);
Общая информация

## Slide 8
Каткрекинг vs. Термокрекинг
Состав продуктов, % | Термокрекинг | Каткрекинг
Легкие газы | 6,6 | 4,3
Пропан | 2,1 | 1,3
Пропилен | 1,0 | 6,8
Изобутан | 0,8 | 2,6
Н-бутан | 1,9 | 0,9
Бутилен | 1,8 | 6,5
Бензин С5+ | 26,5 | 48,9
Легкий газойль | 1,9 | 15,7
Декантат (легкое масло) |  | 8,0
Остаток | 57,0 | 
Кокс |  | 5,0
Всего | 100,0 | 100,0
Важнейшие отличия |  | Больше бензина, Меньше газов, Меньше остатка Больше легких олефинов

## Slide 9
Сегодня не менее 50 % установок в мире перерабатывают остаточное сырье с к.к.=540-580 °С
Основные проблемы, вызываемые остаточным сырьем:
Отравление катализатора тяжелыми металлами;
Усиление коксообразования;
Падение активности и селективности катализатора;
Повышение газообразования;
Рост температуры в регенераторе;
Увеличение выбросов оксидов серы, азота и других;
Пути решения:
Разработка катализаторов и добавок к ним;
Разработка конструкций регенераторов, работающих при повышенных температурах (до 800 °С);
Специальная подготовка сырья;
Сырье каталитического крекинга

## Slide 10
Сернистые соединения:
Мало влияют на активность катализатора;
Если в сырье более 0,5 % S, то резко возрастает содержание S в продуктах и H2S в газах крекинга:
  выжиг кокса сопровождается образованием SO2 и SO3;
  усиливается коррозия оборудования;
Металлы в сырье:
Забивают поры;
Блокируют активные центры;
Усиливают дегидрогенизационные свойства:
  увеличивается выход олефинов, газов, кокса;
  cнижается выход бензина;
  Уменьшается механическая прочность;
  Отравляющее действие – никелевый эквивалент: НИЭ = (V+4·Ni) г/т;
    Никель деактивируется Sb или Bi и его отрицательное влияние снижается;
    Из ванадия в регенераторе в среде пара образуются кислоты, которые разрушают кристаллическую структуру цеолита – требуются нейтрализующие добавки на основе Mg или ловушки ванадия на основе титанатов Sn, Ba, Sr;
Чем более мелкая частица катализатора, тем сильнее влияние Ме:
  Шариковый катализатор – 2-5 мм;
  Микросферический катализатор – 70-80 мкм;
Сырье каталитического крекинга
Содержание металлов, г/т | Газойли | Мазуты
Сырье | до 1 | до 170
Катализатор | до 1000 | до 10000-30000

## Slide 11
Азотистые соединения:
Снижает активность катализатора;
Загрязняют газы регенерации вредными оксидами азота;
Минеральные соли (хлориды) – не более 10 г/т;
Механические примеси – должны отсутствовать;
Групповой состав сырья:
  - САВ и ПЦА снижают скорость
  крекинга, конверсию, селективность,
  усиливают образование кокса.
Сырье каталитического крекинга
Влияние группового УВ-состава сырья на продукты крекинга (цеолитсодержащий катализатор, 538 °С) |  |  | 
Выход продуктов крекинга, % об. | Парафиновое сырье | Нафтеновое сырье | Ароматическое сырье
Сухой газ (С1, С2, H2) | 2,6 | 3,2 | 3,4
СУГ | 34,5 | 27,5 | 24,3
Бензин (С3-221 °С) | 73 | 70 | 54,2
Легкий газойль | 5 | 10 | 20
Тяжелый газойль | 2 | 5 | 10
Кокс (мас. %) | 4,8 | 5,4 | 6,3
Тип мазута | Плотность, г/см3 | Содержание металлов, г/т | Коксуемость по Конрадсону, % | Характеристика переработки
I | < 0,934 | 15 | 4 | Относительно легкая, можно Sb и Bi пассивировать Ме
II | 0,934-0,966 | 15-80 | 4-10 | Трудная (2-секционные регенераторы + спец. кат-р)
III | > 0,966 | > 80 | > 10 | Необходима подготовка сырья (деметал. + деасфальт.)

## Slide 12
Сырье каталитического крекинга
Фракционный состав сырья:
  Фракции остаточного сырья не полностью испаряются при температуре крекинга;

## Slide 13
Подготовка сырья:
С использованием водорода (для газойлей):
  Гидроочистка;
  Гидрокрекинг;
Без использования водорода (для остаточных фракций):
  Висбрекинг;
  Коксование;
  Деасфальтизация;
  Селективная очистка с растворителями;
  Адсорбционно каталитическая очистка;
Сырье каталитического крекинга

## Slide 14
Варианты контакта сырья и катализатора:
В движущемся слое;
В кипящем слое;
В сквозно-проточном реакторе;
Изменение выхода кокса с ростом температуры:
(снижение кокса) из-за улучшения условий испарения промежуточных продуктов уплотнения;
(повышение кокса) из-за ускорения реакций конденсации и повышения глубины превращения;
Температура и продолжительность пребывания сырья в реакторе
Катализатор | Шариковый алюмосиликатный | Микросферический цеолитный | Процесс MSCC
Время пребывания сырья в реакторе | 30 мин | 2-4 сек | 0,1 сек
Условное или действительное время контакта???
Жесткость процесса – сочетание времени и температуры для термических процессов. Чем выше температура и (или) дольше время пребывания сырья в реакционной зоне, тем сильнее крекинг и выше жесткость процесса.

## Slide 15
Кратность циркуляции катализатора:
Будет меньше, если высокая температура регенерации: катализатор – это теплоноситель, несущий тепло в реактор; в этом случае возрастает время контакта и образование кокса;
Будет больше, если линейная скорость движения катализатора высокая: образование кокса меньше, усредненная активность катализатора возрастает, увеличивается выход бензина и других продуктов;
Температура и продолжительность пребывания сырья в реакторе
Жесткость процесса – сочетание времени и температуры для термических процессов. Чем выше температура и (или) дольше время пребывания сырья в реакционной зоне, тем сильнее крекинг и выше жесткость процесса.
Показатели | Свежий кат-р (ИА=35) | Дезакт. кат-р (ИА=22) | Дезакт. кат-р (ИА=17)
Массовый выход, % |  |  | 
Сухой газ (С1, С2, H2) | 0,7 | 0,3 | 0,2
C3H6 | 1,4 | 0,9 | 0,4
C3H8 | 0,8 | 0,3 | 0,0
C4H8 | 0,9 | 0,5 | 0,4
i-C4H10 | 2,6 | 1,2 | 0,4
C4H10 | 0,3 | 0,1 | 0,0
Бензин | 34,8 | 22,3 | 16,8
Кокс | 2,2 | 1,2 | 0,7
Групповой состав БФ |  |  | 
Алканы | 50 | 41 | 29
Нафтены | 20 | 19 | 18
Арены | 18 | 19 | 16
Алкены | 12 | 21 | 37
ОЧИ бензина | 81,3 | 83,6 | 84,4

## Slide 16
Специфические требования к катализаторам крекинга
Устойчивость к закоксовыванию (селективность в образовании кокса);
Повышенная термическая и термопаровая стабильность;
Низкий остаточный уровень кокса на катализаторе;
Высокая активность и селективность в отношении выхода бензина (+ высокое ОЧ) и суммы светлых нефтепродуктов;
Устойчивость к отравлению азотистыми соединениями и Ме;
Способность связывать оксиды серы;
Умеренная плотность;
Катализаторы крекинга

## Slide 17
Полная единовременная потребность в катализаторах крекинга – 7200 т;
Современные катализаторы – цеолитсодержащие алюмосиликатные с редкоземельными металлами, повышающими стабильность:
Высокая насыпная плотность (800-1000 кг/м3);
Прочность на истирание (2-8 %);
Однородный гранулометрический состав;
При крекинге вакуумного газойля:
Конверсия сырья – 65-70 %;
Выход бензина – 45-55 %, МОЧ 80-84, ИОЧ 90-94;
Выход легкого газойля – 20-24 %;
Выход газа – 9-10 %, кокса – 3-4%;
Высокая термопаровая стабильность при температурах регенерации 680-730 °С;
Стойкость к отравляющему действию Ме при уровне их отложения до 5000 ppm;
Высокая механическая прочность – расход катализатора не более 0,1-0,5 кг/т сырья;
Катализаторы крекинга
Катализаторы | Аморфные | Цеолитные
Кокс, % мас. | 4 | 4
Глубина превращения, % об. | 55 | 65
Бензин С5+, % мас. | 38 | 51
Газы С3-, % мас. | 7 | 6
Газ С4, % об. | 17 | 16
Преимущества | Низкая стоимость и стойкость к истиранию | Высокая активность и селективность по бензину

## Slide 18
Катализаторы крекинга
Морфологические свойства:
Размеры пор – более 50 нм;
Удельная поверхность – 30-250 м2/г;
Насыпная плотность – 740-1000 кг/м3;
Объем пор – 0,13-0,16 см3/г;
Размер частиц – 70-80 мкм;
Молярное отношение Si : Al – (5-15) : 1;

## Slide 19
Катализаторы крекинга

## Slide 20
Химические реакции сырья
Катализаторы – цеолитные или алюмосиликатные Al2O3·SiO2·H2O
Механизм - карбоний-ионный, наиболее устойчивые ионы – третичные.
Процесс гетерогенный:
Т (катализатор) + Ж (сырье + жидкие продукты) + Г (газообразные продукты)
Скорость процесса регулируется:
(при высокой температуре) подачей сырья к поверхности катализатора;
(при умеренной температуре) изменением температуры;
Крекинг по группам УВ:
Парафины
Высокий выход С3 и С4;
Высокие скорости крекинга, прямо пропорциональные Cn (< 6, то почти не идет);
Высокий выход изомеров и ароматики (через олефины);
Наименее стойкие – трет-С, наиболее стойкие – четвертичные атомы С;
2. Олефины
Крекируются быстрее соответствующих парафинов;
Высокое ОЧ обусловлено высоким выходом изоолефинов и ароматики;
3. Нафтены
Главная реакция – дегидрирование до ароматики (преобладает до 540 °С);
Наиболее быстро дегидрируются С9+;
При крекинге дают высокий выход парафинов;
4. Ароматика
С6-С8 – почти инертны;
Основная реакция – отщепление алкильной группы по альфа-связи;

## Slide 21
Химические реакции сырья
Перечень реакций
1. Изомеризация УВ
2. Перераспределение алкильных групп в УВ
3. Перераспределение Н2 в непредельных УВ
4. Полимеризация УВ
5. Конденсация УВ
6. Крекинг парафинов
7. Крекинг нафтенов
8. Деалкилирование алкилароматики
9. Отщепление алкильных групп от циклических УВ
10. Крекинг олефинов

## Slide 22
Тепловой эффект процесса
Определяется по совокупности реакций уплотнения (эндо-) и разложения (экзо-).
Зависит от:
Состава сырья;
Глубины переработки сырья;
Катализатора;
Режима процесса;
Цеолитсодержащий катализатор: реакции изомеризации преобладают, поэтому суммарный тепловой эффект слабо, но положителен.
На практике: по разности теплот сгорания продуктов и сырья крекинга (по закону Гесса)

## Slide 23
Система «реактор-регенератор»
Реактор:
Горячее сырье контактирует с катализатором;
Кокс покрывает поверхность катализатора, снижает его активность;
Катализатор и УВ разделяют механическим способом и добавлением водяного пара;
Продукты реакции отводят в колонну фракционирования;
Регенератор:
Кокс выжигается горячим воздухом;
Регенерация – экзотермическая;
Температура катализатора: на входе 480-520 °С, на выходе – 650-815 °С;
  Катализатор отделяют в циклонах и фильтрах, иногда отпаривают адсорбированный кислород;
Почему и как контролируется температура регенерации?
  Исключить термическое спекание катализатора;
  Обеспечить требуемую степень выжига кокса;
  Скорость подачи воздуха → 1) отношение CO2/CO в дымовых газах; 2) температура регенерации; 3) Степень выжига кокса.

## Slide 24
Факторы скорости окисления кокса:
Температура и давление в регенераторе;
Удельный расход воздуха;
Содержание кислорода в регенерирующем газе;
Начальное содержание и элементный состав кокса;
  Водород;
  Сера;
Парциальное давление водяного пара;
Процесс регенерации:
До 650 °С – в кинетической области;
Выше 670 °С – в диффузионной области;
Регенерация катализатора

## Slide 25
Режим регенерации:
Остаточное содержание кокса – не более 0,01-0,4 %;
Варианты дожига СО:
Дожигать / не дожигать (старые конструкции);
В регенераторе / в отдельном реакторе регенератора / в выносном аппарате (например, в котле-утилизаторе);
Термическое или каталитическое;
При дополнительном воздухе (наддуве) / с воздухом из регенератора;
При 660-680 °C / при 730-760 °С / при 760-810 °С;
Регенерация катализатора

## Slide 26
Типовая схема установки каткрекинга
Установка каткрекинга включает:
Реактор;
Регенератор;
Узел ректификации продуктов крекинга;
Узел фракционирования газов;
Узел утилизации тепла газов регенерации;
Узел улавливания пыли;

## Slide 27
Типовая схема установки каткрекинга
Схемы различаются между собой устройствами ввода и распределения потоков сырья и катализатора:
Параллельное разновысотное расположение реактора и регенератора с напорным транспортом катализатора (лифт-реактора);

## Slide 28
Типовая схема установки каткрекинга
Схемы различаются между собой устройствами ввода и распределения потоков сырья и катализатора:
2. Параллельное равновысотное расположение реактора и регенератора с транспортом катализатора в U-образных катализаторопроводах (реактора с псевдоожиженным слоем);

## Slide 29
Типовая схема установки каткрекинга
Схемы различаются между собой устройствами ввода и распределения потоков сырья и катализатора:
3. Соосное расположение реактора и регенератора с напорным транспортом катализатора (в основном, лифт-реактора);

## Slide 30
Установки каткрекинга
1. С движущимся слоем катализатора:
Термофорный КК (TCC);
2. С псевдоожиженным слоем катализатора:
КК в кипящем (флюидизированном) слое катализатора (FCC);
  Крекинг в общем кипящем слое;
  Крекинг в транспортной линии, т.н. лифт-реакторе;

## Slide 31
Типовая схема установки каткрекинга
Установки с движущимся слоем ШК: 9 в России, 14 в мире;
Треакц = 450-490 °С;
Треген = 590-650 °С;
Цирк.кат. = 1,8-2,5 т/т сырья;
Время контакта = 1200 с;
Выход бензина = 35-38%;
Выход ЛГ = 23-27 %;
Выход кокса = 2,5-3,5 %;

## Slide 32
Типовая схема установки каткрекинга

## Slide 33
Типовая схема установки каткрекинга Г-43-107
http://neftegaz.ru/news/view/159261-Rekonstruktsiya-ustanovki-kataliticheskogo-krekinga-pozvolit-uvelichit-proizvodstvo-sovremennogo-topliva-Evro-5-na-Moskovskom-NPZ

## Slide 34
Типовая схема установки каткрекинга Г-43-107
Первый запуск – 1971 г. (UOP), российский аналог – установка Г-43-107.

## Slide 35
Типовая схема установки каткрекинга Г-43-107
Массовая скорость подачи сырья, ч-1 | 80-100
Начальная загрузка кат-ра, т на м3/ч сырья | 0,45-0,75
Скорость циркуляции кат-ра, т/мин на м3/ч сырья | 0,14-0,23
Массовое соотношение «катализатор : сырье» | 5-16
Объемный коэффициент рециркуляции | 0-0,5
Загрузка катализатора, кг/м3 сырья | 0,43-0,71
Расход шлама, % | 5,5-7,0
Температура подогрева сырья, °С | 340
Температура крекинга в лифт-реакторе, °С | 515-560
Давление в реакторе, МПа | 0,15-0,22
Температура в регенераторе, °С | 640-670
Давление в регенераторе, МПа | 0,15-0,24
Содержание остаточного кокса на катализаторе, % мас. | 0,05-0,1
Выход продуктов, % мас. | 
Сумма С2 | 3,4
Сумма С3-С4 | 12,6
Бензин (С5-205 °С) | 50,0
Легкий газойль | 12,9
Тяжелый газойль | 17,5
Кокс | 3,6
Процесс ведут при максимально допустимой температуре в регенераторе, а температура в реакторе и коэффициент рециркуляции подбираются таким образом, чтобы минимизировать вторичный крекинг бензина до газа и кокса.

## Slide 36
Углеводородные газы: Примерный состав (% мас.)
Наиболее важен выход пропилена (сырья нефтехимии), изобутанов и бутилена (сырья алкилирования);
Бензин: к.к. – до 195 °С, ОЧм = 80-85;
Легкий газойль КК:
Богат ароматикой:
  как компонент ДТ требует глубокого гидрирования;
  (после облагораживания) как печное и котельное топливо;
  Тяжелый газойль КК:
  Богат ароматикой: ценное сырье для получения техуглерода, нефтяного кокса и электродного кокса;
Продукты каталитического крекинга
Водород | 0,1
Метан | 3,4
Этилен | 4,5
Этан | 2,8
Пропилен | 23,8
Пропан | 10,7
Н-Бутилен | 15,9
Н-Бутан | 5,8
Изобутан | 25,2
Изобутилен | 7,8
ИТОГО: | 100,0

## Slide 37
Бензиновая фракция:
Как повысить ОЧ продуктов крекинга?
Выбором катализатора и увеличением жесткости режима установки – увеличивается выход легких олефинов С3-С4 (но также образуется диены С4-С5) – сырья для алкилирования;
При увеличении жесткости режима можно увеличить ОЧ на 2-4 п. за счет роста содержания изоолефинов, но возрастает чувствительность бензина;
Легкий бензин КК (С5-100 °С) → эфиры, а именно из и-пентана, и-гексана, и-гексена и и-гептена получаются ТАМЭ и более тяжелые эфиры, увеличивается ДОЧ на 2-3 п., уменьшается содержание олефинов на 25-35 %, возможно применение реакционно-ректификационного аппарата;
Пропилен → диизопропиловый эфир (ДИПЭ), МОЧ 98, ИОЧ 112, Ткип = 68 °С, ДНП = 30 кПа;
Результирующая высокооктановая смесь: (ДИПЭ + МТБЭ + алкилат + этерификат С5+С7 + бензин 100-195 °С), выход мас. выше на 25 %, ДОЧ на 8 п.
Продукты каталитического крекинга
Массовый групповой УВ состав бензина, % | 
Алкены | 7,3-15,5
Арены | 34,6-52,7
Циклоалканы | 6,6-28,4
Алканы | 11,6-44,0
ИОЧ | 89-94
МОЧ | 80-95

## Slide 38
Химическая технология топлива и углеродных материалов
Каталитический крекинг
Дополнительные материалы
Лектор – к.т.н., доцент кафедры ХТТ Юрьев Е.М.

## Slide 39
Типовая схема установки каткрекинга Г-43-107

## Slide 40
Продукты каталитического крекинга

## Slide 42
Каткрекинг в псевдоожиженном слое

## Slide 43
Зарубежные схемы и аппараты каткрекинга

## Slide 44
Технологические параметры

## Slide 45
Показатели катализатора
в системе «реактор-регенератор»