Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждаю

Директор ИПР

А.C. Боев

«      »                          2019 г.

Е.М. Юрьев

Оценка пористой структуры катализаторов сорбционными методами.

Часть I

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Издательство

Томского политехнического университета

2019

Лабораторная работа № 1

Оценка пористой структуры катализаторов сорбционными методами. Часть I

Цель работы: Определить удельную поверхность пористого материала по уравнению Лэнгмюра, уравнению БЭТ и уравнению Гаркинса-Юра и сравнить их между собой.

- Определение удельной поверхности твердых тел.

В лабораторной практике удельная поверхность катализатора оценивается по результатам адсорбционных опытов при постоянной температуре. В качестве адсорбата используется, как правило, инертный газ – азот, криптон, аргон. Опыты проводятся при температурах ниже критической температуры газа и несколько выше температуры кипения газа при атмосферном давлении.

Площадь удельной поверхности пористого материала определяется по следующему уравнению:

,	(1)

где  - максимальная емкость монослоя (т.е. максимальное количество вещества, которое может сорбировать поверхность материала массой 1 кг, при допущении, что адсорбционный слой не превышает одну молекулу), моль/кг;  - поверхность, занимаемая одной молекулой адсорбата, м2;  - постоянная Авогадро, число структурных единиц веществ в 1 моль вещества,  моль-1.

Поверхность , занимаемая одной молекулой адсорбата, как правило, постоянна для пары «адсорбат-адсорбент» и представляет собой справочную величину.

Максимальная емкость монослоя  определяется по результатам адсорбционных опытов. Чтобы определить величину  из изотермы адсорбции, необходимо задаться определенной моделью для ее описания.

- Определение удельной поверхности по уравнению Лэнгмюра.

В том случае, если наблюдается протекание мономолекулярной адсорбции (тип I изотермы), т.е. образуется слой в одну молекулу, применима теория Лэнгмюра. Определение удельной поверхности по уравнению Лэнгмюра также сводится к определению величины ёмкости монослоя  с последующим использованием уравнения (1).

Рассмотрим определение  по теории адсорбции Лэнгмюра. Уравнение изотермы адсорбции Лэнгмюра выглядит следующим образом:

,

где  - адсорбция, моль/кг; К – постоянная уравнения Лэнгмюра, характеризующая взаимодействие адсорбата и адсорбента; p – давление пара адсорбата, Па.

Для нахождения  уравнение изотермы адсорбции Лэнгмюра линеаризуют и представляют в следующем виде:

Строя график в координатах  - , можно определить величины  и :

—  - это отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат;

—  - численно равен тангенсу угла наклона прямой.

Из полученной системы уравнений определяют  и рассчитывают удельную поверхность .

- Определение удельной поверхности по уравнению теории БЭТ.

В настоящее время стандартным методом определения удельной поверхности является теория адсорбции БЭТ (Брунауэра-Эммета-Теллера). Уравнение изотермы адсорбции БЭТ выглядит следующим образом:

,

где  - адсорбция, моль/кг; С – постоянная, характеризующая энергию взаимодействия сконденсированного адсорбата с поверхностью адсорбента; p – давление пара адсорбата, Па;  - давление насыщенных паров адсорбата (индекс s означает «saturation» — насыщение), Па.

Для нахождения  уравнение изотермы адсорбции БЭТ линеаризуют и представляют в следующем виде:

Строя график в координатах  - , можно определить величины  и :

—  - это отрезок, отсекаемый прямой на оси ординат;

—  - численно равен тангенсу угла наклона прямой.

Из полученной системы уравнений определяют  и рассчитывают удельную поверхность .

- Определение удельной поверхности по уравнению Гаркинса-Юра.

Для описания полимолекулярной адсорбции возможно использование и других уравнений, в частности уравнения Гаркинса–Юра, имеющего термодинамическую природу. Это уравнение получено на основе объединения уравнения состояния конденсированной плёнки адсорбата на поверхности адсорбента (состояние которой аналогично состоянию адсорбционных плёнок поверхностно-активных веществ на поверхности жидкости) и адсорбционного уравнения Гиббса. Уравнение изотермы адсорбции Гаркинса–Юра имеет вид:

,

где B и С — константы уравнения Гаркинса-Юра. Для их нахождения экспериментальные данные представляются в координатах . Отрезок, отсекаемый на оси ординат, соответствует константе В. По тангенсу угла наклона прямой определяют константу С. Значение этой константы зависит от величины удельной поверхности:

,

где  — константа уравнения Гаркинса-Юра, которая определяется по данным адсорбции на адсорбенте с известной удельной поверхностью.

По известной константе С можно определить удельную поверхность образца:

Задание:

Получены результаты опыта адсорбции-десорбции азота на пористом материале при ок. 77,35 К. Рассчитать значение удельной поверхности пористого материала по различным теориям адсорбции. Принять поверхность, занимаемую одной молекулой адсорбата, — 0,162 нм2. Область изотермы адсорбции, рекомендуемая для выбора прямых и проведения расчетов: . Следует использовать адсорбционную кривую, а не десорбционную. Константу уравнения Гаркинса-Юра для азота принять 9,09 · 104 м2/моль.

Ход работы:

- Ознакомьтесь с исходными данными Вашего варианта.

- Постройте изотерму адсорбции-десорбции в координатах относительное давление — адсорбция (ммоль/г). Представьте изотерму и в линейных, и в логарифмических координатах. Логарифмические координаты для переменных адсорбция (ммоль/г) или давление (относительное давление) иногда используются, чтобы на графике было хорошо видно адсорбционно-десорбционный гистерезис.

- По известным результатам опыта с азотом постройте изотерму теории Лэнгмюра в координатах  - . В области относительных давлений  выделите линейный участок изотермы и по полученной линии оцените емкость монослоя , затем рассчитайте удельную поверхность пористого материала .

- По известным результатам опыта с азотом постройте изотерму теории БЭТ в координатах  - . В области относительных давлений  выделите линейный участок изотермы и по полученной линии оцените емкость монослоя , затем рассчитайте удельную поверхность пористого материала .

- По известным результатам опыта с азотом постройте изотерму теории Гаркинса-Юра в координатах . В области малых относительных давлений выделите линейный участок изотермы и по полученной линии оцените константу С, затем рассчитайте удельную поверхность пористого материала .

- Подготовьте отчет о проделанной работе, в отчете приведите изотерму адсорбции-десорбции, укажите удельную поверхность пористого материала, определенную по уравнению Лэнгмюра, уравнению БЭТ и уравнению Гаркинса-Юра. Сравните полученные значения удельной поверхности.