## Slide 1: Макрокинетика химических процессов
Лектор – к.т.н., доцент ОХИ Юрьев Е.М.
Пористая структура катализаторов и адсорбентов.
Часть 1.
Лекция 2
emyu@tpu.ru
https://portal.tpu.ru/SHARED/e/EMYU/
https://us05web.zoom.us/j/6111307161?pwd=NjFYUEs1MkZiT0cxTmdwZVhvOGhTQT09

## Slide 2: Основные этапы становления теорий приготовления катализаторов
1938 г. - возникновение теории полимолекулярной адсорбции БЭТ;
1940-50 гг. – развитие методов измерения активности в лабораторных условиях, возникновение термина «удельная каталитическая активность»;
1960-70 гг. – развитие новых методов исследования объема и поверхности твердых тел (ЯМР-, ЭПР-спектроскопия, атомно-адсорбционный анализ и т.д.);
1980-2000 гг. – современные методы - нанотехнологии
Сферические частицы мезопористого алюмосиликата, на поверхности которых находятся нанокристаллы серебра
Эмпирический/интуитивный подбор
Конец 19 в. – начало 20 в.
Теоретическое физико-химическое «программирование» свойств
Вторая половина 20 в.
2

## Slide 3: Активность единицы объема катализатора
где W – каталитическая активность, определяемая количеством вещества, реагирующим в единицу времени в заданных условиях в единице объема катализатора, моль/(м3 с); Ауд – удельная каталитическая активность (УКА): активность единицы поверхности катализатора, моль/(м2 с); Sуд – полная площадь поверхности катализатора в единице объема, м2/м3; η – степень использования внутренней поверхности зерна катализатора
Заголовок для X
3

## Slide 4: Основные задачи теории и практики приготовления катализатора
Получение заданного химического и фазового состава.
Получение заданной удельной поверхности.
Получение заданной пористой структуры.
4

## Slide 5
Пористая структура катализатора
Типичные значения основных характеристик пористой структуры катализаторов нефтепереработки | 
Площадь удельной поверхности | 25-80 м2/г
Пористость (доля свободного объема пор) | 0,3-0,6
Удельный объем пор | 0,5-3 см3/г
Диаметр пор | 2-10 нм
Распределение пор по размерам | см. рисунки
Истинная плотность | 1900-2300 кг/м3
Кажущаяся плотность | 750-1400 кг/м3
После химического состава катализатора пористая структура наиболее важный параметр.
Пористая структура характеризует:
Развитие внутренней поверхности: удельная поверхность;
Характер диффузионных процессов: степень использования внутренней поверхности.
В зависимости от активности катализатора и кинетических характеристик есть оптимальная (!) пористая структура.
Ею может быть одна из типовых структур:
монодисперсная (МДС);
бидисперсная (БДС);
полидисперсная.
5

## Slide 6
Классификация пор по размерам
6
Класс пор | Эффективный размер, нм | Характерный признак (механизм), позволяющий отделить класс пор от других | Примечание
Ультрамикропоры | 0,13 – (1,2-1,4) | Усиленное взаимодействие адсорбат-адсорбент из-за близости стенок пор | Заполнение микропор не зависит от величины межмолекулярного взаимодействия
Супермикропоры | (1,2-1,4) – (3,0-3,2) | - | Не более 2,5 диаметров молекулы адсорбтива
Мезопоры | (3,0-3,2) – (100-200) | Можно применить уравнение капиллярной конденсации Кельвина-Томсона | В начале мономолекулярная, а затем полимолекулярная адсорбция, завершаемая заполнением пор по механизму капиллярной конденсации, которая практически ничем не отличается от конденсации в объемной фазе
Макропоры | (100-200) - … | Можно пренебречь кривизной поверхности по сравнению с размерами молекул адсорбатов | Вклад от всей полимолекулярной адсорбцией мал по сравнению с величиной заполнения в центральной части
Уточненное представление классов пор
Класс пор | Эффективный размер, нм
Микропоры | < 2
Мезопоры | 2-50
Макропоры | > 50
Классификация IUPAC
(Дубинин И.М., 1972 г.)
Эффективный размер – диаметр наибольшей окружности, которая может быть вписана в плоское сечение поры произвольной формы.

## Slide 7: Идентификация пористой структуры
Низкотемпературная адсорбция азота:
  Камеру с образцом дегазируют и вакуумируют, затем осуществляется подача газа небольшими порциями при температуре 77 К. Начинается процесс адсорбции. Некоторое число молекул газа садится на поверхность адсорбата, которое постепенно увеличивается, и на поверхности образуется монослой. По мере заполнения поверхности, начинает формироваться следующий слой адсорбата, за ним еще один, и так до тех пор, пока не будет достигнуто давление насыщенных паров азота при данной температуре. После этого, давление постепенно снижают, и происходит обратный процесс - десорбция.
  Взаимное отношение количества молекул на первом слое характеризует соотношение сил взаимодействия «адсорбат - адсорбент», а на последующих – «адсорбат - адсорбат»;
7

## Slide 8: Классификация изотерм адсорбции, предложенная С. Брунауэром, Л. Демингом, У. Демингом и Э. Теллером (1940 г.)
I – изотерма «лэнгмюровского типа»:
При протекании мономолекулярной адсорбции на макропористых адсорбентах при сильном взаимодействии «адсорбат - адсорбент»;
При адсорбции на микропористых адсорбентах, ширина микропор не превышает нескольких диаметров молекул: крутой подъем в области малых давлений (в углеродных адсорбентах, цеолитах, силикагелях);
II – «S-образная изотерма»:
При полимолекулярной адсорбции на макропористых или непористых материалах при сильном взаимодействии «адсорбат - адсорбент»;
III – «вогнутая изотерма»:
При полимолекулярной адсорбции на макропористых или непористых материалах при слабом взаимодействии «адсорбат - адсорбент» (молекулы адсорбата взаимодействуют друг с другом сильнее, чем с поверхностью адсорбента);
8

## Slide 9
IV – полимолекулярная адсорбция, как в типе II, + капиллярная конденсация в мезопорах (пригодно для расчета удельной поверхности, для оценки распределения пор по размерам);
V – полимолекулярная адсорбция, как в типе III, + капиллярная конденсация в мезопорах;
VI – «ступенчатая изотерма»: полимолекулярная адсорбция со слабым межмолекулярным взаимодействием на однородной поверхности непористых материалов (встречается ограничено, характерна для инертных газов при 77 К на однородной поверхности графитизированных саж или для некоторых типов цеолитов, которые обладают порами постоянного размера (на первой ступени заполняются поры одного размера, на следующей - другого, и т.д.)
9
Классификация изотерм адсорбции, предложенная С. Брунауэром, Л. Демингом, У. Демингом и Э. Теллером (1940 г.)
Для характеристики пористой структуры исследуемого материала необходимо экспериментально получить изотерму адсорбции, идентифицировать её, выбрать соответствующие теории и уравнения для расчётов основных характеристик адсорбента.

## Slide 10: Допущения теории мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра
Допущения теории мономолекулярной адсорбции:
поверхность адсорбента представляет собой набор энергетически одинаковых активных центров, на которых адсорбируются (локализуются) молекулы адсорбтива;
на одном центре адсорбируется только одна молекула, т.е. при адсорбции образуется только один адсорбционный слой - монослой;
адсорбция на данном центре не влияет на адсорбцию на других центрах, т. е. взаимодействием адсорбированных молекул можно пренебречь.
адсорбция находится в динамическом равновесии с десорбцией.
Применяется теория мономолекулярной адсорбции
для обработки изотерм I, т.е. при допущении, что адсорбция вещества сопровождается образованием мономолекулярного слоя:
Хемосорбция;
Физадсорбция газов при небольших давлениях и температурах выше критической (в отсутствие конденсации на поверхности адсорбента),
Физадсорбция в микропористых системах с пренебрежимо малой поверхностью более крупных пор;
Адсорбция из растворов.
10

## Slide 11
Рисунок – Изотерма адсорбции N2 на MgO при 77 К в координатах уравнения Лэнгмюра
Уравнение прямой линии
Y = k·x + b
Теория мономолекулярной адсорбции (изотерма I):
Уравнение изотермы адсорбции в каноническом виде:
В линеаризованном виде:
Тип изотермы адсорбции I характерен и для адсорбции в
микропорах, поэтому перед проведением расчётов необходимо исключить влияние адсорбции в микропорах на получаемые результаты.
К – константа равновесия процесса адсорбции
M + [Z] ↔ [MZ],
где М – молекула адсорбата; Z – активный центр на поверхности; МZ – локализованный адсорбционный комплекс
Идентификация пористой структуры
11

## Slide 12: Допущения теории полимолекулярной адсорбции БЭТ
Допущения теории полимолекулярной адсорбции БЭТ (Брунауэра-Эммета-Теллера):
поверхность адсорбента неоднородна энергетически;
взаимодействие адсорбент–адсорбат сильнее, чем адсорбат–адсорбат;
взаимодействие адсорбированных молекул учитывается только в направлении, перпендикулярном поверхности, и рассматривается как конденсация;
Возможно образование второго и последующих слоев за счет взаимодействия адсорбат–адсорбат;
Применяется теория полимолекулярной адсорбции БЭТ (образуются полимолекулярные слои вещества на поверхности адсорбента):
газы и пары адсорбируются при температурах ниже критической (полимолекулярную адсорбцию можно представить как результат вынужденной конденсации пара под действием поверхностных сил) – как правило изотермы II или IV;
12

## Slide 13
Идентификация пористой структуры
Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ (Брунауэра-Эммета-Теллера):
Уравнение изотермы адсорбции в каноническом виде:
В линеаризованном виде:
Прямая, как правило, наблюдается в интервале относительных давлений (0,05; 0,2-0,35). При меньших относительных давлениях оказывает влияние энергетическая неоднородность поверхности адсорбента, при больших – начинает проявлять себя взаимодействие соседних молекул адсорбата между собой в пределах одного слоя. Оба фактора приводят к нарушению положений теории БЭТ и, следовательно, отклонению от линейности. Следует использовать для изотерм типов II или IV.
13

## Slide 14: Примеры изотерм БЭТ
14
Рисунок – Изотермы адсорбции на серебряной фольге
1 – C4H10, -78 °С; 2 – CHCl2F, -78 °С; 3 – Kr, -195 °C (зачерненные точки - десорбция)
Рисунок – Изотермы адсорбции азота при 77 К на непористых образцах:
1 – кремнезем (белые точки) с Sуд = 2,6-11,5 м2/г;
оксид алюминия (черные точки) с Sуд = 58-153 м2/г;
2 – изотерма, построенная по уравнению БЭТ при С = 100-200

## Slide 15: Идентификация пористой структуры
15
Низкотемпературная адсорбция газов
Удельная поверхность пористого материала определяется по следующему уравнению:

## Slide 16
Идентификация пористой структуры
Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ (Брунауэра-Эммета-Теллера):
Рисунок – Изотермы адсорбции N2 на Al2O3 (а) и углеродном материале (б) в координатах уравнения БЭТ
Область заполнения монослоя определяется величиной константы С. Чем меньше C, тем при меньших относительных давлениях происходит заполнение монослоя.
16

## Slide 17
Идентификация пористой структуры
Теория Гаркинса-Юра
Уравнение изотермы адсорбции:
Рисунок – Изотерма адсорбции N2 на Al2O3 при 77 К в координатах уравнения Гаркинса-Юра
Рисунок – Изотерма адсорбции N2 на Al2O3 при 77 К в координатах уравнения Френкеля-Хелси-Хилла
Теория Френкеля-Хелси-Хилла
Уравнение изотермы адсорбции:

## Slide 18
Выбор адсорбата:
химически инертен по отношению к поверхности твердого тела;
ДНП адсорбата при tадсорбции должно быть достаточно большим, чтобы измерить адсорбцию с необходимой точностью в широком интервале относительных давлений (0,01;0,6);
форма молекул адсорбата близка к сферической (это позволяет избежать ошибки в определении величины площади, занимаемой его молекулой);
чистые вещества.
Идентификация пористой структуры
18

## Slide 19: Идентификация пористой структуры
Температура и выбор адсорбата:
как правило, величину адсорбции измеряют при температуре кипения жидкого азота (77 K)
  азот,
  аргон (химически инертен и физические свойства близки к свойствам азота),
  криптон (в тех случаях, когда образцы имеют низкие значения удельной поверхности (менее 1 м2/г), так как криптон обладает довольно низким ДНП при 77 K (ps = 260 Па), что позволяет обеспечить измерение очень малых величин адсорбции с достаточной точностью;
при 273 К - CO2: (минусы)
молекула СО2 очень чувствительна к наличию полярных групп или ионов на поверхности твёрдых тел (например, силикагели), взаимодействие с полярными группами приводит к изменению изотермы адсорбции и некорректному определению величины емкости монослоя;
возможна различная ориентация молекулы СО2 на поверхности адсорбента, что может привести к ошибочному выбору значения площади, занимаемой одной молекулой.
3. при комнатной температуре:
алканы С2-С7: инертны, подходящие ДНП, но несимметричные молекулы;
бензол: но несимметричные молекулы.
19

## Slide 20
Адсорбенты | S0 (N2) | S0 (Ar) | S0 (Kr)
Гидратированные кремнеземы, γ- и θ-оксид алюминия | 0,16 | 0,18 | 0,21
Дегидратированные кремнеземы | 0,21 | 0,18 | 0,21
Анатаз | 0,16 | 0,18 | 0,22
Порошки металлов (Pd, Fe, Pt) | - | 0,18 | -
Корунд | 0,13 | 0,15 | -
Органические полимеры | 0,28 | 0,25 | 0,30
Примеры характеристик пористой структуры различных материалов
Площади (нм2), занимаемые молекулами азота, аргона и криптона в монослое на поверхностях различной химической природы
Площади (нм2), занимаемые молекулами адсорбатов в монослое
Адсорбат | N2 | Ar | Kr | Xe | CO2 | C6H6 | C6H14 | CH3OH | CCl4 | H2O
S0, нм2 | 0,162 | 0,176 | 0,195 | 0,232 | 0,17 | 0,5 | 0,562 | 0,219 | 0,37 | 0,125
20

## Slide 21: Идентификация пористой структуры
Выбор метода измерения:
оценочный метод тепловой десорбции (одноточечный метод БЭТ; при отн. давлении 0,2-0,3; если С > 60, то A∞=A·(1-p/ps));
статические методы измерений:
  Объемный (волюмометрический) метод (чаще всего): величину адсорбции вычисляют по известному объему камеры, объему твердого тела, падению давления, количеству поданного газа;
  Гравиметрический (весовой) метод: вакуумные микровесы (до 10-7 г), весы с кварцевыми спиралями, величину адсорбции измеряют непосредственно по увеличению массы твердого тела;
Дегазация образца для удаления с поверхности исследуемого образца всех физически адсорбированных веществ:
В вакууме;
В токе инертного газа (азот);
Температура не должна вызывать каких-либо изменений в образце (фазовых переходов, возгонки или химических превращений);
  оксидные материалы: 4–6 ч при 250–350 °С;
  оксиды с мезопорами: 6-10 ч при 150 °С;
  микропористые адсорбенты (активный уголь, цеолиты): при 350-400 °С;
  остаточное давление – не менее 1,33 Па;
  при наличии микро- или мезопор время дегазации значительно увеличивается.
21

## Slide 22
Критерии точности расчетов:
Расчет емкости монослоя:
  Величина константы адсорбции С не должна быть малой: желательно, более 50, в этом случае изотерма имеет крутой изгиб, точка В хорошо определяется; это соответствует образованию монослоя на поверхности прежде, чем начнется формирование вышележащих слоев;
Расчет удельной поверхности:
  Величина константы адсорбции C не должна быть большой: желательно, менее 150, это говорит о том, что адсорбат с молекулами сферической формы, слой молекул нелокализованный, энергетически однородный – площадь поверхности одинакова на всех адсорбентах.
Идентификация пористой структуры
22
  Считается, что при sуд > 500 м2/г в образце развита значительная микропористость.
  Большая величина С (больше или равно 500) также указывает на наличие микропористости или на преимущественную адсорбцию на активных местах или даже на хемосорбцию.
Рисунок – Типичная изотерма типа II с характерными точками А и В

## Slide 23
Удельная поверхность стандартных образцов,
вычисленная на основе А∞(N2) = 0,162 нм2
Несовершенство контроля условий дегазация образцов;
Колебания температуры образца в ходе адсорбции;
Нестабильность ДНП адсорбата;
Примеси в азоте;
Разница в сроках поверки аппаратуры;
Ошибка при выборе линейного участка на кривой БЭТ.
Причины расхождений:

## Slide 24
Примеры изотерм адсорбции

## Slide 25
Примеры изотерм адсорбции

## Slide 26
Теплота адсорбции, изостерическая теплота адсорбции
Рисунок – Схема расчета изостерических теплот адсорбции (θ = А/А∞): Т1 > T2 > T3 > T4 > T5
Рисунок – К определению изостерической теплоты адсорбции этана на поверхности графитированной сажи
Изостерическая теплота адсорбции представляет собой тепловой эффект адсорбции 1 моля соединения при постоянной степени заполнения поверхности адсорбента.
Теплоту адсорбции оценивают из температурных зависимостей адсорбции. По уравнению Клапейрона-Клаузиуса можно получить следующую теоретическую изостеру (А=const):
Правильность определения емкости монослоя (по уравнению БЭТ) подтверждается зависимостью теплоты адсорбции от величины А/А∞. Обнаружено, что теплоты адсорбции резко уменьшаются вблизи значений А/А∞= 1 (А = А∞) до величин, лишь слегка превышающих молярную теплоту конденсации газа, в соответствии с ожидаемым завершением образования монослоя и началом образования последующих слоев.

## Slide 27
Теплота адсорбции, изостерическая теплота адсорбции
27
Рисунок – Изостеры адсорбции н-бутана при А/А∞=0,02-0,12 на: а) NaX;
б) цеолит СаА; в) активный уголь
Таблица – Средние теплоты адсорбции и конденсации (кДж/моль) предельных и непредельных УВ и других адсорбтивов на микропористых адсорбентах