## Slide 1
Макрокинетика химических процессов
Лекция № 6
Оптимальные форма и размеры зерна катализатора
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.

## Slide 2
Оптимальные размеры и форма зерен катализатора

## Slide 3
Оптимальные размеры и форма зерен катализатора
Оптимальные размер и форма зерен - такие, которые позволяют достигнуть заданной производительности слоя при минимальных расходах на контактный аппарат и на преодоление гидравлического сопротивления слоя.
Основные критерии:
- Минимум внутридиффузионного торможения в зерне катализатора;
- Минимум гидравлического сопротивления слоя катализатора;
Уменьшаются размер гранулы и доля свободного объема
Уменьшаются расходы на катализатор и реактор
Возрастают затраты на преодоление гидравлического сопротивления

## Slide 4
Область I: мелкие частицы катализатора, протекание реакции в кинетической области, требуемое количество катализатора почти не зависит от размера частиц;
Область II: переходная между кинетической и внутридиффузионной;
Область III: внутридиффузионная область, активность катализатора пропорциональна его наружной поверхности, а необходимое количество пропорционально dз.
Положение оптимума зависит от технологического режима, капитальных и эксплуатационных затрат.
Эксплуатационные затраты зависит от гидродинамических характеристик и определяются способом приготовления.
Капитальные – от активности единицы объема катализатора, т.е. его «технологичности».
Оптимальные размеры и форма зерен катализатора
I
II
III

## Slide 5
Оптимальные размеры и форма зерен катализатора

## Slide 6
Влияние параметров на гидравлическое сопротивление
Плотность газа:
  в ламинарной области гидравлическое сопротивление не зависит от плотности газа (в реальности, зависит, но очень слабо, потому что взаимосвязь Рейнольдса и коэффициента трения более сложная и вариабельная)
  чем тяжелее газ, тем выше гидравлическое сопротивление слоя перемещению газа сквозь слой;
  в целом, зависимость гидравлического сопротивления газа от плотности газа не такая высокая (меньше 1), как это представляется на первый взгляд.

## Slide 7
Влияние параметров на гидравлическое сопротивление
Линейная скорость газа:
  чем более турбулизирован реакционный поток, тем сильнее гидравлическое сопротивление зависит от изменения скорости движения газа;
  переход из турбулентного режима в ламинарный за счет изменения линейной скорости (например, при уменьшении объемного расхода) позволяет значительно снизить гидравлическое сопротивление слоя катализатора.

## Slide 8
Влияние параметров на гидравлическое сопротивление

## Slide 9
Влияние параметров на гидравлическое сопротивление
Выводы:
— величина доли свободного объема вносит наибольший вклад в гидравлическое сопротивление при турбулентном режиме;
— чем выше доля свободного объема, тем меньше гидравлическое сопротивление зависит от режима;
— основное направление снижения гидравлического сопротивления — увеличение доли свободного объема без потери активности слоя вцелом.
Доля свободного объема:
Chart: 
| 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14000000000000001 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28000000000000003 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56000000000000005 | 0.57999999999999996 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1
ламинар. | 120050 | 14400 | 4090.7407 | 1653.125 | 810 | 448.1481 | 269.5335 | 172.2656 | 115.2949 | 80 | 57.1375 | 41.7824 | 31.1561 | 23.6152 | 18.1481 | 14.1113 | 11.0828 | 8.7791 | 7.0054 | 5.625 | 4.5405 | 3.6814 | 2.9958 | 2.445 | 2 | 1.6386 | 1.3438 | 1.1024 | 0.9041 | 0.74074 | 0.60589 | 0.49438 | 0.40209 | 0.32567 | 0.26239 | 0.21005 | 0.16682 | 0.13121 | 0.10199 | 0.078125 | 0.058763 | 0.043192 | 0.030815 | 0.021131 | 0.013717 | 0.008219 | 0.0043343 | 0.0018084 | 0.00042499 | 0
переходн. | 121514.0565 | 14757.0569 | 4245.4648 | 1737.9329 | 862.8584 | 483.8737 | 295.0623 | 191.263 | 129.8739 | 91.461 | 66.323 | 49.2612 | 37.3254 | 28.7602 | 22.4788 | 17.7854 | 14.2208 | 11.4748 | 9.3325 | 7.6424 | 6.2958 | 5.2132 | 4.3359 | 3.6198 | 3.0314 | 2.5452 | 2.1413 | 1.8041 | 1.5215 | 1.2836 | 1.0827 | 0.91261 | 0.76814 | 0.64518 | 0.54035 | 0.45084 | 0.37434 | 0.30893 | 0.25299 | 0.2052 | 0.16441 | 0.1297 | 0.10025 | 0.075406 | 0.05461 | 0.037408 | 0.023444 | 0.012476 | 0.0044439 | 0
турбулентн | 122252.7667 | 14938.8918 | 4325.0077 | 1781.9547 | 890.5673 | 502.7907 | 308.7196 | 201.5335 | 137.8408 | 97.7933 | 71.4556 | 53.4886 | 40.854 | 31.7389 | 25.0175 | 19.9669 | 16.1087 | 13.1187 | 10.7716 | 8.9081 | 7.4135 | 6.2037 | 5.2163 | 4.4043 | 3.7321 | 3.1722 | 2.703 | 2.308 | 1.9737 | 1.6897 | 1.4474 | 1.2399 | 1.0617 | 0.90811 | 0.77542 | 0.66051 | 0.56076 | 0.47401 | 0.39846 | 0.33255 | 0.27502 | 0.22475 | 0.18082 | 0.14245 | 0.10896 | 0.079806 | 0.054523 | 0.032768 | 0.01437 | 0

## Slide 10
Влияние параметров на гидравлическое сопротивление
— Фактор формы зерна:
Выводы:
при равных размерах и долях свободного объема наименьшим гидравлическим сопротивлением обладает слой шарообразных частиц;
при переходе от шаров к частицам другой формы гидравлическое сопротивление возрастает сильнее в ламинарной области;
в целом, именно изменение фактора формы, наряду с размером зерна, оказывает наиболее значительное влияние на гидравлическое сопротивление.

## Slide 11
Влияние параметров на гидравлическое сопротивление
— Фактор формы зерна:
Для цилиндрических зерен главный параметр – отношение высоты кольца к диаметру:
- внешний диаметр равен или больше, чем высота — для высокотемпературных процессов (например, для реакции паровой конверсии метана);
- внешний диаметр меньше высоты — во всех остальных случаях (низкотемпературные процессы).
Зависимость фактора формы цилиндрического зерна от его размеров

## Slide 12
Влияние параметров на гидравлическое сопротивление
— Фактор формы зерна:
Для цилиндрических колец главный параметр – отношение внутреннего диаметра к внешнему диаметру d / D (должно быть 0,25-0,4).
Зависимость фактора формы цилиндрического кольца от отношения диаметров
(до 0,6 изменение почти линейно)
Зависимость доли свободного объема от отношения диаметров
(квадратичная)
Зависимость гидравлического сопротивления (отн.) от отношения диаметров
(ламинарная область)

## Slide 13
Оптимальные размеры и форма зерен катализатора

## Slide 14
Влияние параметров на гидравлическое сопротивление

## Slide 15
C точки зрения глобулярной модели механическая прочность определяется:
Числом контактов между корпускулами;
Прочностью единичного контакта.
Значения пористости и размера пор:
1. Чем больше пористость и доля крупных пор, тем меньше число контактов и меньше прочность. Оптимальное число контактов - ок. 4-6 (точно – зависит от назначения катализатора и требуемой поверхности)
2. В бидисперсной структуре транспортные поры не должны значительно превышать длины свободного пробега молекул в условиях реакции.
Влияние типа слоя катализатора:
неподвижный слой катализатора – должен выдерживать давление вышележащих слоев катализатора (прочность на раздавливание);
псевдоожиженный слой катализатора (особенно, восходящий поток) – должен выдерживать удары и истирание в потоке (прочность на истирание);
движущийся слой катализатора: и прочность на раздавливание, и прочность на истирание;
Механическая прочность меняется с изменением температуры и реакционной среды.
Механическая прочность катализаторов

## Slide 16
Зависимость степени использования внутренней поверхности катализатора от формы и размера
Степень использования внутренней поверхности зерна катализатора, если область не кинетическая, равна:
Значение градиента концентрации у поверхности слабо зависит от формы зерна. Внутренняя поверхность пропорциональна объему зерна, поэтому при постоянной активности и пористости гранул наблюдается следующее:

## Slide 17
Зависимость степени использования внутренней поверхности катализатора от формы и размера
Выводы:
«Отношение поверхность / объем» приблизительно одинаково для шара, цилиндра, куба, поэтому степень использования их внутренней поверхности при равном наружном размере приблизительно одинакова. Различия связаны только с внешнедиффузионной функцией концентрации на поверхности, которая мало зависит от формы зерна;
«Отношение поверхность / объем» максимально для кольца (зависит только от толщины стенки кольца);
Форма тела | Поверхность | Объем | Отношение «поверхность / объем»
Шар | πD2 | πD3 / 6 | 6 / D
Цилиндр (H=D) | 3πD2 / 2 | πD3 / 4 | 6 / D
Куб | 6D2 | D3 | 6 / D
Кольцо | π(D+d)H | π(D2-d2)H / 4 | 4 / (D-d)

## Slide 18
Оптимальные размер и форма
Оптимальные размеры зерен и их укладка должны выбираться из условия минимума суммарных расходов на контактный аппарат, катализатор и преодоление его гидравлического сопротивления.
Таким образом, гипотетически, минимальное гидравлическое сопротивление и максимальное использование внутренней поверхности у колец с отношением диаметров не менее 0,4;
На практике (с учетом механической прочности и сложности изготовления): внешний диаметр – 10-15 мм; внутренний – 4-8 мм;

## Slide 19
Практическое применение катализаторов
различных форм и размеров

## Slide 20
1. При небольших высотах слоя и трудностях формовки колец – лучше шаровая форма и цилиндры с высотой, равной диаметру.
2. При необходимости ровной (равномерной) засыпки слоя – предпочтительнее шаровая форма.
3. В реакторах с высоким давлением удельные капиталозатраты на реактор выше, чем затраты на катализатор и на преодоление гидравлического сопротивления, поэтому применяют катализатор с наименьшими размерами (кинетическая область) и наиболее плотной упаковкой – например, шарообразные гранулы разного диаметра:
- максимальный размер должен быть таким, чтобы процесс в них протекал в кинетической области;
минимальный размер должен быть по
крайней мере в 4 раза меньше максимального.
Практическое применение катализаторов
различных форм и размеров

## Slide 21
4. В реакторах с низким давлением (до 3-5 атм.) затраты на преодоление гидравлического сопротивления составляют значительную долю общих затрат. В этом случае допустим большой объем катализатора: используются катализаторы сложной формы (кольца, лепестки, изогнутые стержни) или регулярная укладка с большим «просветом» по сечению аппарата.
Простые процессы проводят в переходной области (ФЭ = 0,75-0,85).
5. В случае сильно экзотермических процессов ФЭ может превысить единицу. Тогда выгодно вести процесс во внутридиффузионной области, увеличивая размер зерен и минимизируя объем катализатора.
Практическое применение катализаторов
различных форм и размеров

## Slide 22
6. Для крупнотоннажных производств – требуется минимальное гидравлическое сопротивление: например, производство серной кислоты из SO2 (мощность 500-800 тыс. т. кислоты в год) – катализаторы в виде колец Рашига, где диаметр гранулы равен высоте.
Практическое применение катализаторов
различных форм и размеров
Рисунок – Катализаторы парового риформинга метана серии KATALCO компании Johnson Matthey

## Slide 23
7. В процессах с малым временем контакта (высокая скорость газа + высокая скорость реакций + одностадийность процесса) и сильным влиянием среды на катализатор: блочные катализаторы (например, очистка хвостовых газов процесса Клауса, содержащих сернистые соединения).
8. Для сложных процессов, при которых полезный продукт является промежуточным, максимальный диаметр зерна определяется границей кинетической области (из-за значений селективности).
Практическое применение катализаторов
различных форм и размеров

## Slide 24
Практическое применение катализаторов
различных форм и размеров
9. Кипящий и движущийся слой – оптимальна сферическая форма (как можно более близкая к идеальной) – устойчива к истиранию;
Размер частиц уменьшается в ряду: неподвижный слой – кипящий слой (реакционная среда - газ) – кипящий слой (реакционная среда – жидкость, т.н. суспендированный катализатор в slurry-реакторе).
Скорость начала псевдоожижения:
Чем меньше характеристический размер, тем больше скорость псевдоожижения, тем лучше режим массопереноса в слое (турбулентный режим):

## Slide 25
Пример: катализаторы синтеза Фишера-Тропша
Продукты реакции заполняют поры катализатора и препятствуют движению сырья – необходимы зерна катализатора минимального размера.
Рисунок – Рассчитанный фактор эффективности как функция эквивалентного радиуса частицы катализатора для различных значений константы скорости реакции псевдо-первого порядка (эквивалентный радиус – отношение объема частицы к площади ее внешней поверхности)
Эффективный коэффициент диффузии Н2 – 10-8 м2/с; парциальное давление водорода – 23 бар; коэффициент Генри для Н2 – 750 бар; мольный объем жидкости в порах – 6 · 10-4 м3/моль
Размеры частиц катализаторов Ф-Т: 0,22-2,6 мм.

## Slide 26
Макрокинетика химических процессов и расчет реакторов
Лекция № 7
Черновые материалы
Лектор – к.т.н., доцент отделения химической инженерии ИШПР Юрьев Е.М.

## Slide 27
Пористые зерна:
Во внешне- и внутридиффузионной областях
Непористые зерна:
В кинетической и внешне- и внутридиффузионной областях
Пористые и непористые зерна

## Slide 28
Формы зерен катализатора для аппарата
с неподвижным слоем
Чаще всего используются формы типов 1-5, реже 7-10.

## Slide 29: Активность единицы объема катализатора

## Slide 30
Устойчивость определяет сопротивление процессу рекристаллизации;
Ввод добавок (катализаторы синтеза аммиака, катализаторы синтеза метанола);
Выбор термостойкого носителя (корреляция свойств термостойкость-склонность к рекристаллизации);
Правило Эндрю-Таммана (действительно для высоких Т): Чем выше температура плавления вещества, тем ниже скорость рекристаллизации;
При низких температурах (Левицкий, 800-1000 °С): С увеличением порядкового номера металла поверхность окислов после термообработки снижается независимо от температуры плавления (рис.)
Устойчивость катализаторов

## Slide 31
Рекристаллизация протекает за счет медленного роста крупных кристаллов при объединении мелких. Чем выше концентрация поверхностного компонента, тем выше скорость рекристаллизации.
Дисперсность платины на -оксиде алюминия (Зайдман, ИК СО РАН):
Устойчивость катализаторов
Порядок процесса потери удельной поверхности - 6-15, иногда 2-4; Скорость потери поверхности растет с ростом температуры. Скорость потери поверхности выше в кислородсодержащем газе.