## Slide 1: Лекция 11
Ремонт дробильного и сортировочного оборудования

## Slide 2: Принципиальная схема обогащения

## Slide 4: Общие положения
Степень измельчения Dн/Dк

## Slide 5: Способы измельчения материалов

## Slide 6: Схема измельчителей раскалывающего и размалывающего действия.

## Slide 7: Варианты подвеса и привода подвижной щеки

## Slide 8
Разрез щековой дробилки со сложным движением щеки

## Slide 9: Техническая характеристика щековых дробилок
Параметры | Единицы измерения | Дробилки щековые с простым качанием щеки |  |  | Дробилки щековые со сложным качанием щеки |  | 
 |  | ЩДП-9 х 12 (СМД-111) | ЩДП -12х 15 (СМД-59А) | ЩДП-15 х 21 (СМД-117) | ЩДС-Ι-2,5Х9 (СМ-166А) | ЩДС-ΙΙ-4х9 (СМ-741) | ЩДС-Ι-6х9 (СМ-16Д)
Производительность | м3/ч | 180 | 280 | 600 | 14 | 25 | 55
Размеры загрузочного отверстия | мм | 900 х 1200 | 1200 х 1500 | 1500 х 2100 | 250 х900 | 400 х 900 | 600 х 900
Ширина разгрузочного отверстия | мм | 130 | 150 | 180 | 20…60 | 40…80 | 75…125
Эксцентриситет вала | мм | 40 | 35 | 42 | 12 | 12 | 19
Наибольший размер кусков в питании | мм | 750 | 100 | 1300 |  |  | 
Электродвигатель: мощность, | кВт | 90 | 160 | 250 | 40 | 40 | 55
частота вращения | мин-1 | 720 | 730 | 490 | 1470 | 980 | 725
Масса дробилки без электрооборудования | т | 74,5 | 143,3 | 241,2 | 8 | 9,55 | 20

## Slide 10: Поверхность дробящей плиты

## Slide 11
Конусные дробилки

## Slide 12: Валковые дробилки

## Slide 13
Основные схемы
молотковых
дробилок

## Slide 14
Молотковая дробилка

## Slide 16: Мельницы

## Slide 18: Измельчители раздавливающего действия

## Slide 19: Схема вибрационных измельчителей

## Slide 21: Грохочение

## Slide 22: Основные кинематические схемы грохотов

## Slide 23: Формы отверстий поверхностей грохотов

## Slide 24: Оборудование для грохочения

## Slide 26: Спасибо за внимание