## Slide 1
Лекция 10
Производство магния

## Slide 2: Нахождение в природе
Основные руды магния: магнезит- MgCO3, доломит- MgCO3•CaCO3, карналлит– MgCl2•KCl• 6H2O, бишофит- MgCl2• 6H2O, а в морской воде магния содержится до 4кг/м3.
Источником получения магния в настоящее время являются магнезит (содержание магния 28,6%), доломит (12÷13%), рассолы соляных озер (4÷5%), морская вода (0,13%) и карналлит (8,8%).
В последнее время в качестве сырья для производства магния используются серпентиниты - отходы обогащения асбестовых руд. Содержание магния в серпентинитах достигает 24%.
На долю магния в земной коре приходится 2,4% от общей массы.

## Slide 3: Наиболее крупные компании, производящие магний

## Slide 7: Способы получения магния
Электролитический способ получения
Термический
2MgO + Si + 2СаО = 2Mg + 2СаО • SiO2.
Взаимодействие MgO с кремнием в присутствии CaO при атмосферном давлении идет в сторону образования магния уже при 1700 °С, а в вакууме при остаточном давлении около 13 Па - при 1150 ... 1200 °С.
Химический
Восстановление хлорида магния металлическим натрием

## Slide 8: Электролиз магния
Преобладающим способом получения магния является электролиз хлористого магния. В этом способе основные производственные операции связаны с получением безводного хлорида магния.
Способы питания электролизеров:
Карналлитовый
Хлормагниевый
Смешанный

## Slide 9
Состав искуственного карналита:
MgCl2 -31-32%
KCl -25-26%
NaCl -5-6%
H2O крист -34-35%
H2O гигр -3%

## Slide 10
Температуры превращения
различных гидратов магния
Диаграмма состояния
cистемы MgCl2--H2O

## Slide 11: Стадийность процесса обезвоживания
Обезвоживание карналлита

## Slide 12: Обезвоживание карналлита

## Slide 13
Система
MgCl2-KCl

## Slide 14
Диаграмма плавкости системы MgCl2-NaCl

## Slide 15: Напряжение разложения

## Slide 16: Перенос ионов в электролите

## Slide 17: Вакуум-ковш

## Slide 18: Ввод анода в ванну

## Slide 19: Электролизер с боковым вводом

## Slide 21: Циркуляция электролита в диафрагменном электролизере
1-графитовый анод
2-лист катода Ст-0
3- перекрытие анодной ячейки
4-шамотная диафрагма
5-катодные штанги Ст-1
6- подина электролизера
7 уровень электролита
8- уровень расплава с мах.
содержанием газа

## Slide 22: Циркуляция электролита в бездиафрагменном электролизере

## Slide 23: Выход по току от содержания хлорида магния
Поэтому начальная концентрация хлорида магния
не должна быть больше 15-18%
Конечная не менее 5%.