## Slide 1
Получение титана
Лекция 13

## Slide 2: Отделение хлорирования

## Slide 3: Восстановление тетрахлорида магнием

## Slide 4: Обработка блока титана губчатого

## Slide 5: Сортировка титана губчатого

## Slide 6: Подготовка сырья
1- стержневая мельница, 2- установка для обезжиривания
3-сушильный шкаф, 4- загрузочный бункер,
5- магнитный сепаратор, 6-рассеиватель

## Slide 7
Напряжение на ванне

## Slide 8: Режим работы электролизера
Примеси

## Slide 9
Дисковый электролизер

## Slide 12: Поведение примесей

## Slide 14
Обработка катодного осадка
1- корпус
2-неподвижные ножи
3- подвижные ножи
4-держатели ножей
5-вал
6-загрузочный бункер
7-сетка
8-разгрузочный бункер
9-ввод аргона

## Slide 15: QITI- процесс
1- аноды
2- водоохлаждаемый
флянец
3- шлюзовая камера
4- камера электролизера
5- электролит
6- расплавленный катод
7- слив металла
8- корпус ванны
9-жидкий металл

## Slide 16: Параметры процесса

## Slide 17: FFC -процесс

## Slide 18
FFC -процесс

## Slide 19: Титановый порошок фирмы Metalysis

## Slide 20: MER -процесс
Процесс получил свое развитие в США. Проходит полупромышленные испытания.
Опытная установка 227 кг/сутки.

## Slide 22: Ginatta-процесс

## Slide 23: Технологическая схема фтороаммонийной переработки ильменита
23
Чистота (NH4)2TiF6 не менее 99,5 %
Notes: На кафедре ХТРЭ Томского политехнического университета сначала была предложена, затем разработана технологическая схема получения диоксида титана из ильменитовых песков Туганского месторождения.
Были проведены успешно полупромышленные испытания. Одним из полупродуктов фторидной схемы разложения ильменита является гексафторотитанат аммония. Чистота которого после сублимационной очистки составляет не менее 99,5%. Поэтому его можно применять в качестве исходного соединения в технологии получения чистого металлического титана.

## Slide 24
Суммарная реакция электролиза
4(NH4)2TiF6+2H2O = 4(NH4)2HTiF6+O2↑
Задача 2. Исследование процесса восстановления Ti (IV) до Ti (III).
Предотвратить перемещение ионов TiF63- и TiF62- в анодную область позволило использование анионно- обменной мембраны МА-41, изготовленной на основе ионообменных смол.
Для проведения процесса использовали лабораторный электролизёр. На рисунке схематично представлено устройство электролизера и распределение ионов в электродных пространствах. Основной проблемой при проведении электролиза было недопущение разряда анионов TiF6 2- и HTiF6 2- на аноде. В качестве анолита использовался раствор соляной кислоты.
Для кислых растворов 2H2O → H3O+ + OH-
Реакции на катоде:
H3O+ + e- → Hад + H2O
Hад + TiF62- = HTiF62-
Побочная реакция
Hад+ Hад = H2↑
Реакция на аноде :
4OH¯ - 4e- → O2↑ + 2H2O
Катод – угольный
Анод - свинцовый
Notes: Исследование процесса получения соли трехвалентного титана проводили на лабораторном электролизере, с применением анионобменной мембраны. Условная схема движения ионов приведена на слайде. В качестве католита, для электролиза использовались растворы с содержанием гексафторотитаната аммония 200 г/литр. Для анолита использовался одномолярный раствор соляной кислоты.
В результате восстановления образуется соединение (NH4)2HTiF6. На катоде также возможно прохождение побочной реакции выделения водорода.

## Slide 25
Последовательность операций 1-й стадии:
1) Растворение (NH4)2TiF6
2) Электролитическое восстановление и получение(NH4)2НTiF6
3) Осаждение из раствора твёрдого осадка;
4) Фильтрация;
5) Сушка.
2-я стадия
Схема получения промежуточного продукта (NH4)3TiF6
1-я стадия
(NH4)2HTiF6+ NH4OH =(NH4)3TiF6↓+H2O
Notes: Образовавшийся в процессе электролиза кислый гексафтортитанат аммония необходимо выделить из раствора. При приливании аммиака образуется соединение (NH4)3TiF6, которое выпадает в осадок при при pH=6.
Таким образом, первая стадия рассматриваемого метода получения металлического титана состоит из следующих операций: Приготовление электролита (NH4)2TiF6, далее электролитическое восстановление, затем аммиачное осаждение, фильтрация и сушка. Полученный продукт (NH4)3TiF6 можно отправлять на стадию электролиза расплава.

## Slide 26
Ток 0,3 А, время 240 мин
Ток 0,6 А, время 130 мин
Ток 0,4 А, время 180 мин
Рис.15. Фотографии катодных осадков металлического титана при различных плотностях катодного тока.
Ток 1,0 A, время 90 мин
Задача 5. определение оптимальных условий получения металлического титана из (NH4)3TiF6 в расплаве FLINAK.
Notes: Здесь приведены фотографии катодных осадков , полученные при различных плотностях катодного тока. Визуально видно, что при токе 1 а см кв. катодный осадок более плотный и содержит меньшее количество электролита.

## Slide 27: Диаграмма состояния тройной системы