## Slide 1
Лекция 14
Получение урана, тория и
редкоземельных элементов

## Slide 2: Задачи электролизного получения
Все актиноидные элементы в металлическом состоянии имеют большие отрицательные значения электродных потенциалов (около –2 В), что не позволяет выделить их электролизом водных растворов в виде металлов. Электролитическое определение их может быть основано либо на выделении, оксидов, либо на изменении валентного состояния их ионов в раствоpe.
В настоящее время с помощью электролитических методов в химии актиноидных элементов (главным образом урана и плутония) решаются две задачи:
- отделение и определение примесей;
- выделение и определение самих актиноидных элементов.

## Slide 3: Электрохимический метод изменения валентности урана

## Slide 4: Основы процесса электролиза урана

## Slide 5: Электролиз урана фирма Вестингауз (США)
Электролит 80% CaCl2 и 20% NaCI, в которой растворен фтороуранат калия KUF5 или UF4).
Температура 900ОС и плотность тока 150 А/дм2.
Анод – графитовый тигель, катод – Mo стержень.
Чистота получаемого металла 99,9%

## Slide 6: Схема ванны для получения урана электролизом
1- графитовый анод
2- изоляция
3-отвод газов
4- графитовый катод
5- огнеупорный кирпич
6- кирпич для теплоизоляции
7-отверстие для выгрузки
8-змеевик для нагрева
9-кожух

## Slide 7: Параметры процесса

## Slide 8: Основы процесса электролиза редкоземельных металлов

## Slide 9: Получение мишметалла электролизом
1- графитовый анод
2-огнеупорная керамика
3-железный кожух
4- электролит
5-жидкий мишметалл
6- железный катод
7- теплоизоляционная засыпка
8- подовый канал

## Slide 10: Ванна с вращающимся катодом
1 – молибденовый катод
2-крышка ванны
3- тигель приемник
4-графитовы тигель анод
5- термопара
6- нагревательный элемент
7-защитный конус
8-загрузочное отверстие
9-подвед тока к аноду

## Slide 11: Электролизное получение тория
Виды электролитов
Хлоридный
Фторидно-хлоридный
Хлоридно-оксидный
Фторидно-оксидный
Фторидный

## Slide 12: Полупромышленный электролизер с хлоридной ванной
Температура процесса 780-850оС
Катодная плотность 100-150А/дм2
Рабочее напряжение 4-5 В
Состав ванны ThCl 15%-NaCl-85%
Состав катодной груши:
Th -20-50%
Выход по току 70-80%
Извлечение металла 90%
Чистота 99%

## Slide 13: Фторидно-хлоридная ванна
Состав ванны: ThF-NaCl-KCl
Температура 680-700оС
Плотность тока 3-4 А/см2

## Slide 14: Механизм получения тория
Образующиеся фториды калия и натрия связывают фторид тория в комплекс,
которые затем переносятся к аноду:
Напряжение разложения фторида тория выше, чем у хлорида натрия:
Т=900оС, U NaCl=3,2 В, U ThF = 4,25 В
Суммарная реакция: