## Slide 1: Технология Циркония
Электрохимические производства
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Доцент кафедры химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов, к.т.н. Ворошилов Ф.А.

## Slide 2: Чепецкий завод

## Slide 4: Разложение чистого K2ZrF6
При нагревании выше 465оС соль разлагается

## Slide 5
Физико-механические и коррозионные свойства Zr и его обрабатываемость сильно зависят от содержания в нем растворенных N2, O2, H2 и C.
Поэтому процессы получения металлических Zr и Hf проводят либо в вакууме, либо в атмосфере инертного газа.
Известны 3 группы способов получения металлов Zr и Hf
Металлотермическое восстановление ZrCl4, K2ZrF6 и ZrF4
Электролиз расплава K2ZrF6
Термическая диссоциация ZrI4
Основные промышленные способы производства пластичного Zr – это магнийтермическое восстановление ZrCl4 и электролиз

## Slide 6: Механизм разложения в системе K2ZrF6*KCl*NaCl
В первоначальный момент времени на аноде выделяется
хлор. Вследствие этого происходит накопление KF и NaF.
Эти фториды реагируют с K2ZrF6 с образованием более
устойчивого соединения K3ZrF7.
На аноде

## Slide 7: Работа Штейнберга, Зиберта и Вайнера

## Slide 8
Усовершенствованный
вариант
1- Вакуумный шлюз
2- Крышка электролизера
3- стержни для подвода
переменного тока
4-разрезной графитовый
нагреватель
5- термопары
6- графитовый тигель- анод
7- подвод постоянного тока
8- графитовый экран
9- корпус электролизера
10- водяное охлаждение

## Slide 10: Результаты процесса
Гранулометрический состав катодного осадка

## Slide 11: Исследования расплава NaCl*KCl*ZrCl4

## Slide 12: Получение циркония в электролизере с растворимыми анодами
Расплав NaCl-KCl или KCl-LiCl
Температура 700оС и плотность тока на аноде 0,1 а/см2:
Приготовление композитных анодов с
разным содержанием углерода

## Slide 13: Электролитический метод получения циркония (промышленный)
Большое практическое значение имеет хлоридно-фторидный электролиз.
Наиболее оптимальным составом является смесь
70% КCl + 30% K2ZrF6,
которая плавится при 730 °С. Это позволяет проводить электролиз при сравнительно низкой температуре 750÷800 °С. Предполагается следующий механизм электролиза
На аноде разряжаются ионы Cl-, E0(Cl- /Cl0)= +3,39В, E0(F- /F0)= +3,5
4NaCl + K2ZrF6 = Zr + 4NaCl + 2KF + 2Cl2 (газ)

## Slide 14
По мере накопления КF в электролите, электролит меняют. Потенциал разложения K2ZrF6 при 840 °С составляет 1,226В.
Напряжение разложения K2HfF6 выше, чем у K2ZrF6. Поэтому на катоде выделяется в первую очередь цирконий, а электролит обогащается гафнием.
При содержании Hf в исходном материале 1,4% содержание его в электролите может увеличиваться до 2,6÷5,5%, а в порошке Zr снизится до 0,15÷0,45 %.
Электролизом расплава КCl и NaCl, содержащего 30% K2ZrF6 при напряжении на ванне 2,5В и катодной плотности тока 400÷500 А/дм2 получены крупные и чистые кристаллы Zr. При более высокой плотности получаются кристаллы мельче.

## Slide 15
Предварительный электролиз расплава при напряжении 1,3÷1,5В позволяет получить более чистые кристаллы. Катодный осадок содержит около 30% порошка циркония размером частиц до 200 мкм. Остальное – соли электролита.
Электролиз проводят в электролизере из нержавеющей стали с двойными стенками. Между стенками подают холодную воду или воздух. Внутри ванны образуется гарнисаж. Предварительный разогрев проводят переменным электрическим током, подаваемым на два специальных графитовых электрода. После расплавления электролита вводят 2 графитовых электрода, на которые подают постоянное напряжение для электролиза. На катоде нарастает «катодная» груша. После извлечения катодной груши, ее разрушают, промывают HCl, водой и осторожно сушат.

## Slide 17: Электролизер А.С.143231 (1961г.)

## Slide 18
Очистка Zr от Hf

## Slide 19: Электролизер для рафинирования циркония

## Slide 20: Проект Si-поли Томск

## Slide 21: Промышленный электролизер на 10 кА

## Slide 22
Промышленный электролизер на 10 кА