## Slide 1
Лекция 5
Получение никеля

## Slide 2: Получение никеля
Получение чистого никеля
Получение никелевых покрытий электролизом
Получение химических никелевых покрытий

## Slide 3: Получение чистого никеля
Для получения чистого никеля марки H0 применяют электролитическое рафинирование чернового металла. Этим методом возможно получить никель чистотой 99,99%, содержащий не более 5*10-3 % Co, 2*10-3 % Fe и по 1*10 -3 % примеси меди, серы, магния, алюминия и кремния.
Электролитическое рафинирование никеля осуществляют в хлоридно-сульфатном электролите, содержащем : 60—65 г/л Ni, 40—60 г/л NaCl, 60 г/л Na2SO4 и 3—6 г/л Н3В03.
При катодной плотности тока 180-220 А/м2 не ниже 45 г/л,
а при 260-300 А/м2 не менее 50 г/л.

## Slide 4: Анодные процессы
Отлитые никелевые аноды состоят из трех фаз:
первая фаза – кристаллы твёрдого раствора никеля с медью, железом, кобальтом, платиноидами и углеродом.
Вторая фаза состоит из кристаллов сульфида никеля Ni3S2
третья из кристаллов Cu2S
Кроме того, в аноде содержатся незначительное количество оксидов, таких как NiO, SiO2, Al2O3
Вес анодов до 300 кг. Размеры 800*900
аноды следующего состава, %: Ni 89 ... 92; Cu 4 ... 5; Fe 1,5... 3,5; Co 2 ... 2,5; до 2 S.
Ni – 2e = Ni2 +
Cu2+ + Ni = Ni2+ + Cu.

## Slide 5: Реакции на аноде
Ni – 2e = Ni2 + потенциал -0,24 В
Со -2е = Со2+ потенциал -0,277 В
Сu – 2e = Cu2+ потенциал +0,338 В
Fe – 2e = Fe2+ потенциал -0,441 В

## Slide 6: Катодные процессы
Ni2 + + 2e = Ni
Н3ВО3 = 3Н+ + ВО33-
Н3ВО3 = В3+ + 3ОН-
При уменьшении рН
При увеличении рН

## Slide 7: Условия проведения электролиза
тщательная очистка электролита от примесей;
поддержание рН электролита в пределах 2,0–5,0;
разделение катодного и анодного пространств слабо фильтрующей, химически инертной и механически прочной диафрагмой;
применение оптимального электрического режима и состава электролита

## Slide 8: Конструкция ячейки
1- корпус;
2-анолит;
3-анод;
4-катод;
5-катодная диафрагма;
6- подача
католита;
7- вывод
анолита;

## Slide 9: Удаление примеси меди из электролита
1 – сливной порог,
2 - корпус,
3 -патрубки для выгрузки
цементной меди
Рис.2 - Цементатор

## Slide 10: Показатели процесса электролиза
Процесс осуществляют в железобетонных ваннах длиной до 6,5 м. Ширина 1 метр, высота 1,3 м.
Среднее напряжение на ванне 2,5-3,0 В.
Срок службы анодов 25-30 суток.
При достижении напряжения на ванне 4,5 В и плотности 200-250 А/м2 процесс прекращают.
Выход остатка анода в скрап 15-20%
Срок наращивания катода 4-6 суток.
Выход шлама 2-2,5% от массы анода.
Катодный выход по току, 94–97%
Расход электроэнергии на 1т никеля, кВт·час 2400-3300

## Slide 11: Никелирование
Никелирование заключается в нанесении на поверхность обрабатываемого изделия тонкого никелевого покрытия, толщина которого, как правило, составляет 1–50 мкм.
Никелевые покрытия используют в различных промышленных отраслях для защитно-декоративных и специальных целей или в качестве подслоя.
никелируют детали, изготовленные из стали или меди, алюминия, цинка, а также сплавов на их основе. Реже – титан, марганец, молибден, вольфрам.

## Slide 12: Методы нанесения покрытия из никеля
Электролитический способ
Ni2+ + 2e- = Ni и 2Н+ + 2е-= Н2.
Химический
Натрий янтарно-кислый – 15, никель хлористый – 25, натрия гипофосфит – 30 (кислотность раствора pH – 5,5). Рабочая температура смеси – 90–92 °С, скорость наращивания покрытия – 18–25 мкм/ч
Никель сернокислый – 25, натрий янтарно-кислый – 15, натрия гипофосфит – 30 (pH – 4,5). Температура – 90 °С, скорость – 15–20 мкм/ч
Никель хлористый – 45, аммоний хлористый – 45, натрий уксуснокислый – 45, натрия гипофосфит – 20 (pH – 8–9). 88–90 °С, 18–20 мкм/ч.

## Slide 13: Сернокислые электролиты никелирования
Состав | Электролит №1 | Электролит №2 | Электролит №3
Никель сернокислый | 140-200 | 280-300 | 400-420
Натрий сернокислый | 50-70 | - | -
Магний сернокислый | 30-50 | 50-60 | -
Кислота борная | 25-30 | 25-40 | 25-40
Натрий хлористый | 5-10 | 5-10 | -
Натрий фтористый | - | - | 2-3
Температура, °C | 15-25 | 30-40 | 50-60
Плотность тока. А/дм2 | 0,5-0,8 | 2-4 | 5-10
pH | 5,0-5,5 | 3-5 | 2-3

## Slide 14
Дефект | Причина дефекта | Способ устранения
Никель не осаждается. Обильное выделение водорода | Низкое значение рН | Откорректировать рН 3%-иым раствором едкого натра
Частичное покрытие никелем | Плохое обезжиривание деталей | Улучшить подготовку
 | Неправильное расположение анодов | Равномерно распределить аноды
 | Детали взаимно экранируют друг друга | Изменить расположение деталей в ванне
Покрытие имеет серый цвет | Наличие в электролите солей меди | Очистить электролит от меди
Хрупкое, растрескивающееся покрытие | Загрязнение электролита органическими соединениями | Обработать электролит активированным углем и проработать током
 | Наличие примесей железа | Очистить электролит от железа
 | Низкое значение рН | Откорректировать рН
Образование питтинга | Загрязнение электролита органическими соединениями | Проработать электролит
 | Низкое назначение рН | Откорректировать рН
 | Слабое перемешивание | Усилить перемешивание
Появление черных или коричневых полос на покрытии | Наличие примесей цинка | Очистить электролит от цинка
Образование дендритов на кромках деталей | Высокая плотность тока | Снизить плотность тока
 | Чрезмерно продолжительный процесс никелирования | Ввести промежуточный подслой меди или уменьшить время электролиза
Аноды покрыты коричневой или черной пленкой | Высокая анодная плотность тока | Увеличить поверхность анодов
 | Малая концентрация хлористого натрия | Добавить 2-3 г/л хлористого натрия

## Slide 15: Электролиты блестящего никелирования
Никель сернокислый - 280-300 г/л
Никель хлористый - 50-60 г/л
Кислота борная - 25-40 г/л
Сахарин 1-2 г/л
1,4-бутиндиол - 0,15-0,18 мл/л
Фталимид 0,02-0,04 г/л
рН = 4-4,8
Температура = 50-60°С
Плотность тока = 3-8 А/дм2
другие блескообразующие добавки: хлорамин Б,
пропаргиловый спирт, бензосульфамид

## Slide 16
Дефект | Причина дефекта | Способ устранения
Недостаточный блеск покрытия | Мала концентрация блескообразователей | Ввести блескообразователи
 | Не выдерживается заданная плотность тока и рН | Отрегулировать плотность тока и рН
Темный цвет покрытия и/или темные пятна | В электролите имеются примеси тяжелых металлов | Произвести селективную очистку электролита при низкой плотности тока
Питтинг | Наличие в электролите примесей железа | Очистить электролит и ввести антипиттинговую добавку
 | Недостаточное перемешивание | Увеличить воздушное перемешивание
 | Низкая температура электролита | Повысить температуру электролита
Хрупкие осадки | Загрязнение электролита органическими соединениями | Очистить электролит активированным углем
 | Пониженное содержание 1,4-бутиндиола | Ввести добавку 1,4-бутиндиола

## Slide 17: Черные никелевые покрытия
Черные никелевые покрытия применяются с декоративной и специальной целью. Их защитные свойства очень низки, поэтому их наносят на подслой из цинка, кадмия или обычного никеля. Стальные изделия предварительно оцинковывают, а латунь и медь — никелируют. Черное никелевое покрытие твердо и хрупко особенно при большой толщине. В практике удовлетворяются обычно толщиной в 2 мкм. Ванна для нанесения таких покрытий содержит значительное количество цинка и роданида. В покрытии содержится ~50 % никеля, а остальное составляют цинк, сера, азот и углерод. Ниже приведены типичные составы ванн черного никелирования, г/л:

## Slide 18: Состав электролита для черного никелирования
Ванна | 1 | 2 | 3
NiSO4•7H2O | 75 | - | 144
NiSo4•(NH4)2SO4•6H2O | 45 | - | -
ZnSO4•7H2O | 38 | - | -
NaSCN•2H2O | 15 | 15 | -
NiCl2•6H2O | - | 75 | -
NH4Cl | - | 30 | -
ZnCl2 | - | 30 | -
(NH4)6•Mo7O24•4H2O | - | - | 30
H3BO3 | - | - | 23

## Slide 19: Применение и свойства покрытий
Никелевое покрытие является катодным по отношению к стали, алюминиевым и цинковым сплавам. Покрытие применяется для защитной, защитно-декоративной отделки деталей, повышения поверхностной твердости, износостойкости, электропроводности. Никель не относится к токсичным веществам для человека.
Для повышения декоративности покрытия по никелевому подслою наносят хром толщиной до 1 мкм.
Увеличение коррозионной стойкости достигается сочетанием нескольких слоев никелевых покрытий с различными физико-химическими свойствами. При толщине 24 мкм защитные свойства двухслойного покрытия (без подслоя меди) в два раза, а трехслойного с заполнителем в три раза превосходят защитные свойства блестящих покрытий.

## Slide 20: Применение и свойства покрытий
Удельное сопротивление при температуре 18°С — 7,23-10-1 Ом. м; микротвердость — 4420-4900 МПа (450-500 кгс/мм²), полублестящего — 2940-3930 МПа (300-400 кгс/мм²); коэффициент отражения блестящего покрытия — 75%. Допустимая рабочая температура — 650°С.
Покрытие обеспечивает хорошую растекаемость припоев и получение вакуумплотных соединений при высокотемпературной пайке в различных средах без применения флюсов, а также при аргонодуговой сварке (в последнем случае без медного подслоя). Никелевое покрытие толщиной до 6 мкм может подвергаться точечной сварке.
Покрытие служит барьерным слоем под покрытия золотом, серебром, сплавом олово-свинец и другими металлами, предотвращая диффузию меди, цинка, железа и других металлов.
Черное никелевое покрытие применяется для придания деталям специальных оптических и декоративных свойств. Коэффициент отражения черного никелевого покрытия — до 20%.

## Slide 21: Технологическая линия для нанесения покрытий

## Slide 22: Технологическая линия для нанесения покрытий
1. Ванна электрохимического обезжиривания
2. Ванна промывки в горячей воде
3. Ванна промывки в холодной воде
4. Ванна химического травления
5. Ванна промывки в холодной воде
6. Ванна никелирования (основная)
7. Ванна никелирования (основная)
8. Ванна никелирования (основная)
9. Ванна промывки-улавливания в непроточной холодной воде
10. Ванна 2-х каскадной промывки в холодной воде
11. Ванна промывки в горячей воде
12. Сушка
13. Процесс загрузки-выгрузки

## Slide 23: Оборудование гальванического цеха

## Slide 24: Оборудование гальванического цеха