## Slide 1
Лекция
ПОЛУЧЕНИЕ ФТОРА

## Slide 2
Отделение производства технического фтора

## Slide 4
+
-
Анод
Катод
KFx2HF
H+
H+
H+
H+
H+
H+
F-
F-
F-
F-
F-
F-
H+
F-
Фтористый водород
HF
HF
Подача напряжения
Упрощённая модель электролиза

## Slide 5
F-
F-
F-
F-
F
F
F
F
Анод
–
–
–
–
F2
F2
Упрощённая модель электролиза

## Slide 6
+
-
Анод
Катод
H2
H2
H2
H2
F2
F2
Водород
Фтор
H2
H2
H2
H2
F2
F2
H2
H2
H2
H2
F2
F2
Упрощённая модель электролиза

## Slide 7: Фазовая диаграмма системы KF*nHF

## Slide 8: Напряжение электролиза

## Slide 9: Лабораторные электролизеры

## Slide 10
Характеристика | СТЭ-20
Основные размеры: а) габариты аппарата, мм. б) межэлектродное расстояние, мм | 25641276968 47
Технический режим: а) концентрация HF в электролите, % вес б) температура электролита, С с) анодная плотность тока, А/см2 | 37 – 41 90 – 110 0,2
Система охлаждения | вода
Поверхность теплообмена, м2 | 14,1
Показания работы: а) токовая нагрузка, кА б) напряжение, В с) выход фтора по току, % | до 20 8 – 15 не < 91,5– 93
Материалы: а) корпус б) анод с) катод д) колокол | сталь графит сталь сталь
Технические характеристики аппаратов СТЭ-20

## Slide 11
Наименование переменной | Обозначения | Диапазон изменения | Единицы измерения
Расход HF | GHF | до 15 | кг/час
Расход охлаждающей воды | GХ | 1,02,0 | м3/час
Температура охладителя на входе | Т Хвх | 25 |  С
Температура охладителя на выходе | Т Хвых | 80 |  С
Электрический ток СТЭ-20 | I | До 20 | кА
Давление анодное | PA | 0 - 120 | мм.вд.ст.
Давление катодное | PK | 0 - 80 | мм.вд.ст.
Напряжение | U | 815 | В
Концентрация HF в электролите | CHF | 3741 | масс. % HF
Удельная проводимость электролита | rЭ | 0,010,02 | Ом-1 м-1
Температура электролита | Tэ | 85 110 |  С
Уровень электролита СТЭ-20 | Lэ | 0,86 0,90 | м
Средний выход по току | А | 91,593 | %
Основные рабочие характеристики процесса

## Slide 12
Уровень электролита
Падение напряжения
Расход фтористого водорода
Ток
Расход охл.воды
Температура охл. воды
Температура электролита
Концентрация HF в электролите
Выход фтора
по току
Структурная схема аппарата СТЭ-20

## Slide 13: Состав анодного газа
Полученный электролизом анодный газ содержит примеси: HF (до 10%), (0,5–1,0%), , , , , , фторуглероды, фториды азота (менее 1%) и частицы электролита. Поэтому перед использованием фтор очищают.
Существует несколько методов очистки фтора:
1) селективная сорбция примесей твердыми сорбентами;
2) вымораживание примесей;
3) сжижение фтора;
4) химическое и фотохимическое связывание и .
Глубокую очистку фтора проводят методами ректификации или сорбции.

## Slide 14: Состав газов
Смесь катодного газа взрывоопасна в смеси с воздухом в пределах концентраций 4 – 75 % об по водороду.

## Slide 15
Отделение производства технического фтора

## Slide 16
Электролизер СТЗ-20

## Slide 17: Конструкция электролизера СТЭ-10
Расплав KF·2HF (трифторид калия) содержит:
1 – трубчатка теплообменника
2 – корпус 3 – катодный блок 4 – анод
5 – колокол
6 – крышка
7 – анодный токоподвод
8 – сальниковое уплотнение
9 – сальник
Основные электродные реакции:
Катодные:
Анодные:
Суммарная реакция:
- ионы
(в очень малом количестве)
- молекулы HF