Штрек пройден по залежи медноколчеданных руд сложного строения (рис. ). Руда средней крепости, нетрещиноватая, оруденение неравномерное. Объемная масса сплошных руд 4,5 г/см3, вкрапленных – 3,5 г/см3.

Требуется:

- Выбрать вид опробования и способ взятия проб.

- Определить исходную массу проб.

| Изменчивость оруденения | Мощность рудных тел, м |
| --- | --- |
|  | Более 2,5 | 0,5–2,5 | менее 0,5 |
| Крепкие полезные ископаемые |
| Весьма равномерное и равномерное | 2×5 | 2×6 | 2×10 |
| Неравномерное | 2,5×8 | 2,5×9 | 2,5×10 |
| Весьма и крайне неравномерное | 3×8 | 3×10 | 3×12 |
| Мягкие полезные ископаемые |
| Весьма равномерное и неравномерное | (2–5)×(5–10) |
| Неравномерное и крайне неравномерное | (5–10)×(10–20) |

Рис. 1. Зарисовка по штреку

Условные обозначения:

1 – сплошные серноколчеданные руды; 2 – вкрапленные халькопирит-сфалеритовые руды; 3 – сплошные халькопирит-пиритовые руды; 4 – сплошные халькопирит-сфалерит-пиритовые руды; 5 – вмещающие породы

Дополнительные данные:

Таблица. Рекомендуемые сечения борозд