Рис.1. Схема обработки бороздовых проб

Лабораторная работа № 4

(2 часа ауд., 2 часа внеауд.)

Схема обработки проб

В таблице 1 приведена характеристика исходных химических и лабораторных проб.

Таблица 1

Состояние исходных химических проб

и требования к лабораторным пробам

| №№ п.п. | Тип руды | Исходная проба |  |  | Лабораторная проба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | d | V | Q | d |
| 1 | Медь | 8 | 50 | 50 | 0,1 | 0,074 |
| 2 | Олово | 12 | 70 | 120 | 0,2 | 0,074 |
| 3 | Свинец | 14 | 50 | 110 | 0,2 | 0,074 |
| 4 | Золото | 32 | 60 | 300 | 0,15 | 0,074 |
| 5 | Железо | 26 | 50 | 40 | 0,1 | 0,074 |
| 6 | Алюминий | 30 | 70 | 60 | 0,1 | 0,074 |
| 7 | Титан | 28 | 60 | 70 | 0,2 | 0,074 |
| 8 | Уран | 11 | 40 | 20 | 0,2 | 0,074 |
| 9 | Платина | 36 | 50 | 170 | 0,3 | 0,074 |
| 10 | Хром | 18 | 50 | 60 | 0,25 | 0,074 |
| 11 | Молибден | 25 | 60 | 110 | 0,2 | 0,074 |
| 12 | Марганец | 32 | 50 | 15 | 0,2 | 0,074 |

Примечание: Q – масса пробы, кг; d – диаметр частиц , мм; V – коэффициент вариации содержания полезного компонента, %.

Требуется:

В соответствии с формулой Р. Ричардса-Г. О. Чечетта Q=kd2 составить схемы обработки химических проб.

Указания к выполнению лабораторной работы:

- Определить для выбранного варианта задания значение коэффициента k в формуле Р. Ричардса-Г. О. Чечетта по данным таблицы 2.

- Составить схему обработки проб, предусматривающую многостадийное дробление, просеивание, перемешивание и сокращение. Возможность сокращения пробы при выбранном значении крупности частиц определяется по формуле Р. Ричардса-Г. О. Чечетта.

Таблица 2

Зависимость коэффициента k в формуле Р. Ричардса-Г. О. Чечетта от характера распределения полезного компонента

| Характер распределения полезного компонента | k |
| --- | --- |
| Весьма равномерный (V<20 %) и равномерный (V=20–40 %) | 0,1–0,3 |
| Неравномерный (V=40–100 %) | 0,4–0,6 |
| Весьма (V=100–150 %) и крайне (V>150 %) неравномерный | 0,7–1 |

Таблица 3

Некоторые характеристики измельчительных аппаратов

| Тип | Размер частиц, мм |  | Производительность, кг/ч | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Питание (максимальный размер) | Разгрузка (минимальный размер) |  |  |
| Дробилка: |  |  |  |  |
| щековая ДЩ-150×80 | 80 | 3–10 | 400–650 | 1,7 |
| щековая ДЩ-100×60 | 60 | 3–10 | 230–400 | 1,0 |
| валковая ДВ-200×150 | 10 | 0,5–10 | 200–800 | 0,6 |
| валковая 59-ТДр | 10 | 0,5–4 | 90 | 1,0 |
| Дисковый истиратель ИДА-175 | 3 | 0,1–0,2 | 40 | 0,5 |
| Мельница стержневая 8-А-мл | 25 | 0,1–0,3 | 4,0–5,5 | 1,1 |
| Виброистиратель 75Т-ДР-М | 2–3 | 0,05 | Менее 0,07 | 0,6 |