## Slide 1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«Физические и химические методы анализа
ядерных материалов»
ЛЕКЦИЯ 5
ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРАНА,
ПЛУТОНИЯ, ТОРИЯ
Лектор:
профессор каф. ХТРЭ ФТИ
Жерин И.И.
Томск 2015 г.

## Slide 2
ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ U, Pu, Th

## Slide 3
Основными химическими методами определения U и Рu и Th являются:
объемные окислительно- восстановительные: для U и Рu;
объемные комплексонометрические: особенно – для Th4+, а также для Pu4+ и U4+;
гравиметрические (весовые) для всех элементов

## Slide 4
2 Определение урана.
2.1 Гравиметрические (весовые) методы определения урана применяются для очень точных определений
(в т. ч. арбитражных).
Они основаны на осаждении аммиаком, свободным от карбонатов (!),
или пероксидом водорода:

## Slide 5
2UO2(NO3)2 + 6NH4OH = = (NH4)2U2O7 + 4NH4NO3 + 3H2O,
UО2(NO3)2 + H2O2 + 2H2O = = UO4·2H2O + 2HNO3.

## Slide 6
Осаждаемые формы, как правило, нестехиометричны;
поэтому их прокаливают
при 850-900°С
до гравиметрической
(весовой, стехиометрической формы – U3O8:

## Slide 7
9(NH4)2 U2O7 = = 6U3O8 + 2N2 + 14NH3 + 15H2O
3UO4·2H2O = = U3O8 + 2О2 + 2H2O.

## Slide 8
В качестве весовой формы можно использ. UO2.
Возможно осаждение в виде UO2HPO4 или
UO2NH4PO4 .и прокаливании при 500-700 С до
пирофосфата уранила (UO2)2P2O7.
Известно определение виде уранилванадата
V2O5∙2UO3.
Ряд органических реагентов (8-оксихинолин,
арсаниловая кислота и др.) дают осадки,
являющиеся весовыми форм.
НО: практич. всегда использ. U3O8 !!!

## Slide 9
U4+  UO22+
2.2 Объемные (титриметрические) методы определения урана
применяют для более сложных по составу образцов.
Из всех типов реакций наиболее надежной является окислительное титрование U(IV) до U(VI):

## Slide 10
Восстановление урана (VI) до урана (IV)
Для предварительного восстановления U(VI) до U(IV) в качестве восстановителей применяют металлы
Zn, Bi, Cd, Pb, AI, Ag, Mg и Ni.
(в виде гранул, пластинок, стружки и т. п.),
а также в виде жидких и твердых амальгам.

## Slide 11
Кроме металлов для восстановления UVI) до U(IV) применяют соли
хрома(II), титана (III), ванадия (II)
и олова (II),
а также восстановители, как гидросульфит натрия, ронгалит и диокси мочевины.
Иногда применяют
электролитическое восстановление,
фотохимическое восстановление.

## Slide 12
Далее растворы в присутствии индикаторов, изменяющих окраску в точке эквивалентности, титруют одним из окислителей:
* перманганатом калия KMnO4,
* дихроматом калия K2Cr2O7,
* ванадатом аммония NH4VO3,
* сульфатом церия Ce(SO4)2
(>10 мг) – погрешность до 0,1% (отн.)

## Slide 13
Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы :

## Slide 14
U4+ + 2VO3– + 4H+ = UO22+ + 2VO2+ + 2H2O
Например,
полуреакция окислительного титрования
ванадатом аммония:
Погрешность определения
миллиграммовых количеств
составляет ~0,3%.

## Slide 15
Из множества методов
для точного определения
содержания урана в ядерных материалах в США используется титриметрический метод Дэвиса-Грея, основанный на окислительном титровании дихроматом калия.

## Slide 16
Методы, основанные на титровании урана(VI) растворами
восстановителей, обладают тем преимуществом, что позволяют исключить предварительное
восстановление уранила.
Для титрования урана(VI) наиболее часто применяют соли хрома(II) и титана(III).

## Slide 17
Однако титрование солями хрома(II) и титана(III) применяется редко вследствие их неустойчивости
(окисления) во времени
и необходимости соблюдения
предосторожностей при хранении их растворов, а также в процессе самого титрования.
Поэтому точность этих методов значительно ниже.

## Slide 18
3 Определение плутония.
3.1 Гравиметрические (весовые) методы определения плутония
Как и для урана, рассчитаны на точное (±0,1%) определение металла в образцах высокой чистоты.
Методы основаны на прокаливании гидроксида плутония Pu(OH)4 или пероксида Pu(O2)2 при температуре 1200 С до диоксида PuO2, являющегося весовой формой.

## Slide 19
Другой весовой (строго стехиометричной) формой плутония,
является К4Pu(SO4)4·2H2O –
тетрасульфотоплутонат (Pu4+) калия дигидрат. Он имеет высокий фактор пересчета (это отношение молярных масс определяемой и весовой форм), т.е. при меньшем содержании плутония взвешиваемая масса больше, что уменьшает погрешность взвешивания.

## Slide 20
3.2 Объемные методы
определения плутония
Применяются для контроля продуктов конечных стадий переработки ядерных материалов,
а также для стандартизации
растворов плутония, используемых в лаборатории.

## Slide 21
Pu(III) ↔ Pu(IV) и Pu(IV) ↔ Pu(VI)
в отличие от урана здесь можно использовать два типа превращений:
причем как окислительное титрование,
так и восстановительное .

## Slide 22
Из них чаще всего применяются процессы окислительного титрования
Pu(III)  Pu(IV) и
восстановительного
Pu(VI)  Pu(IV):
Pu3+ + Сe4+ = Pu4+ + Сe3+
и
PuO22+ + Fe2+ + 4H+ = = Pu4+ + Fe3+ + 2H2O.

## Slide 23
Предварительно весь плутоний необходимо стабилизировать
в исходных формах
– Pu3+ или PuO22+ –
с помощью соответствующих восстановителей или окислителей.

## Slide 24
Окисление плутония проводят персульфа-
том аммония (NH4)2S2O8
в присутствии ионов серебра при нагревании.
Избыток (NH4)2S2O8 при дальнейшем нагревании с H2SO4 разрушается.
Титриметрическое определение Pu(VI) позволяет проводить его определение
в присутствии железа и урана !!!

## Slide 25
Восстановители для переведения плутония в Pu(III):
SO2; избыток удаляют продолжительным
продуванием через раствор
инертного газа;
металлы (Цинк и его амальгамы, висмут,
кадмий и серебро);
растворы Cr(II), избыток которого легко
окисляется кислородом воздуха.
Определения проводят в сернокислой среде.

## Slide 26
Для определения плутония иногда применяют и комплексонометрическое титрование ЭДТА.
Точность определений
1-10 мг плутония объемными методами составляет
0,1— 0,3% отн. !

## Slide 27
4 Определение тория.
Большинство методов определения тория связано с предварительным отделением
примесей и прежде всего – редкоземельных элементов (РЗЭ).
Весовые методы применяют, если нужна большая точность.
Объемные методы применяются для массовых анализов, когда
не требуется слишком большая точность.

## Slide 28
4.1 Гравиметрические методы
основаны на реакциях его осаждения из растворов аммиаком, щавéлевой кислотой или пероксидом водорода:
Th(NO3)4 + NH4OH = Th(OH)4↓+ 4NH4NO3,
Th(NO3)4 + 2H2C2O4 = Th(C2O4)2 ↓+ 4HNO3,
2Th(NO3)4 +4H2O2 = Th2O7↓+8HNO3 + 1/2O2.

## Slide 29
Осадки промывают, высушивают
и прокаливают при 900-1000С
до весовой формы – ThO2:
Th(OH)4 = ThО2 +2Н2О,
Th(C2O4)2 = ThO2 + 2CO2 + 2CO
Th2O7 = 2ThO2 + 3/2O2.

## Slide 30
Помимо диоксида тория в качестве
весовой формы иногда использовуют соединения тория постоянного состава:
двойной йодат 4Тh(IO3)4×КIO3,
оксихинолят Th(C9H6NO)4×C9H6NOH,
бензосульфонат Th(C6H5SO2)4.
Непосредственное взвешивание этих соединений позволяет определять весовым методом небольшие количества тория.

## Slide 31
4.2 Объемные методы определения Th
Основаны на осаждении тория в виде труднорастворимых соединений (оксалата, иодата, молибдата и т. д.) и определении его по связанному с ним аниону, либо по избытку осадителя.
Для косвенного объемного определения тория применяют антраниловую и аминосалициловую кислоты.
Применяют косвенное О-В титрование простого и двойного йодата тория:

## Slide 32
Применяют косвенное О-В титрование простого и двойного йодата тория:
Th(IO3)4 + 12H2SO4 + 20 KI = =Th(SO4)2 + 10 K2SO4 + 12 I2+ 12H2O,
4Th(IO3)4*KIO3 + 51 H2SO4 + 82 KI = = 4Th(SO4)2 + 43K2SO4 + 51 I2↓ + 51H2O

## Slide 33
Образующийся йод титруют тиосульфатом натрия:
I2 + 2Na2S2O3 = Na2S4O6 + 2NaI.
Содержание тория при анализе простого йодата рассчитывается исходя из того, что один ион Th4+ соответствует четырем ионам IO3–, а при анализе двойного йодата рассчитывается исходя из того, что 25,5 эквивалента йодата соответствует одному иону тория.

## Slide 34
Вместе с тем ионы тория весьма склонны к комплексообразованию и это позволяет использовать комплексонометрические методы определения тория, которые весьма удобны в выполнении и требуют небольшой затраты времени.
Известны методы с использованием комплексообразователя трилона Б
с применением индикаторов, дающих с торием контрастные реакции: ализарин S;
различные азо-красители.