Состав изначальной смеси газов С2-С4

| Название | Состав, % |
| --- | --- |
| Состав газовой фазы |  |
| метан | 0,66 |
| этан | 6,33 |
| этилен | 0,19 |
| пропан | 80,06 |
| пропилен | 3,69 |
| и-бутан | 2,58 |
| н-бутан | 6,36 |

Влияние температуры процесса на состав продуктов переработки газов С2 – С4 на промышленном катализаторе Sud-Chemie при объемной скорости подачи сырья 240ч -1

| Название / температура | 525 | 550 | 575 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход газовой фазы, масс % | 71,3 | 68,4 | 67,1 | 59,2 |
| Выход жидкой фазы, масс % | 28,7 | 31,6 | 32,9 | 40,8 |
| Состав газовой фазы |  |  |  |  |
| метан | 19,4 | 28,6 | 37,3 | 45,8 |
| этан | 14,4 | 16,9 | 18,1 | 19,0 |
| этилен | 4,4 | 6,7 | 9,2 | 11,7 |
| пропан | 52,7 | 39,6 | 27,4 | 17,1 |
| пропилен | 4,2 | 5,3 | 5,8 | 5,6 |
| и-бутан | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 |
| н-бутан | 2,4 | 1,3 | 0,6 | 0,3 |
| Состав жидкой фазы |  |  |  |  |
| бензол | 6,7 | 9,6 | 14,2 | 18,6 |
| толуол | 32,1 | 35,0 | 38,7 | 37,8 |
| этилбензол | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
| п,м-ксилолы | 23,0 | 21,8 | 17,2 | 13,5 |
| о-ксилол | 7,6 | 7,4 | 5,9 | 4,7 |
| м-этилтолуол | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| мезителен | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| псевдокумол | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,1 |
| С9-арены | - | - | - | - |
| 1,2,3-триметилбензол | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
| м-диэтилбензол | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
| С10-арены | - | - | 0,1 | 0,1 |
| 1,2-диметил-3-этилбензол | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| С11-арены | 2,5 | 3,8 | 1,3 | 2,3 |
| 1,3,5-триметил-2-этилбензол | 3,5 | 4,2 | 2,5 | 1,7 |
| нафталин | 7,6 | 2,2 | 2,5 | 4,1 |
| б-метилнафталин | 4,7 | 2,7 | 3,0 | 4,2 |
| а-метилнафталин | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,1 |
| б-этилнафталин | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| а-этилнафталин | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 2-диметилнафталин | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| Степень конверсии, % | 43,0 | 58,0 | 72,0 | 83,0 |