Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИШНКБ

______________ Д.А. Седнев

“_____”______________ 2019 г.

Исследование зависимости сигнала вихретокового преобразователя от геометрических и электромагнитных параметров локальных электропроводящих объектов

Методические указания по выполнению лабораторной работы

по дисциплине “Электромагнитный контроль и диагностика”

ТОМСК 2019

Лабораторная работа

Исследование зависимости сигнала вихретокового преобразователя от геометрических и электромагнитных параметров локальных электропроводящих объектов

- Краткие сведения из теории.

Методы вихретокового контроля основаны на возбуждении в электропроводящих объектах переменным магнитным полем вихревых токов и зависимости параметров этих токов от свойств объекта.

Параметры вихревых токов – амплитуда, фаза, пространственное распределение зависят от геометрических размеров, формы и структурных особенностей электропроводящего объекта, электромагнитных характеристик материала, взаиморасположения объекта и источника возбуждающего магнитного поля, частоты и амплитуды тока возбуждения.

В качестве источника переменного магнитного поля  в большинстве случаев используется обмотка с переменным электрическим током (обмотка возбуждения, ток возбуждения).

Измерительная информация о параметрах вихревых токов может быть получена путем измерения характеристик их магнитного поля с помощью дополнительной измерительной обмотки (трансформаторное измерительное преобразование), либо с помощью той же обмотки, что используется для возбуждения магнитного поля (параметрическое измерительное преобразование).

I

а

б

3

2

Рис. 1. Трансформаторный (а) и параметрический (б) варианты вихретокового измерительного преобразования: 1 – обмотка возбуждения; 2 – измерительная обмотка; 3 – обмотка индуктивности

U

Z

1

В случае трансформаторного преобразования (рис. 1а) выходным электрическим сигналом, отражающим свойства электропроводящего объекта, является комплексное электрическое напряжение  измерительной обмотки. В случае параметрического преобразования (рис. 1б) электрическим сигналом, отражающим свойства электропроводящего объекта, является комплексное электрическое сопротивление  обмотки индуктивности. В дальнейшем будем рассматривать только трансформаторный вариант вихретокового измерительного преобразователя (ВТП), используемый в данной работе.

Устройство, состоящее из одной или нескольких обмоток, предназначенных для возбуждения в объекте контроля вихревых токов и преобразования зависящего от параметров объекта электромагнитного поля в сигнал преобразователя, называется вихретоковым преобразователем (ВТП).

По рабочему положению относительно объекта измерения (контроля) ВТП делят на проходные, накладные и комбинированные.

Составные элементы накладных преобразователей располагаются  с одной стороны объекта измерения.

Проходные преобразователи в процессе измерения либо охватывают объект снаружи (наружные проходные), либо помещаются внутри объекта (внутренние проходные), либо погружаются в жидкий объект (погружные).

Комбинированные преобразователи представляют собой конструкцию из накладных и проходных преобразователей.

Особую разновидность представляют собой экранные преобразователи, отличающиеся тем, что их составные элементы, создающие и  воспринимающие физическое поле, разделены контролируемым объектом.

По характеру зависимости выходного сигнала первичного измерительного преобразователя от преобразуемого параметра объекта измерения различают абсолютный и дифференциальный измерительные преобразователи.

Выходной сигнал абсолютного измерительного преобразователя определяется абсолютным значением преобразуемого  параметра объекта измерения (термин абсолютный здесь используется в значении безотносительный, безусловный).

Термин дифференциальный происходит от английского different  различный, разностный. Условно можно считать, что дифференциальный измерительный преобразователь состоит из двух однотипных абсолютных преобразователей, на которые преобразуемая величина воздействует по-разному, а результирующий выходной сигнал определяется разностью выходных сигналов отдельных преобразователей. Дифференциальные измерительные преобразователи, а также дифференциальное включение отдельных абсолютных измерительных преобразователей используют для корректировки функции преобразования  (в том числе с целью обеспечения нулевого значения выходного сигнала при нулевом значении преобразуемого параметра, повышения линейности функции преобразования), а также компенсации влияния на результат преобразования какого либо мешающего фактора.

При трансформаторном преобразовании напряжение измерительной обмотки  (рис. 1а) обусловлено не только магнитным полем вихревых токов, но и непосредственно возбуждающим магнитным полем обмотки возбуждения. Составляющая напряжения измерительной обмотки, обусловленная непосредственным действием возбуждающего магнитного поля, называется начальным напряжением ВТП . Составляющая напряжения измерительной обмотки, обусловленная действием магнитного поля вихревых токов, называется вносимым напряжением ВТП . Таким образом:

.						(1)

Отсчет сдвига фаз комплексных напряжений осуществляется от фазы тока возбуждения. Таким образом, вектор тока возбуждения на комплексной плоскости совпадает по направлению с действительной осью. Направление вектора начального напряжения  на комплексной плоскости для идеального трансформаторного ВТП  и большинства реальных преобразователей совпадает с направлением мнимой оси.

Для исключения влияния на результат трансформаторного преобразования амплитуды тока возбуждения  нормируют по начальному напряжению:

(2)

где  относительное вносимое напряжение.

Реакцию трансформаторного вихретокового преобразователя на возбуждаемые в электропроводящем объекте вихревые токи изображают на комплексной плоскости  точкой, координаты которой соответствуют координатам конца вектора , а проекции на оси координат – действительной  и мнимой  составляющим относительного вносимого напряжения.

В случае необходимости комплексные составляющие относительного вносимого напряжения могут быть преобразованы в его амплитуду  и фазу :

(3)

Зависимость комплексных составляющих относительного вносимого напряжения от геометрических и электромагнитных параметров проводящего объекта наиболее удобно представить с помощью годографов.

Годограф относительного вносимого напряжения  линия на комплексной плоскости, вычерчиваемая концом вектора относительного вносимого напряжения при изменении какого-либо геометрического или электромагнитного параметра проводящего объекта, либо частоты тока возбуждения.

На рис. 2 представлены годографы относительного вносимого напряжения вихретокового преобразователя с ферромагнитным шаром от изменения удельной электрической проводимости материала , частоты тока возбуждения , относительной магнитной проницаемости материала r, радиуса шара R. Принималось, что радиусы обмотки возбуждения и измерительной обмотки равны радиусу шара R, имеют малое поперечное сечение и расположены вплотную друг к другу и поверхности шара.

Годографы от изменения обобщенного параметра  для различных значений относительной магнитной проницаемости материала r показаны сплошными линиями, а годографы от изменения магнитной проницаемости – пунктирными. При увеличении обобщенного параметра наблюдается монотонное изменение фазы  от 90 до 90, а при увеличении относительной магнитной проницаемости r – монотонное увеличение амплитуды . Максимальное значение амплитуды  соответствует случаю ярко выраженных магнитных свойств материала (r  50) при значении   0 (малые значения частоты тока возбуждения, радиуса шара и удельной электрической проводимости материала). При уменьшении значения магнитной проницаемости амплитуда  монотонно уменьшается до некоторого значения, соответствующего шару из немагнитного материала. Такой характер функциональных зависимостей (),  (R) и   говорит о возможности использования вихретокового измерительного преобразования для получения измерительной информации о геометрических, электрических, и магнитных параметрах локальных электропроводящих объектов.

В случае если электропроводящий объект имеет форму, отличную от сферической, возможно получение измерительной информации о форме и ориентации в пространстве такого объекта путем измерения вносимого напряжения ВТП при различных углах ориентации объекта в возбуждающем магнитном поле.

2 R

0.5

- 0.5

Рис. 2. Годографы относительного вносимого напряжения ВТП c ферромагнитным электропроводящим шаром:

1

1.5

- 1

0

0.5

1

5

r =1

r

10

1

2

4

1

0.2

0.4

0.1

0.4

0.4

1

0.2

r =2

r =5

r =100

, r  1

1

0.4

Контрольные вопросы.

- В чем заключается причина возникновения и каков характер пространственного распределения вихревых токов в электропроводящем объекте, находящемся в переменном магнитном поле?

- Каков характер зависимости амплитуды, фазы и пространственного распределения вихревых токов от частоты тока возбуждения, взаимного расположения обмотки и электропроводящего объекта, электромагнитных параметров материала объекта и особенностей его структуры?

- Что такое начальное и вносимое напряжения трансформаторного вихретокового измерительного преобразователя? Что такое годографы вносимого напряжения?

- Какими физическими параметрами определяется электрический сигнал вихретокового преобразователя при взаимодействии его магнитного поля с электропроводящим объектом?

- Для решения каких измерительных задач может быть использовано вихретоковое измерительное преобразование?

- Цель работы.

Исследование возможности получения измерительной информации о электромагнитных и геометрических параметрах локальных электропроводящих объектов с использованием вихретокового метода контроля.

- Приборы и оборудование.

  - Система вихретокового контроля СВК-03.

X

Y

Z

w1

w2

w1

Рис. 3. Электропроводящий объект в зоне контроля проходного ВТП: w1 – двухсекционная обмотка возбуждения; w2 – измерительная обмотка

Проходной трансформаторный вихретоковый преобразователь рис. 3 с приспособлением для изменения ориентации объекта контроля в магнитном поле.

  - Набор электропроводящих объектов контроля с различными электромагнитными и геометрическими параметрами рис. 4.

Цилиндр 20×100

Сталь 50

Диск 70×35×10

Сталь 45

Кольцо 70×3×18

Дюраль Д16

а

б

в

г

д

Рис. 4. Локальные электропроводящие объекты: тела вращения (а, б, в) и их парные сочетания при несоосной ориентации (г, д)

Программа работы

    - Определить зависимости относительного вносимого напряжения проходного ВТП  от изменения угла ориентации  относительно продольной оси ВТП стального цилиндра из набора объектов рис. 4: годограф от изменения , зависимости   и

    - Определить зависимости относительного вносимого напряжения проходного ВТП  от изменения угла ориентации  относительно продольной оси ВТП стального диска из набора объектов рис. 4: годограф от изменения , зависимости   и

    - Определить зависимости относительного вносимого напряжения проходного ВТП  от изменения угла ориентации  относительно продольной оси ВТП дюралевого кольца из набора объектов рис. 4: годограф от изменения , зависимости   и

    - Определить зависимости относительного вносимого напряжения проходного ВТП  от изменения угла ориентации  относительно продольной оси ВТП составного объекта, состоящего из соосно расположенных стальных цилиндра и диска из набора объектов рис. 4: годограф от изменения , зависимости   и

    - Определить зависимости относительного вносимого напряжения проходного ВТП  от изменения угла ориентации  относительно продольной оси ВТП составного объекта, состоящего из соосно расположенных стального цилиндра и дюралевого кольца из набора объектов рис. 4: годограф от изменения , зависимости   и

    - Определить зависимости относительного вносимого напряжения проходного ВТП  от изменения угла ориентации  относительно продольной оси ВТП составного объекта, состоящего из несоосно расположенных стальных цилиндра и диска из набора объектов рис. 4 при различных углах несоосности  равных 15 и 30: годографы от изменения , зависимости   и

    - Определить зависимости относительного вносимого напряжения проходного ВТП  от изменения угла ориентации  относительно продольной оси ВТП составного объекта, состоящего из несоосно расположенных стального цилиндра и дюралевого кольца из набора объектов рис. 4 при различных углах несоосности  равных 15 и 30: годограф от изменения , зависимости   и

    - Провести анализ результатов п. 4.1 – п. 4.7 с точки зрения информативных возможностей вихревых методов контроля для селективного обнаружения электропроводящих объектов, получения информации об их геометрических и электромагнитных параметрах, в том числе о степени несоосности составных объектов.

- Руководство по эксплуатации системы вихретокового контроля  СВК-03.

  - Назначение системы вихретокового контроля.

Система вихретокового контроля  СВК-03 предназначена для нахождения функциональных зависимостей вносимого напряжения ВТП от основных влияющих параметров электропроводящего объекта контроля с использованием различных ВТП и частот тока возбуждения.

  - Устройство и принцип действия системы вихретокового контроля.

Система вихретокового контроля  СВК-03 имеет в своем составе DDS генератор, усилитель мощности УМ, исследуемый вихретоковый преобразователь ВТП, измеритель вносимых напряжений ИВН-03, компенсатор-усилитель, блок питания и компьютер. Подключение измерителя вносимых напряжений к персональному компьютеру осуществляется с помощью устройства сбора данных NI USB-6002. На рис. 5 показана схема электрических соединений.

Частота  и амплитуда синусоидального тока возбуждения задаются с помощью  DDS генератора. Выходной сигнал генератора подается на обмотку возбуждения ВТП после усиления усилителем мощности УМ. В стандартном варианте устанавливаются частота 1 кГц и амплитуда 12 В.

На рис. 3 схематично показана конструкция проходного трансформаторного ВТП, содержащего двухсекционную обмотку возбуждения w1, измерительную обмотку w2 и двухсекционную компенсационную обмотку wк, секции которой размещены вместе с секциями обмотки возбуждения. Диаметр среднего витка обмоток равен  320 мм, а расстояние между обмотками  120 мм. При таком соотношении геометрических параметров ВТП в средней области зоны контроля обеспечивается высокая однородность чувствительности преобразователя к внесению электропроводящего объекта. Так, при перемещении электропроводящего объекта сферической формы в пределах расположенной в центре ВТП сферической области диаметром 160 мм относительное изменение амплитуды вносимого напряжения не превышает 5 %.

В конструкции ВТП предусмотрено специальное устройство для поворота объекта в плоскости XY и фиксации угла поворота . Благодаря этому обеспечивается возможность измерений при различных взаимных ориентациях возбуждающего магнитного поля (направлено вдоль оси X) и объекта контроля. Изменение угла ориентации  производилось в диапазоне (0…180) с шагом 15.

Синусоидальный ток заданной частоты, протекающий по обмотке возбуждения, создает магнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в электропроводящем объекте контроля (ОК). Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на обмотки ВТП, наводя в них ЭДС.

Напряжение измерительной обмотки состоит из двух частей . Начальное напряжение U0 наводится в измерительной обмотке в отсутствии объекта контроля за счет индуктивной связи между возбуждающей и измерительной обмотками ВТП.

ИВН-03

PC

Рис. 5. Схема электрических соединений  системы вихретокового контроля СВК-03

NI

USB-6002

DDS генератор

Вкл.

Вкл.

Выход опорн.

Выход sin

Генератор

Опорные напряжения

ВТП

Выход

+5В

Re Uвн

Im Uвн

Сеть

Выход

Вход

±12В

Вкл.

Сеть

ВТП

УМ

Компенсатор-усилитель

Блок питания

+15В

Вносимое напряжение Uвн наводится вихревыми токами, протекающими в объекте контроля. Оба напряжения являются комплексными. Начальное напряжение U0 зависит от частоты тока возбуждения и параметров ВТП, а вносимое напряжение Uвн определяется параметрами объекта контроля и взаимным расположением ВТП и ОК.

Начальное напряжение компенсационной обмотки благодаря ее конструкции и расположению равно по амплитуде начальному напряжению измерительной обмотки U0, а вносимое напряжение практически отсутствует. Благодаря встречному включению измерительной и компенсационной обмоток при отсутствии вблизи ВТП электропроводящего объекта выходной сигнал вихретокового преобразователя близок нулю. Компенсатором-усилителем обеспечиваются точная компенсация начального напряжения и усиление вносимого напряжения.

При наличии вблизи ВТП электропроводящего объекта магнитное поле вихревых токов обуславливает возникновение выходного сигнала (вносимого напряжения) ВТП.  Измерителем вносимых напряжений ИВН-03 осуществляется выделение комплексных составляющих сигнала ВТП. Выходные сигналы блока ИВН-03 пропорциональны амплитудам действительной и мнимой комплексных составляющих вносимого напряжения: ReŪвн, ImŪвн. Для выполнения этого  амплитудно-фазового преобразования кроме основного выхода синусоидального сигнала DDS генератора используются подключенные к ИВН-03 выходы опорных напряжений генератора, синфазного и квадратурного выходному синусоидальному сигналу.

Устройством  сбора  данных осуществляется преобразование выходных сигналов блока ИВН-03 в цифровую форму, пригодную для дальнейшего преобразования вычислительным блоком.

Вычислительным блоком осуществляется дополнительная компенсация начального напряжения ВТП, определение значений  действительной и мнимой комплексных составляющих, амплитуды и фазы вносимого напряжения, индикация и сохранение результатов измерений, запись этих результатов в файл.

  - Основные технические характеристики системы вихретокового контроля СВК-03 в стандартном режиме.

| Частота тока возбуждения, Гц | 1000 |
| --- | --- |
| Амплитуда выходного напряжения усилителя мощности, В | 12 |
| Начальное напряжение ВТП, В | 0,7 |
| Коэффициент усиления вносимого напряжения ВТП с учетом использования компенсатора-усилителя | 125 |
| Максимальное значение выходных напряжений измерителя вносимых напряжений, В | 4,5 |
| Основная относительная погрешность измерения, не более % | 3 |

  - Порядок работы.

Для подготовки к работе системы вихретокового контроля  СВК-03 необходимо выполнить соединение составных частей системы штатными соединительными кабелями (рис. 5).

Для начала работы системы необходимо включить питания DDS генератора, блока ИВН-03, усилителя мощности, блока питания и осуществить пуск персонального компьютера.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения перегрузки системы рекомендуется установку частоты и амплитуды генератора производить при отключенном от выхода УМ кабеле подключения ВТП.

Задание частоты и амплитуды выходного напряжения DDS генератора осуществляется с помощью кнопок управления и дисплея, расположенных на его лицевой панели. Выбор режима контроля осуществляется в режиме системных настроек, включаемого нажатием кнопки «SYS». Далее поворотом ручки энкодера осуществляется выбор нужного режима из списка таблицы 1.

Таблица 1. Режимы контроля

| Режим | Частота, кГц | Амплитуда, В | Для каких задач и с каким ВТП используется |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 300 | 0,01 | Исходный, для безопасного включения |
| 10 | 1 | 12 | Измерение вносимого напряжения проходного ВТП при различных ориентациях локальных электропроводящих объектов в магнитном поле |

Переход к выбранному режиму осуществляется нажатием кнопки «LOAD».

При необходимости значение частоты может быть скорректировано путем нажатия кнопки «FREQ», выбором шага изменения частоты кнопками  и вращением ручки энкодера. Коррекция значения амплитуды напряжения осуществляется аналогичным образом после нажатия кнопки «AMPL».

  - Запуск программы вычислительного преобразования.

Для входа в программу вычислительных преобразований для выполнения пунктов 4.1 – 4.7 программы лабораторной работы необходимо запустить файл «СВК-03_Толщиномер.vi» на рабочем столе компьютера. После запуска файла на экране появится панель измерений системы вихретокового контроля СВК-03 (рис.6).

Рис. 6. Интерфейс программы измерений СВК-03 в режиме толщиномера

Программное обеспечение системы вихретокового контроля написано с использованием пакета программ LabView. Интерфейс программы содержит стандартные инструменты управления LabView, кнопку «Balance» для дополнительной компенсации начального напряжения, комплексную плоскость для графического отображения результатов измерения, панели цифрового отображения текущих значений  действительной и мнимой комплексных составляющих, амплитуд и фаз  относительных вносимых напряжений, кнопку «Save», для записи текущих значений ReŪвн и ImŪвн, поле «deltaPhase» для задания начального фазового сдвига вносимого напряжения, а также кнопку «Write», для остановки программы и сохранения в файл результатов измерений.

  - Работа системы СВК-03 в режиме измерений.

Пуск программы и вход в режим измерений осуществляется нажатием кнопки «RUN»:

Дополнительная компенсация выходного напряжения ВТП осуществляется нажатием кнопки  «Balance». При этом вблизи ВТП должны отсутствовать электропроводящие объекты. В результате балансировки точка на комплексной плоскости ВТП должна иметь координаты [0; 0].

Рис. 7. Результаты измерений при установке ВТП на объект из феррита

Начальный фазовый сдвиг вносимого напряжения задается путем внесения в зону контроля ВТП объекта из феррита. Поскольку феррит имеет высокое электрическое сопротивление и на используемой частоте характеризуется минимальными потерями на вихревые токи, то вносимое напряжение ВТП в этом случае не должно иметь действительной составляющей. Этого можно добиться регулировкой начального фазового сдвига вносимого напряжения в поле «deltaPhase» (рис. 7).

Для записи текущих значений ReŪвн и ImŪвн  используется кнопка «Save», при каждом нажатии которой происходит сохранение результатов измерений и вывод результата на комплексную плоскость (желтым цветом). На рис. 8 показан пример отображения семи значений .

Для дальнейшей идентификации результатов измерений следует перед нажатием кнопки «Save» задать «Параметр» контроля, например значения угла ориентации .

После проведения всех необходимых измерений производится нажатие кнопки «Write». Система предложит сохранить файл с записанными данными в формате Excel в выбранной папке.

Выход из системы СВК-03 осуществляется закрытием окна программы LabView.

Рис. 8. Пример отображения результатов измерений СВК-03

Методические рекомендации для выполнения программы лабораторной работы.

  - Для выполнения п. 4.1 программы используется стальной цилиндр из набора объектов рис. 4. Объект контроля устанавливается на специальный поворотный ложемент в центре зоны контроля проходного ВТП. Значение угла ориентации  относительно продольной оси ВТП задается в диапазоне с шагом 15. При расчете относительных значений  следует учитывать, что амплитуда начального напряжения , а нормируемое значение  усиливаются в 125 раз.

  - Для выполнения п. 4.2 программы используется стальной диск из набора объектов рис. 4. Объект контроля устанавливается на специальный поворотный ложемент в центре зоны контроля проходного ВТП. Значение угла ориентации  относительно продольной оси ВТП задается в диапазоне с шагом 15. При расчете относительных значений  следует учитывать, что амплитуда начального напряжения , а нормируемое значение  усиливаются в 125 раз.

  - Для выполнения п. 4.3 программы используется дюралевое кольцо из набора объектов рис. 4. Объект контроля устанавливается на специальный поворотный ложемент в центре зоны контроля проходного ВТП. Значение угла ориентации  относительно продольной оси ВТП задается в диапазоне с шагом 15. При расчете относительных значений  следует учитывать, что амплитуда начального напряжения , а нормируемое значение  усиливаются в 125 раз.

  - Для выполнения п. 4.4 программы используются соосно расположенные стальные цилиндр и диск из набора объектов рис. 4. Объект контроля устанавливается на специальный поворотный ложемент в центре зоны контроля проходного ВТП. Значение угла ориентации  относительно продольной оси ВТП задается в диапазоне с шагом 15. При расчете относительных значений  следует учитывать, что амплитуда начального напряжения , а нормируемое значение  усиливаются в 125 раз.

  - Для выполнения п. 4.5 программы используются соосно расположенные стальной цилиндр и дюралевое кольца из набора объектов рис. 4. Объект контроля устанавливается на специальный поворотный ложемент в центре зоны контроля проходного ВТП. Значение угла ориентации  относительно продольной оси ВТП задается в диапазоне с шагом 15. При расчете относительных значений  следует учитывать, что амплитуда начального напряжения , а нормируемое значение  усиливаются в 125 раз.

  - Для выполнения п. 4.6 программы используются несоосно расположенные стальные цилиндр и диск из набора объектов рис. 4 при различных углах несооосности  равных 15 и 30 Объект контроля устанавливается на специальный поворотный ложемент в центре зоны контроля проходного ВТП. Значение угла ориентации  относительно продольной оси ВТП задается в диапазоне с шагом 15. При расчете относительных значений  следует учитывать, что амплитуда начального напряжения , а нормируемое значение  усиливаются в 125 раз.

  - Для выполнения п. 4.7 программы используются несоосно расположенные стальной цилиндр и дюралевый диск из набора объектов рис. 4 при различных углах несооосности  равных 15 и 30 Объект контроля устанавливается на специальный поворотный ложемент в центре зоны контроля проходного ВТП. Значение угла ориентации  относительно продольной оси ВТП задается в диапазоне с шагом 15. При расчете относительных значений  следует учитывать, что амплитуда начального напряжения , а нормируемое значение  усиливаются в 125 раз.

7. Содержание отчета

  - Название работы.

  - Цель работы.

  - Программа работы.

  - Схема экспериментальной установки.

  - Основные соотношения, примеры расчетов.

  - Результаты экспериментов и расчетов, оформленные в виде таблиц.

  - Графики зависимостей.

  - Выводы.

Литература

- Гольдштейн А.Е. Физические основы получения информации: учебник Томск: Изд-во ТПУ, 2010. – 292 с.

- Гольдштейн А.Е., Абрашкина И.А. Физические основы измерительных преобразований. Моделирование измерительных преобразований и решение практических задач: Учебное пособие / А.Е. Гольдштейн, И.А. Абрашкина – Томск: Издательство томского политехнического университета, 2012. − 143 с.

- Неразрушающий контроль. Справочник / под ред. В.В. Клюева: в 8 томах. Т 2: в 2-х кн.: Кн. 1: Контроль герметичности. Кн. 2: Вихретоковый контроль. – М.: Машиностроение, 2003. – 688 с.

- Гольдштейн А.Е., Жуков В.К. Использование нестационарных по направлению магнитных полей для идентификации локальных электропроводящих объектов. – Томск: Печатная мануфактура, 2002. – 139 с.

- Руководство пользователя Mathcad. 2017 –  http://old.exponenta.ru/soft/Mathcad/usersguide/chapter12/12_4.asp

Отделение контроля и диагностики Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности

Составитель: профессор ОКД ИШНКБ, д.т.н. А.Е. Гольдштейн