МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Магматические месторождения формируются в процессе дифференциации и кристаллизации металлоносной магмы непосредственно из расплава ультраосновного, основного или щелочного составов при высокой температуре (1500-800 °С), высоком давлении и на значительных глубинах (3-5 км и более). При остывании такого расплава накопление рудообразующих минералов может происходить тремя путями.

Для магматических м-ний наиболее хар-ны следующие виды текстур:

- массивные

- вкрапленные

- полосчатые

- бобовые (нодулярные)

Очковые

- пятнистые

- шлировые

- петельчатые

- брекчивые и др.

Среди магматических наиболее значительны месторождения:

- титаномагнетитовые

- апатит-магнетитовые

- медно-никелевые

- хромитовые руды,

- платиноидов,

- алмазов

- некоторых редких элементов (Nb, Та, Zr и Hf)

- редких земел

- апатита

- графита.

Магматические м-ния разделяются на три класса:

- Ликвационные м-ния образуются путем ликвации (или разделения) жидкого расплава на несмешивающиеся силикатную и рудную жидкости. Толчком для ликвации силикатного и сульфидного расплава может •быть ассимиляция (уподобление, усвоение) магмой боковых пород, нарушающая химическое равновесие. Руды комплексные: кроме меди и никеля они содержат Co, МПГ, Au, Ag, Se, Te.

К таким м-ниям отн-ся м-ния медно-никелевых руд, известные в Канаде, Африке и России (Норильское, Талнах, Октябрьское, Садбери, Бушвелдский массив

Главные минералы – пирротин, пентландит, х/пирит.

При ликвации сульфидная часть расплава обособляется в капли, которые вследствие их более высокого удельного веса начинают погружаться в вязком силикатном расплаве по направлению к донной части магматического резервуара. В зависимости от длительности остывания силикатной части расплава, в известной мере связанной с глубиной интрузии, локализация сульфидных рудных тел может происходить шестью способами.

1.  При относительно скором застывании на небольшой глубине капельки сульфидов могут не дойти до дна интрузива и, образуют висячие залежи вкрапленных руд. Механизм гравитационной кристаллизации проявится в строении отдельных вкрапленников, образованных при затвердении капель. Их нижняя часть сложена более тяжелым пирротином (уд. вес 4,6—4,7), средняя – пентандитом, а верхняя — более легким халькопиритом (уд. вес 4,1—4,3).

2.  При более медленном остывании сульфидный расплав может сконцентрироваться в нижней части интрузива, образовав донные залежи вкрапленных и сплошных руд.

3.  При обычной  раскристаллизации  интрузивного массива до затвердения сульфидного расплава часть последнего может быть тектонически отжата из донной и центральной частей массива по трещинам с образованием сульфидных жил в теле изверженных пород.

При формировании сульфидно-никелевых м-ний в начальной стадии процесса ликвации магмы образовались, вероятно, небольшие жидкие каплевидные выделения сульфидов в жидкой силикатной магме. Затем они соединялись между собой в более крупные и под действием силы тяжести опускались вниз. В результате на «дне» интрузива формировались жило- или пластообразные рудные тела, «донные залежи». Типичный представитель таких м-ний являются медно-никелевые м-ния Садбери в Канаде и Монче-Тундра на Кольском полуострове.

Под действием внешних тектонических сил рудный расплав может, по-видимому, переместиться внутри интрузива и даже выйти за его пределы и образовать так называемое инъекционное, или отщепленное месторождение. М-ния Садбери, Норильское.

- Раннемагматические м-ния характеризуются отчетливым идиоморфизмом рудных минералов, сцементированных позднее выделившимися породообразующими силикатами. Эти м-ния формируются в ранний период кристаллизации магмы. Из-за рассредоточенного характера оруденения и убогого содержания ценных компонентов значительные месторождения среди них встречаются редко. Единственным представителем крупных объектов среди этой группы являются коренные месторождения алмазов.

Раннемагматические м-ния встр-ся значительно чаще ликвационных. Среди них известны:

– м-ния хромитов и платины (Урал, Бушвельдский массив)

- м-ния алмазов (Трансвааль, Якутия).

Алмазоносные кимберлиты выполняют крутопадающие цилиндрические или овальные полости образуя трубообразные тела. Кимберлитовые трубки имеют сечение от нескольких м до нескольких сотен м и прослежены на глубину более 1 км.  Алмазоносные трубки обычно выполнены брекчией, сцементированной кимберлитом. Распределение алмазов по кимберлитовым трубкам неравномерное. А внутри кимберлитовой трубки они распределены более или менее равномерно

- Позднемагматические. В более поздние стадии процесса кристаллизации магмы в ней накапливаются особые летучие в-ва (соединения Cl, F, B, H2O и др.). Их присутствие в магме уменьшает ее вязкость и понижает температуру кристаллизации рудных м-лов. В рез-те в первую очередь кристаллизуются силикатные породообразующие м-лы, а затем их цементируют рудные м-лы, создавая сидеронитовую структуру руды, характерную для данного вида м-ний.

Примеры позднемагматических м-ний:

- м-ния платиноидов

- титаномагнетитовые (Кусинское, Качканарское, Урал, Малотогульское (В. Саян), Бушвельдский массив (Канада))

- хромитовые (Сарановское, Кемпирсайское, Урал)

- апатит- нефелиновое (Хибинский массив, Кольский п-ов)

- апатит-магнетитовые (Кирунавары, Сев. Швеция, Лебяжинское, Урал)

- м-ния редких земель.