ПЕГМАТИТОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Пегматиты – самостоятельная группа образований, представляющая собой позднемагматические тела, своеобразные по минеральному составу, морфологии, структуре и генезису, формирующиеся на завершающих стадиях затвердевания глубинных массивов.

Для пегматитов характерны:

- наличие структуры типа «письменный гранит» («еврейский камень»). Именно такая порода была названа пегматитом.

- крупно- и гигантозернистая структура пород (размеры зерен от первых см до десятков см и даже м)

- жило- и гнездообразная форма тел (жилы длиной до сотен м и мощностью в десятки м)

- зональное внутреннее строение, иногда с полостями (занорышами) в центральной части

- большое количество минералов, содержащих летучие компоненты – минерализаторы, редкие и редкоземельные элементы

- наличие признаков замещения ранних минеральных ассоциаций более поздними

- развитие преимущественно в прикровельной части крупных гранитоидных массивов, а также в глубоко метаморфизованных породах.

Пегматиты свойственны глубинным изверженным породам любого состава. Однако преобладают гранитные пегматиты. Реже встречаются щелочные, еще реже основные и ультраосновные.

По А.Е. Ферсману пегматитовые месторождения делятся на:

- гранитные

  - чистой линии (залегают в гранитах или тождественных им  породах и не испытывают усложнения своего состава в процессе формирования)

    - простые

    - перекристаллизованные

    - метасоматически замещенные

  - линии скрещения (образуются среди иных формаций, что отражается на их составе)

    - гибридные

    - десилицированные

- щелочные

- ультраосновные

    - ПРОСТЫЕ ПЕГМАТИТЫ обладают структурой «письменный гранит», не несут заметных следов перекристаллизации, зональной дифференциации и метасоматической переработки. Они содержат: кварц, полевой шпат, кислые плагиоклазы и примеси мусковита, турмалина и граната.

Промышленное значение имеют только кварц-полевошпатовые месторождения, служащие для получения керамического сырья.

ПРИМЕРЫ: М-НИЯ В Карелии, Украине, Восточной Сибири (Мамско-Чуйские), на Кольском п-ве, в Швеции, Финляндии.

    - ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗОВАННЫЕ ПЕГМАТИТЫ отличаются замещением полевого шпата слюдой  и образованием слюдяных месторождений

Для них характерна разнозернистая крупно- и гигантозернистая структура, обусловленная перекристаллизацией исходного вещества под воздействием газово-водных растворов.

С ними связаны мусковит-кварц-полевошпатовые м-ния. Это единственный промышленный источник мусковита.

ПРИМЕРЫ: м-ния Мамско-Чуйского р-на Вост. Сибири, Карелии, на Кольском п-ве, Индии и Бразилии.

    - МЕТАСОМАТИЧЕСКИ ЗАМЕЩЕННЫЕ ПЕГМАТИТЫ отличаются от предыдущих тем, что они не только перекристаллизованы, Но и метасоматически преобразованы под действием горячих газово-водных растворов.

Для них характерно:

- зональное строение

- наличие крупных (до 200 м3) открытых полостей с дузами кристаллов ценных минералов.

ПРИМЕРЫ: с этими пегматитами связаны следующие типы м-ний:

- сподумен-кварц-полевошпатовые (Россия, ЮАР, Канада, США)

- берилл-кварц-полевошпатовые (Россия, Конго, Австралия, США, Бразилия)

- драгоценных камней – горного хрусталя, аметиста, топаза, аквамарина (Россия (Первомайское в Забайкалье, изумрудные копи Урала), Казахстан, Украина, Индия, Австралия, Бразилия)

- редкометалльные м-ния Li, Rb, Cs, Ta, Nb, Be).

    - ГИБРИДНЫЕ ПЕГМАТИТЫ ассимилируют (т.е. усваивают) вещество боковых глиноземистых пород (например, глинистых сланцев). Обогащаются минералами: андалузит, кианит, силлиманит. Эти пегматиты, загрязненные карбонатами кальция, магния и железа, содержат роговую обманку, пироксены, скаполит и другие минералы.

    - ДЕСИЛИЦИРОВАННЫЕ ПЕГМАТИТЫ отличаются значительным выносом кремнезема (т.е десиликацией) во вмещающие породы, недонасыщенные этим соединением. Развивается в случаях, когда пегматитовые тела формируются в резко отличающихся от них по составу горных породах (карбонатных, ультраосновных).

Эти пегматиты сложены, в основном, плагиоклазами (от альбитов до анортитов). При пересыщении глиноземом возникают корундовые плагиоклазиты.

ПРИМЕРЫ: с ними связаны корундовые м-ния с его драгоценными разновидностями – сапфиром и рубином ( Урал, Индия, ЮАР, Австралия, Канада, США).

ЩЕЛОЧНЫЕ ПЕГМАТИТЫ встречаются в щелочных магматических комплексах. Состоят из:

-ортоклаз или микроклин

- нефелин или содалит

- арфведсонит

- эгирин

- натролит.

В качестве примесей :

- апатит

- анальцим

- м-лы циркония тантала, ниобия, редких земель.

УЛЬТРАОСНОВНЫЕ И ОСНОВНЫЕ ПЕГМАТИТЫ имеют состав:

- ромб. пироксены (бронзит)

- осн. плагиоклазы (анортит-битовнит)

- ср. плагиоклазы (лабрадор-андезин)

В меньшей степени:

- оливин

- амфиболы

- биотит

С примесью:

- апатита, граната, сфена, циркона, магнетита, иногда сульфидов (пирротин, пентландит, халькопирит).