ЭКЗОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ЭКЗОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ – образуются на поверхности земли или вблизи нее за счет внешней энергии. Источником энергии для их образования служит Солнце. Важную роль в формировании экзогенных месторождений играют коллоидные растворы.

1 Месторождения выветривания

Представляют собой комплекс преобразованных в континентальных условиях магматических, метаморфических и осадочных пород под влиянием различных факторов выветривания. Генетически и  пространственно эти месторождения связаны с корой выветривания. Группа месторождений выветривания включает остаточные и инфильтрационные месторождения.

1.1 Остаточные месторождения.

Остаточные месторождения формируются в условиях гумидного климата и нерасчлененного рельефа, когда в результате интенсивного химического выветривания активно выносятся легкорастворимые породообразующие компоненты, а слабые эрозионные процессы способствуют накоплению остаточных продуктов выветривания.

Основные рудные формации остаточных месторождений — бокситовая, силикатно-никелевая и каолиновая.

1) Бокситовая формация (Висловское в районе КМА, Боке в Гвинее).

2)Силикатно-никелевая (железо-никелевая) формация (Кемпирсайское, Бурыктальское, Серовское (Урал), Казахстане, на Украине, в Новой Каледонии, Австралии, Греции, на Кубе.

3) Каолиновая формация К этой формации относятся месторождения каолинов и каолиновых глин (Украина, Китай, Чехия, Германия и др.).

Кроме охарактеризованных формаций известны также остаточные месторождения магнезита, талька, марганца, апатита, золота, свинца, олова, тантала, ниобия и редких земель.

1.2 Инфильтрационные месторождения.

Инфильтрационные месторождения образуются в процессе выщелачивания метеорными водами рудных компонентов и последующего их переноса за пределы области выщелачивания и, впоследствии, отложения на геохимических барьерах.

Инфильтрационные месторождения встречаются довольно часто. В них концентрируются уран, ванадий, медь, железо, марганец, сера. Месторождения, кроме урановых, характеризуются незначительными запасами.

Редкометалльно-урановая рудная формация объединяет многочисленные инфильтрационные месторождения урана, сформировавшиеся в результате фильтрации вод аэрации и грунтовых, а также напорных вод артезианских бассейнов. Рудные тела имеют пластовую, часто извилистую форму, согласную с рельефом фундамента. Уран образует минералы урановой смолки (настуран), карнотит, тюямунит, а также уран-органические соединения. Попутными полезными компонентами в рудах могут быть ванадий, молибден, германий и редкие земли. (Месторождения Казахстана, Узбекистана).

2 Россыпные месторождения.

Россыпные месторождения – скопления рыхлого или сцементированного обломочного материала, содержащего в виде зерен, а также их обломков ценные минералы. В россыпях в основном накапливаются минералы тяжелой фракции, химически устойчивые в оксидных условиях и обладающие достаточной механической прочностью, препятствующей их чрезмерному истиранию или измельчению.

Механизм образования россыпей всех типов обусловлен гравитационной и механической дифференциацией различных по крупности и форме обломков пород, по плотности ценных минеральных агрегатов и зерен в процессе их перемещения, вызванного действием силы тяжести, водных потоков, ледника, гидравлического удара морской волны и ветра. При этом происходит истирание и скатывание обломков и минеральных зерен и их упорядоченное распределение в россыпи по размерам, морфологии и плотности.

Полезные минералы россыпей включают: Аu, Pt и платиноиды, U, Th, Y, TR, Sc, V, Zr, Та, Nb, Sn, W, Be, Hg, Fe, Cr, драгоценные и поделочные камни (алмазы, изумруд, корунд, гранаты, топаз, турмалин, янтарь, аметист, горный хрусталь и др.); формовочные, стекольные и строительные пески, каолины.

Согласно В.И.Смирнову среди россыпных месторождений выделяются следующие классы:

- Элювиальные россыпи. Образуются непосредственно на месте разрушения рудоносных пород и могут представлять собой либо рудные развалы, либо обогащенный в процессе выветривания обломочный покров (месторождения щебня, песка, глин).

- Делювиальные россыпи. Образуются на понижениях и у подножия склонов, когда, обломочный материал сортируется, сползая по склону (россыпи хромитов, корунда, касситерита, золота, монацита, алмазов).

3) Литоральные россыпи. Формируются в прибрежно-морских условиях между линиями прилива и отлива или в зоне прибоя. Эти россыпи сложены хорошо отсортированным материалом и могут содержать в промышленных концентрациях равномернозернистые окатанные зерна ильменита, магнетита, рутила, монацита, циркона и касситерита. Известны также прибрежно-морские россыпи алмазов (Намибия), золота и платины (Аляска).

4) Гляциальные (ледниковые) россыпи. Связаны с переносом и отложением обломочного материала двигавшимся льдом и последующим перемывом этого материала. Практическое значение гляциальных россыпей невелико. Таким образом образовались месторождения формовочных песков, золота и платины.

5) Эоловые россыпи. Образуются вдоль морских побережий и в пустынях при перевевании песков. Примером являются эоловые россыпи алмазов в Намибии.

6) Аллювиальные россыпи. Этот тип россыпей связан с деятельностью рек: размывом (эрозией), переносом и аккумуляцией материала. Они формируются при определенном соотношении скорости потока и фракционного состава аллювия. При этом происходит его расслоение по размеру, морфологии и плотности обломков.

Строение россыпи:                          	Плотик - основание россыпи, представляющий собой коренные подстилающие породы.

Пласт (или пески) - продуктивная часть россыпи, залегающая на плотике. Речники - зона галечниковых отложений, содержащая иногда полезные минералы.

Торфа - песчано-глинистые отложения, перекрывающие россыпь и достигающие иногда значительной мощности. Полезных компонентов они не содержат.

Почвенный слой - обычно маломощная зона, богатая перегноем и растительными остатками.

Ценные минералы накапливаются в нижних частях аллювия, в особенности на плотике (основании россыпи). Эти россыпи характеризуются большой протяженностью, иногда на десятки километров. Общая мощность аллювиальных россыпей достигает 20 м и более.

В результате неоднократного понижения базиса эрозии и врезания рек последовательно образуются русловые, долинные, террасовые и дельтовые россыпи.

Этот вид россыпей имеет исключительно важное промышленное значение в связи с широким площадным распространением россыпей золота, платины, касситерита, ильменита, рутила, алмазов и других ценных минералов.

3 ОСАДОЧНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

В этом классе рассматриваются месторождения, сформировавшиеся в результате экзогенных процессов седиментогенеза и возможных последующих изменений осадков. К таким образованиям относятся месторождения механических, химических и биохимических осадков.

Седиментогенез — это образование осадка, включающее захват и перенос водными потоками продуктов выветривания в виде механических взвесей, катящихся обломков, растворимых веществ с последующим их осадконакоплением на дне водоемов.

3.1 Механические осадки.

Образуются следующим образом: продукты выветривания, переносимые водными потоками, ледником и ветром механическим путем, т. е. в нерастворенном виде, осаждаются в определенной закономерной последовательности, обусловленной величиной и формой частиц, их плотностью и изменением энергии потока. Первыми, по крупности обломков, прекращают перемещение глыбы и валуны, затем галька, щебень, гравий и песок, далеко уносятся глинистые частицы. При этом также происходит сортировка обломков по форме и плотности. При равных размерах крупные окатанные частицы переносятся донными течениями дальше, чем слабоокатанные.

Для отличия месторождений механических осадков от россыпей их называют обломочными осадочными.

В зависимости от форм сортировки и места образования обломочные осадочные месторождения могут быть:

1) элювиальными

2) делювиальными

3) пролювиальными

4) аллювиальными

5) озерными

6) морскими

7) флювиогляциальными

8) эоловыми.

С обломочными осадочными месторождениями связаны достаточно крупные природные скопления гравия, песков и глин, дресвы и лёссов.

3.2 Химические осадки.

Химические осадки формируются на дне водоема в результате химического осаждения минеральных веществ из истинных и коллоидных растворов под влиянием изменения рН и ЕН среды.

3.2.1 при коагуляции коллоидных растворов происходит осаждение:

- бокситов (СУБР-северо-уральский бокситоносный район),

- железа (западно-сибирский железорудный бассейн),

- марганца (Никопольское (Украина), Чиатурское (Грузия), Усинское),

- глубоководные железо-марганцевые конкреции

- меди, свинца и цинка

3.2.2 при коагуляции истинных растворов происходит осаждение:

- солей

- гипса

- ангидрита

- боратов

- барита.

3.3 Биохимические осадки

Формируются при участии органических соединений, концентрировавших различные, в том числе полезные, компоненты. В результате физико-химических преобразований этих соединений в минеральную форму происходит накопление биогенных полезных ископаемых. Среди них ведущее место по распространенности и общей массе занимают:

3.3.1 Органогенные известняки представлены уплотненными толщами ракушняка, строматолитов и писчего мела (месторождения Крыма, Молдавии, КМА).

3.3.2 Кремнистые образования — измененные скопления скелетов диатомей и радиолярий (Украина).

3.3.3 Фосфориты — аморфные или скрытокристаллические фосфаты кальция. Выделяют:

3.3.3.1 пластовые фосфориты. Образуются в морских фациях умеренных глубин и представлены сплошными богатыми фосфором пластами (месторождения Каратауской группы в Казахстане)

3.3.3.2 желваковые (конкреционные) фосфориты. Представляют собой конкреции округлой формы размером более 2 мм. Они слагают бедные и маломощные платформенные месторождения (Егорьевское м-ние).

3.3.4 Сера биохемогенная образовалась в морских бассейнах в результате преобразования сульфатов и возникновения сероводорода под действием анаэробных бактерий, его миграции в кислородную зону, последующего окисления или разложения при участии аэробных бактерий (месторождение Гаурдакское в Поволжье).

3.3.5 Каустобиолиты — минеральные образования существенно органического состава. Среди них выделяют:

3.3.5.1 каустобиолиты нефтяного (битумного) ряда, обладающие миграционной способностью

3.3.5.2 твердые каустобиолиты угольного ряда, сформировавшиеся сингенетично осадконакоплению. Они представлены ископаемыми углями и горючими сланцами. Выделяются два угленосных ряда — лимнический и паралличский.

Лимнический ряд включает внутриконтинентальные месторождения углей озерно-болотных фаций. К ним относятся Подмосковный, Канско-Ачинский и другие угленосные бассейны бурых углей.

Месторождения параллического ряда формировались преимущественно в прибрежно-морских фациях. Они характеризуются большой мощностью и дислоцированностью и метаморфизмом угленосных отложений с многочисленными маломощными пластами угля и значительной протяженностью. Такие месторождения образуют угольные бассейны — Донецкий, Печорский, Карагандинский, Кузнецкий.