ФЕДЕРАЛЬНОЕ   АГЕНТСТВО   ПО   ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ   ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ»

### Утверждаю

###### Декан ФТФ

_________________ Бойко В.И.

«___»________________2009 г.

# ХИМИЯ   УРАНА

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по дисциплинам «Спецхимия» для студентов специальности 240601 (250900)

«Химическая технология материалов современной энергетики» и

«Химия редких, рассеянных, радиоактивных  элементов»

для студентов специальности 240603 (251700)

«Химическая технология редких элементов и материалов на их основе»

по направлению 240600 (655200)

«Химическая технология материалов современной энергетики».

Томск - 2009 г.

УДК 546.791: 54.(07)

Химия урана

Методические указания к выполнению лабораторных работ  по дисциплине  «Аналитическая химия урана, плутония и тория» для студентов 073400 "Безопасность и нераспространение ядерных материалов"

по направлению 651000 "Ядерные физика и технологии"

Томск, ТПУ, 2009 г. -  20 с.

Составители:      Каляцкая Г.В.

Маслов А.А.

Рецензент:            Жерин И.И.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром   кафедры ХТРЭ  №  9  от  «15 »   января 2009 г.

Зав. кафедрой  ХТРЭ          ________________       В.П. Дмитриенко

Х И М И Я   У Р А Н А

Уран представляет собой тяжелый металл с плотностью 19 г/см3. Свежеотполированная поверхность металлического урана имеет серебристый цвет, на воздухе через несколько часов тускнеет. Это довольно тугоплавкий металл, температура плавления его 1130  10С.

В химическом отношении металлический уран довольно реакционно-способный элемент. Он реагирует практически со всеми неметаллами и образует большое количество интерметаллических соединений.

Валентность урана всегда положительная и меняется от 2 до 6. Наиболее устойчивы и характерны валентности 4 и 6. В водных растворах шестивалентный уран присутствует в виде иона уранила UO2+2.

# О К И С Л Ы   У Р А Н А

К настоящему времени известно 5 соединений урана с кислородом: UO; UO2; U3O8; UO3; UO42H2O.

Моноокись урана UO большого значения не имеет.

Двуокись урана UO2

Это одно из важнейших соединений урана. Кристаллическая UO2 представляет собой порошок от бурого до черного цвета. Удельный вес в зависимости от метода получения UO2 колеблется в пределах 10-11 г/см3, насыпной вес 3,76 - 4,96 г/см3. Двуокись урана чрезвычайно тугоплавкий продукт. По данным различных авторов, ее температура плавления находится в интервале 2176 – 26000 С.

При нагревании UO2 на воздухе и в кислороде выше 4000С происходит окисление двуокиси до закиси-окиси урана U3O8. Однако, при температурах выше 10000С UO2 более устойчив к окислительной атмосфере. С водой UO2 практически не взаимодействует даже при повышенных температурах, однако, возможно образование гидратированного соединения UO22H2O.

Двуокись урана при повышенных температурах взаимодействует с F2, HF, NH4F, NH4F HF и другими фторирующими агентами по реакциям:

UO2 + 3F2 = UF6 + O2 ;

UO2 + 4HF = UF4 + 2H2O;

UO2 + 2NH4F · HF = UF4 + 2NH3 + 2H2O.

При взаимодействии UO2 с Cl2, ССl4, CoCl2 при высоких температурах образуется UCl4 или UСl5, например:

UO2 + CCl4 = UCl4 + CO2.

При действии металлических кальция, магния и др.:

UO2 + 2Ca = U + 2CaO.

С минеральными кислотами двуокись урана взаимодействует плохо. Она растворяется в концентрированной азотной кислоте, особенно при нагревании, с образованием азотнокислого уранила:

2 UO2 + 6HNO3 = 2UO2(NO3)2 + N2O + 3H2O.

Можно растворить UO2 в H2SO4 при нагревании до 1500С:

UO2 + 2H2SO4 = U(SO4)2 + 2H2O;

в серной кислоте в присутствии какого-либо окислителя:

UO2 + 2H2SO4 + MnO2 = UO2SO4 + MnSO4 + 2H2O.

Аммиачные, щелочные и карбонатные растворы не действуют на двуокись урана ни на холоду, ни при нагревании.

Двуокись урана образуется путем восстановления высших окислов урана водородом (6000С) или окисью углерода (7500С)

U3O8 + 2H2 = 3UO2 + 2H2O;

UO3 + CO = UO2 + CO2.

Можно получить UO2 также при прокалке некоторых солей урана при 700-9000С, в нейтральной или восстановительной атмосфере, т.е. при отсутствии кислорода воздуха.

3(NH4)4  UO2(CO3)3  3UO2 + 9CO2 +10NH3 + N2 + 9H2O;

3(NH4)2U2O7  6UO2 + 2NH3 + 2 N2 + 9H2O.

Закись–окись урана – U3O8

Также имеет большое техническое значение, кроме того это наиболее устойчивое кислородное соединение урана на воздухе. Закись-окись урана – это кристаллический продукт от оливково-зеленого до черно-зеленого цвета, иногда даже черного. Плотность U3O8 колеблется в пределах 6,97 - 8,34 г/см3. Выше 10000С она не устойчива и переходит в UO2. Структура U3O8 может быть представлена как соль урана урановой кислоты U(UO4)2 или в виде окислов: UO3·U2O5;  UO2·2UO3.

По химическим свойствам U3O8 довольно инертное вещество. С водой практически не взаимодействует, при действии водорода при 6000С восстанавливается до UO2, при действии кислорода при 450-4700С образуется UO3.

В процессе фторирования и хлорирования U3O8 получается смесь четырех- и шестивалентного урана, например:

U3O8 + 8HF = UF4 + 2UO2F2 + 4H2O,

а при действии F2 образуется:

U3O8 + 9F2 = 3UF6 + 4О2 или (ОF2).

При действии металлических Ca, Mg и др.:

U3O8 + 8Са = 3U + 8CaO.

К водным растворам кислот U3O8  менее устойчива, чем UO2. При температурах ~ 1000С концентрированных плавиковой, серной и соляной кислотах может происходить растворение по реакциям:

U3O8 +4H2SO4 = U(SO4)2 + 2UO2SO4 + 4H2O.

Разбавленные серная и соляная кислоты в присутствии окислителя или азотной кислоты растворяют окись-закись с образованием соответствующих солей уранила:

5U3O8 +18H2SO4 + 2KMnO4 = 15UO2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 18 H2O.

Водные растворы щелочей и аммиака не действуют на закись-окись урана, карбонатные растворы в некоторых случаях могут выщелачивать UO3, оставляя в осадке UO2.

Закись-окись урана получается при прокаливании солей урана при  700-10000С, например:

3UO2C2O4  U3O8 + 4CO2 + 2CO.

Трехокись  урана – UO3

Технологическое значение UO3 несколько меньше, чем у низших окислов.

Трехокись урана известна в четырех  кристаллических модификациях и аморфной, цвет ее меняется от красного и оранжевого до желтого. Плотность лежит в пределах 5,92-7,54 г/см3. При повышенных температурах (выше 4000 С) не устойчива, переходит в U3O8 . Полное превращение UO3 в U3O8 происходит при температуре выше 6000 С. По химическим свойствам довольно реакционное вещество. Водород, углерод, окись углерода восстанавливают UO3 в более мягких условиях, чем U3O8. Хлорирование и фторирование окиси урана приводит к образованию уранилхлорида и уранилфторида (кроме F2, где образуется UF6). Однако, в присутствии восстановителей, можно получить тетрафторид и тетрахлорид урана.

При взаимодействии с водой трехокись урана образует гидраты:

UO3H2O или  H2UO4;  2UO3H2O   или  H2U2O7;  UO32H2O  или  H4UO5.

Эти гидраты UO3 обладают амфотерными свойствами, т.е. взаимодействуют с кислотами и щелочами:

UO3 + 2HCl = UO2Cl2  + H2O;

UO3 + 2NaOH = Na2UO4 + H2O.

UO3 хорошо растворяется в разбавленных и концентрированных минеральных кислотах на холоду и при нагревании с образованием соответствующих солей уранила.

Растворы щелочей и аммиака взаимодействуют с трехокисью урана с образованием уранатов; она легко растворяется в растворах карбонатов:

2UO3 + 2NH4OH = (NH4)2U2O7 + H2O;

UO3 + 3Na2CO3+ H2O = Na4UO2(CO3)3 + 2NaOH.

Получается UO3 при прокалке солей урана при 400-5000С.

Пероксид  урана – UO42H2O

Это соединение применяется для аффинажа урана и в  аналитической химии. UO42H2O не растворимо в воде, осадок желтоватый, чаще аморфный. В безводном состоянии пероксид урана не известен. Концентрированные кислоты и щелочи разрушают UO42H2O с образованием солей уранила и диуранатов. Получение пероксида производится по реакции:

UO2(NO3)2 + H2O2 + 2H2O = UO42H2O + 2HNO3.

УРАНАТЫ  И  ДИУРАНАТЫ

Уранаты и моноуронаты – это соли урановой кислоты H2UO4. Обычно они получаются сплавлением UO3 с окислами Al, Mn, Pb, V, Cu, Ba, Ca, Fe, Mg и другие или путем сплавления UO3 c NaOH, KOH.

Все уранаты не растворимы в воде, но хорошо растворяются в кислотах, реагируют с карбонатами щелочных металлов с образованием легкорастворимых комплексных соединений шестивалентного урана.

При взаимодействии водных солей урана с основаниями выделяются желто-оранжевые осадки диуранатов:

2UO2(NO3)2 + 6NaOH = Na2U2O7 + 4NaNO3 + 3H2O.

Следует отметить, что в зависимости от условий осаждения, состав осадков изменяется, поэтому формы диуранатов условны. Подобно уранатам, диуранаты не растворимы в воде, но хорошо растворимы в кислотах и карбонатных растворах:

Na2U2O7 + 3H2SO4 = 2UO2SO4 + Na2SO4 + 3H2O,

(NH4)2U2O7 + 6(NH4)2CO3 + 3H2O = 2 (NH4)4 UO2(CO3)3 + 6NH4OH.

Аммониевая соль (NH4)2U2O7 термически нестабильна и при нагревании разлагается сначала до UO3 (до5000С), а затем до U3O8. Если термическое разложение проводить в атмосфере выделяющихся при этом газов (без доступа воздуха), то можно получить UO2.

Осаждение диуранатов в технологической практике широко применяется для количественного осаждения урана из растворов.

Образование уранатов может иметь место при окислительном обжиге урановых руд или при обжиге их с солями NaCl, Na2CO3 для подготовки сырья к последующему гидрометаллургическому вскрытию.

ФТОРИСТЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ  УРАНА

Известно много соединений урана с фтором, практическое значение имеют тетрафторид, гексафторид и промежуточные фториды урана.

# тетрафторид урана

Тетрафторид урана – кристаллическое вещество зеленого цвета, в зависимости от условий получения цвет имеет различные оттенки. Температура плавления 950°С. Теоретическая плотность 6,70 г/см3, практическая колеблется от 6,43 до 6,95 г/см3. Насыпной вес изменяется в зависимости от метода получения в пределах 1,5–3,5 г/см3. Теплота образования - ΔH2980=445ккалмоль.

При осаждении UF4 из водных растворов образуются гидраты различного состава в зависимости от температуры осаждения: UF4⋅2,5H2O при 25°С, UF4⋅H2O при 60 - 70°С, UF4⋅0,75H2O при 100°С, однако следует отметить, что у различных авторов составы гидратов не совпадают.

В воде UF4 практически не растворим: растворимость при 20°С  составляет 10-4 моль/л, а при 60°С – 410-4 моль/л, при повышении в растворе концентрации плавиковой кислоты, растворимость UF4 увеличивается.

В химическом отношении UF4 довольно неактивное вещество, особенно при повышенных температурах. При соприкосновении с водными растворами HF гидратируется до UF4⋅2,5H2O, а при взаимодействии с водным паром при 900°С идет реакция:

UF4+2H2Oпар=UO2+4HF.

В сухом воздухе тетрафторид урана устойчив до 300°С, при более высокой температуре образуется уранилфторид:

UF4+O2=UO2F2+F2        (или OF2).

чистый сухой кислород окисляет тетрафторид урана по реакции:

2UF4+O2=8000CUO2F2+UF6.

К сухому азоту, водороду, двуокиси углерода тетрафторид урана вполне устойчив до 600-700°С. Эта атмосфера может быть использована при сушке и прокалке UF4. При температуре выше 900°С UF4 можно восстановить водородом до UF3.

Фтор при температуре выше 250°С реагирует с UF4, образуя UF6:

UF4+F2=UF6.

Гексафторид урана можно получить из UF4 при более низких температурах, но в этом случае в качестве фторирующих агентов необходимо использовать галогенфториды - ClF3, BrF3 и др.

Неокисляющие кислоты HCl, H2SO4, H3PO4 при комнатной температуре почти не действуют на тетрафторид урана. Горячие концентрированные H3PO4, H2SO4 переводят UF4, соответственно, в фосфат и сульфат четырехвалентного урана.

Растворение тетрафторида урана в кислотах-окислителях HClO4, HNO3 протекает легко, с образованием соответствующих ионов уранила. В значительной степени ускоряется процесс растворения UF4 кислотами, если ион фторида удаляется в процессе реакции:

3UF4+6H2SO4+2SiO2=3U(SO4)2+2H2SiF6↑+4H2O;

2UF4+3H3BO3+6HNO3=2UO2(NO3)2+2HBF4↑+N2O3+5H2O.

Водные растворы щелочей, аммиака и соды разрушают тетрафторид урана при нагревании, переводят его в гидроокись четырехвалентного урана.

Щелочные и щелочноземельные металлы восстанавливают UF4 до металлического урана:

UF4+2Ca=U+2CaF2.

Тетрафторид урана – координационно-насыщенное соединение, для него характерно образование многих комплексных соединений:

MeUF5, Me2UF6, где Me=Na, K, NH4+; MeUF6, где Me=Ca, Mg.

Наиболее важное технологическое значение имеет аммоний-пентафторид урана - NH4UF5. Это вещество светло-зеленого цвета, его растворимость в воде примерно равна растворимости UF4. Большинство исследователей утверждают, что NH4UF5 кристаллизуется без воды. Сорбированная им, при его получении методом осаждения, влага, удаляется простым нагреванием до 50-60°С. При дальнейшем нагревании аммоний-пентафторида урана при температурах 150-180°С, начинается разложение его по реакции:

NH4UF5→UF4+NH3+HF.

однако чистый UF4 получается при температурах 450-600°С.

Тетрафторид урана получают сухим и мокрым способами, соответственно по реакциям:

UO2+4HFгаз=5500CUF4+2H2O,

U(SO4)2+4HFaq=800CUF4↓+2H2SO4.

Аналогичными методами получают и NH4UF5, который затем можно путем разложения перевести в UF4, однако, в качестве фторирующих агентов здесь используются NH4F или NH4HF2.

Тетрафторид урана применяется в следующих случаях:

1. При получении гексафторида урана.

2. При получении металлического урана.

3. В качестве ядерного горючего в гомогенных реакторах, работающих на расплавленных фторидах.

###### ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ  ФТОРИДЫ  УРАНА

Промежуточными фторидами урана называют соединения, у которых отношение фтора к урану больше 4, но не превышает 5: U4F17, U2F9, UF5. Их получают действием фтора на тетрафторид урана:

UF4+12F2=UF5;

8UF4+F2=2U4F17.

Эти реакции идут при более низкой температуре, чем реакция образования гексафторида урана; может происходить образование промежуточных фторидов урана при взаимодействии UF4 и UF6.

Все промежуточные фториды урана кристаллические вещества. Цвет UF5 - белый, но иногда он бывает светло-серым, зеленым и даже коричневым, U2F9 и U4F17 - черные. Температура фазовых переходов для промежуточных фторидов урана не известна, т.к. они термодинамически не стойки и диспропорционируют. Известно лишь, что температура плавления UF5 лежит ниже 400°С.

Диспропорционирование промежуточных фторидов урана происходит в несколько стадий, в конечном счете образуются UF4 и UF6:

2UF5=UF4+UF6,

2U2F9=3UF4+UF6,

2U4F17=7UF4+UF6.

Наиболее устойчив из этих соединений U4F17.

Другим характерным свойством промежуточных фторидов урана является гидролиз, сопровождающийся диспропорционированием:

2UF5+2H2O=UO2F2+UF4+4HF.

Гексафторид  урана

При комнатной температуре гексафторид урана – бесцветное кристаллическое вещество, твердое, возгоняющееся без плавления; при нагревании UF6 и повышении давления, он может перейти в легкоподвижную жидкость. Тройная точка соответствует температуре 64,052°С и давлению 1134 мм.рт.ст., точка возгонки – 56,4°С при 760 мм.рт.ст. Плотность твердого UF6 составляет 6,05 г/см3 при 20,7°С, жидкого – 3,64 г/см3 при 65,1°С.

По своим химическим свойствам гексафторид урана чрезвычайно активное вещество. Он энергично реагирует с водой, спиртами и эфирами, образуя растворимые продукты реакции. Продуктом взаимодействия с водой является UO2F2:

UF6+2H2O=UO2F2+4HF.

Однако, UF6 совершенно инертен или слабо взаимодействует с большинством насыщенных фторуглеродов. Кислород, азот и сухой воздух с гексафторидом урана не взаимодействуют. С водородом, аммиаком происходит восстановление UF6:

UF6+H2=UF4+2HF.

Газообразный UF6 не реагирует с Cu, Ni, Al, монель-металлом, алюминиевой бронзой, свинцом и тефлоном. По отношению к газообразному UF6 довольно устойчивы также углеродистые стали с низким содержанием кремния, но в присутствии влаги или HF устойчивость сталей понижается, особенно при повышенных температурах. Для работы с гексафторидом урана, из которого полностью удалены следы H2O и HF, можно использовать стекло или кварц. Однако, малейшие следы примесей делают стекло или кварц совершенно непригодными:

UF6+2H2O=UO2F2+4HF,

SiO2+4HF=SiF4↑+2H2O   и т.д.

Для обрыва таких цепных реакций рекомендуется применять геттеры (поглотители), которыми могут быть расплавленные фториды натрия и калия, которые связывают воду и фтористый водород в нелетучие соединения: KF⋅2H2O, KF⋅HF, K2SiF6, и др.

Гексафторид урана способен к образованию продуктов присоединения, при 25-100°С могут образовываться соли состава: 3AgF⋅UF6, 3NaF⋅UF6, 2PbF⋅UF6 и др. Эти соли гидролизуются водой. Термодинамического разложения их не наблюдается при 100°С. При 100-200°С избирательно сорбируется на NaF. Полное разложение соли 3NaF⋅UF6 с отщеплением UF6 наблюдается при 400-500°С.

Щелочные и щелочноземельные металлы восстанавливают гексафторид урана до металлического:

UF6+3Ca=U+3CaF2.

Получение гексафторида урана в основном происходит по реакции:

UF4+F2=UF6.

Однако, принципиально возможно его получение и по таким реакциям:

UO2+3F2=UF6+O2,

UO3+3F2=UF6+32O2,

UO2F2+2F2=UF6+O2,

UCl5+5HF=UF5+5HCl,

2UF5=UF6+UF4,

2UF4+O2=UF6+UO2F2.

Применяется UF6 для разделения изотопов урана, а также может быть использован для отделения урана от плутония и продуктов деления по фторидно-дистилляционному способу.

ХЛОРИСТЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ  УРАНА

Известны четыре хлорида урана UCl3, UCl4, UCl5,  UCl6. Наибольшее значение имеет UCl4.

ТЕТРАХЛОРИД  УРАНА

Тетрахлорид урана – темнозеленое кристаллическое вещество с металлическим блеском. Он имеет сравнительно низкие температуры плавления (590  10С) и кипения (7920С). Пары окрашены в красный цвет. Расплавленный UCl4 хороший проводник электричества.

Тетрахлорид урана очень гигроскопичен, поглощая влагу он выделяет хлористый водород:

UCl4 + H2O = UOCl2 + 2HCl.

Под действием паров воды при 6000С UCl4 превращается в U3O8. Растворяясь в воде с выделением тепла, UCl4 образует зеленые растворы. Высокая кислотность этих растворов свидетельствует о том, что UCl4 в водных растворах сильно гидролизуется.

Метиловый, этиловый спирты, ацетон, этилацетат и др. полярные растворители растворяют UCl4 , а неполярные (бензол, четыреххлористый углерод и др.) не растворяют его.

При повышенных температурах кислород окисляет UCl4 до UO2Cl2, а затем до U3O8:

UCl4 + O2   2300C  UO2Cl2 + Cl,

3 UO2Cl2 + O2  2500C U3O8 + 3Cl2.

Хлором   UСl4   может   окисляться  до  UCl5  и  UCl6 .   Водородом   при

5255500С восстанавливается до UCl3. Металлические Li, Na, K, Ca, Mg, Al восстанавливают тетрахлорид урана до металлического:

UCl4 + 2Ca = U + 2CaCl2.

Вследствие координационной ненасыщенности UCl4 образует большое число комплексных соединений: NaUCl5, Na2UCl6 и др. UCl4 может быть получен при взаимодействии двуокиси  урана с такими агентами, как CCl4, COCl2, SO2Cl2, PCl5, C+Cl2; SOCl2.

UO2 + CCl4 = UCl4 + CO2.

Применяется при переработке некоторых урановых руд методом хлорирования, для получения металлического урана и пр.

СОЛИ  УРАНИЛА

АЗОТНОКИСЛЫЙ  УРАНИЛ

Азотнокислый уранил из водных растворов выкристаллизовывается в виде призм   желто - зеленого цвета с 6 молекулами воды. При нагреве до 59,50С UO2(NO3)26 H2O  плавится,  разлагается  с  выделением  твердой  фазы   UO2(NO3)2  3H2O; при дальнейшем нагревании можно получить UO2(NO3)2 2H2O и, наконец, UO2(NO3)2; безводный нитрат уранила получить нагревом при обычных условиях трудно, т.к. начинает разлагаться сама соль. Разложение нитрата уранила до UO3 заканчивается при температурах 3300С, а при нагреве выше 6000С образуется U3O8.

Нитрат уранила хорошо растворим в воде (при 20 0 – 54,4%) эфирах, спиртах, альдегидах, кетонах, но не растворим в четыреххлористом углероде, бензоле, толуоле. Его растворимость во многих органических растворах сравнима с растворимостью его в воде, что делает возможным его выделение методом экстракции. В органическую фазу обычно переходит не безводная соль нитрата уранила, а его гидраты с содержанием 2 – 4 молекул воды:

UO2(NO3)2  2(C2H5)2O  2H2O,

UO2(NO3)2  4(C2H5)2O  2H2O,

UO2(NO3)2  2ТБФ  nH2O.

Азотнокислый уранил взаимодействует со щелочами и аммиаком, давая диуранаты, с перекисью водорода – пероксид уранила, со щавелевой кислотой – оксалат уранила и пр.

В водных растворах легко диссоциирует, давая гидратированные ионы UO22+, а также комплексные ионы UO2(NO3)+, UO2(NO3)3- и др. Он способен к образованию комплексных соединений типов:

MeUO2(NO3)3, MeUO2(NO3)4.

Азотнокислый уранил широко используется в технолгии: вскрытие руд азотной кислотой, экстракционный аффинаж, аффинаж кристаллизацией уранил нитрата, растворение облученного металлического урана, экстракционное разделение урана и плутония, и оксалатов и пр.

СЕРНОКИСЛЫЙ  УРАНИЛ

Сернокислый уранил выкристаллизовывается в виде UO2SO4  3H2O, при нагревании UO2SO4  3H2O до 1500С  образуется моногидрат, а при более сильном нагреве, выше 1750С, безводная соль. Сульфат уранила чрезвычайно термически стоек, разлагается на UO3+SO3  лишь при температуре темно-красного каления (при более высокой температуре UO3+SO2 + ½ О2).

Тригидрат сульфата уранила кристаллизуется в виде лимонно-желтых призматических кристаллов. Он хорошо растворим в воде. Растворимость при 250С UO2SO4  3H2O, в воде составляет 50% безводного сульфата уранила, с повышением в растворе концентрации H2SO4 растворимость резко падает, достигая 1-2% при содержании H2SO4 60%. В разбавленной серной кислоте растворы легко восстанавливаются  до 4-х валентного сульфата урана. В сульфатных растворах уранил  склонен к образованию комплексных соединений, так при рН=1-2 образуются ионы UO2(SO4)34-, UO2(SO4)22-, которые хорошо адсорбируются на анионитах и экстрагируются аминами.

Комплексные соли сульфата уранила известны с Li, Na, K, Rb, Cs, NH4+,Tl и т.д.

Сернокислотный уранил взаимодействует со щелочами, давая диуранаты; со щавелевой кислотой – оксалаты и пр.

Получается действием H2SO4 на UO3, (NH4)2U2O7 и др. соединения, или на U3O8 серной кислотой с окислителем, например:

U3O8 +4H2SO4 + MnO2 = 3UO2SO4 +4H2O.

Применяется при сернокислотном вскрытии руд, при сорбционном и экстракционном выделении урана из растворов и пульп, при получении U(SO4)2, может служить ядерным горючим в гомогенных реакторах и пр.

КАРБОНАТНЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ  УРАНила

Карбонат уранила – кристаллическое вещество светло-желтого цвета. Разлагается минеральными кислотами, со щелочами образует диуранаты. Полное разложение UO2CO3 наступает при 515°С. В воде растворяется плохо, получить довольно трудно, практического значения не имеет.

Комплексные уранилкарбонаты щелочных металлов и аммония образуются при взаимодействии соответствующих карбонатов с UO3, UO2(OU)2, диуранатами и растворимыми солями:

UO3+3Na2CO3+H2O=Na4[UO2(CO3)3]+2NaOH,

(NH4)2U2O7+6Na2CO3+3H2O=2Na4[UO2(CO3)3]+

+2NH4OH+4NaOH.

Наибольшее технологическое значение имеют Na4[UO2(CO3)3] и (NH4)4[UO2(CO3)3]. Это кристаллическое вещество светло-желтого цвета. Натриевый трикарбонат уранила при нагревании до 400°С разлагается на уранат натрия и соду:

Na4[UO2(CO3)3]→Na2UO4+Na2CO3+2CO2.

В сильнощелочных средах (рН выше 13) это соединение разлагается:

2Na4[UO2(CO3)3]+6NaOH=Na2U2O7↓+6Na2CO3+3H2O.

Кислотное разрушение приводит к образованию соответствующих ионов уранила, или к выпадению смеси уранатов и диуранатов, если рН среды соответствует этому осаждению

Na4[UO2(CO3)3]+3H2SO4=UO2SO4+2Na2SO4+3CO2+3H2O.

Растворимость в воде Na4[UO2(CO3)3] при 30°С составляет 0,21 м, при повышении температуры растворимость снижается, это же наблюдается при наличии в растворе соды и некоторых других солей.

Аммоний трикарбонат уранила аналогичен по свойствам натриевому трикарбонату уранила, при прокалке при 300-500°С он разлагается с образованием UO3,NH3,CO2,H2O. Прокаливание при 700-800°С без доступа воздуха приводит к образованию двуокиси урана. Трикарбонатные комплексы уранила применяются при карбонатном выщелачивании урановых руд и при трикарбонатной перечистке урана.

Хлористый уранил

UO2Cl2 - представляет собой кристаллическое вещество ярко-желтого цвета, хорошо растворимое в воде. Из водных растворов UO2Cl2 выкристаллизовывается в виде тригидрата, но можно получить моно- и дигидраты. При дигидратации кристаллогидраты разлагаются с образованием основной соли:

UO2Cl2⋅3H2O→UO2OHCl⋅2H2O1500CUO2OHCl.

При дальнейшем нагреве на воздухе можно получить U3O8.

На воздухе UO2Cl2 гигроскопичен и расплывается, образуя вязкие растворы. Растворимость  UO2Cl2⋅3H2O при 18°С составляет 746 г на 100 г воды, растворимость повышается с повышением температуры.

Безводный UO2Cl2 нерастворим в простых эфирах и неполярных растворителях (бензол, ксилол, хлороформ, четыреххлористый углерод и др.). Спирты, сложные эфиры, кетоны и др. растворяют уранилхлорид и реагируют с ним. С хлоридами щелочных металлов дает комплексные соли типа Me2UO2Cl4.

Взаимодействует со щелочами, карбонатами, серной кислотой и др. Получается при температуре красного каления по реакции:

UO2+Cl2=UO2Cl2,

а также:

UO3+2HCl=UO2Cl2+H2O;

2UO3+CCl4=2UO2Cl2+CO2;

UCl4+O2=UO2Cl2+Cl2.

Применяется при выщелачивании руд урана соляной кислотой.

фтористый уранил

Безводный уранилфторид – вещество светло-желтого цвета. Из воды выделяется в виде кристаллогидратов, которые очень гигроскопичны, поэтому при концентрировании растворов фтористого уранила получается вначале вязкая сиропообразная жидкость и выкристаллизовывать отсюда уранилфторид удается с большим трудом. При температуре выше 100°С кристаллогидраты UO2F2 неустойчивы, полное обезвоживание возможно при 200-250°С, при этом цвет UO2F2 становится розовым. Растворимость в воде при 25°С составляет 65,6% с повышением температуры растворимость увеличивается, но, однако, эта величина снижается при увеличении в растворе концентрации плавиковой кислоты. Не растворяется в эфирах и амиловом спирте, но растворим в метиловом эфире. При обработке уранилфторида паром при 450°С образуется UO3, а при 900°С - U3O8. На воздухе фторид уранила устойчив до 300°С, а при более высокой температуре (850-900°С) происходит его разложение с выделением фтора. При действии фтора идет реакция:

UO2F2+2F2=UF6+O2,

при действии водорода при 500-700°С:

UO2F2+H2=UO2+2HF.

При действии HF и SnCl2 образуется UF4:

UO2F2+4HF+SnCl2=UF4↓+SnCl2F2+2H2O.

Будучи координационно насыщенным соединением с фторидами других металлов (Na,K,NH4+,Cs,Ba и др.) образуется большое число комплексных соединений.

Получают фтористый уранил различными способами:

UF6+2H2O=UO2F2+4HF;

UO3+2HF=UO2F2+H2O.

Он применяется при гидролизе UF6после разделения изотопов и др.

ЩАВЕЛЕВОКИСЛЫЙ   УРАНИЛ

Из водных растворов оксалат уранила осаждается в виде тригидрата. Это    кристаллическое    вещество   желто - зелёного цвета.   При нагреве   до

100÷120°С тригидрат теряет две молекулы воды, полное обезвоживание наступает при 250°С; при дальнейшем нагреве на воздухе происходит разложение UO2C2O4до UO3 или до U3O8, а без доступа воздуха может образоваться:

UO2C2O4→UO3+CO2+CO;

UO2C2O4→UO2+2CO2.

Растворимость в воде оксалата уранила незначительна и составляет при 15°С-0,47%, а при 120°С - 3,06 %.

Оксалат уранила растворяется в растворах щавелевой кислоты и оксалатах металлов, а также в оксалате аммония:

UO2C2O4+2(NH4)2C2O4=(NH4)4[UO2(C2O4)3].

получается UO2C2O4 при действии щавелевой кислоты на растворы солей уранила. Применяется UO2C2O4 при оксалатном аффинаже урана.

УКСУСНОКИСЛЫЙ   УРАНИЛ

Ацетат уранила из водных растворов кристаллизуется в виде тригидрата – лимонно-желтых кристаллов. При нагреве до 100°С   UO2(CH3COO)2⋅3H2O теряет одну молекулу воды, а при 275°С полностью обезвоживается. Растворимость в воде при 15°С ацетата уранила составляет 7,69 на 100 г. воды, он растворим также в спирте, но не растворим в эфире и хлороформе. Растворы ацетата уранила склонны к гидролизу. UO2(CH3COO)2 образует много комплексных соединений. В аналитической химии для определения натрия используют:

NaMg(UO2)3(CH3COO)9⋅9H2O,

NaZn(UO2)3(CH3COO)9⋅9H2O.

В технологии для разделения Uи Pu, и продуктов деления ацетатным методом широко применяется малорастворимый натрийуранилтриацетат NaUO2(CH3COO)3, он получается по реакции:

UO2(NO3)2+3NaCH3COO=NaUO2(CH3COO)3↓+2NaNO3.

при действии кислот NaUO2(CH3COO)3 разрушается:

2NaUO2(CH3COO)3+3H2SO4=2UO2SO4+Na2SO4+6CH3COOH

Уксусная кислота отгоняется кипячением раствора.

соли  четырехвалентного  урана

сернокислый   уран

Сульфат четырехвалентного урана представляет собой зеленые кристаллы, плотностью 4,6 г/см3. Из водных растворов кристаллизуются с 4 и 8 молекулами воды, но не может быть 0,5,2 и 9 молекул воды. При нагревании происходит отщепление воды:

U(SO4)2⋅8H2O680CU(SO4)24H2O1000C1000CU(SO4)22H2O2000CU(SO4)20,5H2O3000CU(SO4)2

сульфат урана гидролитически расщепляется водой, образуя малорастворимый основной сульфат:

U(SO4)2+H2O=UOSO4+H2SO4.

Однако наличие даже 0,1 N H2SO4 прекращает его расщепление.

Наиболее устойчивые гидраты могут быть выделены при 0÷70°С, причем U(SO4)2⋅8H2O из слабокислых, а U(SO4)2⋅4H2O из сильнокислых растворов. Растворимость октагидрата увеличивается при повышении температуры (при 15°С ~ 5% U(SO4)2, при 75°С ~ 40%), а растворимость тетрагидрата падает с повышением температуры (при 15°С ~ 17% U(SO4)2, а при 95°С ~ 7%).

Сильнокислотные растворы сульфата урана вполне устойчивы на воздухе и окисляются лишь в незначительной степени. Хлор при нагревании окисляет четырехвалентный уран также, как и азотная кислота и ее соли, двуокись марганца. Сульфат четырехвалентного урана координационно ненасыщенное соединение и может давать ряд комплексных соединений.

Получается путем действия серной кислоты на двуокись урана при 200-250°С:

UO2+2H2SO4=U(SO4)2+2H2O;

путем восстановления электролизом UO2SO4:

катод - UO22++2ё+2H2SO4=U(SO4)2+2H2O;

анод - SO42−−2ё→SO4,

SO4→SO3+12O2,

SO3+H2O→H2SO4;

химическим восстановлением Fe,Al,Zn,SnCl2,H2S,SO2,

в присутствии меди, ронгалитом NaHSO2CH2O⋅2H2O и др.:

UO2SO4+Zn+2H2SO4=U(SO4)2+ZnSO4+2H2O,

2UO2SO4+NaHSO4+3H2SO4=2U(SO4)2+Na2SO4+2H2SO3+2H2O

Используется сульфат урана в основном для получения  UF4.

щавелевокислый уран

Оксалат четырехвалентного урана – вещество зеленого цвета из водных растворов выкристаллизовывается в виде U(C2O4)2⋅6H2O. При нагреве гексагидрата до 100°С теряется 5 молекул воды, а при 200°С теряется последняя молекула. В воде и разбавленных кислотах оксалат урана плохо растворим. Растворимость в воде при 25°С составляет 5 . 10-2 г на 1000 г раствора, растворимость в кислотах ниже. В водных растворах оксалат урана гидролизуется, давая кислую реакцию (рН=4,3). Щелочи разлагают оксалат урана с образованием гидроокиси. Он растворяется в растворах оксалатов щелочных металлов и аммония, давая комплексные соединения

U(C2O4)2+2Na2C2O4=Na4[U(C2O4)4].

Получают путем взаимодействия растворов солей четырехвалентного урана и щавелевой кислоты. Применяется при оксалатной перечистке урана.

Литература:

- Аналитическая химия урана. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962 г. с. 431.

- Марков В.К., Виноградов А.В., Елинсон С.В., Клыгин А.Е., Моисеев И.В. Уран, методы его определения. – М.: Атомиздат. – 1960 г. – 263 с.

- Под редакцией Кац Дж., Сиборг Г., Морс Л. Химия актиноидов. Т. 1. – 1999.- 647 с.

Подписано к печати   «____»______________2004 г.

Формат                        Бумага

Плоская печать.         Усл. печ. л.                уч.- изд. л

Тираж    экз. Заказ______ Бесплатно.

ТПУ, 634034. г. Томск, пр. Ленина, 30.