ФЕДЕРАЛЬНОЕ   АГЕНТСТВО   ПО   ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ   ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ»

### Утверждаю

###### Декан ФТФ

_________________ Бойко В.И.

«___»________________2009 г.

## ХИМИЯ   ТОРИЯ

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по дисциплине «Аналитическая химия урана, плутония и тория» для студентов 073400 "Безопасность и нераспространение ядерных материалов"

по направлению 651000 "Ядерные физика и технологии"

Томск - 2009 г.

УДК 546.841: 541.071

#### Химия тория

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам «Спецхимия» для студентов специальности 240601 (250900)  «Химическая технология материалов современной энергетики» и «Химия редких, рассеянных, радиоактивных  элементов» для студентов специальности 240603 (251700) «Химическая технология редких элементов и материалов на их основе» по направлению 240600 (655200) «Химическая технология материалов современной энергетики».

Томск: изд. ТПУ 2009 г. – 10 с.

Составители: 	Жерин И.И.

Маслов А.А.

Рецензент:  	к.т.н., доцент  Каляцкая Г.В.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром   кафедры ХТРЭ  № _______  от  «____»________________2009 г.

Зав. кафедрой  ХТРЭ          _________________  В.П. Дмитриенко

ХИМИЯ   ТОРИЯ

Торий относится к группе актиноидов, являясь первым членом этой группы. По своим химическим свойствам он близок к лантанидам, а также урану, протактинию, нептунию, плутонию и америцию. В своих соединениях он, в основном, четырехвалентен, но может быть также двух и трехвалентным. Химия тория осложняется склонностью его солей к гидролизу в водных растворах, способностью к образованию комплексных ионов.

Двуокись  тория   (ThO2)

Двуокись тория образуется путем сгорания металлического тория на воздухе (1000о С), а также при прокаливании некоторых солей тория:

Th + O2  ThO2,

Th(OH)4  ThO2 + 2H2O,

Th(C2O4)2  ThO2 +2CO2 + 2CO.

ThO2 может быть аморфной и кристаллической, аморфная получается при прокалке Th(OH)4 в вакууме при 340о С, кристаллическая - при прокалке Th(OH)4 при 1050о С, Th(C2O4)2 и Th(NO3)4 при 750о С. Плотность 9,7 г/см3, температура плавления - 3220±16 оС. Химическое взаимодействие зависит от предварительной     термической      обработки;       ThO2      полученная    при

t  550-600о С, легко растворяется в кислотах, но, полученная при более высоких температурах, растворяется с трудом, однако, если в этом случае добавить 0,01-0,05 моля HF, то растворимость очень сильно увеличится, так как F- оказывает каталитическое воздействие на растворение. Можно также перевести ThO2 в сульфат путем сплавления с бисульфатом калия:

tо С

ThO2 + 4KHSO4  Th(SO4)2 + 2K2SO4 + 2H2O.

Двуокись тория практически не взаимодействует с растворами едких щелочей и карбонатов щелочных металлов.

ThO2 применяется для изготовления твэлов, тиглей для плавки тугоплавких металлов, в технологии тория, в аналитической химии.

Помимо двуокиси, торий образует низший окисел ThO.

##### ПЕРОКСИДНЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ  ТОРИЯ

Эти соединения образуются при добавлении перекиси водорода к растворам солей тория. В слабой аммиачной среде образуется осадок со слабо выраженной кристаллической структурой. В сернокислой среде с концентрацией    1N    и    выше    образуется     сульфат      перекиси      тория

ThOOSO4 ∙ 3H2O в виде плотного кристаллического осадка. Растворимость его 10-10 моль/г. Перекисные осадки нерастворимы в разбавленных кислотах и аммиаке. Концентрированные кислоты разлагают их с образованием соли и с выделением кислорода. При прокалке перекисных соединений образуется ThO2. Иногда перекисным соединениям  тория приписывают формулу Th2O7.

ГИДРООКИСЬ  ТОРИЯ

Гидроокись тория осаждается щелочами или аммиаком из растворов солей тория в интервале  рН=3,53,6 в виде аморфного осадка, содержащего значительную долю анионов, вследствие выделения основных солей типа  Th(OH)n∙Am

Th(NO3)4 + 4NaOH = Th(OH)4  + 4NaNO3.

Произведение растворимости Th(OH)4 порядка 10-3910-42. Можно также получить Th(OH)4 действием на растворимую соль тория  тиосульфатом натрия в слабокислом или нейтральном растворе

Th(NO3)4 + 2Na2S2O3 + 2H2O = Th(OH)4 + 2SO2 + 2S + 4NaNO3.

Свежеосажденная гидроокись тория легко растворяется в кислотах, растворах карбонатов щелочных металлов, оксалате аммония, нитрате натрия и др. Она устойчива до температуры 450о С, выше этой температуры переходит в ThO2:

 450о С

Th(OH)4      ThO2 + 2H2O.

Применяется в технологии для отделения редкоземельных элементов (рН осаждения гидроокиси которых 7-8) и аналитической химии.

ФТОРИДЫ  ТОРИЯ

Фторид тория ThF4 ∙8H2O образуется при обработке солей тория плавиковой кислотой. При высушивании, октагидрат переходит в ThF4 ∙4H2O, при дальнейшем повышении температуры происходит:

100о С                      250о С           красное каление

ThF4 ∙4H2O      ThF4 ∙2H2O    ThOHF3          ThOF2.

Прокаливание ThOF2 не приводит к полному освобождению от фтора, чистую   ThF4   можно  получить  при   обработке  ThOF2  водяным паром при

900о С. Безводный тетрафторид тория получается действием F2 или HF на гидриды, карбиды тория и пр. или при нагреве кристаллогидратов фторида тория в атмосфере NH4F. Фторид тория мало раствори в воде (0,17 мг тория на 1 л воды при 25о С) и практически не взаимодействует с кислотами. Горячая концентрированная H2SO4 переводит его в сульфат, а гидроокись в Th(OH)4. Для фторида тория характерно образование двойных солей при его отношении к фторидам щелочных металлов  1:6; 1:2; 1:1; 2:1; 4:1; 5:1. Наиболее важное значение имеет KThF5, получающийся по реакции:

Th(NO3)4 + 5KF = KThF5 + 4KNO3.

Применяется ThF4 для получения металлического тория металлотермическим способом, а KThF5 для получения металлического тория методом электролиза расплавленных солей.

##### ХЛОРИДЫ  ТОРИЯ

Безводный  ThCl4  при отсутствии влаги получается действием Cl2, HCl на металлический торий, или взаимодействием гидрата, карбида или сульфата тория с углеродом  +Cl2, COCl2, CCl4 и др. Хлорид тория хорошо растворим в воде, слабо в эфире, нерастворим в бензоле и хлороформе. Известны гидраты хлорида тория с 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 т 12 молекулами воды. При    кристаллизации    из    водных     растворов     выделяется     октагидрат

ThCl4 ∙ 8H2O , который при нагреве превращается по схеме:

90о С                            120160о С                              25 о С                 450о С

ThCl4 ∙ 8H2O    ThCl4 ∙ 4H2O    ThOHCl3 ∙ H2O  ThOCl2  ThO2

C хлоридами щелочных металлов и аммония  ThCl4 образует двойные соли Me2ThCl6 и, кроме того, известны: для Li и NH4 – MeThCl5, для Rb и Cs – Me4ThCl8.

Кроме четырехвалентного хлорида известны ThCl3 и ThCl2.

ThCl4 – применяют в технологии тория.

БРОМИДЫ И ИОДИДЫ ТОРИЯ

Бромиды и иодиды тория получаются аналогично хлоридам, они хорошо растворимы в воде и легко подвергаются гидролизу. Они, как и тетрахлорид тория, образуют ряд кристаллогидратов, которые легко разлагаются:

50о С                                     105о С             250о С

ThBr4 ∙ 12H2O  ThOHBr3 ∙ H2O  ThOBr2  ThO2.

ThJ4 ∙ 10H2O – можно получить при обработке Th(OH)4 спиртовым раствором йодистоводородной кислоты.  ThJ4 безводный образуется при взаимодействии паров иода со стружкой или порошком металлического тория, он чрезвычайно гигроскопичен.

Кроме четырехвалентных ThBr4 и ThJ4 образуются также ThBr3, ThBr2, ThJ3, ThJ2.

Практическое значение имеет ThJ4, который применяется для получения чистого металлического тория.

СУЛЬФАТЫ  ТОРИЯ

Сульфат тория – белый кристаллический порошок, разлагающийся при температуре выше 400о С:

400о С

Th(SO4)2    ThO2 + 2SO2.

Безводный сульфат тория медленно растворяется в ледяной воде (в 100 г воды растворяется 25 г соли).

Кристаллогидраты сульфатов тория содержат 2, 4, 6, 8 и 9 молекул воды, причем стабильными в определенных температурных пределах являются 9, 4 и 2-х водная соли. Th(SO4) ∙ 9H2O кристаллизуется из раствора сульфата тория при температуре между 0 43о С, причем растворимость ее в воде увеличивается с повышением температуры, тогда как растворимость снижается с ростом температуры. Тетрагидрат сульфата тория получается при кристаллизации при температуре выше 48о С.

На растворимость сульфатов тория влияет избыточное количество серной кислоты, особенно резко повышается растворимость в присутствии фосфорной кислоты, что объясняется образованием хорошо растворимых сульфофосфатов тория:  Th2(H2PO4)6 ∙ SO4 ∙ 8H2O,  Th(HPO4)SO4 ∙ 4H2O и др.

Известны также кислые сульфаты ThH2(SO4)3, Th2H2(SO4)5 ∙ 2H2O.

Сульфат тория образует с сульфатами щелочных металлов и аммония ряд двойных солей xMe2SO4∙yTh(SO4)2∙zH2O, обладающих заметной растворимостью.

Сульфаты тория применяются в сернокислотном разложении ториевых минералов, для грубого разделения тория и редкоземельных элементов цериевой группы (исключая лантан), растворимость сульфатов которых больше, чем растворимость сульфатов тория; разделение тория и редкоземельных элементов иттриевой группы методом двойных сульфатов, так как растворимость двойных сульфатов редкоземельных элементов значительно ниже, чем растворимость двойных сульфатов тория.

##### НИТРАТЫ  ТОРИЯ

Азотнокислый торий получается путем растворения ThO2 или Th(OH)4  в азотной кислоте и кристаллизуется из водных растворов  виде кристаллогидратов до 12 молекул воды. Количество молекул воды зависит от условий выделения Th(NO3)4 и способа его высушивания. Чаще считают, что образуется 5- или 6-водный гидрат; высказывается предположение, что образуется кристаллогидрат Th(NO3)4∙5,5H2O. При нагреве кристаллогидрата до 125-150о С образуется основная соль Th(NO3)2∙0,5H2O, а при 360о С и выше – плотная и тяжелая двуокись тория. Однако, если прокалку нитрата тория проводить в присутствии 1-2 % H2SO4, то образующаяся ThO2  имеет объем, превышающий в 6-8 раз объем исходной соли.

Нитрат тория является наиболее растворимой солью тория, его растворимость при 20о С составляет 65,6% Th(NO3)4. Он хорошо растворим в спиртах, кетонах, сложных и простых эфирах и легко экстрагируется органическими растворителями, не смешивающимися с водой, при условии содержания в водной фазе нитратов кальция, магния, аммония. В этих условиях редкоземельные элементы остаются в водной фазе.

Нитрат тория образует с одновалентными и щелочноземельными металлами (кроме Li, Tl, Ag ) двойные соли:

Me2[Th(NO3)6],                 Me[Th(NO3)5].

Азотнокислый торий применяется при экстракционном разделении тория и редких земель, тория, урана и продуктов деления, в других технологических процессах и в аналитической химии.

КАРБОНАТЫ  ТОРИЯ

При обработке солей тория карбонатами щелочных металлов или аммония при нагревании осаждается ThOCO2 ∙ 8H2O:

ThCl4 + 2Na2CO3 = ThOCO3 + 4NaCl + CO2.

В избытке осадителя карбонат тория растворяется с образованием комплексов:  Na6[Th(CO3)4(OH)2],  Na4[Th(CO3)4].

Основной карбонат тория при нагреве теряет воду и CO2; при температуре 120о С образуется ThO2 ∙ ThOCO3 ∙1,5H2O, а при 450о С – ThO2.

Редкоземельные элементы цириевой группы дают практически нерастворимые двойные карбонаты, поэтому получение комплексных карбонатов тория может быть использовано для отделения от редкоземельных элементов.

ОКСАЛАТЫ  ТОРИЯ

Оксалат тория Th(C2O4)2 ∙ 6H2O образуется при действии щавелевой кислоты на растворимую соль тория. В зависимости от условий осаждения осадок оксалата тория может быть либо кристаллическим, либо желатинообразным. Кристаллизационная вода при высушивании соли в вакууме частично теряется при 100о С, при 160о С образуется Th(C2O4)2∙ 0,75H2O. Растворимость оксалата тория в воде составляет при 25о С 0,07 мг Th(C2O4)2 в 1л, в подкисленных растворах - его растворимость увеличивается. По сравнению с оксалатами редкоземельных элементов, оксалат тория обладает наименьшей растворимостью в кислых растворах, что позволяет частично отделить от РЗ.

Большой интерес представляют двойные оксалаты тория и аммония (NH4)2[Th2(C2O4)5]∙nH2O, где n=3,4 и 7, которые растворяются в избытке щавелевокислого аммония с образованием растворимого комплексного соединения (NH4)4[Th2(C2O4)4]. Оксалаты редкоземельных металлов в этом случае практически нерастворимы.

Оксалаты тория имеют очень большое значение в технологии тория, так как позволяют успешно произвести разделение тория и редкоземельных элементов.

ФОСФАТЫ  ТОРИЯ

Фосфаты тория малорастворимы, имеют значение в аналитической химии.

Th3(PO4)4 ∙ 4H2O - осаждается трехзамещенным фосфатом натрия и выпадает в виде студенистого осадка, который может быть превращен в кристаллический при длительном нагревании

3ThCl4 + 4Na3PO4 = Th3(PO4)4 + 12NaCl.

Безводный  фосфат тория образуется в виде белого порошка, нерастворимого в кислотах, при нагреве гидрата в вакууме до 850о С.

При сплавлении фосфата или двуокиси тория с фосфатами щелочных и щелочноземельных металлов образуются нерастворимые двойные ортофосфаты типов Me2ITh(PO4)2 и MeIITh(PO4)2.

Кислый ортофосфат тория Th(HPO4)2 ∙ H2O получается смешением растворов ортофосфорной кислоты и хлорида тория. Он нерастворим в холодной воде, но хорошо растворим в кислотах.

Известны также другие фосфорные соединения тория: метафосфат  Th(PO3)4;  пирофосфат ThP2O7 ∙ 2H2O;  гипофосфат ThP2O6 ∙ 11H2O.

ДРУГИЕ СОЕДИНЕНИЯ  ТОРИЯ

А аналитической химии тория имеют значение такие соединения тория:

-нерастворимый в минеральных кислотах молибдат тория

ThCl4 + 2(NH4)2MoO4 + xH2O = Th(MoO4)2 ∙ xH2O + 4NH4Cl;

-труднорастворимый йодат тория

Th(NO3)4 + 4NaJO3 = Th(JO3)4 + 4NaNO3;

малорастворимый белый ферроцианид тория

Th(NO3)4 + K4[Fe(CN)6] + 4H2O = Th[Fe(CN)6]∙4H2O + 4KNO3;

нерастворимый оранжевый хромат тория

Th(NO3)4 + 2K2CrO4 = Th(CrO4)2 + 4KNO3

и другие.

Литература:

- Зеликман А.Н. Металлургия редкоземельных металлов, тория и урана. – М.: Металлургиздат, 1960 г., 300 с.

- Каплан Г.Е., Успенская Т.А. и др. Торий, его сырьевые ресурсы,    химия   и    технология. –   М.:   Изд.    Госкомитета

    - СМ СССР по использованию атомной энергии, 1960. – 224 с.

- Емельянов В.С., Евстюхин А.И. Металлургия ядерного горючего. Изд. 2 – е – М.: Атомиздат, 1968 г., 483 с.

Подписано к печати   «____»______________2004 г.

Формат                        Бумага

Плоская печать.         Усл. печ. л.                уч.- изд. л

Тираж    экз. Заказ______ Бесплатно.

ТПУ, 634034. г. Томск, пр. Ленина, 30.