ФЕДЕРАЛЬНОЕ   АГЕНТСТВО   ПО   ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ   ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ»

### Утверждаю

###### Декан ФТФ

_________________ Бойко В.И.

«___»________________2009 г.

## йодатный  метод

объемного определения  циркония  в  рудах

Методические указания к выполнению лабораторных работ

по дисциплинам «Спецхимия» для студентов специальности 240601 (250900)

«Химическая технология материалов современной энергетики» и

«Химия редких, рассеянных, радиоактивных  элементов»

для студентов специальности 240603 (251700)

«Химическая технология редких элементов и материалов на их основе»

по направлению 240600 (655200)

«Химическая технология материалов современной энергетики».

Томск - 2009 г.

УДК 546. 831: 543. 242. 3(07)

Йодатный метод объемного определения циркония в рудах

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплинам «Спецхимия» для студентов специальности 240601 (250900)  «Химическая технология материалов современной энергетики» и «Химия редких, рассеянных, радиоактивных  элементов» для студентов специальности 240603 (251700) «Химическая технология редких элементов и материалов на их основе» по направлению 240600 (655200) «Химическая технология материалов современной энергетики».

Томск, ТПУ, 2009 г. – 5 с.

Составители: 	 Жерин И.И.,

Маслов А.А.

Рецензент:  	 к.т.н., доцент  Каляцкая Г.В.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы методическим семинаром   кафедры ХТРЭ  № _______  от  «____»________________2009 г.

Зав. кафедрой  ХТРЭ          ____________________ В.П. Дмитриенко

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Освоить методику вскрытия и объемного определения циркония в рудах.

2. Определение содержания циркония в пробе.

ЙОДАТНЫЙ МЕТОД ОБЪЕМНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЦИРКОНИЯ В РУДАХ

Йодатный метод определения циркония основан на том, что полученное при осаждении циркония йодатом калия из азотнокислой среды соединение 2Zr(IO3)4·KIO3·8H2O растворяется в подкисленном растворе йодистого калия, а выделенный по уравнению

9 IO3 - + 45 I- + 54 H+ → 27 I2 + 27 H2O

йод оттитровывают тиосульфатом.

Данный метод нашел применение при определении циркония в рудах.

ХОД   АНАЛИЗА

Навеску тонко измельченного материала, содержащего ZrO2, сплавляют в фарфоровом тигле в течение 30 минут с КОН (5÷6 г) при температуре 600÷7000С. Охлажденный сплав растворяют при нагревании в 30 – 40 мл азотной кислоты (1:2). К полученному раствору прибавляют в качестве коллектора алюминий (6 – 8 мг), 2 г азотнокислого аммония кристаллического. Охлаждаем раствор и осаждаем цирконий аммиаком. Осадок отфильтровывают через «желтый» фильтр и затем промывают 2 – 3 раза 2% раствором азотнокислого аммония с добавлением 2 – 3 капель аммиака.

Промытый осадок растворяют на фильтре горячей азотной кислотой (1:2) в объеме 10÷20 мл и фильтрат собирают в чистый стакан. К охлажденному раствору прибавляют равный объем раствора йодата калия – раствор №1 (100 г KIO3 и 333 мл концентрированной HNO3 доводят до 1 л водой). Выделившийся аморфный осадок 2Zr(IO3)4·KIO3·8H2O после отстаивания в течение 45 – 60 мин. отфильтровывают. Если осадок йодата циркония оставляют стоять продолжительное время (на ночь), то он кристаллизуется. Как аморфный, так и кристаллический осадки фильтруют через стеклянный фильтр-тигель №4 с пористым дном с помощью вакуумного насоса. Осадок промывают 15-20 мл промывной жидкости – р-р №2 (8 г йодата калия и 50 мл HNO3 концентрированной в 1 л воды) небольшими порциями в 3-4 приема. Промытый осадок переносят струей воды в коническую колбу. Осадок, пристывший ко дну фильтра, растворяют в смеси, состоящей из 20 мл соляной кислоты (1 : 4) и 10 мл 10% раствора йодистого калия, которую просасывают через фильтр-тигель небольшими порциями, после чего тигель промывают водой. Фильтрат выливают в коническую колбу, содержащую основную массу осадка, добавляют 1-2 капли крахмала и выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до обесцвечивания раствора. Осадок йодата циркония растворяется в ходе         титрования. При этом его следует измельчать стеклянной палочкой.

После окончания титрования рассчитывают количество циркония, содержащегося в исходной навеске.

Коэффициент пересчета:

1 мл 0,1 N р-ра Na2S2O3 соответствует 0,3378 мг Zr (для аморфного осадка);

0, 21   мг Zr (для кристаллического осадка).

При оформлении отчета о выполнении данной работы необходимо написать молекулярные реакции образования йодата циркония, разложение его йодистым калием и титрования выделившегося йода тиосульфатом натрия.

Литература:

- Аналитическая химия циркония. – М.: изд. АН СССР, 1966 г.

Подписано к печати   «____»______________2004 г.

Формат                        Бумага

Плоская печать.         Усл. печ. л.                уч.- изд. л

Тираж    экз. Заказ______ Бесплатно.

ТПУ, 634034. г. Томск, пр. Ленина, 30.