министерство образования и науки российской федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Утверждаю

Проректор-директор ИФВТ

А.Н. Яковлев

«      »                          2012 г.

## ОТЧЁТЫ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

по дисциплинам «Технологические процессы в машиностроении»,

«Технология конструкционных материалов»

Составители Багинский А.Г., Хворова И.А

Выполнил студент гр._______________

_________________________________

Проверил преподаватель___________

__________________________________

Издательство

Томского политехнического университета

2012

УДК 620.18:669

ББК  34.62

Б232

Багинский А.Г.

Б232	Сборник методических указаний к выполнению лабораторных работ по курсам «Технологические процессы в машиностроении» и «Технология конструкционных материалов» для студентов, обучающихся по направлению 150700 «Машиностроение» / Багинский А.Г., Хворова И.А. – Томск, Издательство Томского политехнического университета, 2012. – 81 с.

УДК 620.18:669

ББК 34.62

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию

методическим семинаром кафедры «Материаловедение и технология металлов» «2» февраля 2012 г.

Зав.кафедрой МТМ

кандидат технических наук		__________ А.Г. Мельников

Председатель учебно-методической

комиссии					__________ Е.М. Князева

Рецензент

Кандидат технических наук

заведующий кафедрой «Материаловедение и технология металлов»

А.Г. Мельников

© ГОУ ВПО «Томский политехнический

университет», 2012

Багинский А.Г. Хворова И.А.

© Оформление. ИздательствоТомского

политехнического университета, 2012

#### ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №1

ТЕХНОЛОГИЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  РАЗОВОЙ  ЛИТЕЙНОЙ  ФОРМЫ  В  ДВУХ  ОПОКАХ

Цель работы

- Изучить свойства и состав формовочных и стержневых смесей.

- Изучить модельно-опочную оснастку, инструменты и приспособления, применяемые при формовке.

- Изучить технологический процесс изготовления литейной формы.

- На основе полученных знаний под руководством учебного мастера изготовить литейную форму.

#### Материалы и оборудование

- Подмодельная плита.

- Бункер с формовочной смесью.

- Модель отливки.

- Опоки.

- Стержневой ящик.

- Формовочный инструмент и приспособления.

#### Основные положения

#### Литейное производство – это _______________________________

______________________________________________________________

#### Что такое отливка – ______________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

#### Все способы литья разделяют на две группы:

#### ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Свойства формовочных смесей

Для получения отливок высокого качества формовочные смеси, из которых делают разовые литейные формы, должны обладать определенными свойствами.

Прочность – ____________________________________________

______________________________________________________________

Податливость – ________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Пластичность – _________________________________________

______________________________________________________________

Газопроницаемость – _____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Термохимическая устойчивость, или непригораемость, – _____

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Формовочная смесь состоит из следующих компонентов:

- ____________________________________________________

- ____________________________________________________

- ____________________________________________________

- ____________________________________________________

Свойства стержневых смесей

Стержни служат для ______________________________________

______________________________________________________________

В состав стержневой смеси дополнительно вводят _____________

______________________________________________________________

После изготовления стержни подвергаются ___________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

#### Технологический процесс изготовления разовой литейной формы

В литейном цехе завода изготавливают формовочную и стержневую смеси.

#### В технологическом бюро по чертежу детали (рис. 1) разрабатывают _________________________________________________________ (см. рис. 2).

Рис. 1. Чертеж детали

#### При разработке чертежа отливки добавляется _________________

#### ______________________________________ и ______________________

______________________________________ Выбирается _____________

_____________________________________________________ и назначаются _______________

#### ______________________ для удобства ____________________________

#### при изготовлении формы и _____________________ – скругления острых углов _______________ для предотвращения образования _____

______________________________________________________________

#### Рис. 2. Чертеж отливки:

1 – припуск на механическую обработку и усадку; 2 – литейные уклоны;

3 – плоскость разъема

По чертежу отливки в модельном отделении изготавливается __________________________ с дополнительными __________________ (рис. 3) и стержневой ящик.

#### Рис. 3. Чертеж модели:

#### 1 – стержневые знаки; 2 – фиксаторы

В стержневом ящике из стержневой смеси формуется ______________________. Длина стержня _______________________ длины отверстия, на величину ___________________________________ (рис. 4).

#### Рис. 4. Стержень

Технология формовки

- Технология изготовления нижней полуформы.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Рис. 5. Изготовление нижней полуформы:

1 – _________________; 2 – ____________; 3 – ______________;

4 – ______________________

- Технология изготовления верхней полуформы.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Рис. 6. Изготовление верхней полуформы:

1 – __________________________; 2 – _______________________________________;

3 – ______________________________________; 4 – ___________________________

- Оформление литниковой системы (рис. 7).

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Рис. 7. Литниковая система:

1 – ____________________________________; 2 – _____________________________;

3 – ____________________________________; 4 – _____________________________

- Сборка формы.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Рис. 8. Литейная форма в сборе:

1 – ________________________; 2 – _________________________________________;

3 – ______________________; 4 – _________________; 5 – ______________________;

6 – ___________________________________; 7 – _____________________________

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите основные способы литья.

- Роль литейного производства в машиностроении (примеры).

- Перечислите свойства формовочной смеси.

- Что такое прочность и пластичность формовочной смеси?

- Зачем нужна газопроницаемость и податливость формовочной смеси?

- Состав формовочной смеси.

- Условия работы стержня и состав стержневой смеси.

- Чем отличается чертеж отливки от чертежа детали?

- Что такое модель, стержень, опоки? Для чего они нужны?

- Устройство литниковой системы.

- Перечислите операции изготовления литейной формы.

- Из каких частей состоит литейная форма в сборе?

Выполнение индивидуального задания

#### ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №2

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ВИДЫ  ЛИТЬЯ

(ЛИТЬЁ  В  КОКИЛЬ  И  ПО  ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ  МОДЕЛЯМ)

## Цель работы

- Познакомиться с методами литья: в металлические формы (кокили) и по газифицируемым моделям.

- Получить отливки образцов для механических испытаний.

- Изучить макроструктуру и определить ударную вязкость отливок, полученных литьём в кокиль и литьём по газифицируемым моделям.

Материалы и оборудование

- Заливаемый сплав – силумин (сплав алюминия с кремнием).

- Формовочная смесь.

- Тигель для жидкого металла.

- Кокиль – металлическая литейная форма.

- Газифицируемая модель (пенополистироловая).

- Муфельная печь для получения расплава.

- Маятниковый копёр МК-30 для проведения испытаний на ударную вязкость.

#### Основные положения

1. Литьё в металлическую форму (кокиль)

Кокиль – это _____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Основные преимущества литья в кокиль:

1.____________________________________________________________

______________________________________________________________

2.____________________________________________________________

______________________________________________________________

3.____________________________________________________________

______________________________________________________________

4.____________________________________________________________

______________________________________________________________

5.____________________________________________________________

______________________________________________________________

К недостаткам этого способа литья относится:

1.____________________________________________________________

______________________________________________________________

2.____________________________________________________________

______________________________________________________________

3.____________________________________________________________

______________________________________________________________

В кокилях получают __________ всех алюминиевых и магниевых отливок, _________стальных отливок, _________ чугунных отливок. Этот способ литья экономически целесообразен ____________________

__________________________________________________________

В зависимости от конфигурации и размеров отливки металлические формы делятся на неразъёмные и разъёмные.

Конструктивные особенности неразъёмных металлических форм:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Рис. 1. Металлическая неразъёмная форма:

- 1 – корпус формы; 2 – цапфа для поворота формы при выбивке отливки;

- 3 – песчаный стержень; 4 – литниковая чаша со стояком;

- 5 – полость формы; 6 – питатели; 7 – вентиляционный канал

Разъёмные формы состоят из двух или более частей и, в свою очередь, разделяются на формы с горизонтальной, вертикальной и комбинированной плоскостями разъёма (рис. 2 и 3).

Металлические формы с горизонтальным разъёмом

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Рис. 2. Кокиль с горизонтальным разъёмом:

1 – нижняя часть формы; 2 – верхняя часть формы; 3 – центральный песчаный стержень; 4 – полость формы; 5 – нижний кольцевой стержень

Металлические формы с вертикальным разъёмом

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Рис. 3. Кокиль с вертикальным разъёмом, с песчаным стержнем:

1 – левая половина формы; 2 – каналы-питатели; 3 – стояк литниковой системы;

4 – литниковая воронка; 5 – полость формы; 6 – вентиляционные каналы;

7 – песчаный стержень; 8 – центрирующие отверстия

Песчаные стержни применяют для ___________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Металлические стержни применяют для ______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Для удаления газов из кокиля изготавливают __________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

На рабочую поверхность кокиля наносят теплоизоляционные покрытия для ___________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Их состав: ____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Основные направления механизации литья в кокиль: ___________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

В металлических формах получают чугунные отливки массой__________, стальные отливки массой _______________________ и отливки из цветных сплавов (медных, алюминиевых, магниевых) массой ____________________________.

# 2. Литьё по газифицируемым моделям

Очень часто возникает необходимость в разовых, единичных отливках тех или иных деталей. изготовления самой отливки. Для уменьшения трудоёмкости и снижения себестоимости разовых отливок модели из дерева, на модели из пенополистирола, который легко газифицируется расплавленным металлом. Использование пенопласта обеспечивает получение _____________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________

Пенополистирол – материал легко формирующийся, а это значит, что из него можно изготовить модели сложной конфигурации.

Для изготовления моделей применяется пенополистирол в виде __

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

При этом для газифицируемых моделей применяют пенополистирол с объёмной массой 0,015–0,025 г/см3, потому что________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Применение пенополистироловых моделей сокращает трудоёмкость формовочных работ на 80 %, объём обрубных и зачистных работ на 70 %.

Достоинства пенополистироловых моделей:__________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Недостатки литья по газифицируемым моделям и меры по борьбе с ними:_____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Рис. 5. Неразъёмная форма с пенополистироловой моделью:

1 – опока; 2 – формовочная смесь; 3 – расплавленный сплав;

4 – модель из пенополистирола (пенопласта); 5 – цапфы

Вопросы для самоконтроля

- Что такое кокиль и для чего он предназначен?

- Назовите преимущества литья в кокиль по сравнению с литьём в песчаные формы.

- Какие недостатки имеет литьё в кокиль?

- Назовите область применения кокильного литья.

- Какими бывают металлические формы в зависимости от конфигурации и размеров отливки?

- Какие отливки можно получать в неразъёмных формах?

- Для чего нужны цапфы?

- Какие виды разъёмных форм вы знаете?

- Для изготовления каких отливок применяют металлические формы с горизонтальным разъёмом?

- Для изготовления каких отливок применяют кокили с вертикальным разъёмом?

- Что такое стержень, и для чего он служит?

- Какие виды стержней вы знаете, и для чего они применяются?

- Что такое газовые каналы и выпоры, и для чего они применяются?

- Что такое теплоизоляционные покрытия, из чего они состоят и для чего служат?

- Что такое газифицируемая модель?

- Каковы преимущества литья по газифицируемым моделям по сравнению с литьём в песчаные формы?

- Каковы недостатки литья по газифицируемым моделям по сравнению с литьём в песчаные формы?

- Какой плотности пенополистирол применяется при изготовлении газифицируемых моделей?

- Что произойдёт, если плотность пенополистирола будет больше или меньше, чем необходимо для нормального процесса литья?

- Перечислите пути повышения производительности труда при использовании методов литья в кокиль и по газифицируемым моделям.

Порядок выполнения работы

- Определить ударную вязкость отлитых образцов по формуле

КС = AS; где

A – работа, затраченная на излом образца [Дж];

S – площадь поперечного сечения образца [м2].

- Описать ход экспериментальной части и результаты эксперимента с пояснениями, анализом и выводами. Объяснить, почему отливки имеют разную макроструктуру, ударную вязкость и качество поверхности.

- Краткий вывод по результатам работы.

Выполнение индивидуального задания

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №3

ОБОРУДОВАНИЕ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  КУЗНЕЧНОЙ  КОВКИ

Цель работы

- Познакомиться с оборудованием и технологическим процессом кузнечной ковки.

- Изучить основные операции кузнечной ковки.

- Научиться выбирать оборудование, назначать технологию ковки изделий.

Материалы и оборудование

- Пневматический молот с весом падающих частей 75 кг.

- Нагревательная печь с термопарой и потенциометром.

- Мерительный инструмент (штангенциркуль, линейка).

- Углеродистая сталь.

Основные положения

Кузнечная ковка – это ____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ковку еще называют свободной, потому что __________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Преимущества свободной ковки _____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Основные недостатки метода ______________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заготовки подвергаются нагреву ____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Изменение прочности и пластичности при нагреве некоторых металлов и сплавов даны в табл. 1.

## Таблица 1

| Марка стали, сплава | Температура обработки, С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Сталь Ст3 | 42/25 | 21/– | 8/70 | 5/80 | 3/88 |
| Сталь 45 | 64/16 | 32/25 | 12/48 | 5/53 | 3/64 |
| Сталь У12 | 68/5 | 18/1 | 11/52 | 4/65 | 2/92 |
| 30ХГСА | 64/12 | 18/– | 6/– | 3/30 | 1/60 |
| 40Х9С2 | 75/15 | 29/– | 5/68 | 4/29 | 2/72 |
| Медь МЧ | 27/40 | 4/56 | 1/70 | –/77 | – |
| Латунь Л68 | 33/56 | 5/34 | 2/72 | – | – |
| Титановый сплав ВТ3 | 80/16 | 60/20 | 8/100 | 4/100 | – |

Примечание: в числителе приведен предел прочности при растяжении в кгс/мм2, в знаменателе – относительное удлинение в %.

###### Таблица 2

| Наименование металла и сплава | Температура, С |  |
| --- | --- | --- |
|  | начало ковки | окончание ковки |
| Конструкционные углеродистые стали | 1200–1300 | 800 |
| Инструментальные углеродистые стали | 1050–1100 | 820 |
| Легированные стали: |  |  |
| низколегированные | 1100 | 820–850 |
| среднелегированные | 1100–1150 | 850–875 |
| высоколегированные | 1150–1200 | 875–900 |
| Алюминий | 500 | 310 |
| Алюминиевые сплавы | 470–490 | 350–400 |
| Медь | 900 | 650 |
| Медные сплавы: бронза | 850 | 700 |
| латунь | 750 | 600 |
| Магниевые сплавы | 370–430 | 300–350 |

Превышение температуры нагрева металлов при ковке ведет к образованию дефектов, называемых перегревом и пережогом.

Перегрев – это ___________________________________________

_____________________________________________________________

Пережог – это ____________________________________________

______________________________________________________________

Ковка при температуре ниже нижнего предела температурного интервала приводит к разрушению металла из-за недостаточной пластичности.

Технологический процесс ковки представляет собой совокупность определенных операций, основными из которых являются:

- Осадка – _____________________________________________

____________________________________________________ (рис. 1).

- Высадка – _____________________________________________

____________________________________________________ (рис. 2).

- Протяжка – __________________________________________

____________________________________________________ (рис. 3).

- Рубка – _____________________________________ (рис. 4).

- Прошивка – __________________________________________

___________________________________________________ (см. рис. 5).

- Раскатка – ____________________________________________

___________________________________________________ (см. рис. 6).

- Передача - __________________________________________

________________________________________________ (см. рис. 7).

На всех рисунках буквами обозначить: а – заготовку; б – поковку; в – схему операции.

а	            б	          в

а		   б		         в

Рис. 1. Осадка

Рис. 2. Высадка

а		      б						     в

Рис. 3. Протяжка

а			   б						в

Рис. 4. Рубка

а		        б				      в

Рис. 5. Прошивка

а				     б				    в

Рис. 6. Раскатка на оправке

а			       б						     в

Рис. 7. Передача

Величина деформации при ковке характеризуется коэффициентом уковки KУ:

KУ = _____________________

где Fmax и Fmin – это ________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Чаще всего KУ = ______________, а при ковке слитков KУ = _________________________.

Чем больше коэффициент уковки слитков, тем лучше структура металла и выше его механические свойства.

Оборудованием для ковки являются ковочные молоты и прессы.

Молоты – это __________________________________________, а прессы – это _________________________________________________.

Мелкие поковки обычно куют на пневматических молотах, крупные – на паровоздушных ковочных молотах, а очень крупные и тяжелые поковки – на гидравлических прессах.

Схема и принцип действия пневматического молота (см. рис. 8).

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Характеристикой мощности молота является __________________

______________________________________________________________

Вес падающих частей молота – это вес _______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Пневматические молоты изготавливаются с весом падающих частей _________________, а паровоздушные – ____________________. Поэтому паровоздушные молоты применяют для ковки более крупных, массивных поковок.

Особенности устройства и использования гидравлических прессов: __________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

9

1

2

3

9

4

5

6

1111

8

12

13

7

14

10

Рис. 8. Пневматический ковочный молот

Для сравнения мощности молота и пресса можно принять, что___

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

На прессах можно ковать массивные, крупные слитки. Например, на прессе с усилием 15000 т – слитки весом до 350 т.

Необходимая мощность молота определяется по формуле:

G = KF,

где G – __________________________________________________

F – ______________________________________________________

K – _____________________________________________________

Необходимое усилие пресса можно найти по формуле:

P = F·σВ,

где σВ – __________________________________________________

F – ______________________________________________________

При изготовлении поковок свободной ковкой размеры их делаются больше размеров детали по чертежу на величину припусков.

Припуск Z – это _________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Допуск Δ – это ____________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Пояснения полей припусков и допусков дать на рис 9:

А – размер детали по чертежу;

##### Б – наименьший допустимый размер поковки:   Б = _____________

В – номинальный (расчетный) размер поковки: В = ____________

Г – наибольший допустимый размер поковки:   Г = _____________

Рис. 9. Схема полей припусков и допусков на размер поковки

Величина припусков и допусков зависит от многих факторов. Приближенно припуски (в мм) на механическую обработку могут быть определены по следующим формулам.

1. При ковке на молоте:

а) припуск на диаметр или толщину поковки D

Z1 = ________________________________________________

б) припуск на длину поковки L

Z2 = ________________________________________________

2. При изготовлении поковок на прессе:

а) припуск на диаметр или толщину поковки D

Z1 = ________________________________________________

б) припуск на длину поковки L

Z2 = ________________________________________________

3. Допуски (в мм) на размеры поковок можно приближенно определить из выражений:

а) на диаметр или толщину поковки D

Δ1 = ____________________________________________________

б) на длину поковки L

Δ2 = ________________________________________________

Тогда номинальный диаметр или толщина поковки (DП) определяется как

DП = ___________________________,

а допустимые наибольший и наименьший диаметры составят

DП max = _________________________

DП min = _________________________

Номинальная длина поковки (LП) составит

LП = ________________________________,

а допустимые наибольшая и наименьшая длина выразятся как

LП max = ________________________

LП min = ________________________

Допуски устанавливаются на все размеры поковки, в том числе и на те, которые не подвергаются последующей механической обработке.

Задания для индивидуальной работы

1. Определить виды выполненных мастером операций ковки. Произвести необходимые измерения и определить коэффициент уковки при каждой из них.

2. Определить необходимую мощность молота или пресса и виды операций для ковки следующих изделий:

а) из медной заготовки диаметром 100 мм и длиной 120 мм нужно получить поковку квадратного сечения (60×60 мм);

б) слиток из стали У12 сечением 100×100 мм и длиной 1300 мм нужно проковать и получить вал диаметром 80 мм;

в) из заготовки из стали марки Ст3 диаметром 150 мм и высотой 120 мм нужно получить кольцо с наружным диаметром 200 мм и внутренним 80 мм;

г) латунную заготовку диаметром 30 мм необходимо проковать на шестигранник;

д) заготовку из стали 45 сечением 800×800 мм и длиной 1100 мм нужно проковать и получить вал диаметром 600 мм;

е) слиток из стали 30ХГСА сечением 1200×1200 мм и длиной 2600 мм нужно проковать и получить трехступенчатый вал с диаметрами ступеней 1000, 850 и 680 мм;

ж) из стали 40Х9С2 получить поковку в виде диска диаметром 82 мм и толщиной 36 мм.

3. Определить припуски и допуски на поковки следующих изделий (рис. 11, а, б, в, г):

Рис. 11. Эскизы поковок для определения припусков и допусков

4. Поступил заказ на изготовление изделий (поковок) диаметром 100 мм, высотой 100 мм. На складе прутков такого диаметра не оказалось, в наличии были прутки диаметром 80 мм.

Определите, какой длины заготовку нужно отрезать от прутка, чтобы получить поковку диаметром 100 мм и длиной 100 мм.

Известно, что объем заготовки при обработке давлением остается постоянным:

Vзаготовки = Vпоковки.

Объем цилиндра V = πR2h.

Вопросы для самоконтроля

- Какой технологический процесс называется кузнечной ковкой?

- В чем преимущества и недостатки свободной ковки?

- Для чего металл перед ковкой нагревают?

- Что такое перегрев и пережог металла?

- Поясните, что собой представляют основные операции ковки.

- Что такое коэффициент уковки?

- В чем разница между деформацией на молоте и на прессе?

- Перечислите основные части пневматического ковочного молота.

- Как определяется мощность молота и пресса?

- Что такое припуск и допуск?

Порядок выполнения работы

- Познакомьтесь с оборудованием, инструментом, приспособлениями, применяемыми для свободной ковки. Изучите устройство и принцип работы пневматического молота.

- Познакомьтесь с основными операциями свободной ковки (осадка, высадка, протяжка), зарисуйте заготовки и полученные поковки. Выполнение операций на молоте производится мастером.

- Выполните расчетные задания по указанию преподавателя. Дайте пояснения Ваших решений.

Выполнение индивидуального задания

# ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №4

ОБОРУДОВАНИЕ  И  ТЕХНОЛОГИЯ

РУЧНОЙ  ДУГОВОЙ  И  КОНТАКТНОЙ  СВАРКИ

Цель работы

- Изучить оборудование и основные параметры режима ручной дуговой сварки.

- Изучить разновидности и оборудование электрической контактной сварки.

- Освоить элементы практических навыков сварки.

Материалы и оборудование

- Сварочный пост ручной дуговой сварки.

- Машины для электрической контактной сварки.

- Приборы для измерения напряжения и тока.

- Образцы для сварки и сварочные материалы.

Основные положения

1. Ручная дуговая сварка покрытым плавящимся электродом

Сварка – это ______________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Преимущества ручной дуговой сварки: _______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Дуговая сварка основана ___________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Сварочная дуга ___________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Процесс зажигания дуги обычно включает три этапа:

1) _______________________________________________________

______________________________________________________________

2) _______________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3) _______________________________________________________

2. Оборудование для ручной дуговой сварки

Источник питания сварочной дуги – это ______________________

______________________________________________________________

Внешняя характеристика источника сварочного тока – это ______

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Работу любого источника характеризуют три основных его состояния:

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

Для ручной дуговой сварки применяют источники с ________________ характеристикой. Для получения такой характеристики используются трансформаторы ____________________________

______________________________________________________________

Напряжение на выходе такого трансформатора (напряжение сварочной дуги Uд) будет определяться формулой

Uд=Uхх2 - Yд2×Xт2,

где Uхх – _____________________________________________________

Yд – ______________________________________________________

Хт – ______________________________________________________

То есть, любое увеличение сварочного тока (например, при уменьшении длины дуги) вызывает снижение напряжения на дуге и наоборот. Поэтому электрическая мощность дуги при работе почти не меняется, и этим обеспечивается стабильное горение сварочной дуги.

Максимальная сила тока, соответствующая режиму короткого замыкания на первом этапе зажигания дуги ограничена ___________________________________________________________

____________________________________________ трансформатора Хт:

Yкз=UххXт.

Регулирование тока короткого замыкания и сварочного тока выполняется ____________________________________________________

______________________________________________________________

Вторичное напряжение трансформатора на холостом ходу ограничено величиной _______________________________________________,

потому что при напряжении ниже _______________________________

______________________________________________________________

Для ручной дуговой сварки в зависимости от рода тока в сварочной цепи используют источники переменного тока – ________________

и источники постоянного тока – _________________________________

Источники переменного тока более распространены, потому что

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Существуют сварочные трансформаторы двух групп:

1. _______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2. ______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Наиболее широко используются трансформаторы с повышенным магнитным рассеянием и подвижной первичной обмоткой.

Устройство трансформатора (рис. 1): ________________________

Рис. 1. Схема сварочного трансформатора

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

__________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Принцип работы трансформатора ___________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Принцип регулирования сварочного тока _____________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Рабочее место сварщика (сварочный пост) ____________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Защитная маска для сварщика _______________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Спецодежда для сварщика _________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. Сварочные электроды

Конструкция электрода для ручной дуговой сварки ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Размеры и материал стержней электродов ____________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Основные функции покрытия электродов:

- ________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

- _________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

- _________________________________________________________

______________________________________________________________

Основные компоненты, входящие в состав покрытия электродов

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Основные виды покрытий электродов:

1) _______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2) _______________________________________________________

______________________________________________________________

3) _____________________________________________________________

______________________________________________________________

4) _______________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________

Рис. 2. Схема процесса сварки

Схема процесса дуговой сварки

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________

_____________________________

_____________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. Режим сварки

Основные параметры режима ручной дуговой сварки ___________

______________________________________________________________

Сначала выбирается _________________________ в зависимости от толщины листов свариваемого металла S с помощью табл. 1.

Таблица 1

| S, мм | 1–2 | 3–5 | 6–10 | 11–15 | 16–20 | 21 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 2–3 | 3–4 | 4–5 | 5 | 5–6 | 6–8 |

Затем определяется ___________________________________ по формуле:

I = _________________________________

При сварке высоколегированных сталей для уменьшения перегрева металла расчетное значение силы тока уменьшают на 20–30 %.

Особенности сварки листовых заготовок встык:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Основные виды разделки кромок показаны на рис. 3.

Рис. 3. V-образная (а) и Х-образная (б) разделка кромок

Возможные пространственные положения сварных швов:

Рис. 4. Возможные пространственные положения при сварке:

а – нижнее; б – вертикальное; в – горизонтальное; г – потолочное

Подводимая к свариваемому изделию теплота характеризуется тепловой мощностью дуги. Полная тепловая мощность сварочной дуги

Q =___________________________________,

где I – ________________________________

U – _______________________________

K – _______________________________

Эффективная тепловая мощность сварочной дуги:

G =__________________________________,

где r – ________________________________

5. Электроконтактная сварка

Принцип действия электроконтактной сварки – ________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Количество тепла, выделяемое в зоне сварки, определяется по закону ____________________________________________________:

Q =___________________________________________,

где I – __________________________________________

R – __________________________________________

t – ___________________________________________

K – __________________________________________

Основными параметрами режима контактной сварки являются:

1._____________________________________________

2._____________________________________________

3._____________________________________________

Основные способы контактной сварки:

1.____________________________________________

2.____________________________________________

3.____________________________________________

4.____________________________________________

5.1. Стыковая сварка

Способ стыковой сварки применяется для ____________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Схема стыковой сварки (рис. 5): _____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Виды стыковой сварки:

1. _________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

2. _________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Рис. 5. Схема стыковой контактной сварки

Циклограмма сварки (рис. 6) – это ___________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Подготовка заготовок для стыковой сварки включает ___________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Рис. 6. Циклограмма контактной

стыковой сварки сопротивлением

Область применения стыковой сварки: _______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5.2. Точечная сварка

Технология точечной сварки ________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Схема точечной сварки (рис. 7):

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Рис. 7. Схема контактной точечной сварки

Подготовка заготовок для точечной сварки ___________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Точечную сварку применяют для ____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5.3. Шовная сварка

Шовной сваркой называется _______________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Технология шовной контактной сварки _______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Схема шовной сварки (рис. 8):

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Рис. 8. Схема контактной шовной сварки

Применение шовной сварки ________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

5.4. Сварка аккумулированной энергией

Преимущества сварки аккумулированной энергией: ___________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Основные разновидности сварки аккумулированной энергией:

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

Применение сварки аккумулированной энергией _______________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Основные дефекты сварных соединений ______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Контроль качества сварных соединений ______________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Вопросы для самоконтроля

- Чем обусловлено широкое применение ручной дуговой сварки?

- Какую дугу называют сварочной?

- Как зажигают сварочную дугу?

- Можно ли зажечь дугу, не касаясь электродом заготовки?

- Почему источник сварочного тока с крутопадающей характеристикой обеспечивает устойчивое горение дуги?

- Как обеспечивается крутопадающая характеристика сварочного трансформатора?

- Как выполняют плавное регулирование сварочного тока трансформатора?

- Как устроен сварочный пост ручной дуговой сварки?

- Что такое оптическая плотность ослабляющего светофильтра?

- Назовите группы сварочных стальных проволок. Как их маркируют?

- Для чего предназначены электродные покрытия, и какие компоненты входят в их состав?

- Что понимается под режимом ручной дуговой сварки?

- Как обозначают сварочные электроды?

- В каких пространственных положениях выполняется ручная дуговая сварка?

- В какой последовательности выполняется стыковая сварка?

- Что такое циклограмма контактной сварки?

- Какие изделия производят с использованием точечной сварки?

- Какие изделия производят с использованием шовной сварки?

- Назовите разновидности сварки аккумулированной энергией.

- Для каких изделий применяется контактная стыковая сварка?

- Каковы основные дефекты контактной сварки?

Порядок выполнения работы

- Под руководством учебного мастера зажечь дугу и выполнить ручную дуговую сварку образцов.

- Определить значения напряжения и силы тока в сварочной цепи при работе трансформатора в режиме холостого хода, при устойчивом горении дуги и при коротком замыкании, результаты внести в табл. 2.

### Таблица 2

| Режим работы трансформатора | U, B | I, A |
| --- | --- | --- |
| 1. Холостой ход |  |  |
| 2. Устойчивое горение дуги |  |  |
| 3. Короткое замыкание |  |  |

- По данным табл. 2 построить внешнюю вольт-амперную характеристику сварочного трансформатора.

- Сделать выводы по работе.

Выполнение индивидуального задания

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №5

ОБРАБОТКА  МЕТАЛЛОВ  РЕЗАНИЕМ

Цель работы

- Ознакомиться с параметрами режима резания, геометрией режущего инструмента, устройством и назначением некоторых металлорежущих станков.

- Изучить технологические процессы обработки деталей машин точением, фрезерованием, строганием.

- Освоить основные приемы работы на токарных, фрезерных и строгальных станках.

Материалы и оборудование

- Токарные, фрезерные, строгальные станки.

- Металлорежущий и мерительный инструмент.

- Заготовки для изготовления деталей.

Основные положения

Обработка металлов резанием – это __________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

1. Режим резания

Движениями резания называют _____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Главное движение резания Dr – это __________________________

______________________________________________________________

Движение подачи Ds – это __________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Скорость главного движения резания v (м/мин.) – это __________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

При обработке цилиндрической поверхности скорость определяется как

v = __________________________________________

Скорость движения подачи vs – это __________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Подача s (мм/об; мм/дв. ход) – это ___________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Глубина резания t (мм) – это ________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

При обработке цилиндрической поверхности глубина резания

t = _________________________________________

## Параметрами режима резания являются ______________________

## ______________________________________________________________

## ______________________________________________________________

2. Геометрия инструмента

Токарный проходной резец состоит из _______________________

______________________________________________________________

Элементы рабочей части резца показаны на рис. 1:

1.____________________________________

______________________________________

2.____________________________________

______________________________________

3.____________________________________

______________________________________

4.____________________________________

______________________________________

5.____________________________________

______________________________________

6._____________________________________

______________________________________

Рис. 1

Расположение поверхностей режущей части инструмента регламентируется углами, для определения которых введены координатные плоскости (см. рис. 2).

Основная плоскость _______________________________________

______________________________________________________________

Плоскость резания ________________________________________

______________________________________________________________

Главная секущая плоскость _________________________________

______________________________________________________________

Главные углы резца:

Передний угол   ______________________________________________

______________________________________________________________

Главный задний угол  __________________________________________________________

______________________________________________________________

Угол заострения  ______________________________________________

______________________________________________________________

аб  в

Рис. 2

## Вспомогательный задний угол 1 _________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

## Главный угол в плане   _________________________________________

______________________________________________________________

## Вспомогательный угол в плане 1 ________________________________

## ______________________________________________________________

## . Угол в плане при вершине резца   _______________________________

______________________________________________________________

## Углы инструмента определяют остроту режущего клина, форму сечения срезаемого слоя и существенно влияют на процесс резания и стружкообразования.

3. Обработка заготовок на токарных станках

На станках токарной группы главным движением является ______

______________________________________________________________

Инструмент непрерывно перемещается или параллельно оси вращения _______________________________________________, или перпендикулярно

______________________________________________________________

Общий вид токарно-винторезного станка приведен на рис. 3.

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

5.____________________________________________________________

6.____________________________________________________________

7.____________________________________________________________

8.____________________________________________________________

9.____________________________________________________________

10.___________________________________________________________

11.___________________________________________________________

12.___________________________________________________________

### Рис. 3

Заготовки на токарных станках закрепляются в ________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

На токарных станках выполняют следующие основные виды работ (см. рис. 4).

Обтачивание __________________________________________________

______________________________________________________________

### Рис. 4

Подрезание ___________________________________________________

Отрезка _______________________________________________________

Сверление, зенкерование и развертывание _________________________

______________________________________________________________

Растачивание __________________________________________________

______________________________________________________________

Обтачивание фасонных поверхностей _____________________________

Обтачивание конических поверхностей ____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________Нарезание резьбы ______________________________________________

4. Обработка заготовок на фрезерных станках

Фрезерование – это _______________________________________

______________________________________________________________

На станках фрезерной группы главным движением является __________

______________________________________________________________

Движением подачи является _____________________________________

Заготовки при фрезеровании могут перемещаться по __________ направлениям.

Фрезерные станки подразделяются на ________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Горизонтально-фрезерные станки состоят из следующих основных узлов (см. рис. 5):

1.____________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

5.____________________________________________________________

6.____________________________________________________________

7.____________________________________________________________

8.____________________________________________________________

9.____________________________________________________________

Поворотная шпиндельная головка может использоваться для _____________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________

Для закрепления заготовок на фрезерных станках применяют ____________

______________________

______________________

Рис. 5                                            ______________________________

Делительные головки служат для ____________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

На горизонтально-фрезерных станках фрезеруют (см. рис. 6):

Горизонтальные плоскости – _____________________________________

Вертикальные плоскости – ______________________________________

Наклонные плоскости и скосы – __________________________________

Угловые и фасонные пазы выполняют – ___________________________

______________________________________________________________

Уступы и прямоугольные пазы – _________________________________

Фасонные поверхности – ________________________________________

______________________________________________________________

Аналогичные работы выполняют на вертикально-фрезерных станках __________________________________________________________

Для закрепления фрез и передачи крутящего момента от шпинделя станка на фрезу применяют следующие способы: _________________

______________________________________________________________

### Рис. 6

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

# 5. Обработка заготовок на строгальных станках

## Строганием называют _____________________________________

______________________________________________________________

В поперечно-строгальных станках главным движением является ______

______________________________________________________________

## Прерывистое движение подачи имеет _____________________________

## ______________________________________________________________

Подача выполняется периодически _______________________________,

когда резец ___________________________________________________

Строгальные станки разделяют на ________________________________

______________________________________________________________

Поперечно-строгальные станки состоят из следующих узлов (см. рис. 7): 1.______________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

4.____________________________________________________________

5.____________________________________________________________

6.____________________________________________________________

7.____________________________________________________________

8.____________________________________________________________

Рис. 7

Для продольно-строгальных станков главным движением будет

______________________________________________________________

Как правило, подачу на этих станках выполняют ____________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

В качестве режущего инструмента при строгании применяют _________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

На строгальных станках выполняют следующие основные работы (рис. 8):

Рис. 8

Горизонтальные плоскости ______________________________________

Вертикальные плоскости ________________________________________

Прорезка пазов или отрезка ______________________________________

Фасонные пазы и поверхности ___________________________________

______________________________________________________________

Скосы и наклонные плоскости ___________________________________

______________________________________________________________

6. Технический контроль

Технический контроль предназначен для _____________________

______________________________________________________________

Точность обработки – это __________________________________

______________________________________________________________

Размеры контролируют ____________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Качество обработки поверхности оценивается _________________

Шероховатость поверхности – это ___________________________

______________________________________________________________

Основной метод определения шероховатости – это _____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Технический контроль деталей после обработки резанием заключается в ______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Вопросы для самоконтроля

- Какие основные движения станка необходимы при токарной обработке, строгании, сверлении, фрезеровании и шлифовании?

- Какие параметры входят в понятие режима резания, в каких единицах они измеряются?

- Что такое скорость резания?

- Что такое подача?

- Назовите элементы рабочей части токарного резца.

- Какие поверхности рабочей части резца называют передней и задней поверхностью?

- Какие лезвия резца называют главным и вспомогательным?

- Назовите основные узлы токарно-винторезного станка.

- Какое движение является главным при точении?

- Какие движения подач возможны на токарно-винторезном станке?

- В каких узлах токарно-винторезного станка закрепляются обрабатываемая заготовка и инструмент?

- Какие виды инструментов используются на токарном станке, и какие операции выполняются с их помощью?

- Назовите основные узлы горизонтально-фрезерного станка.

- Какое движение является главным при фрезеровании?

- Какие движения подач возможны на горизонтально-фрезерном станке?

- Где закрепляется заготовка при фрезеровании?

- Назовите виды фрез и операции, выполняемые с их помощью.

- Опишите конструкцию поперечно-строгального станка.

- Какое движение является главным при строгании? Как выполняется подача на поперечно-строгальном станке?

- Какие виды операций можно выполнить на поперечно-строгальном станке?

- Обосновать рекомендацию использовать изогнутые резцы при строгании.

- Что такое точность обработки? Как она контролируется?

- Что является показателем качества обработки поверхности?

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с основными сведениями по теме работы.

- По заданию преподавателя изготовить деталь на токарном, фрезерном, строгальном станке.

- Описать последовательность работ по изготовлению деталей на токарных, фрезерных и строгальных станках.

- Примечание: при выполнении пункта 3 использовать учебные технологические карты по обработке заготовок на металлорежущих станках, представленные в лаборатории обработки металлов резанием.

- Выполнить одно из заданий для самостоятельной работы (по указанию преподавателя).

- Написать отчет по работе.

Выполнение индивидуального задания

Учебное издание

БАГИНСКИЙ Андрей Геннадьевич

ХВОРОВА Ирина Александровна

## ОТЧЁТЫ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

по дисциплине «Технологические процессы в машиностроении»

Отпечатано в Издательстве ТПУ в полном соответствии

с качеством предоставленного оригинал-макета

| Подписано к печати Формат 60×84/16. Бумага «Снегурочка». Печать Xerox. Усл.печ.л. 4,77. Уч.-изд.л. 4,32. Заказ . Тираж экз. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Томский политехнический университет Система менеджмента качества Томского политехнического университета сертифицирована NATIONAL QUALITY ASSURANCE по стандарту ISO 9001:2008 |  |
| . 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 Тел./факс: 8(3822)56-35-35, www.tpu.ru |  |  |