|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Генетическая классификация рудообразующих процессов. Сходство и различия гидротермальных месторождений, образованных на значительных и малых глубинах (плутоногенных и вулканогенных): геологическая позиция и связи с магматизмом. Условия образования месторождений минеральных солей. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Текстуры и структуры руд. Понятия, классификации, использование для генетических реконструкций. Сходство и различия гидротермальных месторождений, образованных на значительных и малых глубинах (плутоногенных и вулканогенных): минеральный состав и минеральная зональность. Условия образования месторождений железа. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Пегматитовые месторождения: геологические условия залегания, состав, минеральная зональность. Сходство и различия гидротермальных месторождений, образованных на значительных и малых глубинах (плутоногенных и вулканогенных): рудовмещающие структуры и распределение в рудах полезных компонентов. Условия образования месторождений марганца. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Магматическое рудообразование: геологические условия, физико-химические режимы, полезные ископаемые. Сущность понятия: магматогенные и метаморфогенные гидротермальные месторождения. Примеры. Условия образования месторождений алюминия. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Процессы рудообразования в комплексах ультраосновных-щелочных пород: геологические условия и физико-химические режимы, полезные ископаемые. Сущность понятий: плутоногенные, вулканогенные гидротермальные месторождения. Критерии связей гидротермальных месторождений с магматизмом. Условия образования месторождений фосфора. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Причины и условия движения гидротермальных растворов от очагов генерации в блоки рудообразования. Полезные ископаемые плутогенных гидротермальных месторождений, их значение в экономике минерального сырья. Условия образования месторождений хрома. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |
|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Источники растворов при гидротермальном рудообразовании. Полезные ископаемые вулканогенных гидротермальных месторождений, их значение в экономике минерального сырья. Условия образования месторождений титана. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Причины отложения рудного вещества из гидротермальных растворов. Полезные ископаемые гидротермальных месторождений, связанные с березитами. Условия образования месторождений меди. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Формы переноса минерального вещества гидротермальными растворами. Полезные ископаемые гидротермальных месторождений, связанные с грейзенами. Условия образования месторождений золота. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Стадийность гидротермальных рудообразующих процессов (по Д. Коржинскому). Полезные ископаемые гидротермальных месторождений, связанные со скарнами. Условия образования месторождений серы. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Морфология и размеры рудных тел. Целесообразно ли классифицировать гидротермальные месторождения по температурам образования и если да (нет), то почему? Условия образования месторождений слюды. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Березитовая метасоматическая формация: геологическое положение, физико-химические режимы образования. Вещественный состав руд: содержание понятия. Условия образования месторождений графита. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Понятие о метасоматической формации. Грейзены, их геологическое положение, физико-химические режимы образования. Целесообразно лискарновые, грейзеновые, альбититовые месторождения вычленять из категории гидротермальных месторождений и если да (нет), то почему? Условия образования месторождений металлов платиновой группы. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Диффузионный и инфильтрационный метасоматизм. Скарны, их геологическое положение, физико-химические режимы образования, полезные ископаемые. Целесообразно ли метаморфические месторождения (метаморфические рудообразующие процессы) вычленять из серии (группы) эндогенных и если да (нет), то почему Условия образования месторождений талька. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Пегматитовые месторождения: физико-химические условия образования (концепция А.Е. Ферсмана). Существует ли зависимость состава полезных ископаемых магматического происхождения от состава исходных магм, и если да, то в чем она заключается и чем обусловлена? Условия образования месторождений свинца и цинка. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |
|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Механизмы магматической дифференциации как обязательное условие магматического рудообразования. Каковы типоморфные для магматических месторождений текстура руд? Условия образования месторождений никеля и кобальта. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Стадийность гидротермальных рудообразующих процессов по С. Смирнову: доказательства пульсационного режима функционирования гидротермальных систем. Содержание понятий: руда, месторождение, качество руды. Условия образования месторождений бериллия. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Источники рудного вещества при гидротермальном рудообразовании. Каковы типоморфные для гидротермальных месторождений текстуры руд? Условия образования месторождений лития. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Фазовое состояние гидротермальных растворов, доказательства. Элементы залегания рудных тел. Условия образования месторождений алюминия. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Проницаемость субстрата земной коры. Классификация пустот. Пегматитовые месторождения: физико-химические условия образования (концепция А.Н. Заварицкого). Условия образования месторождений серы. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Полезные ископаемые пегматитовых месторождений, условия их образования. Рудные столбы в рудных телах гидротермальных месторождений, условия их образования. Условия образования месторождений титана. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |

|  | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Институт природных ресурсов |
| --- | --- |
| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 | Кафедра Геологии и разведки полезных ископаемых Дисциплина «Основы учения о полезных ископаемых» |
| Понятие о контактово-диффузионном и контактово-инфильтрационном метасоматизме. Каковы условия залегания, формы и масштабы рудных тел ликвационных и кристаллизационных месторождений? Условия образования месторождений хрома. Составил д.г.-м.н, профессор _________________И.В. Кучеренко Утверждаю: Зав. кафедрой к.г.-м.н., доцент _________________Р.Ю. Гаврилов |