ЗАДАНИЕ

для контрольной работы №2

«Составить последовательность операций по изготовлению изделия и задать термообработку»

- Титульный лист с указанием номера варианта.

- Общий объем работы 10-15 печатных страниц 14 пт через одинарный интервал с приведением всех необходимых схем и чертежей.

- Скопировать свой вариант задания в будущий отчет и продолжить выполнение по следующим предложенным пунктам.

- Указать в каком виде используемый материал приходит на завод: слиток или сортовой прокат. В случае использования слитка, нужно описать способ его вторичной плавки с описанием оборудования. В случае использования в качестве промежуточной заготовки сортового проката, описать способ его получения с описанием оборудования. В случае если промежуточная заготовка будет получена другим способом, например свободной ковкой, описать выбранный способ и оборудование.

- Описать способ получения заготовки с указанием разработки чертежа отливки или поковки с указанием и обоснованием всех необходимых припусков. В случае если деталь производится из промежуточной заготовки сортового проката резанием, необходимо обосновать причины выбора данной схемы изготовления изделия.

- Если для получения изделия требуется сварка, выбрать способ сварки и необходимое оборудование.

- На чертеже заготовки указать все используемые операции резания. Обосновать и описать все выбранные операции резания с указанием подходящего оборудования.

- Исходя из назначения детали выбрать термическую обработку готового изделия до и после резания.

Получение промежуточной заготовки

Получение заготовки, приближенной по размерам к детали

Сварка (если надо)

Разупрочняющая термообработка

Придание детали точной формы резанием или другим способом

Упрочняющая термообработка

Упаковка детали или сборка готового изделия

Рисунок 1. Общая схема получения готового изделия.

Рисунок 2. Классификация заготовок, применяемых в машиностроении.