# APPENDIX

APPENDIX 1. THE 1 MeV HELIUM ION RUTHERFORD DIFFERENTIAL CROSS SECTIONS WHILE SCATTERING FROM THE ATOMS

(d(/d(,10-24 cm2(rad-1)

| (, Degree |
| --- |
| Atom | Z2 | M2, a.m.u | 179,5 | 170 | 160 | 145 | 90 | 60 | 45 | 30 |
| Be | 4 | 9,01 | 0,053 | 0,055 | 0,058 | 0,069 | 0,297 | 1,294 | 3,836 | 18,454 |
| B | 5 | 10,81 | 0,097 | 0,098 | 0,104 | 0,122 | 0,482 | 2,038 | 6,008 | 28,848 |
| C | 6 | 12,01 | 0,147 | 0,150 | 0,159 | 0,185 | 0,704 | 2,944 | 8,661 | 41,550 |
| N | 7 | 14,01 | 0,214 | 0,218 | 0,230 | 0,266 | 0,974 | 4,023 | 11,803 | 56,568 |
| 0 | 8 | 16,00 | 0,291 | 0,297 | 0,312 | 0,360 | 1,285 | 5,267 | 15,429 | 73,896 |
| F | 9 | 19,00 | 0,384 | 0,390 | 0,410 | 0,471 | 1,642 | 6,681 | 19,542 | 93,540 |
| Ne | 10 | 20,18 | 0,478 | 0,486 | 0,511 | 0,586 | 2,032 | 8,254 | 24,131 | 115,486 |
| Na | 11 | 22,99 | 0,590 | 0,599 | 0,629 | 0,720 | 2,471 | 9,998 | 29,210 | 139,749 |
| Mg | 12 | 24,31 | 0,707 | 0,718 | 0,754 | 0,862 | 2,945 | 11,903 | 34,767 | 166,318 |
| Al | 13 | 26,98 | 0,838 | 0,851 | 0,893 | 1,021 | 3,466 | 13,979 | 40,812 | 195,201 |
| Si | 14 | 28,09 | 0,974 | 0,991 | 1,039 | 1,187 | 4,023 | 16,216 | 47,335 | 226,391 |
| Р | 15 | 30,97 | 1,129 | 1,146 | 1,201 | 1,371 | 4,626 | 18,623 | 54,348 | 259,896 |
| S | 16 | 32,06 | 1,285 | 1,306 | 1,370 | 1,563 | 5,267 | 21,192 | 61, 838 | 295,707 |
| Cl | 17 | 35,45 | 1,460 | 1,483 | 1,555 | 1,773 | 5,954 | 23,933 | 69,818 | 333,833 |
| Аh | 18 | 39,95 | 1,647 | 1,672 | 1,752 | 1,997 | 6,685 | 26,840 | 78,283 | 374,272 |
| К | 19 | 39,10 | 1,835 | 1,861 | 1,951 | 2,223 | 7,446 | 29,904 | 87,221 | 417,011 |
| Сa | 20 | 40,08 | 2,033 | 2,064 | 2,163 | 2,465 | 8,253 | 33,136 | 96,646 | 462,065 |
| Sc | 21 | 44,96 | 2,249 | 2,285 | 2,394 | 2,727 | 9,108 | 36,542 | 10,6561 | 509,435 |
| Т1 | 22 | 47,90 | 2,476 | 2,513 | 2,633 | 2,998 | 10,001 | 40,110 | 116,956 | 559,113 |
| V | 23 | 50,94 | 2,706 | 2,751 | 2,882 | 3,281 | 10,935 | 43,844 | 127,835 | 611,101 |
| Cr | 24 | 52,00 | 2,947 | 2,997 | 3,139 | 3,574 | 11,909 | 47,740 | 139,194 | 665,397 |
| Mn | 25 | 54,94 | 3,208 | 3,255 | 3,410 | 3,882 | 12,926 | 51,806 | 151,039 | 722,006 |
| Fe | 26 | 55,85 | 3,469 | 3,522 | 3,690 | 4,200 | 13,982 | 56,034 | 163,365 | 780,923 |
| Сo | 27 | 58,93 | 3,741 | 3,802 | 3,983 | 4,533 | 15,082 | 60,431 | 176,177 | 842,153 |
| NI | 28 | 58,71 | 4,024 | 4,089 | 4,283 | 4,875 | 16,219 | 64,990 | 189,469 | 905,690 |
| Cu | 29 | 63,54 | 4,330 | 4,392 | 4,601 | 5,235 | 17,404 | 69,721 | 203,250 | 971,543 |
| Zn | 30 | 65,37 | 4,633 | 4,702 | 4,925 | 5,604 | 18,627 | 74,615 | 217,511 | 1039,703 |
| Qa | 31 | 69,72 | 4,947 | 5,026 | 5,264 | 5,989 | 19,894 | 79,677 | 232,258 | 1110,176 |
| Ge | 32 | 72,59 | 5,272 | 5,358 | 5,611 | 6,384 | 21,201 | 84,903 | 247,486 | 1182,958 |
| As | 33 | 74,92 | 5,606 | 5,700 | 5,970 | 6,791 | 22,549 | 90,294 | 263,198 | 1258,051 |
| Se | 34 | 78,96 | 5,970 | 6,054 | 6,340 | 7,213 | 23,940 | 95,853 | 279,394 | 1335,455 |
| Br | 35 | 79,91 | 6,326 | 6,416 | 6,720 | 7,644 | 25, 370 | 101,575 | 296,072 | 1415,167 |
| Kr | 36 | 83,80 | 6,693 | 6,791 | 7,112 | 8,090 | 26,843 | 107,465 | 313,235 | 1497,192 |
| Rb | 37 | 85,47 | 7,070 | 7,175 | 7,514 | 8,547 | 28,357 | 113,520 | 330,880 | 1581,526 |
| Sr | 38 | 87,62 | 7,457 | 7,569 | 7,927 | 9,017 | 29,912 | 119,740 | 349,009 | 1668,171 |
| Y | 39 | 88,91 | 7,855 | 7,974 | 8,351 | 9,499 | 31,508 | 126,126 | 367,620 | 1757,125 |
| Zr | 40 | 91,22 | 8,263 | 8,390 | 8,786 | 9,994 | 33,146 | 132,679 | 386,716 | 1848,391 |
| Nb | 41 | 92,91 | 8,681 | 8,816 | 9,232 | 10,501 | 34,825 | 139,397 | 406,294 | 1941,967 |
| Мo | 42 | 95,94 | 9,110 | 9,253 | 9,690 | 11,021 | 36,547 | 146,282 | 426,358 | 2037,855 |
| Те | 43 | 99,00 | 9,549 | 9,701 | 10,159 | 11,554 | 38,310 | 153,333 | 446,904 | 2136,053 |
| Ru | 44 | 101,10 | 9,998 | 10,159 | 10,639 | 12,099 | 40,114 | 160,549 | 467,933 | 2236,560 |
| Rh | 45 | 102,90 | 10,458 | 10,627 | 11,129 | 12,657 | 41,959 | 167,930 | 489,446 | 2339,379 |
| Pd | 46 | 106,40 | 10,928 | 11,107 | 11,631 | 13,228 | 43,846 | 175,479 | 511,443 | 2444,508 |
| Ag | 47 | 107,90 | 11,408 | 11,596 | 12,143 | 13, 810 | 45,774 | 183, 192 | 533,992 | 2551,948 |
| Cd | 48 | 112,40 | 11, 899 | 12,097 | 12,668 | 14, 406 | 47,746 | 191,073 | 556,886 | 2661,699 |
| In | 49 | 114, 80 | 12,400 | 12,608 | 13,203 | 15, 014 | 49,757 | 199,119 | 580,333 | 2773,760 |
| Sn | 50 | 118,70 | 12,951 | 13,130 | 13,749 | 15, 635 | 51,811 | 207,331 | 604,264 | 2888,132 |
| Sb | 51 | 121,80 | 13, 475 | 13,662 | 14,306 | 16, 269 | 53,905 | 215,709 | 628,678 | 3004,814 |
| Тe | 52 | 127,60 | 14, 008 | 14,205 | 14,875 | 16, 916 | 56,043 | 224,254 | 653,576 | 3123,808 |
| Contining A.1 |
| (, Degree |
| Atom | Z2 | M2, а.е.м. | 179,5 | 170 | 160 | 145 | 90 | 60 | 45 | 30 |
| I | 53 | 126,90 | 14,552 | 14,757 | 15,452 | 17,572 | 58,219 | 232,961 | 678,955 | 3245,109 |
| Xe | 54 | 131,30 | 15,107 | 15,321 | 16,043 | 18,243 | 60,438 | 241,837 | 704,820 | 3368,723 |
| Cs | 55 | 132,90 | 15,671 | 15,894 | 16,643 | 18,926 | 62,698 | 250,878 | 731,167 | 3494, 647 |
| Вa | 56 | 137,30 | 16,246 | 16,479 | 17,256 | 19,622 | 65,001 | 260,085 | 757,998 | 3622,882 |
| La | 57 | 138,90 | 16,832 | 17,074 | 17,878 | 20,330 | 67,343 | 269,458 | 785,312 | 3753,426 |
| Сe | 58 | 140,10 | 17,427 | 17,678 | 18,512 | 21,050 | 69,728 | 278,996 | 813,108 | 3886,281 |
| Pr | 59 | 140,90 | 18,034 | 18,294 | 19,156 | 21,783 | 72,153 | 288,700 | 841,389 | 4021,446 |
| Nd | 60 | 144,20 | 18,650 | 18,920 | 19,812 | 22,529 | 74,621 | 298,570 | 870,154 | 4158,923 |
| Рm | 61 | 147,00 | 19,277 | 19,557 | 20,479 | 23,287 | 77,130 | 308,607 | 899,401 | 4298,709 |
| Sm | 62 | 150,40 | 19,914 | 20,205 | 21,157 | 24,058 | 79,681 | 318,809 | 929,133 | 4440,808 |
| Eu | 63 | 152,00 | 20,562 | 20,863 | 21,846 | 24,841 | 82,273 | 329,177 | 959,347 | 4585,216 |
| Go | 64 | 157,30 | 21,220 | 21,532 | 22,547 | 25,638 | 84,907 | 339,712 | 990,047 | 4731,935 |
| Тb | 65 | 158, 90 | 21,888 | 22,211 | 23,258 | 26,446 | 87,582 | 350,412 | 1021,228 | 4880,964 |
| Dy | 66 | 162,50 | 22,567 | 22,901 | 23,980 | 27,267 | 90,299 | 361,278 | 1052,893 | 5032,304 |
| Нo | 67 | 164,90 | 23,256 | 23,601 | 24,713 | 28,100 | 93,057 | 372,309 | 1085,042 | 5185,955 |
| Еr | 68 | 167,30 | 23,955 | 24,312 | 25,457 | 28,946 | 95,856 | 383,507 | 1117,673 | 5341,915 |
| Тm | 69 | 168,90 | 24,665 | 25,032 | 26,212 | 29,805 | 98,697 | 394,870 | 1150,788 | 5500, 186 |
| Yb | 70 | 173,00 | 25,385 | 25, 765 | 26,979 | 30,676 | 101,579 | 406,400 | 1184,388 | 5660,769 |
| Lu | 71 | 175,00 | 26,115 | 26,507 | 27,755 | 31,559 | 104,503 | 418,095 | 1218,470 | 5823,660 |
| Hf | 72 | 178,50 | 26,856 | 27,260 | 28,544 | 32,456 | 107,469 | 429,956 | 1253,035 | 5988,864 |
| Тa | 73 | 181,00 | 27,607 | 28,023 | 29,343 | 33,364 | 110,475 | 441,983 | 1288,084 | 6156,376 |
| W | 74 | 183,90 | 28,369 | 28,797 | 30,153 | 34,265 | 113,524 | 454,176 | 1323,617 | 6326,200 |
| Re | 75 | 186,20 | 29,141 | 29,581 | 30,975 | 35,219 | 116,613 | 466,534 | 1359,633 | 6498,335 |
| Os | 76 | 190,20 | 29,923 | 30,376 | 31,807 | 36,166 | 119,745 | 479,059 | 1396,133 | 6672,781 |
| Ir | 77 | 192,20 | 30,716 | 31,182 | 32,650 | 37,124 | 122,917 | 491,750 | 1433,115 | 6849,534 |
| Рt | 78 | 195,10 | 31,519 | 31,997 | 33,505 | 38,096 | 126,132 | 504,606 | 1470,581 | 7028,602 |
| Au | 79 | 197,00 | 32,332 | 32,824 | 34,370 | 39,079 | 129,387 | 517,628 | 1508,531 | 7209,979 |
| Hg | 80 | 200,60 | 33,156 | 33,661 | 35,246 | 40,076 | 132,684 | 530,817 | 1546,964 | 7393,666 |
| Tl | 81 | 204,40 | 34,096 | 34,509 | 36,134 | 41,085 | 136,023 | 544,171 | 1585,881 | 7579,665 |
| РВ | 82 | 207,20 | 34,943 | 35,367 | 37,032 | 42,106 | 139,403 | 557,691 | 1625,281 | 7767,972 |
| В¦ | 83 | 209,00 | 35,801 | 36,235 | 37,942 | 43,140 | 142,824 | 571,377 | 1665,164 | 7958,590 |
| РО | 84 | 210,00 | 36,669 | 37,114 | 38,862 | 44,186 | 146,287 | 585,228 | 1705,531 | 8151,519 |
| AT | 85 | 210,00 | 37,547 | 38,002 | 39,792 | 45,244 | 149,791 | 599,245 | 1746,380 | 8346,758 |
| RN | 86 | 222,00 | 38,435 | 38,905 | 40,737 | 46,318 | 153,339 | 613,431 | 1787,716 | 8544,311 |
| FR | 87 | 223,00 | 39,335 | 39,815 | 41,690 | 47,402 | 156,926 | 627,780 | 1829,533 | 8744,169 |
| RA | 88 | 226,00 | 40,244 | 40,736 | 42,655 | 48,498 | 160,55 | 642,295 | 1871,833 | 8946,343 |
| АС | 89 | 227, 00 | 41,164 | 41,668 | 43,630 | 49,607 | 164,225 | 656,976 | 1914,617 | 9150,824 |
| ТН | 90 | 232,00 | 42,094 | 42,611 | 44,617 | 50,729 | 167,937 | 671,823 | 1957,885 | 9357,617 |
| PA | 91 | 231,00 | 43,035 | 43,562 | 45,614 | 51,863 | 171,689 | 686,836 | 2001,635 | 9566,719 |
| U | 92 | 238,00 | 43,986 | 44,527 | 46,623 | 53,010 | 175,485 | 702,015 | 2045,870 | 9778,132 |

APPENDIX 2. A KINEMATIC FACTOR FOR HELIUM IONS WHILE ELASTIC SCATTERING FROM THE ATOMS

| Atomic number | (, Degree |
| --- | --- |
|  | 180 | 170 | 160 | 145 | 90 | 60 | 45 | 30 |
| 4 |  |  |  |  | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 0,750 |
| 6 | 0,040 | 0,041 | 0,043 | 0,510 | 0,200 | 0,476 | 0,659 | 0,832 |
| 8 | 0,111 | 0,113 | 0,118 | 0,134 | 0,333 | 0,589 | 0,738 | 0,873 |
| 10 | 0,184 | 0,186 186 | 0,193 | 0,213 | 0,429 | 0,661 | 0,787 | 0,897 |
| 12 | 0,250 | 0,253 | 0,260 | 0,282 | 0,500 | 0,711 | 0,820 | 0,914 |
| Contining A.2 |
| Atomic number | (, град |
|  | 180 | 170 | 160 | 145 | 90 | 60 | 45 | 30 |
| 14 | 0,309 | 0,311 | 0,319 | 0,342 | 0,556 | 0,748 | 0,844 | 0,926 |
| 16 | 0,360 | 0,363 | 0,371 | 0,394 | 0,600 | 0,776 | 0,863 | 0,935 |
| 18 | 0,405 | 0,408 | 0,416 | 0,439 | 0,636 | 0,799 | 0,877 | 0,942 |
| 20 | 0,444 | 0,447 | 0,455 | 0,478 | 0,667 | 0,817 | 0,889 | 0,948 |
| 22 | 0,479 | 0,482 | 0,490 | 0,512 | 0,692 | 0,833 | 0,899 | 0,952 |
| 24 | 0,510 | 0,513 | 0,521 | 0,542 | 0,714 | 0,846 | 0,907 | 0,956 |
| 26 | 0,538 | 0,540 | 0,548 | 0,569 | 0,733 | 0,857 | 0,914 | 0,960 |
| 28 | 0,563 | 0,565 | 0,572 | 0,592 | 0,750 | 0,866 | 0,920 | 0,962 |
| 30 | 0,585 | 0,587 | 0,594 | 0,614 | 0,765 | 0,875 | 0,925 | 0,965 |
| 32 | 0,605 | 0,607 | 0,614 | 0,633 | 0,778 | 0,882 | 0,929 | 0,967 |
| 34 | 0,623 | 0,626 | 0,632 | 0,650 | 0,789 | 0,889 | 0,933 | 0,969 |
| 36 | 0,640 | 0,642 | 0,649 | 0,666 | 0,800 | 0,895 | 0,937 | 0,971 |
| 38 | 0,655 | 0,657 | 0,664 | 0,681 | 0,810 | 0,900 900 | 0,940 | 0,972 |
| 40 | 0,669 | 0,671 | 0,678 | 0,694 | 0,818 | 0,905 | 0,943 | 0,974 |
| 42 | 0,682 | 0,684 | 0,690 | 0,706 | 0,826 | 0,909 | 0,946 | 0,975 |
| 44 | 0,694 | 0,696 | 0,702 | 0,718 | 0,833 | 0,913 | 0,948 | 0,976 |
| 46 | 0,706 | 0,707 | 0,713 | 0,728 | 0,840 | 0,917 | 0,950 | 0,977 |
| 48 | 0,716 | 0,718 | 0,723 | 0,738 | 0,846 | 0,920 | 0,952 | 0,978 |
| 50 | 0,726 | 0,727 | 0,733 | 0,747 | 0,852 | 0,923 | 0,954 | 0,979 |
| 52 | 0,735 | 0,736 | 0,742 | 0,755 | 0,857 | 0,926 | 0,956 | 0,980 |
| 54 | 0,743 | 0,745 | 0,750 | 0,763 | 0,862 | 0,929 | 0,958 | 0,980 |
| 56 | 0,751 | 0,753 | 0,758 | 0,771 | 0,867 | 0,931 | 0,959 | 0,981 |
| 58 | 0,759 | 0,760 | 0,765 | 0,778 | 0,871 | 0,933 | 0,960 | 0,982 |
| 60 | 0,766 | 0,767 | 0,772 | 0,784 | 0,875 | 0,935 | 0,962 | 0,982 |
| 62 | 0,772 | 0,774 | 0,778 | 0,791 | 0,879 | 0,937 | 0,963 | 0,983 |
| 64 | 0,779 | 0,780 | 0,784 | 0,796 | 0,882 | 0,939 | 0,964 | 0,983 |
| 66 | 0,784 | 0,786 | 0,790 | 0,802 | 0,886 | 0,941 | 0,965 | 0,984 |
| 68 | 0,790 | 0,792 | 0,796 | 0,807 | 0,889 | 0,943 | 0,966 | 0,984 |
| 70 | 0,795 | 0,797 | 0,801 | 0,812 | 0,892 | 0,944 | 0,967 | 0,985 |
| 72 | 0,801 | 0,802 | 0,806 | 0,817 | 0,895 | 0,946 | 0,968 | 0,985 |
| 74 | 0,805 | 0,807 | 0,811 | 0,821 | 0,897 | 0,947 | 0,969 | 0,986 |
| 76 | 0,810 | 0,811 | 0,815 | 0,826 | 0,900 | 0,949 | 0,970 | 0,986 |
| 78 | 0,814 | 0,816 | 0,819 | 0,830 | 0,902 | 0,950 | 0,970 | 0,986 |
| 80 | 0,819 | 0,820 | 0,824 | 0,834 | 0,905 | 0,951 | 0,971 | 0,987 |
| 82 | 0,823 | 0,824 | 0,827 | 0,837 | 0,07 | 0,952 | 0,972 | 0,987 |
| 84 | 0,826 | 0,828 | 0,831 | 0,841 | 0,909 | 0,953 | 0,972 | 0,987 |
| 86 | 0,830 | 0,831 | 0,835 | 0,844 | 0,911 | 0,955 | 0,973 | 0,988 |
| 88 | 0,834 | 0,835 | 0,838 | 0,847 | 0,913 | 0,956 | 0,974 | 0,988 |
| 90 | 0,837 | 0,838 | 0,842 | 0,851 | 0,915 | 0,957 | 0,974 | 0,988 |
| 92 | 0,840 | 0,841 | 0,845 | 0,854 | 0,917 | 0,957 | 0,975 | 0,988 |
| 94 | 0,843 | 0,844 | 0,848 | 0,856 | 0,918 | 0,958 | 0,975 | 0,989 |
| 96 | 0,846 | 0,847 | 0,851 | 0,859 | 0,920 | 0,959 | 0,976 | 0,989 |
| 98 | 0,849 | 0,850 | 0,853 | 0,862 | 0,922 | 0,960 | 0,976 | 0,989 |
| 100 | 0,852 | 0,853 | 0,856 | 0,864 | 0,923 | 0,961 | 0,977 | 0,989 |
| 102 | 0,855 | 0,856 | 0,859 | 0,867 | 0,925 | 0,962 | 0,977 | 0,990 |
| 104 | 0,857 | 0,858 | 0,861 | 0,869 | 0,92 | 0,962 | 0,978 | 0,990 |
| 106 | 0,860 | 0,861 | 0,864 | 0,872 | 0,927 | 0,963 | 0,978 | 0,990 |
| 108 | 0,862 | 0,863 | 0,866 | 0,874 | 0,929 | 0,964 | 0,979 | 0,990 |
| 110 | 0,865 | 0,866 | 0,868 | 0,876 | 0,930 | 0,964 | 0,979 | 0,990 |
| 112 | 0,867 | 0,868 | 0,871 | 0,878 | 0,931 | 0,965 | 0,979 | 0,990 |
| 114 | 0,869 | 0,870 | 0,873 | 0,880 | 0,932 | 0,966 | 0,980 | 0,991 |
| 116 | 0,871 | 0,872 | 0,875 | 0,882 | 0,933 | 0,966 | 0,980 | 0,991 |
| 118 | 0,873 | 0,874 | 0,877 | 0,884 | 0,934 | 0,967 | 0,980 | 0,991 |
| Contining A.2 |
| Atomic number | (, град |
|  | 180 | 170 | 160 | 145 | 90 | 60 | 45 | 30 |
| 120 | 0,875 | 0,876 | 0,879 | 0,886 | 0,935 | 0,967 | 0,981 | 0,991 |
| 122 | 0,877 | 0,878 | 0,881 | 0,888 | 0,937 | 0,968 | 0,981 | 0,991 |
| 124 | 0,879 | 0,880 | 0,882 | 0,889 | 0,938 | 0,968 | 0,981 | 0,991 |
| 126 | 0,881 | 0,882 | 0,884 | 0,891 | 0,938 | 0,969 | 0,982 | 0,992 |
| 128 | 0,882 | 0,883 | 0,886 | 0,892 | 0,939 | 0,969 | 0,982 | 0,992 |
| 130 | 0,884 | 0,885 | 0,887 | 0,894 | 0,940 | 0,970 | 0,982 | 0,992 |
| 132 | 0,886 | 0,887 | 0,889 | 0,896 | 0,941 | 0,970 | 0,982 | 0,992 |
| 134 | 0,887 | 0,888 | 0,891 | 0,897 | 0,942 | 0,971 | 0,983 | 0,992 |
| 136 | 0,889 | 0,890 | 0,892 | 0,898 | 0,943 | 0,971 | 0,983 | 0,992 |
| 138 | 0,890 | 0,891 | 0,894 | 0,900 | 0,944 | 0,971 | 0,983 | 0,992 |
| 140 | 0,892 | 0,893 | 0,895 | 0,901 | 0,944 | 0,972 | 0,983 | 0,992 |
| 142 | 0,893 | 0,894 | 0,896 | 0,903 | 0,945 | 0,972 | 0,984 | 0,992 |
| 144 | 0,895 | 0,896 | 0,898 | 0,904 | 0,946 | 0,973 | 0,984 | 0,993 |
| 146 | 0,896 | 0,897 | 0,899 | 0,905 | 0,947 | 0,973 | 0,984 | 0,993 |
| 148 | 0,898 | 0,898 | 0,900 | 0,906 | 0,947 | 0,973 | 0,984 | 0,993 |
| 150 | 0,899 | 0,900 | 0,902 | 0,908 | 0,948 | 0,974 | 0,984 | 0,993 |
| 152 | 0,900 | 0,901 | 0,903 | 0,909 | 0,949 | 0,974 | 0,985 | 0,993 |
| 154 | 0,901 | 0,902 | 0,904 | 0,910 | 0,949 | 0,974 | 0,985 | 0,993 |
| 156 | 0,902 | 0,903 | 0,905 | 0,911 | 0,950 | 0,975 | 0,985 | 0,993 |
| 158 | 0,904 | 0,904 | 0,906 | 0,912 | 0,951 | 0,975 | 0,985 | 0,993 |
| 160 | 0,905 | 0,906 | 0,908 | 0,913 | 0,951 | 0,975 | 0,985 | 0,993 |
| 162 | 0,906 | 0,907 | 0,909 | 0,914 | 0,952 | 0,976 | 0,986 | 0,993 |
| 164 | 0,907 | 0,908 | 0,910 | 0,915 | 0,952 | 0,976 | 0,986 | 0,993 |
| 166 | 0,908 | 0,909 | 0,911 | 0,916 | 0,953 | 0,976 | 0,986 | 0,994 |
| 168 | 0,909 | 0,910 | 0,912 | 0,917 | 0,953 | 0,976 | 0,986 | 0,994 |
| 170 | 0,910 | 0,911 | 0,913 | 0,918 | 0,954 | 0,977 | 0,986 | 0,994 |
| 172 | 0,911 | 0,912 | 0,914 | 0,919 | 0,955 | 0,977 | 0,986 | 0,994 |
| 174 | 0,912 | 0,913 | 0,915 | 0,920 | 0,955 | 0,977 | 0,987 | 0,994 |
| 176 | 0,913 | 0,914 | 0,916 | 0,921 | 0,956 | 0,978 | 0,987 | 0,994 |
| 178 | 0,914 | 0,915 | 0,917 | 0,921 | 0,956 | 0,978 | 0,987 | 0,994 |
| 180 | 0,915 | 0,916 | 0,917 | 0,922 | 0,957 | 0,978 | 0,987 | 0,994 |
| 182 | 0,916 | 0,916 | 0,918 | 0,923 | 0,957 | 0,978 | 0,987 | 0,994 |
| 184 | 0,917 | 0,917 | 0,919 | 0,924 | 0,957 | 0,978 | 0,987 | 0,994 |
| 186 | 0,918 | 0,918 | 0,920 | 0,925 | 0,958 | 0,979 | 0,987 | 0,994 |
| 188 | 0,918 | 0,919 | 0,921 | 0,925 | 0,958 | 0,979 | 0,988 | 0,994 |
| 190 | 0,919 | 0,920 | 0,922 | 0, 926 | 0,959 | 0,979 | 0,988 | 0,994 |
| 192 | 0,920 | 0,921 | 0,922 | 0,927 | 0,959 | 0,979 | 0,988 | 0,994 |
| 194 | 0,921 | 0,921 | 0,923 | 0,928 | 0,960 | 0,980 | 0,988 | 0,994 |
| 196 | 0,922 | 0,922 | 0,924 | 0,928 | 0,960 | 0,980 | 0,988 | 0,995 |
| 198 | 0,922 | 0,923 | 0,925 | 0,929 | 0,960 | 0,980 | 0,988 | 0,995 |
| 200 | 0,923 | 0,924 | 0,925 | 0,930 | 0,961 | 0,980 | 0,988 | 0,995 |

APPENDIX 3. A RECOIL NUCLEI KINEMATIC FACTOR

| Ion | Exit angle in the laboratory frame, Degree |
| --- | --- |
| Beam | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| M2= 1,008, a.m.u. . |
| 1Н | 1,000 | 0,970 | 0,883 | 0,750 | 0,587 | 0,413 | 0,250 | 0,117 | 0,030 |
| 2Н | 0,889 | 0,862 | 0,785 | 0,667 | 0,522 | 0,367 | 0,222 | 0,104 | 0,027 |
| 3Н | 0,751 | 0,728 | 0,663 | 0,563 | 0,441 | 0,310 | 0,188 | 0,088 | 0,023 |
| 4Не | 0,643 | 0,623 | 0,568 | 0,482 | 0,377 | 0,266 | 0,161 | 0,075 | 0,019 |
| Contining A.3 |
| Ion | Exit angle in the laboratory frame, Degree |
| Beam | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 7Li | 0,439 | 0,426 | 0,388 | 0,330 | 0,258 | 0,182 | 0,110 | 0,051 | 0,013 |
| 10В | 0,332 | 0,322 | 0,294 | 0,249 | 0,195 | 0,137 | 0,083 | 0,039 | 0,010 |
| 11В | 0,307 | 0,298 | 0,271 | 0,231 | 0,180 | 0,127 | 0,077 | 0,036 | 0,009 |
| 12С | 0,286 | 0,277 | 0,252 | 0,214 | 0,168 | 0,118 | 0,071 | 0,033 | 0,009 |
| 14N | 0,251 | . 0,243 | 0,221 | 0,188 | 0,147 | 0,104 | 0,063 | 0,029 | 0,008 |
| 15N | 0,236 | 0,229 | 0,208 | 0,177 | 0,138 | 0,098 | 0,059 | 0,028 | 0,007 |
| l6О | 0,223 | 0,216 | 0,197 | 0,167 | 0,131 | 0,092 | 0,056 | 0,026 | 0,007 |
| 19F | 0,191 | 0,186 | 0,169 | 0,144 | 0,112 | 0,079 | 0,048 | 0,022 | 0,006 |
| 20Ne | 0,183 | 0,177 | 0,161 | 0,137 | 0,108 | 0,076 | 0,046 | 0,021 | 0,006 |
| 32S | 0,119 | 0,115 | 0,105 | 0,089 | 0,070 | 0,049 | 0,030 | 0,014 | 0,004 |
| 35Cl | 0,109 | 0,106 | 0,096 | 0,082 | 0,064 | 0,045 | 0,027 | 0,013 | 0,003 |
| M2= 2,014, а.е.м. |
| 3Н | 0,960 | 0,931 | 0,848 | 0,720 | 0,564 | 0,397 | 0,240 | 0,112 | 0,029 |
| 4Не | 0,891 | 0,864 | 0,787 | 0,668 | 0,523 | 0,368 | 0,223 | 0,104 | 0,027 |
| 7Li | 0,693 | 0,672 | 0,612 | 0,520 | 0,407 | 0,286 | 0,173 | 0,018 | 0,021 |
| 10В | 0,558 | 0,541 | 0,492 | 0,418 | 0,327 | 0,230 | 0,139 | 0,065 | 0,017 |
| 11В | 0,523 | 0,507 | 0,462 | 0,329 | 0,307 | 0,216 | 0,131 | 0,061 | 0,016 |
| 12С | 0,492 | 0,477 | 0,435 | 0,369 | 0,289 | 0,203 | 0,123 | 0,058 | 0,015 |
| 14N | 0,440 | 0,426 | 0,388 | 0,330 | 0,285 | 0182 | 0,110 | 0,051 | 0,013 |
| 15N | 0,417 | 0,405 | 0,369 | 0,313 | 0,245 | 0,172 | 0,104 | 0,049 | 0,013 |
| l6О | 0,397 | 0,3,85 | 0,351 | 0,298 | 0,233 | 0,164 | 0,099 | 0,046 | 0,012 |
| 19F | 0,347 | 0,336 | 0,306 | 0,260 | 0,203 | 0,143 | 0,087 | 0,041 | 0,010 |
| 20Ne | 0,333 | 0,323 | 0,294 | 0,249 | 0,195 | 0,137 | 0,083 | 0,039 | 0,010 |
| 32S | 0,223 | 0,216 | 0,197 | 0,167 | 0,131 | 0,092 | 0,056 | 0,026 | 0,007 |
| 35Cl | 0,206 | 0,200 | 0,182 | 0,154 | 0,121 | 0,085 | 0,051 | 0,024 | 0,006 |
| M2=3,016, а.е.м. |
| 4Не | 0,980 | 0,951 | 0,866 | 0,735 | 0,575 | 0,405 | 0,245 | 0,115 | 0,030 |
| 7Li | 0,841 | 0,816 | 0,743 | 0,631 | 0,494 | 0,347 | 0,210 | 0,098 | 0,025 |
| 10В | 0,712 | 0,690 | 0,628 | 0,534 | 0,418 | 0,294 | 0,178 | 0,083 | 0,021 |
| 11В | 0,675 | 0,655 | 0,596 | 0,506 | 0,396 | 0,279 | 0,169 | 0,079 | 0,020 |
| 12С | 0,642 | 0,623 | 0,567 | 0,482 | 0,377 | 0,265 | 0,161 | 0,075 | 0,019 |
| 14N | 0,583 | 0,566 | 0,515 | 0,437 | 0,342 | 0,241 | 0,146 | 0,068 | 0,018 |
| 15N | 0,558 | 0,541 | 0,492 | 0,418 | 0,327 | 0,230 | 0,139 | 0,065 | 0,017 |
| l6О | 0,534 | 0,518 | 0,471 | 0,400 | 0,313 | 0,221 | 0,133 | 0,062 | 0,016 |
| 19F | 0,473 | 0,459 | 0,418 | 0,355 | 0,278 | 0,195 | 0,118 | 0,055 | 0,014 |
| 20Ne | 0,456 | 0,442 | 0,402 | 0,342 | 0,267 | 0,138 | 0,114 | 0,053 | 0,014 |
| 32S | 0,315 | 0,306 | 0,278 | 0,236 | 0,185 | 0,130 | 0,079 | 0,037 | 0,010 |
| 35Cl | 0,292 | 0,284 | 0,259 | 0,219 | 0,172 | 0,121 | 0,073 | 0,034 | 0,009 |
| M2= 4,003, а.е.м. |
| 7Li | 0,925 | 0,897 | 0,817 | 0,694 | 0,543 | 0,382 | 0,231 | 0,108 | 0,028 |
| 10В | 0,816 | 0,792 | 0,721 | 0,612 | 0,479 | 0,337 | 0,204 | 0,095 | 0,025 |
| 11В | 0,782 | 0,759 | 0,691 | 0,587 | 0,459 | 0,323 | 0,196 | 0,091 | 0,024 |
| 12С | 0,750 | 0,728 | 0,663 | 0,563 | 0,440 | 0,310 | 0,188 | 0,088 | 0,023 |
| 14N | 0,692 | 0,671 | 0,611 | 0,519 | 0,406 | 0,286 | 0,173 | 0,081 | 0,021 |
| 15N | 0,665 | 0,645 | 0,587 | 0,499 | 0,390 | 0,275 | 0,166 | 0,078 | 0,020 |
| l6О | 0,640 | 0,621 | 0,565 | 0,480 | 0,376 | 0,265 | 0,160 | 0,075 | 0,019 |
| 19F | 0,575 | 0,558 | 0,508 | 0,431 | 0,337 | 0,238 | 0,144 | 0,067 | 0,017 |
| 20Ne | 0,556 | 0,539 | 0,491 | 0,417 | 0,326 | 0,230 | 0,139 | 0,065 | 0,017 |
| 32S | 0,396 | 0,384 | 0,349 | 0,297 | 0,232 | 0,163 | 0,099 | 0,046 | 0,012 |
| 35Cl | 0,369 | 0,358 | 0,326 | 0,276 | 0,216 | 0,152 | 0,092 | 0,043 | 0,011 |

APPENDIX 4.  THE RUTHERFORD SCATTERING CROSS- SECTION FOR RECOIL NUCLEI

| Ions | Exit angle, Degree |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| М2 = 1,008 a.m.u; Z2 = 1; d(/d( = 10-27cm2•rad-1 |
| 2Н 3Н 4Не | 1,165Е1 9,180Е0 3,203Е1 | 1,220Е1 9,612Е0 3,354Е1 | 1,404Е1 1,106Е1 3,860Е1 | 1,794Е1 1,413Е1 4,932Е1 | 2,592Е1 2,042Е1 7,125Е1 | 4,386Е1 3,457Е1 1206E2 | 9,320Е1 7,344Е1 2,563Е2 | 2,912Е2 2,295Е2 8,006Е2 |
| 7Li | б,034Е1 | 6,318Е1 | 7,272Е1 | 9,290Е1 | 1,342Е2 | 2,272Е2 | 4,827Е2 | 1,508Е3 |
| 10В | 1,549Е2 | 1,622Е2 | 1,867Е2 | 2,385Е2 | 3,447Е2 | 5,834Е2 | 1,240Е3 | 3,874Е3 |
| 11В | 1,522Е2 | 1,594Е2 | 1,835Е2 | 2,344Е2 | 3,387Е2 | 5,732Е2 | 1,218Е3 | 3,805Е3 |
| 12С | 2,158Е2 | 2,260Е2 | 2,601Е2 | 3,323Е2 | 4,802Е2 | 8,127Е2 | 1,727Е3 | 5,395Е3 |
| 14N | 2,874Е2 | 3,009Е2 | 3,464Е2 | 4,425Е2 | 6,394Е2 | 1,082Е2 | 2,З00Е3 | 7,184Е3 |
| 15N | 2,848Е2 | 2,981Е2 | 3,432Е2 | 4,384Е2 | 6,334Е2 | 1072E3 | 2,278Е3 | 7,117Е3 |
| 16O | 3,689Е2 | 3,863Е2 | 4,446Е2 | 5,680Е2 | 8,207Е2 | 1,389Е3 | 2,951Е3 | 9,221Е3 |
| 19F | 4,582Е2 | 4,798Е2 | 5,522Е2 | 7,055E2 | 1,019Е3 | 1,725Е3 | 3,666Е3 | 1,145Е4 |
| 20Ne | 5,626Е2 | 5,890Е2 | 6,780Е2 | 8,б61Е2 | 1,251Е3 | 2Д18Е3 | 4,500Е3 | 1,406Е4 |
| 32S | 1,387Е3 | 1,453Е3 | 1,672Е3 | 2,136Е3 | 3,086Е3 | 5,224Е3 | 1,110Е4 | 3,468Е4 |
| 35Cl | 1,558Е3 | 1,631Е3 | 1,878Е3 | 2,399Е3 | 3,466Е3 | 5,867Е3 | 1,246Е4 | 3,894Е4 |
| М2 = 2,014 a.m.u; Z2 = 1; d(/d( = 10-27cm2•rad-1 |
| 3H | 3,593Е0 | 3,762Е0 | 4,330Е0 | 5,532Е0 | 7,993Е0 | 1,353Е1 | 2,875Е1 | 8,981Е1 |
| 4He | 1,157Е1 | 1,211Е1 | 1,394Е1 | 1,781Е1 | 2,574Е1 | 4,356Е1 | 9,255Е1 | 2,892Е2 |
| 7Li | 1,914Е1 | 2,000Е1 | 2,307Е1 | 2,947Е1 | 4,258Е1 | 7,208Е1 | 1,531Е2 | 4,785Е2 |
| 10В | 4,622Е1 | 4,839Е1 | 5,570Е1 | 7,116Е1 | 1,028Е2 | 1,740Е2 | 3,698Е2 | 1,155Е3 |
| 11В | 4,479Е1 | 4,689Е1 | 5,398Е1 | 6,986Е1 | 9,963Е1 | 1,686Е2 | 3,583Е2 | 1,119Е3 |
| 12С | 6,276Е1 | 6,570Е1 | 7,563Е1 | 9,б62Е1 | 1,396Е2 | 2,363Е2 | 5,020Е2 | 1,569Е3 |
| 14N | 8,198Е1 | 8,583Е1 | 9,879Е1 | 1,262Е2 | 1,824Е2 | 3,087Е2 | 6,558Е2 | 2,049Е3 |
| 15N | 8,058Е1 | 8,436Е1 | 9,711Е1 | 1,241Е2 | 1,792Е2 | 3,034Е2 | 6,446Е2 | 2,014Е3 |
| 16O | 1,036Е2 | 1,085Е2 | 1,249Е2 | 1,596Е2 | 2,305Е2 | 3,902Е2 | 8,291Е2 | 2,590Е3 |
| 19F | 1,266Е2 | 1,326Е2 | 1,526Е2 | 1,949Е2 | 2,817Е2 | 4,768Е2 | 1,013Е3 | 3,165Е3 |
| 20Ne | 1,547Е2 | 1,620Е2 | 1,865Е2 | 2,382Е2 | 3,442Е2 | 5,826Е2 | 1,238Е3 | 3,868Е3 |
| 32S | 3,691Е2 | 3,864Е2 | 4,448Е2 | 5,682Е2 | 8,210Е2 | 1,390Е3 | 2,953Е3 | 9,225Е3 |
| 35Cl | 4,124Е2 | 4,318Е2 | 4,970Е2 | 6,350Е2 | 9,175Е2 | 1,553Е3 | 3,299Е3 | 1,031Е4 |
| М2 = 3,016 a.m.u; Z2 = 1; d(/d( = 10-27cm2•rad-1 |
| 4He | 7,020Е0 | 7,350Е0 | 8,460Е0 | 1,081Е1 | 1,562Е1 | 2,643Е1 | 5,б16Е1 | 1,755Е2 |
| 7Li | 1,054Е1 | 1,103Е1 | 1,270Е1 | 1,622Е1 | 2,344Е1 | 3,967Е1 | 8,429Е1 | 2,633Е2 |
| 10В | 2,419Е1 | 2,533Е1 | 2,915Е1 | 3,724Е1 | 5,381Е1 | 9,108Е1 | 1,935Е2 | 6,046Е2 |
| 11В | 2,316Е1 | 2,425Е1 | 2,792Е1 | 3,566Е1 | 5,153Е1 | 8,722Е1 | 1,853Е2 | 5,790Е2 |
| 12С | 3,213Е1 | 3,364Е1 | 3,872Е1 | 4,947Е1 | 7,147Е1 | 1,210Е2 | 2,570Е2 | 8,030Е2 |
| 14N | 4,127Е1 | 4,321Е1 | 4,974Е1 | 6,354Е1 | 9,181Е1 | 1,554Е2 | 3,302Е2 | 1,032Е3 |
| 15N | 4,029Е1 | 4,218Е1 | 4,855Е1 | 6,203,Е1 | 8,962Е1 | 1,517Е2 | 3,223Е2 | 1,007Е3 |
| 16O | 5,150Е1 | 5,392Е1 | 6,206Е1 | 7,929Е1 | 1,146Е2 | 1,939Е2 | 4,120Е2 | 1,287Е3 |
| 19P | 6Д98Е1 | б,489Е1 | 7,4б9Е1 | 9,542Е1 | 1,379Е2 | 2,334Е2 | 4,958Е2 | 1,549Е3 |
| 20Ne | 7,543Е1 | 7,897Е1 | 9,090Е1 | 1,161E2 | 1,б78Е2 | 2,840Е2 | 6,034Е2 | 1,885Е3 |
| 32S | 1,744Е2 | 1,826Е2 | 2,1Д02Е2 | 2,686Е2 | 3,880Е2 | 6,5б8Е2 | 1,395ЕЗ | 4,360Е3 |
| 35Cl | 1,940Е2 | 2,031Е2 | 2,338Е2 | 2,987Е2 | 4,316Е2 | 7,305Е2 | 1,552ЕЗ | 4,849Е3 |
| 4He | 2,808Е1 | 2,940Е1 | 3,384Е1 | 4,323Е1 | 6,246Е1 | 1,057Е2 | 2,246Е2 | 7,018Е2 |
| 7Li | 4,214Е1 | 4,412Е1 | 5,079Е1 | 6,488Е1 | 9,375Е1 | 1,587Е2 | 3,371Е2 | 1,053Е3 |
| 10В | 9,675Е1 | 1,013Е2 | 1,166Е2 | 1,490Е2 | 2,152Е2 | 3,643Е2 | 7,740Е2 | 2,418Е3 |
| 11В | 9,265Е1 | 9,701Е1 | 1,117Е2 | 1,427Е2 | 2,061Е2 | 3,489Е2 | 7,419Е2 | 2,316Е3 |
| 12С | 1,285Е2 | 1,346Е2 | 1,549Е2 | 1,979Е2 | 2,859Е2 | 4,839Е2 | 1,028Е3 | 3,212Е3 |
| 14N | 1,651Е2 | 1,728Е2 | 1,990Е2 | 2,542Е2 | 3,672Е2 | 6,216Е2 | 1,321Е3 | 4,126Е3 |
| 15N | 1,612Е2 | 1,687Е2 | 1,942Е2 | 2,481Е2 | 3,585Е2 | 6,О68Е2 | 1,289Е3 | 4,028Е3 |
| 16O | 2,060Е2 | 2J57E2 | 2,483Е2 | 3,171Е2 | 4,582Е2 | 7,756Е2 | 1,648Е3 | 5,149Е3 |
| 19F | 2,479Е2 | 2,596Е2 | 2,988Е2 | 3,8,17Е2 | 5,515Е2 | 9,334Е2 | 1,983Е3 | 6,196Е3 |
| Contining A.4 |
| Ions | Exit angle, Degree |
|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| М2 = 4,003 a.m.u; Z2 = 1; d(/d( = 10-27cm2•rad-1 |
| 20Ne | 3,017Е2 | 3,159Е2 | 3,636Е2 | 4,645Е2 | 6,712Е2 | 1,136E3 | 2,414Е3 | 7,541Е3 |
| 32S | 6,977Е2 | 7,305Е2 | 8,409Е2 | 1,074Е3 | 1,522Е3 | 2,627Е3 | 5,582Е3 | 1,744Е4 |
| 35Cl | 7,761Е2 | 8,125Е2 | 9,35ЗЕ2 | 1,195Е3 | 1,726Е3 | 2,922Е3 | 6,208Е3 | 1,940Е4 |
| 7Li | 2,886Е1 | 3,022Е1 | 3,478Е1 | 4,444Е1 | 6,420E1 | 1,087Е2 | 2,309Е2 | 7,214E2 |
| 10В | 6,356Е1 | 6,655Е1 | 7,660Е1 | 9,786Е1 | 1,414Е2 | 2,393Е2 | 5,085Е2 | 1,589Е3 |
| 11В | 6,026Е1 | 6,309Е1 | 7,262Е1 | 9,278Е1 | 1,340Е2 | 2,269Е2 | 4,821Е2 | 1,506Е3 |
| 12С | 8,286Е1 | 8,675Е1 | 9,986Е1 | 1,276Е2 | 1,843Е2 | 3,120Е2 | 6,629Е2 | 2,071Е3 |
| 14N | 1,049Е2 | 1,098Е2 | 1,264Е2 | 1,615Е2 | 2,333Е2 | 3,950Е2 | 8,392Е2 | 2,622Е3 |
| 15N | 1,018Е2 | 1,066Е2 | 1,227Е2 | 1,567Е2 | 2,264Е2 | 3,832Е2 | 8,142Е2 | 2,544Е2 |
| 16O | 1,294Е2 | 1,355Е2 | 1,559Е2 | 1,992Е2 | 2,878Е2 | 4,872Е2 | 1,035ЕЗ | 3,234Е3 |
| 19P | 1,536Е2 | 1,608Е2 | 1,851Е2 | 2,365Е2 | 3,417Е2 | 5,784Е2 | 1,229ЕЗ | 3,840Е3 |
| 20Ne | 1,863Е2 | 1,950Е2 | 2,245Е2 | 2,868Е2 | 4,144Е2 | 7,014Е2 | 1,490ЕЗ | 4,656Е3 |
| 32S | 4,187Е2 | 4,384Е2 | 5,046Е2 | 6,447Е2 | 9,315Е2 | 1,577ЕЗ | 3,350ЕЗ | 1,047Е4 |
| 35Cl | 4,637Е2 | 4,855Е2 | 5,589Е2 | 7,140Е2 | 1,032ЕЗ | 1,746ЕЗ | 3,710ЕЗ | 1,159Е4 |

Remarks.  1,159E4 ↔ 1,159(104

APPENDIX 5. APPROXIMATION COEFFICIENTS OF PROTON STOPPING CROSS SECTION

| Atoms | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lH | 1,262 | 1,44 | 242,6 | 1,2Е4 | 0,1159 | 0,0005099 |
| 2Не | 1,229 | 1,397 | 484,5 | 5873 | 0,05225 | 0,00102 |
| 3Li | 1,411 | 1,6 | 725,6 | 3013 | 0,04578 | 0,00153 |
| 4Ве | 2,248 | 2,59 | 966 | 153,8 | 0,03475 | 0,002039 |
| 5B | 2,474 | 2,815 | 1206 | 1060 | 0,02855 | 0,002549 |
| бС | 2,631 | 2,989 | 1445 | 957,2 | 0,02819 | 0,003059 |
| 7N | 2,954 | 3,35 | 1683 | 1900 | 0,02513 | 0,003569 |
| 80 | 2,652 | 3 | 1920 | 2000 | 0,0223 | 0,004079 |
| 9F | 2,085 | 2,352 | 2157 | 2634 | 0,01816 | 0,004589 |
| 10Ne | 1,951 | 2,199 | 2393 | 2699 | 0,01568 | 0,005099 |
| 11Na | 2,542 | 2,869 | 2628 | 1854 | 0,01472 | 0,005609 |
| 12Mg | 3,792 | 4,293 | 2862 | 1009 | 0,01397 | 0,006118 |
| 13Al | 4,154 | 4,739 | 2766 | 164,5 | 0,02023 | 0,006628 |
| 14Si | 4,15 | 4,7 | 3329 | 550 | 0,01321 | 0,007138 |
| 15P | 3,232 | 3,647 | 3561 | 1560 | 0,01267 | 0,007648 |
| 16S | 3,447 | 3,891 | 3792 | 1219 | 0,01211 | 0,008158 |
| 17C1 | 5,047 | 5,714 | 4023 | 878,6 | 0,01178 | 0,008668 |
| 18Ar | 5,731 | 6,5 | 4253 | 530 | 0,01123 | 0,009178 |
| 19K | 5,151 | 5,833 | 4482 | 545,7 | 0,01129 | 0,009687 |
| 20Ca | 5,521 | 6,252 | 4710 | 553,3 | 0,01112 | 0,0102 |
| 2lSc | 5,201 | 5,884 | 4938 | 560,9 | 0,009995 | 0,01071 |
| 22Ti | 4,862 | 5,496 | 5165 | 568,5 | 6,009474 | 0,01122 |
| 23V | 4,48 | 5,055 | 5391 | 952,3 | 0,009117 | 0,011,73 |
| 24Сr | 3,983 | 4,489 | 5616 | 1336 | 0,008413 | 0,01224 |
| 25Mn | 3,469 | 3,907 | 5725 | 1461 | 0,008829 | 0,01275 |
| 2бFе | 3,519 | 3,963 | 6065 | 1243 | 0,007782 | 0,01326 |
| 27Со | 3,14 | 3,535 | 6288 | 1372 | 0,007361 | 0,01377 |
| 28Ni | 3,553 | 4,004 | 6205 | 555,1 | 0,008763 | 0,01428 |
| Contining A.5 |
| Atoms | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 |
| 29Cu | 3,696 | 4,175 | 4673 | 387,8 | 0,02188 | 0,01479 |
| 30Zn | 4,21 | 4,75 | 6953 | 295,2 | 0,006809 | 0,0153 |
| 31Ga | 5,041 | 5,697 | 7173 | 202,6 | 0,06725 | 0,01581 |
| 32 Ge | 5,554 | 6,3 | 6496 | 110 | 0,009689 | 0,01632 |
| 33As | 5,323 | 6,012 | 7611 | 292,5 | 0,006447 | 0,01683 |
| 34Se | 5,874 | 6,656 | 7395 | 117,5 | 0,007684 | 0,01734 |
| 35 Br | 5,611 | 6,335 | 8046 | 365,2 | 0,006244 | 0,01785 |
| 36Кг | 6,411 | 7,25 | 8262 | 220 | 0,006087 | 0,01836 |
| 37RЬ | 5,694 | 6,429 | 8478 | 292,9 | 0,006087 | 0,01886 |
| 38Sr | 6,339 | 7,159 | 8693 | 330,3 | 0,006003 | 0,01937 |
| 39Y | 6,407 | 7,234 | 8907 | 367,8 | 0,005889 | 0,01988 |
| 4()Zr | 6,734 | 7,603 | 9120 | 405,2 | 0,005765 | 0,02039 |
| 4lNb | 6,902 | 7,791 | 9333 | 442,7 | 0,005587 | 0,0209 |
| 42Mo | 6,425 | 7,248 | 9545 | 480,2 | 0,005367 | 0,02141 |
| 43Tc | 6,799 | 7,671 | 9756 | 517,6 | 0,005315 | 0,02192 |
| 44Ru | 6,108 | 6,887 | 9966 | 555,1 | 0,005151 | 0,02243 |
| 45 Rh | 5,924 | 6,677 | 1,018Ё4 | 592,5 | 0,004919 | 0,02294 |
| 46Pd | 5,238 | 5,9 | 1,038Е4 | 630 | 0,004758 | 0,02345 |
| 47Ag | 5,623 | 6,354 | 7160 | 337,6 | 0,01394 | 0,02396 |
| 48Cd | 5,814 | 6,554 | 1,08Е4 | 355,5 | 0,004626 | 0,02447 |
| 49 In | 6,23 | 7,024 | 1,101Е4 | 370,9 | 0,00454 | 0,02498 |
| 50Sn | 6,41 | 7,227 | 1,121E4 | 386,4 | 0,004474 | 0,02549 |
| 51Sb | 7,5 | 8,48 | 8608 | 348 | 0,009074 | 0,026 |
| 52Te | 6,979 | 7,871 | 1,162Е4 | 392,4 | 0,004402 | 0,02651 |
| 53I | 7,725 | 8,716 | 1,183Е4 | 394,8 | 0,004376 | 0,02702 |
| 54Xe | 8,231 | 9,289 | 1,203Е4 | 397,3 | 0,004384 | 0,02753 |
| 55Cs | 7,287 | 8,218 | 1,223Е4 | 399,7 | 0,004447 | 0,02804 |
| 5бВа | 7,899 | 8,911 | 1,243Е4 | 402,1 | 0,004511 | 0,02855 |
| 57La | 8,041 | 9,071 | 1,263E4 | 304,5 | 0,00454 | 0,02906 |
| 58Ce | 7,489 | 8,444 | 1,283E4 | 406,9 | 0,00442 | 0,02957 |
| 59Pr | 7,291 | 8,219 | 1,3О3Е4 | 409,3 | 0,004298 | 0,03008 |
| 60Nd | 7,098 | 8,0 | 1,323Е4 | 411,8 | 0,004182 | 0,03059 |
| 61Pm | 6,91 | 7,78 | 1,343E4 | 414,2 | 0,004058 | 0,0311 |
| 62Sm | 6,728 | 7,58 | 1,362Е4 | 416,6 | 0,003976 | 0,03161 |
| 63Еu | 6,551 | 7,38 | 1,382Е4 | 419 | 0,003877 | 0,03212 |
| 64Gd | 6,739 | 7,592 | 1,402Е4 | 421,4 | 0,003863 | 0,03263 |
| 65Tb | 6,212 | 6,996 | 1,421Е4 | 423,9 | 0,003725 | 0,03314 |
| 66Dy | 5,517 | 6,21 | 1,44Е4 | 426,3 | 0,003632 | 0,03365 |
| 67Но | 5,219 | 5,874 | 1,46Е4 | 428,7 | 0,003498 | 0,03416 |
| 68Er | 5,071 | 5,706 | 1,479Е4 | 433 | 0,003405 | 0,03467 |
| 69Тm | 4,926 | 5,542 | 1,498Е4 | 433,5 | 0,003342 | 0,03518 |
| 70Yb | 4,787 | 5,386 | 1,517Е4 | 435,9 | 0,003292 | 0,03569 |
| 71Lu | 4,893 | 5,505 | 1,536Е4 | 438,4 | 0,003243 | 0,0362 |
| 72Hf | 5,028 | 5,657 | 1,55Е4 | 440,8 | 0,003195 | 0,03671 |
| 73Та | 4,738 | 5,329 | 1,574Е4 | 443,2 | 0,003186 | 0,03722 |
| 74W | 4,574 | 5,144 | 1,593Е4 | 442,4 | 0,003144 | 0,03773 |
| 75Re | 5,2 | 5,851 | 1,612Е4 | 441,6 | 0,003122 | 0,03824 |
| 7 60s | 5,07 | 5,704 | 1,63Е4 | 440,9 | 0,003082 | 0,03875 |
| 77Ir | 4,945 | 5,563 | 1,649Е4 | 440,1 | 0,002965 | 0,03926 |
| 78Pt | 4,476 | 5,034 | 1,667Е4 | 439,3 | 0,002871 | 0,03977 |
| 79Au | 4,856 | 5,46 | 1,832Е4 | 438,5 | 0,002542 | 0,04028 |
| 80Hg | 4,308 | 4,843 | 1,704Е4 | 487,8 | 0,002882 | 0,04079 |
| 81Tl | 4,723 | 5,311 | 1,722Е4 | 537 | 0,002913 | 0,0413 |
| 82Pb | 5,319 | 5,982 | 1,74Е4 | 586,3 | 0,002871 | 0,04181 |
| Contining A..5 |
| Atoms | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 |
| 83Bi | 5,956 | 6,7 | 1,78Е4 | 677 | 0,00266 | 0,04232 |
| 84Po | 6,158 | 6,928 | 1,777Е4 | 586,3 | 0,002812 | 0,04283 |
| 85At | 6,204 | 6,979 | 1,795Е4 | 586,3 | 0,002776 | 0,04334 |
| 86Rn | 6,181 | 6,954 | 1,812Е4 | 586,3 | 0,002748 | 0,04385 |
| 87Fr | 6,949 | 7,82 | 1,83Е4 | 586,3 | 0,002737 | 0,04436 |
| 88Ra | 7,506 | 8,448 | 1,848Е4 | 586,3 | 0,002727 | 0,04487 |
| 89Ac | 7,649 | 8,609 | 1,866Е4 | 586,3 | 0,002697 | 0,04538 |
| 90Th | 7,71 | 8,679 | 1,883Е4 | 586,3 | 0,002641 | 0,04589 |
| 91Pa | 7,407 | 8,336 | 1,901Е4 | 586,3 | 0,002603 | 0,0464 |
| 92U | 7,29 | 8,204 | 1,918Е4 | 586,3 | 0,002573 | 0,04691 |
| Atoms | С7 | С8 | С9 | С10 | С11 | С12 |
| lH | 5,436Е4 | -5,052 | 2,049 | -0,3044 | 0,01966 | -0,0004659 |
| 2Не | 2,451Е4 | -2,158 | 0,8278 | -0,1172 | 0,007259 | -0,000166 |
| 3Li | 2,147Е4 | -0,5831 | 0,562 | -0,1183 | 0,009298 | -0,0002498 |
| 4Ве | 1,63Е4 | 0,2779 | 0,1745 | -0,005648 | 0,005155 | -0,0001488 |
| 5B | 1,345Е4- | -2,445 | 1,238 | -0,2205 | 0,0156 | -0,000393 |
| бС | 1,322Е4 | -4,38 | 2,44 | -0,3283 | 0,02221 | -0,0005417 |
| 7N | 1,179Е4 | -5,054 | 2,325 | -0,3713 | 0,02506 | -0,0006109 |
| 80 | 1,046Е4 | -6,734 | 3,019 | -0,4748 | 0,03171 | -0,0007669 |
| 9F | 8517 | -5,571 | 2,449 | -0,3781 | 0,02483 | -0,0005919 |
| 10Ne | 7353 | -4,408 | 1,879 | -0,2814 | 0,01796 | -0,0004168 |
| 11Na | 6905 | -4,959 | 2,073 | -0,3054 | 0,0921 | -0,0004403 |
| 12Mg | 6551 | -5,51 | 2,266 | -0,3295 | 0,02047 | -0,0004637 |
| 13Al | 6309 | -6,061 | 2,46 | -0,3535 | 0,02173 | -0,0004871 |
| 14Si | 6194 | -6,294 | 2,538 | -0,3628 | 0,0222 | -0,0004956 |
| 15P | 5942 | -6,527 | 2,616 | -0,3721 | 0,02267 | -0,000504 |
| 16S | 5678 | -6,761 | 2,694 | -0,3814 | 0,02314 | -0,0005125 |
| 17C1 | 5524, | -6,991 | 2,773 | -0,3907 | 0,02361 | -0,0005209 |
| 18,Ar | 5268 | -7,227 | 2,851 | -0,4 | 0,02407 | -0,0805294 |
| 19K | 5295 | -7,44 | 2,923 | -0,4094 | 0,02462 | -0,0005411 |
| 20Ca | 5214 | -7,653 | 2,995 | -0,4187 | 0,02516 | -0,0005529 |
| 2lSc | 4688 | -8,012 | 3,123 | -0,435 | 0,02605 | -0,0005707 |
| 22Ti | 4443 | -8,371 | 3,251 | -0,4513 | 0,02694 | -0,0005886 |
| 23V | 4276 | -8,731 | 3,379 | -0,4676 | 0,02783 | -0,0006064 |
| 24Сr | 3946 | -9,09 | 3,507 | -0,4838 | 0,02872 | -0,0006243 |
| 25Mn | 3785 | -9,449 | 3,635 | -0,5001 | 0,02961 | -0,0006421 |
| 2бFе | 3650 | -9,809 | 3,763 | -03164 | 0,0305 | -0,00066 |
| 27Со | 3453 | -10,17 | 3,1891 | -0,5327 | 0,03139 | -0,0006779 |
| 28Ni | 3297 | -10,53 | 4,019 | -0,549 | 0,03229 | -0,0006957 |
| 29Cu | 3174 | -11,18 | 4,252 | -0,5791 | 0,03399 | -0,0007314 |
| 30Zn | 3194 | -11,57 | 4,394 | -0,598 | 0,03506 | -0,0007537 |
| 31Ga | 3154 | -11,95 | 4,537 | -0,6169 | 0,03613 | -0,0007759 |
| 32 Ge | 3097 | -12,34 | 4,68 | -0,6358 | 0,03721 | -0,0007981 |
| 33As | 3024 | -12,72 | 4,823 | -0,6547 | 0,03828 | -0,0008203 |
| 34Se | 3006 | -13,11 | 4,965 | -0,6735 | 0,03935 | -0,0008425 |
| 35 Br | 2928 | -13,4 | 5,083 | -0,6906 | 0,04042 | -0,0008675 |
| 36Кг | 2855 | -13,69 | 5,2 | -0,7076 | 0,0415 | -0,0008925 |
| 37RЬ | 2855 | -13,92 | 5,266 | -0,714 | 0,04173 | -0,0008943 |
| 38Sr | 2815 | -14,14 | 5,331 | -0,7205 | 0,04196 | -0,0008962 |
| 39Y | 2762 | -14,36 | 5,397 | -0,7269 | 0,0419 | -0,000898 |
| 4()Zr | 2704 | -14,59 | 5,463 | -0,7333 | 0,04242 | -0,0008998 |
| 4lNb | 2621 | -16,22 | 6,094 | -0,8225 | 0,04791 | -0,001024 |
| 42Mo | 2517 | -17,85 | 6,725 | -0,9116 | 0,05339 | -0,001148 |
| 43Tc | 2493 | -17,96 | 6,752 | -0,9135 | 0,05341 | -0,001147 |
| Contining A.5 |
| Atoms | С7 | С8 | С9 | С10 | С11 | С12 |
| 44Ru | 2416 | -18,07 | 6,779 | -0,9154 | 0,05342 | -0,001145 |
| 45 Rh | 2307 | -18,18 | 6,806 | -0,9173 | 0,05343 | -0,001143 |
| 46Pd | 2231 | -18,28 | 6,833 | -0,9192 | 0,05345 | -0,001142 |
| 47Ag | 2193 | -18,39 | 6,96 | -0,9211 | 0,05346 | -0,00114 |
| 48Cd | 2170 | -18,62 | 6,915 | -0,9243 | 0,0534 | -0,001134 |
| 49 In | 2129 | -18,85 | 6,969 | -0,09275 | 0,05335 | -0,001127 |
| 50Sn | 2099 | -19,07 | 7,024 | -0,9308 | 0,05329 | -0,001121 |
| 51Sb | 2069 | -19,57 | 7,225 | -0,9603 | 0,05518 | -0,001165 |
| 52Te | 2065 | -20,07 | 7,426 | -0,9899 | 0,05707 | -0,001209 |
| 53I | 2052 | -20,56 | 7,627 | -1,019 | 0,05896 | -0,001254 |
| 54Xe | 2056 | -21,06 | 7,828 | -1,049 | 0,06085 | -0,001298 |
| 55Cs | 2086 | -20,4 | 7,54 | -1,004 | 0,05782 | -0,001224 |
| 5бВа | 2116 | -19,74 | 7,252 | -0,9588 | 0,05479 | -0,001151 |
| 57La | 2129 | -19,08 | 6,964 | -0,9136 | 0,05176 | -0,001077 |
| 58Ce | 2073 | -18,43 | 6,677 | -0,8684 | 0,04872 | -0,001003 |
| 59Pr | 2016 | -17,77 | 6,389 | -0,8233 | 0,04569 | -0,0009292 |
| 60Nd | 1962 | -17Д1 | 6,101 | -0,7781 | 0,04266 | -0,0008553 |
| 61Pm | 1903 | -16,45 | 5,813 | -0,733 | 0,03963 | -0,0007815 |
| 62Sm | 1865 | -15,79 | 5,526 | -0,6878 | 0,0366 | -0,0007077 |
| 63Еu | 1819 | . -15,13 | 5,238 | -0,6426 | 0,03357 | -0,0006339 |
| 64Gd | 1812 | -14,47 | 4,95 | -0,5975 | 0,03053 | -0,0005601 |
| 65Tb | 1747 | -14,56 | 4,984 | -0,6022 | 0,03082 | -0;0005668 |
| 66Dу | 1703 | -14,65 | 5,018 | -6,6069 | 0,03411 | -0,0005734 |
| 67Но | 1640 | -14,74 | 5,051 | -0,6117 | 0,03141 | -0,0005801 |
| 68Er | 1597 | -14,83 | 5,085 | -0,6164 | 0,0317 | -0,0005867 |
| 669Тm | 1567 | -14,91 | 5,119 | -0,6211 | 0,03199 | -0,0005933 |
| 70Yb | 1544 | -15 | 5,153 | -0,6258 | 0,03228 | -0,0006 |
| 71Lu | 1521 | -15,09 | 5,186 | -0,6305 | 0,03257 | -0,0006066 |
| 72Hf | 1499 | -15,18 | 5,22 | -0,6353 | 0,03286 | -00006133 |
| 73Та | 1494 | -15,27 | 5,254 | -0,64 | 0,03315 | -0,0006199 |
| 74W | 1475 | -15,67 | 5,392 | -0,6577 | 0,03418 | -0,0006426 |
| 75Re | 1464 | -16,07 | 5,529 | -0,6755 | 0,03521 | -0,0006654 |
| 7 60s | 1446 | -16,47 | 5,667 | -0,6932 | 0,03624 | -0,0006881 |
| 77Ir | 1390 | -16,88 | 5,804 | -0,711 | 0,03727 | -0,0007109 |
| 78Pt | 1347 | -17,28 | 5,942 | -0,7287 | 0,0383 | -0,0007336 |
| 79Au | 1354 | -17,02 | 5,846 | -0,7149 | 0,0374 | -0,0007114 |
| 10Hg | 1352 | -17,84 | 6,183 | -0,7659 | 0,04076 | -0,0007925 |
| 81Tl | 1366 | -18,66 | 6,52 | -0,8169 | 0,04411 | -0,0008737 |
| 82Pb | 1347 | -19,48 | 6,857 | -0,8672 | 0,04747 | -0,0009548 |
| 83Bi | 1336 | -19,55 | 6,871 | -0,8686 | 0,04748 | -0,0009544 |
| 84Рo | 1319 | -19,62 | 6,884 | -0,8694 | 0,04748 | -0,000954 |
| 85At | 1302 | -19,69 | 6,898 | -0,8702 | 0,04749 | -0,0009536 |
| 86Rn | 1289 | -19,76 | 6,912 | -0,871 | 0,04749 | -0,0009532 |
| 87Fr | 1284 | -19,83 | 6,926 | -0,8718 | 0,04750 | -0,0009528 |
| 88Ra | 1279 | -19,90 | 6,94 | -0,8726 | 0,04751 | -0,0009524 |
| 89Ac | 1265 | -19,97 | 6,953 | -0,8733 | 0,04751 | -0,000952 |
| 90Th | 1239 | -20,04 | 6,967 | -0,8741 | 0,04752 | -0,0009516 |
| 91Pa | 1221 | -20,11 | ,6,981 | -0,8749 | 0,04752 | -0,0009512 |
| 92U | 1207 | -20,18 | 6,995 | -0,8757 | 0,04753 | -0,0009508 |

APPROXIMATION FORMULAS OF PROTON-STOPPING CROSS SECTION

Energy range of 1 ( 10 KeV, eV(cm-2/1015:

( = С1 Е1/2.

Energy range of 10 ( 999 KeV, eV(cm-2/1015:

(в 1/( = 1/(н + 1/(в ;  (н = С2 Е0,45; (в = ,

Е – [KeV]

Energy range of 1 ( 100 MeV, eV(cm-2/1015:

( = (С6/(”)[ln[C7( 2/(1 - ( 2)] - ( 2 - ,

(2 = 1 – (Е/938260 + 1)-2.

APPENDIX 6. PROTON-STOPPING CROSS SECTIONS ((, eV( cm2/1015) AND THE FREE PATH (R, micron) IN SOLIDS

| Е, кeV | 6С | 13А1 | 14Si | 22Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1 | 0,06 | 2,63 | 0,07 | 4,15 | 0,09 | 4,15 | 0,07 | 4,86 |
| 2 | 0,09 | 3,72 | 0,11 | 5,88 | 0,13 | 5,87 | 0,10 | 6,88 |
| 3 | 0,11 | 4,56 | 0,13 | 7,20 | 0,16 | 7,19 | 0,12 | 8,42 |
| 4 | 0,13 | 5,26 | 0,15 | 8,31 | 0,19 | 8,30 | 0,14 | 9,72 |
| 5 | 0,14 | 5,88 | 0,17 | 9,29 | 0,21 | 9,28 | 0,16 | 10,87 |
| 6 | 0,16 | 6,45 | 0,19 | 10,18 | 0,23 | 10,17 | 0,17 | 11,91 |
| 7 | 0,17 | 6,96 | 0,21 | 10,99 | 0,25 | 10,98 | 0,19 | 12,86 |
| .8 | 0,18 | 7,44 | 0,22 | 11,75 | 0,27 | 11,74 | 0,20 | 13,75 |
| 9 | 0,20 | 7,89 | 0,23 | 12,46 | 0,28 | 12,45 | 0,21 | 14,59 |
| 10 | 0,21 | 8,32 | 0,25 | 13,14 | 0,30 | 13,12 | 0,22 | 15,38 |
| 20 | 0,30 | 11,06 | 0,36 | 17,24 | 0,43 | 17,53 | 0,32 | 20,66 |
| 30 | 0,37 | 12,77 | 0,45 | 19,53 | 0,54 | 20,38 | 0,40 | 24,21 |
| 40 | 0,44 | 13,87 | 0,53 | 20,72 | 0,63 | 22,29 | 0,47 | 26,73 |
| 50 | 0,50 | 14,53 | 0,61 | 21,22 | 0,72 | 23,53 | 0,53 | 28,50 |
| 60 | 0,56 | 14,88 | 0,68 | 21,28 | 0,80 | 24,25 | 0,59 | 29,71 |
| 70 | 0,62 | 15,00 | 0,76 | 21,10 | 0,88 | 24,59 | 0,65 | 30,45 |
| 80 | 0,68 | 14,95 | 0,84 | 20,78 | 0,96 | 24,64 | 0,71 | 30,84 |
| 90 | 0,73 | 14,78 | 0,92 | 20,40 | 1,05 | 24,47 | 0,76 | 30,95 |
| 100 | 0,79 | 14,54 | 1,00 | 19,99 | 1,13 | 24,16 | 0,82 | 30,83 |
| 200 | 1,48 | 11,41 | 1,92 | 16,58 | 2,06 | 19,23 | 1,44 | 25,69 |
| 300 | 2,34 | 9,30 | 3,00 | 14,36 | 3,22 | 15,78 | 2,20 | 21,18 |
| 400 | 3,37 | 7,96 | 4,23 | 12,75 | 4,59 | 13,63 | 3,10 | 18,29 |
| 500 | 4,55 | 7,02 | 5,61 | 11,49 | 6,16 | 12,14 | 4,12 | 16,31 |
| 600 | 5,87 | 6,31 | 7,12 | 10,48 | 7,90 | 11,02 | 5,25 | 14,84 |
| 700 | 7,34 | 5,75 | 8,77 | 9,65 | 9,81 | 10,13 | 6,49 | 13,69 |
| 800 | 8,94 | 5,29 | 10,56 | 8,95 | 11,87 | 9,40 | 7,83 | 12,74 |
| 900 | 10,6,7 | 4,91 | 12,48 | 8,36 | 14,08 | 8,78 | 9,25 | 11,95 |
| Е, кэв | 23V | 24Сr | 26Fe | 27Сo |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1 | 0,06 | 4,48 | 0,06 | 3,98 | 0,06 | 3,52 | 0,07 | 3,14 |
| 2 | 0,08 | 6,34 | 0,08 | 5,63 | 0,09 | 4,98 | 0,09 | 4,44 |
| 3 | 0,10 | 7,76 | 0,10 | 6,90 | 0,11 | 6,10 | 0,12 | 5,44 |
| Contining A.6 |
| Е, кeV | 23V | 24Сr | 26Fe | 27Сo |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 4 | 0,12 | 8,96 | 0,12 | 7,97 | 0,13 | 7,04 | 0,14 | 6,28 |
| 5 | 0,13 | 10,02 | 0,13 | 8,91 | 0,14 | 7,87 | 0,15 | 7,02 |
| 6 | 0,15 | 10,97 | 0,14 | 9,76 | 0,16 | 8,62 | 0,17 | 7,69 |
| 7 | 0,16 | 11,85 | 0,15 | 10,54 | 0,17 | 9,31 | 0,18 | 8,31 |
| 8 | 0,17 | 12,67 | 0,17 | 11,27 | 0,18 | 9,95 | 0,20 | 8,88 |
| 9 | 0,18 | 13,44 | 0,18 | 11,95 | 0,20 | 10,56 | 0,21 | 9,42 |
| 10 | 0,19 | 14,17 | 0,19 | 12,60 | 0,21 | 11,13 | 0,22 | 9,93 |
| 20 | 0,27 | 19,11 | 0,27 | 17,03 | 0,38 | 15,08 | 0,31 | 13,47 |
| 30 | 0,34 | 22,52 | 0,33 | 20,16 | 0,37 | 17,88 | 0,39 | 16,01 |
| 40 | 0,40 | 23,05 | 0,39 | 22,54 | 0,43 | 20,05 | 0,45 | 18,00 |
| 50 | 0,45 | 26,96 | 0,44 | 24,40 | 0,49 | 21,78 | 0,51 | 19,60 |
| 60 | 0,50 | 28,38 | 0,49 | 25,86 | 0,54 | 23,17 | 0,57 | 20,92 |
| 70 | 0,55 | 29,41 | 0,53 | 27,00 | 0,59 | 24,27 | 0,62 | 22,00 |
| 80 | 0,60 | 30,11 | 0,58 | 27,86 | 0,64 | 25,15 | 0,67 | 22,88 |
| 90 | 0,64 | 30,54 | 0,62 | 28,48 | 0,68 | 25,83 | 0,72 | 23,58 |
| 100 | 0,69 | 30,75 | 0,66 | 28,91 | 0,73 | 26,33 | 0,76 | 24,14 |
| 200 | 1,16 | 27,37 | 1,08 | 27,43 | 1,17 | 26,01 | 1,21 | 24,81 |
| 300 | 1,71 | 22,74 | 1,55 | 23,35 | 1,65 | 22,75 | 1,68 | 22,23 |
| 400 | 2,38 | 19,46 | 2,11 | 20,04 | 2,21 | 19,85 | 2,21 | 19,64 |
| 500 | 3,14 | 17,18 | 2,75 | 17,63 | 2,84 | 17,65 | 2,81 | 17,57 |
| 600 | 3,99 | 15,51 | 3,47 | 15,85 | 3,54 | 15,99 | 3,48 | 15,97 |
| 700 | 4,92 | 14,23 | 4,23 | 14,49 | 4,31 | 14,70 | 4,21 | 14,70 |
| 800 | 5,94 | 13,20 | 5,12 | 13,41 | 5,15 | 13,67 | 4,99 | 13,68 |
| 900 | 7,02 | 12,35 | 6,05 | 12,52 | 6,04 | 12,81 | 5,83 | 12,84 |
| Е, кeV | 28Ni | 29Cu | 30Zn | 31Ga |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1 | 0,06 | 3,55 | 0,06 | 3,70 | 0,07 | 4,21 | 0,07 | 5,04 |
| 2 | 0,08 | 5,03 | 0,09 | 5,23 | 0,10 | 5,95 | 0,10 | 7,13 |
| 3 | 0,10 | 6,15 | 0,11 | 6,40 | 0,12 | 7,29 | 0,13 | 8,73 |
| 4 | 0,12 | 7,11 | 0,12 | 7,39 | 0,14 | 8,42 | 0,15 | 10,08 |
| 5 | 0,13 | 7,95 | 0,14, | 8,27 | 0,16 | 9,41 | 0,17 | 11,27 |
| 6 | 0,15 | ,8,70 | 0,15 | 9,05 | 0,17 | 10,31 | 0,18 | 12,35 |
| 7 | 0,16 | 9,40 | 0,16 | 9,78 | 0,19 | 11,14 | 0,20 | 13,34 |
| 8 | 0,17 | 10,05 | 0,18 | 10,45 | 0,20 | 11,91 | 0,21 | 14,26 |
| 9 | 0,18 | 10,66 | 0,19 | 11,09 | 0,21 | 12,63 | 0,23 | 15,12 |
| 10 | 0,19 | 11,24 | 0,20 | 11,69 | 0,22 | 13,31 | 0,24 | 15,94 |
| 20 | 0,27 | 15,19 | 0,28 | 15,72 | 0,32 | 17,95 | 0,34 | 21,39 |
| 30 | 0,34 | 17,96 | 0,35 | 18,44 | 0,40 | 21,12 | 0,43 | 25,00 |
| 40 | 0,40 | 20,06 | 0,41 | 20,39 | 0,47 | 23,42 | 0,50 | 27,48 |
| 50 | 0,45 | 2f,68 | 0,47 | 21,80 | 0,53 | 25,10 | 0,57 | 29,13 |
| 60 | 0,50 | 22,92 | 0,52 | 22,80 | 0,59 | 26,30 | 0,64 | 30,16 |
| 70 | 0,55 | 23,86 | 0,57 | 23,49 | 0,65 | 27,10 | 0,70 | 30,71 |
| 80 | 0,59 | 24,55 | 0,62 | 23,93 | 0,70 | 27,58 | 0,77 | 30,87 |
| 90 | 0,63 | 25,02 | 0,67 | 24,20 | 0,76 | 27,82 | 0,83 | 30,80 |
| 100 | 0,68 | 25,33 | 0,72 | 24,33 | 0,81 | 27,87 | 0,89 | 30,53 |
| 200 | 1,12 | 23,89 | 1,21 | 22,95 | 1,39 | 24,52 | 1,59 | 25,51 |
| 300 | 1,61 | 21,01 | 1,75 | 20,91 | 2,06 | 21,21 | 2,43 | 21,98 |
| 400 | 2,16 | 18,80 | 2,34 | 19,14 | 2,83 | 18,99 | 3,37 | 19,72 |
| 500 | 2,77 | 17,15 | 2,98 | 17,64 | 3,67 | 17,38 | 4,41 | 18,07 |
| 600 | 3,44 | 15,85 | 3,68 | 16,36 | 4,58 | 16,12 | 5,54 | 16,77 |
| 700 | 4,15 | 14,80 | 4,43 | 15, 25 | 5,56 | 15,09 | 6,75 | 15,70 |
| 800 | 4,92 | 13,91 | 5,23 | 14,29 | 6,61 | 14,22 | 8,03 | 14,79 |
| 900 | 5,73 | 13,14 | 6,08 | 13,45 | 7,71 | 13,46 | 9,40 | 14,00 |
| Contining A.6 |
| Е, кeV | 32Ge | 33Аs | 4lNb | 42 Мо |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1 | 0,08 | 5,55 | 0,08 | 5,32 | 0,05 | 6,90 | 0,04 | 6,42 |
| 2 | 0,11 | 7,86 | 0,11 | 7,53 | 0,07 | 9,76 | 0,07 | 9,09 |
| 3 | 0,13 | 9,62 | 0,14 | 9,22 | 0,09 | 11,96 | 0,08 | 11,13 |
| 4 | 0,16 | 11,11 | 0,16 | 10,65 | 0,10 | 13,80 | 0,09 | 12,85 |
| 5 | 0,18 | 12,42 | 0,18 | 11,90 | 0,11 | 15,43 | 0,11 | 14,37 |
| 6 | 0,19 | 13,60 | 0,19 | 13,04 | 0,12 | 16,91 | 0,12 | 15,74 |
| 7 | 0,21 | 14,70 | 0,21 | 14,08 | 0,13 | 18,26 | 0,12 | 17,00 |
| 8 | 0,22 | 15,71 | 0,23 | 15,06 | 0,14 | 19,52 | 0,13 | 18,17 |
| 9 | 0,24 | 16,66 | 0,24 | 15,97 | 0,15 | 20,71 | 0,14 | 19,28 |
| 10 | 0,25 | 17,56 | 0,25 | 16,83 | 0,16 | 21,83 | 0,15 | 20,32 |
| 20 | 0,36 | 23,34 | 0,36 | 22,65 | 0,23 | 29,40 | 0,22 | 27,41 |
| 30 | 0,45 | 26,86 | 0,45 | 26,56 | 0,29 | 34,56 | 0,27 | 32,30 |
| 40 | 0,53 | 28,97 | 0,53 | 29,35 | 0,34 | 38,30 | 0,31 | 35,90 |
| 50 | 0,61 | 30,12 | 0,60 | 31,13 | 0,38 | 41,01 | 0,35 | 38,58 |
| 60 | 0,68 | 30,61 | 0,67 | 32,63 | 0,42 | 42,91 | 0,39 | 40,53 |
| 70 | 0,76 | 30,67 | 0,73 | 33,44 | 0,46 | 44,16 | 0,43 | 41,89 |
| 80 | 0,83 | 30,46 | 0,80 | 33,84 | 0,50 | 44,89 | 0,47 | 42,77 |
| 90 | 0,90 | 30,10 | 0,86 | 33,94 | 0,54 | 45,19 | 0,51 | 43,24 |
| 100 | 0,98 | 29,66 | 0,93 | 33,80 | 0,58 | 45,15 | 0,54 | 43,40 |
| 200 | 1,80 | 25,46 | 1,62 | 28,41 | 1,01 | 37,81 | 0,92 | 37,45 |
| 300 | 2,75 | 22,74 | 2,46 | 23,99 | 1,54 | 30,83 | 1,38 | 30,81 |
| 400 | 3,79 | 20,71 | 3,43 | 21,19 | 2,17 | 26,42 | 1,9,3 | 26,44 |
| 500 | 4,92 | 19,09 | 4,51 | 19,24 | 2,89 | 23,50 | 2,56 | 23,50 |
| 600 | 6,15 | 17,73 | 5,69 | 17,75 | 3,70 | 21,40 | 3,26 | 21,41 |
| 700 | 7,47 | 16,57 | 6,96 | 16,56 | 4,57 | 19,79 | 4,02 | 19,79 |
| 800 | 8,88 | 15,57 | 8,31 | 15,56 | 5,51 | 18,49 | 4,84 | 18,50 |
| 900 | 10,37 | 14,70 | 9,75 | 14,71 | 6,51 | 17,41 | 5,71 | 17,42 |
| Е, кeV | 4бР | 47Ar | 48Cd | 49In |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1 | 0,05 | 5,24 | 0,06 | 5,62 | 0,07 | 5,81 | 0,08 | 6,23 |
| 2 | 0,08 | 7,41 | 0,08 | 7,95 | 0,10 | 8,22 | 0,11 | 8,81 |
| 3 | 0,09 | 9,07 | 0,10 | 9,74 | 0,12 | 10,07 | 0,14 | 10,79 |
| 4 | 0,11 | 10,48 | 0,12 | 3,1,25 | ОД4 | 11,63 | 6,16 | 12,46 |
| 5 | 0,12 | 11,71 | 0,13 | 12,57 | 0,16 | 13,00 | 0,18 | 13,93 |
| 6 | 0,13 | 12,83 | 0,14 | 13,77 | 0,18 | 14,24 | 0,20 | 15,26 |
| 7 | 0,15 | 13,86 | 0,16 | 14,88 | 0,19 | 15,38 | 0,22 | 16,48 |
| 8 | 0,16 | 14,82 | 0,17 | 15,90 | 0,21 | 16,44 | 0,23 | 17,62 |
| 9 | 0,17 | 15,71 | Q.18 | 16,87 | 0,22 | 17,44 | 0,24 | 18,69 |
| 10 | 0,17 | 16,56 | 0,19 | 17,78 | 0,23 | 18,39 | 0,26 | 19,70 |
| 20 | 0,25 | 22,43 | 0,27 | 23,90 | 0,33 | 24,84 | 0,3 7 | 26,60 |
| 30 | 0,31 | 26,59 | 0,34 | 28,00 | 0,41 | 29,32 | 0,46 | 31,39 |
| 40 | 0,36 | 29,77 | 0,39 | 30,91 | 0,48 | 32,66 | 0,54 | 34,94 |
| 50 | 0,41 | .32,28 | 0,45 | 32,96 | 0,55 | 35,18 | 0,61 | 37,61 |
| 60 | 0,45 | 34,25 | 0,50 | 34,36 | 0,61 | 37,06 | 0,68 | 39,58 |
| 70 | 0,50 | 35,79 | 0,55 | 35,26 | 0,66 | 38,40 | 0,74 | 40,97 |
| 80 | 0,54 | 36,96 | 0,59 | 35,77 | 0,72 | 39,30 | 0,81 | 41,89 |
| 90 | 0,58 | 37,82 | 0,64 | 35,99 | 0,77 | 39,84 | 0,87 | 42,42 |
| 100 | 0,62 | 38,41 | 069 | 35,99 | 0,83 | 40,08 | 0,93 | 42,63 |
| 200 | 1,00 | 36,44 | 1,19 | 32,33 | 1,40 | 35,45 | 1,57 | 37,27 |
| 300 | 1,44 | 31,10 | 1,75 | 28,71 | 2,07 | 29,82 | 2,34 | 31,04 |
| 400 | 1,95 | 26,93 | 2,38 | 25,98 | 2,85 | 26,06 | 3,25 | 26,93 |
| 500 | 2,54 | 23,96 | 3,07 | 23,82 | 3,73 | 23,50 | 4,27 | 24,17 |
| 600 | 3,19 | 21,80 | 3,81 | 22,05 | 4,70 | 21,62 | 5,40 | 22,17 |
| Contining A.6 |
| Е, кeV | 4бР | 47Ar | 48Cd | 49In |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 700 | 3,89 | 20,14 | 4,62 | 20,55 | 5,74 | 20,15 | 6,62 | 20,62 |
| 800 | 4,65 | 18,82 | 5,48 | 19,27 | 6,86 | 18,96 | 7,93 | 19,36 |
| 900 | 5,46 | 17,73 | 6,39 | 18,15 | 8,04 | 17,94 | 9,32 | 18,31 |
| Е, кeV | 50Sn | 52Те | 73Та | 74W |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1 | 0,08 | 6,41 | 0,09 | 6,98 | 0,07 | 4,74 | 0,06 | 4,57 |
| 2 | 0,11 | 9,07 | 0,13 | 9,87 | 0,10 | 6,70 | 0,09 | 6,47 |
| З | 0,14 | 11,10 | 0,16 | 12,09 | 0,13 | 8,21 | 0,11 | 7,92 |
| 4 | 0,16 | 12,82 | 0,19 | 13,96 | 0,15 | 9,48 | 0,13 | 9,15 |
| 5 | 0,18 | 14,33 | 0,21 | 15,61 | 0,17 | 10,59 | 0,15 | 10,23 |
| 6 | 0,20 | 15,70 | 0,23 | 17,10 | 0,18 | 11,61 | 0,16 | 11,20 |
| 7 | 0,22 | 16,96 | 0,25 | 18,47 | 0,20 | 12,54 | 0,18 | 12,10 |
| 8 | 0,23 | 18,13 | 0,27 | 19,74 | 0,21 | 13,40 | 0,19 | 12,94 |
| 9 | 0,25 | 19,23 | 0,29 | 20,94 | 0,22 | 14,21 | 0,20 | 13,72 |
| 10 | 0,26 | 20,27 | 0,30 | 22,07 | 0,24 | 14,98 | 0,21 | 14,46 |
| 20 | 0,37 | 27,37 | 0,43 | 29,79 | 0,34 | 20,35 | 0,31 | 19,65 |
| 30 | 0,46 | 32,30 | 0,54 | 35,13 | 0,42 | 24,21 | 0,38 | 23,39 |
| 40 | 0,54 | 35,96 | 0,63 | 39,07 | 0,49 | 27,25 | 0,44 | 26,34 |
| 50 | 0,62 | 38,71 | 0,71 | 42,02 | 0,55 | 29,72 | 0,50 | 28,74 |
| 60 | 0,68 | 40,75 | 0,79 | 44,17 | 0,61 | 31,74 | 0,55 | 30,72 |
| 70 | 0,75 | 42,19 | 0,87 | 45,67 | 0,67 | 33,40 | 0,60 | 32,35 |
| 80 | 0,81 | 43,15 | 0,94 | 46,65 | 0,72 | 34,76 | 0,65 | 33,69 |
| 90 | 0,87 | 43,71 | 1,01 | 47,18 | 0,77 | 35,84 | 0,70 | 34,77 |
| 100 | 0,94 | 43,93 | 1,08 | 47,35 | 0,82 | 36,69 | 0,74 | 35,63 |
| 200 | 1,59 | 38,39 | 1,85 | 40,83 | 1,30 | 37,43 | 1,17 | 36,70 |
| 300 | 2,36 | 31,87 | 2,77 | 33,57 | 1,81 | 33,49 | 1,62 | 33,06 |
| 400 | 3,28 | 27,55 | 3,87 | 28,85 | 2,38 | 29,84 | 2,13 | 29,57 |
| 500 | 4,32 | 24,65 | 5,12 | 25,73 | 3,02 | 27,08 | 2,69 | 26,91 |
| 600 | 5,47 | 22,57 | 6,51 | 23,49 | 3,72 | 25,01 | 3,31 | 24,89 |
| 700 | 6,72 | 20,97 | 8,02 | 21,78 | 4,47 | 23,39 | 3,96 | 23,31 |
| 800 | 8,05 | 19,67 | 9,63 | 20,41 | 5,26 | 22,09 | 4,66 | 22,03 |
| 900 | 9,47 | 18,59 | 11,35 | 19,27 | 6,11 | 21,00 | 5,40 | 20,96 |
| Е, кeV | 78Pt | 79Au | 82РЬ | 83Вi |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1 | 0,06 | 4,57 | 0,06 | 4,86 | 0,11 | 5,32 | 0,11 | 5,96 |
| 2 | 0,09 | 6,33 | 0,09 | 6,87 | 0,15 | 7,52 | 0,16 | 8,42 |
| 3 | 0,11 | 7,75 | 0,12 | 8,41 | 0,19 | 9,21 | 0,20 | 10,32 |
| 4 | 0,13 | 8,95 | 0,13 | 9,71 | 0,22 | 10,64 | 0,23 | 11,91 |
| 5 | 0,15 | 10,01 | 0,15 | 10,86 | 0,25 | 11,89 | 0,26 | 13,32 |
| 6 | 0,16 | 10,96 | 0,17 | 11,90 | 0,27 | 13,03 | 0,28 | 14,59 |
| 7 | 0,17 | 11,84 | 0,18 | 12,85 | 0,29 | 14,07 | 0,31 | 15,76 |
| 8 | 0,19 | 12,66 | 0,19 | 13,74 | 0,31 | 15,04 | 0,33 | 16,85 |
| 9 | 0,20 | 13,43 | 0,20 | 14,57 | 0,33 | 15,96 | 0,35 | 17,87 |
| 10 | 0,21 | 14,15 | 0,22 | 15,36 | 0,35 | 16,82 | 0,37 | 18,84 |
| 20 | 0,30 | 19,24 | 0,31 | 20,37 | 0,51 | 22,85 | 0,53 | 25,59 |
| 30 | 0,37 | 22,91 | 0,38 | 24,86 | 0,63 | 27,21 | 0,65 | 30,46 |
| 40 | 0,43 | 25,82 | 0,45 | 28,01 | 0,73 | 30,66 | 0,76 | 34,30 |
| 50 | 0,49 | 28,19 | 0,50 | 30,59 | 0,83 | 33,48 | 0,86 | 37,43 |
| 60 | 0,54 | 30,16 | 0,56 | 32,73 | 0,91 | 35,81 | 0,95 | 40,03 |
| 70 | 0,59 | 31,80 | 0,61 | 34,51 | 1,00 | 37,75 | 1,04 | 42,18 |
| 80 | 0,64 | 33,15 | 0,66 | 35,98 | 1,08 | 39,36 | 1,12 | 43,95 |
| Contining A.6 |
| Е, кeV | 78Pt | 79Au | 82РЬ | 83Вi |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 90 | 0,68 | 34,25 | 0,70 | 37,18 | 1,15 | 40,67 | 1,20 | 45,39 |
| 100 | 0,72 | 35,14 | 0,75 | 38,15 | 1,22 | 41,72 | 1,27 | 46,54 |
| 200 | 1,14 | 36,57 | 1,17 | 39,65 | 1,92 | 43,40 | 2,00 | 48,06 |
| 300 | 1,57 | 33,08 | 1,62 | 35,65 | 2,66 | 38,89 | 2,78 | 42,55 |
| 400 | 2,05 | 29,61 | 2,13 | 31,66 | 3,49 | 34,28 | 3,68 | 36,97 |
| 500 | 2,59 | 26,92 | 2,69 | 28,59 | 4,43 | 30,68 | 4,70 | 32,63 |
| 600 | 3,17 | 24,88 | 3,31 | 26,29 | 5,47 | 27,97 | 5,84 | 29,39 |
| 700 | 3,80 | 23,29 | 3,98 | 24,52 | 6,60 | 25,89 | 7,10 | 26,94 |
| 800 | 4,47 | 22,01 | 4,69 | 23,11 | 7,82 | 24,25 | 8,47 | 25,04 |
| 900 | 5,18 | 20,94 | 5,44 | 21,95 | 9,11 | 22,90 | 9,93 | 23,51 |

APPENDIX 7. PROTON BRAKING CROSS SECTION ((, eV(cm2/1015 ) AND FRREE PATH (R, micron) IN SOLIDS (CONTINUATION)

| Е, MeV | бС | 13А1 | 14Si | 22Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1,0 | 12,51 | 4,56 | 14,52 | 7,72 | 16,42 | 8,26 | 10,76 | 11,36 |
| 1,1 | 14,50 | 4,28 | 16,73 | 7,28 | 18,92 | 7,79 | 12,35 | 10,75 |
| 1,2 | 16,62 | 4,03 | 19,08 | 6,89 | 21,57 | 7,37 | 14,03 | 10,20 |
| 1,3 | 18,87 | 3,81 | 21,55 | 6,55 | 24,37 | 7,01 | 15,80 | 9,72 |
| 1,4 | 21,24 | 3,62 | 24,14 | 6,24 | 27,31 | 6,68 | 17,65 | 9,29 |
| 1,5 | 23,73 | 3,45 | 26,87 | 5,97 | 30,38 | 6,39 | 19,59 | 8,90 |
| 1,6 | 26,34 | 3,29 | 29,71 | 5,72 | 33,59 | 6,12 | 21,60 | 8,55 |
| 1,7 | 29,08 | 3,15 | 32,67 | 5,50 | 36,94 | 5,88 | 23,70 | 8,23 |
| 1,8 | 31,93 | 3,03 | 35,75 | 5,29 | 40,43 | 5,66 | 25,88 | 7,93 |
| 1,9 | 34,90 | 2,91 | 38,95 | 5,10 | 44,04 | 5,46 | 28,14 | 7,66 |
| 2,0 | 37,98 | 2,80 | 42,26 | 4,93 | 47,78 | 5,27 | 30,48 | 7,41 |
| 2,1 | 41,18 | 2,71 | 45,69 | 4,76 | 51,66 | 5,10 | 32,89 | 7,18 |
| 2,2 | 44,49 | 2,62 | 49,23 | 4,62 | 55,66 | 4,94 | 35,38 | 6,96 |
| 2,3 | 47,91 | 2,53 | 52,88 | 4,48 | 59,79 | 4,79 | 37,95 | 6,76 |
| 2,4 | 51,44 | 2,45 | 56,65 | 4,35 | 64,05 | 4,65 | 40,59 | 6,57 |
| 2,5 | 55,09 | 2,38 | 60,52 | 4,22 | 68,43 | 4,52 | 43,30 | 6,39 |
| 2,6 | 58,84 | 2,31 | 64,51 | 4,11 | 72,93 | 4,40 | 46,09 | 6,23 |
| 2,7 | 62,71 | 2,25 | 68,60 | 4,00 | 77,56 | 4,29 | 48,96 | 6,07 |
| 2,8 | 66,68 | 2,19 | 72,81 | 3,90 | 82,30 | 4,18 | 51,89 | 5,92 |
| 2,9 | 70,76 | 2,13 | 77,12 | 3,81 | 87,17 | 4,08 | 54,90 | 5,78 |
| 3,0 | 74,95 | 2,08 | 81,53 | 3,72 | 92,16 | 3,98 | 57,98 | 5,65 |
| 3,1 | 79,24 | 2,03 | 86,05 | 3,63 | 97,27 | 3,89 | 61,13 | 5,53 |
| 3,2 | 83,64 | 1,98 | 90,68 | 3,55 | 102,50 | 3,80 | 64,35 | 5,41 |
| 3,3 | 88,14 | 1,93 | 95,41 | 3,47 | 107,84 | 3,72 | 67,64 | 5,29 |
| 3,4 | 92,75 | 1,89 | 100,25 | 3,40 | 113,31 | 3,64 | 70,99 | 5,19 |
| 3,5 | 97,46 | 1,85 | 105,19 | 3,33 | 118,89 | 3,56 | 74,42 | 5,09 |
| 3,6 | 102,28 | 1,81 | 110,23 | 3,26 | 124,58 | 3,49 | 77,92 | 4,98 |
| 3,7 | 107,20 | 1,77 | 115,37 | 3,20 | 130,39 | 3,42 | 81,49 | 4,89 |
| 3,8 | 112,22 | 1,74 | 120,62 | 3,14 | 136,32 | 3,36 | 85,12 | 4,80 |
| 3,9 | 117,34 | 1,70 | 125,96 | 3,08 | 142,35 | 3,30 | 88,82 | 4,71 |
| 4,0 | 122,57 | 1,67 | 131,41 | 3,02 | 148,51 | 3,24 | 92,59 | 4,63 |
| 3,1 | 127,90 | 1,64 | 136,96 | 2,97 | 154,77 | 3,18 | 96,43 | 4,55 |
| 4,2 | 133,32 | 1,61 | 142,60 | 2,92 | 161,15 | 3,12 | 100,33 | 4,47 |
| 4,3 | 138,85 | 1,58 | 148,35 | 2,87 | 167,64 | 3,07 | 104,30 | 4,40 |
| 4,4 | 144,48 | 1,55 | 154,19 | 2,82 | 174,24 | 32,0 | 108,33 | 4,33 |
| 4,5 | 150,20 | 1,52 | 160,13 | 2,77 | 180,95 | 2,97 | 112,43 | 4,26 |
| Contining A.7 |
| Е, MeV | бС | 13А1 | 14Si | 22Ti |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 4,6 | 156,03 | 1,50 | 166,17 | 2,73 | 187,77 | 2,92 | 116,60 | 4,19 |
| 4,7 | 161,96 | 1,47 | 172,31 | 2,68 | 194,70 | 2,88 | 120,83 | 4,13 |
| 4,8 | 167,98 | 1,45 | 178,55 | 2,64 | 201,74 | 2,83 | 125,12 | 4,07 |
| 4,9 | 174,10 | 1,43 | 184,88 | 2,60 | 208,89 | 2,80 | 129,48 | 4,01 |
| 5,0 | 180,32 | 1,41 | 191,31 | 2,56 | 216,15 | 2,75 | 133,90 | 3,95 |
| 5,1 | 186,63 | 1,38 | 197,83 | 2,53 | 223,52 | 2,71 | 138,39 | 3,89 |
| 5,2 | 193,05 | 1,36 | 204,45 | 2,49 | 230,99 | 2,67 | 142,94 | 3,84 |
| 4,9 | 174,10 | 1,43 | 184,88 | 2,60 | 208,89 | 2,80 | 129,48 | 4,01 |
| 5,0 | 180,32 | 1,41 | 191,31 | 2,56 | 216,15 | 2,75 | 133,90 | 3,95 |
| 5,1 | 186,63 | 1,38 | 197,83 | 2,53 | 223,52 | 2,71 | 138,39 | 3,89 |
| 5,2 | 193,05 | 1,36 | 204,45 | 2,49 | 230,99 | 2,67 | 142,94 | 3,84 |
| 5,3 | 199,56 | 1,34 | 211,16 | 2,46 | 238,57 | 2,63 | 147,56 | 3,79 |
| 5,4 | 206,16 | 1,32 | 217,97 | 2,42 | 246,26 | 2,60 | 152,24 | 3,74 |
| 5,5 | 212,87 | 1,30 | 224,88 | 2,39 | 254,05 | 2,56 | 156,98 | 3,69 |
| 5,6 | 219,66 | 1,29 | 231,87 | 2,36 | 261,96 | 2,53 | 161,78 | 3,64 |
| 5,7 | 226,56 | 1,27 | 238,96 | 2,33 | 269,96 | 2,49 | 166,65 | 3,59 |
| 5,8 | 233,55 | 1,25 | 246,15 | 2,30 | 278,07 | 2,46 | 171,58 | 3,55 |
| 5,9 | 240,63 | 1,23 | 253,43 | 2,27 | 286,29 | 2,43 | 176,57 | 3,50 |
| 6,0 | 247,81 | 1,22 | 260,80 | 2,24 | 294,62 | 2,40 | 181,62 | 3,46 |
| 6,1 | 255,08 | 1,20 | 268,26 | 2,21 | 303,04 | 2,37 | 186,74 | 3,42 |
| 6,2 | 262,45 | 1,19 | 275,82 | 2,18 | 311,57 | 2,34 | 191,91 | 3,38 |
| 6,3 | 269,91 | 1,17 | 283,47 | 2,16 | 320,21 | 2,31 | 197,15 | 3,34 |
| 6,4 | 277,46 | 1,16 | 291,21 | 2,13 | 328,95 | 2,29 | 202,45 | 3,30 |
| 6,5 | 285,11 | 1,14 | 299,04 | 2,11 | 337,79 | 2,26 | 207,81 | 3,27 |
| 6,6 | 292,85 | 1,13 | 306,97 | 2,08 | 346,73 | 2,23 | 213,23 | 3,23 |
| 6,7 | 300,69 | 1,12 | 314,98 | 2,06 | 355,78 | 2,21 | 218,71 | 3,19 |
| 6,8 | 308,61 | 1,10 | 323,09 | 2,04 | 364,93 | 2,18 | 224,25 | 3,16 |
| 6,9 | 316,63 | 1,09 | 331,28 | 2,02 | 374,18 | 2,16 | 229,85 | 3,13 |
| 7,0 | 324,74 | 1,08 | 339,57 | 1,99 | 383,54 | 2,14 | 235,51 | 3,09 |
| 7,1 | 332,95 | 1,07 | 347,94 | 1,97 | 392,99 | 2,11 | 241,23 | 3,06 |
| 7,2 | 341,24 | 1,06 | 356,41 | 1,95 | 402,55 | 2,09 | 247,01 | 3,03 |
| 7,3 | 349,63 | 1,04 | 364,97 | 1,93 | 412,20 | 2,07 | 252,85 | 3,00 |
| 7,4 | 358,10 | 1,03 | 373,61 | 1,91 | 421,96 | 2,05 | 258,75 | 2,97 |
| 7,5 | 366,67 | 1,02 | 382,35 | 1,89 | 431,82 | 2,03 | 264,71 | 2,94 |
| 7,6 | 375,33 | 1,01 | 391,17 | 1,87 | 441,78 | 2,01 | 270,73 | 2,91 |
| 7,7 | 384,08 | 1,00 | 400,08 | 1,85 | 451,84 | 1,99 | 276,81 | 2,88 |
| 7,8 | 392,92 | 0,99 | 409,08 | 1,84 | 462,00 | 1,97 | 282,94 | 2,86 |
| 7,9 | 401,86 | 0,98 | 418,17 | 1,82 | 472,25 | 1,95 | 289,14 | 2,83 |
| 8Д | 410,88 | 0,97 | 427,34 | 1,80 | 482,61 | 1,93 | 259,39 | 2,80 |
| 8,1 | 419,99 | 0,96 | 436,61 | 1,78 | 493,07 | 1,91 | 301,70 | 2,78 |
| 8,2 | 429,19 | 0,95 | 445,96 | 1,77 | 503,62 | 1,89 | 308,07 | 2,75 |
| 8,3 | 438,48 | 0,94 | 455,40 | 1,75 | 514,27 | 1,88 | 314,50 | 2,73 |
| 8,4 | 447,86 | 0,93 | 464,93 | 1,74 | 525,03 | 1,86 | 320,98 | 2,70 |
| 8,5 | 457,33 | 0,93 | 474,54 | 1,72 | 535,88 | 1,84 | 327,52 | 2,68 |
| 8,6 | 466,89 | 0,92 | 484,24 | 1,70 | 546,82 | 1,83 | 334,12 | 2,65 |
| 8,7 | 476,53 | 0,91 | 494,03 | 1,69 | 557,87 | 1,81 | 340,78 | 2,63 |
| 8,8 | 486,27 | 0,90 | 503,90 | 1,67 | 569,01 | 1,80 | 347,50 | 2,61 |
| 8,9 | 496,09 | 0,89 | 513,86 | 1,66 | 580,25 | 1,78 | 354,27 | 2,59 |
| 9,0 | 506,01 | 0,88 | 523,91 | 1,65 | 591,59 | 1,76 | 361,10 | 2,57 |
| 9,1 | 516,01 | 0,88 | 534,04 | 1,63 | 603,02 | 1,75 | 367,98 | 2,55 |
| 9,2 | 526,10 | 0,87 | 544,26 | 1,62 | 614,55 | 1,73 | 374,93 | 2,52 |
| 9,3 | 536,27 | 0,86 | 554,56 | 1,60 | 626,18 | 1,72 | 381,93 | 2,50 |
| 9,4 | 546,54 | 0,85 | 564,95 | 1,59 | 637,90 | 1,71 | 388,98 | 2,48 |
| Contining A.7 |
| Е,МeV | бС | 13А1 | 14Si | 22Ti |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 9,5 | 556,89 | 0,85 | 575,42 | 1,58 | 649,72 | 1,69 | 396,10 | 2,46 |
| 9,6 | 567,33 | 0,84 | 585,98 | 1,5,7 | 661,64 | 1,68 | 403,26 | 2,44 |
| 9,7 | 557,85 | 0,83 | 596,62 | 1,55 | 673,65 | 1,67 | 410,49 | 2,43 |
| 9,8 | 588,47 | 0,83 | 607,35 | 1,54 | 685,75 | 1,65 | 417,77 | 2,41 |
| 9,9 | 599,17 | 0,82 | 618,16 | 1,53 | 697,95 | 1,64 | 425,11 | 2,39 |
| 10,0 | 609,95 | 0,81 | 629,06 | 1,52 | 710,25 | 1,63 | 432,50 | 2,37 |
| Е,МeV | 23V | 24Cr | 2бFе | 27Со |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1,0 | 8,17 | 11,67 | 7,03 | 11,69 | 6,98 | 12,18 | 6,72 | 12,31 |
| 1,1 | 9,39 | 11,04 | 8,09 | 11,07 | 7,97 | 11,55 | 7,65 | 11,68 |
| 1,2 | 10,68 | 10,49 | 9,20 | 10,53 | 9,02 | 11,00 | 8,62 | 11,12 |
| 1,3 | 12,03 | 10,00 | 10,37 | 10,05 | 10,12 | 10,50 | 9,64 | 10,63 |
| 1,4 | 13,45 | 9,56 | 11,59 | 9,61 | 11,26 | 10,05 | 10,71 | 10,18 |
| 1,5 | 14,93 | 9,16 | 12,86 | 9,22 | 12,46 | 9,65 | 11,83 | 9,78 |
| 1,6 | 16,48 | 8,80 | 14,19 | 8,86 | 13,71 | 9,28 | 12,99 | 9,41 |
| 1,7 | 18,09 | 8,47 | 15,57 | 8,54 | 15,00 | 8,94 | 14,19 | 9,07 |
| 1,8 | 19,75 | 8,17 | 17,00 | 8,24 | 1,6,34 | 8,64 | .15,44 | 8,77 |
| 1,9 | 21,48 | 7,89 | 18,49 | 7,96 | 17,73 | 8,35 | 16,73 | 8,48 |
| 2,0 | 23,27 | 7,63 | 20,02 | 7,71 | 19,16 | 8,09 | 18,06 | 8,21 |
| 2,1 | 25,11 | 7,39 | 21,60 | 7,47 | 20,65 | 7,84 | 19,44 | 7,97 |
| 2,2 | 27,02 | 7,17 | 23,23 | 7,25 | 22,17 | 7,61 | 20,85 | 7,74 |
| 2,3 | 28,98 | 6,97 | 24,91 | 7,04 | 23,74 | 7,40 | 22,31 | 7,53 |
| 2,4 | 31,00 | 6,77 | 26,64 | 6,85 | 25,36 | 7,20 | 23,81 | 7,32 |
| 2,5 | 33,07 | 6,59 | 28,41 | 6,67 | 27,01 | 7,01 | 25,35 | 7,14 |
| 2,6 | 35,20 | 6,42 | 30,24 | 6,50 | 28,72 | 6,84 | 26,93 | 6,96 |
| 2,7 | 37,39 | 6,26 | 32,11 | 6,34 | 30,46 | 6,67 | 28,55 | 6,79 |
| 2,8 | 39,63 | 6,11 | 34,02 | 6,19 | 32,25 | 6,51 | 30,20 | 6,63 |
| 2,9 | 41,93 | 5,97 | 35,99 | 6,05 | 34,08 | 6,36 | 31,90 | 6,48 |
| 3,0 | 44,28 | 5,83 | 37,99 | 5,91 | 35,95 | 6,22 | 33,64 | 6,34 |
| 3,1 | 46,68 | 5,70 | 40,05 | 5,78 | 37,87 | 6,09 | 35,41 | 6,20 |
| 3,2 | 49,14 | 5,58 | 42,15 | 5,66 | 39,82 | 5,96 | 37,22 | 6,07 |
| 3,3 | 51,65 | 5,46 | 44,29 | 5,54 | 41,82 | 5,84 | 39,07 | 5,95 |
| 3,4 | 54,21 | 5,35 | 46,48 | 5,43 | 43,86 | 5,72 | 40,96 | 5,83 |
| 3,5 | 56,83 | 5,25 | 48,71 | S.32 | 45,94 | 5,61 | 42,89 | 5,72 |
| 3,6 | 59,50 | 5,14 | 50,99 | 5,22 | 48,06 | 5,51 | 44,85 | 5,61 |
| 3,7 | 62,22 | 5,05 | 53,31 | 5,12 | 50,22 | 5,41 | 46,85 | 5,51 |
| 3,8 | 64,99 | 4,96 | 55,67 | 5,03 | 52,42 | 5,,31 | 48,88 | 5,41 |
| 3,9 | 67,81 | 4,87 | 58,08 | 4,94 | 54,66 | 5,22 | 50,96 | 5,32 |
| 4,0 | 70,69 | 4,78 | 60,53 | 4,86 | 56,94 | 5,13 | 53,07 | 5,23 |
| 4,1 | 73,61 | 4,70 | 63,02 | 4,77 | 59,26 | 5,04 | 55,21 | 5,14 |
| 4,2 | 76,59 | 4,62 | 65,56 | 4,69 | 61,62 | 4,96 | 57,39 | 5,06 |
| 4,3 | 79,61 | 4,54 | 68,14 | 4,62 | 64,02 | 4,88 | 59,61 | 4,98 |
| 4,4 | 82,69 | 4,47 | 70,76 | 4,54 | 66,45 | 4,80 | 61,86 | 4,90 |
| 4,5 | 85,82 | 4,40 | 73,42 | 4,47 | 68,93 | 4,73 | 64,15 | 4,82 |
| 4,6 | 88,99 | 4,33 | 76,12 | 4,40 | 71,44 | 4,65 | 66,47 | 4,75 |
| 4,7 | 92,22 | 4,27 | 78,87 | 4,34 | 74,00 | 4,58 | 68,83 | 4,68 |
| 4,8 | 95,49 | 4,20 | 81,66 | 4,27 | 76,59 | 4,52 | 71,23 | 4,61 |
| 4,9 | 98,81 | 4,14 | 84,48 | 4,21 | 79,21 | 4,45 | 73,66 | 4,55 |
| 5,0 | 102,19 | 4,08 | 87,35 | 4,15 | 81,88 | 4,39 | 76,12 | 4,48 |
| 5,1 | 105,61 | 4,02 | 90,26 | 4,09 | 84,58 | 4,33 | 78,62 | 4,42 |
| 5,2 | 109,08 | 3,97 | 93,22 | 4,04 | 87,32 | 4,27 | 81,15 | 4,36 |
| 5,3 | 112,59 | 3,91 | 96,21 | 3,98 | 90,10 | 4,21 | 83,71 | 4,31 |
| 5,4 | 116,16 | 3,86 | 99,24 | 3,93 | 92,92 | 4,3,6 | 86,31 | 4,25 |
| Contining A.7 |
| Е, МeV | 23V | 24Cr | 2бFе | 27СО |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 5,5 | 119,77 | 3,81 | 102,31 | 3,88 | 95,77 | 4,11 | 88,95 | 4,19 |
| 5,6 . | 123,43 | 3,76 | 105,42 | 3,83 | 98,66 | 4,05 | 91,62 | 4,14 |
| 5,7 | 127,14 | 3,72 | 108,58 | 3,78 | 101,58 | 4,00 | 94,32 | 4,09 |
| 5,8 | 130,89 | 3,67 | 111,77 | 3,74 | 104,55 | 3,95 | 97,06 | 4,04 |
| 5,9 | 134,69 | 3,62 | 115,00 | 3,69 | 107,55 | 3,91 | 99,82 | 3,99 |
| 6,0 | 138,54 | 3,58 | 118,27 | 3,65 | 110,58 | 3,86 | 102,63 | 3,95 |
| 6,1 | 142,44 | 3,54 | 121,59 | 3,60 | 113,65 | 3,81 | 105,46 | 3,90 |
| 6,2 | 1,46,38 | 3,50 | 124,94 | 3,56 | 116,76 | 3,77 | 108,33 | 3,85 |
| 6,3 | 150,37 | 3,45 | 128,33 | 3,52 | 119,91 | 3,73 | 111,23 | 3,81 |
| 6,4 | 154,41 | 3,42 | 131,75 | 3,48 | 123,09 | 3,69 | 114,17 | 3,77 |
| 6,5 | 158,49 | 3,38 | 135,22 | 3,44 | 126,30 | 3,65 | 117,14 | 3,73 |
| 6,6 | 162,61 | 3,34 | 138,73 | 3,40 | 129,55 | 3,61 | 120,14 | 3,69 |
| 6,7 | 166,79 | 3,30 | 142,27 | 3,37 | 132,84 | 3,57 | 123,17 | 3,65 |
| 6,8 | 171,01 | 3,27 | 145,86 | 3,33 | 136,16 | 3,53 | 126,23 | 3,61 |
| 6,9 | 175,27 | 3,23 | 149,48 | 3,30 | 139,52 | 3,49 | 129,33 | 3,57 |
| 7,0 | 179,58 | 3,20 | 153,14 | 3,26 | 142,91 | 3,46 | 132,46 | 3,53 |
| 7,1 | 183,94 | 3,17 | 156,84 | 3,23 | 146,34 | 3,42 | 135,62 | 3,50 |
| 7/2 | 188,34 | 3,13 | 160,58 | 3„20 | 149,80 | 3,390 | 138,82 | 3,46 |
| 7,3 | 192,79 | 3,10 | 164,35 | 3,16 | 153,30 | 3,35 | 142,04 | 3,43 |
| 7,4 | 197,28 | 3,07 | 168,17 | 3,13 | 156,84 | 3,32 | 1,45,30 | 3,40 |
| 7,5 | 201,81 | 3,04 | 172,02 | ЗДО | 160,40 | 3,29 | 148,59 | 3,36 |
| 7,6 | 206,39 | 3,01 | 175,90 | 3,07 | 164,01 | 3,26 | 11,92 | 3,33 |
| 7,7 | 211,02 | 2,98 | 179,83 | 3,04 | 167,64 | 3,23 | 155,27 | 3,30 |
| 7,8 | 215,69 | 2,95 | 183,79 | 3,01 | 171,31 | 3,20 | 158,65 | 3,27 |
| 7,9 | 220,40 | 2,93 | 187,80 | 2,97 | 175,02 | 3,17 | 162,07 | 3,24 |
| 8,0 | 225,16 | 2,90 | 191,83 | 2,96 | 178,76 | 3,14 | 165,52 | 3,21 |
| 8,1 | 229,97 | 2,87 | 195,91 | 2,93 | 182,53 | 3,11 | 169,00 | 3,18 |
| 8,2 | 234,81 | 2,85 | 200,02 | 2,90 | 186,34 | 3,08 | 172,51 | 3,15 |
| 8,3 | 239,71 | 2,82 | 204,17 | 2,88 | 190,18 | 3,05 | 176,05 | 3,13 |
| 8,4 | 244,64 | 2,80 | 208,36 | 2,85 | 194,06 | 3,03 | 179,63 | 3,10 |
| 8,5 | 249,62 | 2,77 | 212,58 | 2,83 | 197,97 | 3,00 | 183,23 | 3,07 |
| 8,6 | 254,64 | 2,75 | 216,84 | 2,80 | 201,91 | 2,98 | 186,87 | 3,05 |
| 8,7 | 259,71 | 2,72 | 221,14 | 2,78 | 205,89 | 2,95 | 190,53 | 3,02 |
| 8,8 | 264,82 | 2,70 | 225,47 | 2,76 | 209,90 | 2,93 | 194,23 | 3,06 |
| 8,9 | 269,97 | 2,68 | 229,85 | 2,73 | 213,95 | 2,90 | 197,96 | 2,97 |
| 9,0 | 275,17 | 2,66 | 234,25 | 2,71 | 218,03 | 2,88 | 201,71 | 2,95 |
| 9,1 | 280,41 | 2,63 | 238,69 | 2,69 | 222,14 | 2,85 | 205,50 | 2,92 |
| 9,2 | 285,69 | 2,61 | 243,17 | 2,67 | 226,28 | 2,83 | 209,32 | 2,90 |
| 9,3 | 291,01 | 2,59 | 247,69 | 2,65 | 230,46 | 2,81 | 213,17 | 2,88 |
| 9,4 | 296,38 | 2,57 | 252,24 | 2,63 | 234,67 | 2,79 | 217,05 | 2,85 |
| 9,5 | 301,79 | 2,55 | 256,83 | 2,61 | 238,92 | 2,77 | 220,96 | 2,83 |
| 9,6 | 307,25 | 2,53 | 261,45 | 2,59 | 243,19 | 2,74 | 224,90 | 2,81 |
| 9,7 | 312,75 | 2,51 | 266,11 | 2,57 | 247,51 | 2,72 | 228,88 | 2,79 |
| 9,8 | 318,28 | 2,49 | 270,81 | 2,55 | 251,85 | 2,70 | 232,88 | 2,77 |
| 9,9 | 323,87 | 2,47 | 275,54 | 2,53 | 256,22 | 2,68 | 236,91 | 2,75 |
| 10,0 | 329,49 | 2,46 | 280,31 | 2,51 | 260,63 | 2,66 | 240,97 | 2,73 |
| E, МeV | 28Ni | 29Сu | 30Zn | 31Ga |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1,0 | 6,58 | 12,44 | 6,97 | 12,60 | 8,87 | 13,14 | 10,82 | 13,43 |
| 1,1 | 7,48 | 11,81 | 7,93 | 11,97 | 10,06 | 12,48 | 12,32 | 12,75 |
| 1,2 | 8,43 | 11,26 | 8,94 | 11,41 | 11,31 | 11,89 | 13,89 | 12,15 |
| 1,3 | 9,43 | 10,76 | 10,00 | 10,91 | 12,63 | 11,37 | 15,54 | 11,62 |
| 1,4 | 10,47 | 10,31 | 11,10 | 10,46 | 14,00 | 10,90 | 17,26 | 11,14 |
| Contining A.7 |
| E, МeV | 28Ni | 29Сu | 30Zn | 31Ga |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1,5 | 11,55 | 9,91 | 12,25 | 10,06 | 15,43 | 10,47 | 19,06 | 10,71 |
| 1,6 | 12,68 | 9,54 | 13,44 | 9,68 | 16,92 | 10,08 | 20,92 | 10,31 |
| 1,7 | 13,85 | 9,20 | 14,68 | 9,34 | 18,46 | 9,72 | 22,86 | 9,95 |
| 1,8 | 15,06 | 8,89 | 15,97 | 9,03 | 20,06 | 9,40 | 24,86 | 9,61 |
| 1,9 | 16,31 | 8,61 | 17,29 | 8,74 | 21,71 | 9,09 | 26,93 | 9,31 |
| 2,0 | 17,61 | 8,34 | 18,66 | 8,47 | 23,42 | 8,81 | 29,07 | 9,02 |
| 2,1 | 18,94 | 8,09 | 20,08 | 8,22 | 25,18 | 8,55 | 31,27 | 8,76 |
| 2,2 | 20,31 | 7,86 | 21,53 | 7,99 | 26,99 | 8,31 | 33,55 | 8,51 |
| 2,3 | 21,73 | 7,65 | 23,03 | 7,77 | 28,85 | 8,08 | 35,88 | 8,28 |
| 2,4 | 23,18 | 7,44 | 24,56 | 7,57 | 30,77 | 7,87 | 38,28 | 8,06 |
| 2,5 | 24,67 | 7,25 | 26,14 | 7,38 | 32,74 | 7,67 | 40,74 | 7,85 |
| 2,5 | 24,67 | 7,25 | 26,14 | 7,38 | 32,74 | 7,67 | 40,74 | 7,85 |
| 2,6 | 26,20 | 7,07 | 27,76 | 7,20 | 34,75 | 7,48 | 43,27 | 7,66 |
| 2,7 | 27,77 | 6,91 | 29,42 | 7,02 | 36,82 | 7,30 | 45,86 | 7,48 |
| 2,8 | 29,37 | 6,75 | 31,12 | 6,86 | 38,93 | 7,13 | 48,51 | 7,31 |
| 2,9 | 31,02 | 6,59 | 32,85 | 6,71 | 41,10 | 6,97 | 51,22 | 7,15 |
| 3,0 | 32,70 | 6,45 | 34,63 | 6,56 | 43,31 | 6,82 | 53,99 | 6,99 |
| 3,1 | 34,42 | 6,31 | 36,44 | 6,43 | 45,58 | 6,68 | 56,82 | 6,84 |
| 3,2 | 36,17 | 6,18 | 38,30 | 6,29 | 47,89 | 6,54 | 59,71 | 6,70 |
| 3,3 | 37,96 | 6,06 | 40,19 | 6,17 | 50,25 | 6,41 | 62,67 | 6,57 |
| 3,4 | 39,79 | 5,94 | 42,12 | 6,05 | 52,65 | 6,29 | 65,68 | 6,44 |
| 3,5 | 41,65 | 5,83 | 44,09 | 5,93 | 55,11 | 6,17 | 68,75 | 6,32 |
| 3,6 | 43,55 | 5,72 | 46,09 | 5,82 | 57,61 | 6,05 | 71,87 | 6,21 |
| 3,7 | 45,48 | 5,61 | 48,13 | 5,72 | 60,15 | 5,94 | 75,06 | 6,09 |
| 3,8 | 47,45 | 5,52 | 50,21 | 5,62 | 62,74 | 5,84 | 78,31 | 5,99 |
| 3,9 | 49,45 | 5,42 | 52,33 | 5,52 | 65,38 | 5,74 | 81,61 | 5,88 |
| 4,0 | 51,49 | 5,33 | 54,48 | 5,43 | 68,07 | 5,64 | 84,96 | 5,78 |
| 4,1 | 53,57 | 5,24 | 56,67 | 5,34 | 70,80 | 5,55 | 88,38 | 5,69 |
| 4,2 | 55,67 | 5,15 | 58,90 | 5,25 | 73,57 | 5,46 | 91,85 | 5,60 |
| 4,3 | 57,82 | 5,07 | 61,16 | 5,17 | 76,39 | 5,37 | 95,38 | 5,51 |
| 4,4 | 59,99 | 5,00 | 63,45 | 5,09 | 79,26 | 5,29 | 98,96 | 5,43 |
| 4,5 | 62,21 | 4,92 | 65,79 | 5,02 | 82,17 | 5,21 | 102,60 | 5,34 |
| 4,6 | 64,45 | 4,84 | 68,16 | 4,94 | 85,12 | 5,13 | 106,29 | 5,26 |
| 4,7 | 66,73 | 4,77 | 70,56 | 4,87 | 88,12 | 5,06 | 110,04 | 5,19 |
| 4,8 | 69,04 | 4,70 | 73,00 | 4,80 | 91,16 | 4,98 | 113,85 | 5,11 |
| 4,9 | 71,39 | 4,64 | 75,47 | 4,73 | 94,25 | 4,91 | 117,71 | 5,04 |
| 5,0 | 73,77 | 4,57 | 77,98 | 4,67 | 97,38 | 4,85 | 121,62 | 4,97 |
| 5,1 | 76,18 | 4,51 | 80,53 | 4,60 | 100,55 | 4,78 | 125,58 | 4,91 |
| 5,2 | 78,62 | 4,45 | 83,11 | 4,54 | 103,77 | 4,72 | 129,61 | 4,84 |
| 5,3 | 81,10 | 4,39 | 85,72 | 4,48 | 107,03 | 4,66 | 133,68 | 4,78 |
| 5,4 | 83,61 | 4,34 | 88,37 | 4,42 | 110,33 | 4,60 | 137,81 | 4,72 |
| 5,5 | 86,15 | 4,28 | 91,05 | 4,37 | 113,67 | 4,54 | 141,99 | 4,66 |
| 5,6 | 88,73 | 4,23 | 93,76 | 4,31 | 117,06 | 4,48 | 146,22 | 4,60 |
| 5,7 | 91,34 | 4,18 | 96,51 | 4,26 | 120,49 | 4,43 | 150,51 | 4,54 |
| 5,8 | 93,98 | 4,12 | 99,29 | 4,21 | 123,96 | 4,37 | 154,85 | 4,49 |
| 5,9 | 96,65 | 4,08 | 102,11 | 4,16 | 127,47 | 4,32 | 159,24 | 4,43 |
| 6,0 | 99,35 | 4,03 | 104,96 | 4,11 | 131,03 | 4,27 | 163,68 | 4,38 |
| 6,1 | 102,09 | 3,98 | 107,85 | 4,06 | 134,63 | 4,22 | 168,18 | 4,33 |
| 6,2 | 104,86 | 3,94 | 110,76 | 4,02 | 138,27 | 4,17 | 172,72 | 4,28 |
| 6,3 | 107,66 | 3,89 | 113,71 | 3,97 | 141,95 | 4,13 | 177,32 | 4,24 |
| 6,4 | 110,49 | 3,85 | 116,70 | 3,93 | 145,67 | 4,08 | 181,97 | 4,19 |
| 6,5 | 113,35 | 3,81 | 119,71 | 3,89 | 149,43 | 4,04 | 186,67 | 4,14 |
| 6,6 | 116,25 | 3,77 | 122,76 | 3,84 | 153,23 | 3,99 | 191,43 | 4,10 |
| Contining A.7 |
| E, МeV | 28Ni | 29Сu | 30Zn | 31Ga |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 6,7 | 119,17 | 3,73 | 12S.85 | 3,80 | 157,08 | 3,95 | 196,23 | 4,06 |
| 6,8 | 122,13 | 3,69 | 128,96 | 3,76 | 160,97 | 3,91 | 201,08 | 4,01 |
| 6,9 | 125,12 | 3,65 | 132,11 | 3,73 | 164,89 | 3,87 | 203,99 | 3,97 |
| 7,0 | 128,14 | 3,61 | 135,29 | 3,69 | 168,86 | 3,83 | 210,95 | 3,93 |
| 7,1 | 131,19 | 3,57 | 138,50 | 3,65 | 172,87 | 3,79 | 215,95 | 3,89 |
| 7,2 | 134,27 | 3,54 | 141,75 | 3,61 | 176,91 | 3,75 | 221,01 | 3,86 |
| 7,3 | 137,38 | 3,50 | 145,02 | 3,58 | 181,00 | 3,72 | 226,11 | 3,82 |
| 7,4 | 140,52 | 3,47 | 148,33 | 3,54 | 185,13 | 3,68 | 231,27 | 3,78 |
| 7,5 | 143,69 | 3,44 | 151,67 | 3,51 | 189,30 | 3,65 | 236,48 | 3,75 |
| 7,6 | 146,90 | 3,40 | 155,05 | 3,48 | 193,50 | 3,61 | 241,73 | 3,71 |
| 7,7 | 150,13 | 3,37 | 158,45 | 3,45 | 197,75 | 3,58 | 247,04 | 3,68 |
| 7,8 | 153,39 | 3,34 | 161,89 | 3,41 | 202,04 | 3,55 | 252,39 | 3,64 |
| 7,9 | 156,69 | 3,31 | 165,36 | 3,38 | 206,37 | 3,51 | 257,79 | 3,61 |
| 8,0 | 160,01 | 3,28 | 168,86 | 3,35 | 210,73 | 3,48 | 263,25 | 3,58 |
| 8,1 | 163,37 | 3,25 | 172,39 | 3,32 | 215,14 | 3,45 | 268,75 | 3,55 |
| 8,2 | 166,75 | 3,22 | 175,95 | 3,29 | 219,58 | 3,42 | 274,30 | 3,51 |
| 8,3 | 170,16 | 3,20 | 179,54 | 3,27 | 224,06 | 3,39 | 279,90 | 3,48 |
| 8,4 | 173,61 | 3,17 | 183,17 | 3,24 | 228,59 | 3,36 | 285,55 | 3,45 |
| 8,5 | 177,08 | 3,14 | 186,83 | 3,21 | 233,15 | 3,33 | 291,24 | 3,42 |
| 8,6 | 180,58 | W | 190,51 | 3,18 | 237,75 | 3,31 | 296,99 | 3,45 |
| 8,7 | 184,12 | 3,09 | 194,23 | 3,15 | 242,39 | 3,28 | 302,78 | 3,37 |
| 8,8 | 187,68 | 3,06 | 197,98 | 3,13 | 247,07 | 3,25 | 308,62 | 3,34 |
| 8,9 | 191,27 | 3,04 | 201,76 | 3,10 | 251,78 | 3,22 | 314,51 | 3,31 |
| 9,0 | 194,89 | 3,01 | 205,57 | 3,08 | 256,54 | 3,20 | 320,44 | 3,29 |
| 9,1 | 198,54 | 2,99 | 209,42 | 3,06 | 261,33 | 3,17 | 326,43 | 3,26 |
| 9,2 | 202,22 | 2,97 | 213,29 | 3,03 | 266,16 | 3,15 | 332,46 | 3,23 |
| 9,3 | 205,93 | 2,94 | 217,19 | 3,01 | 271,03 | 3,12 | 338,54 | 3,21 |
| 9,4 | 209,67 | 2,92 | 221,13 | 2,98 | 275,94 | 3,10 | 344,67 | 3,18 |
| 9,5 | 213,44 | 2,90 | 225,09 | 2,96 | 280,88 | 3,08 | 350,84 | 3,16 |
| 9,6 | 217,24 | 2,87 | 229,09 | 2,94 | 285,87 | 3,05 | 357,06 | 3,14 |
| 9,7 | 221,06 | 2,85 | 233,11 | 2,92 | 290,89 | 3,03 | 363,33 | 3,11 |
| 9,8 | 224,92 | 2,83 | 237,17 | 2,90 | 295,95 | 3,01 | 369,65 | 3,09 |
| 9,9 | 228,80 | 2,80 | 241,25 | 2,87 | 301,05 | 2,97 | 376,01 | 3,07 |
| 10,0 | 232,71 | 2,79 | 245,37 | 2,85 | 306,18 | 2,96 | 382,42 | 3,05 |
| Е, МeV | 32Ge | 33As | 41Nb | 42Mo |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1,0 | 11,94 | 13,71 | 11,26 | 13,89 | 7,56 | 16,00 | 6,62 | 15,98 |
| 1,1 | 13,63 | 13,02 | 12,86 | 13,20 | 8,71 | 15,21 | 7,62 | 15,18 |
| 1,2 | 15,40 | 12,41 | 14,55 | 12,58 | 9,91 | 14,51 | 8,67 | 14,48 |
| 1,3 | 17,26 | 11,87 | 16,32 | 12,04 | 11,18 | 13,88 | 9,78 | 13,86 |
| 1,4 | 19,21 | 11,38 | 18,17 | 11,55 | 12,50 | 13,32 | 10,93 | 13,31 |
| 1,5 | 21,23 | 10,94 | 20,09 | 11,10 | 13,87 | 12,82 | 12,12 | 12,81 |
| 1,6 | 23,33 | 10,53 | 22,08 | 10,70 | 15,29 | 12,36 | 13,36 | 12,35 |
| 1,7 | 25,52 | 10,17 | 24,15 | 10,32 | 16,77 | 11,94 | 14,65 | 11,93 |
| 1,8 | 27,77 | 9,83 | 26,30 | 9,98 | 18,30 | 11,55 | 15,98 | 11,55 |
| 1,9 | 30,11 | 9,51 | 28,51 | 9,67 | 19,87 | 11,19 | 17,35 | 11,19 |
| 2,0 | 32,52 | 9,22 | 30,80 | 9,37 | 21,50 | 10,86 | 18,77 | 10,87 |
| 2,1 | 35,01 | 8,95 | 33,15 | 9,10 | 23,18 | 10,55 | 20,22 | 10,56 |
| 2,2 | 37,57 | 8,70 | 35,57 | 8,85 | 24,90 | 10,26 | 21,72 | 10,27 |
| 2,3 | 40,20 | 8,46 | 38,07 | 8,61 | 26,67 | 9,99 | 23,26 | 10,01 |
| 2,4 | 42,90 | 8,24 | 40,63 | 8,38 | 28,49 | 9,74 | 24,84 | 9,76 |
| 2,5 | 45,68 | 8,03 | 43,26 | 8,17 | 30,35 | 9,50 | 26,46 | 9,52 |
| 2,6 | 48,52 | 7,84 | 45,95 | 7,98 | 32,26 | 9,28 | 28,12 | 9,30 |
| Contining A.7 |
| Е, MeV | 32Ge | 33As | 41Nb | 42Mo |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 2,7 | 51,44 | 7,65 | 48,71 | 7,79 | 34,21 | 9,07 | 29,82 | 9,09 |
| 2,8 | 54,42 | 7,48 | 51,53 | 7,61 | 36,21 | 8,86 | 31,55 | 8,89 |
| 2,9 | 57,48 | 7,31 | 54,42 | 7,44 | 38,26 | 8,67 | 33,33 | 8,70 |
| 3,0 | 60,60 | 7,15 | 57,38 | 7,28 | 40,35 | 8,49 | 35,14 | 8,52 |
| 3,1 | 63,79 | 7,00 | 60,39 | 7,13 | 42,48 | 8,32 | 36,99 | 8,35 |
| 3,2 | 67,05 | 6,86 | 63,47 | 6,99 | 44,66 | 8,16 | 38,88 | 8„18 |
| 3,3 | 70,37 | 6,72 | 66,62 | 6,85 | 46,88 | 8,00 | 40,81 | 8,03 |
| 3,4 | 73,76 | 6,59 | 69,82 | 6,72 | 49,14 | 7,85 | 42,77 | 7,88 |
| 3,5 | 77,22 | 6,47 | 73,09 | 6,59 | 51,45 | 7,71 | 44,77 | 7,74 |
| 3,6 | 80,74 | 6,35 | 76,42 | 6,47 | 53,79 | 7,57 | 46,80 | 7,60 |
| 3,7 | 4,33 | 6,24 | 79,81 | 6,36 | 56,18 | 7,44 | 48,87 | 7,47 |
| 3,8 | 87,98 | 6,13 | 83,26 | 6,25 | 58,61 | 7,31 | 50,98 | 7,35 |
| 3,9 | 91,69 | 6,02 | 86,77 | 6,14 | 61,09 | 7,19 | 53,12 | 7,22 |
| 4,0 | 95,47 | 5,92 | 90,35 | 6,04 | 63,60 | 7,07 | 55,30 | 7,11 |
| 4,1 | 99,32 | 5,83 | 93,98 | 5,94 | 66,16 | 6,96 | 57,51 | 7,00 |
| 4,2 | 103,22 | 5,73 | 97,67 | 5,84 | 68,75 | 6,85 | 59,76 | 6,89 |
| 4,3 | 107,19 | 5,64 | 101,42 | 5,75 | 71,39 | 6,75 | 62,05 | 6,78 |
| 4,4 | 111,23 | 5,56 | 105,23 | 5,67 | 74,07 | 6,65 | 64,36 | 6,68 |
| 4,5 | 115,32 | 5,47 | 109,10 | 5,58 | 76,78 | 6,55 | 66,71 | 6,59 |
| 4,6 | 119,48 | 5,39 | 113,02 | 5,50 | 79,54 | 6,46 | 69,10 | 6,49 |
| 4,7 | 123,70 | 5,31 | 117,00 | 5,42 | 82,34 | 6,37 | 71,52 | 6,40 |
| 4,8 | 127,98 | 5,24 | 121,05 | 5,34 | 85,17 | 6,28 | 73,97 | 6,32 |
| 4,9 | 132,32 | 5,16 | 125,14 | 5,27 | 88,05 | 6,19 | 76,46 | 6,23 |
| 5,0 | 136,72 | 5,09 | 129,30, | 5,20 | 90,96 | 6,11 | .78,98 | 6,15 |
| 5,1 | 141,18 | 5,02 | 133,51 | 5,13 | 93,92 | 6,03 | 81,54 | 6,07 |
| 5,2 | 145,70 | 4,96 | 137,78 | 5,06 | 96,91 | 5,95 | 84,13 | 5,99 |
| 5,3 | 150,29 | 4,В9 | 142,11 | 4,99 | 99,94 | 5,88 | 86,75 | 5,92 |
| 5,4 | 154,93 | 4,83 | 146,49 | 4,93 | 103,01 | 5,80 | 89,40 | 5,84 |
| 5,5 | 159,63 | 4,77 | 150,93 | 4,87 | 106,12 | 5,73 | 92,09 | 5,77 |
| 5,6 | 164,39 | 4,71 | 155,42 | 4,81 | 109,26 | 5,66 | 94,81 | 5,70 |
| 5,7 | 169,22 | 4,65 | 159,97 | 4,75 | 112,45 | 5,60 | 97,56 | 5,64 |
| 5,8 | 174,10 | 4,60 | 164,58 | 4,69 | 115,67 | 5,53 | 100,35 | 5,57 |
| 5,9 | 179,03 | 4,54 | 169,24 | 4,64 | 118,93 | 5,47 | 103,16 | 5,51 |
| 6,0 | 184,03 | 4,49 | 173,95 | 4,59 | 122,23 | 5,41 | 106,01 | 5,45 |
| 6,1 | 189,09 | 4,44 | 178,72 | 4,53 | 125,56 | 5,35 | 108,89 | 5,39 |
| 6,2 | 194,20 | 4,39 | 183,55 | 4,48 | 128,93 | 5,29 | 111,81 | 5,33 |
| 6,3 | 199,37 | 4,34 | 188,43 | 4,43 | 132,34 | 5,23 | 114,75 | 5,27 |
| 6,4 | 204,60 | 4,29 | 193,36 | 4,38 | 135,79 | 5,17 | 117,73 | 5,22 |
| 6,5 | 209,89 | 4,25 | 198,35 | 4,34 | 139,27 | 5,12 | 120,74 | 5,16 |
| 6,6 | 215,23 | 4,20 | 203,39 | 4,29 | 142,79 | 5,07 | 123,78 | 5,11 |
| 6,7 | 220,64 | 4,16 | 208,48 | 4,25 | 146,35 | 5,02 | 126,85 | 5,06 |
| 6,8 | 226,09 | 4,11 | 213,63 | 4,20 | 149,94 | 4,96 | 129,95 | 5,00 |
| 6,9 | 231,61 | 4,07 | 218,83 | 4,16 | 153,57 | 4,92 | 133,08 | 4,96 |
| 7,0 | 237,18 | 4,03 | 224,08 | 4,12 | 157,24 | 2,87 | 136,25 | 4,91 |
| 7,1 | 242,81 | 3,99 | 229,39 | 4,08 | 160,94 | 4,82 | 139,44 | 4,86 |
| 7,2 | 248,49 | 3,95 | 234,75 | 4,04 | 164,68 | 4,77 | 142,67 | 4,81 |
| 7,3 | 254,23 | 3,91 | 240,17 | 40,0 | 168,45 | 4,73 | 145,93 | 4,77 |
| 7,4 | 260,03 | 3,88 | 245,63 | 3,96 | 172,26 | 4,68 | 149,22 | 4,72 |
| 7,5 | 265,88 | 3,84 | 251,15 | 3,92 | 176,11 | 4,64 | 152,54 | 4,68 |
| 7,6 | 271,79 | 3,80 | 256,72 | 3,89 | 179,99 | 4,60 | 155,89 | 4,64 |
| 7,7 | 277,75 | 3,77 | 262,34 | 3,85 | 183,90 | 4,56 | 159,27 | 4,60 |
| 7,8 | 283,77 | 3,73 | 268,01 | 3,82 | 187,86 | 4,52 | 162,68 | 4,56 |
| 7,9 | 289,85 | 3,70 | 273,74 | 3,78 | 191,84 | 4,48 | 166,12 | 4,52 |
| Contining A.7 |
| Е, MeV | 32Ge | 33As | 41Nb | 42Mo |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 8,0 | 295,98 | 3,67 | 279,52 | 3,75 | 195,87 | 4,44 | 169,59 | 4,48 |
| 8,1 | 302,16 | 3,63 | 285,35 | 3,71 | 199,92 | 4,40 | 173,09 | 4,44 |
| 8,2 | 308,40 | 3,60 | 291,23 | 3,68 | 204,02 | 4,36 | 176,62 | 4,40 |
| 8,3 | 314,69 | 3,57 | 297,16 | 3,65 | 208,15 | 4,32 | 180,18 | 4,36 |
| 8,4 | 321,04 | 3,54 | 303,14 | 3,62 | 212,31 | 4,29 | 183,77 | 4,33 |
| 8,5 | 327,44 | 3,51 | 309,18 | 3,59 | 216,51 | 4,25 | 187,39 | 4,29 |
| 8,6 | 333,90 | 3,48 | 315,26 | 3,56 | 220,74 | 4,22 | 191,04 | 4,26 |
| 8,7 | 340,41 | 3,45 | 321,40 | 3,53 | 225,01 | 4,18 | 194,72 | 4,22 |
| 8,8 | 346,97 | 3,42 | 327,58 | 3,50 | 229,31 | 4,15 | 198,43 | 4,19 |
| 8,9 | 353,59 | 3,40 | 333,82 | 3,47 | 233,64 | 4,12 | 202,17 | 4,16 |
| 9,0 | 360,27 | 3,37 | 340,11 | 3,45 | 238,01 | 4,09 | 205,93 | 4,13 |
| 9,1 | 366,99 | 3,34 | 346,44 | 3,42 | 242,42 | 4,06 | 209,73 | 4,09 |
| 9,2 | 373,77 | 3,32 | 352,83 | 3,39 | 246,86 | 4,02 | 213,56 | 4,06 |
| 9,3 | 380,60 | 3,29 | 359,27 | 3,37 | 251,33 | 3,99 | 217,41 | 4,03 |
| 9,4 | 387,49 | 3,27 | 365,75 | 3,34 | 255,84 | 3,96 | 221,30 | 4,00 |
| 9,5 | 394,43 | 3,24 | 372,29 | 3,31 | 260,38 | 3,93 | 225,21 | 3,97 |
| 9,6 | 401,42 | 3,22 | 378,88 | 3,29 | 264,95 | 3,90 | 229,16 | 3,94 |
| 9,7 | 408,46 | 3,19 | 385,52 | 3,27 | 269,56 | 3,88 | 233,13 | 3,91 |
| 9,8 | 415,56 | 3,17 | 392,20 | 3,24 | 274,20 | 3,85 | 237,13 | 3,89 |
| 9,9 | 422,71 | 3,15 | 398,94 | 3,22 | 278,88 | 3,82 | 241,16 | 3,86 |
| 10,0 | 429,91 | 3,12 | 405,72 | 3,19 | 283,59 | 3,79 | 245,22 | 3,83 |
| Е,MeV | 46Pd | 47Ag | 48Cd | 49In |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1,0 | 6,31 | 16,31 | 7,35 | 16,55 | 9,27 | 16,88 | 10,76 | 17,13 |
| 1,1 | 7,24 | 15,53 | 8,41 | 15,75 | 10,59 | 16,06 | 12,32 | 16,29 |
| 1,2 | 8,21 | 14,84 | 9,52 | 15,06 | 11,98 | 15,35 | 13,96 | 15,56 |
| 1,3 | 9,23 | 14,23 | 10,68 | 14,44 | 13,42 | 14,71 | 15,67 | 14,91 |
| 1,4 | 10,29 | 13,68 | 11,89 | 13,88 | 14,93 | 14,14 | 17,46 | 14,33 |
| 1,5 | 11,39 | 13,18 | 13,15 | 13,38 | 16,50 | 13,62 | 19,31 | 13,80 |
| 1,6 | 12,53 | 12,73 | 14,45 | 12,92 | 18,13 | 13,15 | 21,24 | 13,32 |
| 1,7 | 13,71 | 12,31 | 15,79 | 12,49 | 19,81 | 12,72 | 23,23 | 12,88 |
| 1,8 | 1,4,93 | 11,93 | 17,18 | 12,11 | 21,55 | 12,32 | 25,28 | 12,48 |
| 1,9 | 16,19 | 11,58 | 18,62 | 11,75 | 23,34 | 11,95 | 27,40 | 12,11 |
| 2,0 | 17,48 | 11,25 | 20,10 | 11,41 | 25,18 | 11,61 | 29,59 | 11,76 |
| 2,1 | 18,82 | 10,94 | 21,62 | 11,10 | 27,08 | 11,30 | 31,84 | 11,44 |
| 2,2 | 20,18 | 10,65 | 23,18 | 10,81 | 29,03 | 11,00 | 34,15 | 11,14 |
| 2,3 | 21,59 | 10,38 | 24,78 | 10,54 | 31,04 | 10,72 | 36,52 | 10,86 |
| 2,4 | 23,03 | 10,13 | 26,42 | 10,28 | 33,09 | 10,46 | 38,95 | 10,59 |
| 2,5 | 24,51 | 9,89 | 28,10 | 10,04 | 35,20 | 10,21 | 41,44 | 10,34 |
| 2,6 | 26,02 | 9,67 | 29,83 | 9,81 | 37,35 | 9,98 | 43,99 | 10,11 |
| 2,7 | 27,57 | 9,45 | 31,59 | 9,60 | 39,55 | 9,76 | 46,60 | 9,88 |
| 2,8 | 29,15 | 9,25 | 33,39 | 9,39 | 41,80 | 9,55 | 49,26 | 9,67 |
| 2,9 | 30,76 | 9,06 | 35,23 | 9,20 | 44,11 | 9,36 | 51,99 | 9,47 |
| 3,0 | 32,41 | 8,88 | 37,11 | 9,01 | 46,45 | 9,17 | 54,77 | 9,28 |
| 3,1 | 34,09 | 8,70 | 39,02 | 8,84 | 48,85 | 8,99 | 57,60 | 9,10 |
| 3,2 | 35,80 | 8,54 | 40,98 | 8,67 | 51,29 | 8,82 | 60,50 | 8,93 |
| 3,3 | 37,55 | 8,38 | 42,97 | 8,51 | 53,78 | 8,75 | 63,44 | 8,76 |
| 3,4 | 39,33 | 8,23 | 45,00 | 8,35 | 56,32 | 8,50 | 66,45 | 8,60 |
| 3,5 | 41,15 | 8,08 | 47,06 | 8,21 | 58,90 | 8,35 | 69,50 | 8,45 |
| 3,6 | 42,99 | 7,94 | 49,17 | 8,07 | 61,53 | 8,20 | 72,61 | 8,31 |
| 3,7 | 44,87 | 7,81 | 51,30 | 7,93 | 64,20 | 8,07 | 75,78, | 8,17 |
| 3,8 | 46,78 | 7,68 | 53,48 | 7,80 | 66,92 | 7,93 | 79,00 | 8,03 |
| 3,9 | 48,72 | 7,56 | 55,69 | 7,67 | 69,69 | 7,81 | 82,27 | 7,90 |
| Contining A.7 |
| Е,МeV | 46Pd | 47Ag | 48Cd | 49In |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 4,0 | 50,69 | 7,44 | 57,93 | 7,55 | 72,49 | 7,68 | 85,59 | 7,78 |
| 4,1 | 52,69 | 7,32 | 60,22 | 7,44 | 75,35 | 7,57 | 88,97 | 7,66 |
| 4,2 | 54,72 | 7,21 | 62,53 | 7,33 | 78,24 | 7,45 | 92,40 | 7,55 |
| 4,3 | 56,79 | 7,10 | 64,88 | 7,22 | 81,18 | 7,34 | 95,88 | 7,44 |
| 6,3 | 104,32 | 5,55 | 119,00 | 5,64 | 148,84 | 5,73 | 175,95 | 5,81 |
| 6,4 | 107,00 | 5,49 | 122,05 | 5,58 | 152,66 | 5,68, | 180,46 | 5,75 |
| 6,5 | 109,70 | 5,43, | 125,14 | 5,52 | 156,51 | 5,62 | 185,02 | 5,69 |
| 6,6 | 112,44 | 5,38 | 128,25 | 5,46 | 160,40 | 5,56 | 189,63 | 5,63 |
| 6,7 | 115,20 | 5,32 | 131,39 | 5,41 | 164,33 | 5,52 | 194,28 | 5,58 |
| 6,8 | 117,99 | 5,27 | 134,57 | 5,36 | 168,30 | 5,45 | 198,98 | 5,52 |
| 6,9 | 120,81 | 5,22 | 137,78 | 5,31 | 172,31 | 5,40 | 203,72 | 5,47 |
| 7,0 | 123,65 | 5,17 | 141,01 | 5,25 | 176,36 | 5,35 | 208,51 | 5,42 |
| 7,1 | 126,52 | 5,12 | 144,28 | 5,20 | 180,44 | 5,30 | 213,34 | 5,37 |
| 7,2 | 129,42 | 5,07 | 147,58 | 5,16 | 184,57 | 5,25 | 218,23 | 5,32 |
| 7,3 | 132,35 | 5,02 | 150,92 | 5,11 | 188,73 | 5,20 | 223,15 | 5,27 |
| 7,4 | 135,30 | 4,98 | 154,28 | 5,06 | 192,94 | 5,15 | 228,12 | 5,22 |
| 7,5 | 138,29 | 4,93 | 157,67 | 5,02 | 197,18 | 5,10 | 233,14 | 5,17 |
| 7,6 | 141,29 | 4,89 | 161,10 | 4,97 | 201,46 | 5,06 | 238,21 | 5,13 |
| 7,7 | 144,33 | 4,85 | 164,55 | 4,93 | 205,77 | 5,01 | 243,31 | 5,08 |
| 7,8 | 147,39 | 4,80 | 168,03 | 4,88 | 210,13 | 4,97 | 248,47 | 5,04 |
| 7,9 | 150,48 | 4,76 | 171,55 | 4,84 | 214,52 | 4,93 | 253,66 | 4,99 |
| 8,0 | 153,60 | 4,72 | 175,10 | 4,80 | 218,95 | 4,89 | 258,91 | 4,9S |
| 8,1 | 156,74 | 4,6& | 178,67 | 4,76 | 223,42 | 4,85 | 264,19 | 4,91 |
| 8,2 | 159,91 | 4,64 | 182,28 | 4,72 | 227,93 | 481 | 269,53 | 4,87 |
| 8,3 | 163,10 | 4,61 | 185,91 | 4,68 | 232,47 | 4,77 | 274,90 | 4,83 |
| 8,4 | 166,32 | 4,57 | 189,58 | 4,64 | 237,06 | 4,73 | 280,32 | 4,79 |
| 8,5 | 169,57 | 4,53 | 193,28 | 4,61 | 241,68 | 4,69 | 285,79 | 4,75 |
| 8,6 | 172,84 | 4,50 | 197,00 | 4,57 | 246,33 | 4,65 | 29,29 | 4,71 |
| 8,7 | 176,14 | 4,46 | 200,76 | 4,53 | 251,02 | 4,62 | 296,85 | 4,68 |
| 8,8 | 179,47 | 4,42 | 204,54 | 4,50 | 255,76 | 4,58 | 302,44 | 4,64 |
| 8,9 | 182,82 | 4,39 | 208,36 | 4,46 | 260,52 | 4,54 | 308,08 | 4,60 |
| 9,0 | 186,20 | 4,36 | 212,20 | 4,43 | 265,33 | 4,51 | 313,77 | 4,57 |
| 9,1 | 189,60 | 4,32 | 216,08 | 4,40 | 270,17 | 4,48 | 319,49 | 4,53 |
| 9,2 | 193,03 | 4,29 | 219,98 | 4,36 | 275,04 | 4,44 | 325,26 | 4,50 |
| 9,3 | 196,49 | 4,26 | 223,91 | 4,33 | 279,96 | 4,41 | 331,07 | 4,47 |
| 9,4 | 199,97 | 4,23 | 227,87 | 4,30 | 284,91 | 4,38 | 336,93 | 4,43 |
| 9,5 | 203,48 | 4,20 | 231,86 | 4,27 | 289,90 | 4,34 | 342,83 | 4,40 |
| 9,6 | 207,01 | 4,17 | 235,88 | 4,24 | 294,92 | 4,31 | 348,77 | 4,37 |
| 9,7 | 210,57 | 4,14 | 239,93 | 4,21 | 299,98 | 4,98 | 354,76 | 4,34 |
| 9,8 | 214,15 | 4,11 | 244,01 | 4,18 | 305,07 | 4,25 | 360,78 | 4,31 |
| 9,9 | 217,76 | 4,08 | 248,12 | 4,15 | 310,21 | 4,22 | 366,85 | 4,28 |
| 10,0 | 221,40 | 4,05 | 252,25 | 4,12 | 315,37 | 4,19 | 372,96 | 4,25 |
| Е,МeV | 50Sn | 52Te | 7зТа | 74W |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1,0 | 10,95 | 17,35 | 13,15 | 17,81 | 6,98 | 20,23 | 6,17 | 20,35 |
| 1,1 | 12,55 | 16,50 | 15,11 | 16,94 | 7,89 | 19,41 | 6,96 | 19,51 |
| 1,2 | 14,23 | 15,76 | 17,17 | 16,17 | 8,84 | 18,68 | 7,79 | 18,77 |
| 1,3 | 15,98 | 15,10 | 19,32 | 15,50 | 9,83 | 18,01 | 8,65 | 18,10 |
| 1,4 | 17,81 | 14,51 | 21,56 | 14,89 | 10,85 | 17,41 | 9,54 | 17,48 |
| 1,5 | 19,71 | 13,97 | 23,89 | 14,35 | 11,91 | 16,85 | 10,46 | 16,92 |
| 1,6 | 21,69 | 13,49 | 26,30 | 13,85 | 13,00 | 16,34 | 11,41 | 16,41 |
| 1,7 | 23,73 | 13,045 | 28,80 | 13,40 | 14,12 | 15,86 | 12,38 | 15,93 |
| 1,8 | 25,84 | 12,64 | 31,38 | 12,98 | 15,28 | 15,42 | 13,39 | 15,49 |
| Contining A.7 |
| Е,MeV | 50Sn | 52Te | 7зТа | 74W |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1,9 | 28,01 | 12,26 | 34,04 | 12,60 | 16,47 | 15,01 | 14,43 | 15,08 |
| 2,0 | 30,25 | 11,91 | 36,79 | 12,24 | 17,69 | 14,63 | 15,49 | 14,69 |
| 2,1 | 32,55 | 11,58 | 39,61 | 11,91 | 18,94 | 14,27 | 16,58 | 14,33 |
| 2,2 | 34,92 | 11,28 | 42,50 | 11,60 | 20,23 | 13,93 | 17,70 | 13,99 |
| 2,3 | 37,35 | 11,00 | 45,48 | 11,30 | 21,54 | 13,61 | 18,84 | 13,67 |
| 2,4 | 39,84 | 10,73 | 48,52 | 11,03 | 22,89 | 13,31 | 20,01 | 13,36 |
| 2,5 | 42,40 | 10,48 | 51,65 | 10,77 | 24,26 | 13,02 | 21,21 | 13,08 |
| 2,6 | 45,01 | 10,24 | 54,84 | 10,53 | 25,67 | 12,75 | 22,43 | 12,80 |
| 2,7 | 47,68 | 10,01 | 58,11 | 10,30 | 27,10 | 12,49 | 23,68 | 12,55 |
| 2,8 | 50,42 | 9,80 | 61,45 | 10,08 | 28,56 | 12,25 | 24,96 | 12,30 |
| 2,9 | 53,21 | 9,60 | 64,86 | 9,87 | 30,06 | 12,01 | 26,26 | 12,06 |
| 3,0 | 56,06 | 9,40 | 68,34 | 9,68 | 31,58 | 11,79 | 27,58 | 11,84 |
| 3,1 | 58,96 | 9,22 | 71,90 | 9,49 | 33,13 | ,11,57 | 28,93 | 11,63 |
| 3,2 | 61,93 | 9,05 | 75,52 | 9,31 | 34,70 | 11,37 | 30,30 | 11,42 |
| 3,3 | 64,95 | 8,88 | 79,21 | 9,14 | 36,31 | 11,18 | 31,70 | 11,23 |
| 3,4 | 68,02 | 8,72 | 82,97 | 8,98 | 37,94 | 10,99 | 33,12 | 11,04 |
| 3,5 | 71,15 | 8,57 | 86,79 | 8,82 | 39,60 | 10,81 | 34,57 | 10,86 |
| 3,6 | 74,34 | 8,42 | 90,69 | 8,67 | 41,29 | 10,63 | 36,03 | 10,68 |
| 3,7 | 77,58 | 8,28 | 94,64 | 8,52 | 43,01 | 10,47 | 37,53 | 10,52 |
| 3,8 | 80,88 | 8,14 | 98,67 | 8,39 | 44,75 | 10,31 | 39,04 | 10,36 |
| 3,9 | 84,23 | 8,01 | 102,76 | 8,25 | 46,52 | 10,15 | 40,58 | 10,20 |
| 4,0 | 87,63 | 7,89 | 106,92 | 8,12 | 48,31 | 10,00 | 42,15 | 10,05 |
| 4,1 | 91,09 | 7,77 | 111,14 | 8,00 | 50,13 | 9,86 | 43,73 | 9,91 |
| 4,2 | 94,60 | 7,65 | 115,43 | 7,88 | 51,98 | 9,72 | 45,34 | 9,77 |
| 4,3 | 98,17 | 7,54 | 119,78 | 7,77 | 53,86 | 9,59 | 46,97 | 9,63 |
| 4,4 | 101,78 | 7,43 | 124,19 | 7,65 | 55,76 | 9,46 | 48,62 | 9,50 |
| 4,5 | 105,45 | 7,32 | 128,67 | 7,55 | 57,68 | 9,33 | / 50,30 | 9,38 |
| 4,6 | 109,17 | 7,22 | 133,21 | 7,44 | 59,64 | 9,21 | 52,00 | 9,25 |
| 4,7 | 112,95 | 7,13 | 137,82 | 7,34 | 61,61 | 9,09 | 53,72 | 9,14 |
| 4,8 | 116,77 | 2,03 | 142,48 | 7,25 | 63,62 | 8,98 | 55,46 | 9,02 |
| 4,9 | 120,64 | 6,94 | 147,21 | 7,15 | 65,65 | 8,87 | 57,23 | 8,91 |
| 5,0 | 124,57 | 6,85 | 152,00 | 7,06 | 67,70 | 8,76 | 59,01 | 8,80 |
| 5,1 | 128,55 | 6,76 | 156,85 | 6,97 | 69,78 | 8,65 | 60,82 | 8,70 |
| 5,2 | 132,57 | 6,68 | 161,77 | 6,88 | 71,88 | 8,55 | 62,65 | 8,59 |
| 5,3 | 136,65 | 6,60 | 166,74 | 6,80 | 74,01 | 8,45 | 64,50 | 8,50 |
| 5,4 | 140,78 | 6,52 | 171,78 | 6,72 | 76,16 | 8,36 | 66,38 | 8,40 |
| 5,5 | 144,95 | 6,44 | 176,87 | 6,64 | 78,34 | 8,26 | 68,27 | 8,30 |
| 5,6 | 149,18 | 6,37 | 182,03 | 6,56 | 80,55 | 8,17 | 70,19 | 8,21 |
| 5,7 | 153,46 | 6,29 | 187,24 | 6,49 | 82,77 | 8,08 | 72,12 | 8,12 |
| 5,8 | 157,78 | 6,22 | 192,52 | 6,42 | 85,02 | 7,99 | 74,08 | 8,04 |
| 5,9 | 162,16 | 6,15 | 197,85 | 6,34 | 87,30 | 7,91 | 76,06 | 7,95 |
| 6,0 | 166,58 | 6,09 | 203,24 | 6,28 | 89,60 | 7,83 | 78,06 | 7,87 |
| 6,1 | 171,05 | 6,02 | 208,70 | 6,21 | 91,92 | 7,75 | 80,08 | 7,79 |
| 6,2 | 175,57 | 5,96 | 214,21 | 6,14 | 94,27 | 7,67 | 82,12 | 7,71 |
| 6,3 | 180,14 | 5,89 | 219,78 | 6,08 | 96,64 | 7,59 | 84,19 | 7,63 |
| 6,4 | 184,75 | 5,83 | 225,41 | 6,02 | 99,04 | 7,52 | 86,27 | 7,56 |
| 6,5 | 189,42 | 5,77 | 231,09 | 5,96 | 101,45 | 7,44 | 88,37 | 7,49 |
| 6,6 | 194,13 | 5,72 | 236,84 | 5,90 | 103,90 | 7,37 | 90,50 | 7,41 |
| 6,7 | 198,88 | 5,66 | 242,64 | 5,84 | 106,36 | 7,30 | 92,64 | 7,34 |
| 6,8 | 203,69 | 5,60 | 248,50 | 5,78 | 108,85 | 7,24 | 94,80 | 7,28 |
| 6,9 | 208,54 | 5,55 | 254,41 | 5,72 | 111,36 | 7,17 | 96,99 | 7,21 |
| 7,0 | 213,44 | 5,50 | 260,39 | 5,67 | 113,90 | 7,10 | 99,19 | 7,14 |
| 7,1 | 218,39 | 5,44 | 266,42 | 5,62 | 116,46 | 7,04 | 101,42 | 7,08 |
| Contining A.7 |
| Е,MeV | 50Sn | 52Te | 7зТа | 74W |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 7,2 | 223,38 | 5,39 | 272,50 | 5,57 | 119,04 | 6,98 | 103,66 | 7,02 |
| 7,3 | 228,42 | 5,34 | 278,65 | 5,51 | 121,65 | 6,92 | 105,93 | 6,96 |
| 7,4 | 233,51 | 5,30 | 284,85 | 5,46 | 124,27 | 6,86 | 108,21 | 6,89 |
| 7,5 | 238,64 | 5,25 | 291,10 | 5,42 | 126,92 | 6,80 | 110,52 | 6,84 |
| 7,6 | 243,82 | 5,20 | 297,42 | 5,37 | 129,60 | 6,74 | 112,84 | 6,78 |
| 7,7 | 249,05 | 5,16 | 303,78 | 5,32 | 132,29 | 6,68 | 115,19 | 6,72 |
| 7,8 | 254,32 | 5,1,1 | 310,21 | 5,28 | 135,01 | 6,63 | 117,55 | 6,67 |
| 7,9 | 259,63 | 5,07 | 316,69 | 5,23 | 137,75 | 6,57 | 119,93 | 6,61 |
| 8,0 | 265,00 | 5,03 | 323,22 | 5,19, | 140,52 | 6,52 | 122,34 | 6,56 |
| 8,1 | 270,40 | 4,98 | 329,81 | 5,14 | 143,31 | 6,47 | 124,76 | 6,51 |
| 8,2 | 275,86 | 4,94 | 336,45 | 5,10 | 146,11 | 6,42 | 127,20 | 6,45 |
| 8,3 | 281,36 | 4,90 | 343,15 | 5,06 | 148,95 | 6,37 | 129,66 | 6,40 |
| 8,4 | 286,90 | 4,86 | 349,91 | 5,02 | 151,80 | 6,32 | 132,14 | 6,35 |
| 8,5 | 292,49 | 4,82 | 356,72 | 4,98 | 154,67 | 6,27 | 134,64 | 6,31 |
| 8,6 | 298,12 | 4,79 | 363,58 | 4,94 | 157,57 | 6,22 | 137,16 | 6,26 |
| 8,7 | 303,80 | 4,75 | 370,50 | 4,90 | 160,49 | 6,17 | 139,70 | 6,21 |
| 8,8 | 309,52 | 4,71 | 377,47 | 4,86 | 163,43 | 6,13 | 142,25 | 6,16 |
| 8,9 | 315,29 | 4,67 | 384,50 | 4,83 | 166,40 | 6,08 | 144,83 | 6,12 |
| 9,0 | 321,10 | 4,65 | 391,57 | 4,79 | 169,38 | 6,04 | 147,42 | 6,07 |
| 9,1 | 326,95 | 4,60 | 398,71 | 4,75 | 172,39 | 6,00 | 150,04 | 6,03 |
| 9,2 | 332,85 | 4,57 | 405,89 | 4,72 | 175,42 | 5,95 | 152,67 | 5,99 |
| 9,3 | 338,79 | 4,54 | 413,14 | 4,68 | 179,47 | 5,91 | 155,32 | 5,95 |
| 9,4 | 344,78 | 4,50 | 420,43 | 4,65 | 181,54 | 5,87 | 157,99 | 5,90 |
| 9,5 | 350,81 | 4,47 | 427,78 | 4,62 | 184,64 | 5,83 | 160,68 | 5,86 |
| 9,6 | 356,89 | 4,44 | 435,18 | 4,58 | 187,75 | 5,79 | 163,39 | 5,82 |
| 9,7 | 363,01 | 4,41 | 442,63 | 4,55 | 190,89 | 5,75 | 166,12 | 5,78 |
| 9,8 | 369,17 | 4,38 | 450,13 | 4,52 | 194,05 | 5,71 | 168,86 | 5,74 |
| 9,9 | 375,37 | 4,35 | 457,69 | 4,49 | 197,23 | 5,67 | 171,62 | 5,71 |
| 10,0 | 3,81,62 | 4,32 | 465,30 | 4,46 | 200,43 | 5,63 | 174,41 | 5,67 |
| E,MeV | 78Pt | 79Au | 82Рb | 83Bi |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 1,0 | 5,91 | 20,64 | 6:23 | 20,83 | 10,46 | 21,66 | 11,46 | 21,91 |
| 1,1 | 6,65 | 19,78 | 7,06 | 19,97 | 11,89 | 20,73 | 13,11 | 20,96 |
| 1,2 | 7,43 | 19,01 | 7,92 | 19,20 | 13,39 | 19,91 | 14,83 | 20,13 |
| 1,3 | 8,24 | 18,32 | 8,82 | 18,51 | 14,94 | 19,18 | 16,62 | 19,38 |
| 1,4 | 9,08 | 17,70 | 9,75 | 17,89 | 16,56 | 18,53 | 18,48 | 18,72 |
| 1,5 | 9,95 | 17,13 | 10,71 | 17,32 | 18,22 | 17,93 | 20,40 | 18,11 |
| 1,6 | 10,85 | 16,61 | 11,71 | 16,80, | 19,95 | 17,38 | 22,38 | 17,55 |
| 1,7 | 11,77 | 16,13 | 12,73 | 16,31 | 21,72 | 16,88 | 24,43 | 17,04 |
| 1,8 | 12,72 | 15,68 | 13,78 | 15,86 | 23,55 | 16,41 | 26,53 | 16,57 |
| 1,9 | 13,70 | 15,26 | 14,86 | 15,45 | 25,42 | 15,98 | 28,70 | 16,13 |
| 2,0 | 14,70 | 14,88 | 15,97 | 15,06 | 27,35 | 15,57 | 30,92 | 15,72 |
| 2,1 | 15,73 | 14,51 | 17,11 | 14,69 | 29,32 | 15,19 | 33,19 | 15,34 |
| 2,2 | 16,78 | 14,17 | 18,28 | 14,35 | 31,35 | 14,89 | 35,53 | 14,98 |
| 2,3 | 17,86 | 13,85 | 19,47 | 14,02 | 33,42 | 14,50 | 37,92 | 14,64 |
| 2,4 | 18,96 | 13,55 | 20,70 | 13,71 | 35,54 | 14,18 | 40,36 | 14,32 |
| 2,5 | 20,09 | 13,26 | 21,94 | 13,42 | 37,71 | 13,88 | 42,86 | 14,01 |
| 2,6 | 21,24 | 12,99 | 23,22 | 13,15 | 39,92 | 13,6 | 45,41 | 13,73 |
| 2,7 | 22,42 | 12,73 | 24,52 | 12,89 | 42,17 | 13,33 | 48,01 | 13,45 |
| 2,8 | 23,62 | 12,48 | 25,85 | 12,64 | 44,48 | 13,07 | 50,66 | 13,19 |
| 2,9 | 24,84 | 12,25 | 27,20 | 12,40 | 46,82 | 12,83 | 53,37 | 12,9S |
| 3,0 | 26,08 | 12,02 | 28,58 | 12,17 | 49,21 | 12,59 | 56,13 | 12,71 |
| 3,1 | 27,35 | 11,81 | 29,98 | 11,96 | 51,65 | 12,37 | 58,93 | 12,48 |
| Contining A.7 |
| E,МeV | 78Pt | 79Au | 82Рb | 83Bi |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 3,2 | 28,64 | 11,60 | 31,41 | 11,75 | 54,12 | 12,16 | 61,79 | 12,27 |
| 3,3 | 29,96 | 11,41 | 32,86 | 11,55 | 56,65 | 11,95 | 64,70 | 12,06 |
| 3,4 | 31,29 | 11,22 | 34,34 | 11,36 | 59,21 | 11,76 | 67,65 | 11,86 |
| 3,5 | 32,65 | 11,04 | 35,84 | 11,18 | 61,81 | 11,57 | 70,66 | 11,67 |
| 3,6 | 34,03 | 10,86 | 37,37 | 11,00 | 64,46 | 11,39 | 73,71 | 11,49 |
| 3,7 | 35,43 | 10,69 | 38,92 | 10,83 | 67,15 | 11,21 | 76,81 | Ц.31 |
| 3,8 | 36,85 | 10,53 | 40,50 | 10,67 | 69,88 | 11,04 | 79,96 | 11,14 |
| 3,9 | 38,30 | 10,38 | 42,10 | 10,51 | 72,65 | 10,88 | 83,16 | 10,98 |
| 4,0 | 39,77 | 10,23 | 43,72 | 10,36 | 75,47 | 10,73 | 86,40 | 10,82 |
| 4,1 | 41,25 | 10,08 | 45,37 | 10,21 | 78,32 | 10,57 | 89,69 | 10,67 |
| 4,2 | 42,76 | 9,94 | 47,04 | 10,07 | 81,27 | 10,43 | 93,03 | 10,52 |
| 4,3 | 44,29 | 9,81 | 48,73 | 9,94 | 84,15 | 10,29 | 96,42 | 10,38 |
| 4,4 | 45,84 | 9,68 | 50,44 | 9,80 | 87,12 | 10,15 | 99,84 | 10,24 |
| 4,5 | 47,41 | 9,55 | 52,18 | 9,68 | 90,13 | 10,02 | 103,32 | 10,11 |
| 4,6 | 49,01 | 9,43 | 53,94 | 9,55 | 93,19 | 9,89 | 106,84 | 9,98 |
| 4,7 | 50,62 | 9,31 | 55,73 | 9,43 | 96,28 | 9,77 | 110,41 | 9,85 |
| 4,8 | 52,25 | 9,19 | 57,53 | 9,31 | 99,41 | 9,65 | 114,02 | 9,73 |
| 4,9 | 53,91 | 9,08 | 59,36 | 9,20 | 102,58 | 9,53 | 117,67 | 9,61 |
| 5,0 | 55,58 | 8,97 | 61,22 | 9,09 | 105,79 | 9,42 | 121,37 | 9,51 |
| 5,1 | 57,27 | 8,87 | 63,09 | 8,98 | 109,03 | 9,30 | 125,12 | 9,38 |
| 5,2 | 58,99 | 8,76 | 64,99 | 8,88 | 112,32 | 9,20 | 128,91 | 9,28 |
| 5,3 | 60,72 | 8,66 | 66,90 | 8,78 | 115,64 | 9,09 | 132,74 | 9,18 |
| 5,4 | 62,48 | 8,57 | 68,84 | 8,68 | 119,00 | 8,99 | 136,61 | 9,08 |
| 5,5 | 64,25 | 8,47 | 70,81 | 8,58 | 122,40 | 8,89 | 140,53 | 8,98 |
| 5,6 | 66,04 | 8,38 | 72,79 | 8,49 | 125,83 | 8,80 | 144,50 | 8,88 |
| 5,7 | 67,86 | 8,29 | 74,79 | 8,40 | 129,31 | 8,70 | 148,50 | 8,78 |
| 5,8 | 69,69 | 8,20 | 76,82 | 8,31 | 132,82 | 8,61 | 152,55 | 8,68 |
| 5,9 | 71,54 | 8,12 | 78,87 | 8,22 | 136,36 | 8,52 | 156,64 | 8,59 |
| 6,0 | 73,41 | 8,03 | 80,94 | 8,14 | 139,95 | 8,43 | 160,78 | 8,51 |
| 6,1 | 75,30 | 7,95 | 83,03 | 8,06 | 143,57 | 8,35 | 164,95 | 8,42 |
| 6,2 | 77,21 | 7,87 | 85,14 | 7,98 | 147,22 | 8,27 | 169,17 | 8,34 |
| 6,3 | 79,14 | 7,80 | 87,27 | 7,90 | 150,92 | 8,19 | 173,43 | 8,25 |
| 6,4 | 81,09 | 7,72 | 89,43 | 7,82 | 154,65 | 8,11 | 177,73 | 8,18 |
| 6,5 | 83,05 | 7,65 | 91,60 | 7,75 | 158,41 | 8,03 | 182,08 | 8,10 |
| 6,6 | 85,04 | 7,57 | 93,80 | 7,68 | 162,22 | 7,95 | 186,46 | 8,02 |
| 6,7 | 87,04 | 7,50 | 96,02 | 7,60 | 166,05 | 7,88 | 190,89 | 7,95 |
| 6,8 | 89,06 | 7,43 | 98,25 | 7,53 | 169,93 | 7,81 | 195,36 | 7,88 |
| 6,9 | 91,10 | 7,37 | 100,50 | 7,47 | 173,84 | 7,74 | 199,87 | 7,81 |
| 7,0 | 93,16 | 7,30 | 102,79 | 7,40 | 177,78 | 7,67 | 204,42 | 7,74 |
| 7,1 | 95,24 | 7,24 | 105,09 | 7,33 | 181,76 | 7,60 | 209,01 | 7,67 |
| 7,2 | 97,34 | 7,17 | 107,41 | 7,27 | 185,78 | 7,53 | 213,64 | 7,60 |
| 7,3 | 99,46 | 7,11 | 109,75 | 7,21 | 189,83 | 7,47 | 218,31 | 7,54 |
| 7,4 | 101,59 | 7,05 | 112,11 | 7,14 | 193,91 | 7,41 | 223,02 | 7,47 |
| 7,5 | 103,74 | 6,99 | 114,49 | 7,08 | 198,03 | 7,34 | 227,77 | 7,41 |
| 7,6 | 105,91 | 6,93 | 116,89 | 7,02 | 20249 | 7,28 | 232,57 | 7,35 |
| 7,7 | 108,10 | 6,87 | 119,31 | 6,97 | 206,38 | 7,22 | 23740 | 7,29 |
| 7,8 | 110,31 | 6,82 | 121,75 | 6,91 | 210,60 | 7,16 | 242,27 | 7,23 |
| 7,9 | 112,53 | 6,76 | 124,21 | 6,85 | 214,86 | 7,11 | 247,18 | 7,17 |
| 8,0 | 114,77 | 6,71 | 126,69 | 6,80 | 219,15 | 7,05 | 252,14 | 7,11 |
| 8,1 | 117,03 | 6,66 | 129,19 | 6,75 | 223,48 | 6,99 | 257,13 | 7,06 |
| 8,2 | 119,31 | 6,60 | 131,71 | 6,69 | 227,84 | 6,94 | 262,16 | 7,00 |
| 8,3 | 121,61 | 6,55 | 134,25 | 6,64 | 232,24 | 6,89 | 267,23 | 6,95 |
| 8,4 | 123,92 | 6,50 | 136,81 | 6,59 | 236,66 | 6,83 | 272,34 | 6,89 |
| Contining A.7 |
| E,МeV | 78Pt | 79Au | 82Рb | 83Bi |
|  | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 8,5 | 126,26 | 6,45 | 139,39 | 6,54 | 241,13 | 6,78 | 277,48 | 6,84 |
| 8,6 | 128,61 | 6,41 | 141,99 | 6,49 | 245,62 | 6,73 | 282,67 | 6,79 |
| 8,7 | 130,97 | 6,36 | 144,61 | 6,44 | 250,16 | 6,68 | 287,90 | 6,74 |
| 8,8 | 133,36 | 6,31 | 147,24 | 6,40 | 254,72 | 6,63 | 293,16 | 6,69 |
| 8,9 | 135,76 | 6,27 | 149,90 | 6,35 | ,259,32 | 6,58 | 298,46 | 6,64 |
| 9,0 | 138,18 | 6,22 | 152,58 | 6,30 | 263,95 | 6,54 | 303,81 | 6,60 |
| 9,1 | 140,62 | 6,18 | 155,27 | 6,26 | 268,61 | 6,49 | 309,19 | 6,55 |
| 9,2 | 143,07 | 6,13 | 157,99 | 6,22 | 273,31 | 6,45 | 314,60 | 6,50 |
| 9,3 | 145,54 | 6,09 | 160,72 | 6,17 | 278,04 | 6,40 | 320,06 | 6,46 |
| 9,4 | 148,03 | 6,05 | 163,47 | 6,13 | 282,80 | 6,36 | 325,56 | 6,41 |
| 9,5 | 150,54 | 6,01 | 166,25 | 6,09 | 287,60 | 6,31 | 331,09 | 6,37 |
| 9,6 | 153,06 | 5,97 | 169,04 | 6,05 | 292,43 | 6,27 | 336,66 | 6,33 |
| 9,7 | 155,60 | 5,93 | 171,85 | 6,01 | 297,29 | 6,23 | 342,27 | 6,28 |
| 9,8 | 158,16 | 5,89 | 174,68 | 5,97 | 302,19 | 6,19 | 347,91 | 6,24 |
| 9,9 | 160,74 | 5,85 | 177,53 | 5,93 | 307,11 | 6,15 | 353,60 | 6,20 |
| 10,0 | 163,33 | 5,81 | 180,39 | 5,89 | 312,07 | 6,11 | 359,32 | 6,16 |

APPENDIX 8. APPROXIMATION COEFFICIENTS OF THE HELIUM ION STOPPING CROSS SECTION AT LOW ENERGY (SOLIDS)

| Atoms | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | 0,9661 | 0,4126 | 6,92 | 8,831 | 2,582 |
| 2Не | 2,027 | 0,2931 | 26,34 | 6,66 | 0,3409 |
| 3Li | 1,42 | 0,49 | 12,25 | 32 | 9,161 |
| 4Ве | 2,206 | 0,51 | 15,32 | 0,25 | 8,995 |
| 5B | 3,691 | 0,4128 | 18,48 | 50,72 | 9 |
| бС | 4,232 | 0,3877 | 22,99 | 35 | 7,993 |
| 7N | 2,51 | 0,4752 | 38,26 | 13,02 | 1,892 |
| 8О | 1,766 | 0,5261 | 37,11 | 15,24 | 2,804 |
| 9F | 1,533 | 0,531 | 40,44 | 18,41 | 2,718 |
| 10Ne | 1,183 | 0,55 | 39,83 | 17,49 | 4,001 |
| 11Na | 9,894 | 0,3081 | 23,65 | 0,384 | 92,93 |
| 12Mg | 4,3 | 0,47 | 43,3 | 3,3 | 12,74 |
| 13А1 | 2,5 | 0,625 | 45,7 | 0,1 | 4,359 |
| 14Si | 2,1 | 0,65 | 49,34 | 1,788 | 4,133 |
| 15P | 1,729 | 0,6562 | 53,41 | 2,405 | 3,845 |
| 16S | 1,402 | 0,679,1 | 58,98 | 3,528 | 3,211 |
| 17C1 | 1,117 | 0,7044 | 69,69 | 3,705 | 2,156 |
| l8Ar | 0,9172 | 0,724 | 79,44 | 3,648 | 1,646 |
| 19K | 8,554 | 0,3817 | 83,61 | 11,84 | 1,875 |
| 20Ca | 6,297 | 0,4622 | 65,39 | 10,14 | 5,036 |
| 21Sc | 5,307 | 0,4918 | 61,74 | 12,4 | 6,665 |
| 22Ti | 4,71 | 0,5087 | 65,28 | 8,806 | 5,948 |
| 23V | 6,151 | 0,4524 | 83 | 18,31 | 2,71 |
| 24Сr | 6,57 | 0,4322 | 84,76 | 15,53 | 2,779 |
| 25Mn | 5,738 | 0,4492 | 84,61 | 14,18 | 3,101 |
| 26Fе | 5,013 | 0,4707 | 85,58 | 16,55 | 3,211 |
| 27Co | 4,32 | 0,4947 | 76,14 | 10,85 | 5,441 |
| 28Ni | 4,652 | 0,4571 | 80,73 | 22 | 4,952 |
| 29Cu | 3,114 | 0,5236 | 76,67 | 7,62 | 6,385 |
| 30Zn | 3,114 | 0,5236 | 76,67 | 7,62 | 7,502 |
| 31Ga | 3,114 | 0,5236 | 76,67 | 7,62 | 8,514 |
| Contining A.8 |
| 35Br | 2,44 | 0,6346 | 105 | 0,83 | 2,851 |
| Atoms | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| 32Gе | 5,746 | 0,4662 | 79,24 | 1,185 | 7,993 |
| 33Аs | 2,792 | 0,6346 | 106,1 | 0,2986 | 2,311 |
| 34Se | 4,667 | 0,5095 | 124,3 | 2,102, | 1,667 |
| 36Кг | 1,491 | 0,7118 | 120,6 | 1,101 | 1,877 |
| 37RЬ | 11,72 | 0,3826 | 102,8 | 9,231 | 4,371 |
| 38Sr | 7,126 | 0,4804 | 119,3 | 5,784 | 2,454 |
| 39Y | 11,61 | 0,3955 | 146,7 | 7,031 | 1,423 |
| 40Zr | 10,99 | 0,41 | 163,9 | 7,1 | 1,052 |
| 4lNb | 9,241 | 0,4275 | 163,1 | 7,954 | 1,102 |
| 42Mо | 9,276 | 0,418 | 157,1 | 8,038 | 1,29 |
| 43Tc | 3,999 | 0,6152 | 97,6 | 1,297 | 5,792 |
| 44Ru | 4,306 | 0,5658 | 97,99 | 5,514 | 5,754 |
| 45Rh | 3,615 | 0,6197 | 86,26 | 0,333 | 8,689 |
| 46Po | 5,8 | 0,49 | 147,2 | 6,903 | 1,289 |
| 47Ag | 5,6 | 0,49 | 130 | 10 | 2,844 |
| 48Cd | 3,55 | 0,6068 | 124,7 | 1,112 | 3,119 |
| 49In | 3,6 | 0,62 | 105,8 | 0,1692 | 6,026 |
| 50Sn | 5,4 | 0,53 | 103,1 | 3,931 | 7,767 |
| 51Sb | 3,97 | 0,6459 | 131,8 | 0,2233 | 2,723 |
| 52Te | 3,65 | 0,64 | 126,8 | 0,6834 | 3,411 |
| 53I | 3,118 | 0,6519 | 164,9 | 1,208 | 1,51 |
| 54Хe | 2,031 | 0,7181 | 153,1 | 1,362 | 1,958 |
| 55Cs | 14,4 | 0,3923 | 152,5 | 8,354 | 2,597 |
| 56Ва | 10,99 | 0,4599 | 138,4 | 4,811 | 3,726 |
| 57La | 16,6 | 0,3773 | 224,1 | 6,28 | 0,9121 |
| 58Ce | 10,54 | 0,4533 | 159,3 | 4,832 | 2,529 |
| 59Pr | 10,33 | 0,4502 | 162 | 5,132 | 2,444 |
| 6uNd | 10,15 | 0,4471 | 165,6 | 5,?78 | 2,328 |
| 61Pm | 9,976 | 0,4439 | 168 | 5,721 | 2,258 |
| 62Sm | 9,804 | 0,4408 | 176,2 | 5,675 | 1,997 |
| 63Еu | 14,22 | 0,363 | 228,4 | 7,024 | 1,016 |
| 64Gd | 9,952 | 0,4318 | 233,5 | 5,065 | 0,9244 |
| 65Tb | ,9,272 | 0,4345 | 210 | 4,911 | 1,258 |
| 66Dy | 10,13 | 0,4146 | 225,7 | 5,525 | 1,055 |
| 67HO | 8,949 | 0,4304 | 213,3 | 5,071 | 1,221 |
| esEr | 11,94 | 0,3783 | 247,2 | 6,655 | 0,849 |
| 69Tm | 8,472 | 0,4405 | 195,5 | 4,051 | 1,604 |
| 70Yb | 8,301 | 40,4399 | 203,7 | 3,667 | 1,459 |
| 71Lu | 6,567 | 0,4858 | 193 | 2,65 | 1,66 |
| 72Hf | 5,951 | 0,5016 | 196,1 | 2,662 | 1,589 |
| 73Та | 7,495 | 0,4523 | 251,4 | 3,433 | 0,8619 |
| 74W | 6,335 | 0,4825 | 255,1 | 2,834 | 0,8228 |
| 75Re | 4,314 | 0,5558 | 214,8 | 2,354 | 1,263 |
| 76Os | 4,02 | 0,5681 | 219,9 | 2,402 | 1,191 |
| 77Ir | 3,836 | 0,5765 | 210,2 | 2,742 | 1,305 |
| 78Pt | 4,68 | 0,5247 | 244,7 | 2,749 | 0,8962 |
| 79Au | 3,223 | 0,5883 | 232,7 | 2,954 | 1,05 |
| 80Hg | 2,892 | 0,6204 | 208,6 | 2,415 | 1,416 |
| 8lTl | 4,728 | 0,5522 | 217 | 3,091 | 1,386 |
| 82РЬ | 6,18 | 0,52 | 170 | 4 | 3,224 |
| 83Bi | 9 | 0,47 | 198 | 3,8 | 2,032 |
| 84PO | 2,324 | 0,6997 | 216 | 1,599 | 1,399 |
| Contining A.8 |
| Atoms | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| 35Br | 2,44 | 0,6346 | 105 | 0,83 | 2,851 |
| 85At | 1,961 | 0,7286 | 223 | 1,621 | 1,296 |
| 8бRn | 1,75 | 0,7427 | 350,1 | 0,9789 | 0,5507 |
| 87Fr | 10,31 | 0,4613 | 261,2 | 4,738 | 0,9899 |
| 88Rа | 7,962 | 0,519 | 235,7 | 4,347 | 1,313 |
| 35Br | 2,44 | 0,6346 | 105 | 0,83 | 2,851 |
| 89Ac | 6,227 | 0,5645 | 231,9 | 3,961 | 1,379 |
| 90Th | 5,246 | 0,5947 | 228,6 | 4,027 | 1,432 |
| 91Pa | 5,408 | 0,5811 | 235,7 | 3,961 | 1,358 |
| 92U | 5,218 | 0,5828 | 245 | 3,838 | 1,25 |

APPROXIMATION FORMULAS FOR THE ALPHA PARTICLE STOPPING CROSS SESCTION

# Nuclear stopping

# Reduced energy

є= ,

Е0 – (KeV); М – (amu);

(n = 1.593є1/2, є ( 0.01;

(n = 1.7є1/2,     0.01 ( є ( 10

(n = ln(0,47є)/2 є ( 10.

# Electron stopping at low energy

Helium ion energy of 1KeV ( 10MeV:

1/( = 1/(н + 1/(в

(н = С1

(в = ,

Е is the energy in (KeV); ( is the  stopping cross section (eV(cm-2/1015).

# Electron stopping at high energy

# The helium ion energy ( 10МэВ

( = ехр(А6 + А7В + А8В2 + А9В3),

В = ln(1/E); Е is the energy in (MeV); ( is the stopping cross section (eV(cm-2/1015).

APPENDIX 9. AN APPROXIMATION COEFFICIENT OF THE HELIUM ION STOPPING CROSS SECTION AT LOW ENERGY (GAS)

| Элемент | Cl | C2 | Cз | C4 | C5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lH | 0,39 | 0,63 | 4,17 | 85,55 | 19,55 |
| 2Не | 0,58 | 0,59 | 6,3 | 130 | 44,07 |
| ЗLi | 15,23 | 0,1076 | 10,14 | 123,2 | 31,24 |
| Contining A.9 |
| Atoms | Cl | C2 | Cз | C4 | C5 |
| 7N | 2 | 0,548 | 29,82 | 18,11 | 4,37 |
| 80 | 2,717 | 0,4858 | 32,88 | 25,88 | 4,336 |
| 9F | 2,616 | 0,4748 | 41,2 | 28,07 | 2,458 |
| 10Ne | 2,303 | 0,4861 | 37,01 | 37,96 | 5,092 |
| 11Na | 13,03 | 0,2685 | 35,65 | 44,18 | 9,175 |
| 16S | 3,116 | 0,5988 | 53,71 | 5,632 | 4,536 |
| 17С1 | 3,365 | 0,571 | 63,67 | 6,182 | 2,969 |
| 18Ar | 2,291 | 0,6284 | 73,88 | 4,478 | 2,066 |
| 19К | 16,6 | 0,3095 | 99,1 | 10,98 | 1,092 |
| 35Вr | 1,65 | 0,7 | 148,1 | 1,47 | 0,9686 |
| ЗбКг | 1,413 | 0,7377 | 147,9 | 1,466 | 1,016 |
| 531 | 4,13 | 0,6177 | 152 | 2,516 | 1,938 |
| 54Xe | 3,949 | 0,6209 | 200,5 335,1 | 1,878 | 0,9126 |
| 55Cs | 25,84 | 0,3139 | 335,1 | 2,946 | 0,3347 |
| 80Hg | 8,15 | 0,4745 | 269,2 | 2,392 | 0,7467 |

APPENDIX 10. AN APPROXIMATION COEFICIENT OF THE HELIUM ION STOPPING CROSS SECTION AT HIGH ENERGY

| Atoms | С6 | С7 | С8 | С9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1H | 2,371 | 0,5462 | -0,07932 | -0.006853 |
| 2Не | 2,809 | 0,4847 | -0,08756 | -0,007281 |
| ЗLi | 3,095 | 0,4434 | -0,09259 | -0,007459 |
| 4Ве | 3,28 | 0,4188 | -0,09564 | -0,007604 |
| 5В | 3,426 | 0,4 | -0,09796 | -0,007715 |
| бС | 3,588 | 0,3921 | -0,09935 | -0,007804 |
| 7N | 3,759 | 0,4094 | -0,09646 | -0,007661 |
| 80 | 3,782 | 0,3734 | -0,1011 | -0,007874 |
| 9F | 3,816 | 0,3504 | -0,1046 | -0,008074 |
| 10Ne | 3,863 | 0,3342 | -0,1072 | -0,008231 |
| 11Na | 3,898 | 0,3191 | -0,1086 | -0,008271 |
| 12Mg | 3,961 | 0,314 | -0,1091 | -0,008297 |
| 13А1 | 4,024 | 0,3113 | -0,1093 | -0,008306 |
| 14Si | 4,077 | 0,3074 | -0,1089 | -0,008219 |
| 15P | 4,124 | 0,3023 | -0,1094 | -0,00824 |
| 16S | 4,164 | 0,2964 | -0,1101 | -0,008267 |
| 17C1 | 4,21 | 0,2936 | -0,1103 | -0,00827 |
| 18Ar | 4,261 | 0,2994 | -0,1085 | -0,008145 |
| 19K | 4,3 | 0,2903 | -0,1103 | -0,008259 |
| 2oCa | 4,344 | 0,2897 | -0,1102 | -0,008245 |
| 2lSc | 4,327 | 0,2707 | -0,1127 | -0,00837 |
| 22Ti | 4,34 | 0,2618 | -0,1138 | -0,00842 |
| 23V | 4,361 | 0,2559 | -0,1145 | -0,008447 |
| 24Сr | 4,349 | 0,24 | -0,1166 | -0,00855 |
| 25Mn | 4,362 | 0,2327 | -0,1174 | -0,008588 |
| 2бFе | 4,375 | 0,2253 | -0,1185 | -0,008648 |
| 27Co | 4,362 | 0,2069 | -0;1214 | -0,008815 |
| 28N1 | 4,346 | 0,1857 | -0,1249 | -0,009021 |
| 29Cu | 4,355 | 0,18 | -0,1255 | -0,009045 |
| ЗОZn | 4,389 | 0,1806 | -0,1253 | -0,009028 |
| 31Ga | 4,407 | 0,1759 | -0,1258 | -0,009054 |
| 32Се | 4,419 | 0,1694 | -0,1267 | -0,009094 |
| 33Аs | 4,412 | 0,1545 | -0,1289 | -0,009202 |
| 34Se | 4,419 | 0,1448 | -0,1303 | -0,009269 |
| Contining A.10 |
| Atoms | С6 | С7 | С8 | С9 |
| 35Br | 4,436 | 0,1443 | -0,1299 | -0,009229 |
| З6Кг | 4,478 | 0,1608 | -0,1262 | -0,008983 |
| 37Rb | 4,489 | 0,1517 | -0,1278 | -0,009078 |
| 38 Sr | 4,514 | 0,1551 | -0,1268 | -0,009005 |
| 39Y | 4,533 | 0,1568 | -0,1261 | -0,008945 |
| 40Zr | 4,548 | 0,1572 | -0,1256 | -0,008901 |
| 4lNb | 4,553 | 0,1544 | -0,1255 | -0,008883 |
| 42Mo | 4,548 | 0,1485 | -0,1259 | -0,00888 |
| 43TC | 4,489 | 0,1128 | -0,1309 | -0,009107 |
| 44 Ru | 4,402 | 0,06656 | -0,1375 | -0,009421 |
| 45Rh | 4,292 | 0,01012 | -0,1459 | -0,009835 |
| 46Pd | 4,187 | 0,04539 | -0,1542 | -0,01025 |
| 47Ag, | 4,577 | 0,13 | -0,1285 | -0,009067 |
| 48Cd | 4,583 | 0,1253 | -0,1291 | -0,009084 |
| 49In | 4,58 | 0,1174 | -0,1301 | -0,009129 |
| 50Sn | 4,581 | 0,111 | -0,1309 | -0,009161 |
| 51Sb | 4,582 | 0,1046 | -0,1317 | -0,009193 |
| 52Te | 4,6 | 0,1052 | -0,1315 | -0,009178 |
| 53I | 4,614 | 0,1043 | -0,1315 | -0,009175 |
| 54Xe | 4,619 | 0,09769 | -0,1325 | -0,009231 |
| 55Cs | 4,671 | 0,1136 | -0,1298 | -0,009078 |
| 56Ba | 4,706 | 0,1206 | -0,1287 | -0,009009 |
| 57La | 4,732 | 0,1244 | -0,128 | -0,008968 |
| 58Ce | 4,722 | 0,1156 | -0,1292 | -0,00903 |
| 59Pr | 4,71 | 0,106 | -0,1305 | -0,0091 |
| 60Nd | 4,698 | 0,09647 | -0,1319 | -0,009169 |
| 61Pm | 4,681 | 0,08536 | -0,1335 | -0,009252 |
| 62Sm | 4,676 | 0,07819 | -0,1345 | -0,009302 |
| 63Еu | 4,663 | 0,06867 | -0,1358 | -0,009373 |
| 64Gd | 4,676 | 0,06861 | -0,1357 | -0,009363 |
| 65Tb | 4,649 | 0,0536 | -0,1379 | -0,00948 |
| 66Dy | 4,634 | 0,04335 | -0,1394 | -0,009558 |
| 67Ho | 4,603 | 0,02679 | -0,1418 | -0,00969 |
| 68Ег | 4,584 | 0,01494 | -0,1436 | -0,009783 |
| 69Тm | 4,576 | 0,007043 | -0,1447 | -0,009841 |
| 70YЬ | 4,571 | 0,0007046 | -0,1456 | -0,009886 |
| 71Lu | 4,566 | -0,005626 | -0,1464 | -0,00993 |
| 72Нf | 4,561 | -0,01197 | -0,1473 | -0,009975 |
| 73Та | 4,572 | -0,012 | -0,1472 | -0,009965 |
| 74W | 4,569 | -0,01755 | -0,148 | -0,01 |
| 75Re | 4,573 | -0,01992 | -0,1482 | -0,01001 |
| 7б0s | 4,57 | -0,02547 | -0,149 | -0,01005 |
| 77Ir | 4,528 | -0,04613 | -0,1521 | -0,01022 |
| 78Pt | 4,494 | -0,0637 | -0,1548 | -0,01037 |
| 79Au | 4,564 | -0,027 | -0,1471 | -0,009852 |
| 80Hg | 4,546 | -0,04963 | -0,1523 | -0,01022 |
| 81T1 | 4,594 | -0,03339 | -0,1496 | -0,01006 |
| 82Pb | 4,608 | -0,02886 | -0,1485 | -0,00999 |
| 83Bi | 4,624 | -0,02639 | -0,1481 | -0,009971 |
| 84Po | 4,636 | -0,02422 | -0,1477 | -0,009939 |
| 85At | 4,6481 | -0,02172 | -0,1471 | -0,009903 |
| 86 Rn | 4,662 | -0,1192 | -0,1725 | -0,01196 |
| 87Fr | 4,69 | -0,009867 | -0,1449 | -0,009771 |
| 88Ra | 4,715 | -0,002113 | -0,1435 | -0,009689 |
| Contining A.10 |
| Atoms | С6 | С7 | С8 | С9 |
| 89Ac | 4,729 | 0,001392 | -0,1428 | -0,009644 |
| 90Th | 4,729 | -0,0005983 | -0,143 | -0,009647 |
| 91Pa | 4,738 | 0,001075 | -0,1425 | -0,009618 |
| 92U | 4,751 | 0,004244 | -0,1419 | -0,009576 |

APPENDIX 11. BRAKING CROSS SECTIONS ((, eV(cm2/1015)  AND THE FREE PATH (R, micron) OF  ( - PARTICLES IN SOLIDS

| Е,МeV | 6С R ( | 13Al R ( | 14Si R ( | 22Ti R ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 2,74 | 36,11 | 3,54 | 54,93 | 3,80 | 63,29 | 2,67 | 84,28 |
| 1,1 | 3,00 | 35,15 | 3,85 | 53,81 | 4,14 | 61,28 | 2,88 | 82,30 |
| 1,2 | 3,26 | 34,17 | 4,17 | 52,67 | 4,48 | 59,39 | 3,11 | 80,26 |
| 1,3 | 3,52 | 33,17 | 4,50 | 51,52 | 4,83 | 57,62 | 3,34 | 78,22 |
| 1,4 | 3,80 | 32,20 | 4,84 | 50,38 | 5,20 | 55,96 | 3,57 | 76,23 |
| 1,5 | 4,08 | 31,25 | 5,18 | 49,27 | 5,58 | 54,41 | 3,81 | 74,31 |
| 1,6 | 4,37 | 30,33 | 5,53 | 48,18 | 5,97 | 52,96 | 4,06 | 72,46 |
| 1,7 | 4,67 | 29,45 | 5,89 | 47,12 | 6,36 | 51,84 | 4,32 | 70,69 |
| 1,8 | 4,98 | 28,61 | 6,26 | 46,1 | 6,77 | 50,29 | 4,58 | 69,01 |
| 1,9 | 5,29 | 27,82 | 6,64 | 45,12 | 7,19 | 49,07 | 4,84 | 67,41 |
| 2,0 | 5,61 | 27,06 | 7,02 | 44,17 | ,7,62 | 47,92 | 5,12 | 65,88 |
| 2,1 | 5,95 | 26,35 | 7,41 | 43,25 | 8,06 | 46,82 | 5,40 | 64,43 |
| 2,2 | 6,29 | 25,67 | 7,81 | 42,37 | 8,5,1 | 45,78 | 5,68 | 63,05 |
| 2,3 | 6,64 | 25,03 | 8,22 | 41,52 | 8,97 | 44,79 | 5,97 | 61,73 |
| 2,4 | :7,10 | 24,42 | 8,64 | 40,71 | 9,44 | 43,85 | 6,27 | 60,48 |
| 2,5 | 7,38 | 23,84 | 9,06 | 39,92 | 9,92 | 42,95 | 6,57 | 59,28 |
| 2,6 | 7,75 | 23,30 | 9,49 | 39,16 | 10,40 | 42,09 | 6,88 | 58,13 |
| 2,7 | 8,14 | 22,78 | 9,94 | 38,44 | 10,90 | 41,27 | 7,20 | 57,03 |
| 2,8 | 8,53 | 22,28 | 10,39 | 37,74 | 11,41 | 40,48 | 7,52 | 55,98 |
| 2,9 | 8,94 | 21,81 | 10,84 | 37,06 | 11,93 | 3,9,73 | 7,85 | 54,97 |
| 3,0 | 9,35 | 21,37 | 11,31 | 36,41 | 12,46 | 39,00 | 8,18 | 54,00 |
| 3,1 | 9,77 | 20,94 | 11,78 | 35,78 | 12,99 | 38,31 | 8,52 | 53,07 |
| 3,2 | 10,20 | 20,53 | 12,27 | 35,18 | 13,54 | 37,64 | 8,86 | 52,18 |
| 3,3 | 10,64 | 20,14 | 12,76 | 34,59 | 14,10 | 37,00 | 9,21 | 51,32 |
| 3,4 | 11,08 | 19,77 | 13,25 | 34,03 | 14,66 | 36,38 | 9,57 | 50,49 |
| 3,5 | 11,53 | 19,41 | 13,76 | 33,48 | 15,24 | 35,78 | 9,93 | 49,69 |
| 3,6 | 11,99 | 19,07 | 14,27 | 32,96 | 15,82 | 35,21 | 10,30 | 48,92 |
| 3,7 | 12,47 | 18,74 | 14,80 | 32,45 | 16,42 | 34,66 | 10,67 | 48,17 |
| 3,8 | 12,95 | 18,43 | 15,33 | 31,96 | 17,02 | 34,12 | 11,05 | 47,45 |
| 3,9 | 13,43 | 18,12 | 15,87 | 31,48 | 17,63 | 33,60 | 11,43 | 46,75 |
| 4,0 | 13,93 | 17,83 | 16,41 | 31,02 | 18,25 | 33,10 | 11,82 | 46,08 |
| 4,1 | 14,43 | 17,55 | 16,97 | 30,57 | 18,88 | 32,62 | 12,22 | 45,43 |
| 4,2 | 14,94 | 17,28 | 17,53 | 30,14 | 19,52 | 32Д5 | 12,62 | 44,80 |
| 4,3 | 15,46 | 17,02 | 18,10 | 29,71 | 20,17 | 31,70 | 13,03 | 44,18 |
| 4,4 | 15,99 | 16,77 | 18,68 | 29,31 | 20,83 | 31,26 | 13,44 | 43,59 |
| 4,5 | 16,52 | 16,52 | 19,26 | 28,91 | 21,49 | 30,83 | 13,86 | 43,01 |
| 4,6 | 17,06 | 16,29 | 19,86 | 28,53 | 22,17 | 30,42 | 14,28 | 42,45 |
| 4,7 | 17,61 | 16,06 | 20,45 | 28,15 | 22,85 | 30,02 | 14,71 | 41,91 |
| 4,8 | 18,17 | 15,84 | 21,07 | 27,79 | 23,54 | 29,63 | 15,14 | 41,38 |
| 4,9 | 18,73 | 15,63 | 21,68 | 27,44 | 24,25 | 29,25 | 15,53 | 40,87, |
| 5,0 | 19,30 | 15,42 | 22,31 | 27,09 | 24,96 | 28,88 | 16,03 | 40,37 |
| 5,1 | 19,89 | 15,22 | 22,94 | 26,76 | 25,68 | 28,52 | 16,48 | 39,88 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 6С R ( | 13Al R ( | 14Si R ( | 22Ti R ( |
| 5,2 | 20,47 | 15,03 | 23,58 | 26,43, | 26,41 | 28,17 | 16,93 | 39,40 |
| 5,3 | 21,07 | 14,84 | 24,23 | 26,12 | 27,14 | 27,83 | 17,39 | 38,94 |
| 5,4 | 21,67 | 14,65 | 24,88 | 25,81 | 27,89 | 27,50 | 17,86 | 38,49 |
| 5,5 | 22,28 | 14,47 | 25,55 | 25,51 | 28,64 | 27,18 | 18,33 | 38,06 |
| 5,6 | 22,90 | 14,30 | 16,22 | 25,21 | 29,41 | 26,87 | 18,80 | 37,63 |
| 5,7 | 23,52 | 14,13 | 26,90 | 24,93 | 30,18 | 26,56 | 19,29 | 37,21 |
| 5,8 | 24,15 | 13,97 | 27,58 | 24,65 | 30,96 | 26,26 | 19,77 | 36,80 |
| 5,9 | 24,79 | 13,81 | 28,27 | 24,38 | 31,75 | 25,97 | 20,27 | 36,41 |
| 6,0 | 25,44 | 13,65 | 28,98 | 24,11 | 3235 | 25,69 | 20,76 | 36,02 |
| 6,1 | 26,09 | 13,50 | 29,68 | 23,85 | 33,35 | 25,41 | 21,27 | 35;64 |
| 6,2 | 26,75 | 13,35 | 30,40 | 23,60 | 34,17 | 25,14 | 21,77 | 35,27 |
| 6,3 | 27,42 | 13,21 | 31,12 | 23,35 | 34,99 | 24,88 | 22,29 | 34,91 |
| 6,4 | 28,10 | 13,07 | 31,86 | 23,11 | 35,83 | 24,62 | 22,81 | 34,55 |
| 6,5 | 28,78 | 12,93 | 32,59 | 22,87 | 36,67 | 24,37 | 23,33 | 34,21 |
| 6,6 | 29,47 | 12,80 | 33,34 | 22,64 | 37,52 | 24,12 | 23,86 | 33,87 |
| 6,7 | 30,17 | 12,66 | 34,09 | 22,42 | 38,37 | 23,88 | 24,39 | 33,54 |
| 6,8 | 30,87 | 12,54 | 34,86 | 22,20 | 39,24 | 23,65 | 24,93 | 33,22 |
| 6,9 | 31,58, | 12,41 | 35,62 | 21,98 | 40,11 | 23,42 | 25,48 | 32,90 |
| 7,0 | 32,30 | 12,29 | 36,40 | 21,77 | 41,00 | 23,19 | 26,02 | 32,59 |
| 7,1 | 33,02 | 12,17 | 37,18 | 21,56 | 41,89 | 22,97 | 26,58 | 32,28 |
| 7,2 | 33,76 | 12,05 | 37,97 | 21,36 | 42,79 | 22,76 | 27,14 | 31,99 |
| 7,3 | 34,50 | 11,94 | 38,77 | 21,16 | 43,70 | 22,54 | 27,70 | 31,69 |
| 7,4 | 35,24 | 11,82 | 39,58 | 20,96 | 44,61 | 22,34 | 28,27 | 31,41 |
| 7,5 | 36,00 | 11,71 | 40,39 | 20,77 | 45,54 | 22,13 | 28,85 | 31,13 |
| 7,6 | 36,76 | 11,61 | 41,21 | 20,59 | 46,47 | 21,93 | 29,43 | 30,85 |
| 7,7 | 37,53 | 11,50 | 42,04 | 20,40 | 47,41 | 21,74 | 30,01 | 30,58 |
| 7,8 | 38,30 | 11,40 | 42,87 | 20,22 | 48,36 | 21,55 | 30,60 | 30,32 |
| 7,9 | 39,08 | 11,30 | 43,71 . | 20,05 | 49,32 | 21,36 | 31,20 | 30,06 |
| 8,0 | 39,87 | 11,20 | 44,56 | 19,87 | 50,28 | 21,18 | 31,80 | 29,80 |
| 8,1 | 40,66 | 11,10 | 45,42 | 19,70 | 51,26 | 20,99 | 32,40 | 29,55 |
| 8,2 | 41,47 | 11,01 | 46,28 | 19,54 | 52,24 | 20,82 | 33,01 | 29,31 |
| 8,3 | 42,28 | 10,91 | 47,15 | 19,37 | 53,23 | 20,64 | 33,63 | 29,07 |
| 8,4 | 43,09 | 10,82 | 48,03 | 19,21 | 54,23 | 20,47 | 34,25 | 28,83 |
| 8,5 | 43,91 | 10,73 | 48,91 | 19,06 | 55,24 | 20,31 | 34,87 | 28,60 |
| 8,6 | 44,74 | 10,64 | 49,80 | 18,90 | 56,25 | 20,14 | 35,50 | 28,37 |
| 8,7 | 45,58 | 10,56 | 50,70 | 18,75 | 57,28 | 19,98 | 36,14 | 28,14 |
| 8,8 | 46,42 | 10,47 | 51,61 | 18,60 | 58,31 | 19,82 | 36,78 | 27,92 |
| 8,9 | 47,27 | 10,39 | 52,52 | 18,45 | 59,35 | 19,66 | 37,42 | 27,71 |
| 9,0 | 48,13 | 10,30 | 53,44 | 18,31 | 60,39 | 19,51 | 38,07 | 27,49 |
| 9,1 | 48,99 | . 10,22 | 54,37 | 18,17 | 61,45 | 19,36 | 38,73 | 27,28 |
| 9,2 | 49,87 | 10,14 | 55,31 | 18,03 | 62,51 | 19,21 | 39,39 | 27,08 |
| 9,3 | 50,74 | 10,07 | 56,25 | 17,89 | 63,58 | 19,07 | 40,05 | 26,88 |
| 9,4 | 51,63 | 9,99 | 57,20 | 17,76 | 64,66 | 18,92 | 40,72 | 26,68 |
| 9,5 | 52,51 | 9,91 | 58,15 | 17,62 | 65,75 | 18,78 | 41,40 | 26,78 |
| 9,6 | 53,41 | 9,84 | 59,12 | 17,49 | 66,85 | 18,64 | 42,08 | 26,29 |
| 9,7 | 54,31 | 9,77 | 60,09 | 17,36 | 67,95 | 18,51 | 42,76 | 26,10 |
| 9,8 | 55,22 | 9,70 | 61,06 | 17,24 | 69,06 | 18,37 | 43,45 | 25,91 |
| 9,9 | 56,14 | 9,62 | 62,05 | 17,11 | 70,18 | 18,24 | 44,14 | 25,73 |
| 10,0 | 57,07 | 9,56 | 63,04 | 16,99 | 71,31 | 18,11 | 44,84 | 25,54 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 23V R ( | 24Cr R ( | 25Mn R ( | 26Fe R ( |
| 1,0 | 2,03 | 90,69 | 1,82 | 85,77 | 1,94 | 84,17 | 1,89 | 86,50 |
| 1,1 | 2,19 | 89,22 | 1,96 | 84,46 | 2,09 | 83,02 | 2,03 | 85,53 |
| 1,2 | 2,35 | 87,47 | 2,11 | 82,91, | 2,24 | 81,61 | 2,17 | 84,26 |
| 1,3 | 2,51 | 85,55 | 2,26 | 81,20 | 2,40 | 80,04 | 2,32 | 82,80 |
| 1,4 | 2,68 | 83,52 | 2,41 | 79,40 | 2,56 | 78,38 | 2,47 | 81,20 |
| 1,5 | 2,85 | 81,45 | 2,57 | 77,56 | 2,72 | 76,68 | 2,62 | 79,53 |
| 1,6 | 3,03 | 79,37 | 2,73 | 75,72 | 2,89 | 74,97 | 2,77 | 77,82 |
| 1,7 | 3,21 | 77,32 | 2,90 | 73,90 | 3,06 | 73,28 | 2,93 | 76,12 |
| 1,8 | 3,40 | 75,32 | 3,07 | 72,12 | 3,23 | 71,62 | 3,09 | 74,44 |
| 1,9 | 3,59 | 73,38 | 3,24 | 70,39 | 3,41 | 70,01 | 3,26 | 72,79 |
| 2,0 | 3,79 | 71,50 | 3,42 | 68,73 | 3,59 | 68,46 | 3,43 | 71,18 |
| 2,1 | 3,99 | 69,71 | 3,60 | 67,13 | 3,78 | 66,96 | 3,60 | 69,63 |
| 2,2 | 4,20 | 67,99 | 3,78 | 65,60 | 3,97 | 65,52 | 3,78 | 68,14 |
| 2,3 | 4,41 | 66,34 | 3,97 | 64,13 | 4,47 | 64,14 | 3,96 | 66,70 |
| 2,4 | 4,63 | 64,78 | 4,17 | 62,73 | 4,36 | 62,82 | 4,14 | ,65,32 |
| 2,5 | 4,85 | 63,28 | 4,36 | 61,39 | 4,57 | 61,56 | 4,33 | 64,00 |
| 2,6 | 5,08 | 61,86 | 4,57 | 60,71 | 4,77 | 60,35 | 4,52 | 62,73 |
| 2,7 | 5,31 | 60,50 | 4,77 | 58,89 | 4,99 | 59,20 | 4,72 | 61,51 |
| 2,8 | 5,55 | 59,21 | 4,98 | 57,73 | 5,20 | 58,10 | 4,92 | 60,35 |
| 2,9 | 5,79 | 57,98 | 5,20 | 56,62 | 5,42 | 57,04 | 5,12 | 59,23 |
| 3,0 | 6,04 | 56,81 | 5,42 | 55,56 | 5,64 | 56,03 | 5,03 | 58,17 |
| 3,1 | 6,29 | 55,69 | 5,64 | 54,54 | 5,87 | 55,06 | 5,54 | 57,14 |
| 3,2 | 6,55 | 54,62 | 5,87 | 53,57 | 6,10 | 54,13 | 5,75 | 56,16 |
| 3,3 | 6,81 | 53,60 | 6,10 | 52,64, | 6,33 | 53,24 | 5,97 | 55,21 |
| 3,4 | 7,08 | 52,62 | 6,34 | 51,75 | 6,57 | 52,38 | 6,19 | 54,31 |
| 3,5 | 7,35 | 51,69 | 6,57 | 50,90 | 6,81 | 51,56 | 6,42 | 53,44 |
| 3,6 | 7,63 | 50,79 | 6,82 | 50,08 | 7,06 | 50,76 | 6,65 | 52,60 |
| 3,7 | 7,91 | 49,94 | 7,06 | 49,29 | 7,31 | 50,00 | 6,88 | 51,79 |
| 3,8 | 8,20 | 49,11 | 7,32 | 48,53 | 7,56 | 49,27 | 7,11 | 51,02 |
| 3,9 | 8,49 | 48,33 | 7,57 | 47,81 | 7,82 | 48,56 | 7,35 | 50,27 |
| 4,0 | 8,79 | 47,57 | 7,83 | 47,10 | 8,08 | 47,87 | 7,60 | 49,55 |
| 4,1 | 9,09 | 46,84 | 8,09 | 46,23 | 8,35 | 47,21 | 7,84 | 48,85 |
| 4,2 | 9,39 | 46,14 | 8,36 | 45,78 | 8,61 | 46,57 | 8,09 | 48,17 |
| 4,3 | 9,70 | 45,46 | 8,63 | 45,15 | 8,88 | 45,96 | 8,35 | 47,52 |
| 4,4 | 10,02 | 44,81 | 8,90 | 44,54 | 9,16 | 45,36 | 8,60 | 46,89 |
| 4,5 | 10,34 | 44,18 | 9,18 | 43,95 | 9,44 | 44,78 | 8,86 | 46,28 |
| 4,6 | 10,66 | 43,57 | 9,46 | 43,38 | 9,72 | 44,22 | 9,12 | 45,69 |
| 4,7 | 10,99 | 42,99 | 9,74 | 42,83 | 10,01 | 43,68 | 9,39 | 45,12 |
| 4,8 | 11,32 | 42,42 | 10,03 | 42,30 | 10,30 | 43,15 | 9,66 | 44,56 |
| 4,9 | 11,65 | 41,87 | 10,32 | 41,78 | 10,59 | 42,63 | 9,93 | 44,02 |
| 5,0 | 11,99 | 41,34 | 10,61 | 41,28 | 10,88 | 42,14 | 10,21 | 43,50 |
| 5,1 | 12,34 | 40,82 | 10,91 | 40,79 | 11,18 | 41,65 | 10,49 | 42,99 |
| 5,2 | 12,69 | 40,32 | 11,21 | 40,32 | 11,49 | 41,18 | 10,77 | 42,49 |
| 5,3 | 13,04 | 39,84 | 11,52 | 39,86 | 11,79 | 40,72 | 11,06 | 42,01 |
| 5,4 | 13,40 | 39,37 | 11,83 | 39,41 | 12,10 | 40,28 | 11,35 | 41,54 |
| 5,5 | 13,76 | 38,91 | 12,14 | 38,97 | 12,41 | 39,84 | 11,64 | 41,09 |
| 5,6 | 14,12 | 38,47 | 12,46 | 38,55 | 12,73 | 39,42 | 11,94 | 40,64 |
| 5,7 | 14,49 | 38,04 | 12,77 | 38,14 | 13,05 | 39,01 | 12,23 | 40,21 |
| 5,8 | 14,87 | 37,62 | 13,10 | 37,74 | 13,37 | 38,60 | 12,54 | 39,79 |
| 5,9 | 15,25 | 37,21 | 13,42 | 37,34 | 13,7 | 38,21 | 12,84 | 39,37 |
| 6,0 | 15,63 | 36,81 | 13,75 | 36,96 | 14,03 | 37,83 | 13,15 | 38,97 |
| 6,1 | 16,01 | 36,42 | 14,08 | 36,59 | 14,36 | 37,45 | 13,46 | 38,58 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 23V R ( | 24Cr R ( | 25Mn R ( | 26Fe R ( |
| 6,2 | 16,40 | 36,05 | 14,42 | 36,23 | 14,70 | 37,09 | 13,77 | 38,20 |
| 6,3 | 16,80 | 35,68 | 14,76 | 35,87 | 15,04 | 36,73 | 14,09 | 37,82 |
| 6,4 | 17,20 | 35,32 | 15,10 | 35,53 | 15,38 | 36,38 | 14,41 | 37,46 |
| 6,5 | 17,60 | 34,97 | 15,45 | 35,19 | 15,72 | 36,04 | 14,73 | 37,10 |
| 6,6 | 18,00 | 34,63 | 15,79 | 34,86 | 16,07 | 35,71 | 15,06 | 36,75 |
| 6,7 | 18,41 | 34,29 | 16,15 | 34,53 | 16,43 | ,35,38 | 15,39 | 36,41 |
| 6,8 | 18,83 | 33,97 | 16,50 | 34,22 | 16,78 | 35,06 | 15,72 | 36,08 |
| 6,9 | 19,25 | 33,65 | 16,86 | 33,91 | 17,14 | 34,75 | 16,06 | 35,75 |
| 7,0 | 19,67 | 33,34 | 17,22 | 33,6f | 17,50 | 34,44 | 16,40 | 35,43 |
| 7,1 | 20,09 | 33,03 | 17,59 | 33,31 | 17,87 | 34,14 | 16,74 | 35,12 |
| 7,2 | 20,52 | 32,73 | 17,95 | 33,02 | 18,23 | 33,85 | 17,08 | 34,81 |
| 7,3 | 20,95 | 32,44 | 18,33 | 32,73 | 18,61 | 33,56 | 17,43 | 34,51 |
| 7,4 | 21,39 | 32,15 | 18,7 | 32,45 | 18,98 | 33,27 | 17,78 | 34,21 |
| 7,5 | 21,83 | 31,87 | 19,08 | 32,18 | 19,36 | 33,00 | 18,13 | 33,92 |
| 7,6 | 22,28 | 31,60 | 19,46 | 31,91 | 19,74 | 32,72 | 18,49 | 33,64 |
| 7,7 | 22,72 | 31,33 | 19,84 | 31,65 | 20,12 | 32,46 | 18,85 | 33,36 |
| 7,8 | 23,18 | 31,07 | 20,23 | 31,39 | 20,51 | 32,19 | 19,21 | 33,09 |
| 7,9 | 23,63 | 30,81 | 20,62 | 31,14 | 20,90 | 31,94 | 19,58 | 32,82 |
| 8,0 | 24,09 | 30,56 | 21,01 | 30,89 | 21,29 | 31,68 | 19,95 | 32,56 |
| 8,1 | 24,56 | 30,31 | 21,41 | 30,65 | 21,69 | 31,44 | 20,32 | 32,30 |
| 8,2 | 25,02 | 30,07 | 21,81 | 30,41 | 22,08 | 31,19 | 20,69 | 32,05 |
| 8,3 | 25,49 | 29,83 | 22,21 | 30,18 | 22,49 | 30,95 | 21,07 | 31,80 . |
| 8,4 | 25,97 | 29,59 | 22,62 | 29,95 | 22,89 | 30,72 | 21,45 | 31,55 |
| 8,5 | 26,45 | 29,36 | 23,03 | 29,72 | 23,30 | 30,49 | 21,83 | 31,31 |
| 8,6 | 26,93 | 29,14 | 23,44 | 29,5 | 23,71 | 30,26 | 22,22 | 31,08 |
| 8,7 | 27,41 | 28,92 | 23,85 | 29,28 | 24,12 | 30,04 | 22,60 | 30,85 |
| 8,8 | 27,90 | 28,70 | 24,27 | 29,06 | 24,54 | 29,82 | 22,99 | 30,62 |
| 8,9 | 28,39 | 28,48 | 24,69 | 28,85 | 24,96 | 29,60 | 23,39 | 30,39 |
| 9,0 | 28,89 | 28,27 | 25,11 | 28,64 | 25,39 | 29,39 | 23,79 | 30,17 |
| 9,1 | 29,39 | 28,07 | 25,54 | 28,44 | 25,81 | 29,18 | 24,19 | 29,96 |
| 9,2 | 29,89 | 27,86 | 25,97 | 28,24 | 26,24 | 28,98 | 24,59 | 29,74 |
| 9,3 | 30,40 | 27,66 | 26,40 | 28,04 | 26,67 | 28,77 | 24,99 | 29,53 |
| 9,4 | ,30,91 | 27,47 | 26,84 | 27,85 | 27,11 | 28,57 | 25,40 | 29,33 |
| 9,5 | 31,43 | 27,27 | 27,28 | 27,68 | 27,55 | 28,38 | 25,81 | 29,12 |
| 9,6 | 31,95 | 27,08 | 27,72 | 27,47 | 27,99 | 28,19 | 26,23 | 28,92 |
| 9,7 | 32,47 | 26,90 | 28,16 | 27,28 | 28,43 | 28,00 | 26,64 | 28,72 |
| 9,8 | 32,99 | 26,71 | 28,61 | 27,10 | 28,88 | 27,81 | 27,06 | 28,53 |
| 9,9 | 33,52 | 26,53 | 29,06 | 26,92 | 29,33 | 27,62 | 27,48 | 28,34 |
| 100 | 34,05 | 26,35t | 29,52 | 26,74 | 29,78 | 27,44 | 27,91 | 28,15 |
| Е,МeV | 27Co R ( | 28Ni R ( | 29Cu R ( | 30Zn R ( |
| 1,0 | 1,86 | 82,07 | 1,99 | 77,87 | 2,31 | 74,50 | 2,99 | 75,20 |
| 1,1 | 2,01 | 81,02 | 2,13, | 77,55, | 2,48 | 74,12 | 3,20 | 74,96 |
| 1,2 | 2,15 | 79,77 | 2,28 | 76,95 | 2,64 | 73,52 | 3,41 | 74,49 |
| 1,3 | 2,29 | 78,40 | 2,42 | 76,13 | 2,81 | 72,79 | 3,62 | 73,88 |
| 1,4 | 2,44 | 76,97 | 2,57 | 75,16 | 2,98 | 71,96 | 3,84 | 73,16 |
| 1,5 | 2,59 | 75,52 | . 2,72 | 74,09 | 3,15 | 71,06 | 4,06 | 72,37 |
| 1,6 | 2,75 | 74,06 | 2,88 | 72,94 | 3,32 | 70,13 | 4,28 | 71,52 |
| 1,7 | 2,90 | 72,63 | 3,03 | 71,76 | 3,50 | 69,18 | 4,50 | 70,64 |
| 1,8 | 3,06 | 71,23 | 3,19 | 70,56 | 3,68 | 68,21 | 4,73 | 69,75 |
| 1,9 | 3,23 | 69,87 | 3,35 | 69,36 | 3,86 | 67,25 | 4,96 | 68,84 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 27Co R ( | 28Ni R ( | 29Cu R ( | 30Zn R ( |
| 2,0 | 3,39 | 68,55 | 3,52 | 68,16 | 4,04 | 66,29 | 5,19 | 67,93 |
| 2,1 | 3,56 | 67,27 | 3,69 | 66,98 | 4,23 | 65,34 | 5,43 | 67,02 |
| 2,2 | 3,74 | 66,04 | 3,86 | 65,83 | 4,42 | 64,41 | 5,66 | 66,12 |
| 2,3 | 3,91 | 64,85 | 4,03 | 64,7 | 4,61 | 63,49 | 5,91 | 65,23 |
| 2,4 | 4,09 | 63,70 | 4,21 | 63,60 | 4,80 | WjSS | 6,15 | 64,35 |
| 2,5 | 4,27 | 62,60 | 4,38 | 62,53 | 5,00 | 61,70 | 6,40 | 63,48 |
| 2,6 | 4,46 | 61,53 | 4,57 | 61,50 | 5,20 | 60,83 | 6,65 | 62,63 |
| 2,7 | 4,65 | 60,51 | 4,75 | 60,50 . | 5,40 | 59,99 | 6,91 | 61,79 |
| 2,8 | 4,84 | 59,52 | 4,94 | 59,52 | 5,61 | 59,16 | 7,17 | 60,97 |
| 2,9 | 5,03 | 58,56 | 5,13 | 58,58 | 5,82 | 58,35 | 7,43 | 60,16 |
| 3,0 | 5,23 | 57,64 | 5,33 | 57,67 | 6,03 | 57,57 | 7,70 | 59,37 |
| 3,1 | 5,43 | 56,75 | 5,52 | 56,79 | 6,24 | 56,80 | 7,97 | 58,60 |
| 3,2 | 5,64 | 55,89 | 5,72 | 55,94 | 6,46 | 56,045 | 8,24 | 57,85 |
| 3,3 | 5,84 | 55,05 | 5,93 | 55,12 | 6,68 | 55,31 | 8,52 | .57,11 |
| 3,4, | 6,05 | 54,25 | 6,13 | 54,32 | 6,90 | 54,60 | 8,80 | 56,39 |
| 3,5 | 6,27 | 53,47 | 6,34 | 53,55 | 7,13 | 53,90 | 9,08 | 55,68 |
| 3,6 | 6,48 | 52,71 | 6,55 | 52,80 | 7,36 | 53,22 | 9,37 | 54,99 |
| 3,7 | 6,70 | 51,98 | 6,77 | 52,07 | 7,59 | 52,55 | 9,66 | 54,31 |
| 3,8 | 6,92 | 51,27 | 6,99 | 51,37 | 7,82 | 51,90 | 9,95 | 53,65 |
| 3,9 | 7,15 | 50,58 | 7,21 | 50,69 | 8,06 | 51,27 | 10,25 | 53,01 |
| 4,0 | 7,38 | 49,91 | 7,43 | 50,03 | 8,30 | 50,65 | 10,55 | 52,38 |
| 4,1 | 7,61 | 49,26 | 7,66 | 49,39 | 8,64 | 50,05 | 10,85 | 51,76 |
| 4,2 | 7,84 | 48,63 | 7,89 | 48,76 | 8,79 | 49,46 | 11,1б | 51,16 |
| 4,3, | 8,08 | 48,02 | 8,12 | 48,16 | 9,04 | 48,88 | 11,47 | 50,57 |
| 4,4 | 8,32 | 47,42 | 8,35 | 47,57 | 9,29 | 48,32 | 11,79 | 49,99 |
| 4,5 | 8,56 | 46,84 | 8,59 | 47,00 | 9,54 | 47,77 | 12,11 | А9АЗ |
| 4,6 | 8,81 | 46,27 | 8,83 | 46,44 | 9,80 | 47,23 | Й.43 | 48,88 |
| 4,7 | 9,06 | 45,72 | 9,08 | 45,90 | 10,06 | 46,71 | 12,76 | 48,34 |
| 4,8 | 9,31 | 45,19 | 9,32 | 45,37 | 10,33 | 46,19 | 13,09 | 47,81 |
| 4,9 | 947 | 44,67 | 9,57 | 44,86 | 10,59 | 45,69 | 13,42 | 47,29 |
| 5,0 | 9,82 | 44,16 | 9,82 | 44,36 | 19,86 | 45,20 | 13,76 | 46,79 |
| 5,1 | 10,08 | 43,66 | 10,08 | 43,87 | 11,13 | 44,72 | 14,10 | 46,29 |
| 5,2 | 10,35 | 43,18 | 10,34 | 43,39 | 11,41 | 44,25 | 14,44 | 45,81 |
| 5,3 | 10,61 | 42,70 | 10,60 | 42,93 | 11,68 | 43,79 | 14,79 | 45,33 |
| 5,4 | 10,88 | 42,24 | 10,86 | 42,47 | 11,96 | 43,34 | 15,14 | 44,87 |
| 5,5 | 11,16 | 41,79 | 11,13 | 42,03 | 12,25 | 42,90 | 15,49 | 44,41 |
| 5,6 | 11,43 | 41,35 | 11,39 | 41,60 | 12,53 | 42,47 | 15,85 | 43,97 |
| 5,7 | 11,71 | 40,92 | 11,67 | 41,17 | 12,82 | 42,05 | 16,21 | 43,53 |
| 5,8 | 11,99 | 40,50 | 11,94 | 40,76 | 13,11 | 41,63 | 16,58 | 43,10 |
| 5,9 | 12,27 | 40,09 | 12,22 | 40,36 | 13,41 | 41,23 | 16,95 | 42,67 |
| 6,0 | 12,56 | 39,69 | 12,50 | 39,96 | 13,70 | 40,83 | 17,32 | 42,28 |
| 6,1 | 12,85 | 39,29 | 12,78 | 39,58 | 14,00 | 40,44 | 17,69 | 41,87 |
| 6,2 | 13,14 | 38,91 | 13,06 | 39,20 | 14,3 | 40,06 | 18,07 | 41,48 |
| 6,3 | 13,44 | 38,53 | 13,35 | 38,83 | 14,61 | 39,69 | 18,45 | 41,09 |
| 6,4 | 13,73 | 38,16 | 13,64 | 38,47 | 14,92 | 39,32 | 18,84 | 40,71 |
| 6,5 | 14,03 | 37,80 | 13,93 | 38,11 | 15,23 | 38,96 | 19,23 | 40,34 |
| 6,6 | 14,34 | 37,45 | 14,23 | 37,77 | 15,54 | 38,61 | 19,62 | 39,97 |
| 6,7 | 14,64 | 37,10 | 14,53 | 37,43 | 15,86 | 38,26 | 20,02 | 39,61 |
| 6,8 | 14,95 | 36,76 | 14,83 | 37,09 | 16,18 | 37,92 | 20,42 | 39,26 |
| 6,9 | 15,26 | 36,43 | 15,13 | 36,77 | 16,50 | 37,59 | 20,82 | 38,92 : |
| 7,0 | 15,58 | 36,10 | 15,44 | 36,45 | 16,83 | 37,26 | 21,23 | 38,58 |
| 7,1 | 15,90 | 35,78 | 15,75 | 36,13 | 17,15 | 36,94 | 21,64 | 38,24 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 27Co R ( | 28Ni R ( | 29Cu R ( | 30Zn R ( |
| 7,2 | 16,22 | 35,47 | 16,06 | 35,82 | 17,48 | 36,62 | 22,05 | 37,92 |
| 7,3 | 16,54 | 35,16 | 16,37 | 35,52 | 17,82 | 36,31 | 22,47 | 37,60 |
| 7,4 | 16,86 | 34,86 | 16,69 | 35,22 | 18,15 | 36,01 | 22,89 | 37,28 |
| 7,5 | 17,19 | 34,56 | 17,01 | 34,93 | 18,49 | 35,71 | 23,32 | 36,97 |
| 7,6 | 17,52 | 34,27 | 17,33 | 34,65 | 18,83 | 35,42 | 23,74 | 36,66 |
| 7,7 | 17,86 | 33,99 | 17,66 | 34,37 | 19,18 | 35,13 | 24,18 | 36,36 |
| 7,8 | 18,19 | 33,71 | 17,98 | 34,09 | 19,53 | 34,84 | 24,61 | 36,07 |
| 7,9 | 18,53 | 33,43 | 18,31 | 33,82 | 19,88 | 34,56 | 25,05 | 35,78 |
| 8,0 | 18,88 | 33,16 | 18,65 | 33,55 | 20,23 | 34,29 | 25,49 | 35,50 |
| 8,1 | 19,22 | 32,89 | 18,98 | 33,29 | 20,58 | 34,02 | 25,94 | 35,22 |
| 8,2 | 19,57, | 32,63 | 19,32 | 33,04 | 20,94 | 33,76 | 26,38 | 34,94 |
| 8,3 | 19,92 | 32,38 | 19,66 | 32,78 | 21,30 | 33,49 | 26,84 | 34,67 |
| 8,4 | 20,27 | 32,12 | 20,00 | 32,54 | 21,67 | 33,24 | 27,29 | 34,40 |
| 8,5 | 20,63 | 31,88 | 20,35 | 32,29 | 22,03 | 32,99 | 27,75 | 34,14 |
| 8,6 | 20,98 | 31,63 | 20,69 | 32,05 | 22,40 | 32,74 | 28,21 | 33,88 |
| 8,7 | 21,35 | 31,39 | 21,04 | 31,81 | 22,77 | 32,49 | 28,68 | 33,63 |
| 8,8 | 21,71 | 31,16 | 21,40 | 31,58 | 23,15 | 32,25 | 29,15 | 33,38 |
| 8,9 | 22,08 | 30,92 | 21,75 | 31,35 | 23,52 | 32,02 | 29,62 | 33,14 |
| 9,0 | 22,41 | 30,70 | 22,11 | 31,13 | 23,90 | 31,78 | 30,10 | 32,89 |
| 9,1 | 22,82 | 30,47 | 22,47 | 30,91 | 24,29 | 31,55 | 30,58 | 32,66 |
| 9,2 | 23,19 | 30,25 | 22,83 | 30,69 | 24,67 | 31,33 | 31,06 | 32,42 |
| 9,3 | 23,57 | 30,03 | 23,20 | 30,47 | 25,06 | 31,11 | 31,54 | 32,19 |
| 9,4 | 23,95 | 29,82 | 23,57 | 30,26 | 25,45 | 30,89 | 32,03 | 31,96 |
| 9,5 | 24,33 | 29,61 | 23,94 | 30,06 | 25,84 | 30,67 | 32,53 | 31,74 |
| 9,6 | 24,72 | 29,40 | 24,31 | 29,85 | 26,24 | 30,46 | 33,02 | 31,52 |
| 9,7 | 25,10 | 29,19 | 24,69 | 29,65 | 26,64 | 30,25 | 33,52 | 31,30 |
| 9,8 | 25,49 | 28,99 | 25,06 | 29,45 | 27,04 | 30,04 | 34,03 | 31,08 |
| 9,9 | 25,89 | 28,79 | 25,44, | 29,25 | 27,44 | 29,84 | 34,53 | 30,87 |
| 10,0 | 26,28 | 28,60 | 25,83 | 29,06 | 27,85 | 29,64 | 35,04 | 30,67 |
| Е,МeV | 31Ga R ( | 32Ge R ( | 4lNb R ( | 42Мо R ( |
| 1,0 | 3,83 | 75,77 | 3,57 | 80,83 | 1,98 | 120,59 | 1,79 | 114,66 |
| 1,1 | 4,10 | 75,63 | 3,86 | 80,33 | 2,14 | 118,83 | 1,93 | 113,13 |
| 1,2 | 4,37 | 75,28 | 4,15 | 79,68 | 2,29 | 116,68 | 2,08 | 111,24 |
| 1,3 | 4,64 | 74,76 | 4,44 | 78,92 | 2,45 | 114,26 | 2,22 | 109,10 |
| 1,4 | 4,92 | 74,12 | 4,74 | 78,08 | 2,62 | 111,67 | 2,37 | 106,82 |
| 1,5 | 5,19 | 73,40 | 5,04 | 77,19 | 2,79 | 109,01 | 2,53 | 104,45 |
| 1,6 | 5,47 | 72,63 | 5,34 | 72,26 | 2,96 | 106,33 | 2,68 | 102,07 |
| 1,7 | 5,75 | 71,81 | 5,65 | 75,30 | 3,14 | 103,66 | 2,84 | 99,69 |
| 1,8 | 6,04 | 70,96 | 5,96 | 74,32 | 3,32 | 101,05 | 3,00 | 97,37 |
| 1,9 | 6,33 | 70,10 | 6,27 | 73,33 | 3,50 | 98,52 | 3,17 | 95,10 |
| 2,0 | 6,62 | 69,22 | 6,59 | 72,35 | 3,70 | 96,07 | 3,34 | 92,91 |
| 2,1 | 6,92 | 68,34 | 6,92 | 71,36 | 3,89 | 93,72 | 3,62 | 90,80 |
| 2,2 | 7,22 | 67,47 | 7,25 | 70,38 | 4,09 | 91,47 | 3,70 | 88,78 |
| 2,3 | 7,53 | 66,59 | 7,58 | 69,41 | 4,30 | 89,32 | 3,88 | 86,84 |
| 2,4 | 7,84 | 65,73 | 7,92 | 68,46 | 4,51 | 87,27 | 4,07 | 85,00 |
| 2,5 | 8,15 | 64,87 | 8,26 | 67,52 | 4,72 | 85,32 | 4,26 | 83,23 |
| 2,6 | 8,47 | 64,03 | 8,61 | 66,59 | 4,94 | 83,46 | 4,45 | 81,55 |
| 2,7 | 8,79 | 63,20 | 8,96 | 65,68 | 5,17 | 81,70 | 4,65 | 79,95 |
| 2,8 | 9,11 | 62,38 | 9,32 | 64,79 | 5,39 | 80,02 | 4,85 | 78,43 |
| 2,9 | 9,44 | 61,58 | 9,68 | 63,91 | 5,63 | 78,43 | 5,06 | 76,97 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 31Ga R ( | 32Ge R ( | 4lNb R ( | 42Мо R ( |
| 3,0 | 9,78 | 60,79 | 10,05 | 63,05 | 5,87 | 76,91 | 5,27 | 75,58 |
| 3,1 | 10,12 | 60,01 | 10,42 | 62,21 | 6,11 | 75,47 | 5,48 | 74,26 |
| 3,2 | 10,46 | 59,26 | 10,80 | 61,39 | 6,36 | 74,09 | 5,70 | 72,99 |
| 3,3 | 10,81 | 58,51 | 11,18 | 60,59 | 6,61 | 72,78 | 5,92 | 71,78 |
| 3,4 | 11,16 | 57,78 | 11,57 | 59,80 | 6,86 | 71,52 | 6,15 | 70,63 |
| 3,5 | 11,51 | 57,07 | 11,96 | 59,04 | 7,12 | 70,33 | 6,38 | 69,52 |
| 3,6 | 11,87 | 56,37 | 12,36 | 58,29 | 7,39 | 69,19 | 6,61 | 68,46 |
| 3,7 | 12,24 | 55,69 | 12,76 | 57,55 | 7,66 | 68,09 | 6,84 | 67,44 |
| 3,8 | 12,61 | 55,02 | 13,16 | 56,84 | 7,93 | 67,04 | 7,08 | 66,46 |
| 3,9 | 12,98 | 54,36 | 13,58 | 56,14 | 8,21 | 66,04 | 7,32 | 65,52 |
| 4,0 | 13,36 | 53,72 | 13,99 | 55,45 | 8,49 | 65,08 | 7,57 | 64,62 |
| 4,1 | 13,74 | 53,10 | 14,41 | 54,79 | 8,78 | 64,15 | 7,82 | 63,75 |
| 4,2 | 14,12 | 52,48 | 14,84 | 54,13 | 9,06 | 63,26 | 8,07 | 62,91 |
| 4,3 | 14,51 | 51,88 | 15,27 | 53,50 | 9,36 | 62,41 | 8,33 | 62,10 |
| 4,4 | 14,91 | 51,30 | 15,71 | 52,87 | 9,66 | 61,58 | 8,59 | 67,33 |
| 4,5 | 15,31 | 50,72 | 16,15 | 52,26 | 9,96 | 60,79 | 8,85 | 60,57 |
| 4,6 | 15,71 | 50,16 | 16,60 | 51,67 | 10,26 | 60,02 | 9,11 | 59,84 |
| 4,7 | 16,12 | 49,61 | 17,05 | 51,08 | 10,57 | 59,28 | 9,38 | 59,14 |
| 4,8 | 16,53 | 49,07 | 17,51 | 50,51 | 10,88 | 58,57 | 9,65 | 58,46 |
| 4,9 | 16,95 | 48,54 | 17,97 | 49,96 | 11,20 | 57,88 | 9,93 | 57,80 |
| 5,0 | 17,37 | 48,02 | 18,44 | 49,41 | 11,52 | 57,21 | 10,21 | 57,16 |
| 5,1 | 17,80 | 47,52 | 18,91 | 48,88 | 11,84 | 56,56 | 10,49 | 56,54 |
| 5,2 | 18,23 | 47,02 | 19,39 | 48,36 | 12,17 | 55,94 | 10,77 | 55,93 |
| 5,3 | 18,66 | 46,54 | 19,87 | 47,85 | 12,50 | 55,33 | 11,06 | 55,34 |
| 5,4 | 19,10 | 46,06 | 20,36 | 47,35 | 12,84 | 54,74 | 11,35 | 54,78 |
| 5,5 | 19,55 | 45,60 | 20,85 | 46,86 | 13,17 | 54,16 | 11,64 | 54,22 |
| 5,6 | 20,00 | 45,14 | 21,35 | 46,38 | 13,51 | 53,61 | 11,94 | 53,68 |
| 5,7 | 20,45 | 44,69 | 21,85 | 45,91 | 13,86 | 53,07 | 12,23 | 53,16 |
| 5,8 | 20,90 | 44,26 | 22,35 | 45,45 | 14,21 | 52,54 | 12,54 | 52,65 |
| 5,9 | 21,37 | 42,83 | 22,87 | 45,00 | 14,56 | 52,03 | 12,84 | 52,15 |
| 6,0 | 21,83 | 43,40 | 23,38 | 44,56 | 14,91 | 51,53 | 13,15 | 51,66 |
| 6,1 | 22,3 | 42,99 | 23,91 | 44,13 | 15,27 | 51,04 | 13,46 | 51,19 |
| 6,2 | 22,78 | 42,59 | 24,43 | 43,71 | 15,63 | 50,57 | 13,77 | 50,2 |
| 6,3 | 23,25 | 42,19 | 24,97 | 43,29 | 16,00 | 50,10 | 14,09 | 50,27 |
| 6,4 | 23,74 | 41,80 | 25,50 | 42,89 | 16,37 | 49,65 | 14,40 | 49,83 |
| 6,5 | 24,22 | 41,42 | 26,05 | 42,49 | 16,74 | 49,21 | 14,72 | 49,40 |
| 6,6 | 24,72 | 41,04 | 26,59 | 42,10 | 17,11 | 48,78 | 15,05 | 48,98 |
| 6,7 | 25,21 | 40,67 | 27,14 | 41,71 | 17,49 | 48,36 | 15,37 | 48,56 |
| 6,8 | 25,71 | 40,31 | 27,70 | 41,33 | 17,87 | 47,95 | 15,70 | 48,16 |
| 6,9 | 26,22 | 39,96 | 28,26 | 40,97 | 18,26 | 47,55 | 16,04 | 47,76 |
| 7,0 | 26,73 | 39,61 | 28,82 | 40,60 | 18,64 | 47,16 | 16,37 | 47,38 |
| 7,1 | 27,24 | 39,27 | 29,40 | 40,25 | 19,04 | 46,77 | 16,71 | 47,00 |
| 7,2 | 27,76 | 38,93 | 29,98 | 39,90 | 19,43 | 46,40 | 17,05 | 46,63 |
| 7,3 | 28,28 | 38,60 | 30,56 | 39,55 | 19,83 | 46,03 | 17,39 | 46,26 . |
| 7,4 | 28,81 | 38,27 | 31,15 | 39,22 | 20,23 | 45,67 | 17,74 | 45,90 |
| 7,5 | 29,34 | 37,95 | 31,74 | 38,89 | 20,63 | 45,31 | 18,08 | 45,55 |
| 7,6 | 29,88 | 37,64 | 32,34 | 38,56 | 21,04 | 44,97 | 18,43 | 45,21 |
| 7,7 | 3042 | 37,33 | 32,94 | 38,24 | 31,45 | 44,63 | 18,79 | 44,87 |
| 7,8 | 30,96 | 37,03 | 33,55 | 33,91 | 21,86 | 44,29 | 19,14 | 44,54 |
| 7,9 | 31,51 | 36,73 | 34,16 | 37,62 | 22,27 | 43„97 | 19,50 | 44,22 |
| 8,0 | 32,06 | 36,44 | 24,77 | 37,32 | 22,69 | 43,65 | 19,84 | 43,90 |
| 8,1 | 32,62 | 36,15 | 35,39 | 37,02 | 23,11 | 43,33 | 20,23 | 43,59 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 31Ga R ( | 32Ge R ( | 4lNb R ( | 42Мо R ( |
| 8,2 | 33,18 | 35,87 | 36,02 | 36,73 | 23,54 | 43,02 | 20,59 | 43,28 |
| 8,3 | 33,74 | 35,59 | 36,65 | 36,44 | 23,97 | 42,72 | 20,96 | 42,98 |
| 8,4 | 34,31 | 35,32 | 37,29 | 36,15 | 24,40 | 42,42 | 21,33 | 42,68 |
| 8,5 | 34,89 | 35,05 | 37,93, | 35,88 | 24,83 | 42,13 | 21,70 | 42,39 |
| 8,6 | 35,47 | 34,78 | 38,57 | 35,60 | 25,27 | 41,84 | 22,08 | 42,10 |
| 8,7 | 36,05 | 34,52 | 39,22 | 35,33, | 25,71 | 41,56 | 22,46 | 41,82 |
| 8,8 | 36,64 | 34,26 | 39,88 | 35,07 | 26,15 | 41,28 | 22,84 | 41,54 |
| 8,9 | 37,23 | 34,01 | 40,54 | 34,81 | 26,59 | 41,005 | 23,22 | 41,27 |
| 9,0 | 37,82 | 33,76 | 41,20 | 34,55 | 27,04 | 40,74 | 23,61 | 41,00 |
| 9,1 | 38,42 | 33,52 | 41,87 | 34,29 | 27,49 | 40,47 | 24,00 | 40,73 |
| 9,2 | 39,03 | 33,27 | 42,55 | 34,05 | 27,95 | 40,21 | 24,39 | 40,47 |
| 9,3 | 39,64 | 33,04 | 43,23 | 33,80 | 28,40 | 39,95 | 24,78 | 40,22 |
| 9,4 | 40,25 | 32,80 | 43,91 | 33,56 | 28,86 | 39,70 | 25,18 | 39,96 |
| 9,5 | 40,87 | 32,57 | 44,60 | 33,32 | 29,33 | 39,45 | 25,58 | 39,71 |
| 9,6 | 41,49 | 32,34 | 45,30 | 33,09 | 29,79 | 39,21 | 25,98 | 39,47 |
| 9,7 | 42,11 | 32,12 | 46,00 | 32,86 | 30,26 | 38,97 | 26,38 | 39,23 |
| 9,8 | 42,74 | 31,90 | 46,70 | 32,63 | ЗОДЗ | 38,73 | 26,79 | 38,99 |
| 9,9 | 43,38 | 31,68 | 47,41 | 32,40 | 31,20 | 38,50 | 27,20 | 38,75 |
| 10,0 | 44,02 | 31,47 | 48,12 | 32,18 | 31,68 | 38,27 | 27,61 | 38,52 |
| Е,МeV | 46Pd R ( | 47Ag R ( | 48Cd R ( | 49In R ( |
| 1,0 | 1,88 | 112,46 | 2,23 | 111:,54 | 2,82 | 109,97 | 3,31 | tl6,ll |
| 1,1 | 2,01 | 110,87 | 2,39 | 110,62 | 3,03 | 108,52 | 3,55 | 115,34 |
| 1,2 | 2,15 | 108,89 | 2,56 | 109,30 | 3,25 | 106,98 | 3,80 | 114,26 |
| 1>3 | 2,30 | 106,64 | 2,72 | 107,73 | 3,46 | 105,39 | 4,04 • | 112,98 |
| 1,4 | 2,45 | 104,25 | 2,89 | 105,98 | 3,69 | 103,77 | 4,29 | 111,55 |
| 1,5 | 2,60 | 101,79 | 3,06 | 104,13 | 3,91 | 102,16 | 4,55, | 110,02 |
| 1,6 | 2,75 | 99,32 | 3,23 | 102,23 | 4,14 | 100,55 | 4,81 | 108,41 |
| 1,7 | 2,91 | 96,87 . | 3,41 | 100,32 | 4,38 | 98,97 | 5,07 | 106,77 |
| 1,8 | 3,07 | 94,49 | 3,59 | 98,42 | 4,61 | 97,4 | 5,33, | 105,10 |
| 1,9 | 3,23 | 92,18 | 3,78 | 96,56 | 4,86 | 95,87 | 5,60 | 103,43 |
| 2,0 | 3,40 | 89,96 | 3,96 | 94,74 | 5,10 | 94,36 | 5,88 | 101,77 |
| 2,1 | 3,58 | 87,84 | 4,15 | 92,97 | 5,35 | 92,89 | 6,16 | 100,12 |
| 2,2 | 3,75 | 85,81 | 4,35 | 91,26 | 5,60 | 91,45 | 6,44 | 98,5 |
| 2,3 | 3,94 | 83,87 | 4,55 | 89,62 | 5,86 | 90,05 | 6,73 | 96,90 |
| 2,4 | 4,12 | 82,03 | 4,75 | 88,02 | 6,12 | 88,68 | 7,02 | 95,34 |
| 2,5 | 4,31 | 80,29 | 4,95 | 86,49 | 6,39 | 87,35 | 7,32 | 93,80 |
| 2,6 | 4,51 | 78,62 | 5,16 | 85,01 | 6,65 | 86,055 | 7,62 | 92,30 |
| 2,7 | 4,70 | 77,04 | 5,37 | 83,59 | 6,93 | 84,79 | 7,92 | 90,84 |
| 2,8 | 4,91 | 75,54 | 5,59 | 82,23 | 7,20 | 83,56 | 8,24 | 89,41 |
| 2,9 | 5,11 | 74,11 | 5,81 | 80,91 | 7,48 | 82,36, | 8,55 | 88,02 |
| 3,0 | 5,32 | 72,75 | 6,03 | 79,65 | 7,77 | 81,20 | 8,87 | 86,67 |
| 3,1 | 5,53 | 71,46 | 6,26 | 78,43 | 8,06 | 80,06 | 9,20 | 85,35 |
| 3,2 | 5,75 | 70,22 | 6,49 | 77,26 | 8,35 | 78,96 | 9,53 | 84,07 |
| 3,3 | 5,97 | 69,04 | 6,72 | 76,12 | 8,64 | 77,88 | 9,86 | 82,82 |
| 3,4 | 6,20 | 67,91 | 6,96 | 75,03 | 8,94 | 76,84 | 10,20 | 81,60 |
| 3,5 | 6,42 | 66,83 | 7,20 | 73,97 | 9,25 | 75,82 | 10,55 | 80,42 |
| 3,6 | 6,65 | 65,80 | 7,44 | 72,95 | 9,55 | 74,83 | 10,90 | 79,27 |
| 3,7 | 6,89 | 64,81 | 7,68 | 71,96 | 9,87 | 7386 | 11,25 | 78,15 |
| 3,8 | 7,13 | 63,86 | 7,93 | 71,01 | 10,18 | 72,92 | 11,61 | 77,06 |
| 3,9 | 7,37 | 62,95 | 8,19 | 70,08 | 10,50 | 72,00 | l,97 | 76,00 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 46Pd R ( | 47Ag R ( | 48Cd R ( | 49In R ( |
| 4,0 | 7,61 | 62,07 | 8,44 | 69,19 | 10,82 | 71,11 | 12,34 | 74,97 |
| 4,1 | 7,86 | 61,23 | 8,70 | 68,32 | 11,15 | 70,24 | 12,72 | 73,97 |
| 4,2 | 8,11 | 60,41 | 8,96 | 67,48 | 11,48 | 69,39 | 13,09 | 72,99 |
| 4,3 | 8,37 | 59,63 | 9,23 | 66,66 | 11,82 | 68,56 | 13,48 | 72,04 |
| 4,4 | 8,63 | 58,87 | 9,50 | 65,86 | 12,16 | 67,75 | 13,87 | 71,12 |
| 4,5 | 8,89 | 58,14 | 9,77 | 65,09 | 12,50 | 66,96 | 14,26 | 70,21 |
| 4,6 | 9,15 | 57,44 | 10,04 | 64,34 | 12,84 | 66,19 | 14,66 | 69,33 |
| 4,7 | 9,42 | 56,75 | 10,32 | 63,61 | 13,19 | 65,44 | 15,06 | 68,48 |
| 4,8 | 9,69 | 56,09 | 10,60 | 62,90 | 13,55 | 64,71 | 15,47 | 67,64 |
| 4,9 | 9,97 | 55,45 | 10,89 | 62,21 | 13,91 | 63,99 | 15,88 | 66,83 |
| 5,0 | 10,24 | 54,83 | 11,17 | 61,53 | 14,27 | 63,29 | 16,29 | 66,03 |
| 5,1 | 10,52 | 54,23 | 11,46 | 60,87 | 14,63 | 62,61 | 16,71 | 65,26 |
| 5,2 | 10,81 | 53,64 | 11,76 | 60,23 | 15,00 | 61,94 | 17,14 | 64,50 |
| 5,3 | 11,09 | 53,07 | 12,05 | 59,61 | 15,38 | 61,29 | 17,57 | 63,76 |
| 5,4 | 11,38 | 52,52 | 12,35 | 59,00 | 15,75 | 60,65 | 18,01 | 63,04 |
| 5,5 | 11,67 | 51,98 | 12,65 | 58,40 | 16,13 | 60,03 | 18,45 | 62,34, |
| 5,6 | 11,97 | 51,46 | 12,96 | 5,7,82 | 16,52 | 59,42 | 18,89 | 61,65 |
| 5,7 | 12,27 | 50,95 | 13,27 | 57,25 | 16,91 | 58,82 | 19,34 | 60,98 |
| 5,8 | 12,57 | 50,45 | 13,58 | 56,69 | 17,30 | 58,23 | 19,80 | 60,32 |
| 5,9 | 12,87 | 49,97 | 13,89 | 56,15 | 17,69 | 57,66 | 20,26 | 59,68 |
| 6,0 | 13,18 | 49,49 | 14,21 | 55,62 | 18,09 | 57,10 | 20,72 | 59,05 |
| 6,1 | 13,49 | 49,03 | 14,53 | 55,10 | 18,50 | 56,55 | 21,19 | 58,43 |
| 6,2 | 13,80 | 48,58 | 14,85 | 54,59 | 18,90 | 56,02 | 21,66 | 57,83 |
| 6,3 | 14,11 | 48,14 | 15,18 | 54,09 | 19,31 | 55,49 | 22,14 | 57,25 |
| 6,4 | 14,43 | 47,71 | 15,50 | 53,61 | 19,73 | .54,97 | 22,62 | 56,67 |
| 6,5 | 14,75 | 47,29 | 15,84 | 53,13 | 20,15 | 54,47 | 23,11 | 56,11 |
| 6,6 | 15,07 | 46,88 | 16,17 | 52,66 | 20,57 | 53,97 | 23,60 | 55,56 |
| 6,7 | 15,40 | 46,48 | 16,51 | 52,20 | 20,99 | 53,49 | 24,10 | 55,02 |
| 6,8 | 15,73 | 46,09 | 16,85 | 51,75 | 21,42 | 53,01 | 24,60 | 54,49 |
| 6,9 | 16,06 | 45,71 | 17,19 | 51,31 | 21,86 | 52,54 | 25,11 | 53,97 |
| 7,0 | 16,39 | 45,33 | 17,54 | 50,88 | 22,29 | 52,08 | 25,62 | 53,46 |
| 7,1 | 16,73 | 44,96 | 17,88 | 50,46 | 22,73 | 51,63 | 26,13 | 52,97 |
| 7,2 | 17,07 | 44,60 | 18,24 | 50,04 | 23,18 | 51,19 | 26,65 | 52,48 |
| 7,3 | 17,41 | 44,25 | 18,59 | 49,63 | 23,62 | 50,76 | 27,18 | 52,00 |
| 7,4 | 17,76 | 43,90 | 18,95 | 49,23 | 24,08 | 50,33 | 27,71 | 51,53 |
| 7,5 | 18,10 | 43,56 | 19,31 | 48,84 | 24,53 | 49,91 | 28,24 | 51,07 |
| 7,6 | 18,45 | 43,23 | 19,67 | 48,45 | 24,99 | 49,50 | 28,78 | 50,62 |
| 7,7 . | 18,81 | 42,90 | 20,04 | 48,07 | 25,45 | 49,10 | 29,32 | 50,18 |
| 7,8 | 19,16 | 42,58 | 20,40 | 47,70 | 25,92 | 48,70 | 29,87 | 49,75 |
| 7,9 | 19,52 | 42,26 | 20,78 | 47,33 | 26,39 | 48,32 | 30,42 | 49,32 |
| 8,0 | 19,88 | 41,95 | 21,15 | 46,97 | 26,86 | 47,93 | 30,98 | 48,90 |
| 8,1 | 20,24 | 41,65 | 21,53 . | 46,62 | 27,34 | 47,56 | 31,54 | 48,49 |
| 8,2 | 20,61 | 41,35 | 21,91 | 46,27 | 27,82 | 47,19 | 32,10 | 48,09 |
| 8,3 | 20,98 | 41,06 | 22,29 | 45,93 | 28,30 | 46,82 | 32,67 | 47,69 |
| 8,4 | 21,35 | 40,77 | 22,67 | 45,60 | 28,79 | 46,47 | 33,25 | 47,30 |
| 8,5 | 21,72 | 40,48 | 23,06 | 45,26 | 29,28 | 46,12 | 33,83 | 46,92 |
| 8,6 | 22,10 | 40,20 | 23,45 | 44,94 | 29,77 | 45,77 | 34,41 | 46,54 |
| 8,7 | 22,48 | 39,93 | 23,85 | 44,62 | 30,27 | 45,43 | 35,00 | 46,17 |
| 8,8 | 22,86 | 39,66 | 24,24 | 44,30 | 30,77 | 45,10 | 35,59 | 45,81 |
| 8,9 | 23,24 | 39,39 | 24,64 | 43,99 | 31,28 | 44,77 | 36,19 | 45,45 |
| 9,0 | 23,63 | 39,13 | 25,04 | 43,69 | 31,79 | 44,44 | 36,79 | 45,10 |
| 9,1 | 24,02 | 38,88 | 25,45 | 43,39 | 32,30 | 44,13 | 37,40 | 44,76 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 46Pd R ( | 47Ag R ( | 48Cd R ( | 49In R ( |
| 9,2 | 24,41 | 38,62 | 25,85 | 43,09 | 32,82 | 43,81 | 38,01 | 44,42 |
| 9,3 | 24,80 | 38,37 | 26,26 | 42,80 | 33,34 | 43,50 | 38,62 | 44,08 |
| 9,4 | 25,20 | 38,13 | 26,68 | 42,51 | 33,86 | 43,20 | 39,20 | 43,76 |
| 9,5 | 25,60 | 37,89 | 27,09 | 42,23 | 34,39 | 42,90 | 39,87 | 43,43 |
| 9,6 | 26,00 | 37,65 | 27,51 | 41,95 | 34,92 | 42,60 | 40,49 | 43,11 |
| 9,7 | 26,40 | 37,41 | 27,93 | 41,68 | 35,45 | 42,31 | 41,13 | 42,80 |
| 9,8 | 26,81 | 37,18 | 28,35 | 41,41 | 35,99 | 42,03 | 41,77 | 42,49 |
| 9,9 | 27,21 | 36,96 | 28,78 | 41,14 | 36,53 | 41,75 | 42,41 | 42,19 |
| 10,0 | 27,63 | 36,73 | 29,21 | 40,88 | 37,07 | 41,47 | 43,05 | 41,89 |
| Е,МeV | 50Sn R ( | 52Te R ( | 73Ta R ( | 74W R ( |
| 1,0 | 3,23 | 116,76 | 3,92 | . 123,04 | 2,13 | 121,37 | 1,90 | 122,42 |
| 1,1 | 3,48 | 115,48 | 4,22 | 121,24 | 2,28 | 120,46 | 2,03 | 121,32 |
| 1,2 | 3,72 | 114,02 | 4,53 | 119,34 | 2,44 | 119,12 | 2,17 | 119,80 |
| 1,3 | 3,98 | 112,43 | 4,84 | 117,39 | 2,60 | 117,49 | 2,31 | 118,01 |
| 1,4 | 4,23 | 110,78 | 5,16 | 115,42 | 2,76 | 115,67 | 2,46 | 116,05 |
| 1,5 | 4,49 | 109,09 | 5,48 | 113,44 | 2,93 | 113,74 | 2,60 | 114,01 |
| 1,6 | 4,76 | 107,38 | 5,81 | 111,49 | 3,10 | 111,76 | 2,75 | 111,94 |
| 1,7 | 5,03 | 105,67 | 6,14 | 109,56 | 3,27 | 109,78 | 2,90 | 109,88 |
| 1,8 | 5,30 | 103,97 | 6,48 | 107,66 | 3,44 | 107,81 | 3,05 | 107,86 |
| 1,9 | 5,58 | 102,30 | 6,83 | 105,80 | 3,62 | 105,89 | 3,21 | 105,91 |
| 2,0 | 5,86 | 100,65 | 7,18 | 103,98 | 3,80 | 104,03 | 3,37 | 104,02 |
| 2,1 | 6,15 | 99,03 | 7,54 | 102,20 | 3,98 | 102,22 | 3,53 | 102,20 |
| 2,2 | 6,44 | 97,44 | 7,91 | 100,48 | 4,17 | 100,49 | 3,69 | 100,47 |
| 2,3 | 6,73 | 95,89 | 8,28 | 98,80 | 4,36 | 98,82 | 3,86 | 98,81 |
| 2,4 | 7,03 | 94,37 | 8,65 | 97,17 | 4,55 | 97,23 | 4,03 | 97,22 |
| 2,5 | 7,34 | 92,89 | 9,03 | 95,59 | 4,75 | 95,70 | 4,20 | 95,7 |
| 2,6 | 7,65 | 91,45 | 9,42 | 94,04 | 4,95 | 94,24 | 4,38 | 94,26 |
| 2,7 | 7,96 | 90,04 | 9,82 | 92,55 | 5,15 | 92,84 | 4,56 | 92,87 |
| 2,8 | 8,28 | 88,67 | 10,22 | 91,10 | 5,35 | 91,50 | 4,74 | 91,55 |
| 2,9 | 8,61 | 87,34 | 10,63 | 89,69 | 5,56 | 90,22 | 4,92 | 90,29 |
| 3,0 | 8,93 | 86,04 | 11,04 | 88,32 | 5,77 | 88,99 | 5,11 | 89,08 |
| 3,1 | 9,27 | 84,78 | 11,46 | 86,99 | 5,99 | 87,81 | 5,30 | 87,92 |
| 3,2 | 9,61 | 83,55 | 11,88 | 85,70 | 6,20 | 86,68 | 5,49 | 86,80 |
| 3,3 | 9,95 | 82,35 | 12,31 | 84,45 | 6,42 | 85,59 | 5,68 | 85,74 |
| 3,4 | 10,30 | 81,19 | 12,75 | 83,23 | 6,64 | 84,55 | 5,87 | 84,71 |
| 3,5 | 10,65 | 80,06 | 13,19 | 82,05 | 6,87 | 83,54 | 6,07 | 83,72 |
| 3,6 | 11,01 | 78,95 | 13,64 | 80,91 | 7,09 | 82,57 | 6,27 | 82,76 |
| 3,7 | 11,37 | 77,88 | 14,10 | 79,79 | 7,32 | 81,63 | 6,47 | 81,84 |
| 3,8 | 11,74 | 76,84 | 14,56 | 78,71 | 7,56 | 80,73 | 6,68 | 80,95 |
| 3,9 | 12,11 | 75,82 | 1S.03 | 77,65 | 7,79 | 79,86 | 6,88 | 80,09 |
| 4,0 | 12,49 | 74,83 | 15,50 | 76,63 | 8,03 | 79,01 | 7,09 | 79,25, |
| 4,1 | 12,87 | 73,86 | 15,98 | 75,63 | 8,27 | 78,19 | 7,30 | 78,45 |
| 4,2 | 13,26 | 72,92 | 16,46 | 74,66 | 8,51 | 77,4 | 7,51 | 77,66 |
| 4,3 | 13,65 | 72,00 | 16,95 | 73,72 | 8,75 | 76,63 | 7,73 | 76,90 |
| 4,4 | 14,04 | 71,11 | 17,45 | 72,80 | 9,00 | 75,88 | 7,94 | 76,17 |
| 4,5 | 14,45 | 70,23 | 17,95 | 71,90 | 9,25 | 75,16 | 8,16 | 75,45 |
| 4,6 | 14,85 | 69,38 | 18,46 | 71,03 | 9,50 | 74,45 | 8,38 | 74,75 |
| 4,7 | 15,26 | 68,55 | 18,98 | 70,18 | 9,75 | 73,76 | 8,60 | 74,07 |
| 4,8 | 15,68 | 67,74 | 19,50 | 69,35 | 10,01 | 73,10 | 8,83 | 73,41 |
| 4,9 | 16,10 | 66,95 | 20,02 | 68,54 | 10,27 | 72,45 | 9,05 | 72,76 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 50Sn R ( | 52Te R ( | 73Ta R ( | 74W R ( |
| 5,0 | 16,52 | 66,18 | 20,56 | 67,76 | 10,53 | 71,81 | 9,28 | 72,13 |
| 5,1 | 16,95 | 65,43 | 21,09 | 66,99; | 10,79 | 7149 | 9,51 | 71,52 |
| 5,2 | 17,39 | 64,69 | 21,64 | 66,24 | 11,06 | 70,5? | 9,75 | 70,92 |
| 5,3 | 17,83 | 63,97 | 22,19 | 65,50 | 11,32 | 70,00 | 9,98 | 70,33 |
| 5,4 | 18,27 | 63,27 | 22,74 | 64,79 | 11,59 | 69,42 | 10,22 | 69,76 |
| 5,5 | 18,72 | 62,58 | 23,30 | 64,09 | 11,86 | 68,86 | 10,45 | 69,20 |
| 5,6 | 19,17 | 61,91 | 23,87 | 63,41 | 12,14 | 68,31 | 10,69 | 68,65 |
| 5,7 | 19,63 | 61,26 | 24,45 | 62,74 | 12,41 | 67,77 | 10,93 | 68,11 |
| 5,8 | 20,09 | 66,61 | 25,02 | 62,09 | 12,69 | 67,24 | 11,18 | 67,59 |
| 5,9 | 20,56 | 59,99 | 25,61 | 61,45 | 12,97 | 66,72 | 11,42 | 67,07 |
| 6,0 | 21,03 | 59,37 | 26,20 | 60,83 | 13,25 | 66,22 | 11,67 | 66,57 |
| 6,1 | 21,51 | 58,77 | 26,79 | 60,22 | 13,54 | 65,72 | 11,92 | 66,07 |
| 6,2 | 21,99 | 58,18 | 27,40 | 59,62 | 13,82 | 65,24 | 12,17 | 65,59 |
| 6,3 | 22,48 | 57,61 | 28,00 | 59,04 | 14,11 | 64,76 | 12,42 | 65,11 |
| 6,4 | 22,97 | 57,04 | 28,62 | 58,46 | 14,40 | 64,29 | 12,68 | 64,64 |
| 6,5 | 23,47 | 56,49 | 29,24 | 57,90 | 14,70 | 63,83 | 12,93 | 64,18 |
| 6,6 | 23,97 | 55,95 | 29,86 | 57,36 | 14,99 | 63,38 | 13,19 | 6З.73 |
| 6,7 | 24,47 | 55,42 | 30,49 | 56,82 | 15,29 | 62,94 | 13,45 | 63,29 |
| 6,8 | 24,98 | 54,90 | 31,13 | 56,29 | 15,59 | 62,50 | 13,71 | 62,86 |
| 6,9 | 25,5 | 54,39 | 31,77 | 55,78 | 15,89 | 62,08 | 13,97 | 62,43 |
| 7,0 | 26,01 | 53,89 | 32,42 | 55,27 | 16,19 | 61,66 | 14,24 | 62,01 |
| 7,1 | 26,54 | 53,40 | 33,07 | 54,78 | 16,49 | 61,25 | 14,50 | 61,60 |
| 7,2 | 27,07 | 52,92 | 3,3,73 | 54,29 | 16,80 | 60,84 | 4,77 | 61,19 |
| 7,3 | 27,60 | 52,44 | 34,39 | 53,81 | 17,11 | 60,44 | 45,04 | 60,79 |
| 7,4 | 28,14 | 51,98 | 35,06 | 53,35 | 17,42 | 60,05 | 15,31 | 60,40 |
| 7,5 | 28,68 | 51,53 | 35,74 | 52,89 | 17,73 | 59,66 | 15,59 | 60,01 |
| 7,6 | 29,23 | 51,08 | 36,42 | 52,44 | 18,05 | 59,28 | 15,86 | 59,63 |
| 7,7 | 29,78 | 50,64 | 37,10 | 51,99 | 18,36 | 58,91 | 16,14 | 59,26 |
| 7,8 | 30,33 | 50,21 | 37,79 | 51,56 | 18,68 | 58,54 | 16,42 | 58,89 |
| 7,9 | 30,90 | 49,79 | 38,49 | 51,13 | 19,00 | 58,18 | 16,70 | 58,52 |
| 8,0 | 31,46 | 49,38 | 39,19 | 50,72 | 19,32 | 57,82 | 16,98 | 58,16 |
| 8,1 | 32,03 | 48,97 | 39,90 | 50,31 | 19,65 | 57,47 | 17,26 | 57,81 |
| 8,2 | 32,60 | 48,57 | 40,62 | 49,90 | 19,97 | 57,12 | 17,55 | 57,46 |
| 8,3 | 33,18 | 48,18 | 41,34 | 49,51 | 20,30 | 56,78 | 17,83 | 57,12 |
| 8,4 | 33,77 | 47,79 | 42,06 | 49,12 | 20,63 | 56,45 | 18,12 | 56,18 |
| 8,5 | 34,36 | 47,41 | 42,79 | 48,73 | 0,96 | 56,12 | 18,41 | 56,45 |
| 8,6 | 34,95 | 47,04 | 43,53 | 48,36 | 21,30 | 55,79 | 18,70; | 56,12 |
| 8,7 | 35,55 | 46,67 | 44,27 | 47,99 | 21,63 | 55,47 | 19,00 | 55,80 |
| 8,8 | 36,15 | 46,31 | 45,02 | 47,62 | 21,97 | 55,15 | 19,29 | 55,48 |
| 8,9 | 36,75 | 45,95 | 45,77 | 47,26 | 22,31 | 54,84 | 19,59 | 55,16 |
| 9,0 | 37,37 | 45,60 | 46,53 | 46,91 | 22,65 | 54,53 | 19,89 | 54,85 |
| 9,1 | 37,98 | 45,26 | 47,29 | 46,57 | 22,99 | 54,22 | 20,19 | 54,55 |
| 9,2 | 38,60 | . 44,92 | 48,06 | 46,23 | 23,34 | 53,92 | 20,49 | 54,24 |
| 9,3 | 39,23 | 44,59 | 48,83 | 45,89 | 23,69 | 53,62 | 20,79 | 53,95 |
| 9,4 | 39,85 | 44,26 | 49,61 | 45,56 | 24,04 | 53,33 | 21,10 | 53,65 |
| 9,5 | 40,49 | 43,94 | 50,40 | 45,24 | 24,39 | 53,04 | 21,40 | 53,36 |
| 9,6 | 41,13 | 43,62 | 51,19 | 44,92 | 24,74 | 52,76 | 21,71 | 53,67 |
| 9,7 | 41,77 | 43,31 | 51,98 | 44,60 | 25,09 | 52,47 | 22,02 | 52,79 |
| 9,8 | 42,42 | 43,00 | 52,78 | 44,29 | 25,45 | 52,20 | 22,33 | 52,51 |
| 9,9 | 43,07 | 42,70 | 53,59 | 43,99 | 25,81 | 51,92 | 22,64 | 52,23 |
| 10,0 | 43,72 | 42,40 | 54,40 | 43,68 | 26,17 | 51,65, | 22,96 | 51,96 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 6С R ( | 13Al R ( | 14Si R ( | 22Ti R ( |
| 0,1 | 0,52 | 25,00 | 0,79 | 40,46 | 1,02 | 41,15 | 0,65 | 48,71 |
| 0,2 | 0,83 | 31,42 | 1,15 | 51,12 | 1,42 | 59,38 | 0,95 | 66,39 |
| 0,3 | 1,10 | 35,05 | 1,46 | 55,49 | 1,73 | 68,80 | 1,20 | 77,23 |
| 0,4 | 1,34 | 37,11 | 1,76 | 57,48 | 2,02 | 72,50 | 1,42 | 88,73 |
| 0,5 | 1,57 | 38,13 | 2,05 | 58,22 | 2,30 | 72,93 | 1,63 | 87,21 |
| Е,МeV | 23V R ( | 24Cr R ( | 25Mn R ( | 26Fe R ( |
| 0,6 | 1,80 | 38,43 | 2,34 | 58,21 | 2,58 | 71,72 | 1,84 | 88,59 |
| 0,7 | 2,04 | 38,24 | 2,63 | 57,73 | 2,87 | 69,79 | 2,04 | .88,56 |
| 0,8 | 2,27 | 37,72 | 2,93 | 56,95 | 3,17 | 67,61 | 2,24 | 87,61 |
| 0,9 | 2,51 | 36,98 | 3,23 | 56,00 | 3,48 | 65,41 | 2,45 | 86,11 |
| 0,1 | 0,47 | 49,34 | 0,41 | 48,06 | 0,45 | 45,44 | ОМ | ,43,91 |
| 0,2 | 0,71 | 65,58 | 0,62 | 63,02 | 0,68 | 60,29 | 0,68 | 59,18 |
| 0,3 | 0,91 | 76,08 | 0,80 | 72,59 | 0,87 | 69,93 | 0,87 | 69,34 |
| 0,4 | 1,08 | 83,14 | 0,96 | 78,98 | 1,04 | 76,45 | 1,03 | 76,41 |
| 0,5 | 1,25 | 87,75 | 1,11 | 83,13 | 1,20 | 80,76 | 1,18 | 81,25 |
| 0,6 | 1,41 | 90,53 | 1,25 | 85,63 | 1,35 | 83,41 | 1,33 | 84,38 |
| 0,7 | 136 | 91,90 | 1,40 | 86,86 | 1,50 | 84,80 | 1,47 | 86,21 |
| 0,8 | 1,72 | 92,22 | 1,54 | 87,14 | 1,64 | 85,24 | 1,61 | 87,01 |
| 0,9 | 1,87 | 91,74 | 1,68 | 86,71 | 1,79 | 84,97 | 1,75 | 87,04 |
| Е, | 27Со | 28Ni | 29Сu | 30Zn |
| МeV | R | ( | R | ( | R | ( | R | ( |
| 0,1 | 0,46 | 42,21 | 0,47 | 38,42 | 0,60 | 34,91 | 0,78 | 34,92 |
| 0,2 | 0,68 | 57,55 | 0,72 | 51,39 | 0,89 | 48,58 | 1,15 | 48,59 |
| 0,3 | 0,86 | 67,61 | 0,91 | 60,13 | 1,11 | 57,83 | 1,44 | 57,86 |
| 0,4 | 1,02 | 74,37 | 1,09 | 66,38 | 1,30 | 64,28 | 1,69 | 64,34 |
| 0,5 | 1,17 | 7,8,75 | 1,25 | 70,85 | 1,48 | 68,69 | 1,92 | 68,80 |
| 0,6 | 1,31 | 81,38 | 1,40 | 73,96 | 1,66 | 71,57 | 2,14 | 71,76 |
| 0,7 | 1,45 | 82,71 | 1,55 | 76,01 | 1,82 | 73,33 | 2,36 | 73,62 |
| 0,8 | 1,59 | 83,10 | 1,70 | 77,23 | 1,99 | 74,26 | 2,57 | 74,68 |
| 0,9 | 1,73 | 82,82 | 1,84 | 77,80 | 2,15 | 74,59 | 2,78 | 75,15 |
| Е, | 3lGa | 32Ge | 41Nb | 42Мo |
| MeV | R ( | R ( | R ( | R ( |
| 0,1 | 1,01 | 34,91 | 0,79 | 48,59 | 0,45 | 66,17 | 0,40 | 63,60 |
| 0,2 | 1,48 | 48,59 | 1,19 | 63,28 | 0,68 | 86,89 | 0,61 | 82,99 |
| 0,3 | 1,85 | 57,87 | 1,53 | 71,30 | 0,88 | 100,33 | 0,79 | 9531 |
| 0,4 | 2,17 | 64,37 | 1,84 | 75,88 | 1,05 | 109,50 | 0,95 | 104,03 |
| 0,5 | 2,47 | 68,88 | 2,13 | 7836 | 1,21 | 115,63 | 1,09 | 109,74 |
| 0,6 | 2,75 | 71,91 | 2,42 | 80,10 | 1,37 | 119,46 | 1,24 | 113,32, |
| 0,7 | 3,03 | 73,87 | 2,71 | 80,90 | 1,52 | 121,50 | 1,38 | 115,26 |
| 0,8 | 3,30 | 75,03 | 3,00 | 81,20 | 1,67 | 122,16 | 1,52 | 115,94 |
| 0,9 | 3,57 | 75,61 | 3,28 | 81,15 | 1,82 | 121,77 | 1,65 | 115,66 |
| Е,МeV | 46Pd R ( | 47Ag R ( | 48Cd R ( | 49In R ( |
| 0,1 | 0,48 | 55,51 | 0,57 | 53,62 | 0,80 | 57,61 | 0,92 | 60,21 |
| 0,2 | 0,70 | 76,00 | 0,84 | 73,42 | 1,11 | 82,92 | 1,29 | 83,12 |
| 0,3 | 0,88 | 89,82 | 1,06 | 86,84 | 1,36 | 98,06 | 1,58 | 96,31 |
| 0,4 | 1,04 | 99,50 | 1,25 | 96,34 | 1,58 | 106,52 | 1,85 | 104,67 |
| Contining A.11 |
| Е,МeV | 46Pd R ( | 47Ag R ( | 48Cd R ( | 49In R ( |
| 0,5 | 1,19 | 106,12 | 1,42 | 102,98 | 4,79 | 110,77 | 2,11 | 110,07 |
| 0,6 | 1,33 | 110,35 | 1,59 | 107,42 | 1,99 | 112,51 | 2,35 | 113,44 |
| 0,7 | М7 | 112,72 | 1,75 | 110,14 | 1,10 | 112,80 | 2,59 | 115,40 |
| 0,8 | 1,60 | 113,64 | 1,91 | 111,53 | 2,40 | 112,27 | 2,83 | 116,32 |
| 0,9 | 1,74 | 113,46 | 12,07 | 111,91 | 2,61 | 111,2 | 3,07 | 116,49 |
| Е,МeV | 50Sn R ( | 52Te R ( | 73Ta R ( | 74W R ( |
| 0,1 | 0,84 | 61,62 | 1,14 | 68,37 | 0,52 | 60,42 | 0,49 | 58,70 |
| 0,2 | 1,21 | 85,22 | 1,55 | 98,52 | 0,77 | 80,97 | 0,72 | 80,26 |
| 0,3 | 1,51 | 99,86 | 1,88 | 114,77 | 0,98 | 94,91 | 0,90 | 95,04 |
| 0,4 | 1,77 | 108,89 | 2,18 | 122,73 | 1,17 | 104,82 | 1,06 | 105,59 |
| 0,5 | 2,02 | 11,417 | 2,47 | 126,18 | 1,34 | 111,84 | 1,21 | 113,02 |
| 0,6 | 2,27 | 116,97 | 2,75 | 127,24 | 1,50 | 116,60 | 1,35 | 117,99 |
| 0,7 | 2,51 | 118,16 | 3,04 | 127,02 | 1,66 | 119,59 | 1,49 | 121,02 |
| 0,8 | 2,75 | 118,29 | 3,33 | 126,07 | 1,82 | 121,17 | 1,63 | 122,54 |
| 0,9 | 2,99 | 117,75 | 3,62 | 124,69 | 1,97 | 121,68 | 1,76 | 123,91 |

APPENDIX 12. ENERGY STRAGGLING

| Atom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mat rix | lH | 2Не | 3Li | 5B | 6С | 7N | 80 | 10Ne | 16S |
| 2Не | 20,8 | 41,6 | 62,4 | 104,1 | 124,9 | 145,7 | 166,6 | 208,2 | 333,0 |
| 3Li | 19,3 | 38,5 | 57,9 | 96,4 | 115,6 | 134,9 | 154,2 | 192,7 | 308,3 |
| 4Ве | 19,6 | 39,2 | 58,9 | 98,1 | 117,7 | 137,3 | 157,0 | 196,3 | 314,0 |
| 5B | 19,8 | 39,7 | 59,6 | 99,2 | 119,1 | 138,9 | 158,8 | 198,5 | 317,6 |
| 9F | 20,2 | 40,5 | 60,8 | 101,3 | 121,6 | 141,8 | 162,1 | 202,6 | 324,2 |
| 11Na | 20,3, | 40,7 | 61,1 | 101,8 | 122,1 | 142,5 | 162,9 | 203,6 | 325,7 |
| 13А1 | 20,4 | 40,8 | 61,3 | 102,1 | 122,5 | 143,0 | 163,5 | 204,3 | 326,8 |
| 15P | 20,5 | 40,9 | 61,5 | 102,4 | 122,9 | 143,3 | 163,9 | 204,8 | 327,6 |
| 17C1 | 20,5 | 41,0 | 61,6 | 102,6 | 123,1 | 143,6 | 164,2 | 205,2 | 328,3 |
| 18Ar | 19,7 | 39,5 | 59,3 | 98,7 | 118,5 | 138,2 | 158,0 | 197,5 | 316,0 |
| 19K | 20,5 | 41,1 | 61,7 | 102,7 | 123,3 | 143,8 | 164,4 | 205,5 | 328,7 |
| 2lSc | 20,1 | 40,2 | 69,4 | 100,6 | 120,7 | 140,7 | 160,9 | 201,1 | 321,8, |
| 22Ti | 19,9 | 39,8 | 59,8 | 99,6 | 119,6 | 139,5 | 159,5 | 199,3 | 318,9 |
| 23V | 19,8 | 39,5 | 59,4 | 98,9 | 118,6 | 138,4 | 158,2 | 197,7 | 316,3 |
| 24Cr | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 200,0 | 320,0 |
| 2SMn | 19,8 | 39,7 | 59,6 | 99,2 | 119,1 | 138,9 | 158,8 | 198,5 | 317,6 |
| 2бFе | 20,0 | 40,1 | 60,2 | 100,3 | 120,3 | 140,4 | 160,5 | 200,6 | 320,9 |
| 27Сo | 19,9 | 39,8 | 59,8 | 99,6 | 119,5 | 139,4 | 159,4 | 199,1 | 318,6 |
| 28Ni | 20,4 | 40,9 | 61,4 | 102,3 | 122,7 | 143,2 | 163,7 | 204,5 | 327,3 |
| 29Cu | 19,8 | 39,6 | 59,5, | 99,1 | 118,9 | 138,7 | 158,6 | 198,2 | 317,1 |
| 30Zn | 20,2 | 40,3 | 60,5 | 100,8 | 120,9 | 141,1 | 161,3 | 201,6 | 322,5 |
| 31Ga | 19,7 | 39,4 | 59,2 | 98,6 | 118,4 | 138,1 | 157,9 | 197,3 | 315,7 |
| 32Ge | 19,3 | 38,7 | 58,1 | 96,8 | 116,1 | 135,5 | 154,9 | 193,6 | 309,7 |
| 33As | 19,5 | 39,0 | 58,6 | 97,6 | 117,2 | 136,7 | 156,3 | 195,3 | 312,4 |
| 34Se | 19,2 | 38,3 | 57,6 | 96,0 | 115,1 | 134,3 | 153,6 | 191,9 | 307,1 |
| 35Br | 19,6 | 39,2 | 58,8 | 98,0 | 117,6 | 137,1 | 156,8 | 196,0 | 313,5 |
| 36Кг | 19,3 | 38,5 | 57,9 | 96,4 | 115,6 | 134,9 | 154,2 | 192,7 | 308,4 |
| 37Rb | 19,4 | 38,8 | 58,3 | 97,1 | 116,5 | 135,9 | 155,4 | 194,2 | 310,8 |
| 38Sr | 19,3 | 38,7 | 58,1 | 96,7 | 116,1 | 135,4 | 154,8 | 193,5 | 309,5 |
| Contining.12 |
| Atom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mat rix | lH | 2Не | 3Li | 5B | 6С | 7N | 80 | 10Ne | 16S |
| 39Y | 19,5 | 38,9 | 58,5 | 97,4 | 116,9 | 136,4 | 156,0 | 194,9 | 311,8 |
| 40Zr | 19,6 | 39,2 | 58,9 | 98,1 | 117,7 | 137,4 | 157,1 | 196,3 | 314,0 |
| 41Nb | 19,5 | 39,1 | 58,7 | 97,7 | 117,3 | 136,8 | 156,4 | 195,5 | 312,7 |
| 42Mo | 19,5 | 38,9 | 58,5 | 97,4 | 116,8 | 136,3 | 155,8 | 194,7 | 311,6 |
| 43Тc | 19,4 | 38,8 | 58,3 | 97,0 | 116,4 | 135,8 | 155,3 | 194,0 | 310,4 |
| 44Ru | 19,3 | 38,6 | 58,0 | 96,7 | 116,0 | 135,3 | 154,7 | 193,4 | 309,4 |
| 4sRh | 19,4 | 38,9 | 58,4 | 97,3 | 116,7 | 136,2 | 155,7 | 194,6 | 311,3 |
| 46Pd | 19,4, | 38,8 | 58,2 | 97,0 | 116,3 | 135,7 | 155,2 | 193,9 | 310,3 |
| 47Ag | 19,5 | 39,0 | 58,6 | 97,6 | 117,1 | 136,5 | 156,1 | 195,1 | 312,2 |
| 48Cd | 19,3 | 38,5 | 57,9 | 96,4 | 115,6 | 134,9 | 154,2 | 192,7 | 308,4 |
| 49ln | 19,2 | 38,4 | 57,7 | 96,1 | 115,3 | 134,5 | 153,8 | 192,2 | 307,5 |
| 50Sn | 19,0 | 38,0 | 57,1 | 95,0 | 114,0 | 133,0 | 152,1 | 190,0 | 304,1 |
| 51Sb | 19,1 | 38,2 | 57,4 | 95,6 | 114,7 | 133,8 | 153,0 | 191,1 | 305,8 |
| 52Te | 18,7 | 37,5 | 56,3 | 93,8 | 112,6 | 131,3 | 150,2 | 187,7 | 300,3 |
| 56Ba | 18,7 | 37,5 | 56,3 | 93,8 | 112,5 | 131,2 | 150,1 | 187,6 | 300,1 |
| 57La | 18,8 | 37,7 | 56,6 | 94,3 | 113,1 | 131,9 | 150,9 | 188,5 | 301,6 |
| 58Ce | 18,9 | 37,9 | 56,9 | 94,7 | 113,7 | 132,6 | 151,6 | 189,5 | 303,2 |
| 59Рr | 19,0 | 38,0 | 57,2 | 95,2 | 114,2 | 133,3 | 152,4 | 190,4 | 304,7 |
| 60Nd | 19,0 | 38,0 | 57,1 | 95,0 | 114,0 | 133,0 | 152,1 | 190,0 | 304,1 |
| 62 Sm | 18,9 | 37,8 | 56,8 | 94,6 | 113,6 | 132,5 | 151,5 | 189,3 | 302,8 |
| 68Er | 18,8 | 37,5 | 56,4 | 93,9 | 112,7 | 131,5 | 150,3 | 187,9 | 300,6 |
| 69Tm | 18,8 | 37,6 | 56,5 | 94,1 | 112,9 | 131,6 | 150,5 | 188,1 | 301,0 |
| 71Lu | 18,7 | 37,,5 | 56,3 | 93,8 | 112,5 | 131,2 | 150,1 | 187,5 | 300,0 |
| 73Та | 18,7 | 37,4 | 56,1 | 93,5 | 112,2 | 130,8 | 149,6 | 187,0 | 299,1 |
| 74W | 18,7 | 37,3 | 56,1 | 93,4 | 112,0 | 130,7 | 149,4 | 186,7 | 298,7 |
| 76Qs | 18,6 | 37,2 | 55,9 | 93,1 | 111,7 | 130,3 | 149,0 | 186,2 | 297,9 |
| 77Ir | 18,6 | 37,2 | 55,8 | 93,0 | 111,6 | 130,1 | 148,8 | 186,0 | 297,5 |
| 78Pt | 18,6 | 37,2 | 55,9 | 93,1 | 111,7 | 130,3 | 149,0 | 186,2 | 297,9 |
| 79Au | 18,6 | 37,2 | 56,0 | 93,2 | 111,8 | 130,5 | 149,2 | 186,4 | 298,3 |
| 82Pb | 18,5 | 37,0 | 55,6 | 92,7 | 111,1 | 129,7 | Д48,3 | 185,3 | 296,5 |
| 83Bi | 18,5 | 37,1 | 55,7 | 92,8 | 111,3 | 129,8 | 148,5 | 185,5 | 296,8 |
| 9oTh | 18,3 | 36,6 | 55,1 | 91,7 | 110,0 | 128,3 | 146,7 | 183,4 | 293,4 |
| 92U | 18,3 | 36,6 | 55,0 | 91,5 | 109,8 | 128,1 | 146,5 | 183,1 | 292,9 |

APPENDIX 13. THE DEBYE FUNCTION

| х |  |  | х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 1,000000 |  | 3,0 | 0,480135 |
| 0,1 | 0,975278 |  | 3,2 | 0,459555 |
| 0,2 | 0,951111 |  | 3,4 | 0,439962 |
| 0,3 | 0,927498 |  | 3,6 | 0,421580 |
| 0,4 | 0,904437 |  | 3,8 | 0,404332 |
| 0,5 | 0,881927 |  | 4,0 | 0,388148 |
| 0,6 | 0,859964 |  | 4,2 | 0,372958 |
| 0,7 | 0,838545 |  | 4,4 | 0,358696 |
| 0,8 | 0,817665 |  | 4,6 | 0,345301 |
| 0,9 | 0,797320 |  | 4,8 | 0,332713 |
| 1,0 | 0,777505 |  | 5,0 | 0,320876 |
| 1,1 | 0,758213 |  | 5,5 | 0,294240 |
| Contining A.13 |
| 1,2 | 0,739438 |  | 6,0 | 0,271260 |
| 1,3 | 0,721173 |  | 6,5 | 0,251334 |
| 1,4 | 0,703412 |  | 7,0 | 0,233918 |
| 1,6 | 0,669366 |  | 7,5 | 0,218698 |
| 1,8 | 0,637235 |  | 8,0 | 0,205239 |
| 2,0 | 0,606947 |  | 8,5 | 0,193294 |
| 2,2 | 0,578427 |  | 9,0 | 0,182633 |
| 2,4 | 0,551596 |  | 9,5 | 0,173068 |
| 2,6 | 0,526375 |  | 10,0 | 0,164443 |
| 2,8 | 0,502682 |  |  |  |

APPENDIX 14. AN Fк FUNCTION

APPENDIX 15. THE K-LINE ENERGY AND FLUORESCENTE YIELDS

| Atoms | , кeV | , кeV |  | Atoms | , кeV | , кeV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13Al | 1,487 | 1,553 | 0,0357 | 31Ga | 9,251 | 10,263 | 0,510 |
| 14Si | 1,740 | 1,832 | 0,0470 | 32 Ge | 9,885 | 10,981 | 0,540 |
| 15P | 2,015 | 2,136 | 0,0604 | 33As | 10,543 | 11,725 | 0,567 |
| 16S | 2,308 | 2,464 | 0,0761 | 34Se | 11,221 | 12,495 | 0,596 |
| 17C1 | 2,622 | 2,815 | 0,0942 | 35 Br | 1 1 ,923 | 13,290 | 0,622 |
| 18Ar | 2,957 | 3,192 | 0,115 | 36Кг | 12,648 | 14,112 | 0,646 |
| Contining A.15 |
| Atoms | , кeV | , кeV |  | Atoms | , кeV | , кeV |  |
| 19K | 3,313 | 3,589 | 0,138 | 37RЬ | 13,394 | 14,960 | 0,669 |
| 20Ca | 3,691 | 4,012 | 0,163 | 38Sr | 14,164 | 15,834 | 0,691 |
| 2lSc | 4,090 | 4,460 | 0,190 | 39Y | 14,957 | 16,736 | 0,711 |
| 22Ti | 4,510 | 4,931 | 0,219 | 4()Zr | 15,774 | 17,666 | 0,730 |
| 23V | 4,952 | 5,427 | 0,250 | 4lNb | 16,614 | 18,621 | 0,748 |
| 24Сr | 5,414 | 5,946 | 0,282 | 42Mo | 17,478 | 19,607 | 0,764 |
| 25Mn | 5,898 | 6,490 | 0,314 | 43Tc | 18,410 | 20,585 | 0,779 |
| 2бFе | 7,057 | 6,403 | 0,347 | 44Ru | 19,278 | 21,655 | 0,793 |
| 27Со | 6,930 | 7,649 | 0,381 | 45 Rh | 20,214 | 22,721 | 0,807 |
| 28Ni | 7,477 | 8,264 | 0,414 | 46Pd | 21,175 | 23,814 | 0,819 |
| 29Cu | 8,047 | 8,904 | 0,445 | 47Ag | 22,162 | 24,942 | 0,830 |
| 30Zn | 8,638 | 9,571 | 0,479 |  |  |  |  |
| *relative intensity of line is - 100,- 50,- 30,- 10,-15 |

APPENDIX 16. THE L-RADIATION ENERGY AND FLUORESCENTE YIELDS

| Atoms | кeV | кeV | кeV |  | Atoms | кeV | кeV | кeV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4()Zr | 2,042 | 2,124 | 2,3023 | 0,055 | 62Sm | 5,636 | 6,2066 | 7,180 | 0,185 |
| 4lNb | 2,1266 | 2,257 | 2,462 | 0,06 | 63Еu | 5,846 | 6,456 | 7,478 | 0,19 |
| 42Mo | 2,293 | 2,395 | 2,623 | 0,065 | 64Gd | 6,059 | 6,724 | 7,788 | 0,195 |
| 43Tc | 2,424 | 2,538 | 2,792 | 0,075 | 65Tb | 6,275 | 6,979 | 8,104 | 0,205 |
| 44Ru | 2,558 | 2,683 | 2,964 | 0,08 | 66Dy | 6,495 | 7,249 | 8,428 | 0,21 |
| 45 Rh | 2,696 | 2,834 | 3,144 | 0,085 | 67Но | 6,720 | 7,528 | 8,748 | 0,215 |
| 46Pd | 2,838 | 2,990 | 3,328 | 0,09 | 68Er | 6,948 | 7,810 | 9,089 | 0,22 |
| 47Ag | 2,984 | 3,151 | 3,519 | 0,095 | 69Тm | 7,181 | 8,103 | 9,424 | 0,225 |
| 48Cd | 3,133 | 3,316 | 3,716 | 0,105 | 70Yb | 7,414 | 8,401 | 9,779 | 0,235 |
| 49 In | 3,287 | 3,487 | 3,920 | 0,11 | 71Lu | 7,654 | 8,708 | 10,142 | 0,25 |
| 50Sn | 3,444 | 3,662 | 4,130 | 0,115 | 72Hf | 7,898 | 9,021 | 10,514 | 0,27 |
| 51Sb | 3,605 | 3,843 | 4,347 | 0,12 | 73Та | 8,145 | 9,341 | 10,892 | 0,285 |
| 52Te | 3,769 | 4,029 | 4,570 | 0,125 | 74W | 8,396 | 9,670 | 11,283 | 0,30 |
| 53I | 3,937 | 4,220 | 4,800 | 0,13 | 75Re | 8,650 | 10,008 | 11,684 | 0,315 |
| 54Xe | 4,111 | 4,422 | 5,036 | 0,14 | 7 60s | 8,910 | 10,354 | 12,094 | 0,33 |
| 55Cs | 4,286 | 4,620 | 5,280 | 0,145 | 77Irr. | 9,173 | 10,706 | 12,509 | 0,34 |
| 5бВа | 4,467 | 4,828 | 5,531 | 0,15 | 78Pt | 9,441 | 11,069 | 12,939 | 0,355 |
| 57La | 4,651 | 5,043 | 5,789 | 0,155 | 79Au | 9,711 | 11,439 | 13,379 | 0,365 |
| 58Ce | 4,840 | 5,262 | 6,052 | 0,165 | 80Hg | 9,987 | 11,823 | 13,828 | 0,375 |
| 59Pr | 5,034 | 5,489 | 6,322 | 0,17 | 81Tl | 10,266 | 12,210 | 14,288 | 0,38 |
| 60Nd | 5,230 | 5,722 | 6,602 | 0,175 | 82Pb | 10,549 | 12,611 | 14,762 | 0,39 |
| 61Pm | 5,431 | 5,956 | 6,891 | 0,18 | 83Bi | 10,836 | 13,021 | 15,244 | 0,40 |

* relative intensity of line is  - 100, - 10,- 50,- 20,- 6,- 10,-2

APPENDIX 17. RADIATION CROSS SECTIONS (INDUCED BY PROTONS)

| Atoms | Ep, МeV |
| --- | --- |
|  | 1.0 | 1,5 | 2.0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| К-radiation |  |  |  |  |  |  |
| 13Al | 480 | 670 | 820 |  |  |  |
| 14Si | 390 | 570 | 720 |  |  |  |
| 15P | 310 | 470 | 610 |  |  |  |
| 16S | 230 | 390 | 530 |  |  |  |
| 17C1 | 180 | 330 | 470 |  |  |  |
| 19K | 120 | 220 | 360 |  |  |  |
| 20Ca | 85 | 180 | 310 |  |  |  |
| 2lSc | 61 | 140 | 270 |  |  |  |
| 22Ti | 50 | 120 | 240 | 440 | 560 | 610 |
| 23V | 38 | 98 | 190 | 340 | 480 | 570 |
| 24Сr | 29 | 76 | 150 | 280 | 380 | 470 |
| 25Mn | 22 | 60 | 120 | 230 | 330 | 410 |
| 2бFе | 17 | 48 | 100 | 180 | 270 | 340 |
| 27Со | 12 | 37 | 82 | 160 | 220 | 280 |
| 28Ni | 9,2 | 28 | 63 | 130 | 190 | 250 |
| 29Cu | 7,0 | 22 | 44 | 100 | 170 | 220 |
| 30Zn | 5,4 | 16 | 36 | 83 | 170 | 180 |
| 31Ga | 4,3 | 13 | 30 | 71 | 120 | 150 |
| 32 Ge | 3,4 | 10 | 25 | 60 | 99 | 130 |
| 33As | 2,3 | 7,8 | 17 | 44 | 76 | 110 |
| 34Se | 1,8 | 6,2 | 14 | 36 | 63 | 89 |
| 35 Br | 1,4 | 4,1 | 10 | 29 | 51 | 75 |
| 37RЬ | 0,77 | 3,0 | 7,7 | 20 | 35 | 52 |
| 38Sr | 0,57 | 2,1 | 5,0 | 15 | 29 | 43 |
| 39Y | 0,45 | 1,6 | 3,8 | 12 | 23 | 35 |
| 4()Zr | 0,36 | 1,2 | 2,9 | 9,5 | 19 | 29 |
| 4lNb | 0,29 | 0,96 | 2,3 | 7,6 | 15 | 25 |
| 42Mo | 0,22 | 0,78 | 1,7 | 5,7 | 12 | 20 |
| 44Ru | 0,14 | 0,44 | 1,0 | 3,7 | 9,3 | 13 |
| 45 Rh | 0,11 | 0,36 | 0,84 | 2,9 | 6,7 | 11 |
| 46Pd | 0,089 | 0,30 | 0,70 | 2,3 | 5,4 | 8,9 |
| 47Ag | 0,067 | 0,24 | 0,57 | 1,8 | 4,3 | 7,0 |
| L-radiation |  |  |  |  |  |  |
| 47Ag | 310 | 660 | 950 | 1500 | 2100 | 2500 |
| 48Cd | 260 | 550 | 860 | 1350 | 1900 | 2200 |
| 49 In | 240 | 490 | 770 | 1200 | 1700 | 2100 |
| 50Sn | 210 | 450 | 700 | 1100 | 1600 | 1900 |
| 51Sb | 180 | 400 | 620 | 1000 | 1450 | 1700 |
| 52Te | 160 | 340 | 540 | 940 | 1300 | 1500 |
| 53I | 140 | 310 | 500 | 860 | 1200 | 1400 |
| 55Cs | 110 | 250 | 400 | 700 | 1000 | 1200 |
| 5бВа | 94 | 229 | 370 | 640 | 910 | 1100 |
| 57La | 87 | 200 | 330 | 580 | 840 | 1000 |
| 58Ce | 78 | 180 | 290 | 520 | 760 | 940 |
| 59Pr | 67 | 150 | 260 | 470 | 690 | 860 |
| 60Nd | 57 | 140 | 240 | 430 | 630 | 780 |
| 62Sm | 47 | 110 | 190 | 350 | 520 | 650 |
| 63Еu | 39 | 95 | 170 | 320 | 470 | 610 |
| 64Gd | 35 | 86 | 150 | 280 | 430 | 560 |
| 65Tb | 31 | 77 | 140 | 260 | 390 | 510 |
| 66Dy | 26 | 67 | 130 | 230 | 360 | 470 |
| Contining A.17 |
| Atoms | Ep, МeV |
|  | 1.0 | 1,5 | 2.0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 67Но | 23 | 60 | 110 | 220 | 330 | 430 |
| 68Er | 20 | 52 | 100 | 200 | 290 | 400 |
| 69Тm | 18 | 47 | 92 | 180 | 270 | 360 |
| 70Yb | 16 | 42 | 82 | 16 | 250 | 330 |
| 71Lu | 14 | 37 | 74 | 150 | 230 | 310 |
| 72Hf | 12 | 33 | 66 | 130 | 210 | 280 |
| 73Та | 10 | 29 | 60 | 120 | 180 | 260 |
| 74W | 9,5 | 26 | 54 | 110 | 170 | 240 |
| 75Re | 8,6 | 24 | 48 | 100 | 160 | 220 |
| 7 60s | 7,8 | 21 | 43 | 95 | 150 | 200 |
| 77Ir | 7,0 | 19 | 38 | 86 | 140 | 190 |
| 78Pt | 6,2 | 17 | 36 | 81 | 130 | 170 |
| 79Au | 5,6 | 16 | 33 | 79 | 120 | 160 |
| 80Hg | 5,0 | 14 | 29 | 69 | 110 | 155 |
| 81Tl | 4,4 | 12 | 27 | 63 | 100 | 140 |
| 82Pb | 4,0 | 11 | 24 | 58 | 92 | 130 |
| 83Bi | 3,6 | 10 | 22 | 51 | 82 | 120 |